ЛЕКЦИЯ 3.	МЕСТОРОЖДЕНИЯ  НИКЕЛЯ (Ni,Co, Mo, W)

Свойства  и  применение

Серебристо-белый  металл,  не  тускнеет  на  воздухе.  Твёрдый,  тугоплавкий,  легко  полируется. Тплавления=1455°С, Ткипения=2990°С.

Плотность – 8,9 г/см3.

Применение:  Более 75%  для  производства  сталей  и  сплавов  (антикоррозионные,  жароупорные  и  сверхтвёрдые). Сплавы  применяются  в  машиностроениии,  для  бытовых  изделий,  медицинского  оборудования  и  др.

Геохимические  особенности

В  таблице  Д. И. Менделеева – 28-е  место. Атомная  масса – 58,71. Известно  5  природных  изотопов. Степень  окисляемости  +2,  реже  +3.

Сидерофильный  элемент,  но  обладает  халькофильными  и  литофильными  свойствами.

Среднее  содержание:  в  3К  по  А. П. Виноградову - 0,0058%. В  ультраосновных  породах  Ni  концентрируется  в  оливине  и  пироксенах.  При  ликвации  образуются  сульфидные  Cu-Ni  месторождения.

В  гидротермальном  процессе  образуются  мелкие  месторождения  (с  Co,  Ag,  Cu,  Bi,  As  и  др.).

В  гипергенных  процессах  по  ультраосновным  и  основным  породам  в  корах  выветривания  образуются  силикатные  местoрождения  Ni  (c  Co).

Промышленные  минералы  и  типы  руд

Известно  45  минералов  никеля  и  несколько  десятков  никельсодержащих  минералов.

Пентландит           (Fe,Ni)9S8

Миллерит               NiS

Никелин                 NiAs

Герсдорфит            NiAsS

Ульманит               NiSbS

и  другие.

Основные  типы  руд:

- сульфидные  медно-никелевые;  2) силикатные.

3..4  Металлогения

- Архейские  зелёнокаменные  пояса  в  Австралии  содержат  сульфидные  Cu-Ni  месторождения.  Руды  среди  вулканогенных  пород.

- В  орогенную  стадию  геосинклиналей  образуются  комплексные  Ni-Co  месторождения  в  связи  с  грантоидами.

- На  активизированных  платформах  и  щитах  известны  крупные  сульфидные  Cu-Ni  месторождения,  связанные  с  расслоёнными  ультраосновными  и  основными  породами,  а  также  с  трапповым  вулканизмом.

Основные  эпохи  оруднения:

- Архейская  (Зап.  Австралия);

- Протерозойская  (Канадский  и  Балтийский  щиты,  Южная  Африка);

- Мезозойская  (Сибирская  платформа).

Важные  рудные  районы:

Сёдбери  и  Томпсон  (Канада);

Камбалда  (Зап. Австралия);

Кольский  полуостров  и  Норильский  район.

Силикатно-никелевые  месторождения  (Урал,  Куба,  Новая  Каледония,  Филлипины  и  др.).

Промышленные  типы  месторождений

- сульфидные  медно-никелевые  (Норильское,  Талнахское  и  Октябрьское,  Мончегорское,  рудные  районы  Канады  и  Австралии);

- силикатные  никелевые  и  никель-кобальтовые  (Урал,  Куба,  Индонезия  и  др.).

Потенциальный  источник – железомарганцевые  конкреции  дна  океанов.

Категории  месторождений:

Крупные                                (>  200 тыс. т.);

Средние                                 (100 – 200 тыс. т.);

Мелкие                                   (< 100 тыс. т.).

Примеры  месторождений:

Тип 1.  Медно-никелевые  сульфидные  месторождения.

Связаны  с  расслоёнными  массивами  габброидов  в  зонах  глубинных  разломов  на  древних  щитах  и  платформах.

Форма  рудных  тел – пластообразная,  иногда  жильная,  столбообразная.

Содержание:      Ni  0,6-5%;

Cu  0,2-6%;

Co  0,01-0,1%;

(плантиноиды).

Извлечение:  Cu,  Ni,  Co,  плантиноиды,  Au,  Ag,  S,  Se,  Te.

Норильское  рудное  поле.  В  северо-западной  части  Сибирской  платформы,  приурочено  к  глубинному  разлому  меридионального  простирания.  Оруднение  связано  с  дифференцированными  массивами  габбро-диабазов  триасового  возраста.

Талнахское  и  Октябрьское  месторождения.

Связаны  с  дифференцированной  интрузией  габбро-диабазов.  Массив  прорывает  осадочные  породы  палеозоя.  Выделяются  два  рудоносных  горизонта:

- нижний  (в  отложениях  D1-2);

- верхний  (в  отложениях  Р).

Интрузия  контролируется  разломом.

Форма  рудных  тел – пластообразные  залежи,  жильные  тела  и  шлифы.  Развиты  в  зонах  экзо-  и  эндоконтакта  и  локализованы  в  разломах.

Главные  минералы:

Пирротин

Халькопирит

Кубанит

Пентландит

Второстепенные:

Борнит

Пирит

Миллерит

Виоларит

Сфалерит

Галенит  и  др.

Типы  промышленных  руд:

- медно-никелевые  (сплошные  богатые);

- медистые,  развитые  во  вмещающих  осадочных  породах;

- вкраплённые  в  интрузивных  породах.

Запасы,  добыча  и  потребление

Запасы  в  капсиранах  46,8 млн. т.  (Новая  Каледония,  Канада,  Австралийский  Союз  и  др.).

Добыча  в  год  600 тыс. т.

Потребители:  Япония,  США,  Западная  Европа.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  КОБАЛЬТА

Свойства  и  применение  кобальта

Твёрдый  блестящий  металл,  обладает  магнитными  свойствами,  похож  на  Fe.  Не  боится  воды  и  воздуха. Тплавления=1495°С, Ткипения=2900°С.

Плотность – 8,89 г/см3.

Используется  для  сплавов  (с  Fe,  Cr,  Ni,  Nb,  Mo  и  др.),  обладающих  жаропрочностью,  для  изготовления  режущих  инструментов,  производства  синей  эмали  и  стекла.

Геохимические  особенности

В  таблице  Д. И. Менделеева – 27 место  (между  Fe  и  Ni). Атомная  масса – 58,93. Имеет  2  степени  валентности:  +2  и  +3.

Обладает  свойствами  сидерофильного,  халькофильного  и  литофильного  элемента. Среднее  содержание  в  3К – 0,0018% .

В  эндогенных  процессах  имеет  свойства  Ni  и  накапливается  в  магматически-ликвационных  и  гидротермальных  рудах.  Кроме  того,  отмечается  в  скарновых  месторождениях  Fe  и  Cu.

При  гипергенезе  имеет  большую  подвижность  и  концентрируется  в  корах  выветривания  ультраосновных  и  основных  пород.

В  зоне  окисления  образуются  арсенаты,  карбонаты,  молибдаты  и  селенаты  Co,  Ni,  и  Fe.  Главный  минерал  Co – асболан.

Промышленные  минералы  и  типы  руд

В  природе  23  кобальтовых  и  десятки  кобальтосодержащих  минералов.

Промышленные  Со – минералы:

Скуттерудит            CoAs3

Саффлорит              CoAs2

Кобальбин                CoAsS

Глаукодот                (Co,Fe)AsS

Линнеит                    Co3S4

Сферикобальтит     CoCO3

Асболан                     m(Co,Ni)OЧMnO2ЧnH2O

Промышленные  кобальтосодержащие:

Пентландит              (Fe,Ni)9S8

Кобальтпирит          (Fe,Co)S2

Никелин

и  др.

Промышленные  типы  руд:

- сульфидные  медно-никелевые  (содержание  Со  доли  %,  получают  попутно  с  Сu  и  Ni);

- кор  выветривания  ультраосновных  пород,  включающих:

а) собственно  кобальтовые  асболановые  руды  (Со  до  3%);

б) кобальт – железо – никелевые  (Со – 0,1-0,2%);

в) силикатные  никелевые  кобальтсодержащие  (Со  сотые  доли  %).

- медистые  песчаники  (Заира  и  Замбии).

Металлогения

Во  многом  близка  к  металлогении  никеля.  Но  на  ранних  и  средних  стадиях  развития  эвгеосинклиналей  Со  наплывается  также  в  колчеданных  и  скарновых  (Fe,  Cu)  рудах,  и  его  больше  в  гидротермальных  месторождениях.

В  платформенный  этап:

а) крупные  месторождения  кобальтсодержащих  медистых  песчанников  и  сланцев;

б) месторождения  коры  выветривания  ультрабазитовых  массивов.

Рудные  районы:

Заир и  Замбия;

Канада  (Сёдбери  и  Кобальт);

Новая  Каледония;

Австралия  и  др.

Промышленные  типы  месторождений

- стратиформные  кобальтоносные  медистые  песчаники  (Заир  и  Замбия);

- медно-никелевые  сульфидные  месторождения;

- месторождения  кор  выветривания  (Со – асболан-силикатные).

Потенциальный – Fe-Mn  конкреции  дна  океанов.

Примеры  месторождений.

Тип  первый.  Кобальтоносные  медистые  песчаники  и  сланцы.

Пояс  медистых  песчаников  и  сланцев  развит  в  Центральной  Африке  (длина  300 км,  ширина  50-60 км).  Представлен  осадочными  толщами  протерозоя  между  куполами  архейских  гранитов.

Оруднение  локализуется  в  песчаниках  и  известковыистых  сланцах  нижней  свиты  Роан.

Форма  рудных  тел – пластообразная,  мощность  2-30 м,  длина  до  2 км,  по  падению  до  1300 м.

Главные  рудные  минералы:

Халькопирит

Халькозин

Кобальтоносный  пирит

Второстепенные:

Борнит

Карролит

Линнеит

Каттиерит  и  др.

Зона  окисления:  (глубиной  160 м):

Сферокобальтит

Кобальтсодержащий  кальцит

Гетерогенит

Месторождение  Камото.

Два  пластообразных  рудных  тела  (длиной  1,6 км,  мощность  по  12),  между  ними  пустая  порода  15 м.  До  глубины  600 м  залегают  вертикально.

Запасы:  Со – 280 тыс. т.  при  среднем  содержании  0,28%.

Запасы  Cu – 3250 тыс. т.  при  содержании  3,25%.

Зона  окисления  до  глубины  120 м.

Запасы,  добыча  и  потребление

Разведанные  запасы – 1854 тыс. т.  (Замбия,  Заир,  Новая  Каледония,  Канада  и  др.).

Годовое  производство:  30 тыс. т.

Основные  потребители:  США,  Япония,  ФРГ  и  др.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  МОЛИБДЕНА

Свойства  и  применение  молибдена

Серебристо-белый. Тплавления=2620°С, Ткипения=4700°С. Плотность – 10,2 г/см3.

Прочный,  твёрдый,  высокой  тепло-  и  электропроводности,  термостойкий  и  др.

Более  95%  Mo  используется  в  металлургии,  кроме  того  в  радиотехнике,  изготовления  электроламп  и  др.

Геохимические  особенности

В  таблице  Д. И. Менделеева - № 42. Атомная  масса  95,95. Распространённая  валентность  +4  и  +6.

Форма  концентрации  в  3К – сульфидные. Среднее  содержание  в  3К – 0,00011% .

Главная  масса  в  гранитодах – в  полевых  шпатах,  в  меньшей  мере – в  акцессориях.

При  магматической  дифферециации  гранитоидных  расплавов  накапливается  в  остаточных  растворах  (с  W,  U).

Осаждается  в  грейзенах  и  кварцевых  жилах  (Мо-W,  Mo-W-Be,  Mo-Cu  и  др.).

Концентрируется  в  скарнах.

В  зоне  гипергенеза  -  это  подвижный  элемент.

При  осадконакоплении  концентрируется  в  углях,  чёрных  сланцах,  шунгитах,  нефти,  фосфоритах.

Промышленные  минералы  и  типы  руд

Встречается  в  3-х  классах.

1) Сульфиды:

Молибденит     MoS2

Иордизит           (cульфид  Mo+Fe)             Гипогенные

Фемолит            FeMo5S11

Кастенит            CuMo2S5

2) Гидроксиды:

Ильземаннит    Mo2O5+nЧnH2O

3) Молибдаты:

Повеллит             CaMoO4

Молибдошеелит Ca(W,Mo)O4

Вульфенит           PbMoO4                   Гипергенные

Промышленные  руды:

а) сульфидные  молибденитовые;

б) повеллитовые;

в) молибдошеелитовые.

Металлогения

- Ранняя  стадия  геосинклинального  процесса  Мо  накапливается  в  углеродисто-кремнистых  сланцах.

- Средняя  стадия.  Образуются  медно-молибденовые  порфириевые  месторождения  (в  связи  с  вулкано-плутоническими  комплексами).

- Поздняя  стадия.  Эндогенные  постмагматические  месторождения  в  связи  с  гранитами  (скарновые,  грейзеновые  и  гидротермальные).

- Платформенный  этап.  Мо  накапливается  в  углях  и  углеродисто-кремнистых  сланцах.

По  возрасту:

а) каледонские  (Кузнецкий  Алатау);

б) герцинские  (Казахстан);

в)  киммерийские  и  альпийские  (Кавказ,  Вост. Забайкалье,  США,  Канада).

Главные  рудные  районы:

Колорадский  порфировый  пояс  (США)

Эндако  (Канада)

Андский  пояс  (Южная  Америка)

Центральный  Казахстан

Вост. Забайкалье

Промышленные  типы

- молибденовые  штокверковые – Клаймакс  (США),  Эндако  (Канада),  Жирекенское  и  Бугдаинское  (Россия).

- медно-молибденовые  штокверковые  Каджаранское,  Сорское  и  др. (Россия),  и  медно-порфировые  молибденсодержащие.

- скарновые  комплексные  Тырмаауз,  Каратас I  (Россия),  Пайн-Крик  (США).

Скарновые  и  жильные  месторождения  второстепенные.

Категории  месторождений:

Крупные                                (>  50 тыс. т.);

Средние                                 (20 – 50 тыс. т.);

Мелкие                                   (до  20 тыс. т.).

Примеры  месторождений:

Тип  первый.  Молибденовые  штокверковые  месторождения.

Уникальные  месторождения  в  США,  приуроченные  к  Колорадскому  порфировому  поясу.  Расположены  в  интрузиях  кислого  состава.

Размеры  штокверков  большие  (300ґ1500 м),  на  глубину  до  1 км.  Они  сложены  кварцмолибденитовыми  жилами  и  прожилками  нескольких  систем.

Главные  рудные  минералы:

Молибденит,  пирит,  иногда  гюбнерит.

Второстепенные:

Халькопирит,  галенит,  сфалерит  и  др.

Среднее  содержание  Mo – 0,1-0,3%.

Месторождение  Клаймас – крупнеёшее  в  мире.  За  55 лет  получено:

Mo           – 1,5 млн. т.;

W              - 8 тыс. т.;

Sn              – 500 т.;

Монацита – 300 т.

Интрузивный  массив  центрального  типа.  Сложен  кварц-моноцитовыми  порфирами,  аплит-порфирами  и  гранит-порфирами.

Форма  интрузивных  тел – штоки  и  дайки.  Каждая  фаза  сопровождалась  своей  минерализацией  и  оруднением.

Форма  рудных  тел – в  виде  шляпы  над  интрузиями. Их размеры– диаметр  0,8-1,5 км,  вертикальная  мощность  200-300 м,  глубина – до  1,2 км.

Руды  прожилково-вкраплённые,  многостадийные.  Для  I  стадии - кварц,  молибденит;  II - пирит,  гюбнерит  и  др.;  III - сфалерит,  галенит,  флюорит  и  др.

Запасы,  добыча  и  потребление

Разведанные  запасы - 6,8 млн. т. (США,  Чили,  Канада  и  др.).

Годовое  производство  Мо - 80 тыс. т.

Главные  потребители - Западная  Европа  и  Япония.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ВОЛЬФРАМА

Свойства  и  применение  вольфрама

Светло-серый  металл,  тяжёлый  (плотность  19,3 г/см3),  тугоплавкий. Тплавления=3410°С, Ткипения=5500°С.

Используется:

- лампы  накаливания;

- для  получения  высококачественных  сталей;

- твёрдые  сплавы;

- красители  и  др.

Геохимические  особенности

В  таблице  Д. И. Менделеева  № 74. Атомная  масса - 183,92. Способен  к  комплексообразованию.

Среднее  содержание  в  3К  2Ч10-4%.

В  гранитах  накапливается  в  основном  в  кварце  и  полевом  шпатах,  а  самые  высокие  концентрации  в  акцессориях  (сфене,  ильмените  и  магнетите).

Концентрируется  в  остаточных  постмагматических  растворах,  переносится  в  форме  хлоридов  или  комплексных  соединений.

Рудоотложение  связано  со  скарновым,  греёнезеновым  и  гидротермальным  процессами.  В  зоне  окисления  по  вольфрамиту  и  шеелиту  развиваются  тунгстит  и  ферритунгстит.

Устойчивый  минерал,  образует  россыпи.

Промышленные  минералы  и  типы  руд

Главные:  Вольфрамит  (Fe,Mn)WO4

Шеелит          CaWO4

Меньшее  значение  имеют  гюбнерит  (MnWO4),  ферберит  (FeWO4).

Другие  минералы:

тунгстенит  WS2

тунгстит      H2WO4

и  другие  не  имеют  практического  интереса.

Руды  комплексные  W(Mo,Sn,Be,Bi  и  др.)  легко  обогащаются  методом  гравитации  или  флотации.

Содержание  WO3  0,2-2,5%.

Металлогения

Постмагматические  месторождения  формируются  в  срогенную  стадию  или  в  областях  тектоно-магматической  активизации.

От  древних  к  более  молодым  циклам  увеличивалась  масштабность  оруднения.

Каледонских  месторождений  мало.

Герцинские  развиты  в  Казахстане,  Средней  Азии.

Киммерийские  и  альпийские  самые  крупные  в  Тихоокеанском  поясе  (Кордильеры  Северной  Америки,  Боливийский  пояс,  КНР,  Южная  Корея  и  др.).

Промышленные  типы  месторождений

Основные:

- Скарновые  вольфрамовые  и  молибден-вольфрамовые - Тырныауз,  Восток-2  (СССР),  Сандонг  (Южная  Корея),  Пайн-Крик  (США)  и  др.

- Жильные  преимущественно  комплексные  месторождения - Акчатау  (Казахстан),  Панаскуейра  (Португалия),  месторождения  США,  КНР  и  др.

- Вольфрамовые  штокверковые - Богутинское  (Казахстан),  Маут-Плезант  (Канада).

Второстепенные:  россыпные  вольфрамовые  и  вольфрамит-касситеритовые.

Примеры  месторождений.

Скарновые  месторождения  являются  главными  (65%  запасов  и  60%  добычи).

Главный  рудный  минерал - шеелит.

Содержание  WO3  0,2-2,5%.

В  бывшем  СССР  расположены  на  Северном  Кавказе,  Средней  Азии  и  Дальнем  Востоке.

Тырмыаузское  месторождение  (Сев. Кавказ)  расположено  в  грабене,  сложенном  осадками  Pz  и  J.  Отложения  Pz  смяты  в  антиклинальную  складку,  прорванные  интрузией  мезозойских  гранитов.

Главные  рудные  тела  представлены  скарнами,  которые  развиты  на  контакте  известняков  и  гранитов  на  площади  1 км2.  По  составу  скарны  разделяются  на:

а) вольфрам-молибденовые;

б) молибденовые.

Минеральный  состав.  Установлено  40  минералов,  из  них  основные:

Пироксен                                 Волластонит

Гранат                                     Везувиан

Кварц                                       Флюорит

Плагиоклаз                             Амфибол

Кальцит                                   Эльвант

Промышленные  минералы:

Шеелит                                    Молибденит

Молибдошеелит                     Повеллит

Выделяются  три  этапа  рудообразования.

1) герцинский  (шеелитоносные  скарны  в  связи  с  гранитами).

2) позднеюрский  (молибденовое  оруденение  в  связи  с  лейкогранитами).

3) кайнозойский  (шеелитоносные  гранат-магнетитовые  и  пирротиновые  тела).

В  зоне  окисления  (до  глубины  200-250 м)  отмечается  повеллит.

Основные  рудные  элементы:

W+Mo,  попутные  Cu+Bi.  Руды  труднообогатимы  (за  счёт  молибдошеелита  и  повеллита).

Запасы,  добыча  и  потребление

Запасы - 835 тыс. т. []  (Южная  Корея,  США,  Турция  и  др.).

Годовое  произхводство  WO3 - 30 тыс. т.

Потребители:  США,  Япония  и  Западная  Европа.