Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

Д.Серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

З.Н. Салимбаева

ҚҰРЫЛЫС КЕРАМИКА 2

5В073000  «Құрылыс материалдарын, құрылымдар мен бұйымдарды өндіру» мамандығының студенттеріне тәжіребилік жұмыстарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар

Өскемен

2015

УДК 666 .97: 624.211.8

Салимбаева З.Н. Құрылыс керамика 2. 5В073000  «Құрылыс материалдарын, құрылымдар мен бұйымдарды өндіру» мамандығының студенттеріне тәжіребилік жұмыстарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар / ШҚМТУ – Өскемен, 2015г. - 23с.

Тәжіребилік сабақтардың тақырыптары бойынша қажеттік теориялық мәлеметтер, орындау үшін тапсырмалар, СӨЖ, СӨОЖ жүргізу бойынша нұскаулар бар әдістемелік нұскау

© ШҚМТУ, 2014

МАЗМҰНЫ

| Кіріспе | 4 |
| --- | --- |
| 1 Тәжіребилік сабақтар | 5 |
| 1.1 Есеп 1 | 5 |
| 1.2 Есеп 2 | 5 |
| 1.3 Есеп 3 | 6 |
| 1.4 Есеп 4 | 6 |
| 1.5 Есеп 5 | 7 |
| 1.6 Есеп 6 | 8 |
| 1.7 Есеп 7 | 8 |
| 1.8 Есеп 8 | 9 |
| 1.9 Есеп 9 | 9 |
| 1.10 Есеп 10 | 10 |
| 1.11 Керамикалық кірпіштің өндіруі бойынша технологиялық есептері | 10 |
| 1 .12 Иілімдік тәсіл бойынша күл керамикалық қабырғалық материалдардың өндірісі материалдық теңгірім есебінің мысалы | 13 |
| 2 СӨЖ нұскаулар | 19 |
| 3 СӨОЖ нұскаулар | 22 |
| Әдебиет тізімі | 23 |

КІРІСПЕ

Бакалавриат жүйіесінде "Құрылыс керамика 2" арнайы пәндердің цикліне жатады.

Тәжіребилік сабақтар, СӨЖ, СӨОЖ өндірістің технологисы және құрылыс керамика қасиеттерінің сұрақтары бойынша теориялық білімдерді бекітуге мүмкіндік туғызу тиіс.

Әдістемелік нұскауда тәжіребилік сабақтардың тақырыптары бойынша қажеттік теориялық мәлеметтер, орындау үшін тапсырмалар, СӨЖ, СӨОЖ жүргізу бойынша нұскаулар бар.

1 ТӘЖІРЕБИ САБАҚТАР

1.1   Есеп № 1

1.1.1 Есептің шарты.  Орташа тығыздығымен pок=1800 кг/м3 nк=10000 дана керамикалық толы кірпіш және  орташа тығыздығымен pоқт=1350 кг/м3  nқт=1000 дала құыс қабырғалық тастар өндіру үшін көлемі бойынша және салмағы бойынша кажеттіқ  саздың көлемін анықтау.

Саздың орташа тығыздығы рго=1700 кг/м3, ылғалдығы Wг=15%, қатты қыздыру кезінде құрғақ саздың массасынан жоғалтуы п.п.п.= 10%.

Жасау, жүк түсіру және тиеу кезінде кірпіштің ақауы (брак) nбр= 2% құрайды. l, b, h

- кірпіштің  мөлшері, м: 0,25×0,12×0,065

- Тастың мөлшері, м: 0,25×0,12×0,138

1.1.2. Есептің шешімі.

1) Брактың көлемі есепке алып қандай керамикалық бұйымдардың көлемін  (дана) дайындалау керек анықтаймыз:

- кірпіштерді:  nк=nк+nбр=10000+200=10200 дана.;

- құыс тастарды: nқ.т = nқ.т+nбр= 1000+20=1020 дана.

2)  Дайын бұйымдардың көлемін және салмағын анықтаймыз:

- кірпіштерді: Vк= nк∙l∙b∙h = 10200∙0,25∙0,12∙0,065=19,89 м3

mк =Vк∙pок = 19,89∙1800=35802 кг;

- құыс тастарды:     Vқ.т= nк∙ l∙b∙h, м3=1020∙0,25∙0,12∙0,138=4,223 м3

Mқ.т= Vқ.т∙ p о қт=4,223∙1350=5701 кг.

3) кірпіштердің және құыс тастардың жиынтық массасын анықтаймыз:

∑m = mк+ mқт=35802+5701=41503 кг.

4) Кірпіштер және құыс тастарды дайындалау үшін саздың массасын және көлемін анықтаймыз:

mг=∑m ∙Wг∙ п.п.п. = 41503∙1,15∙1,10=53501 кг;

Vг=  mгрог = 53501/1700=31,5 м3

1.2 Есеп № 2

1.2.1 Есептің шарты. mг = 5 тонна  саздан жасайтын  толық денелі керамикалық кірпіштің санын анықтау. Саздың ылғалдығы Wг = 10%,  қатты қыздыру кезінде құрғақ саздың массасынан жоғалтуы п.п.п.= 8%.

Кірпіштің орташа тығыздыңы pок =1750 кг/м3 болу қажет;  l, b, h- кірпіштің  мөлшері, м: 0,25∙0,12∙0,065

1.2.2 Есептің шешімі.

1)  Күйдіру кейін саздың массасын анықтаймыз:

mгоб = mгWп.п.п  =  50001,11,08=4209 кг

2)   nк =1000 дана кірпіш көлемін анықтаймыз:

Vк= nк∙ l∙b∙h, м3 = 1000∙0,25∙0,12∙0,065=1,95 м3

3)   1000 дана кірпіш массасын анықтаймыз:

mк =Vк∙ pок = 1,951750=3412 кг

4)  Күйдірген саздан 1750 кг/м3 орташа тығыздығымен  кірпіш санын анықтаймыз:

nк= mгоб mк ∙1000=  42093412∙1000=1230 дана.

1.3 Есеп №3

1.3.1  Есептің шарты.  pопк=1000 кг/м3 тығыздығымен n=1000 шт қуыс кірпішті алу керек. Дәл сондай саздан жасалған кәдімгі кірпіштін тығызыдығы pок=1800 кг/м3.

Масса бойынша n=1000 дана қуыс кірпішті алу үшін ағаш үгінділерінің санын есептеп шығару. ағаш үгінділерінің тығыздығы pноп=300 кг/м3.

1. 3.2 Есептің шешімі.

1) 1000 дана көлемімен 1,95м3 кәдімгі кірпіштің  массасын анықтаймыз:

mк =Vк∙ n = 1000∙1,95=3510 кг.

2)   1000 дана қуыс кірпіштің массасын анықтаймыз:

mп.к= mк -Vк∙ n =3510-1,95 ∙1000=1560 кг.

3) кірпіштің салмағын азайту ұшін қосымша кеуектілігің және қуыстылығың көлемін анықтймыз:

Vпор=    pо к-pопкpок  =   1800-10001800= 0,444 м3.

4) Кірпішті күйдіру кезінде қуыстылығы алу үшін керекті ағаш үгінділеріндің санын анықтаймыз:

n оп= Vпор∙ pноп

n оп=0,444∙300=133,2 кг.

Әр бір кірпіштің 1000 данасы:

1000 дананың көлемі -1,95 м3

1м3 – 133,2 кг

1,95 м3 – х

Х = 258 кг

1.4 Есеп № 4

1.4.1 Есептің шарты.   Еден үшін n=1000 дана 150×150×13мм мөлшерімен плиткалардың дайындалау үшін керекті саздың көлемін анықтау. Тақтаның кеуектілігі П=4%, біріген (спекшейся) массасың нақты тығыздығы p=2,25 г/см3, кептіру және күйдіру  кезінде жоғалту саздың массадан q=15%.

1.4.2 Есептің шешімі.

1) плиткалардың 1000 данасының көлемін және салмағын анықтаймыз.

V= n∙l∙b∙h=1000∙0,15∙0,15∙0,013=0,29250 м3

mп.= V∙pП .=  0,2925∙22501,04=632,8кг.

2) Саздың салмағын анықтаймыз:

mг= mп∙q = 632,8∙1,15=727,72 кг.

1.5 Есеп № 5

1.5.1 Есептің шарті. Сазда келесі химикалық құрам:  SiO2- 55,48%;   Al2O3-20,5%;   Fe2O3-8,1%;   CaCO3-3,0%;  MgO -2,36%;  Na2O-2,56%;  K2O-1,0%;  п.п.п-8% бар. Сол сазда каолиниттің және құмдың көлемін анықтау.

1.5.2 Есептің шешімі. Болжаймыз CaO CaCO3-нің,  Na2O далалық шпаттің (плагиоклаздің), MgO слюданың (4MgO ∙K2O∙Al2O3∙SiO2∙2Н2О) құрамынға  түгіл кіреді. Құралыс материалдардың құрамыға кіретін элементердің атомлық салмақтары 1.1 кестеде келтірілген.

Кесте  1.1 - Құралыс материалдардың құрамыға кіретін элементердің атомлық салмақтары.

| № | Элемент | Атомлық салмақ | № | элемент | Атомлық салмақ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Al Н Fe K Ca O Si Mg Mn | 26,97 1,00 55,84 39,10 40,07 16,00 28,06 24,32 54,93 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | Cu Na S C P F Cl Zn | 63,57 23,00 32,06 12,00 31,02 19,00 35,46 65,38 |

1) Молекулярдық салмақтардың барлығын анықтаймыз:

Na2O∙ Al2O3∙6 SiO2=62+102+360

2) Плагиоклазта Na2O-мен химикалық байланысатын (%) глиноземдің және кремнеземдің санын анықтаймыз?

2,56% Na2O баланыстырады:

SiO2     2,56∙360/62=38,01%

Al2O3    2,56∙102/62=4,2%

3) Слюданың молекулярдық салмағы:

4MgO∙Na2O∙2Al2O3∙6SiO2∙2H2O=160+62+204+360+36

4) 2,36%  MgO баланыстырады:

SiO2    2,36∙204/160=5,31 %

Al2O3    2,36∙204/160=2,99 %

Қалады:   SiO2=55,48-38,1-5,31=12,07%

Al2O3=20,5-4,2-2,99=13,31%

5) Қалған глинозем каолинит құрамыға кіреді:

Al2O3∙SiO2∙2Н2О=120+160+36=316%

6)  13,31% қалған глиноземға болады:

SiO2=13,31∙160/120=17,7%

Н2О=13,31∙36/120=3,99%

7)  Каолиниттың мөлшері 13,31+17,7+3,99=35%

Қорытынды:  бос глинозем жоқ.

1.6 Есеп № 6

1.6.1 Есептің шарті. Саздық қам кірпіштің  (сырец) n= 1000 данасын кептіру үшін  отынның шығынын анықтау. Кептіру температурасы - t2= 75oС. қам кірпіштің  бастапқы ылғалдығы W1=20% , кептіру кейін - W2=10%. қам кірпіш камераға  t1= 10оС келіп түседі. Күйдіру кейін біреу кірпіштің массасы mк =3,35 кг., құрғақ кірпіштің жылу сыймдылығының коэффициенті  Т=0,2.

Кететін газдармен жылудың  және басқалардың жоғалтуы Пт-2,5% (жылу жалпы жұмсалудан)

Жылды тұғызу Тс=7000 ккал/кг қасиетпен шартты отынға отынның есебін жүргізу.

1.6.2 Есептің шешімі.

1) 10о ден 75оС дейін кірпіштің 1000 дана қыздыру үшін жылудың шығынданатын көлемін анықтаймыз:

Q1 =n∙mк∙T(t2-t1) =1000∙3,35∙0,2∙(75-10)=43550 ккал.

2) қам кірпіштің құрамында суды қыздыруға  және  булануыға жылының шығынданатын санын анықтаймыз:

Q2= n∙mк∙T(W2-W1∙((t2-t1) +538) =1000∙3,35∙(0,2-0,1)∙((75-10)+538)=202005 ккал.

3) Жылының жалпы шығынданатын көлемін анықтаймыз:

Q3= Q1 + Q2=43550+2020005=245555ккал.

4) жылының жоғалтуын есепке алып жылының толық шығынын анықтаймыз:

Q= Q3+П-Q=245555+0,25∙245555=306944 ккал.

5) шартты отынның шығынын анықтаймыз:

Русл=Q/Тс =306944/7000=44 кг

1.7 Задача №7

1.7.1 Есептің шарті. Дөрекі керамика өндіру үшін оттық және ауалық саздың шөгуін анықтау. Зертханалық үлгі-шекіде L1=200 мм ұзындығымен сызык арнайы түсерген, 160 оC температера кезінде кептіру кейін сызықтың ұзындығы L2=186 мм, ал құйдіру кейін - L3=180 мм болып кетті. ( 5 улгі бойынша орташа көрсіткіштер).

1.7.2 Есептің шешімі

1) Кептіру кезінде үлгілердің шқгуін анықтаймыз:

β1=  L1-L2L1 ∙100% = 200-186200∙100=7%

2) Жалпы шөгуді анықтаймыз (ауалық + оттық):

Уобщ= L1- L3L1 ∙100% =200-180200∙100=10%

3) Оттық шөгуді анықтаймыз:

уог=уобщ-β1= 10-7 =3%

1.8 Есеп №8

1.8.1 Есептің шартті. Камералық және тунельдік кептіргіштердің өнімділігін есептеп шығару. Камерлық кептіргіштерде он сөрелік (Nкамваг) вагонеткада бір сөреде Nкаm c   - 10 дана орнаталган. Камераның ұзындығы - Lкам =13 м. Камерлардың барлығы - Nкаm  -20.  Камера 1 м2 еденде  3 қатар қам кірпіштермен орнатады. кептіру мерзімі -  tкам =60 сағат.

Тунельдік кептіргіштерде  Nтун  =15 туннел бар. Әр біртунелге Nтунваг -20 вагонеткалар сияды, бір вагонеткада Nтунпол -7 сөре бар, бір сөреге Nтунc  =12 қам кірпіш данасы орналатады. Кептіру мерзімі  tтун= 24 сағат. Қабылдаймыз - біреу тунель әрқашан жөндеуде.

1.8.2 Есептің шешімі.

1)  камералық кептіргі үшін барлық камералық кептіргіштердің сыйымдылығын анықтаймыз:

Nкамраб  =20-3=17 (1 камера тиеуде, 1 камера түсіруде, 1 камера жөндеуде).

Nкаm=Nкамваг  ∙Nкаm c   ∙Nкампол∙ Lкам∙Nкамраб  =10∙10∙30∙13∙17=66330 дана.

2)  Камералық кептіргіш  тәулік өнімділігін анықтаймыз (бір тәулікте неше дана):

Пкамсут =Nкам∙24tкам=66300∙24/60=26540 штук в сутки.

3) Камералық кептіргіш жылдық өнімділігін анықтаймыз (млн.дана/жыл):

Пкамгод=  Nкам∙24∙365tкам = 66300∙24∙365/ 60 = 9,7 млн.шт/год

4) Тунелдік кептіргіш үшін барлық кептіргіштік тунелдердің сыйымдылығы:

Nтун= Nкаm c ∙ Nтунпол ∙Lтунваг∙ Nтунваг∙Nкамраб =12∙7∙6∙20∙(15-1)= 141120 дана.

5) Тунелдік кептіргіштің тәуліктік өнімділігін анықтаймыз (тонна/тәулік):

Птунсут=  Nтунtтун∙24= 141120∙24/24=  114120 т/сут.

6) Тунелдік кептіргіштің жылдық өнімділігін (дана/жыл):

Птунгод= Nтун∙∙365tтун∙24 =  114120∙24∙365/24= 51,5 млн.шт/год.

1.9 есеп №9

1.9.1 есептің шартті.

Ішкі диамертмен:

Двн = 300 мм, қабырғаның қалындығы b = 25 мм;

Двн = 400 мм, қабырғаның қалындығы b =30 мм;

Двн = 600 мм, қабырғаның қалындығы b = 41 мм.

керамикалық канализациялық құбырларды сынау кезінде ең жоғары мүмкін гидравликалық қысымды анықтаймыз.

1.9.2 Есептің шешімі.

1) Ең жоғары қысымды анықтаймыз (кг/мм2)::

P =200bRДвн

Мұнда  b– ең кіші құбырлардың жорамал (допускаемый) қалындығы, мм

R- сынау кезінде жорамал күш салу, кг/мм2,    - 20 кг/мм2.

- Двн =300 мм диаметр  және қабырғаның қылындығы  25 мм құбырлар үшін ең жоғары қысым:

P= 200∙25∙20/300= 333 кг/мм2

- Двн =400 мм диаметр  және қабырғаның қылындығы 30 мм құбырлар үшін ең жоғары қысым:

P= 200∙30∙20/400= 300 кг/мм2

- Двн =600 диаметр  және қабырғаның қылындығы 41 мм құбырлар үшін ең жоғары қысым:

P= 200∙41∙20/600= 273 кг/мм2

1.10 Есеп №10

1.10.1 Есептің шарті. Саздық жалпақ таспалы (ленталық) черепицаны майысу кезінде беріктігің шегін анықтау. Черепицаның мөлшері: 365×155×12 мм. майысу сынау кезінде қиратуші кұш 70 кг. Тіректердің  арасында қашықтақ - 30 см.

1.10.2  Есептің шешімі.

1)  Черепица үшін майысу сынау кезінде беріктігің шегін (МПа):

Rизг=   3Рl2bh2= 3∙70∙302∙15,5∙1,22= 141 кгс/см2 немесе 14,1 МПа

1.11 Керамикалық кітпішті өндіру бойынша технологиялық есептер

1.11.1 Өндірістің бөліспен өнімділіктің есебі

1)  1000 дана шартык кірпіш үшін пештің өнімділігі:

П1=  П∙100100-Х1 = (30000∙100)/(100-3)= 30928 шт.

Мұнда П- 1000 дана шартік кірпіш жылдық өнімден өндірістің өнімділігі;

Х1 –күйдіру кезінде жоғалту %.

2) 1000 дана шартык кірпіш үшін кептіргіштердің өнімділігі:

П2=  П1∙100100-Х2 = (30928∙100)/(100-3)=31885 шт.

Мүнда П1- 1000 дана шартік кірпіш пештің өнімділігі;

Х2- кептіру кезінде жоғалту, %

3) 1000 дана шартык кірпіш үшін қалыптық бөлімдің өнімділігі:

П3= П2∙100100-Х3 =(31885∙100)/(100-0,2)=31949 шт.

мұнда П2- 1000 дана шартік кірпіш кептіргіштердің өнімділігі;

Х3- шикізатті тасылмалдау кезінде жоғалту,%.

4) 1000 дана шартык кірпіш шикізатын ұқсату болістің қнімділігі:

П4=  П3∙100100-Х4= (31949∙100)/(100-2,27)=32691шт.

Мұнда П3- 1000 дана шартык кірпіш қалыптық бөлімдің өнімділігі;

Х4- шикізатын ұқсату кезінде жоғалту, %.

5) 1000 дана шартык кірпішке шикізатты қабылдау бөлістің өнімділігі:

П5=П4∙100100-Х5 =(32691∙100)/(100-0,02)=32697 шт.

Мұнда П4- 1000 дана шартык кірпіш шикізатын ұқсату болістің қнімділігі;

Х5- шикізатты қабылдау кезінде жоғалту, %. (тасылмадау).

1.11.2 Шикізаттың технологиялық есебі

1) 1000 дана шартык кірпішке саздық шикізат және қоспалардың шығынының есебі:

Vм=    Vк-P∙kу1- dо

Мұнда Vк – 1000 дана шартык кірпіштің көлемі, м3;

P– құыстылықтың көлемі, тапсырма бойынша қабылдайды бірліктің үлесі;

kу пласт=1,4;   kу п.сух =1,56;

dо –кірпіштің көлемдік шөгуі , бірліктің үлесі.

dо=3dл -3dл2 =3∙0,05-3∙0,052=0,142

Мұнда  dл- сызық шөгу  5-6%

Vм=(1,95∙(1-0)∙1,4/(1-0,142)=3,18м3

2) 1000 дана шартык кірпішке борпылдақ жағдайда шихтаның компонентерінің шығыны:

Мс = Vк∙(1-Р)∙pс1- dо

Мұнда Vк - 1000 дана шартык толы кірпіштің көлемі, м3

Р – құыстылығын көлемі, бірліктің үлесі ;

pс – қам кірпіштің тығыздығы, г/см3;

dо – кірпіштің көлемдік шөгу, бірліктің үлесі.

pс =  pк∙(1- dо)(1-Wф/100)∙(1-п.п.п /100)

Мұнда pк – керамикалық черепоктің тығыздығы, = 1871 г/см3;

п.п.п- қатты қыздыру кезінде жоғалду ,%;

Wф – қалыптық ылғалдығы =18-20%;

Wф п.пресс =11-12%.

Мс=(1,95∙(1-1)∙2157)/(1-0,142)=4902 кг

pс=(1871∙(1-0,142)/(1-20/100)∙(1-6,94/100)=2157 г/см3

1.11.3 1000 дана шартык кірпішке қалыптық ылғалдыққа (20%) жеткізу дейін саз массаның есебі.

Өлшеу кезінде шихта компонентердің ылғалдығы және қалыптық массаның арасында айырмады анықтаймыз.

1) 1000 дана шартык кірпіш шикізат компонентердің шығыны:

-  саз: Vг=Nг∙Vм= 0,9∙3,18=2,862 м3

-  көміртас жыныс: Vуг= Nуг∙ Vм= 0,05∙3,18=0,159 м3

-  өндіріс қалдықтары: Vотх=Nотх∙Vм = 0,05∙3,18=0,159 м3

Мұнда Nг, Nуг, Nотх – шихта құрастырайтын құрам, үлесте;

Vг, Vуг, Vотх- шихтаның материалдардың көлемі.

- Су:

1) сазбен енгізетін судің мөлшері:

Ылғалдық саздың массасы, м3

mвл=Vг∙pг= 2,862∙1,3=3,72 т

Мұнда pг – саздың үйінді  тығыздығы=1,3 т/м3:

2) Саздың ішінде судың көлемі, м3:

Мвл.г=   mвл.г∙Wкв.л100 =3,72∙18/100=0,67 м3

Мұнда mвл.г  - лғалдық саздың массасы, т

Wк.вл – карьердік саздың ылғалдығы, %

Wк.вл =18-22 %

3)  Көмір тас қоспамен енгізетін судың көлемі, м3:

mвл.уг=Vуг∙pуг  =0,159∙1,7=0,27 т.

Мұнда   Vуг- көмір тас қосымшаның шығыны, м3

pуг - көмір тас қосымша үйінді тығыздығы =1,7 т/м3

4) Көмір тас қосымшада судың көлемі:

Мвл.уг= mвл.г∙Wк.уг100  =0,27∙9/100= 0,024 м3

Wк.уг =9%

5) өндіріс қалдықтармен енгізетін судың көлемі (ұсақталған кірпіш ақау):

mотх=0,159∙1,6=0,254т.

Мотх=0

Сазбен, көмір таспен енгізетін судың барлығы:

Мв=Мвл.г +Мвл.уг=0,67+0,024=0, 7 м3.

6) қалыптық ылғалдық шихтада судің көлемі:

Мвф=  mсух. шихт(1-Wф/100) –m  сух. шихт

Мұнда

mсух.уг = mвл.уг - Мвл.уг=0,27-0,024=0,246 т

mсух.отх  = mвл.отх-Мвл.отх =0,254-0=0,254 т

mсух.шихт = mсух.г+mсух.уг+mсух.отх=3,05+0,246+0,254= 3,55 т.

Мвф= 3,551-20100-3,55=0,89 т.

7 ) Саз массаға қосу керектік судың көлемі (немесе кептіру кезінде жою):

m=Мфв-Мв =0,89-0,7=0,119 м3

Мұнда Мфв- ылғалдық шихтада судің көлемі, м3;

Мв- Сазбен, көмір таспен және өндіріс қалдықтармен енгізетін судың көлемі, м3.

1.11.4 Материалдық теңгерім (баланс).

Таблица 11.1- Толық денелі керамикалық кірпіштің өндірісі материалдық теңгірімы

| № | Бқліспен материал | Өлшеу бірлік | Жоғалту % | Көлемі |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жыл | тәулік | сағат |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Өндірістің өнімділігі Кірпіштің құйдіруі Кірпіштің кептіруі Қалыптау Шикізатты ұқсату Шикізатты қабылдау Саздың шығыны Көмір тас жыныс шығыны Қалдықтардың шығыны Судың шығыны | Млн дана т т т т | - 3 3 0,2 2,27 0,02 1 | 30 30,928 31,885 31,949 32,691 32,697 111600 |  |  |  |

Қорытынды: Г= m вл.г∙П=3,72т∙30 млн.дана. /1000 ылғалдық саз 1000 дана шартык кірпіш .

1.12 Иілімдік тәсіл бойынша күл керамикалық қабырғалық материалдардың өндірісі материалдық теңгірім есебінің мысалы

1.12.1  есеп деректер:

Массасың құрамы: күл-80%, саз-20%.  Шикізат ылғалдығы: (масс.%): күлдің -6,0, саздың -10,0

1) Шикізат өлшеген орташа ылғалдығы:

Wc.в= 6,0∙0,8+10,0∙0,2= 6,8 %

2) ) Қатты қыздару кезінде жоғалту (масс.%):  күл-8,0, саз-10,0.

Қатты қыздару кезінде өлшеген орташа жоғалту құрайды:

Wcв=8,0∙0,8+10,0∙0,2= 8,4 %

3) Өндірістің техникалық параметрлары:

- шихтаның қалыптық ылғалдығы -18%;

- кептіру кейін бұйымдардың ылғалдығы- 4,5%,

-  Күйдіру кейін күл керамикалық кірпіштің салмығы - 2,9 кг немесе 0,0029 т;

4) Өндірістің жоғалтуі және ақаулары:

- брак күйдірі кезінде - 2%;

- брак кептіру кезінде - 3%;

- өлшеу және тасылмалдау кезінде -1%.

5) Зауттың өнімділігі – 25 милн.дана. немесе 72500 т/жыл.

1.12.2 Есептің тәртібі.

1.12.2.1 Жоғалтуді есепке алып дайын өнімдердің саны

1) Күйдірі кезінде жоғалтуді есепке алып пештен дайын өнім шығу керек:

Q1=П∙100/100-К1=72500∙100/98=73980 т/жыл.

Мұнда К1- брак күйдірі кезінде - 2%.

брак күйдірі кезінде:  Q1- П=73980-72500=1480 т.

2) Абсолюттық құрғақ масса бойынша қатты қыздару кезінде жоғалтуді есепке алып пешке кірпіш түседі:

Q2=  Q1∙100100 – Wс.в =73980 ∙ 100100 - 8,4     = 80764 т/жыл.

Қатты қыздару кезінде жоғалту:

Q2 – Q1= 80764 -73980 = 6784 т

3)Қалған ылғалдығын есепке алып нақты масса бойынша пешке кірпіш түседі:

Q3=Q2∙100/100∙W= 80764×100/100-4,5 = 84570 т/год

Пеште ылғалдық буланады:

Q3-Q2 = 84570 - 80764 = 3806 т

4) Кептіру кезінде бракты есепке алып абсолюттық құрғақ масса бойынша кептіргіштен кірпіш шыгу керек:

Q4=    Q2∙100100-K3 =   80764 ∙100100 -3 = 83262 т/год

Мұнда К3- кептіру кезінде брак -3%.

Кептіру кезінде брак: Q4- Q2=83262-80764=2498 т.

5) Қалған ылғалдығын есепке алып нақты масса бойынша кептіргіштен кірпіш шығады:

Q5=  Q4 ∙ 100100 -W0 = 83262∙100100-4,5= 87185 т/жыл

6) Нақты масса бойынша кептіргішке түседі:

Q6=  Q4∙100100-Wф =   83262∙100100-18 = 101539 т/жыл

Мұнда W – қалыптық ылғалдығы - 18%

Кетіргіште ылғалдық булынады:

Q6-Qs = 101539 - 87185 = 14354 т

1.12.2.2  Материалдарда қажеттік.

1) Шихта дайындалау үшін техникалық суда қажеттік:

Q7 = Q6 -  Q4∙100100-Wcp  =101539 - 83262 ∙100100-6,8 = 101539 - 89340 = 12199 т/жыл.

2) Жоғалтудың 10% есепке алып техникалық суда қажеттік болады:

Q7= 13420 т.

3) Тасылмалдау кезінде абсолюттық масса бойынша мөлшерлеуіштің тұрақты жұмысы үшін шикізатты керек болады:

Q8= Q4 ∙100100-К4  =  83262 ∙ 100100 - 1 = 84103 т/жыл

Мұнда К4 – тасылмалдау кезінде жоғалту- 1%.

4) асылмалдау кезінде жоғалту:

Q8- Q4= 84103 - 83262 = 841 т.

5) нақты масса бойынша шикізатты қажет болады:

- күл:  Qз = Q 8∙ Аз100-Wз  = 84103 ∙80100-6= 71577 т/гжыл

- Саз:  Qгл=   Q8 ∙ Aс100-Wг =84103 ∙ 20100-10 = 18690 т/жыл.

Мұнда Ас, Агл – сәйкесінше күл мен саздің мөлшері

Құрал – жабдықтарды есептеу үшін шикізаттың шығынын білу керек, себепті шығынның барлығы кестеге 12.1енгіземіз

Кесте 12.1 – Шикізат шығыны

| Атау | Марка | Саз, т |  |  | Күл, т |  |  | Өнімдін шығару, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жыл | тәулік | сағат | жыл | тәулік | сағат | жыл | тәулік |
| Кирпич 250×120×65 мм | 75-100 | 1860 | 61 | 7,7 | 71577 | 234 | 29,25 | 72500 (25 млн.шт.) | 238 (82070 шт) |

1.12.2.3 Құрал – жабдықтарды есептеу.

- Саз қопсытырғыш:

1) Nm= 7,725×0,9=0,34

1 дана СМК-497 саз қопсытырғышты (саз үшін).

2) Nм= 29,25 35∙0,9=0,93

1 дана СМК-1031 Б саз қопсытырғышты (күл үшін).

- жәшиқ қоректендіруші (щичный питатель) :

1) Nм=7,725∙0,9=0,34

1 дана жәшиқ қоректендіруші СМК-352 (саз үшін)

2) Nм= 29,535∙0,9= 0,93

1 дана жәшиқ қоректендіруші СМК-1091   (күл үшін).

- Дөректіқ ұсақтау тастар шығаратын вальцтары:

Nм= 36,9535∙0,9=1,17

2 дана дөректіқ ұсақтау тастар шығаратын вальцтары СМК-342 қабылдаймыз

- екі біліктік  араластырғыш:

Nм=  36,9545∙0,9= 0,91

1 дана екі біліктік  араластырғыш СДК-400 қабылдаймыз.

- Су ұсақтау айналма:

NM= 36,95/(45x0,9)= 0,91

1 дана су ұсақтау айналма СМК-326 қабылдаймыз.

- Экскаватор ЭМ 251А

NM=  36,95 70∙0,9=0,59

1 дана экскаватор ЭМ 251А қабылдаймыз.

- нәзік майдалау айналма:

Nм=  36,9545∙0,9=0,91

1 дана нәзік майдалау айналма СМК-339 қабылдаймыз.

- Вакуум-пресс с фильтр-смесителем:

Nм= 102459500∙0,9= 1,19

2 дана ленталық  вакуум-пресс СМК-28А кабылдаймыз.

- Автомат-резчик:

Nм=  1024512500∙0,9= 0,91

1 дана  автомат-резчик СМ 678А қабылдаймыз.

-  Автомат- төсеуіш:

Nm= 10245/(15000 х0,9)=0,76

1 дана автомат- төсеуіш Т0235-1 қабылдаймыз.

- Автомат- жүк түсіргіш:

NM= 10245/(12000 х 0,9)=0,95

1 дана  автомат- жүк түсіргіш Т0235-2  қабылдаймыз.

1.12.2.4 Тунелдік кептіргіштің есебі.

1) Кептіргіш камералардың жылдық өнімділігі:

25000000 ∙1,05 = 26250000 дана. у.к.

Мұнда 25000000 — зауыттың жылдық өнімділігі, дана.у.к.

1,05- кептіру және күйдіру кезінде жоғалтуні есепке алатын коэффициент.

2)  Біреу тунелдік каналдың өнімділігі:

8∙2880= 23040 дана у.к.

3) Біреу тунелдік каналдың жылдық өнімділігі

23040∙350 ∙24∙0,9∙0,9 / 25 = 6270566 шт. у.к.

Мұнда  0,9-коэффициент учитывающий использование тепловых агрегатов;

0,9 - кептіру және күйдіру кезінде жоғалтуні есепке алатын коэффициент;

25 – күл керамикалық кірпішті кептірунің мерзімі, сағат.

4)  кептіретін каналдардың саны:

26250000 / 6270566 = 4,226 дана.

Мұнда  26250000- кептіруге жататын кірпіштің жылдық саны, дана

Бес каналдық тунелдық кептіргішті қабылдаймыз.

1.12.2.5 Тунелдық пештің есебі.

1)  Иілімдік қалыптау кірпіш үшін тунелдік пештің сипаттамасы:

- Тунелдің ұзындығы - 120 м;

- тунелдің ені - 2,4м;

- вагонетканың еденіден күнбез дейін биіктігі -1,7 м;

- күйдіру каналдың қимасы- 4,08 м2 ;

- -	күйдіру каналдың көлемі- 424 м3;

- Пештің вагонеканың мөлшері:

-	ұзындығы-2800 мм;

-	ені - 2400 мм

- Жылдық өнімділігі - 25000000 шт. у.к./жыл;

- Цикл ұзақтығы -  36 сағат;

- Вагонеткамен пештің каналының - 40 дана;

- Кірпіштен пештің бір уақыттық сыйымдылығы - 106560 дана.у.к.;

- Пештің каналдың тиеуі тығыздығы -251 дана. у.к./м

1.12.2.6  Пештің саны есептеу:

Nм=(n1∙n2/T)∙24∙365∙Kr∙Kи

Где  n1 – пеште вагонетканың саны (40);

nг – вагонеткада бұйымдардың саны (2880 дана.);

Т – күйдіру ұзақтығы (36 сағат);

Кг- дайын өнімдің коэффициенті  - 0,98;

Ки – пештің пайданалауы коэффициенті - 0,95.

Nм= (40∙2880/36)∙24 ∙365 ∙0.98 ∙0.95=26097792 дана.у.к./жыл.

Nм= 25000000:26097792=0.96

Бір пешті қабылдаймыз.

Пештің тапсыралған жылдық өнімділігі Рг кезінде, есептік сағаттық өнімділікті Рч формула бойынша анықтаймыз:

Р4 = Pr/24∙Zp∙KB = 25000000/24∙350∙0,96 = 3100 дана/сағат.

Мұнда  Zp – жылда жұмыстық сағат – 350;

Кв – пештің жұмыс уақытын пайданалу коэффициент, Кв = 0,96.

1.12.2.7 Қосымша объекті есептеу және таңдау

1)  Саз қордың есебі.

Өндіріс корпустің құрамында 30 тәулік сақтау ұзақтығымен шатыр бар саз қорды қабылдаймыз.

Саз қордың көлемі:

V = Pсут∙Pгл∙t= 61∙1.1∙30= 2013 м3

Мұнда     Рсут- шикізат тәуліктік қажеттік , т;

Ргл— саздың тығыздығы;

t – қор ұзақтығы.

18 метр пролетпен гимаратта 15 метр енмен және 6 метр биікмен штабелді қабылдаймыз.

Штабелдің ұзындығы болады:

L=V/S= 2013/ 90=22 ма

Мұнда  S — штабелдің қима ауданы.

1.12.2.8  Дайын өнімдің қорының есебі.

Керамикалық қабырғалық материалдарды сақтау үшін дайын өнімдің қоры  бұл козловой кран бар  бетонды алаң.

2 қабатқа салу кезінде қордың 1 м2 алаңында 480 дана салуға болады.

Козловой кран қызмет көрсету кезінде өту  және жүру жолдарды есепке алу үшін коэффициент — 1,7 қолданады.

Қор ауданын анықтаймыз:

А= Qсут∙Тхр∙К1  Qн  = 85714∙7∙1,7480=2125 м2

Мұнда  Qcyт- бір тәулік ішіңде  түсетін бұйымдардың;

Тхр – сақтау ұзақтығы;

К1 – ауданды жоғалтуі коэффициенті;

- 1 м2 ауданға нормативтық бұйымдардың көлемі, дана у.к.

1.12.2.9  Мазутсақтауғыш есебі.

Сұйық отын — мазут типтік  мазутсақтауғыштарды сақтайды. Мазут

Арнайы автокөлікпен әкеледі. Мазуттың нормативтық шығыны 1000 үлес дана 316 кг құрайды (күл керамикалық кірпішті иілімді әдіспен өндірісу үшін). 15 тәуліктік қорды қабылдаймыз.

Қажеттік сыйыдылықтың көлемі:

V=15∙0,316∙82,07 =389 т.

200 тонна 2 сыйымдылықты қадылдаймыз.

2 СӨЖ ға нұскау

2.1 №1 есепке тапсырмалардың нұскаулары.

Кесте 2.1- №1 есепке тапсырмалардың нұскаулары

| Нұскау | nк, шт. | nпк, шт. | pок, кг/м3 | p опк кг/м3 | рго кг/м3 | Wг, % | п.п.п., % | nбр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 10000 | 1800 | 1350 | 1700 | 15 | 10 | 1,5 |
| 2 | 20000 | 20000 | 1850 | 1300 | 1720 | 10 | 12 | 2 |
| 3 | 30000 | 30000 | 1750 | 1350 | 1750 | 8 | 10 | 1,5 |
| 4 | 40000 | 40000 | 1800 | 1300 | 1800 | 12 | 12 | 2 |
| 5 | 50000 | 50000 | 1850 | 1350 | 1750 | 14 | 8 | 1,5 |
| 6 | 60000 | 60000 | 1750 | 1300 | 1720 | 15 | 10 | 2 |
| 7 | 70000 | 70000 | 1800 | 1350 | 1700 | 11 | 12 | 1,5 |
| 8 | 80000 | 80000 | 1850 | 1300 | 1720 | 12 | 8 | 2 |
| 9 | 90000 | 90000 | 1750 | 1350 | 1750 | 14 | 10 | 1,5 |
| 10 | 100000 | 100000 | 1800 | 1300 | 1800 | 15 | 8 | 2 |
| 11 | 150000 | 150000 | 1850 | 1350 | 1700 | 10 | 12 | 1,5 |
| 12 | 200000 | 200000 | 1750 | 1300 | 1720 | 8 | 10 | 2 |
| 13 | 250000 | 250000 | 1800 | 1350 | 1750 | 10 | 10 | 1,5 |

2.2   №2  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.2 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| Вариант | mг, т. | Wг, % | п.п.п,% | pок , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 10 | 8 | 1750 |
| 2 | 7 | 11 | 9 | 1720 |
| 3 | 8 | 12 | 10 | 1700 |
| 4 | 10 | 11 | 11 | 1720 |
| 5 | 11 | 10 | 10 | 1750 |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 1800 |
| 7 | 13 | 12 | 8 | 1780 |
| 8 | 14 | 13 | 7 | 1760 |
| 9 | 15 | 14 | 8 | 1750 |
| 10 | 16 | 13 | 9 | 1740 |
| 11 | 17 | 12 | 10 | 1730 |
| 12 | 18 | 11 | 11 | 1720 |

2.3 №3  есепке тапсырмалардың нұскаулары.

Кесте 2.3 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| Вариант | p опк кг/м3 | pок, кг/м3 | n, шт | pноп, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1800 | 1000 | 300 |
| 2 | 990 | 1820 | 1100 | 310 |
| 3 | 980 | 1850 | 1200 | 320 |
| 4 | 990 | 1840 | 1300 | 340 |
| 5 | 1000 | 1830 | 1400 | 350 |
| 6 | 990 | 1820 | 1500 | 360 |

2.4 №4  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.4 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| N, шт | П,% | p, г/см3 | q,15% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 4,5 | 2,5 | 15 |
| 1500 | 3,5 | 2,52 | 14 |
| 2000 | 3,2 | 2,5 | 13 |
| 2500 | 3,0 | 2,48 | 12 |
| 3000 | 3,2 | 2,5 | 13 |
| 3500 | 3,5 | 2,52 | 14 |

2.5 №6  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.5 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| Вариант | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 188 | 182 |
| 2 | 200 | 184 | 178 |
| 3 | 200 | 180 | 174 |
| 4 | 200 | 178 | 172 |
| 5 | 200 | 177 | 171 |
| 6 | 200 | 175 | 169 |
| 7 | 200 | 176 | 170 |
| 8 | 200 | 177 | 171 |
| 9 | 200 | 178 | 172 |
| 10 | 200 | 179 | 173 |

2.6 №7  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.6 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| № | Камерная сушилка |  |  |  |  | Туннельная сушилка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nкамваг | Nкаm c | Lкам | Nкаm | Nкампол | tкам | Nтун | Nтунваг | Nтунпол | Nтунc | tтун |
| 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | 3 | 65 | 15 | 15 | 7 | 12 | 30 |
| 2 | 12 | 10 | 41 | 20 |  | 60 | 16 | 21 |  |  | 28 |
| 3 | 10 | 10 | 13 | 20 |  | 70 | 17 | 22 |  |  | 26 |
| 4 | 12 | 10 | 14 | 20 |  | 55 | 18 | 23 |  |  | 24 |
| 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |  | 50 | 19 | 24 |  |  | 22 |
| 6 | 12 | 10 | 16 | 20 |  | 60 | 20 | 26 |  |  | 20 |

2.7 №9  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.7 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| № | Двн, мм | b, мм | R, кг/мм2 | № | Двн, мм | b, мм | R, кг/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 22 | 20 | 7 | 400 | 28 | 20 |
| 2 |  | 19 |  | 8 |  | 31 |  |
| 3 |  | 18 |  | 9 | 600 | 10 |  |
| 4 |  | 20 |  | 10 |  | 38 |  |
| 5 | 400 | 25 |  | 11 |  | 36 |  |
| 6 |  | 26 |  | 12 |  | 34 |  |

2.8 №10  есепке тапсырмалардың нұскаулары

Кесте 2.8 –Тапсырмалардың  нұскаулары

| № | Размер черепицы, мм |  |  |  | Р, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l |  | b | h |  |
| 1 | 365 | 155 |  | 1,0 | 69 |
| 2 | 385 | 156 |  | 1,2 | 70 |
| 3 | 374 | 157 |  | 1,3 | 71 |
| 4 | 365 | 158 |  | 1,4 | 72 |
| 5 | 365 | 160 |  | 1,6 | 69 |
| 6 | 385 | 159 |  | 1,59 | 70 |
| 7 | 374 | 158 |  | 1,58 | 71 |
| 8 | 365 | 157 |  | 1,57 | 72 |
| 9 | 365 | 148 |  | 1,48 | 69 |

3 СӨОЖ ға нұскау

3.1 Тәжіребилік сабақтардың тақырыптары бойынша орындалған тапсырмалырдың қорғауы.

Құрстық жобаның тақырыптары:

- Астана қаласында керамикалық кірпішті өндіретін зауыт, жылына қуаты 30млн. шартты дана .

- Алматы қаласында керамикалық тастарды өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

- Өскемен қаласында құрғақ престеу әдісімен керамикалық кірпішті өндіретін зауыт,  жылына қуаты10 млн. шартты дана

- Павлодар қаласында күлкерамикалық кірпішті өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

- Көкшетау қаласында толық денелі керамикалық кірпішті өндіретін зауыт, жылына қуаты 20 млн.шартты дана.

- Қостанай қаласында қуыстыденелі керамикалық кірпішін өндіретін зауыт, жылына қуаты15 млн.шартты дана.

- Қарағанды қаласында тиімді  күлкерамикалық тастарын өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

- Ақтау қаласында аглопаритті өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

- Астана қаласында керамзитті өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

- Атырау қаласында керамикалдық тақталарды өндіретін зауыт, жылына қуаты 30 млн.шартты дана.

ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЗІМІ

Негізгі

1  Справочник. Строительные материалы. № 24 – М, 2005.

2  Комлева Г.П., Комлев В.Г. Основы проектирования заводов по производству ТН и СМ. Иван. Хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2004.-111с.

3 Информационная система по строительству «Ноу-Хаус.ру» - М, 2006.

Қосымша

4 Технологический регламент завода «Ивстройкерамика». – Иваново, 2001г.

5 ГОСТ 530-95. Кирпич и камни керамические. Технические условия. - Взамен ГОСТ 530-80

6  Кондратенко В.А., Пешков В. Н. Журнал «Стройпрофиль» № 4 – М, 2004 г.

7  Скрамтаев Б.Г., Буров В. Д., Панфилова Л.И., Шубенкин П.Ф. Примеры и задачи по строительным материалам.М .: «Высшая школа», 1970.-228с.

8  Госин Н.Я., Соболев М.А.. Производство керамического керпича. М.: Стройиздат. 1971.- 208с.

9  Кашкаев И.С., Шейман Е.Ш. Производство керамического кирпича. – М.: Высшая школа,1974 г.-287с.