2.10 Переработка промпродуктов цинкового производства

2.10.1 Переработка цинковых кеков пирометаллургическим способом

Цинковые кеки, получающееся после выщелачивания обожжённого цинкового концентрата,  характеризуются следуюшим составом, %: Zn- 19-24; Pb- 5-12; Cu- 0,5-1,5; 0,1-0,2 Cd; 23-32 Fe; 5-10 S; 1-12 SiO2; 0/4-3/2 Ca; 0,3-1,3 Mg; 0/5-1?0 Mn; 200-450 г/т Ag. В кеках находятся также индий, таллий, олово, мышьяк, сурьма, золото.

Пирометаллургические способы переработки цинковых кеков главным образом основаны на реакциях восстановления оксида и феррита цинка углеродитстым восстановителем при относительно высоких температурах, возгонки  цинка, свинца, редких металлов и окислении возгонов в газовой фазе.

Пирометаллургические способы включают плавку кеков  в печах различных типов (шахтных, электрических) и восстановительно- дистилляционный  обжиг- вельцевание в трубчатых вращающихся печах.

Плавка в шахтной печи применяется во Франции на заводе Вивье.

Для проведения плавки шихту, состоящую из влажных кеков и коксовой мелочи (18%) сушат в трубчатой печи, а затем брикетируют в брикеты массой около 1,5 кг, диаметром 130 мм и высотой 80 мм. Брикеты и кусковый кокс (22%) загружают в шахтную печь. Для лучшей отгонки цинка в шихту добавляют в качестве флюсов  известняк и кремнезём. В подают подогретое до воздушное  500-700оС воздушное дутьё. Температура в печи составляет 1000-1100оС.

Жидким продуктами плавки являются штейн и шлак. Штейн характеризуется составом: Cu-6-7 %; Fe- 55%; Ag-2 кг/т; Au- 5 г/т. Шлак имеет состав,%: SiO2-30-34; CaO-10-24; FeO-18-20.

Отходяшие газы содержат 10-12% СО2; 23-23% СО. После очистки газов получают пыль, содержащую 20 % Pb и 50 % Zn.  Пыль выщелачивают. Свинцовый кек после выщелачивания пыли, содержащий 50 % Pb, направляют на свинцовое производство,  а раствор на получение цинка.

Процесс характеризуется следующим извлечением металлов, %:  Zn-88; Pb-93; Cu-93; Ag и Au - 94-95.

Хотя процесс позволяет достаточно полно извлекать ценные металлы из кека, он характеризуется большим настылеобразованием в печи  и большим расходом  ( 40-45%) кокса. В этой связи он не получил широкого распространения.

Плавка цинковых кеков может быть осуществлена также в электопечи. В этом случае цинковый кек с добавкой 15-20% шлаков свинцовой плавки подвергают агломерации. Агломерат смешивают с подсушенным шлаком свинцовой плавки и плавят в закрытой электропечи с добавкой 2-3 % кокса. В процессе плавки возгоняется 75 % цинка и некоторое количество свинца. Возгоны конденсируются  в жидкий металл в орошаемом жидким цинком конденсаторе. Oколо 70 % Cu, а также  90% Ag и Au  извлекается в штейн. Около  70%  свинца извлекается в черновой металл. Шлак плавки плавят с добавкой извести и кокса на чугун, содержащий 1,5 % С, 2,0 % Si, 0,3 % S, 1 % Cu.  Шлак плавки характеризуется составом. %: SiO2 – 35; CaO- 30-35; Al2O3 7-9; Fe-1-2. Шлак может быть использован в строительном производстве.

Наибольшее распространение  для переработки цинковых кеков  получил процесс вельцевания кеков  в трубчатых вращающихся печах. Вельцевание цинковых кеков в смеси с коксом осуществляют в трубчатых вращающихся печах  при температуре  1100-1200оС.  Расход кокса составляет порядка 35-40% от массы перерабатываемого материала. Верхний   предел температуры  ограничивается плавлением шихты, которая в течение процесса должна находится в твёрдом состоянии.

В процессе вельцевания протекают следующие химические реакции.

ZnO + C = Zn + CO                               (2.106)

ZnSO4 + 2C = ZnS +2CO2                        (2.107)

ZnO·Fe2O3 + 2C = Zn + 2FeO +2CO        (2.108)

2CO + O2 = 2CO2                             (2.109)

При температуре процесса металлический цинк в виде паров удаляется в газовую фазу, где происходит его окисление до оксида:

2Zn + O2 = 2ZnO                                (2.110)

Cвинец находится в кеке в виде сульфата (60-70%), сульфида (5-10%), феррита (10-15 %), силиката (10%). Сульфат свинца способен восстанавливаться  по реакции:

PbSO4 +2C = PbS +  2CO2                          (2.111)

Некоторое колтчество сульфата диссоциирует по уравнению:

PbSO4 = PbO + SO3                                      (2.112)

В процессе вельцевания часть сульфида и оксида свинца удаляются из печи с газовой фазой. Другая часть сульфида свинца переходит в штейн. Между сульфатом, сульфидом и оксидом свинца протекают химические реакции:

PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2                                  (2.113)

PhS + PbO = 2Pb + SO2                                     (2.114)

Металлический свинец возгоняется труднее, чем сульфид и оксид. Он Пропитывает частицы шихты, а иногда вместе со штейном стекает к разгрузочному концу печи. Такое явление нежелательно, так как свинец пропитывает клинкер, делает его тестообразным, что увеличивает потери свинца и цинка с клинкером.

Остаточное содержание свинца в клинкере составляет 0,5-0.8 %. Он представлен в нём металлом (40%), сульфидом (30%), алюмината (25%), оксида и силиката (5%).

Железо в кеке присутствует в виде ферритов цинка, меди, кадмия, а также в форме Fe3O4 и Fe2O3. В процессе вельцевания оно восстанавливается до металла, что способствует отгонке цинка из трудновосстановимых соединений (сульфидов и силикатов), а также из оксида цинка:

Fe + ZnS = FerS + Zn                            (2.115)

2Fe + ZnO·SiO2 = Zn + 2FeO·SiO2              (2.116)

ZnO + Fe = Zn + FeO                                  (2.117)

Остаточное содержание цинка в клинкере составляет 0,1 -1,0 %. В клинкере цинк находится в виде сульфида ( 45%), силиката (20%) феррита (20%), оксида (15%).

Железо при вельцевании кеков способствует восстановлению цинка и и возгону его в газовую фазу. С другой стороны,  образующийся фаялит 2FeO·SiO2 образует с FeO легокоплавкую эвтектику, которая расплавляется при температуре 1180оС. Кроме того, образующееся металлическое железо науглероживается, что приводит к образованию чугуна, мелкие частицы которого свариваются в крупные комья. Поэтому желательно, чтобы зона температур выше 1150оС была, как можно короче.

Глинозём, содержащийся в кеках  снижает извлечение цинка и свинца, так как  образует с ними трудновосстановимые  алюминаты ZnO·Al2O3 и PbO·Al2O3.

Вельц-печь представляет собой стальной вращающийся барабан, расположенный под углом 3-5о к горизонту для обеспечения движения шихты от верхнего загрузочного конца к нижнему. Печь изнутри футерована огнеупорным кирпичём. Малые вельц - печи имеют длину 35-45 м и диаметр 2,5-3,5 м. Время пребывания шихты  такой печи составляет 2-3 часа. Всё большее распространение получают большие печи, длина которых составляет 90-95 м, а диаметр 4,0-4,5 м. Время пребывания шихты в такой печи составляет 4-5 часов.

Извлечение цинка в возгоны составляет 90-93%, а свинца 92-94%.

Вельц-оксиды, получаемые в процессе вельцевания, характеризуются следующим составом, %: 55-64 Zn; 15-20 Pb; 1,1-1,3 Cd; 0,35-0,95 Cu; 2,5-4,5 Fe; 0,25-0,35 As; 0,03-0,06 Sb; 0,25-0,35 Cl; 0,03-0,05 F; 0,1-0,2 In; 0,001-0,01 Tl. Благородные металлы полностью остаются в клинкере.

Для переработки вельц-оксидов в настоящее время применяют, в основном, технологию двухстадийного выщелачивания: нейтральное выщелачивание вельц-оксидов и кислое выщелачивание твёрдого остатка после нейтрального выщелачивания. После очистки от хлора, мышьяка кадмия  нейтральный  раствор направляется на получение цинкового купороса.  Извлечение цинка в раствор  составляет 90%, кадмия в кек 85%. Получающийся в процессе выщелачивания свинцовый кек , содержащий 30-33 % Pb, 13-15 % Zn, 0,35-0,4% Cd, направляется в свинцовое производство.

Состав клинкера колеблется в пределах, %: 0,9-6,0 Cu; 0,7-2.0 Zn; 0,5-1,5 Pb; 20-40 Fe; золото, серебро и компоненты пустой породы.  С целью извлечения из клинкера благородных металлов и меди  он направляется на медное производство.