Дәріс 6

ҚАТТЫ ДИЭЛЕКТРИК БЕТІНДЕ ПАЙДА БОЛАТЫН РАЗРЯДТАР

Әуелік аралыққа қатты диэлектрикті енгізу разрядтың даму шарты мен механизмін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бұл жағдайдағы разрядтың кернеу шамасы төмендейді және ауаның күйіне ғана емес, сондай-ақ электрод формасына да тәуелді болады. Бірақ мұнда қатты диэлектриктердің қасиеті ескеріледі, яғни оның беттік күйі және өрістің желісіне қатысты орналастырылуы қарастырылады. Разрядтық аралыққа қатты диэлектрикті енгізу кезінде біртекті өрістегі разрядтың ерекшелігі диэлектриктің электрлік беріктігін келесідей процесстерге байланысты азайтады:

- диэлектриктің бетіне қоршаған ауадан ылғалдың адсорбциялануы және электр өрісіндегі электродтардың күшеюі;

- диэлектрик пен электрод арасындағы микросаңлаудың болуы, осы микросаңлауда ауаның диэлектрлік өтімділігі мен қатты диэлектриктің өтімділігінің айырмашылығынан пайда болатын кернеуліктің артуы (диэлектриктің өтімділігі ауадан үлкеен болады εтв>εв) біртексіз электр өрісінде  өрістің біртексіздігі нәтижесінде аралықтағы электрлік беріктік азаяды. Диэлектриктің гигроскопиялық қасиеті және микросаңлаудың болуы разрядты кернеуге біртекті өріспен салыстырғанда аз әсер етеді. Тіректік оқшаулағыштардың типіне байланысты оқшауламаның құрылымдар үшін электр өрісі кернеулігінің тангенсиалды құраушысы қалыпты құраушысына қарағанда артық болады.

Өрістің күштік сызығы электродтарда ең үлкен концетрацияға ие болады. Нәтижесінде электродтарда әсіресе полимерлерде полимерлі оқшаулағыштар үшін қауіпті тәждік разрядтың пайда болуы мүмкін (полимерлі оқшаулағыштарда азон, азот қышқылының болуы себепті). Стримерлердің әсерінен  өткізгіштігі жоғары тереңдетілген іздер қалуы мүмкін. Бұл келесідей жағдай үшін орындалады: EN>ET. Бұл жағдайда стримерлі каналда диэлектриктің беттік бөлігінде дамиды және ішкі электродқа қатысты сыйымдылықтың үлкен мәніне ие болады.Олар арқылы салыстырмалы түрде үлкен мәнді ток алады. Кернеудің анықталған мәні кезінде ток мәні стример каналының температурасы термиялық иондануға жеткілікті болатындай артады.Стримерлі разрядтың термиялық ионданған каналы сырғанау разрядының каналына айналады. Сырғанау разрядының каналының өтімділігі стример каналының өтімділігінен артық болады, сондықтан сырғанау разрядының каналындағы кернеудің құрауы аз, ал аралықтың жабылмаған бөлігіндегі кернеудің құлауы стример стример каналына қарағанда артық мәнге ие болады. Бұл сырғанау разряды каналының электрод арасындағы кернеудің аз мәні кезінде ұзарып толығымен аралықты жабуға мүмкіндік береді. Ток мәні электордқа қарама-қарсы туындайтын разряд каналы сыйымдылығымен анықталады. Сыйымдылық көп болған сайын, диэлектрик бетіндегі электрод арасындағы қашықтық тұрақты болған кезде  разрядтық кернеу мәні де төмендей бастайды.Параметрлердің әсер етуі Теплер формуласымн өрнектеледі. Бұл бойынша сырғанау разрядының  канал ұзындығы :

(6.1)

мұндағы,

Х – тәжірибелік жолмен алынатын коэффициент;

С – меншікті беттік сыйымдылық;

Ал сырғанау разрядының кернеуі және разрядты кернеуі келесідей өрнекпен есептеледі:

(6.2)

(6.3)

Соңғы өрнектен байқайтынымыз оқшаулатқыштар ұзындығының артуы разрядтық кернеудің салыстырмалы аз ғана артуына әкеледі.

Разрядтық кернеуді арттыру үшін, диэлектрик қалыңдығын арттыру (қабырғалы бетті құру) арқылы меншікті беттік сыйымдылықты азайту қажет.