Дәріс 8

ІШКІ ОҚШАУЛАМАНЫҢ ЭЛЕКТРЛІК БЕРІКТІГІНІҢ КЕРНЕУ ӘСЕРІНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫНА ТӘУЕЛДІЛІГІ

Ішкі оқшауламаға тән тесілу кернеуі   мен тесілу кернеуіне жатқызылған уақытқа  тәуелділігі 2.1-суретте көрсетілген.

8.1-сурет Тесілу кернеудің , кернеудің әсер ету уақытына тәуелділігі

Бұл тәуелділіктің күрделі болып келуі, әр түрлі  уақыттарда, тесілуге алып келетін оқшауламадағы үрдістер әр-түрлі физикалық қасиеттерге ие болғанымен түсіндіріледі.

Ең алдымен мынаған көңіл аудару қажет: кез-келген  уақыт мәнінде тесілу кернеуі  -кездейсоқ бірлік, оның мәндері орта бірліктерде варияция коэффициентімен сипатталынады, шамамен 5-15%.  бірліктік кездейсоқ сипаты, тесілудің табиғи пайда болу үрдістерімен түсіндіріледі. Сонымен қатар сыртқы бірдей оқшаулама конструкцияларының бақыланбайтын кездейсоқ айырмашылықтармен де түсіндіріледі.

=f() тәуелділігі 8.1-суретте көрсетілген, бұл тәуелділік бірнеше участкелерге бөлінуі мумкін.

уақыттың аз шамаларында яғни микросекунд бірліктерден бірнеше миллисекунд аралығында, оқшауламада тек электрлік тесілу ғана болуы мүмкін. Оның негізі, кейбір кернеу шамаларында оқшауламада, бос электрондардың пайда болуы және олардың сандарының тез өсуіне арналған шарттар пайда болады. Күшті электр өрісіндегі соңғы электрондар, нейтралды молекулаларды ионизациялауға және электрондардың концентририленген ағында тудыруға жеткілікті энергияға ие болады. Диэлектрик молекулалардың электрондар ағынымен әсерлескен кезде бөлінген энергияның нәтижесінде, өткізу каналының түзілуімен қатар соңғының бұзылуы болады.

уақытының бірнеше ондық микросекунд мәнінде  кернеуі өзгермейді. Себебі  уақыты өткізу каналын түзу уақытынан әлдеқайда үлкен, ал тесілудің басқа механизмдері әлі де көрінуге үлгермейді.

Құрамында сұйық диэлектриктің үлкен көлемі бар ішкі оқшаулама үшін  < 10с   болғанда,  кернеуінің төмендеуі байқалуы мүмкін. Бұл өсуінен техникалық сұйық диэлектриктерде болатын, қатты қоспа бөлшектердің әсерінен айқын байқала бастайды. Мұндай бөлшектер сұйыққа қарағанда әлде қайда жоғары диэлектрлік өтімділікке ие . Сондықтан олардың айналасында сұйықтығында кернеудің жоғарылауы болады. Бұл тесілу кернеуінің төмендеуіне алып келеді. Электрлік өріс әсерінің нәтижесінен қоспаның бөлшектері жоғары кернеулікті облысқа орын ауыстырады.  уақыты өскен сайын бөлшектер ары қарай орындарын ауыстыруға үлгереді. Бұл олардың оқшауламаның кернеулікті областа пайда болу ықтималдығын арттырады.   < 10с  болғанда бөлшектер орын ауыстыруға үлгермейді және олардың әсері минималды.

Келесі бөлігіндегі қисық- жылулық тесілу облысы. Оқшауламаның мөлшері мен қасиетіне  және қоршаған ортаның температурасына байланысты ол он секундтан бірнеше сағатқа дейінгі диапазонда алуы мүмкін. Жылулық тесілудің негізі келесі факторларға байланысты:

Қойылған кернеудің әрекетінен оқшауламада диэлектрлік жоғалыстар пайда болады. Бұл поляризацияның кейбір түрлерінде, энергияның таралуымен және нағыз оқшауламадағы кішкене өтімділіктің болуына тәуелді. Диэлектрлік жоғалыстардың әсерінен оқшауламаның қосымша қызуы болады.

Оқшауламадағы диэлектрлік жоғалыстар қуаты мына түрде анықталады

(8.1)

Мұндағы - айналу жиілігі; С- қараcтырып отырған оқшауламаның сыйымдылығы; U -  әсер етіп тұрған кернеу; tg- диэлектрлік жоғалыстардың тангенс бұрышы, ол оқшаулама арқылы өтетін сыйымдылық тоқ  пен активті тоқтың тәуелділігіне тең.

Егер оқшауламадағы жоғалыстар қуаты жылуды бұру қуатынан артық болса онда оқшауламаның жылулық тепе-теңдігі бұзылады да, оқшауламадағы температура шексіз көбейіп жылулық тесілуге алып келеді.

Тәуелділіктің ақырғы бөлігі =f(), бірнеше минуттан немесе сағаттан 10-15 және одан да жоғары жылудың  уақытына сәйкес келеді. Бұл облыста тесілу, бірте-бірте оқшауламаның ақырын ағып жатқан электрлік қартаю үрдісіне дайындалады. Бұл үрдістер күшті электр өрістің әсерінен болады және оқшауламаның қасиетін қайтымсыз нашарлатады.

8.1 ІШКІ ОҚШАУЛАМАНЫҢ “ҚЫСҚА УАҚЫТТАҒЫ ЭЛЕКТР БЕРІКТІЛІГІ” ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

Энергетикалық жүйелер жабдықтарының ішкі оқшауламасы, найзағайлық және ішкі асқын кернеулерге қауіпсіз шыдау керек. Асқын кернеудің нәтижесінен болатын электр беріктік оқшауламаның осы әсерге қарсы тұру қабілеттілігін көрсетеді және нормаланған әсерлердің тесілу кернеулерімен анықталады.

Асқын кернеулер ішкі оқшауламаның толық тесілуіне , және оқшауламалық құрылғылардың жұмыс істеу уақытының төмендеуіне әкеп соқтыратын ақаулардың пайда болуына әкелмеу керек. Мұндай ақаулар асқын кернеу нәтижесінен бөлік разрядтардан пайда болуы мүмкін. Бұның мүмкін болуы, бөлік разрядтардың энергиясы асқын кернеудің аз уақыт ішінде пайда болу аралығында оқшауламаны бұзуға жеткілікті болса болуы мүмкін. Мысалы, қауіпті ақаулар қағазды-майлы оқшауламада бөлік разрядтардың пайда болуынан болуы мүмкін.

Сонымен қысқа уақыттағы ішкі оқшауламаның электрлік беріктігі немесе оның асқын кернеулерге шыдау қабілеттілігі әрқашан толық тесілудің кернеуімен сипатталмайды. Кей жағдайларда ол берілген оқшауламаға қауіпті интенсивтілігімен қатар бөлік разрядтардың пайда болу кернеуімен анықталады.

Бұл практикалық тұрғыдан маңызды. Мысалы, оқшауламалық қондырғыларды заводтық байқау кезінде сынау кернеуі қойылған уақытта тесілудің болмауы, сынақтың жақсы өткенін әлі де көрсетпейді. Біріншіден сынау кернеулердің нәтижесінен оқшауламада бөлік ақаулардың пайда болуына көз жеткізу керек. Осы мақсатта сынау кернеуін қою алдында, қойғаннан кейін де оқшауламаның күйі ақауларды анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді қолдануымен бақыланады (мысалы, бөлік разрядтардың сипаттамаларымен).

Қысқа уақыттағы электрлік беріктік келесі нормаланған әсерлер мен қаралады:

а) Электрлік беріктік өндірістік жиілікте қысқа уақытта қойылған кернеу кезінде- өндірістік жиілікте берілген сынау кернеулері кезінде талап етілетін габариттерді анықтағанда қолданылады.

б) Электрлік беріктік, ұзақтылығы оншақты микросекунд болатын, импульстық кернеулердің нәтижесінен- найзағайдың әсерінен электр берілістерінде пайда болатын берілген найзағайлық асқын  кернеулері бойынша оқшауламаның мөлшерін анықтағанда қолданылады. Осы жағдайда сынау кезінде көбінде 1,2/50 мкс импульстері және 2-3 мкс қысқартылған уақыт аралығындағы импулстері қолданылады.

в) Электр беріктік, ұзақтығы жүз микросекундтан оннан бірлік секунд аралығында болатын импульстық кернеулер кезінде- берілген ішкі коммутациялық асқын кернеулері бойынша оқшауламаның мөлшерін анықтағанда қолданылады. Оқшауламаны сынау көбінде апериодтық импульспен шамамен 250 мкс және ұзақтығы 2500 мкс немесе тербелмелі импульспен жүргізіледі.

Ішкі оқшауламаның электр беріктігі, амплитуда мен ұзақтылыққа қаншалықты тәуелді болса, сонша оның түріне де тәуелді болады. Кейбір оқшауламалар үшін әсер ететін тербельмелі импульстар апериодтық импульспен амплитудасы бірдей болғандағы жағдайға қарағанда әлдеқайда қауіпті. Тербельмелі импульс кернеуі кезіндегі электрлік беріктіктің төмендеуі апериодтықтар мен салыстырғанда, бірінші жағдайда әр импульс сайын пайда болатын бөлік разрядтар екінші жағдайға қарағанда жоғары болады.

Бөлік разрядтар оқшауламаның бұзылуына алып келеді, сондықтан асқын кернеудің аса көп әсері бұзылудың көбеюіне алып келеді.

Электр жабдықтардың әр түріне ішкі қор түсінігі енгізілуі мүмкін. Оқшаулама конструкцияларының ішкі қоры, белгілі бір уақыт аралығында оқшауламаның қойылған кернеуге шыдау қабілеттілігін кернеудің ағуымен өтетін бұзылу процестерге қарсы тұру қабілеттілігін көрсетеді.

8.2  ІШКІ ОҚШАУЛАМАНЫҢ ҰЗАҚ ЭЛЕКТР БЕРІКТІГІ

Энерго жүйелердің ішкі оқшаулама жабдықтарының эксплуотациясына бірден электрлік, жылулық, механикалық және тағы да басқа жүктемелер әсер етеді. Олар оқшауламада қиын үрдістерді тудырады, солардың әсерінен біртіндеп оқшауламаның қасиеті нашарлап, қартаюға алып келеді.

Кернеуді ұзақ қою кезіндегі электрлік беріктік, оқшауламаның белгілі қызмет ету уақыт аралығында жұмыс кернеуіне шыдау қабілеттілігін көрсетеді және сан жағынан оқшауламаның берілген уақыт бөлігінің аяғында бүлінуге алып келетін кернеумен анықталады. Ұзақ эксплуатация үрдісі кезінде оқшауламаның тозуы болады, ол қысқа уақыт аралығындағы электрлік беріктіктің төмендеуімен және оқшауламаның басқа да электрофизикалық сипаттамалардың нашарлауымен көрсетіледі.

Ішкі оқшауламаның нашарлауының негізгі себептері болып табылатын:

- Жұмыс кернеуі немесе асқын кернеу кезінде бөлік разрядтардың дамуының әсерінен болатын электрлік тозу;

- Оқшауламаның жылулық қартаюы және қышқылдануы;

- Оқшауламаның дымқылдануы.

Тозу үрдісінің практикалық мағынасы бұл олардың оқшауламалық жабдықтардың қызмет ету мерзімін шектеуінде. Осының салдарынан жоғары вольтты жабдықтарды шығару және жасау кезінде, сонымен қатар оның эксплуатациясын ұйымдастыру кезінде, оқшаулама жабдықтардың талап етілетін қызмет ету мерзімі қамтамасыз етілетін деңгейіне дейін оқшауламаның қартаю жылдамдығын төмендету шаралары қарастырылу керек (әдеттегідей, 20-30 жыл және одан жоғары).

Эксплуатация үрдісі кезінде ішкі оқшаулама қасиетінің өзгеруі, сыртқы жүктеме көздерінен оқшауламаға берілетін энергия әсерінен болады. Жуктеменің әр түрлі түрлері кезінде ол оқшауламаға түрлі формада хабарланады, сондықтан құрамында түрлі үрдістерді тудырады. Сәйкесінше оқшауламаның электрлік, жылулық және механикалық қартаюын ажыратады. Сонымен қатар, ішкі оқшауламаның қартаюы, қоршаған ортадан кірдің және ылғалдың оқшаулама ішіне өтуімен сипатталады.

Әр түрлі сыртқы жүктемелерден туындаған қартаю үрдістері эксплуатацияның нақты шарттары кезінде, бір-біріне ауыр әсер етіп бірдей ағады. Бір уақытта бірнеше жүктеменің әсері кезінде болатын ішкі оқшауламаның қартаю заңдары әліде толықтай зерттелмеген.

Оқшауламаның көптеген түрлерінің электрлік тозуының негізгі себебі болып табылатын ол бөлік разрядтар. Сұйық диэлектрикпен сіңдірілген оқшауламаның тозуы ең алдымен, tg және өткізгіштіктің көбеюімен, газдың бөлінуімен қатар жүретін сіңдірілген қоспаның физико-химиялық сипаттамалардың өзгеруімен және бұзылуымен көрінеді. Кейіннен қатты фазаның бүлінуі жүреді: электрокартонның, оқшаулама қағаздың немесе синтетикалык пленканың. Бұл үрдістер интенсивті ағыс кезінде оқшауламаның тесілуімен аяқталады.

8.3  ОҚШАУЛАМАНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

Кернеудің өсуімен электрлік қартаю жылдамдығы өседі ал қызмет ету мерзімі сәйкесінше төмендейді. Қызмет ету мерзімінің  әсер ету кернеуге U тәуелділігі,  мәнінің кең әсер ету мәнінде күрделі сипаттамаға ие болуы мүмкін. Салыстырмалы кішкентай орташа қызмет ету мерзімінің облысы үшін (бірлік сағаттан 10-10сағатқа дейін) тәжірибемен тұрақтандырылған тәуелділік келесі түрде болады:

(8.2)

Мұндағы , А- оқшауламаның қасиетіне тәуелді тұрақты мән; n – оқшауламаның конструкциялық ерекшеліктеріне және әсер ету кернеуіне  тәуелді сатылардың көрсеткіші (5.1-1-сурет). Мысалы, лезде біртекті электр өрісі бар қағазды-майлы оқшаулама үшін, өндірістік жиілік кернеуі кезінде n = 48, ал тұрақты кернеу кезінде n =  912; әлсіз біртекті электр өрісі бар майлы бөгетті оқшаулама үшін n = 5080.

5.1- сурет Қызмет ету мерзімінің  әсер ету кернеуге U тәуелділігі:

1-   бойынша

2-  бойынша

Кызмет ету мерзімінің (10сағат) үлкен облысы үшін тәжірибенің ұзақтығынан және бағаның үлкен болуынан болатын тәжірибе берілгендерінің саны салыстырмалы түрде үлкен емес. 2 облыстағы қызмет ету мерзімі, U кернеуінің төмендеуі бойынша, (5.1) қарағанда тезірек өсуі белгіленген, ал кейбір кернеуден төмен болса шексіз ұзақ болады. Мұндай тәуелділікке келесі формула сәйкес келеді

(8.3)

Кез-келген оқшауламалық конструкция типінің қызмет ету мерзімі берілген кернеу кезінде кездейсоқ шама болып табылады.