Кіріспе

Халық шаруашылығының барлық салаларында жер қойнауынан алынатын минералды шикізаттардың маңызы өте зор. Олардан металдар, химиялық заттар, отын түрлері және кұрылыс материалдары алынады. Оларды өндіру үшін бастапқы шикізат көптеген өңдеу процестерінен өтеді. Көпшілік минералды шикізаттар кұрамы күрделі келеді. Сондықтан олардан кұрамындағы пайдалы заттарды тиімді пайдалану үшін бір—бірінен ажыратып бөлу қажет. Көпшілік жағдайда, әсіресе түсті және сирек кездесетін металдар кендерінде пайдалы зат мөлшері өте төмен болады. Мы-салы, қорғасын кендерінде оның проценттік үлесі орташа 0,5-2% мөлшерінде кездеседі. Мұндай кендерден металдарды тікелей металлургиялық әдістермен өңдеп бөліп алу өте тиімсіз, не мүмкін емес.

Металды кендер  көбінесе  күрделі  құрамды  түрде,   демек комплексті түрдекездеседі. Олардың құрамынан жеке металдарды тек металлургиялық өңдеумен бөліп алу өте қиын. Сондықтан кен алдын ала байыту процестермен өнделу нәтижесінде пайдалы заттар- минералдар түрінде жеке өнімдерге (концентраттарға) бөлінеді.

Кендерді байытудың технологияларын жетілдіру негізінде өте кедей кендерден жоғары сапалы концентраттар алу және күрделі құрамды кендерден жеке металдар концентраттарын алу мүмкіншілігі туды.

Қазіргі кезде барлық дерлік пайдалы қазбалар байыту процестерінен өткізіледі. Тек темір, марганец және фосфор кендерін тікелей металлургиялық не химиялық әдістермен өңдеуге болады.

Байыту техникасының дамуы, үлестік мөлшері өте төмен сирек кездесетін металдар кендерінің, қорын молайтып, іске қосуға себеп болады.

Байыту фабрикалары жоғары өнімді өндірістің үлкен саласына айналды. Оларда жүргізілетін процестер жоғары дәрежеде механикаландырылған және ғылыми-техниканың жетістіктерін барынша толық пайдалануды талап ететін күрделі процестер.

Байыту процестерін жетілдіруде біздің еліміздің оқымыстылары мен инженерлері айта қаларлықтай табыстарға жетті. Еліміздің жоғары оқу орындарында және техникумдарында көптеген мамандар дайындалды. Бұл салада жұмыс істейтін ірі ғылыми-зерттеу және жобалау институттері бар.

Кендердің жаңа түрлерінің табылуы, олардың құрамдарының өзгеріп отыруы және әлі де болса оларды комплексті пайдалану дәрежесі талапқа сай болмауы алда ғылыми және практикалық көптеген мәселелердің шешілуін кажет етеді.

ДӘРІС 1

1 ТАРАУ. КЕН ЖӘНЕ МИНЕРАЛДАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕР

Адамзатқа қажетті металдар және бағалы заттар кен немесе пайдалы қазбалардан алынады. Олардың құрамына бір немесе бірнеше бағалы минералдар және көптеген тау жыныс минералдары кіреді. Пайдалы қазбалар жер қойнауынан қатты (кен, көмір, торф), сұйық (мұнай) және газ (табиғи газдар) түрінде алынады.

Минералдар деп бір элементтен не бірнеше элементтерден тұратын химиялық қосылыстар аталады. Бір элементтен ғана тұратын минералдарға мысалы, алтын, күміс, платина, басқа асыл металдар, күкірт, алмаз, графит жатады. Минералдардын көпшілігі құрамына екі не одан көп элементтер кіретін анорганикалық химиялық қосылыстар. Жер қойнынан табылған минералдар саны қазір үш мыңнан асты. Оларды химиялық құрамына қарай үлкен екі топқа бөлуге болады: күкіртті және тотықты минералдар.

Күкіртті минералдарға мысалы, галенит (РbS), сфалерит (ZnS), пирит (FeS2), халькопирит (CuFeS2), халькозин (Cu2S), молибденит (MoS2), киноварь (HgS) және тағы басқалары жатады. Тотықты минералдар бірнеше топқа бөлінеді: қарапайым тотықтар, силикаттар, алюмосиликаттар, карбонаттар, фосфаттар, сульфаттар және басқалары.

Қарапайым тотықтарға куприт (СuО), касситерит (SnO2), кварц (SiO2), рутил (ТіО2), ильменит (FeTiO2) және басқалары жатады.

Карбонаттар құрамына көмір қышқылы кіретін церуссит (PbCO3), малахит (СuСО3Сu(ОН)2), азурит (Сu3(СО)2(ОН)2), смитсонит (ZnСО3), сидерит (FeCO3), кальцит (СаСО3) және басқалары жатады. Элементтердің күкірт қышқылымен әрекеттесуінен сульфаттар пайда болады. Мысалы барит (ВаSО4), англезит (РbSО4), ангидрит (СаSО4) және т. б.

Силикатты минералдарға жататындардың жер қыртысында ең көп тарағандары дала шпаттары және кварц. Бұлар тау жыныстарының негізін құрайды. Олардың ішінде құрамына бағалы элементтер кіретін хризоколла (СuSi03·H20), циркон (ZrSiO4) және тағы басқалары кіреді.

Алюмосиликаттарға тау жынысын құрайтын көптеген минерал топтары, олармен қатар бағалы минералдар сподумен (LiAl(SiO3)2) және берилл 3BeO·Al2O3·SiO3 жатады. Егер табиғи минералды заттардан техниканың қазіргі даму сатысында бағалы заттарды

бөліп алып, халық шаруашылығында өнімді пайдалануға болса, онда оларды пайдалы қазбалар деп атаймыз.

Кен деп оның құрамынан бір не бірнеше бағалы элементтерді тиімді түрде бөліп алуға жарайтын пайдалы қазбаларды атаймыз. Демек, кен көптеген минералдардан тұрады. Олардың кейбірінің құрамында бағалы элементтер болса, көпшілігі тау жынысына жатады.  Кендер құрамдарына және қасиеттеріне қарай көптегең топтарға бөлінеді. Мысалы, құрамында қандай металдар болуына байланысты түсті, қара, асыл, радиоактивті, сирек  кездесетін металдар кендері болып бөлінеді. Бағалы заттардың кандай минералдар түрінде кездесуіне байланысты кендер күкіртті, тотықты және аралас кендер деп аталады. Құрамындағы металдардың саныны байланысты бір металды не көп металды болып бөлінеді. Әдетте, кендердің көпшілігі көп металды болып кездеседі. Металл мөлшерінің аз не көп болуына байланысты кендер бай, кедей және өте кедей болып бөлінеді. Бірақ оларды бұлай бөлу тек шартты ұғым. Мысалы, молибден кенінде оның мөлшері 0,1-0,2%  болса ол бай кенге жатады, ал мырыш не қорғасын кендерінде олардың мөлшері жоғарыдағыдай болса олар өте кедей деп есептелінеді.

Кендердің барлық түрінің құрамына кіретін пайдалы минералдардың түйіршіктерінің ірілігіне қарай  бірнеше түрге бөлінед. Егер түйіршіктер ірілігі 20 миллиметрден кем болмаса өте ірі сеппелі, 2-20 мм болса-ірі сеппелі, 0,2-2 мм болса - ұсақ сеппелі, 0,2-0,02 мм болса майда  сеппелі, ал 0,02 мм кен болса өте майда сеппелі кенге жатады. Мұндай кендерде металл (минерал) мөлшері әдетте аз болады. Мысалы 10-20%-тен аспайды. Бұлармен қатар кей кендердің негізі пайдалы минералдардан тұрады да, тау жыныстары аз кездеседі. Бұлар тұтас кендер деп аталады.

Кендердің сеппелі не тұтас түрде болуы оларды байытуда маңызды роль атқарады.

Құрамындағы бағалы заттардың қасиеттеріне қарай кендер және металсыз кендерге бөлінеді. Металды кендердің құрамына металды қасиеті бар элементтер кірсе, металсыз кендердің құрамына металдық қасиеті жоқ элементтер кіреді, мысалы, фосфор, күкірт, графит, алмаз, фтор және т. б. Кен орындары жаратылысына қарай түпкі және шашыранды түрге бөлінеді. Түпкі кен орындары алғашқы жаратылған орында, бұзылмаған қалыпта, жер қойнында қоршаған тау жыныстарымен бір тұтас біріккен түрде және белгілі бір тереңдікте орналасады. Шашыранды кен орындары түпкі кен орындарының жер бетіне шыға орналасу салдарынан бұзылып, ұсақталуынан пайда болады. Бұл кендерде минералдар көптеген физикалық және химиялық өзгерістерге түсіп, касиеттері көп өзгереді. Сонымен қатар, минералдар (құнды жэне тау жыныс минералдары) бір бірінен ажырасқан түрде болады. Осыған байланысты шашыранды кендерді өңдегенде оларды алдын ала ұсақтаудың қажеті жоқ.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиет

1 Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. – М.: МГГУ, 2001

2 Шилаев В.П. Основы обогащения полезных ископаемых. –М.: Недра, 1986

3 Андреев С.Е., Зверевич В.В., Перов В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. –М.: Недра, 1980

4 Шохин В.В., Лопатин А.Г. Гравитационные методы обогащения. –М.: Недра, 1993

5 Бастан П.П., Азбель Е.И., Ключкин Е.И. Теория и практика усреднения руд. –М.: Недра, 1979

6 Карамзин В.В., Карамзин В.И. Магнитные и электрические методы обогащения. –М.: Недра, 1988

7 Справочник по обогащению руд. Специальные и вспомогательные процессы. –М.: Недра, 1983

8 Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. –М.: Недра, 1983

9 Справочник по обогащению руд. Основные процессы. –М.: Недра, 1983

10 К.Көшербаев «Кен байыту негіздері». – Алматы,1998

Қосымша әдебиет

11 Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1985

12 Кравец Б.Н. Специальные и комбинированные методы обогащения – М.: Недра, 1986

13 Карамзин В.В., Карамзин В.И. Магнитные методы обогащения. –М.: Недра, 1984

14 Глембоцкий В.А., Классен В.Н. Флотационные методы обогащения. –М.: Недра, 1981

15 Абрамов А.А., Леонов С.Б. Обогащение руд цветных металлов. –М.: Недра, 1993

16 Келина И.М. Обогащение руд. –М.: Недра, 1979

17 Донченко А.С., Донченко В.А. Справочник механика обогатительных  фабрик. –М.: Недра, 1984