ДӘРІС 2

2 ТАРАУ.КЕН БАЙЫТУ ПРОЦЕСТЕРІ

І.Кен байытудың қажеті

Қазіргі кезде жер қойнынан алынатын барлық кен түрлерінен халық шаруашылығының белгілі бір салаларында колдануға болатын бағалы зат алу үшін кендер алдын ала байытылады.  Оның қажетін түсіну үшін қысқаша кеннен таза металдың калай алынатынын қарастырайық. Кенде барлық дерлік металдар минералдар түрінде кездеседі. Кен құрамынан бөлу үшін металлургиялық простермен өңделеді. Олар минералды балқыту (жылу энергиясымен), не еріту (химиялық энергиямен) арқылы минерал құрамына кіретін элементтерді бір бірінен ажыратуға негізделген. Қазіргі кезде халық шаруашылығында пайдаланылатын кендерде, әсіресе, түсті және сирек кездесетін металдар кендерінде, метал мөлшері өте аз. Әдетте 4-6%- тен аспайды. Мысалы, қорғасын кенін алайық. Қазір орта есеппен кенде оның мөлшері 1%. Ол көбінде галенит (РbS) түрінде кездеседі. Сонда кенде галенит мөлшері 1,2%.  Демек, кеннің 98%-ті тау жыныс минералдарынан тұрады. Осындай қорғасын алу үшін тікелей металлургиялық процеспен өңделсе пайдаланылатын энергия тек галенитті балқытуға ғана емес, сонымен бірге кендегі бүкіл тау жыныстарын балқытуға да шығындалады. Онымен бірге түскен кеннің көлеміне сай металлургиялық пеш және басқа аспаптар қажет. Кенді бұлай өңдеу өте тиімсіз. Шығарылатын шығынның көбі керексіз тау жыныстарын қорытуға жұмсалар еді. Кенді тікелей металлургиялық не химиялық жолмен өндеу тек оның құрамындағы бағалы заттың мөлшері өте жоғары болғанда  ғана мүмкін. Қазіргі кезде осылай тек жоғары сортты темір кендерінің кейбір түрлері (60-70% темір болса) ғана өнделеді.

Осы келтірілген жәйларға байланысты 19 ғасырдың екінші жартысында кен байыту процестері дами бастады. Демек, оған дейінгі уақытта металдар тек бай кендерді тікелей металлургиялық әдістермен өндеу арқылы алынып келген. Кендерді байыту әдістерімен өндегенде бағалы минералдар тау жыныс минералдарынан бөлініп алынады. Егер бір металды кен байытылса одан екі өнім алынады. Біріншісінің негізі бағалы минералдан тұрады. Оны концентрат деп атайды. Екінші өнімнің негізгі құрамы тау жыныс минералдарынан тұрады. Оны қалдық деп атайды. Концентратта металдың проценттік үлесі кендегі үлеспен салыстырғанда ондаған не жүздеген есе артады. Егер кенде бірнеше бағалы минералдар болса, байыту процесінде оларды тек тау жыныс минералдарынан ғана емес, сонымен бірге, өзара бір бірінен бөлініп алынады. Демек кеннен бірнеше концентраттар алынады. Концентраттар құрамындағы басты металл атымен аталады. Концентраттардың құрамы белгілі бір талаптарға сай келуі керек. Соған байланысты әр металдың концентраты бірнеше сорт түрінде алынады. Себебі кендердің қасиетіне байланысты, олардың барлығынан тек бір ғана сортты концентрат алынуы мүмкін емес. Мысалы, ГОСТ бойынша қорғасын концентраты 8 сортқа бөлінеді. Ең жоғарғы сортында (КС0) қорғасынның үлесі 73% -тен кем емес, ал онда мырыштың үлесі 2% -тен, мыстың үлесі 1,5%-тен аспауы керек. Ал оның ен төменгі сортында (КС7) қорғасынның үлесі 40%-тен кем емес, мырыш 13%-тен және мыс 6%-тен артпауы керек. Сол сияқты молибден концентратында молибден 45-50% болуы керек. Міне байыту арқылы алынған концентраттарда металл үлесі ондаған  не жүздеген есе артады. Соның нәтижесінде, оларды металлургиялық қорытқанда шығарылатын шығын көлемі өте азаяды. Екіншіден, егер байыту процестері колданылмағанда жер койнынан тек бай кендерді ғана тауып пайдалануға болар еді. Үшіншіден, кен орнынан тек металға бай бірақ көлемі аз учаскіден кен қазып алу үшін ірі қуатты машиналарды қолдану мүмкіндігі болмай, тек қол еңбегі ғана жұмсалар еді. Оның өзі кен қазып алу өнімділігін өте төмендетер еді.

Төртіншіден, егер кенде бірнеше металл болса, ол кен байытылмай металлургиялық зауытқа түссе, оңда негізінде тек басты металл ғана алынады, ал басқалары іс жүзінде алынбайды. Демек, кен комплексті пайдаланылмайды. Неғұрлым кеннен көп зат және толығырақ бөлінсе  оның  өзіндік  құны  төмендейді.  Демек, жұмсалған шығын толық қайтарылып қана коймай, үлкен пайда түсіреді. Бесіншіден, байытуды қолданудың нәтижелерінде кен шығатын орыннан (шахта, карьер) металлургиялық зауытарға тек концентраттар  ғана тасылады, ал қалдық сол орнында (байыту фабрикасы салынған рудникте) қалып қояды. Демек, тасымалдау шығыны көп азаяды. Осы келтірілген жайлардан кен байытудың халық шаруашылығын дамытуда үлкен маңыз атқаратынын анық байқауға болады. Сонымен, байыту деп кен құрамындағы минералдарды бірінен бірін бөліп, оларды  тиімді пайдалануды атаймыз.

2.Кен байыту әдістері, процесстері және операциялары

Минералдарды бір бірінен бөлу олардың әртүрлі қасиеттерінің арасындағы айырмашылықтарына негізделген. Минералдардың барлық қасиеттері екі топқа бөлінеді: физикалық және физика-химиялық қасиеттер. Физикалық қасиеттерге жататындар: тығыздылық, магниттелуі, тоқ өткізгіштік, түс, жылтырлық, радиоактивтілік, үйкеліс күші және т. б. Физика-химиялық қасиеттер минерал құрамына кіретін әртүрлі элементтердің өзара байланыс түріне және кристалды тордың структурасына байланысты өзгеріп отырады. Соның нәтижесінде минерал бетінің сумен әрекеттесуі әртүрлі дәрежеде болады. Минералды бөлуде олардың бетінің сулану қасиеті кең түрде пайдаланылады. Аталған қасиеттерге сай дамыған байыту әдістері мынадай топтарға бөлінеді: гравитациялық, флотациялық, магнитті, электрлі, қолмен сұрыптау және механикалақ сұрыптау, радиоактивті сұрыптау әдістері. Гравитациялық  байыту әдісі минералдардың тығыздылығының арасындағы  айырмашылыққа негізделген.

Мысалы, тығыздықтары  әртүрлі,  бірақ  көлемдері  бірдей екі минерал түйіршіктерінің суда бату не ауада құлау жылдамдықтары тең болмауы нәтижесінде олардың  қозғалыс траекториялары өзгереді де, әртүрлі бағытта жылжып бөлінеді. Гравитациялық әдіс ірі сеппелі кен түрлерін байытуда кен  қолданылады.  Бүл әдіс жабайы түрде көне замандардан бері қолданылып келе жатқан әдіс. Флотация әдісі минерал түйіршік беттерінін сулануының әртүрлілігіне негізделген. Егер беті нашар суланатын минерал түйіршігі су ішінде ауа

көпіршігімен соқтығысса ол оған жабысады да, су бетіне бірге қалқып шығады, ал жақсы суланатын түйіршіктер ауа көпіршігіне жабыспайды да, су ішінде қалып кояды.

Флотация әдісінің басқа әдістермен салыстырғандағы ерекшелігі сол, майда сеппелі не өте майда сеппелі кендер тек осы әдіспен ғана байытылады. Мысалы. түсті металдар кендері тек майда сеппелі болып кездеседі. Олай болса, бұл кендерді байытуда флотация әдісінің маңызы зор. Бұл әдіспен басқада көптеген кендердің майда сеппелі түрлері байытылады. Минералдардың сулануындағы табиғи айырмашылық оларды толық бөлуге әдетте жетістейді. Сондықтан айырмашылық дәрежесін арттыру үшін көптеген химиялық заттар қолданылады. Олар флотореагенттер деп аталады. Магнитті байыту әдісі құрамында магнитті қасиеті бар минералдар кездесетін кендерді байытуға қолданылады. Мұндай кендерге темір, марганец және тағы кейбір кен түрлері жатады. Минерал түйіршіктері (не  кесектері) арнаулы аспапта магнит өрісінен өтеді. Магнитті минерал магнитті полюске тартылады да, ал магнитсіз түйіршіктер қозғалыс бағытын өзгертпейді. Сөйтіп олардың жолы айрылады.

Электрлі байыту әдісі минералдардың ток өткізу қасиетіне негізделген. Электр өрісінде ток өткізгіштігіне және бет зарядына қарай минералдар әр түрлі бағытта козғальп бөлінеді.  Минералдардың түрлеріне және жылтырлығына негізделген әдістерді қолмен және механикалық сұрыптау әдістері деп атайды. Радиометриялық сұрыптау минералдардың радиоактивті касиеттерінің ара айырмашылығына негізделген. Үйкеліс күшке негізделген байытуда минералдардың жазық бет үстінде қозғалғанда үйкеліс коэффициенттері айырмашылықтары пайдаланылады. Химиялық хәне бактериялды байыту минералдардың қышқыл ортада және бактериялар көмегімен еру қасиеттерінің ара айырмашылығына негізделген. Көптеген кен түрлерін байытуда тек бірғана байыту әдісі емес, екі кейде тіпті үш байыту әдістері қатар қолданылады. Тек сонда ғана кен құрамынан бағалы заттар толығырақ бөлініп алынады. Кейбір байыту әдістерін жүргізгенде әр түрлі аппараттар қолданылады. Оларда байыту әдісінің негізі сақталғанмен минералдардін бөлінуі әртүрлі жағдайда жүргізіледі. Демек, бір байыту әдісі әр түрлі процестер арқылы іске асады. Мысалы, гравитациялық әдіспен байытқанда отсадка процесі, жинағыш столда байыту, шлюзде байыту, ауыр ортада байыту, винтті бөлгіште байыту процестері қолданылады. Байыту процестерін жүргізгенде бірден дайын концентрат және қалдық алу қиын. Процесс бірінші кезеңінен өткенде кеннен сапасы қойылған талапқа жеткіліксіз концентрат алынады. Оның сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін бірнеше рет тазалау керек. Демек, акырғы өнімдер (концентрат, қалдық) тек бірнеше операциялардан өткенде ғана алынады. Яғни, байыту әдісі әртүрлі процестер аркылы жүргізілуі мүмкін, ал процесс бірнеше операциядан тұрады. Мысалы, флотация әдісін қолданғанда кен алдымен негізгі флотация операциясынан өтеді. Одан алынған сапасыз концентрат тазалау операцияларынан өтуі қажет. Кен байытудың қандай болса да әдістерін не процестерін қолданғанда минералдарды бір бірінен бөліп алу тек алдын ала бір шарт орындалса ғана іске асады: кен құрамындағы минералдар өзара ажыратылған күйде болулары керек. Ол үшін кен кесектері ұсатылады және ұнтақталады. Қандай ұсақтық не ұнтақтыққа жеткізу керек екендігі кен кесегіндегі бағалы минералдардың түйіршіктерінің ірілі - ұсақтық мөлшеріне байланысты. Мысалы, кейде байыту алдында кенді 1-10 миллиметрге дейін ұсақтау жетсе, кейде 0,1-0,2 миллиметрге дейін ұнтақтау керек. Мұндай кендерге ұсақ (майда) сеппелі кендер жатады. Ұсақтау және ұнтақтау процестерін қолданғанда олармен бірге көмекші процестер ретінде елеу және жіктеу (классификациялау) қолданылады. Осы аты аталған процестер жалпы дайындау процестері деп аталады. Дайындау  процестерінен кейін басталатын байыту процестері негізінде су ішінде жүргізіледі. Қолданылған су акырында алынған өнімдермен бірге шығады. Сондықтан суды ол өнімдерден бөліп алу қажет. Ол үшін дренаж, қойылдыру, сүзу және құрғату процестері қолданылады. Олардың барлығын сусыздандыру не болмаса көмекші процестер деп атайды. Сусыздандыру үшін қай процесті қолдану керектігі су ішіндегі қатты зат түйіршіктерінің ірілік - ұсақтығына байланысты.