ДӘРІС 8

ГРОХОЧЕНИЕ ( ЕЛЕУ )

Елеудің қолданылуы.

Әртүрлі кесекті не түйіршікті затты елеуіштер арқылы өткізіп екі не бірнеше ірілікті кластарға бөлу процесі  е л е у  деп аталады.

Байыту фабрикаларында грохочение процесі арнаулы аппараттарда – елеуіште ( механикаландырылған елеуіштер ) жүргізіледі. Егер грохотта бір тор орнатылса бастапқы зат екі, ал екі тор орнатылса үш ірілік кластарға бөлінеді. Грохочение қажеттілігіне қарай әртүрлі мақсаттармен қолданылады:

1) ұсату процестерінде ұсатқыштар алдында оларға түсетін кен ішіндегі сол сатыда ұсатуды керек өтпейтін даяр ірілік класын бөліп алуға, яғни  к ө м е к ш і  п р о ц е с с  ретінде қолданылады;

2) кейбір байыту процестері алдында ( отсадка ) әртүрлі ірілік кластарды жеке байыту қажеттігі болғанда  д а й ы н д а у   п р о ц е с і ретінде жүргізіледі;

3) кейбір қазындылардың, мысалы, көмір, темір кендері тек ірілік кластарға бөлгенде әр түрлі сортты өнімдер алынады. Осындай мақсатпен қолданылғанда елеу  б а й ы т у  п р о ц е с і н і ң  ролін атқарады;

4) кейбір процестерде ( мысалы, ауыр ортада байытуда ) қатты заттан суды бөлу үшін де грохочение қолданылады, яғни грохочение  с у с ы з д а н д ы р у  процесіне айналады. Грохочение байыту фабрикаларында кеңінен таралған процесс.

Сонымен қатар ол құрылыс материалдарын дайындау өндірісінде ұсатып сорттау фабрикаларында негізгі процестердің бірі ретінде қолданылады.

16. Елеуіштер және елеу тиімділігі.

Әртүрлі белгілеріне қарай грохоттар бірнеше түрге бөлінеді. Елегіш торларының пішініне қарай жазық бетті ( колосникті, жазықтықта тербелуші, дірілдеуік, валкалы грохоттар ), конусты бетті, дөңгелек бетті ( барабанды грохоттар ) және ойық бетті ( доғалы ) болып бөлінеді. Елеуіш беттің қыймылына қарай қозғалмайтын ( колосникті, доғалы ) және қозғалмалы ( дірілдеуік, валкалы, барабанды ) болып бөлінеді.

Барлық грохоттар негізінен үш бөліктен тұрады: елегіш бет, корпус және қыймылға келтіру механизм.

Кен байыту фабрикаларында ең көп тарағаны дірілдеуік грохоттар. Олардың өнімділігі де және тиімділігі де басқалармен салыстырғанда жоғары келеді.

Елегіш бет негізінде үш түрде жасалады: 1) қатар-қатар, өзара белгілі қашықтықта орналасқан біліктерден не рельс кесінділерінен тұрады; 2) әртүрлі пішінді тесіктері бар ( дөңгелек, төртбұрышты, жырықты ) цилиндрлі не жазық болат беттен жасалады; 3 сымнан тоқталады.

Білікті не колосникті торлар әдетте ірі ұсату сатысында жазық болат бетті торлар орташа және ұсақ ұсату сатыларда, ал тоқылған торлар кейде ұнтақтаудың бірінші сатысында қолданылады.

Елегіш беттің тесіктерінің қосынды ауданның бүтін бет ауданына қатынасы  қ и м а  к о э ф ф и ц и е н т і  деп аталады. Ол неғұрлым үлкен болса, елеу тиімділігі өседі.

Е л е у  т и і м д і л і г і  деп тордан өткен ірілік кластың массасының сол кластың елеуге түскен бастапқы зат ішіндегі массасына қатынасын атайды. Ол пайызбен не бірлік үлеспен сиппаталады.

Егер елеуге түсетін заттың массасын Q, елеуіштен өткен астыңғы класты С, өтпеген үстіңгі класты Т әріптерімен, ал бөліп алынатын  і р і л і к  кластың олардағы үлесін α, β және υ әріптерімен белгілесек, жоғарыда келтірілген анықтамаға сәйкес елеу тиімділігі (Е) мына формуламен есептеледі:

Е = С·100 / (Q α/100)= С·104·100/ Q α

Өндірістік жағдайда, процестің үздіксіз және үлкен көлемде жүргізілуіне байланысты елеуге түсетін және одан шыққан астыңғы класты өлшеу қиын. Сондықтан әдетте елеуге түсетін заттан және өтпеген үстіңгі кластан сынама алынады. Әр сынама өлшенеді де, тесік диаметрі грохоттың тесік диаметрімен бірдей елеуіште мұқият еленеді. Соның нәтижесінде олардағы бөлуге қажет кластың проценттік үлесі (α және υ ) есептелінеді. Ал елеуіштен өткен астыңғы клас тек бөлуге қажет кластан тұратындығынан β=100 %. Сонда жоғарыда келтірілген формулада, яғни

%

Мысал. Елеуге түсетін кенде бөлуге қажет кластың үлесі 15 %, елеуіштен өтпеген үстіңгі класта 2 % болса елеу тиімділігі 87,9 %.

Демек, бөлуге қажет кластың 12,1 % әртүрлі себептермен елегіштен өтпегенін көрсетеді.

Грохочение процесінің екінші көрсеткіші массалы өнімділігі ( тонна/сағат ) . Бірақ ол процестің тиімділігі бір мөлшерден аз болмауымен байланысты анықталуы керек. Екі грохоттың өнімділігін, мысалы, тек олардың елеу тиімділігі бірдей болғанда ғана салыстыруға болады.

Дірілдеуік грохоттың массалы өнімділігін анықтайтын эмпирикалық формула:

Q = F g б к L m o п р                 т/сағат,

мұнда  F – елегіш беттің ауданы, м2;

g – 1 м2 шаққандағы елегіш беттің үлесті өнімділігі, м3 /сағат м2 ;

б – үйінді тығыздық, т/м3;

к, L, m, o, п, р - әртүрлі факторлардың елеуге тигізетін әсерін есепке алатын түзету кщэффициенттері ( анықтамадан алынады ).

Елеу тиімділігіне бірсыпыра факторлар әсер етеді. Олардың бастылары мыналары:

1) еленетін заттың ылғалдылығы. Неғұрлым ылғалдылық жоғары болса / әсіресе мөлшері 10  %-тен артса / түйіршіктердің өз ара жабысуының, тесіктерінің тез бітелуінің нәтижесінде елеу тиімділігі төмендейді;

2) бөлуге қажет кластың ірілігі жоғарылаған сайын елеу тиімділігі артады;

3) кен ішінде диаметрі елегіш бет тесіктерінің диаметріне жақын түйіршіктер үлесі көбейген сайын елеу қиындай береді. Себебі ондай түйіршіктер тесіктер қыстырылып, бірақ өтпей оларды бітеп қалады. Мұндай түйіршіктер " қиын түйіршіктер " деп аталып кеткен;

4) елегіш беттің көлбеу бұрышы үлкейген сайын және оның ұзындығы қысқарған сайын, сол сияқты елегішке түсірілетін заттың массасы тиісті мөлшерден асса, оның елегіш бет арқылы өту жылдамдығы өсіп, түйіршіктердің тесіктерден өту мүмкіншілігі азаяды;

5) түйіршіктердің домалақтығы артқан сайын тесіктен өтулері жылдамдайды.

Қ о з ғ а л м а й т ы н  г р о х о т т а р . К о л о с н и к т і  г р о х о т т а р ( 16-сурет ).

Олар көлбеу (30-50) қатар-қатар орналасқан бір – бірімен көлденең біліктермен (2) бекітілген колосниктерден (1) ( рельс кесінділері не қиындылары трапециялық пішінді біліктер ) тұрады.

16-сурет

Кен кесектері шашылмас үшін колосникті беттің ұзын бойына екі қабырға орнатылған (3). Кен грохот арқылы өткенде ұсағы колосниктер аралығындағы жырықтан өтіп, ал өтпеген кесектер өз салмағымен домалай қозғалып, ұсатқышқа түседі.

Колосниктер аралығындағы қашықтық бөліп алуға қажет кластың диаметріне сәйкес белгіленеді. Грохоттың көлденеңі елеуге сүзетін ең ірі кесектерден 3 есе, не одан көп есе үлкен болуы керек, ал ұзындығы көлденеңінен 2-3 есе артық болады.

Колосникті грохоттар негізінде ірі ұсату сатысында, сирек орташа ұсату сатысында қолданылады. Елеу тиімділіктері 50-60 %-тен аспайды.

Д о ғ а л ы  г р о х о т т а р д ы ң  торы жартылай шеңбер бойына түсетін заттың қозғалу бағытына көлденең орналасқан, ара қашықтығы жақын колосниктерден (2) тұрады ( 17-сурет )

17-сурет.

Бұл грохоттарға диірмендерде ірі ұнтақталған, сумен араласқан зат (пульпа) түседі. Пульпа қабылдағыш қорапқа 3 өз салмағымен не насостың айдау қысымымен түсіріледі. Қораптан тор бетіне түскенде ірілігі тор жырығынан кіші түйіршіктер сумен бірге өз салмағымен және ортадан тепкіш күш әсерімен тордан өтіп корпус (1) арқылы шығарылады. Тор үстіңгі қалған зат сырғып жылжып, тордың төменгі шетінен шығады.

Түйіршіктердің жырықтан өтуін жеңілдету үшін колосниктердің көлденең қимасы трапеция пішінді жасалған. Колосниктердің ара қашықтығы орташа 0,3-3 мм-ге тең.

Доғалы грохоттар көбінде көмір байыту фабрикаларында қолданылады. Одардың елеу тиімділігі 30-75%.

І       Ц И Л И Н Д Р Л і К 0 Н У С Т Ы   Г Р 0 X 0 Т Т А Р(і8-сурет)

доғалы грохоттарға үқсас.

і8-сурет. Цилнндр конусты грохоттың схемалы көрінісі:

і-корпус; 2-кабылдағыш қораб; 3-цилиндрлі тор беті;

4-конусты тор беті  5-ұнтақ шығарғыш тесік;

6-ірі зат шығарғыш тесік.

Корпус і ішіне жоғары жағы цилиндрлі бет 3,ал төменгі жағы конусты бет 4 құрай колосниктер орналасқан не сымдар тартылған.Пульпа цилиндрлі қабылдағыш қорабқа 2 жанама бойымен бекітілген құбыр арқылы төмен түседі. Соның нәтижесінде ол төмен қарай айналма қозғалыс жасай жылжиды. Ұсақ класс орталықтан тепкіш күш әсерімен сумен бірге елегіш беттен өтіп,корпустық түбіне орналасқан потрубок аркылы,ал тордан өтпеген жоғарғы /Ірі/ класс конус түбіндегі патрубок аркылы шығады.

Қозғалмалыгрохоттар.Барабандыгрохоттардың(і9-сурет) елегіш беті цилиндр не конус пішінді келеді.

Елегіш бет не тоқылған тордан не тесілген болат қаңылтырдан жасалады да,цилиндрлі нө конусты каркасқа орала орнатылады.Барабан екі шетіне жакын орнатылганган бандаждар(З)аркылы тіремелі роликтер үстінде айналады. Материалдың белгілі жылдамдықпен жылжуы үшін барабан 4-і0 бұрыш жасай көлбеу орнатылады. Қозғалу кезінде ұсақ клас барабанның ұзьн бойымен тордан өтіп науаларға түседі де, ал ірі клас барабанның екінші

і9-сурет. Барабанды грохоттың схемалы көрінісі: і-цилиндрлі каркас; 2-тор: 3-бандаж; 4-ролик.

шетінен барып шыгады. Кейде бір грохоттан бірнеше ірілік кластар алуға болады. Ол үшін барабанның ұзын бойы бірнеше секкцияларға бөлініп, әр секцияға тесік диаметрі әр түрлі торлар орнатылады:материал түсетін басына жақын секцияға ең ұсақ тесікті тор одан кейін ірі тесікті торлар орналасады. Әр секциядан шыққан кластар жеке науаларға түседі.

Елеу тиімділігі барабанды диаметрі, ұзындығы және айналу жылдамдығымен байланысты. Неғұрлым диаметр жане ұзындық үлкен болса тиімділікте соғұрлым өседі. Олардьң диаметрі 0,5-3,0 м, ал ұзындығы 2,0-9,0 метрге дейін жетеді. Айналу жылдамдғы барабанның диаметріне байланысты анықталады:

R-барабанның диаметрі.

Барабанды грохоттар көбінде балшықты, топырақты қазба түрлерін байытқанда қолданылады. Мұндағы негізгі мақсат - байыту процесіне түсіру алдында қазбадан балшықты, шаңдыы заттарды жуып- шайвп бөліп шығару. Осы мақсатпен пайдаланғанда тордан өткен сулы ұсақ класс қалдық ретінде шығарылады. Байытуға тек ірі класс қана түседі. Барабанды грохоттар осы үшін қолданылса сркубберлер деп те аталада. Барабанды грохоттар сол сияқты белгілі ірілікті ұсақ құм, тас алу үшін құрылыс индустриясында, асбест байыту фабрикаларында кеңінен қолданылады.

Олардың кемшілігі: орнатуға ауданы үлкен орын қажет, елеу тиімділіктері төмен.

Д і р і л д е у і к  г р о х о т т а р. Олардың ең көп тараған түрлері коробы шеңберлі козғалыс жасайтын және өздігінен айналу өсін бір қалыпта

ұстайтын екпінді грохоттар (ГИЛ, ГИС, ГИТ) және коробы түзу сызық бойымен қозғалатын және өздігінен теңделетін дірілдеткіштеі бар грохоттар (ГСЛ, ГСС, ГСТ).

Е к п і н д і (инерционды) грохоттардың  (20-сурет) коробы 1 қозғалмайтын

конструкцияға серіппелер арқылы көлбеу ілінеді не тірегіштерге орнатылады. Елегіш бет 2 коробтың екі қабырғасына бекітілген. Коробтың қабырғаларының орта шеніне орнатылған подшипниктер(5)арқылы эксцентрикті вал өтеді. Валдың екі шетіне теңгерілмеген жүк орнатылған екі маховик орналасқан. Короб электродвигательмен шкив және белбеуле
арқьшы қозғалысқа келеді.

20-сурет. Екпінді дірілдеуік грохоттың схемалы көрінісі.

1-қораб; 2-елегіш бет; 3. 4-эксцентрикті вал; 5-подшипник;

6-маховик; 7-шкив; 8-серіппе; 9-теңгерілмеген жүк;

10-электроқозғалтқыш.

Теңгерілмеген жүктер валдың эксцентриктеріне қарама қарсы бағыттарда орналасқан. Вал айналғанда теңгерілмеген жүктердің әсерімен пайда болатын ортадан тепкіш күштер коробты шеңберлі қозғалысқа келтіреді. Оның шайқалу саны минутыне 1500 ретке дейін жетеді. Эксцентриктердің әсерімен қозғалу кезінде валдың өсі бір орында қалады.            Соның нәтижесінде коробтың шайқалу радиусы валдың эксцентригіне " е " тең.

Бастапқы зат коробтың жогарғы басына түседі, ал еленіп бөлінген ірілік кластар оның төменгі шетінен шығып жеке желобтарға түседі. Короб ішінде тесік диаметрлері әр түрлі екі не үш тор орнаталуы мүмкін. Онда одан үш не төрт ірілік кластар шығады.

Өздігінен теңделетін дірілдеткіші бар грохоттар (21-сурет).Грохоттың коробы 1 серіппелер 5 арқылы тірекке горизонталь қалыпта ілінеді.Корбтың көлбеу бетіне

2і-сурет. Өздігінен теңделетін дірілдеткіш грохоттың схемалы көрінісі: 1-кораб; 2-тор; 3-вал; 4-теңгерілмеген жүк; 5-серіппе.

көлденең параллельді екі вал(3)орналасқан. Слар бір біріне қа-
рама-қарсы бағытта бірдей жылдамдықпен айналады. Әр валда тең-
герілмейтін жүк орналасқан. Олар қарама-қарсы бағытталган ке-
зде ортадан тепкіш күштер бірін-бірі жояды да короб орнында
қалады, ал бір жаққа бағытталгаида ортадан тепкіш күштер қосы-
лып коробты сол багыттарда қозғалтады. Валдар қыйғыш жазықтық-
та орналасқандықтан коробта (елегіш тор) горизоаталь жазықтық-
қа бұрыш жасай түзу сызық бойымен қозғалады. Осындай қозғалыс
әсерінен тор үстіндегі зат алға қарай жылжып өте тиімді еленеді.

Бұл грохоттарда жеңіл, орта және ауыр типті етіп жасалады. Жеңіл типтері (ГИСЛ) көмір байыту фабрикаларында, сусыздандыру процестерінде және ауыр типтері (ГИСС, ГИСТ) кен байыту фабрикаларында ұсату схемаларында қолданылады.

Оларда еленетін заттың ірілігі 600 мм-ге дейін жетеді. Елегіш беттің ауданы 21 шаршы метрге дейін жасалады. Елеу тиімділігі орташа 80-90%.

Көмір байыту фабрикаларында ірілігіне карай сүрьптау мақсатымен, сусыздандыру процестерінде коробы түзу бағытта қозғалатьн р е зо н а н сты д і р і л д еу і к  г р о х о т т а р колданылады. Олардың конструкциялары өте күрделі келеді. Көмір байыту фабрикаларында қолданылатын грохоттардың бір түрі - в а л к т ы    г р о х о т т а р. Елегіш бет көлбеу орналасқан рамаға көлденең параллельді орнатылған валктардан тұрады. Одардың саны 7-14. Олардың  бәрі материалдаң қозғалу бағытына бағыттас айналады. Валктарға бірінен бірі белгілі қашықтықтаа дискылар орнатылған. Оларда ірілігі 300 мм-ге дейін жететін материал еленеді. Алынатын ұсак кластың ірілігі валкгардың ара қашықтығын өзгерту аркылы реттеледі. Раманың  көлбеулігі 12-15 градусқа тең.