7.7 Материалы высокой проводимости

К этой группе относятся проводники с удельным электрическим сопротивлением    0.1 мкОмм. Наиболее распространенными является медь, алюминий и их сплавы.

7.7.1 Медь. Преимущества меди, обеспечивающие ей широкое применение в качестве проводника, следующие:

- малое удельное сопротивление (из всех металлов только серебро имеет несколько  меньшее удельное сопротивление);

- достаточно высокая механическая прочность;

- удовлетворительная стойкость  к коррозии (даже в условиях высокой влажности медь окисляется на воздухе медленнее чем железо);

- хорошая обрабатываемость – медь прокатывается в листы, ленты протягиваются в проволоку и т.д.;

- относительная легкость пайки и сварки.

Из выпускаемых марок стандартной меди в качестве проводящего материала используют медь MI и МО. Маркировка произведена по содержанию примесей (0, 10%) кислорода должно быть не более 0.08%. Кислород является одним из наиболее вредных примесей. При его повышении ухудшаются механические и технологические свойства, затрудняется пайка и лужение. При содержании кислорода более 0.1% медь легко разрушается, обладает красноломкостью.

Лучшими свойствами обладает медь МО (99.95% Си), в составе которой содержится не более 0.05% примесей, в том числе не свыше 0.02% кислорода. Такую медь получают из электролитической меди. Из меди МО  изготавливают наиболее тонкую проволоку.

При холодной  протяжке получают твердую (холоднокатаную) медь МТ, которая имеет высокий предел прочности при растяжении, а также обладает твердостью и упругостью.

Если медь отжечь, то получают мягкую медь ММ, которая имеет большое удлинение перед разрывом. Из нее изготавливают гибкие кабели.

Сплав меди с цинком – латунь – обладает более высоким, чем медь, относительным удлинением перед разрывом при высоком пределе прочности на растяжение. Это дает латуни технологические преимущества перед медью при обработке штамповкой, глубокой вытяжкой и т.д.

Сплавы меди с оловом, хромом, кремнием, бериллием и др. Металлами называют бронзами.  Бронзы имеют более  высокие механические свойства чем медь. Из кадмиевой бронзы изготавливают контактные провода для электрифицированного транспорта и коллектора электрических машин постоянного тока.

Для уменьшения меди в проводниковых конструкциях применяют проводниковый биметалл. Это сталь, покрытая слоем меди, причем оба металла соединены прочно по всей поверхности. Для этого применяется электролитический метод. Медь осаждают электролитический на стальную проволоку, пропускаемую через ванну с раствором медного купороса.

Биметалл имеет механические и электрические свойства, промежуточные между свойствами медного и стального проводника того же сечения.

7.7.2 Алюминий  является вторым по значению (после меди) проводниковым материалом. Он легче меди в 3.5 раза. Обладает пониженным по сравнению с медью свойствами – как механическими так и электрическими.

При одинаковых сечении и длине электрическое сопротивление алюминиевого провода больше, чем медного, в 0.028 : 0.0172 = 1.63 раза. Следовательно. Чтобы получить алюминиевый провод такого же электрического сопротивления, как медный, нужно взять его сечение в 1.63 раза большим, т.е. диаметр провода должен быть в  раза больше диаметра медного провода. Если же сравнить по массе два отрезка алюминиевого и медного проводов одной длины и одного и тог же сопротивления, то окажется, что алюминиевый провод хотя и толще медного, но легче его в 8.9/(2.7 · 1.63)  2 раза.

Для электротехнических целей применяется алюминий марки А1, содержащий не более 0.5% примесей. Еще более чистый алюминий Al применяется для изготовления фольги, электродов оксидных конденсаторов и т.д.

Алюминий наивысшей чистоты Ав0000 имеет содержание примеси не более  0.004%

Разные примеси Ni, Si, Zn и Fe снижает проводимость металла (проводника).

Алюминий весьма активно окисляется и покрывается тонкой оксидной пленкой с большим электрическим сопротивлением. Эта пленка предохраняет алюминий от дальнейшей коррозии, и создает большое переходное сопротивление в местах контакта и делает невозможным пайку алюминия обычными методами. Для пайки  алюминия применяются специальные пасты-припои или используются ультразвуковые паяльники.

Контакт Си-Аl при показании влаги образует гальваническую пару с высоким значением ЭДС. Причем полярность этой пары такова, что ток идет от Аl к Си и алюминиевый проводник сильно разрушается.

Поэтому контактов Си-Аl в эксплуатации стараются избежать.

Алюминиевые сплавы обладают повышенной механической прочностью. Сплав альдрей, содержащий 0.3-0,5% Mg, 0.4 – 07 Si и 0.2 - 0.3% Fe (остальное Аl), практически сохраняет легкость алюминия, близок к нему по удельному сопротивлению, а по механической прочности приближается к твердотянутой меди.

Сталеалюминевый провод, широко применяемый в линиях электропередачи, представляет собой сердечник, свитый из стальных жил и прочность определяется главным образом стальным сердечником, а электрическая проводимость – алюминием.