Лекции №5-6. Железобетонные стропильные балки

Балки покрытия могут иметь пролет 6; 9; 12; 18; 24 м.

В качестве ригелей ОТПЗ применяют балки пролетом 18 и 24 м.

При пролете свыше 24 м они уступают фермам по ТЭП и не используются.

В зависимости от профиля покрытия балки классифицируются:

1. С параллельными полками

(повышенный расход арматуры и бетона)

2. Односкатные (для кровли с односторонним уклоном - пристройки)

| - с ломаным нижним поясом |  |
| --- | --- |

| - с параллельными поясами |  |
| --- | --- |

3. Двускатные

| - с прямолинейным очертанием верхнего пояса двутаврового сечения |  |
| --- | --- |
| - решетчатые (удобны для размещения различных коммуникаций) |  |
| - с ломаным очертанием верхнего пояса |  |

4. Универсальные решетчатые балки

Экономичнее типовых по расходу бетона и арматуры ≈ на 30%, но сложны в изготовлении.

Высота сечения в середине пролета составляет (1/10 ÷ 1/15) L.

Наиболее экономичное поперечное сечение балок покрытий – двутавровое со стенкой толщиной 60 – 100 мм (из условия изготовления балки в вертикальном положении и размещения поперечной арматуры).

Уклон верхних полок двутавровых балок принимают 1/12, для малоуклонных кровель – 1/30.

Ширина верхней полки принимается:

- из условия опирания плит покрытия;

- из условия  обеспечения устойчивости при транспортировании и монтаже (1/50÷ 1/60) L ≈ 20 ÷ 40 см.

Ширину нижней полки назначают:

- из условия размещения в ней растянутой арматуры;

- из условия обеспечения прочности бетона при действии усилия обжатия;

- из условия опирания на колонны 25 ÷ 30 см.

Высота балок на опоре 790 или 890 мм. У опор стенка утолщается для обеспечения прочности и трещиностойкости опорных сечений.

Бетон класса В25…В40.

Напрягаемая продольная арматура класса K7, Вр-II, A-IV, A-V. При армировании высокопрочной проволокой ее располагают группами по 2 шт. Для исключения образования и раскрытия трещин в верхней зоне от усилий, возникающих при отпуске нижней арматуры, в верхней зоне размещают напрягаемую арматуру A’sp=(0,15÷0.2) Asp.

Стенку балки армируют сварными каркасами, в которых поперечная арматура рабочая, продольные верхние стержни – монтажные.

В верхней и нижней полке устраивают гнутые сетки и стержни. Арматура полок и стенки классов A-I, A-III.

В опорных частях балок, где возникают большие усилия от реакций опор и предварительного обжатия, устанавливают дополнительную арматуру в  виде сеток и вертикальных стержней.

Для крепления плит покрытия в верхнем поясе заложены стальные детали.

Расчет балок

Расчетная схема – шарнирно опертая балка.

Нагрузка от веса покрытия и снега, передаваемая через ребра плит в виде сосредоточенных сил. При пяти и больше сосредоточенных сил нагрузку принимают равномерно распределенной.

Нагрузки от фонаря, подвесного транспорта рассматривают в расчете как сосредоточенные грузы.

Сечение, где требуется наибольшая площадь продольной арматуры, расположено на расстоянии (0,35÷0,4) L от опоры.

Наряду с обеспечением прочности нормальных сечений обеспечивают прочность наклонных сечений.

Опасные сечения: у грани опоры и в месте уменьшения ширины стены до ее минимального значения.

После расчета по I гр. п.с. производят расчет по II гр.п.с: по образованию и раскрытию нормальных и наклонных трещин, по деформациям. При расчете прогибов необходимо учитывать переменную по длине жесткость.

Наряду с расчетом в стадии эксплуатации производят расчет для стадии изготовления, транспортирования и монтажа.