10  Химиялық-термиялық өңдеу (ХТӨ)

Болаттың беткі қабатының химиялық құрамын, арнаулы элементтермен диффузия арқылы қанықтыру процесі химиялық-термиялық өңдеу деп аталады. ХТӨ процесі жоғары температурада өңдеуге жарайтын элементтер ортасында жүргізіледі. Мұндай элементтер ретінде металл емес компоненттер-көміртегі, азот, т.б., немесе металдар- алюминий, хром, никель, кремний қолданылады. Химиялық-термиялық өңдеу машина тетіктерінің беріктігін нығайтуда кеңінен қолданылады. Себебі көптеген машина тетіктеріне тез тозуға түрткі болатын циклді жүктемелер, жоғары температурада жұмыс атқаруда  түскен күштер бөлшектердің алдымен беткі қабатын тоздырады.

Химиялық-термиялық өңделген болат бөлшектерінің қаттылығы жоғарылайды, қажуға төзімділік, тотқа желінбейтін, ыстыққа шыдамдылық қасиеттері беріледі. ХТӨ жоғары температурадағы дифффузияға негізделген, демек жоғары температурада болаттың беткі қабатына басқа элементтердің атомы еніп сіңуі керек.

ХТӨ беттік өңдеумен салыстырғанда металдың тек құрылымын ғана өзгертпейді, оның химиялық құрамын өзгерту арқылы қасиетін өзгертуге мүмкіндік береді. ХТӨ  тетіктердің сырт пішініне қарамай оның беткі қабатының беріктігін тұтас бірдей қалыңдықта арттырады. Химиялық-термиялық өңделген болаттың беткі қабаты мен өзегінің қасиеттері бірдей болмайды. ХТӨ беткі қабаттың ғана химиялық құрамы мен құрылымын өзгертеді, ал беттік шыңдау тек қана құрылымын өзгертеді.

ХТӨ беттік шыңдауға өнімділік жағынан ұтылады.

ХТӨ түрлері негізгі үш процестен тұрады:

1 процесс-диссоциация (лат.distantia- бөлу) – молекулалардың ыдырауы, диффузияланатын атомдардың активтігінің   көтерілуі;

2 процесс - адсорбция (лат. ad - беті, жаны;   sorbi  - жұту, сіңіру) – металдың беткі қабатына бос атомдарды қабылдау қабілеті (жабысуы);

3 процесс – диффузия  (лат. diffusio – араласу) – металдың бетіне жабысқан атомдардың оның бойына әрі қарай сіңуі, араласуы.

Қаныққан элементтің сіңу тереңдігі аталған үш процестің жүру жылдамдығына  қарай қалыптасады.

Қанықтырушы элементтерге байланысты ХТӨ келесідей ажыратылады: цементтендіру, азотқа қанықтыру, циандау, диффузия жолымен металдармен қанықтыру .

10.1 Цементтендіру

Цементтендіру - болаттың беткі қабатын көміртегімен қанықтыру. Цементтендіру арқылы болаттың беткі қабатының қаттылығы, қажуға төзімділігі жоғарылап, өзегінің созымталдығы мен  тұтқырлығы сақталады. Цементтендіретін болаттың өзегінің жұмсақ қалпын сақтау  көзделіп,     ондағы көміртегінің мөлшері 0,1-0,2% болу керек, немесе легірленген болат алынады. Цементтендірілген болатты 820-8500С-да шынықтыру, соңынан төмен температурада (150-1700С)  босату керек.

Цементтендіру үшін қанықтыру қатты карбюризаторда және газды ортада жүргізіледі.

Қатты карбюризатор ретінде ағаштың көмірі және процесті жылдамдататын қосымша элементтер – көмірқышқылының тұздары (CaCO3,  Na2CO3, K2CO3, BaCO3) алынады. Цементтендірілетін бөлшектер ауа кірмейтіндей етіп бекітілген жәшікке салынып,  900-9500С-та белгіленген уақыт ұсталады. Қызудың  әсерінен көмірдің  арасындағы оттегі мен көміртегі қосылып, көміртегі тотығын СО түзеді. Темірмен әрекеттесіп, СО келесі реакциямен бөлінеді: 2СО → СО2 + С.   Бөлініп шыққан көміртегі (С) металдың бетін қанықтырады. Бұл процесс өте ұзақ уақытқа созылады (жәшікті жылту, оның ішіндегі еруге бейімделмеген элементтердің өзара әрекеттесуі). Мысалы,  1мм тереңдікке қанықтыру үшін бірнеше сағат керек, сондықтан жылдамдатуды көздеп, көбінесе газды ортада цементтендіру қолданылады.

Газды ортада- герметикалық жабылған пешке болатты орналастырып, арнаулы түтікпен газ жіберіледі. Цементтендіру газдары ретінде СН4 – метан алынады.

СН4 → 2Н2 +  Сактивті (металға енеді)

Қыздыру температурасы 900-9500С. Цементтендіру тереңдігі температура мен уақытқа байланысты. Температура жоғарылаған сайын көміртегінің концентрациясы жоғарылайды (SE – сызығы бойымен, 2% - дан аспайды).

Термиялық өңделген қабаттың құрылымы - мартенсит, немесе мартенсит пен аздаған карбидтер. Өзегінің құрылымы феррит және перлит, легірленген болатта-троостит немесе сорбит.

Цементтендірілген бұйымның беткі қабатындағы көміртегінің мөлшері 1% жетеді, қаттылығы  HRC 58-62, өзегіндегі көміртегінің мөлшері 0,3%-ға дейін, қаттылығы HRC 20-25.

10.2 Азотқа қанықтыру

Болаттың беткі қабатын азотқа қанықтыру үшін 500-7000С  аралығында аммиакты NH3 (25-60%)  атмосфераға болат орналастырылады. Азотқа қанықтыру  арқылы болаттың қаттылығы мен қажуға төзімділігі өте жоғары көтеріледі, бұйымның беті коррозияға қарсы қабілеті бар қабыршықпен жабылады.

Пештің ішіндегі қызған аммиактан бөлініп шыққан азот атомдары бұйымның беткі қабатынан өтіп бойына сіңеді. Азоттандыру үшін құрамында Cr, Mo, Al, V бар орта көміртекті (0,35-0,42%С) легірленген болаттар (38К2МЮА)  алынады. Процестің жүру уақыты талапқа сай реттеледі: коррозияға қарсы қабыршық алу үшін 0,5-1 сағат; қаттылығын, төзімділігін жоғарлату үшін процесс 30-80 сағатқа дейін созылады. Азотталған қабаттың қалыңдығы 0,3-0,6 мм.

Азоттандыру үшін шыңдалған және жоғары температурада босатылған болат алынады. Азоттандырылған болат басқа термиялық түрлермен  өңделмейді. Қаттылығы  HRC 75. Азоттандырылған болат аса жауапты тетіктерге (танктер, БТР, автокөлік жасау саласы) қолданылады.

10.3 Циандау (нитроцементтендіру)

Болаттың бетін азотпен көміртегіне бірден қанықтыру. Циандау процесі 820-9600С, құрамында цианды натрий (NaCN) бар еріген тұзда жүргізіледі. Циандалған болаттың қаттылығы, қажуға төзімділігі артады. Циандау үшін көміртегінің мөлшері 0,2-0,4%-ды болат алынады. Циандалғаннан кейін болатты шыңдап, соңынан босату жүргізіледі. Қаттылығы HRC 58-62.

Циандалған қабаттың құрамы циандау температурасына байланысты, температура  жоғарылаған сайын көміртегінің мөлшері көбейіп, азоттың мөлшері азая бастайды. Циандаудың цементтендіруден артықшылығы циандалған қабаттың тозуға төзімділігі мен қаттылығының көтеріңкілігі, коррозияға берілмеу дәрежесінің жоғарылығы, өнімділігі. Кемшілігі - цианды тұздың улылығында.

Циандау автомобиль және трактор жасау салаларында кеңінен қолданылады.

10.4 Бормен қанықтыру

Болаттың беткі қабатын арнаулы ортада бормен диффузия жолымен қанықтыру бормен қанықтыру аталады. Бормен қанықтыру көбінесе ерітілген бура  (Na2В4О7) электролизінде жүргізіледі. Қанықтырылатын бұйым катод ролін атқарады. Қанықтыру температурасы 930-9500С, ұстау уақыты 2-6 сағат. Сондай-ақ бормен қанықтыру ерітілген хлорлы тұз (NaCl,  BaCl2 ) құйылған ваннада ,  диборан (В2Н6),   немесе сутегі қосылған  BCl3   газды орталарда    (850-9000С) жүргізілуі мүмкін.

Диффузияланған қабат FeB және Fe2B боридтарынан құралады. Қалыңдығы   0,1 - 0,2 мм. Бормен қанықтырылған қабаттың қалыңдығы       (1800 - 2000 HV),  тозуға төзімді, коррозияға берік, қыздыру қабыршығының пайда болуына (8000С-қа дейін)  және жылуға төзімді. Бормен қанықтырылған ауыр күш түсетін бөлшектердің жұмысқа төзімділігі 2 - 10 есе артады.

10.5 Силициалау (кремниймен қанықтыру)

Болаттың беткі қабатын кремниймен қанықтыру силициалау деп аталады. Силициалау болаттың теңіз суынан , азоттан, күкірттен және тұз қышқылынан болатын коррозияға төзімділігін көтереді.

Силицияланған қабат кремнийдің α-темірдегі қатты ерітіндісінен тұрады. Диффузияланған қабаттың асты перлитті қабаттан тұрады. Силицияланған қабат 300-1000 мкм қалыңдықта кеуектілігі басым түседі. Қаттылығының төмендігіне 200-300  HV қарамастан, алдын ала 170-2000С- та майда ұстағаннан кейін тозуға төзімділігі жоғарылайды.

Силициалау химиялық, қағаз және мұнай өндірістік жабдықтарды дайындауда қолданылады.

10.6  Диффузия жолымен металдармен қанықтыру

Болаттың беткі қабатын алюминиймен, хроммен, мырышпен және басқа элементтермен қанықтыру металдармен диффузия жолымен қанықтыру деп аталады.

Бұйымның металмен қанықтырылған қабаты қызуға төзімділігі, коррозияға төзімділігі, тозуға төзімділігі  өте жоғары және қаттылық сияқты жоғары бағалы қасиеттерге ие болады.

Диффузия жолымен  элементтерді қанықтыру қабатына ендіру тәсілі бойынша металмен диффузилық қанықтыру келесідей ажыратылады: балқытылған металға  (алюминий, мырыш) батыру ерітілген тұзды ортада ( электролизді және электролизсіз)  ұстау қанықтырушы элементтің буында ұстау қанықтырушы элементтердің галогенді қосылыстарынан тұратын газды ортада ұстау.

Соңғы жылдары металмен қанықтыру қабаты қанықтырушы элементтердің буында вакуумды жолмен алу жақсы жолға қойылған. Болаттың екі немесе одан көп компоненттерімен (Al және  Si,  Cr және  Si,    B  және Al, ж.б.) қанықтыру, оның беткі қабатының қасиетінің өзгеруін одан әрі көтере  түседі.

Алюминиймен қанықтыру - болаттың қызудан қабыршықталуын (850-9000С- дейін) болдырмайды. Атмосферада және теңіз суында  коррозияға қарсылығы жоғары. Құрылымы –алюминийдің α- темірдегі қатты ерітіндісі. Беткі қабаттағы алюминийдің мөлшері 30%.  Қалыңдығы 200-1000мкм. Беткі қабаттың қаттылығы 500 HV- дейін, тозуға төзімділігі төмен. Алюминиймен қанықтырылған болатты жоғары температурада жұмыс атқаратын тетіктер үшін пайдаланылады.

Хроммен қанықтыру. Бұл процесс 8000С-қа дейін қабыршықтанудан сақтайды және теңіз суынан, азот қышқылынан болатын коррозияға төзімділігін көтереді. Құрамында 0,3 – 0,4 % көміртегі бар болатты хроммен қанықтыру, қаттылығы мен тозуға төзімділігін көтереді. Техникалық темірдің диффузияланған қабаты хромның  α- темірдегі қатты ерітіндісінен тұрады. Құрамында 0,3 % , немесе одан астам көміртегі бар болаттың беткі қабаты қаттылығы жоғары хром карбидінен тұрады. Жұмыс атқару шарты бойынша агрессивті орталарда тозуға ұшырайтын  тетіктер үшін хроммен қанықтыру жүргізіледі.