12 Сварка

12.1 Общие сведения

Сваркой называется технологический процесс получения механический неразъемных соединений  различных материалов.

Сущность сварки заключается в сближении элементарных частиц свариваемых частей настолько, чтобы между ними начали действовать межатомные связи, которые обеспечивают прочные соединения.

Взаимодействие наступает при сближении их на расстояния, примерно равные атомному радиусу. Поверхность металлов имеет неровности, она покрыта загрязнениями, состоящими из оксидов, адсорбированных газов и органических пленок (масел). Чтобы обеспечить процесс сварки, необходимо активизировать поверхностные атомы металла, выровнять поверхность или осуществлять плотный контакт и удалив из зоны сварки оксиды или органические пленки. Поэтому возникновение межатомного или межмолекулярного взаимодействия происходит при затратах механической или тепловой энергии. Сваркой соединяют металлы, сплавы и неметаллические материалы, а в случае необходимости производят их наплавку на изделия и детали. Сваркой получают прочные соединения элементов металлических конструкций любой формы толщиной от 0,1 до 250 мм и более. Сварные конструкции на 30-40% легче литых.

В сварочном производстве методы сварки по способу соединения поверхностей заготовок делятся на три класса: термический, механический, термомеханический.

При термическом методе сварки происходит расплавление кромок свариваемых заготовок. Кэтим методам относятся:

- электродуговая;

- электрошлаковая;

- плазменная;

- электронно-лучевая;

- лазерная;

- газовая и др.

При механических методах сварки соединение заготовок происходит путем совместной пластической деформацией соединяемых поверхностей за счет приложения внешнего усилия. Кэтим методам относятся:

- холодная сварка;

- сварка взрывом;

- ультразвуковая сварка;

- сварка трением и др.

При термомеханических методах сварки одновременно приложением внешнего давления, материал в зоне соединения нагревают для снижения сопротивления деформации и в целях повышения его пластичности. Кэтим методам относятся:

- контактная;

- газопрессовая;

- диффузионная;

- кузнечная и др.

Термический класс сварки называют также сваркой плавлением, а термомеханический и механический – сваркой давлением.

По степени автоматизации различают ручную, полуавтоматическую и автоматическую сварку.

По виду применяемой энергии сварка может быть электрической (все виды дуговой сварки, электрошлаковая и др.), химической (газовая, термитная и др.) и механической (трением, давлением и др.).

12.2  Сварка плавлением

12.2.1 Электродуговая сварка

Процесс соединения металлических элементов, при котором в качестве сварочного источника теплоты используют электрическую дугу, называют дуговой сваркой. Под действием тепда дуги металл кромок свариваемых частей расплавляется, образуя общий объем жидкого металла, сварочную ванну. При перемещении дуги вдоль кромок деталей сварочная ванна затвердевает и образуется сварной шов, соединяющий свариваемые изделия.

Явление электрического разряда и возможность его использования для расплавления металлов было открыто и использовано в 1802 году. Установлено, что электрическая дуга представляет одну из разновидностей электрического тока, проходящего через газовый промежуток.

Сварочная дуга представляет собой мощный электрический разряд в сильно ионизированной среде, сопровождающийся большим выделением теплоты и света.

Сущностью использования дуги для сварки металлов заключается в следующем.  Дуга 1 (рис.3,а) возбуждается и горит между угольным электродом 2 и изделием 3. Угольный электрод установлен в держателе 4. Дуга питается током от генератора 5. Теплотой дуги расплавляются кромки свариваемого изделия и присадочный пруток 7. Образующийся при этом жидкий металл сварочной ванны 6 перемешивается с присадочным. При остывании и кристаллизации жидкого металла образуется сварной шов.

Рис. 12.1 -Схема ручного процесса дуговой сварки

При прямой полярности (катод-электрод; анод-изделие): при обратной полярности (катод-изделие, анод- электрод).

Сварку можно производить на постоянным и переменным токами.Для питания постоянным током применяют электросварочные генераторы постоянного тока. При сварке переменным током используют сварочные трансформаторы, они понижают напряжение заводской сети от 220 или 380 до 55 или 65 В.

При нормальных  условиях в промежутке электрод-изделие отсутствует пары материалов, а газы не проводят электрический ток. Это возможно, когда в них появляются заряженные частицы – ионы и электроны. Поэтому дуговой промежуток, в котором происходит дуговой разряд, должен быть ионизирован.

Зажигание дуги производится мгновенным соприкосновением электрода с изделием. В момент короткого замыкания сварочной цепи происходит быстрый разогрев места контакта электрода с изделием. Нагрев конца электрода и металла изделия при протекании тока короткого замыкания сопровождается образованием легко ионизирующих паров металла и компонентов покрытия. Они заполняют дуговой промежуток в момент отрыва электрода от изделия.

Движущиеся под действием электрического поля электроды взаимодействуют с нейтральными молекулами паров и газов, в результате чего образуются положительные и отрицательные ионы и электроны. При этом дуговой промежуток из диэлектрика превращается в проводник.

Электродугой свариваются почти все конструкционные стали, медь, алюминий, титан, никель и их сплавы, серый и ковкий чугуны.

Для обеспечения устойчивого горения сварочной дуги необходимо, чтобы ее основные параметры (ток и напряжение) находились в определенной зависимости друг от друга.

Графическое изображение этой зависимости  называется  вольт – амперной характеристикой дуги (рис.12.2).

Рис.12.2- Внешняя вольт – амперная характеристика дуги.

12.2.2 Ручная дуговая сварка

Ручную дуговую сварку выполняют сварочными электродами, которую вручную перемещают вдоль свариваемых заготовок. При ведении ручной дуговой сварки применяют электродержатель, щиток и шлем для защиты глаз и лица сварщика от действия лучей электрической дуги и брызг.

Ручная дуговая сварка применяется для сварки коротких и прерывистых швов, а также швов сложной конфигурации, т.е. в тех случаях, когда невозможно или невыгодно применять автоматическую сварку.

Сварочный электрод представляет  собой металлический стержень с нанесенным на его поверхность слоем специального покрытия.  Металлические стержни электродов изготовляют из сварочной проволоки диаметром от 0,3 до 12мм и длиною от 250 до 450мм.

Угольные и вольфрамовые неплавящиеся электроды применяют  для сварки цветных металлов, наплавки твердых сплавов, сварки деталей малой толщины на постоянном токе. При этом  обычно применяется присадочный материал в виде металлического стержня, подаваемого в дугу.

Для ручной сварки стальных изделий или заготовок применяют обмазанные электроды, которые разделены на ряд типов.  ГОСТом  9467-75 предусмотрены электроды марок с  Э38,  Э42, Э46 и др. по Э150 (всего 15 типов).

Покрытие может быть тонким (ионизирующим) и толстым (защитно-легирующим). Кроме типа важной характеристикой является состав покрытия электрода, которое помимо создания устойчивости дуги, защищают расплавленный металл от окисления и насыщения азотом воздуха, а также легируют шов различными элементами, обеспечивающими прочность сварного соединения.

Свойства электрода определяются в основном химическим составом электродного стержня и покрытия. Химический состав электродной стальной проволоки, из которой изготовляют электродные  стержни, выбирают в соответствии с химическим составом и свойствами металла свариваемого изделия.

Обозначение марок электродной проволоки Св–08 или Св-30ХГСА. Первые две буквы Св указывают на назначение проволоки – сварочная для изготовления электродов, а следующие за буквами цифры и буквы с цифрами аналогичны обозначениям, принятым для углеродистых качественных машиностроительных сталей.

Преимуществом ручной дуговой сварки является возможность выполнения швов в любом положении – нижнем, вертикальном, горизонтальном, потолочном и в труднодоступных местах. Для увеличения производительности ручной дуговой сварки применяют сварку пучком электродов и сварку трехфазной дугой, которая по сравнению с однофазной сваркой дает увеличение производительности труда в 2-3 раза и экономию электроэнергии до 25 %.

12.2.3 Автоматическая дуговая сварка

Применение автоматической и полуавтоматической дуговой сварки обеспечивает стабильное качество сварного шва и высокую производительность процесса (5-10 раз выше ручной).

При автоматической дуговой сварке механизируются управление дугой и подача сварочного материала. Ее целесообразно применять в массовом или крупносерийном производстве однородных деталей. При полуавтоматической сварке подача электродной проволоки осуществляется сварщиком вручную вдоль выполняемого шва.

Сущность этого метода сварки состоит в том, что электрическая дуга, возникающая между голой электродной проволокой и свариваемым металлом, горит под слоем гранулированного флюса. Флюс представляет собой зернообразный продукт с размерами зерен 1-3мм. Флюс  защищает расплавленный металл от насыщения азотом и кислородом воздуха. В результате применения флюса получается однородный сварной шов высокого качества. Сварка производится со скоростью 6-32 м/ч. Источником питания служит электросварочный генератор или .трансформатор.

12.2.4  Электродуговая сварка в среде защитных газов

Особенность этого вида сварки  в том, что электрическая сварочная дуга горит в струе газа, защищающий металл от вредного воздействия окружающего воздуха. В качестве защитных применяют инертные и активные газы (водород, окись углерода или их смесь с азотом). Наибольшее распространение получили аргонодуговая сварка и сварка в среде углекислого газа.

12.2.5 Аргонодуговая сварка

При аргонодуговой сварке  в качестве защитного газа, используется аргон. Аргон- инертный газ, хранят и транспортируют в специальных баллонах под давлением 15 МПа. Применяют аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым и плавящимся электродом. Этот процесс предназначен главным образом для металлов толщиной менее 3-4 мм.

При аргонодуговой сварке в специальную сварочную горелку подается аргон, струя которого непрерывно истекает из сопла горелки, оттесняя воздух и защищая электрод, дугу и сварочную ванну от взаимодействия с азотом и кислородом воздуха. Благодаря этому становится возможной сварки практически всех металлов и сплавов, в том числе химически активных и тугоплавких металлов.

12.2.6 Сварка в среде углекислого газа

Производится аналогично аргонодуговой, но в зону сварки подается углекислый газ. Она выполняется только плавящимся электродом на постоянном токе обратной полярности.

Этот спосою характризуется высокой производительностью, а также низкой стоимостью по сравнению с аргонодуговой сваркой и находит все большее применение для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и некоторых высоколегированных сталей.

Углекислый газ поставляюи в сжжиженном состоянии в стальных баллонах под давлением 7,5 МПа.