15  МЕТАЛЛ ЕМЕС МАТЕРИАЛДАР

Көпшілік металл емес материалдардың негізі — полимерлер. Табиғи полимерлер қатарына жануарлар және өсімдік өнімдері жатады. Олар: мақта, жүн, мата, тері, табиғи каучук т.б. Жасанды синтетикалық полимерлер мұнайды, табиғи газды, тас көмірді және басқа да табиғи шикізаттарды химиялық өңдеу арқылы алынатын өнімдер.

Металл емес материалдар қатарына әртүрлі пластмассалар,
металл емес негізді композитті материалдар, каучук және резина,
клей, лактар мен бояулар, графит, шыны, керамика жатады. Олардың
конструкциялық  материалдар      қатарына      кіруіне      химиялық  әрекеттерге төзімділігі, мейлінше беріктігі, бұйымдардың жеңіл өңделуі, диэлектрлік қасиеті, қатаң және созымтал қасиеттерінің  бейімділігі жатады. Полимерлі материалды қолдану табиғи материалдарды үнемдейді. Мысалы, тұрмыстық бұйымдар өндірісінде 1тонна пластмасса 5...6 тонна қара және түсті металдарды үнемдейді.

Полимерлі материалдардың механикалық қасиеті металл қасиеттерімен салыстыруға келмейді. Төменде полимерлі материалдардың қасиетін қарастыралық.

15.1 Полимерлер

Макромолекуласы көпсанды,  құрылымы бірдей,  элементар дара өлшемді түйіндерден тұратын заттар полимер деп аталады. Молекулалық массасы    5000-нан 1000000 дейін. Мұндай үлкен мөлшерлі макромолекулалы заттың қасиеттері тек химиялық құрамына қарамайды, ондағы молекулалардың өзара орналасуына және құрылысына байланысты.

Полимердің макромолекулалары дара түйіндерден құрылған
тізбектерден тұрады. Тізбектің ұзындығы көлденең қимасынан
бірнеше мың есе артық, сондықтан полимерлердің макромолекулалары
иілімді болып	келеді. Полимердің ерекшелігіне макромолекулаларының иілімділігі жатады. Негізгі тізбек құратын атомдар химиялық мықты байланыспен ұстасады.

18.1.1 Полимерлерді топтастыру

Полимерлер  құрамына қарай, макромолекула формасына қарай, фазалық күйіне қарай, қызуға әсеріне қарай топтастырылады.

Құрамына қарай полимерлер органикалық және органикалық емес болып бөлінеді. Ең көп тараған органикалық топ.

Егер молекулалық тізбек көміртегі атомдарынан құрылса, ондай тізбек карботізбекті полимер деп аталады. Тізбек құрамына кірген басқа компоненттер полимердің қасиетіне тікелей әсерін тигізеді. Мысалы, оттегі атомдары тізбектің иілімдігін, фосфор мен хлор атомдары отқа төзімділігін, күкірт атомдары газ өткізбеушілігін, фтор атомдары химиялық тұрақтылығын т.б. қасиеттерін көтереді. Органикалық полимерге смола мен каучук жатады.

Органикалық емес полимерлерге силикат шынысы, керамика, смола, асбест жатады. Мұндай қосылыстардың құрамында көміртегі болмайды. Органикалық емес материалдар кремний, алюминий, магний, кальций тотықтарына негізделген.

Силикаттардың байланысуы екі типті: тізбек атомдары ковалентті байланысады (Sі-О), ал тізбектер бір - бірімен ионды байланыста болады. Органикалық емес полимерлердің тығыздығы жоғары, жылуға тұрақтылығы жоғары және ұзақ. Бірақ шыны мен керамика морт.

Полимерлердің қасиеті макромолекулаларының құрылымына байланысты. Макромолекулалар формасы бойынша сызықты, тармақты, жазық, таспалы(сатылы), кеңістікті немесе торлы болып ажыратылады.

Полимердің сызықты макромолекулалары шиыршықталып оратылған  ұзын тізбекті болып келеді (64,а-сурет). Иілімді макромолекулалар материалдың созылғыштығын қамтамасыз етеді, қыздырғанда жұмсарып, суытқанда қатаюына себепкер (полиэтилендер, полиамидтер т.б).

Тармақты макромолекулалар (64,б - суреті) сызықты болып келеді де, бүйірінен тармақталады, орналасу тығыздығын төмендетеді (поллизобутилен).

Сатылы макромолекулалар (64, в- сурет) арасы химиялық байланыспен қосылған екі тізбектен тұрады. Негізгі тізбек қатаңқы болғандықтан жылуға төзімді органикалық ерітінділерде ерімейді.

Кеңістікті немесе торлы полимерлер (64,г,д - суреттер) серпімді болады,    ерімейді,  балқымайды    (жұмсақ   резеңкелер), қатты, жылуға төзімді. Конструкциялық металл емес материалдар негізінде кеңістікті полимерлер пайдаланылады. Паркетті (64,д-сурет) полимер
тобы торлы полимерлер қатарына кіреді.

а) сызықты;   б) тармақты;   в) сатылы;    г) кеңістікті, торлы;   д) паркетті.

64 – сурет.  Полимерлі макромолекулалардың формалары.

Фазалық күйіне қарай полимерлер аморфты және кристалды болып ажыратылады.

Аморфты полимерлер бір фазалы, буда-буда болып жиналған молекулалар тізбегінен тұрады. Будаланған макромолекулалар бірінен кейін бірі орналасқан көп қатардан тұрады. Будалар бір элементтің құрылымын құрастырушылар ретінде көрші элементтермен орын ауыстырып отыруы да мүмкін. Кейбір аморфты полимерлер шар тәрізді тізбектері оралып, домалақ болады. Мұндай домалақтардың шекаралары морт болуына байланысты, механикалық қасиеттері жоғары емес. Қызу үстінде домалақ жазылып кетеді де сызықты қалыпқа айналып, механикалық қасиеттері көтеріледі. Мұндай құрылым термодинамикалық тұрақсыз, өмірі үзаққа созылмайды.

Макромолекулалар иілімді, құрылымы реттелген полимерлер кристалдық күйге ауысады. Қолайлы жағдайларда буданың ішінде фазалық ауысулар өтіп кристалл торлары құрылуы мүмкін.

Кристалл қүрылымдары жинақы, термодинамикалық тұрақты. Сыртқы әсерлердің қатысынсыз өмірі шексіз. Кристалдану белгілі температура аралығында жүреді.

Кристалданған полимер қатаң және қатты, жылуға төзімді.

Қызуға көрсетер әсеріне қарай барлық полимерлер термопластикалы және термореактивті болып ажыратылады.

Термопластикалық полимерлердің қыздырғанда жұмсарып, балқиды, суытқанда қатаяды, және бұл процесс қайтымды. Мұндай полимерлер құрылымы сызықты немесе тармақталған.

Термореактивті полимерлердің алғашқы кезеңдегі құрылымы сызықты, қыздырғанда жүмсарады, әрі қарай химиялық әрекеттену салдарьнан қатаяды (кеңістікті құрылым түзіледі) сонан соң қатты қалпын сақтап қалады. Полимердің қатайған күйі термиялық тұрақты деп аталады.

Полимердің механикалық қасиеттері (серпімділік, беріктік) оның құрамына, физикалық күйіне, температураға байланысты.

Полимерлер үш физикалық күйде болады: шыны тәріздес, аса иілімді және тұтқыр ағылатын.

Шыны тәріздес күй — аморфты, қатты. Аса иілімді күй шағын жүктеменің әсерінен материалдың өзгерген формасы бастапқы қалпына оралатын жоғары полимерлерде ғана кездеседі.

Тұтқыраққыштық күй сұйыққа ұқсағанымен ағымсыз тұтқыр келеді. Температураның өзгеруімен қатар сызықты немесе тармақты полимер физикалық бір күйден екінші күйге ауысуы мүмкін.

Полимердің әр күйіне өздік техникалық пайдалану табылады: талшық өндірісінде, конструкциялық бөлшектер дайындауда шыны тәрізді полимер қажет; резеңке өнеркәсібінде пайдаланатын полимерге қойылатын талап - аса иілімділік күйін үлкен температура аралығында сақтау. Полимерлердің қайта өңдеу процесінің қай түрі  болса да, температураны көтеріп алдымен аққыштық күйге айналады немесе полимер ерітіндіге айналады.

Полимердің  физикалық күйі  оған түсетін деформация  мен температураға байланысты. Деформацияның температураға байланысты өзгеру графигі термомеханикалық график деп  аталады  (65 сурет).

65 сурет - Кристалл емес полимердің термомеханикалық графигі (а); кристалл емес полимердің температура мен серпімді модулінің тәуелділік схемсы (б).

а - шыны тәрізді, б - аралық,  в - аса иімді,   д - тұтқыр  ағылатын күйдегі.

15.2 Пластикалық массалар

Полимерлер қосындылары негізінде алынатын, қатты, берік,
серпімді материалдар - пластмасса (пластиктер) деп аталады. Көбінесе
бұйым формасы  пластикалық  деформация тәсілімен қалыптастырылады. Пластмасса бұйымдарының қасиеті оның негізін құрайтын полимерлердің қасиетімен анықталады, соған сүйеніп өндірістік технология процестері қабылданады. Технологиялық процесті бекітуде жылу әсеріне көп көңіл бөлінеді. Пластмассалар жылу әсеріне қарай термопластикалық және термореактивтік болып ажыратылады.

Қайта - қайта қыздыру және суыту кезінде қасиеті қайтымды, сызықты немесе тармақты құрылымнан тұратын пластмассалар термопластикалық пластмасса деп аталады.

Қыздыру немесе суыту үстінде құрылымындағы кеңістіктік байланыстың бұзылуына қарай иілімді күйге ауыса алмайтын, тізбекті молекулалар, температураның өзгеруіне қарай торлы құрылым құратын пластмассалар термореактивті деп аталады.

Пластмассалар құрамы таза полимерден тұрса – қарапайым,  полимерлерге қосымша толтырғыштар, пластификаторлар, бояулар басқада материал енгізілсе - күрделі болып бөлінеді.

Пластификатор пластмасса бұйымдарын формалауын жеңілдетеді. Пластификатор     ретінде      эфир      майлары     жиі қолданылады, кейбірде иілгіш молекулалардан тұратын полимерлер пайдаланылады.

Пластификаторсыз жоғары температурада формалануы жеңіл болатын термореактивті пластмассаларға шамалы термопластикалық полимер еңгізу арқыл  оның қату үстінде шөгуін төмендетеді.

18.2.1 Пластмассаның құрамы, класқа бөлінуі, қасиеттері

Пластмассаның негізі ретінде жоғары молекулалы органикалық қосылыс - смола алынады. Смола пластмассаны байланыстыратын негізгі компонент. Термопластикалық пластмассалар құрамында осы байланыстырудан басқа компоненттер болмауы да мүмкін, мысалы полиэтилен, органикалық шыны ж.б.

Тағы бір маңызды компонент - толтырғыштар. Толтырғыштар механикалық қасиетін көтереді, баспақтау  кезіндегі  шөгуін төмендетеді және өзгеше арнаулы қасиеттерін өзгертуге әсерін тигізеді. Толтырғыштар, массасына шаққанда 40-70% мөлшерде енгізіледі. Толтырғыш ретінде органикалық немесе органикалық емес заттар, ұнтақтар (ағаш ұны, күйе, слюда, SiО2, тальк, графит), талшықтар (мақта - мата, шыны, асбест, полимерлер), табақшалар (қағаз, әр түрлі талшықты кездемелер, ағаш шпоны) алынады.

Пластмасса бүйымының морттығын төмендетіп, иілімдік қасиетін көтеру үшін және өңделуін жеңілдету үшін пластификаторлар қосылады (массасына балап 10-12% мөлшерде). Пластификатор ретінде эфир жиі қолданылады. Кейбір кезде иілгіш молекулалары    бар полимерлер    де     (олеин    қышқылы,     стеарин, дибутилфталат, ж.б.) пайдаланылады.

Стабилизаторлар - ескіруден қорғау үшін, шағын мөлшерде қосылады. Заттың қасиеттерін тұрақтандырады, пайдалану мерзімін ұзартады. Стабилизатор ретінде әр түрлі органикалық заттар пайд аланылады.

Ескіру - қоршаған ортаның әсерінен пластмассаның қасиеттерінің қайта қалпына келмейтіндей өзгеруі. Ескірудің негізіне полимер молекулаларының құрылысының өзгеруі жатады.

Полимер молекулаларының химиялық байланыстарын біріктіріп ұстау үшін қатайтқыштар енгізіледі. Қатайтқыш ретінде органикалық тотықтар және басқа   қосылыстар қолданылады.

Майлар - форманың қабырғасына жабысып қалмауын көздейді, Бұйымдардың түсін өзгерту үшін бояулар қолданылады.

Пластмассаның қасиеттері қүрамындағы компоненттердің мөлшерінег бір бірімен байланысу деңгейіне байланысты.

Пластмассалар байланыстырушы заттарға қарап термопластикалық және термореактивті болып ажыратылады. Термопластикалық пластмасса негізі термопластикалық полимерлер. Термореактивті (реактопласты) пластмасса негізі - термореактивті смола. Термопластикалық пластмассадан (термопласты) бұйым жасау ыңғайлы. Формалау үстіндегі шөгуі 1-3%-тен аспайды. Материал созымтал және морт емес, бағытталу қабілеті де бар. Термопластар толтырғышсыз дайындалынады.

Термореактивті полимерлер морт, өңдеу үстінде шөгуі 10-15%. Сондықтан құрамына толтырғыштар енгізіледі.

Толтырғышқа қарай пластмассалар ұнтақты (карболиттер), талшықты (волокниттер), қабатты (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, асботекстолит) газдытолтырғыштар - ауа, газдар (пенопластар, поропластар) болып бөлінеді.

Қолданылуына қарай пластмассалар күш беретін, күш бермейтін болып бөлінеді. Күш беретіндер қатарына конструкциялық, фрикциондық, фрикционсыздық, электризоляциялық пластмассалар жатады. Күш бермейтін пластмассалар - оптикалық мөлдір, химиялық төзімді, электризоляциялық, жылу изоляциялық, сәндік, тығыздық, қосымшалық. Бұл тек шартты топтастыру, пластмассалардың қасиеттері алмасып отыруы да мүмкін.

Пластмассаның ерекшелігіне жататын қасиеттер:

- тығыздығы төмен (1-2 т/м3), салмағы жеңіл;

- химиялық құбылыстарға төзімді, таттанбайды;

- электр изоляциялық қасиеті бар;

- механикалық беріктігі болатқа тең немесе жоғары;

- металл бұйымдарынан арзан және көркемді, түсті және қара металды үнемдейді. Машина жасауда қорғасын, мырыш, мыс, жез және қоланың , легірленген болаттың орнына жүреді.

15.2.2 Термопластикалық пластмассалар

Термопластикалық пластмассалар негізі сызықты және тармақты полимерлер, кей кезде құрамына пластификатор енгізіледі. Термопластың жұмыстық температурасы шектелген, 60-700С - тан жоғарыда оның физикалық-механикалық қасиеттері күрт төмендеп кетеді. Қызуға төзімділерінің жұмыс атқару температурасы 150-2500С – тан аспайды.

Термопластарды үгітілген кесек (гранул) немесе ұнтақтар ретінде дайындайды да бөлшектерді тетіктерді қысыммен құю арқылы жасайды немесе жартылай дайындау әдісімен жасалған жарғақтар, табақтар қимасы әр түрлі профильдер дайындауда пайдаланылады. Одан әрі бұл бұйымдарды штамптап немесе механикалық өңдеу, дәнекерлеу арқылы жетілдіреді.

Аса маңызды термопластикалық материалдарға полиэтилен, полиамидтер, фторпластар, полистирол, поливинилхлорид және органикалы шыны жатады.

Термопластарға тән кемшіліктер - жылуға төзімсіз, ескіру салдарынан қасиеттері тұрақсыз.

Полиэтилен тұзға, ерітіндіге және суға, сілтілерге төзімді. Ультракүлгін сәулелердің әсерімен болатын жарыққа төзімсіз. Мұндай әсерден қорғау үшін 2-3% қара күйе қосады (полиэтиленге). Өндіру әдісіне және физикалық механикалық қасиетіне қарап полиэтилен төмен тығыздықтағы полиэтилен (НД) және жоғары тығыздықтағы (ВД) полиэтилен деп бөлінеді. Балқу температурасы НД=12О...135°С, ВД=115°С. НД - аса қатты, механикалық беріктігі жоғары. Мұндай полиэтиленнен жарғақтар, құбырлар, қалыпты бұйымдар жасайды; крандар, вентилдер, золотниктер, дыбыссыз жұмыс атқаратын тісті доңғалақтар құйылу арқылы жасалады.

ВД - полиэтилені химиялық ыдыстар (тасымалдауы жеңіл), орауыш материалдар жасауда қолданылады.

Полиамидтер - капрон, нейлон және басқалар. Сілтілі және сұйытылған қышқылдарға, отын мен майларға төзімді келеді. Жарықта ескіреді, су мен буда гидролиздік қабілеті бар. Едәуір берік, қатты және тұтқыр термопластарға жатады. Кемшілігі - суды сіңіруі, құрғақ күйінде жоғарғы температураларда морт, сынғыш. Машина жасау саласында қолданылатын полиамидтерден мөлшері тұрақты тозуға төзімді шағын тетіктер жасалынады.

Фторопластар басым көпшілігі көміртегі мен фтордан тұратын полимерлер. Фторопластың түрлері көп. Көбірек тарағаны фторопласт-4 (политетрафторэтилен); фторопласт-3 (политрифтормонохлорэтилен).         Фторопласт -  4      химиялық  әрекеттерге,  суға  төзімді  және  ерімейді.

Қыздыру үстінде 2500С - та ыдырай бастайды, ал 4000С - тан жоғары температурада ерімей бірден бұзылып, улы газдар бөліп шығарады  (фтор және басқа). Фторопласт 4-тен бұйымдар дайындау үшін ұнтақталған материалдан бөлшектерді формалап 350-3700С жентектейді. Фторопласт-4- тен подшипниктер, манжеттер, сальниктер және де басқа қосылыстар жасалады. Фторопласт -3  -2100С - та балқиды, сондықтан бөлшектерді құю арқылы алуға болады, фторопласт - 4-ке қарағанда қаттылығы жоғары және механикалық беріктігі де көтеріңкі, фторопласт - 3 металдарға қорғаныш жамылғы ретінде пайдаланылады.

Поливинилхлорид - аморфты полимер. Электр изоляциялық қасиеті жоғары, химиялық әрекеттерге төзімді, жану қабілеті жоқтың қасы, атмосфералық әсерлерге төзімді . Пластификатор енгізілмеген күйде винипласт деп аталады. Беріктігі, серпімділігі жоғары. Винипластан желдеткіш құрылғылар, металл ыдыстарын қорғауыш жапқыштар, құбырлар т.б. бөлшектер дайындайды. Жұмысқа пайдалану температурасы төмен (60-70°С) және беріктігі ұзақ болмауы оның кемшілігіне жатады. Құрамына пластификатор енгізілген күйде полихлорвинилді пластикат деп аталады, аязға шыдамды (-15° тен -50 °С). Тығыздау қыстырмаларын электр изоляциялау өткізгіштері мен кабельдер жасалады.

15.2.3 Термореактивті пластмассалар (реактопластар)

Байланыстырушы ретінде термореактивті смола қолданылады. Қай кезде құрамына қосымша пластификаторлар, қатайтқыштар, еріткіштер енгізіледі. Байланыстырушыға қойылатын негізгі талаптарға олардың желімділік қасиеті (адгезия), қызуға, химиялық әрекеттерге төзімділігі, электр изоляциялық қасиеті, технологиялық өңдеуге қолайлылығы, шөгу деңгейінің төмендігі және улы болмауы жатады. Термопластикалық пластмассамен салыстырғанда қыздыру үстінде физикалық - механикалық қасиеттерін сақтауы жоғары және деформациялауға көнімсіз.

Термореактивті пластмассалар өндірісінде фенолоформальдегидті, кремнийорганикалық, оксидті смолалар қолданылады. Машина жасауда негізі фенолоформальдегидті смола болып келетін фенопластарды қолдану кеңінен тараған. Фенопластың механикалық және диэлектрлік қасиеттері жақсы, суға, қышқылға, мұнай өнімдеріне тұрақты, қатты.

Фенопластар толтырғыштарына қарай топтастырылады. Машина жасауда пайдаланылатын топтарына асботекстолит, текстолит, гетинакс сияқты қабатталған пластикті  түрлері жатады. Асботекстолит  қызуға өте төзімді,     үйкеліске  берік. Толтырғышы смолаға қанықтырылып, ыстықтай жаншылған асбесті маталар. Асботекстолит конструкциялық, фрикциондық, термоизоляциялық материал. Тежеурін және іліністіргіш жаппаларына қолданылады. Майға тигізбей күтіп ұстаса ұзақ уақыт қасиетін сақтап, тозбайды.

Текстолиттің толтырғышы жай кездеме маталар. Диэлектрлік қасиеті жоғары, қажуға төзімді. Конструкциялық материал ретінде тісті доңғалақтар жасауға қолданылады. Текстолиттен жасалған подшипник ішпектері қола ішпектен 10-15 есе ұзақ уақыт пайдаланылады. Дегенмен, текстолитті подшипниктердің жұмыс температурасы 80-90°С аспау керек.

Гетинакс толтырғышы смоламен әбден қанықтырылған және
ыстықтай     жаныштырылған  қағаз беттері.     Диэлектрлік қасиеті текстолиттен төмен. Химиялық әрекеттерге, ерітушілерге төзімді. Электр технологиялық және көркемдеу салаларында әуе және темір жол көліктерінің ішкі қабатын сәндеу үшін кеңінен қолданылады.

Стеклопластиктер толтырғышы синтетикалық смола және шыны талшықтары. Механикалық беріктігі жоғары, тығыздығы төмен, диэлектрик, сырт әсерлерге төзімді. Автомобиль қорабы, басқа да көлемі ірі, ауыр жүк түсетін бөлшектер жасауда пайдаланылады.

15.2.4 Газбен толтырған полимерлі материалдар

Газбен толтырылған материалдарға пенопластар және поропластар жатады. Пенопластың газбен толтырылған микрондық ұяшықтары бір - бірімен ешқандай байланыспайды (тығыздығы 300 кг/м3 дейін), ал поропластың ұяшықтары бір - бірімен қосылыста болады (тығыздығы 300 кг/м3 астам). Жылу және дыбыс өткізбеу қасиеттері өте жоғары. Құрылыста, тоңазытқыш жасауда, химиялық техникада, су және әуе көліктерін жасауда, қайықтар, суға батпай қалқып жүретін құрылғылар, құтқару құралдарын жасауда пайдаланылады.

Механикалық қасиетін арттыру үшін газбен толтырған пластмассалар металмен қапталуы да мүмкін.

15.3   Резеңке материалдары

Каучук және күкірт қоспасына әр түрлі қосымшалар енгізіліп арнаулы өңдеу (вулкандау) арқылы алынған өнім резеңке деп аталады. Резеңке басқа техникалық материалдарға қарағанда басты компоненті - каучук тәрізді созылмалы.

Бөлме температурасындағы резеңкенің аса созылмалық қасиеті температура өзгергенде де сақталады. Резеңкенің беріктігін және тозуға төзімділігін көтеру үшін оның құрамына толтырғыштар (күйе, кремний немесе титанның тотықтары) енгізіледі. Сонымен қатар оның құрамына жұмсартқыштар, ескіртпегіштер енуі мүмкін. Ескірмеу үшін вазелин, воск, парафин алынады. Жұмсартқыш ретінде стеарин, олеин қышқылдары, канифоль, парафин, карағайдың шайыры қолданылады. Бояу үшін охра, ультрамарин қосылады. Қолданылуына қарай резеңке жалпы және арнаулы болып бөлінеді.

Жалпы қолданатын резеңкелер табиғаттағы және синтетикалық каучуктен алынады. Созылмалығы, беріктігі, су және газ өткізбеушілігі өте жоғары. Жалпы қолданатын резеңкеден белдіктер, құбырлар, тасымалдау таспасы, кабельдерді оқшалау т.б. жасалады.

Арнаулы қолданатын резеңкелерге тек өзіне ғана тән қасиеттер берілген. Мысалы,  майға төзімді, бензинге төзімді  т.б.

Машина жасауда қолданатын резеңке бөлшектері  нығындайтын, тербеліс  және дыбыс өткізбейтін,  соққыға, ауаға қарсылық көрсететін фрикционды, күш түспейтін және қорғаушы болып бірнеше топқа бөлінеді.

15 4 Шыны

Органикалық емес материал - әртүрлі тотықтар қорытпасын қатайту арқылы алынатын аморфты зат. Тотықтар шыны түзетін, модификаттайтын және аралық болып бөлінеді. Шыны түзетін тотықтар қатарына кремний, бор, фосфор, германий, мышьяк тотықтары жатады. Модификаттайтын тотықтар-  сілті және сілтілі металдар тотығы шынының физикалық-химиялық қасиетін өзгерту үшін енгізіледі. Шынының құрылымдық схемасында шыны түздіретін тотықтардың орнын ауыстыру арқылы оның қасиетін керекті бағытқа өзгерту үшін алюминий, қорғасын, темір, титан, бериллий тотықтары сияқты аралық тотықтар жұмсалады.

Шынының морт сынғыштығы, химиялық әрекеттерге төзімділігі және машина мен автоматтарды өңдеуге бейімділігі тұрғысымен сипатталады. Шыны арзан.

Құрамына қарай шыны:

-  силикатты (SіО2),

-  алюмосиликатты (А12Оз-SіО2),

-  борсиликатты (В2О3 - SіО2) т.б.  болып ажыратылады.

Қолданылуына қарай:

- техникалық (оптикалық,   сәулеттехникалық, электротехникалық,  химиялық - лабораториялық, аспаптық, түтіктік);

-  құрылыстық (терезелік, витриналық, торланған т.б)

-  тұрмыстық (шыны шөлмектер,  ыдыстар, айналар т.б.) болып бөлінеді.

Техникалық шыны көбінесе алюмоборсиликатты топ құрып, құрамындағы тотықтарға қарай әртүрлі болып өзгереді.

Өндірісте шыны дайын бұйымдар немесе әртүрлі бөлшектер ретінде қолданылады.

Шынының механикалық қасиеті қысымға көрсететін қарсылығының жоғарылығы (500 - 2000 Мпа), созылуда (30 -90Мпа), иілуде (50-150Мпа) төмен беріктік шегімен сипатталады. Соғу тұтқырлығы төмен                         (1,5 - 2,5кДж/м2), морт.

Химиялық құрамын мейлінше өзгертіп, әр түрлі қасиет берілген шыны алуға болады.

Термиялық төзімділігін арттыру мақсатымен құрамына сілті тотықтары кірмеген жаңа шынылар өндірілуде. Әртүрлі нығайту тәсілдерін  қолданып,  шынының  механикалық  қасиеттерін  көтеруге болады. Ол үшін шынының беткі қабаты термиялық, химиялық немесе термиялық -  химиялық өңделеді.

Термиялық өңдеуде шыңдау қолданылады. Шыныны 620...6500С температурада қыздырып, белгілі уақыт ұстағаннан кейін екі жақ бетін де тез суытады. Шынының беткі қабатында қалдық кернеу пайда болып, шынының баяу түсетін күшке көрсетер қарсылығы 4...6 есе, соққыға беріктігі 5...7 есе, термиялық беріктігі 2...3 есе артады.

Шынының бетіндегі жарықшалар химиялық реактивпен өңдеу арқылы жойылады.

Механикалық қасиеті жоғары шынылар қатарына:

- сілтісіз өңделген,

- кварцты шынылар жатады.

Кварцты шыны кремнеземнан (99,5% SіО2) алынады. Құрылысы өте қарапайым. Химиялық және термиялық берік, себебі кремний мен оттегінің арасындағы байланыс берік, сондықтан қыздырылған шынының ұлғаюы шамалы. 17000С  - тан жоғары температурада балқиды және балқығаннан кейін тұтқыр күйге ауысады.

Силикатты шынының құрамындағы кремниймен оттегінің байланысы нашар болғандықтан қызуға тез ұлғайып, жеңіл балқиды.

Силикатты триплекс шынысы - екі немесе одан көп кәдімгі
өндірісте шынықтырылған шыныларды мөлдір органикалық полимерлік
жұқа     жарғақтармен     желімдеп     алынған     шыны. Шытынаған триплекстің жарқыншақтарын полимерлі жарғақ ұстап қалады. Триплекстер жазық немесе иіліп дайындалуы мүмкін.

Термопан - үш қабатты шыны. Екі қабатты шынының арасындағы қабатты ауа алып жатыр. Ауалы қабат жылуды ұстау ролін атқарады. Автокөліктерді шынылауда триплекс, термопан және шыңдалған шынылар кеңінен қолданылады.

Ситалдар - шыны  кристалды материалдар. Шыныдан айырмашылығы құрамы минералды және құрылысы микрокристалды. Құрамына катализатор (кристалдану орталықтарын тудыру үшін) енгізілген арнаулы құрамды балқыған шыныдан жасалған бұйымдар шыны тәрізді күйде қатады. Шыныны  қатаю температурасына дейін (400...6000С) қайтадан қыздырғанда шынының ішінде кристалл тұқымдары пайда болады. Қыздыру үстінде тұқымдарға қосымша шыны фазасы қосылып,  кристалдық күйге айналады.

Ситалдың кристалдану дәрежесі 95% дейін жетеді. Қаттылығы жоғары, беріктік шегі 150...500 МПа, термиялық (700...800°С) және химиялық берік.

Ситалдан 540°С дейін майланбай жұмысқа жарайтын подшипниктер, поршеньдер мен іштей жанатын қозғалтқыш цилиндрлері, химиялық және басқа аппараттар жасалады.