Өзектерді жасау жэне кептіру

Құймаларды өндіру үшін жылумен кептірумен беріктендірілетін, бір реттік қүм өзектерін аса жиі пайдаланады. Өзектерді жасау техно- логиясы көбінесе калыптарды өндіруге үқсас. Алайда оның өзінің ерекшеліктері бар, олар балқытпаны өзек қалыбына қүйғанда қүю қалыптарына қарағанда аса ауыр жағдайларда болады жэне көптеген жагдайларда таңбалардан басқа, олардың барлық беті балқытпамен шайылады. Осы себептер бойынша өзектер беріктіктің, отқа төзімді- ліктің, газ өткізгіштіктің, икемділіктің жоғары көрсеткіштерін иеле- нуі жэне сонымен қоса, олар қатқан жэне қалыптан алынған соң қүй- мадан оңай қағымдалуы тиіс. Бүл қасиеттер арқаулаумен, желдету- мен, кептірумен жэне өзектерді бояумен қамтамасыз етіледі.

Арцаулау - оның беріктігін жогарылату мақсатында оның жасау кезінде өзектің ішіндегі сымдық немесе қүйылган қаңқаларды орнату. Өзектерге арналған каңқалар келесі талаптарға жауап беруі тиіс: өзектің жеткілікті беріктігі мен қатгылығын қамтамасыз ету; серіппе- лемеу жэне өзек қоспасынан «қалмау»; қүйманың шогуіне кедергі келтірмеу; желдету арналарының өзектеріндегі қүрылғыға кедергі келтірмеу; өзекті қағымдағанда қүймадан оңай жойылу.

Ұсак жэне орташа өзектер үшін - диаметрі 6...8 мм сымнан жа- салған қаңқаларды, ал қаңқаның жеке бөліктерін байланыстыру үшін жұкарақ сымды пайдаланады. Құм-балшық қоспаларынан жасалған ірі өзектерде оларға қүйылған диаметрі 10 мм дейінгі сыммен бірге шойын мен болаттан жасалған қүйылған қаңқаларды (рамкаларды)

қолданады. Ірі жэне орташа өзектерге арналған қаңқаларда көтергіъи- терді жасайды, оларға тасымалдау жэне оларды қалыпқа орнату ке- зінде көтеру кранында өзектерді іліп қояды. Өзектерде орнатылатын қаңқалардың эр түрлі типтерінің мысалдары 4.26-суретте көрсетілген. Қалыпты қүйғанда оның қабырғалары мен өзектері қызады да, газдардың көп мөлшерін бөледі. Әсіресе өзектер қатты қызады.

Өзектерді желдетуді газды бүрып әкететін арналар арқылы жүзе- ге асырады, олар өзектің ішінде эр түрлі тэсілдермен: өзектерді жел- дету инесімен қадаумен, өзектерде болат шыбықтарды немесе оларды кейіннен алу арқылы құбырларды қалыптаумен, балауыз бауларды (өзекті кептіргенде балауыз қорытылады, баулар алынады) жэне металды құйғанда жанатын сабан жгуттарды белгілеумен жэне т.б. салынған.

Кептіру оларда болатын байланыстырғыш заттардың химиялық тҮрленуі есебінен жоғары беріктікті береді, ылғалдың булануына жэ- Не органикалық заттардың бір бөлігінің жануына экеледі жэне соны- Мен бірге өзектердің газ өткізгіштігін және икемділігін арттырады.

^ Өзектерді периодтық эрекетті камера пештерінде кептіреді. Жап- Паи өнДіріс жағдайларында аса ыңғайлы - вертикаль жэне горизон- к°нвейерлік кептіргіштерді қолданады. Кептірудің ұзақтығы е оньщ температурасы өзектің массасына жэне пішін үйлесіміне,

сондай-ақ, өзек қоспасының құрамына кіретін байланыстырғыш зат- тардың маркасына байланысты болады.

Кептіру процесінде өзектерді 100 °С дейін баяу қыздырады, сонан соң температураны байланыстырғыш типімен анықталатын деңгейге дейін жогарылатады, сонан соң 50...70 °С дейін төмендетеді. Құм- балшық өзектерді 200...280 °С болганда 2...12 саг. ішінде кептіреді. Ірі өзектерді шахмат тэртібінде орындалған ұсақ тесіктері бар фасон- дық кептіру плиталарында кептіреді. Шойыннан немесе алюминий қорытпаларынан жасалған мұндай кептіру плиталарын драйерлер деп атайды.

Сұйық шыныдағы қоспалардан жасалған өзектерді оларға берік- тік беру мақсатында 5... 10 минут бойы көмір қышқыл газымен ұрлейді, ол жэшік қабыргаларындагы тесіктер арқылы немесе өзектің ішкі қуысына беріледі.

Химиялық қататын қоспаларды пайдаланғанда ыстыц жәшік бойынша өндіру кезіндегідей, өзектерді кептіру талап етілмейді. Өзек жэшіктерінде (суық жэне ыстық) қоспаның қатуы құймалардың өл- шемдік дэлдігінің жоғарылауына мүмкіндік тугызады, өзектерді кеп- тіруге жұмсалатын уақытты қоспағанда, оларды жасаудың техноло- гиялық циклінің уақытын азайтады жэне әсіресе ірі сериялы өндіріс цехтары үшін перспективалы процесс болып саналады.

Ірі жэне күрделі өзектерді көбінесе жэшіктерде жеке беліктер түрінде жасайды, оларды кептірген соң қосады (желімдейді). Мұндай процесті өзектерді цосарландыру деп атайды. Сонымен бірге өзек бөліктері арасындагы саңылауларды арнайы сылақтармен бітейді.

Күйікке қарсы графитгі бояуды (құймаларды сұр шойыннан жа- саганда) қолдану арқылы немесе шаң түріндегі кварц (болат құйма- лар үшін) негізінде кептірген соң өзектерді бояйды, ол өзек бетінің сапасының жақсаруына әкеледі жэне құймада күйіктің пайда болуын ескертеді.

4.27-суретте ажыратылатын жэшік бойынша «үштік» тетігінің өзегін қолмен жасау процесінің сұлбасы бейнеленген. Алдымен өзек жэшігінің жартыларын 1 жэне 2 (4.27-сурет, а) өзек қоспасымен толтырады жэне тегістегішпен 3 тығыздайды (4.27-сурет, б). Сонан соң қоспаға озек ажыратқышы жазықтыгынан біршама төмен сымды қаңқаны 4 орнатады (4.27-сурет, в).

Жэшіктің жартыларын арнайы құралмен (ланцетпен немесе тегіс- тегішпен) толтырган соң газды бұрып экететін арналарды 5 шығара- ды (4.27-сурет, г), сонан соң өзек жартыларының ажыратқышы бетіне

алдын ала балшық ерітіндісін жағып, жэшіктің жартыларын қосар- ландырады (4.27-сурет, д). Жэшік қабырғаларынан өзекті ағаш балға соққыларымен бөліп алып, жэшіктің жоғаргы жартысын абайлап алады (4.27-сурет, е). Жэшіктің төменгі жартысына фасондық кептіру плитасы (драйер) 6 (4.27-сурет, ж) салынатын болады, жинақты 180°- қа аударады, сонан соң жэшіктің екінші жартысын алады. Әрі қарай өзекті 7 бөліп өңдейді (артық өзек қоспасын жояды, ұсақ ақауларды түзетеді жэне т.с.с.) жэне кептіру пешіне жібереді.

Үзындығы бойынша тұракты қимасы бар ұсақ өзектерді мүштік- ті машинада жасайды (4.28-сурет). Бұл жағдайда өзек қимасының пі- шіні мен өлшемдері (4.28-сурет, а) шығатын тесік қимасы - мүштік- тің осыған үқсас параметрлерімен анықталады. Мүштікті машиналар- да (4.28-сурет, б) өзек қоспасы 3 шнекпен (немесе поршеньмен) 4 ауысымдық мүштік 2 арқылы сығылады. Өзек 1 мүштіктен үздіксіз масса түрінде шығады, оны керекті үзындықты кесектерге кеседі. Бүл машиналар қүрылымы бойынша қарапайым, пайдалануда сенімді жэне өнімді. Тэсілді қарапайым өзектердің сериялық жэне жаппай өндіріс жағдайларында пайдаланады.

Пішін үйлесімі қарапайым да, күрделі де өзектердің басым бөлі- гін өзекті жэшіктерде жасайды. Айналмалы пішіні бар өте ірі өзектер- ді қима үлгілердің көмегімен қалыптайды. Шағын цилиндрлік өзек- терді ажырамалы өзек жэшіктерінде жасайды, олар өзек қоспасымен бүйір жақтан толтырады. Толтырылған өзектің осі бойынша желдету арнасын қыздырады, сонан соң жэшікті бөлшектеп, өзекті драйерге қояды.

Пішін үйлесімі күрделі өзектерді сіліккіш жэшіктерде жасайды, оларды өзекті толтырған соң драйермен жабады да, 180°-қа бүрады, сонан соң жэшіктің корпусын қатаң түрде тігінен жоғары қарай ала- ды, ал кірме-ішпектерді өзектен эр жаққа қарай қозгалтады. Қазіргі уақытта баспақ, құм шашырататын, кұм үрлейтін, құм атқылайтын, сіліккіш жэне басқа машиналарда қолданады. Сіліккіш, баспак жэне кұм шашырататын жэне басқа машиналарды пайдалану арқылы өзек- терді өзек жәшіктерінде пайдалану қалыптарды тығыздаудың ұқсас процесінен ерекшеленбейді.

Массасы 10 кг дейінгі өзектерді жаппай жэне ірі сериялық өндіріс үшін - қүм үрлейтін өзекті машиналарды, ал массасы 160 кг дейінгі өзектерді өндіру үшін қүм атқылайтын өзекті машиналарды қолданады (4.29-сурет). Машиналардың енімділігі сағатына 100...200 ұсақ өзекке дейін жетеді. Көп жағдайларда бұл машиналар жартылаи автоматтар болып табылады жэне жәшіктегі қоспаның тығыздалуын

ғана емес, сонымен бірге өзек жэшігінің жабылуын жэне ажыраты- луын механикаландырады.

Құм үрлейтін машина бастиегінің жүмыс істеуінің принңиптік сүлбасы 4.29, а-суретте көрсетілген. Өзек жәшігін 4 машинаның жүмыс үстеліне орнатады, оны үстелмен жүмыстық резервуарға 1 қысады, оның негізі тесіктері бар үрлейтін плита 3 болып табылады. Резервуар машинада орналасқан шанаптан өзек қоспасымен толтыры- лады. Резервуарды шанапқа қарай жэне кері қарай рольганг бойымен пневматикалық итергіштің көмегімен қозғалтады. Жэшікті өзек кос- пасымен толтыру үшін жүмыстық резервуар үрлеу клапанының асты- на орнатылады, ол резервуардың жоғарғы бөлігінде орналасқан. Со- нан соң қоспаны өзек жэшігіне үрлеу жүргізіледі. Қоспаны жүмыс- тық резервуарда араластырғышты 2 айналдыру арқылы қопсытады.

Артық ауа өзек жәшігінен атмосферага арнайы қақпақшалар - венттер 5 арқылы жойылады, олардың ауа өткізу үшін қажетті ЭДціемі 0,3...0,5 мм саңылаулары болады. Дайын өзекті өзек Жэшігінен алады, кептіру плитасына немесе драйерге орналастырады ^эне кэдімгі түрде кептіреді. Қүм үрлейтін машиналар ауа ағынын зек қоспасымен карқынды араластыру принңипі бойынша жүмыс еиді- Өзекті тығыздау проңесіне өте көп ауа жүмсалады, бүл осы

машиналардың кемшілігі болып табылады. Сонымен қоса, олардың жұмыс істеуі үшін аз дымқыл беріктігі бар өзек қоспасы керек, бүл дайындалатын өзектер өлшемдерінің шектелуіне әкеледі. Сондықтан өндірісте қүм атқылайтын өзекті машиналар аса көп қолданыс тапты.

Құм атцыпайтын процесс қүм үрлейтін процесс түрлерінің бірі болып табылады. Қүм үрлейтін өзекті машиналардан ерекшелігінде қүм атқылайтын өзекті машиналарда ауа өзек қоспасымен қатты араласпайды. Қысылган ауа жүмыстық резервуардагы өзек қоспасы- ның баганына лездік әсер етеді жэне оны өзек жэшігіне атқылайды. Осы мақсатпен бүл машиналарда үрлейтін плитаның үрлеу арнасы- ның көлденең қимасының ауданы қүм үрлейтін өзекті машиналар- дагыга қараганда үлкенірек етіліп жасалады. Ауаның лездік көп жүм- салуын қамтамасыз ету үшін қүм атқылайтын машинаның жинагына ресивер кіреді.

Өзекті қүм атқылайтын машинаның бастиегі арқылы үрлеудің принциптік сұлбасы 4.29, б-суретте көрсетілген. Шанаптан 8 өзек қоспасының берілген мөлшерін жүмыстық резервуарга 1 береді. Сонан соң шибер 6 шанаптың тесігін жабады. Саңылауы бар жүмыс- тық резервуарға эрқайсысының ені 0,4...0,9 мм горизонталь 9 жэне вертикаль 12 тесіктері бар гильза 7 қойылған. Үрлегенде осы тесіктер арқылы гильзаға ауа келеді. Вертикаль тесіктер өзек қоспасының бағанын гильзада периметрі бойынша қандай да бір қысу үшін қызмет атқарады. Бүгт қоспаның гильзаның қабырғаларына үйкелуін азайтады да, оның түрып қалуын болдырмайды. Горизонталь тесіктер өзек қоспасын жүмыстық резервуардан өзек жэшігіне конустық қондырма 13 арқылы «атқылау» үшін тағайындалған. Жылдам әрекет ететін клапанмен 10 үрлеуді қосқанда қысылған ауа ресиверден 11 жүмыстық резервуарға 1, ал одан тесіктер арқылы гильзаға 7 үмтыла- ды. Ауа жэшіктен венталар 5 арқылы - конустық қондырмаға 13, ал одан ондағы және үрлеу плитасындағы тесіктер арқылы атмосферага шығады. Мүндай типті машиналар айналма-созымдайтын машина- лармен жүпта жүмыс істейді, оларда өзек жәшіктерін көмкереді де, олардан өзектерді алады.

«Ыстың» жәшіктер бойынша өзектер жасау процесі мынадан түрады: жылдам қататын байланыстырғышы бар өзек қоспасы күм үрлейтін немесе қүм атқылайтын машинаның көмегімен берілген байланыстырғыш үшін белгілі температураға дейін алдын ала қызды- рылған, металл өзек жэшігіне үрленеді. Жылудың әсерінен баилэ- ныстырғыш өзекке беріктік беріп қатады. Байланыстырғыштын маР

касына жэне өзектің өлшемдеріне байланысты ұзақ емес уақыт (2...3 мин) ұстаған соң, жэшікті ашады да, одан қатып қалган өзекті алады.

Өзектерді СӨҚ жасаганда сұйық өзек қоспасын араластырғыш- та дайындаған соң 2 минуттан кешіктірмей өзек жэшігіне кұяды, онда ол 30.. .60 минуттан кейін жоғары беріктікті иеленіп қатады.

Дайындалған өзектерді өндейді, бояйды, таңбаларды тазартады, жылумен кептіреді (егер қажет болса) жэне жинақтаған соң қалып- тарды құрастыру бөліміне жібереді.

Қалыптарды құрастыру және балқытпамен құю

Қалыптарды цүрастыру - маңызды технологиялық операңия, ол алынатын құйма өлшемдерінің геометриялық дұрыстығын жэне дэлдігін едэуір шамада анықтайды. Қалыпты құрастыруды төменгі жарты қалыпты тегіс құю алаңына (ірі құймалардың ұсақ сериялы өндірісі) немесе құю конвейерінің арбасына (ірі сериялы ендіріс) орнатудан бастайды.

Дымқыл қалыптарды қалыптау қоспасының шашылу процесі бас- талғанға дейін қалыпта жинайды. Қалыптар қуыстарын жэне өзектер- ді қоқыс пен шанды жою үшін қысылған ауамен үрлейді. Өзектерді технологиялық картада көрсетілген жүйеде қалыпқа орнатады. Егер өзек қалыпта таңбалар бойынша тұрақты қалыпқа орнатыла алмаса, онда оны металл тіреулер - тіреушіктермен бекітеді. Тіреушіктерді қаңьштыр темірден, болат және шойын дайындамалардан жасайды. Тіреушіктердің беті тоттан бос болуы тиіс, бұл олардың құйма дене- сінде болған кезінде балқытпамен жақсы пісірілуі үшін қажет. Тіреу- шіктер конструкциясының мысалдары 4.30-суретте көрсетілген.

Орнатылу дұрыстығын жэне өзек пен қалып арасындағы тесіктің тұрақтылығын модельді жинақтың құрамына кіретін қима үлгілермен жэне қуыс бұрғылармен бақылайды. Егер қажет болса, өзекпен бір мезгшде қалыпқа ішкі тоңазытқыштарды жэне сүзгілеу торын құю ж°лы жүйесіне орнатады. Қалып жәшіктердің дэл жұптасуы мұқият өЧДелген болат қадалардың жэне қалып жэшіктер құйылмаларындағы Центрлеуші саңылаулардың комегімен қамтамасыз етіледі.

Құю кезінде жоғарғы жарты қалыптың көтерілуін болдырмау ҮШ1Н жэне қалыптың ажырандысы бойынша металл құймаларының ^Үзілуі үшің барлық жарты қалыптарды қапсырмалардың жэне болт

ьільістарының көмегімен бекітеді. Үсақ жэне орташа қалынтардың аи өндірісіңде жүкті жогарғы жарты қалыпқа автоматтық орна-

туды қолданады. Жүктер қалыпқа механизмдермен - құю конвейері- мен синхронды жүмыс істейтін жүк төсегіштермен салынады. Құйма- ны құйган жэне ол қатқан соң жүк төсегіш жүкті қалыптан алады да, оны қалыптарды жүктеу бөлігіне береді. Жогаргы жарты қалып мас- сасының шагын құймалары бар қалыптарды құйганда көбінесе орнын толтыру үшін пайда болатын көтергіш күш жеткілікті болады, бұл жагдайда қалыптар жүктелмейді.

Автоматтық желілерде қалыптарды құрастыру механизмдермен: жеке өзектерді немесе өзектер блогын қалыпқа орнататын өзек төсегіштермен (манипуляторлармен); құрастыргыштармен - жогаргы жарты қалыпты төменгіге орнатуга арналган құрылгылармен жүргізі- леді. Өзектерді қалыпқа орнату үшін құрастыру кезінде осы процесті автоматтандыруга мүмкіндік беретін жұмыстар аса көп қолданыс табуда.

Механикаландырылган цехтарда цапыптарды цүюды конвейер- лерде немесе рольгангтарда, кейде арнайы алаңда жүзеге асырады. Балқытпаны шөміштердің немесе құю-мөлшерлеу құрылгыларының көмегімен қалыпқа құяды. Шөміштердің конструкциясы, олардын сыйымдылыгы жэне басқа ерекшеліктері құйманың массасына жэне құйылатын қорытпаның қасиеттеріне байланысты болады.

Қүю шөміштерінің ішінде отқа төзімді материалмен шегенделген пісірме металл қабыгы бар. Шөміштердің сыйымдылыгы 25 кг-нан Ю т дейінгі диапазонда ауытқиды. Бұрылатын жэне тоқтататын шемш1' терді ажыратады. Өз кезегінде бұрылатын шөміштер шайнек тэрізД1 жэне барабанды болып табылады.

Шайнек тэрізді шөміштерді (4.31-сурет) көбінесе шойынды кұю ушін, токтататын шөміштерді болатты құю үшін қолданады. Шайнек тэрізді шөміш қүю процесінде шөмішті көлбеулеткенде қожды үстап қалатын ара жабынмен жабдықталған. Тоқтататын шөміштен металл саңылау арқылы оның тоқтатқышпен жабылатын түбіне агады, ал қүю аяқталған соң қож шөміштің түбінде қалады.

Болатпен салыстырғанда шойынның қүю температурасы аса тө- мен болады, осының салдарынан оның бетіндегі қож аса түтқыр бола- ды, бүл оның қалыпқа түсу ықтималдығын азайтады. Сондықтан шойынды қүю үшін әдетте барабанды шөміштерді қолданады (4.32- сурет). Металмен толтырудың алдында шөміштерді жақсылап қүрға- ту жэне қыздыру керек, өйткені нашар кұрғатылған шөміштерден сұйық металл лақтырысы болуы мүмкін. Сонымен қоса, дымқыл шөміштердегі балқытпа газдармен қанығады, настыпъдар түзіп, жылдам салқындайды.

Құю-мөлшерлеу қүрылгылары құйылатын балқытпа үлестерін мөлшерлеу жэне қалыпқа қүю функцияларын бір мезгілде орындай- ды. Әрекет ету принципі бойынша оларды электрмеханикалық, пнев- матикалық, электрмагниттік жэне аралас деп бөледі. Мөлшерлеу металдың массасы бойынша да, көлемі бойынша да жүргізіледі. Қүю- мөлшерлеу қүрылгылары қалыптарды түсті металдар қорытпалары- мен (мырыш, қоргасын, алюминий жэне т.б. негізінде) қүю кезінде пайдаланылады.

Қүймаларды салқындату, қағымдау жэне тазарту

Қатқан соң қүйманы қалыпта үстайды, онда ол қағымдау темпе- ратурасына дейін салқындатылады. Қагымдау температурасы неғүр- лым жогары болса, қүйманы жасаудың технологиялық циклі соғүр- лым қысқа жэне қалыптау-қүю бөлігінің өнімділігі соғұрлым артық болады. Алайда құйманың геометриялық олшемдерінің бұзылуы қауіптілігінен және онда шөгу сипатындағы ақаулардың түзілуінен қағымдау температурасының жоғары болуы орынсыз.

Кристалдану температурасының жанында қорытпалардың төмен берік жэне илемді қасиеттері болады, сондықтан құймалардың бұзы- лу қауіптілігі әсіресе үлкен. Сонымен қоса, құймалар қалыптағыға қарағанда ауада жылдамырақ қатады. Сонымен бірге құйманың мас- сивті жэне жұқа қималарын салқындатудың бірқалыпты еместігі күшейеді жэне ондағы ішкі кернеулердің деңгейі өседі. Ерте қағым- дау жарықшақтардың түзілуіне, шалыстауға жэне құймада жоғары қалдық кернеулердің сақталуына экелуі мүмкін.

Құйманы төмен температураға дейін салқындату мақсатында оны қалыпта ұзақ ұстау экономикалық көзқарастан мақсатқа сай емес, ойткені кұйманы жасаудың технологиялық циклін ұзартады. Сондық- тан қағымдауды барынша жоғары мүмкін температурада жүргізуге ұмтылады. Ол қорытпаның табиғатына жэне құйманың конструкция- сына (күрделілігіне) байланысты болады. Болат кұймаларды қалыпта

- 500...700 °С дейін, шойын құймаларды 400...500 °С дейін үстау ұсынылады.

Қалыпта ұстау ұзақтығы қүйма қабырғасының қалындығымен, құйылған қорытпаның жэне құю қалыбының қасиеттерімен, берілген қағымдау температурасымен анықталады. Ол есептелуі немесе экспе- римент түрінде анықталуы мүмкін. Құймаларды салқындату ұзақты- ғын қысқарту үшін еріксіз салқындату әдістерін пайдаланады. Мыса-

лы, конвейерде құйылған калыптарды салқындату галереяларында ауамен үрлеу арқылы салқындатады. Ірі қүймалардың суытылуын қа- лыпқа олардың бойымен ауа немесе су жэне т.б. өткізілетін ирек тү- тіктерді немесе құбырларды орнату арқылы қарқындатады. Коп жағ- дайларда құймаларды кейіннен ауада, мысалы, құдықтарда, қорап- тарда, қоспа кесегімен бірге жэне т.б. аса баяу салқындату арқылы жогары температурада қагымдауды қолданады.

Қалыптарды қагымдауды эр түрлі типті механикалық қағымдай- тын торларда орындайды (4.33-сурет), оларды әрекет ету принципі бойынша эксцентрлі (4.33-сурет, а), инерциялық (4.33-сурет, б) жэне инерция-соққылық (4.33-сурет, в) деп жіктейді. Тор 2 құю қалыбымен

- бірге жетектің 4 жэне тіреу серіппесінің 3 көмегімен тербелмелі қозғалыс жасайды. Тор тербелістерінің эрбір циклінде қалып жогары қарай лақтырылады да, сонан соң құлап бара жатып, торға немесе тіреу рамасына 5 соғылады. Соғылысқан сәтте инерция күштерінің эсерінен қалып бұзылады. Қалып жәшіктен қағымдалган қалыптау қоспасы тор арқылы құпап кетеді де, қайта пайдалану үшін конвейерлер жүйесімен оны қайта өңдеу орнына беріледі.

Агьінды жэне автоматтық желілерде құймаларды қалып жэшіктен ^ °па кесеғімен бірге сыгу арқылы жояды, сонан соң қагымдау Рларындағы қоспадан босатады. Бұл эдіс айқастырмалары жоқ

қалып жәшіктер үшін ғана қолданылады. Қалыптарды қагымдау газдардың, жылудың, шаңның көп мөлшері бөлінуімен жэне қатты шу эсерімен жалгасады. Сондықтан торлар шаң-газды түту жэне дыбысты оқшаулау жүйелерімен жабдықталады.

Көптеген проблемалардың кешенді шешілуіне гидравликалық камералардагы қалыптарды қагымдаумен қол жеткізілуі мүмкін, онда диаметрі 5...20 мм су агысы 5... 10 МПа қысыммен қалыптау қоспа- сын шайып өтеді. Бүл әдіс айналымдық қоспаны дымқыл қалпына келтіру сүлбасына жақсы кіреді жэне сонымен қоса, онда бір мезгілде қалыптарды қагымдау, өзектерден қүймаларды жою жэне қүймалар бетін күйіктен тазарту үйлеседі. Қалыптарды қагымдау үшін оларга қалыптарды арбалармен әкелетін герметикалық камераларды пайда- ланады.

Құймаларды бір реттік қалыптарда ендіргенде өзектерді қагым- дау операңиясын болдырмауга тырысады, ол үшін оларда жеңіл жанатын байланыстыргыштар қолданылады, ал өзектердің өздерін қуыс және жүқа қабыргалы етіп жасауга тырысады. Бүл жагдайда өзек қүймадан қалыптан қагымдаумен бір мезгілде жойылады. Егер де өзектерді қагымдау қажет болса, онда оны гидравликалық камера- ларда, пневматикалық дірілдік немесе электр гидравликалық қондыр- гыларда жүзеге асырады.

4.34-суретте өзектерді қагымдауга арналган пневматикалық діріл- дік қондыргы керсетілген. Оның ішінде қаңқасы 3 бар өзек 4 орналас- қан қүйма 5 дірілдеткіштің 7 соққышымен 6 қондыргының алдыңгы тіреуінің 1 серіппеленген таянышына 2 қондыргының артқы тіреуінде

- қозгалыссыз орнатылган пневмоңилиндрде 8, штокты қысылган ауамен жылжыту жолымен қысылады.

Құйманы қысқан соң пневматикалық дірілдеткіш қосылады, оның соққышы үлкен жиілікпен қүймаға діріл береді. Дірілдің эсерінен күмды өзек бүзылады да, қүймадағы технологиялық терезелер арқы- лы төгіледі.

Өзектерді қағымдау мен қүймаларды тазартудың электр гидрав- ликалық тэсілі арнайы электрод пен қүйманың беті арасында судағы жоғары вольтті разряд кезінде пайда болатын электр гидравликалык эсерді пайдаланудан түрады. Сонымен бірге сүйықтықта соққылық толқындар пайда болады, олар өзектерді бүзады жэне қүйманьщ бетін оған жабысып күйіп қалған қалыптау қоспасынан тазартады. Электр гидравликалық қондыргыларды дара да, сериялық өндірісте де пайда- ланады. Оларды орташа жэне ірі қүймалардан өзектерді қағымдау кезінде қолдану мақсатқа сэйкес болады. Қағымдаудың берілген тэсі- лінің артықшылықтары: қағымдаудың жоғары өнімділігі жэне тиімді- лігі, ауыр қол еңбегін болдырмау, қүю ңехтарында атмосфераның тозанданғандығын азайту.

Қүймадан қүю жолдарын, шығаргыштарды, қосылмаларды жэне қүйма жапақшаларын қалыптың ажырандысы бойынша бөліп алу үшін жэне өзек таңбаларының қалыппен жанасқан жерлерінде шабу- ды қолданады. Шабу тәсілін тандауды анықтайтын негізгі факторлар: одан қүйма жасалған қорытпаның түтқырлығы, қүйма массасы жэне өндірістің сериялылығы. Морттылықпен ерекшеленетін сүр жэне ақ шойыннан жасалган қүймалар үшін қүю жолдарын жою қиындық біл- дірмейді жэне қүю жолы бойында балғамен соғу арқылы жүргізіледі. Жеке жағдайларда - пневматикалық қашаулар, ал жаппай өндірісте баспақтарда «сындырып алу» пайдаланылуы мүмкін.

Болат қүймаларда қүю жолдарын әдетте арнайы станоктарда қол ара ленталармен, таспалы аралармен кесу немесе баспақтарда шабу арқылы бөледі. Қосылмаларды үсақ болат қүймалардан кесіп алу Үшің таспалы араларды, қол ара жэне диск станоктарын пайдаланады. Қосылмаларды ірі қүймалардан бөліп алу үшін ацетилен-оттекті кесуді пайдаланады. Жаппай өндіріс жағдайларында қосылмаларды және сирек жағдайда, қүю жолдарын кесу колденеңінен берумен жү- мыс істейтін токарь станоктарында жүргізілуі мүмкін. Түсті металдар Корытпаларының көпшілігі түтқырлығымен ерекшеленеді, бүл оның Щалыстау мүмкіндігінен қүйма бойында соққыларды қолдануды бол- Дьірмайды. Мүндай жағдайларда қүймадан қүю жолдарын, қосылма- ЛаРДЫ жэне т.б. бөліп алу үшін қол араларды және таспалы араларды КеЧінен пайдаланады. Кейде қүю жол жүйесінің элементтерін бөліп

алуды токарь станоктарында немесе баспақтарда жүргізеді.

Қүйманы тазапау күйікті жою жэне эр түрлі әдістермен эрі қарай өндеу жолымен оның бетінің тазалығын жақсартудан түрады. Қалып- тың таңбалық бөліктері жэне ажырандысы бойынша қүймаларды тазалау мен қүйма жапақшаларын тазартудың негізгі әдістерінің принңиптік сүлбалары 4.35-суретте көрсетілген. Тазалауды - ойыңы- лаумен, бытырамен атумен, дірілдік жэне электр химиялык өңдеумен, ал тазартуды жемірлі дөңгелектермен жэне электр түйіспелік әдіспен жүргізуге болады. Тазалау үшін жабдықтарды таңдау қүймалардың өлшемдеріне жэне өндірістің сериялылығына байланысты болады.

Ойыңылаумен тазалауды массасы бойынша орташа (50 кг дейінгі) күймаларды қолданады, ол үшін ішінде сауытты қаңылтырмен ше- генделген барабанга 1 (4.35-сурет, а) қүймаларды 2 жэне ақ шойын- нан жасалған беріктігі жогары «жүлдызшаларды» тиейді. Содан соң барабанның айналу жетегін 3 қосады. Қүймалар аударылып-төңке- ріліп, бір-біріне және жүлдызшаларға үйкеледі, нәтижесінде олар күйіктен тазарады. Жаппай өндірісте - үздіксіз эрекетті (өтпелі), сериялық өндірісте периодтық эрекетті барабандарды қолданады.

Болаттан жэне шойыннан алынған орташа жэне ірі қүймаларды тазалау үшін бытырамен ататын барабандарды немесе камералар- ды (4.35-сурет, б) кеңінен қолданады. Бытырамен ататын барабандар- ға қүймаларды 2 тиеу-түсіру терезесі 7 арқылы қатпарлы транспор- терге 6 тиейді. Транспортер қозғалғанда әр түрлі бетгерін бытырамен ататын бастиекпен 4 берілетін, болат немесе шойын бытыраның 5 ағысына қойып, қүймалар 2 аударылып-төңкеріледі. Бытыра пайдала- нылған қоспамен 8 бірге түбінің шүңқырында жиналады да, қоспадан бөліп алған соң магниттік сепараторда қондырғының айналымдық жүйесіне беріледі. Массасы 50 кг жоғары қүймалар үшін барабандар- дың орнына оларға қүймалар ілмектерде ілініп берілетін камераларды қолданады. Қүймалардың қозғалу барысында бытырамен ататын бастиектер орналасқан.

Бытырамен тазалау кезінде (4.35-сурет, в) бытыра 5 ауа немесе су ағысымен айналма үстелде 9 орнатылған қүймаларға 2 беріледг Бүл эдістің алдыңғымен салыстырғанда тиімділігі аз. Қорытылатын модельдер бойынша қүю эдісімен алынған үсақ қүймалар үшін дірілдік, химняльщ немесе электр химиялъщ тазалауды қолданады- Бірінші жағдайда (4.35-сурет, г) қүймаларды 2 қажақпен (корундпен)

- бірге жэшіктерге 11 тиейді жэне механикалық дірілдеткіштін 1- көмегімен дірілге үшыратады.

а - ойьщылау барабандарында; б - бытырамен ататын камераларда; в - бытырамен тазалау; г - дірілді қондыргыларда; д - электр химиялык; е - қажакты дөңгелектермен; ж - электр түйіспелік;

1 - барабан; 2 - қүйма; 3 - жетек; 4 - бытырамен ататын бастиек; 5 - бытыра;

6 - транспортер; 7 - тиеу-түсіру терезесі; 8 - бытыра (пайдаланылган қоспа);

9 - айналма үстел; 10 - кажақ; 11 - жэшік; 12 - дірілдеткіш; 13 - балқытпа;

14 - қажакты дөңгелек; 15 - болат диск 4.35-сурет - Қүймаларды тазалау және тазарту әдістері

Әдіс күймалардың сыртқы бетіңде шағын өлшемдердің кездейсоқ дөңестерін тегістеу үшін тиімді. Қүйманың ішкі жэне қиын қол жеткізілетін қуыстарынан қүйманы 2 алу үшін, оны 400...500 °С дейін қыздырылған ойып түсетін сода балқытпасына 13 батыру жолымен электр химиялық тазалауды (4.35-сурет, д) қолданады. Кейде тыгыздыгы 0,05 А/м2 дейінгі электр тогын қосады. Тазалау күйіктің сілті ерітіндісінде 8і02 түрінде еруі жэне силикаттардың түзшуі есебінен жүзеге асырылады. Ток полярлылыгы өзгерген кезде тазалау тиімділігі артады.

Қүймаларды тазарту жаппай ондірісте қолданылады жэне мьісалы, бытырамен ататын тазалаудан кейінгі келесі операңиялар- ң ретінде пайдаланылады. Ол қажақты дөңгелектермен 14 ^ил-алы (4.35-сурет, е), олардың арасында қүрылгыда орнатыл-

Қүима 2 өткізіледі. Қүймаларды 2 электр түйіспелік тазарту кезін- Қажақты дәңгелектің орнына болат диск 15 (4.35-сурет, ж) пайда- д ладьі- Оңцеу барысында қабыршақтар, қүйма жапақшалары, теР балқытылады жэне олар үшқындар түрінде жойылады.

Құймалар сапасын бақылауды олардағы ақауларды байқау, олар- ды болдырмау және жою бойынша шараларды әзірлеу мақсатында жүзеге асырады. Қүю цехтарында қүймалар сапасын бақылаудың алдын ала жэне атқарушы әдістерін қолданады.

Алдын ала бақылауга шихта жэне қалыптау материалдарының, қалыптау жэне өзек қоспаларының қасиеттерін, модельді жэне қүю- дың технологиялық жабдықтарын жасау сапасын, сондай-ақ қүйма- ларды алу (қалыптар мен өзектерді жасау, қалыптарды қүрастыру жэне оларды күюға дайындау жэне т.б.) процесінің жеке сатыларын тексеру жатады.

Атқарушы бақылау күймаларды қабылдаудан түрады. Алынатын өнімнің техникалық шарттарының талаптарын есепке алып, қүйма- ларды топтарға сүрыптайды: жарамды, ақаулы, түзетуге жататын жэне қайта балқытуға жіберілетін түпкілікті ақау. Қүймалардың сапа- сын анықтау үшін бақылаудың келесі эдістерін қолданады: визуалды, ол кезде барлық қүймаларды үлкейтіп көрсетпейтін қүралмен немесе лупаның көмегімен тексереді; магниттік, люминесценттік немесе түрлі-тұсті - қүймалардың бетінде үсақ жарықшақтар мен қаяуларды айқындау; ультрадыбыстық жэне радиографиялық (рентген жэне гаммаграфия) - қүймалардағы ішкі ақауларды айқындау үшін. Осы әдістердің көмегімен, бүйымдарды бүзбай, ақаудың олшемдерін және оның орналасуының қүйма бетінен терендігін айқындайды. Жаппай өндірісте дефектоскопия процестері автоматтандырылған. Қүймалар- дағы ақауларды сыртқы (қүм қаяулары, қүйма жапақшалары, қисык- тық, күйік, қүйма өлшемдері мен пішін үйлесімінің сэйкес еместігі, ыстық жэне суық жарықшақтар жэне т.б.) жэне ішкі (шөгетін жэне газ қаяулары, қож қосылыстары жэне т.б.) деп боледі. Ақаулардын кейбір түрлері 4.36-суретте кәрсетілген.

Газ қаяулары (4.36-сурет, а) - қүю қалыбын балқытпамен қүйган соң қүйма денесінде қалған ауа немесе газдар көпіршіктері. Газ қаяу- лары жеткіліксіз газ өткізгіштіктен, жоғары ылғалдылықтан немесе қалыптау кезінде қалыптау қоспасының артық тығыздалуынан түзіле- ді. Қүймаларда газ қаяуларының пайда болуы қоспаның біркелкі тығыздалуымен, қалыптың арналар арқылы жасанды желдетілуімен, өзектерден газдарды шығарумен жэне т.б. ескертеді.

Қум қаяулары (4.36-сурет, 6) - көбінесе қүйма денесіндегі эр түР' лі пішінді ашық, қалыптау қоспасымен жартылай немесе толығымен

толтырылған қуыстар. Мұндай ақаулар қалыптарды немқұрайды кұ- растыру нэтижесінде жэне басқа себептер бойынша қалыптау қоспа- сының жеткіліксіз беріктігінен қалып бөліктерінің опырылып құлауы, қалып бөліктерінің құйылатын балқытпа ағысымен шайылуы салда- рынан түзіледі. Құм қаяуларының түзілуі темір ілмектердің, түй- реуіштердің көмегімен қалыптың салбырап тұратын жэне шығып гұратын бөліктерін қосымша бекітумен, сондай-ақ металды қалыпқа баяу келтірумен ескертіледі.

Құйма жапақшалары (4.36-сурет, в) - құймадағы жұқа, көлемі мен пішіні бойынша эр түрлі дөңестер. Мұндай ақаулар кобінесе қалыптың ажырандысы жэне өзек таңбаларының бойында түзіледі. Құйма жапақшаларының түзілу себептері: құюдың алдында қалыпты жүктеу, өзектер таңбалары мен қалып қуысының контурлары арасында саңылаулардың бар болуы жэне т.б.

г	д

^ Құйма жапақшаларыньщ түзілуі жарты қалыптарды кұюга Даиындағанда сенімді бекітумен, ажыранды жазықтығын қоқыстан және қалыпты құрастыру кезіндегі қалыптау қоспасынан тазалаумен *әне т.б. ескертіледі.

Құйма өлшемдерініц және пішін уйлесімінің сызбаға сэйкес емес- тіг' (4.36-сурет, г) дұрыс емес өлшемді модельдерді жэне т.б. колда- ^У нәтижесінде, қалып жартыларының немесе өзектің қисықтыгынан Дз болады. Қисықтық құйманың бір бөлігінің екінішісіне қатысты

ығысуын тудырады жэне басты түрде қалып жэшіктерді дұрыс дентр- лемеу кезінде түзіледі. Өзектің қисықтығы қүйманың эр түрлі қабыр- ғалылығын тудырады (4.36-сурет, д) жэне өзектің дүрыс орнатыл- мауы немесе оның қалыпта жеткіліксіз берік бекітілуі салдарынан пайда болады.

Күйік - қалыптау материалының балқытпамен жэне қүю проңе- сінде оның оксидтерімен физика-химиялық өзара әрекеттесуі салда- рынан түзілғен қүйманың бетінде қиын бөлінетін қабат түріндегі ақау. Мүндай ақау қалыптау қоспасының жеткіліксіз отқа төзімділіғі- нен, онда бөтен қоспалардың бар болуынан, қүю бояуларының жаман сапасынан түзіледі. Күйіктің түзілуін отқа төзімділігі жоғары қаптама қоспаларын қолданумен, қоспаның жүмыстық бетін шаң түріндегі заттармен (графит, тальк, шаң түріндегі кварц жэне т.б.) жабу арқылы болдырмауға болады.

Ыстьщ және суъщ жарықшақтар - қалыпты шамадан тыс қыздырылған балқытпамен қүю кезінде қүю жолы жүйесінің жэне қосылмалардың дүрыс емес пішін үйлесімінен, қүйманың дүрыс емес конструкциясынан, қүйманың бірқалыпсыз шөгуінен, қалыптар мен өзектердің төмен икемділігінен пайда болатын күйманың денесіндегі жарылу.

Рүқсат етілетін жэне сүрыптауға жатпайтын ақаулары бар қүйма- лар оларды түзету бойынша қосымша операцияларға ұшыратылады. Олардың негізгілері: бетті сылайтын заттармен немесе мастикалар- мен бітеу, эр түрлі қүрамдармен дымқылдау, газ жэне электр пісірінді болып табылады. Ақауларды сылайтын заттармен немесе мастикалар- мен бітеу - үсақ беттік қүймаларды, мысалы, қаяуларды сэндік түзе- ту. Ол қүймаларға тауарлық түр беру үшін оларды бояудың алдында жүргізіледі. Мастикамен толтырудың алдында ақаулы жерлерді кір- ден тазалайды да, майсыздандырады. Қаяуларды мастикамен толтыр- ған соң түзетілген жерді тегістейді жэне қүрғатады.

Қүрамдармен дымқылдау сүйықтықтар мен газдардың қысымы- мен жүмыс істейтін қүймалардағы кеуектілікті жояды. Осы мақсат- пен шамалы ғана ағатын қүймаларды 8... 12 сағатқа хлорлы аммоний- дің (мүсатырдың) сулы ерітіндісіне батырады. Металл түйіршіктері арасындагы аралықтарға өтіп, ерітінді қүйма қуыстарын бітейтін оксидтерді түзеді. Түсті металдар қорытпаларынан жасалған құйма- ларда ағуды жою үшін оларды бакелит лагымен дымқылдайды.

Пісіріндіні - құймалардың өңделмейтін беттеріндегі ұсак акау- ларды (қаяулар, тесіктер, жарықшақтар) түзету үшін, ал көбінесе КҮ'И'

малар үлкен жүмыстық жүктемеге үшырайтын жерлердегі ақауларды түзету үшін қолданады. Сапалы пісіріндіні алу үшін қосым мате- риалын қолданады, ол өзінің қасиеттері бойынша күйма материалы- ның қасиеттерінен ерекшеленбейді.

Пісіргенде ақау орнын қыздырады, сонан соң оның бетінде қосым материалының шыбықтарын оттек-аңетилен шілтерінің жалынымен (газбен пісіру) немесе пісіру аппаратының (электрмен пісіру) көмегі- мен балқытады. Қүймаларда жарықшақтардың түзілуін болдырмау үшін оларды 350...600 °С дейін қыздырады жэне пісірген соң бөлме температурасына дейін баяу салқындатады. Қүйманың өнделуін жақсарту үшін термиялық оңдейді - босаңдатады. Аталғандардан басқа, қүймалар ақауының келесі түрлері бар: қорытпаның химиялық қүрамының МЕСТ немесе техникалық шартгарға (ТШ) сэйкес еместігі; қорытпаның механикалық, физикалық қасиеттерінің және оның қүрылымының сәйкес еместігі. Алынған қүйманың химиялық қүрамының берілген қүрамға сэйкес еместігі тіпті сыртқы жэне ішкі ақаулар жоқ болғанда түзетілмейтін ақау болып табылады. Ақаудың қалған көрсетілген түрлері де түзетілмейтін болып саналады. Мүндай қүймалар сүрыптауға жэне эрі қарай қайта балқытуға жатады.

- Арнайы қүю тэсілдерімен қүймалар алу

Қазіргі заманғы машина жасау қүймаларға жоғары талаптар қояды, олар кэдімгі қалыптаумен алынатын қүмды қалыптарда ғана жасаумен қанағаттандырылмайды. Сондықтан қүймалардың едэуір бөлігін басқа, аса тиімді - арнайы тәсілдермен алу қажет. Арнайы К¥К) тэсілдерімен жасалатын қүймалардың айрықша ерекшеліктері олардың аса жоғары дэлдігі, беттің жақсы сагіасы, механикалық өндеуге арналған эдіптердің аз шамалары болып табылады. Бүл талаптар металл, қабықшалы, керамика жэне басқа қалыптар Қолданылып қанағаттандырылуы мүмкін.

Қабықшалы қалыптарға қүюмен қүймалар жасау

^ Құйманың берілген түрінің атауы мынадан шығады: қүю қалыбы аиланыстыргыш - үнтақты синтетикалық шайырды қолдану арқылы ^аРЧ күмынан жасалған, қалыңдығы 6... 10 мм қабықшаны білдіреді.

^идай қалып балқытпамен толтырғанда айтарлықтай жоғары Динамикалық және статикалық қысымға төзуге қабілетті.

¥сақ кварц құмына байланыстырғыш ретінде 4...6% мөлшерін- дегі ұнтақ түрінде фенол шайыры материалын (пульвербакелитті) қосудың арқасында қабықшалардың жоғары беріктігі алынады. Пульвербакелит - термореактивті фенолформальдегид шайырының жэне 200...250 °С артық қыздырылуы оның полимерленуіне экелетін, 8% уротропиннің қоспасы. Мұндай қоспаны қыздырғанда шайыр балқиды, құм түйіршіктері қапталады (жсиіатылады) жэне эрі қарай қыздырғанда қатады.

Жалатылған қоспаны ыстық жэне суық тэсілдермен дайындайды. Бірінші жағдайда ұсақ түйіршікті құмды 150 °С дейін қыздырады жэне айналмаларда шайырмен араластырады. Соңғысы балқытылып, құмға жұқа қабат жалатады. 60 °С дейін салқындатқан соң қоспаға уротропинді қосады, ол шайырға термиялық қатуға қабілеттілікті береді. Суық күйінде жалатқанда пульвербакелитгі спиртте немесе ацетонда ерітеді жэне суық құммен араластырады.

Қабықшалы қалыптар мен өзектерді жасау тәсілдері алуан түрлі, бірақ олардың арасында аса көп таралғанын атап көрсетуге болады: қоспаны модельдің бетіне немесе өзек жэшігінің қуысына бос төгу; қоспаны үрлеу эдісімен жэшік қуысына немесе модельдің бетіне беру; жэшікті центрден тепкіш күштердің эсерінен толтыру; қоспаны модельдің бетінде диафрагмалық тығыздау.

Мысал ретінде қоспаны бос тогуді пайдалану арқылы қабықшалы жарты қалыптарды алудың шанаптық тэсілін келтіреміз (4.37-сурет). Қоспа 1 (4.37-сурет, а) цапфаларда 3 айналатын шанапта 2 болады. Шанапта қыздырылған модель 4 бекітіледі. Содан соң шанап 180°-қа бұрылады да, қоспа модельдің бетіне құлайды (4.37-сурет, б). Модельдің қоспаға жылулық әсер етуінің арқасында қабықша 5 түзіледі. Қысқа мерзім ішінде (30...45 с) ұстаған соң шанап қайтадан алғашқы қалпына келеді. Жабыспаған қоспа шашылады, ал модельдін бетінде түзілген қабықша қалады (4.37-сурет, в). Содан соң шанаптан қабықшамен бірге модельді плитаны алады да, пешке тасымалдайды, онда қабықшаның толық беріктенуіне қол жеткізу үшін оларды

- .60 с ішінде 260...300 °С температурада қыздырады. Қабықшаны (жарты қалыпты) модельден алуды итергіштермен 6 (4.37-сурет, г), рамкамен 7 (4.37-сурет, д) немесе модельдің астына резервуардан 8 берілетін қысылған ауамен (4.37-сурет, е) жүзеге асырады. ӨзектерД1 осыган ұқсас тэсілмен жасауға болады.

Дайын жарты қалыптарды өз араларында оларда алдын ала езек- терді орнату арқылы қосады. Жарты қалыптарды желімдеу, жүктер'

мен қысу, ұстағыштармен жэне қапсырмалармен тарту арқылы қоса- ды. Жарты қалыптардың олардың бетіне ығысуын болдырмау үшін белгілеуші элементтер - дөңестерді немесе ойыстарды салады. Қос- қан соң қалыптарды тіреу материалымен - металл бытырамен немесе қалыптау қоспасымен толтырып, контейнерлерге орнатады, сонан соң балқытпамен қүяды.

Қабықшалы қалыптарга барлық қорытпалар қүйылуы мүмкін. Со- нымен бірге көміртекті болаттан алынған құймалардың кемшілігі бар

- көміртексіздендірілген беттік қабатымен алынады. Сонымен бірге алюминий, магний жэне мыс қорытпаларынан алынған қүймаларды кокильде немесе қысыммен қүюмен жасау мақсатқа сәйкес болады. Қабықшалы қалыптарға қүю әдісі өнімді болып табылады жэне авто- маттандыруға беріледі; оны пайдаланғанда қүймаларды қағымдау жэне тазалау проблемалары оңай шешіледі. Қабықшалы қалып жоға- ры температураларда байланыстырғыш шайырдың жануының арқа- сында оңай бұзылады, ал қалып фрагменттері дірілдің көмегімен кұй- мадан еркін бөлінеді.

'777

|  | 'Ч-Г' |
| --- | --- |
|  | ткМ |

1

т

і

а - бекітілген моделі бар шанап; б - шанапты 180°-қа бұру; в - тұзілген қабықшасы бар модель; г, д, е - қабықшаны модельден сэйкесінше итергіштермен, рамкамен жэне ауамен алу; 1 - қоспа; 2 - шанап; 3 - цапфа; 4 - модель; 5 - қабықша;

6 - итергіш; 7 - рамка; 8 - резервуар 4.37-сурет - Қабықшалы жарты қалыптарды алудың шанаптық тәсілі

Қабықшалы қалыптарга құйганда қалыптау материалдарының Щыгьіны қүм-балшық қалыптарына құю кезінде пайдаланылатын ма- еРиалдар көлемнен 5 % (20 есе кем) қүрайды. Қабықшалы қалып- 5-6 ЫҢ Газ өткізгіштігі дымқыл құм-балшық қалыптарына қарағанда есе Жоғары. Қалыптар тасымалданады, берік, жеңіл, гигроскопия-

лы емес жэне ұзақ уақыт бойы сақталуы мумкін. Құйманың жақсы бетінің арқасында шабу жэне тазалау бойынша жұмыстардың көлемі 50%-ға қысқартылады, механикалық өңдеу көлемі 40...50 %-ға азаяды (механикалық өңдеуге эдіптер үлкен емес жэне 0,5... 1,5 мм кұрайды).

Тәсілдің кемшіліктеріне: құрамында фенол бар улы газдардың көп бөлінуі, бұл қуатты желдетуді талап етеді; қалыптау қоспасын қиындатылған қайта өндеу; ірі қалыптарды шалыстау жэне осыған байланысты ірі габаритті құймаларды алудың тиімсіздігі; үлкен дәлдіктен жэне жоғары тазалығынан модельдік жабдықтың жоғары құны жатады.

Қорытылатын модельдер бойынша кұю. Тэсілдің мэні мен ерекшеліктері

Қорытылатын модельдер бойынша құю тэсілінің мэні мынада: құйма моделін қалыпты бұзбай қорытуға жэне сонымен алынатын кұймалардың жоғары геометриялық дэлдігін қамтамасыз ететін, ажы- ратылмайтьін қалыпты алуға болатын материалдан жасайды. Көбіне- се модель үшін парафиннен, стеариннен жэне балауыздан тұратын, жұмсару температурасы - 30 °С жуық, ал балқу температурасы

- .60 °С болатын, оңай қорытылатын композицияны пайдаланады.

Қоспаның алынған қабатына (1 мм-ден кем) (4.38-сурет, г) отқа төзімді түйіршікті материалды 5 (кұм, шамот) шашады, ал түзілген қабықшаны аммиак буларында 6 (4.38-сурет, д) қүрғатады. Қүрғат- қанда қабықша беріктікті иеленеді. Сонан соң суспензияның жаңа қа- батын салады да, қайтадан отқа тезімді материалды шашады. Нэти- жесінде модельдер блогының бетінде көп қабатты (4...6 қабат) қа- бықшаны алады. Қабықшаны ыстық суы бар ыдысқа 7 (4.38-сурет, е) батырған соң одан модельді жояды (қорытады). Алынған көп кабатты қабықшалы қалыпты контейнерде 9 (4.38-сурет, ж) ыстыққа төзімді болаттан орнатады (қалыптайды) жэне соңғысын отқа төзімді тіреу материалымен 8 (кұрғақ кварц кұмы, пайдаланылған қабықшалы қалыптардың ұсақ сынығы) толтырады.

Қабықшалы қалыптан ылғал мен модельдік масса қалдықтарын жойған соң оны пештерде 10 (4.38-сурет, з) 900... 1000 °С температу- рада қыздырады жэне эрі қарай металл балқытпасын 11 қүяды (4.38- сурет, и). Салқындатылған қалыптан қүймалар блогын алған сой оның бетін қүймалардың сыртқы бетінен оңай бөлінетін қабықшадан

тазалайды, бірақ олардың қуыстарында қалады. Бұл жерлерден қа- бықша сілтісіздендіру процесінде жойылады, ол кезде сілті қабықша- мен өзара әрекеттесіп, натрий силикаты ерітіндісін түзеді. Сілтісіз- дендірген соң құймаларды қыздырьшған суда шаяды және құрғатады. Әрі қарай құймалары бар блоктарды бақылайды және қажет болғанда термиялық өңдеуге ұшыратады. Құймаларды құю жолы жүйесінен әр түрлі механикалық тәсілдермен кесу арқылы бөледі.

Ж 8 '9	з

а ~ модельді жасау; б - модельдерді блоктарға құрастыру; в - сұйық суспензия қабатын жагу; г - модельдер блогына отқа тезімді материал шашу; д - қабықшаны кұргату; е - модельді қорьггу; ж - қалыпты металл контейнерде орнату;

,	з - қалыпты кыздыру; и - қалыпқа балқытпа құю;

Модельдер буыны; 2 - баспақ-қалып; 3 - модельдер блогы; 4 - сұйық суспензия қабаты;

5 - отқа төзімді материал; 6 - аммиак булары; 7 - ыстық суы бар ыдыс;

~ тіреу материалы; 9 - контейнер; 10 - пеш; 11 - балкытпа; (} - жылуды келтіру 4.38-сурет - Қорытылатын модельдер бойынша құю кезінде қалыпты жасаудың тізбектілігі

Қорытылатын модельдер бойынша қүю кез келген қорытпадан, соның ішінде болат пен ыстыққа төзімді қорытпалардан кабыргасы- ның қалыңдығы 0,5 мм-ден дэл жэне күрделі фасондық қүймаларды алуға мүмкіндік беретін қүюдың түрі болып табылады. Тәсілдің артықшылықтары: механикалық өңдеуге берілмейтін қорытпалардан тетіктер жасау; елшемдерінің 13... 11 квалитетке дейінгі дэлдігі жэне бетінің кедір-бүдырлығы Ка = 2,5... 1,25 мкм бар қүймаларды алу, бүп бірқатар жағдайларда кесумен қосымша өндеуді жоққа шығарады; кәдімгі қүю тәсілдерін пайдаланғанда жеке бөліктерден (қүймалар- дан) жинауға тура келетін, күрделі тетіктерді жасау мүмкіндігі.

Қорытылатын модельдер бойынша қүюды дара да, сериялык жэне жаппай да өндірісте қолданады. Мүндай тәсілмен қиын өнделе- тін қорытпалардан алынатын қүймаларды, пішін үйлесімі бойынша үсақ жэне күрделі қүймаларды, сондай-ақ өлшемдерінің дэлдігі жэне құйылған бетінің тазалығы бойынша жоғары талаптар қойылады. Тәсілдің кемшіліктеріне оның көп операциялылығын жатқызуға болады.

Кокильге қүю

Кокилъге цұюдың мэні мынадан түрады: балқытпаны қүм емес, ал ішкі қуыстары қүймалардың сыртқы кескіндеріне сэйкес келетін металл қалыптарға (кокильдерге) қүяды. Қажет болғанда қүймаларда тесіктерді немесе ішкі қуыстарды алу қажеттілігі бойынша өзектерді қолданады: қүм - болат пен шойыннан жасалған қүймалар үшін жэне металл - түсті металдар қорытпаларынан жасалған қүймалар үшін. Металл қалыптарға қүюмен жасалатын қүймалардың жоғары механикалық қасиеттері жэне біркелкі үсақ түйіршікті қүрылысы бар.

Конструкциясы бойынша кокильдер (4.39-сурет) ажыратылмай- тын немесе сіліккіш (4.39-сурет, а) және ажыратылатын: ажыран- дының горизонталь (4.39-сурет, б), вертикаль (4.39-сурет, в), жэне аралас (4.39-сурет, г) жазықтықтары бар болуы мүмкін.

Кокильдерді шойыннан немесе болаттан жасайды жэне әдетте бірнеше бөліктен түрады. Балқытпаны қүюдың алдында кокильді ылғи да жылуды оқшаулайтын бояумен немесе сылақпен жабады. Жүмыстың (балқытпаны қүюдың) алдында кокильдерді сынама қүюмен немесе газ шілтерлерімен (кейде электр қыздырғыштармен)

.350 °С температураға дейін қыздырады. Кокильдерді салқында- туды реттеу үшін жүмыс процесінде қалыптардың сыртқы қабырғала-

рында металл қадаларды орнатады немесе сумен салқындатуды көздейді. Кокильдердің қызмет ету мерзімі олардың төзімділігімен, яғни одан кейін олардың жұмыстық бетінде ақаулар (жарықшақтар, қызып кеткен күйдегі торы және т.б.) пайда болатын құю мөлшерімен анықталады. Кокильдердің төзімділігін үлғайту үшін олардың жұмыстық бетін кейде анодтайды, борлайды немесе хромдайды.

Кокильге құю процесінің негізгі операциялары 4.40-суретте берілген. Балқытпаны құюдың алдында кокильді ластану іздерінен тазартады, бекіту сенімділігін жэне жылжымалы бөліктерді центрлеу Дәлдігін тексереді жэне қыздырады. Сонан соң жұмыстық қуыстың *эне металл өзектердің бетіне отқа төзімді жабын қабатын салады (4.40-сурет, а), және егер қажет болса, кұм немесе керамика өзектерін орнатады (4.40-сурет, б). Әрі қарай кокильдің жартыларын қосады инайды) жэне балқытпаны құяды (4.40-сурет, в).

Кокильді кокильдік машинада орнатқанда оның жартыларын Көбады да> арнайы механизмнің көмегімен бір-бірінен алыстатады.

1Несе құйманы кятып^ пппітег.інпе ктіісипкпін метягтп тектепін

өзектің құймамен қысылуын азайту жэне оның құймадан еркін алынуын қамтамасыз ету үшін қажет. Құйманы берілген температу- раға дейін салқындатқан соң кокильді ашады (4.40-сурет, д), металл өзекті тұпкілікті алады да, кокильден құйманы жояды. Әрі қарай құймадан күм езегін қағымдайды, құю жолдарын, косылмаларды шығарғыштарды кеседі жэне оның сапасын бақылайды.

Кокильдерде алюминий жэне магний қорытпаларынан өндіріле- тін құймалардың жартысынан көбін, сондай-ақ массасы бірнеше килограмнан бірнеше тоннаға дейінгі жай қалың қабырғалы шойын жэне болат құймалардың қандай да бір бөлігін жасайды. Кокильдер- дің төзімділігі олардың эрқайсысында оңай балқитын қорытпадан бірнеше жүз мың қүймадан, 1,5...5 мың шойын жэне 40...700 ұсак болат құймаларды алуға мүмкіндік береді. Металл қалыптардың күмы салыстырмалы түрде жоғары, ал жасалуы күрделі, сондықтан оларды қолдану сериялық жэне жаппай өндірісте ғана экономикалык ұтымды.

Қысыммен құю арқылы құймалар жасау. Тәсілдің мэні жэне ерекшеліктері

Қысыммен қүю - құймаларды түсті металдар қорытпаларынан жасаудың жогары өнімді тэсілдерінің бірі, ол олардың өлшемдерінің дэлдігімен жэне беттің сапасымен сипатталады, қүймалар қабырғала- рының қалыңдығын және сәйкесінше олардың массасын азайтуға, кесумен ендеуге жүмсалатын шығындарды едэуір қысқартуға мүм- кіндік береді. Қүймаларды поршень қысымымен балқытпамен жыл- дам