Лекция 12

12 БЕТТІК ЖОЛТАБАНДЫ ЖОЮ

12.1 МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Қоспа түрін таңдау төсемедегі материал қасиетіне, жолдың техникалық санатына және жөнделетін телімнің қажетті қызмет көрсету мерзіміне байланысты.

Қолданылатын қиыршықтас фракцияларының өлшемдері жолтабан тереңдігіне, жөндеу қабаттарының санына және қолданылатын тегістегіш қабат салу технологиясына байланысты.

Инъекциялық тәсіл кезінде жөндеу материалы ретінде 5-8 (10) мм фракциялы қиыршықтас және БНД 90/130 немесе 60/90 битумдарында 60-70% концентрациясы бар ЭБК-2 катионды битум эмульсиясы пайдаланылады. Эмульсия шығыны қиыршықтас массасының 10-11% құрайды.

2 Жөндеу жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар

Жолтабанды жөндеуге дайындық жұмыстарында картаны әзірлеуді талап етпейді. Дайындық жұмыстарына төсеме бетін шаңнан және кірден тазарту және жөнделетін орындарды кептіру жатады.

2.1 Жолтабанды органо-минералдық материалдармен толтыру

Жолтабанды материалдармен толтырумен жою төмендегі тәсілдерінің бірі арқылы жүргізіледі:

- суық эмульсиялық-минералды қоспалармен;

- ыстық қоспалармен,

- қара қиыршықтаспен.

Суық әдіс – жолтабан түзілу себептерін жоймай, жолтабанды жоюдың қарапайым әдісі. Мәні: жолтабанды суықтай жөндеу материалымен толтырудан тұрады.

Әдіс жолтабанның нақты айқындалған шеттері болмаған кезде тереңдігі 30-45 мм - ден аспайтын жолтабандарды жою үшін қолданылады. Қоспаларды бір қабатпен салынады. Жолтабанның тереңдігі 60 мм артық болған жағдайда жөндеу материалы кемінде екі қабатқа салынады. Қабаттардың әрқайсысы жеке тығыздалынады (тегістейтін және жоғарғы қабаттың тығыздау коэффициенті 0,99 кем болмауы тиіс).

Допускается проводить ремонт колеи струйно-инъекционным способом, с подачей мелкого щебня, обработанного быстро распадающейся эмульсией, в колею с высокой скоростью.

Заполнение колеи ремонтным материалом может выполняться инъекционным способом при помощи специального прицепного оборудования, применяемого для ямочного ремонта - пломбировщика марки БЦМ-24, УДМ-1, «Savalko» и др. Заделка колеи производится в едином цикле в такой последовательности:

- очистка выбоин от пыли и грязи струей сжатого воздуха;

- подгрунтовка подогретой до 60-75°С эмульсией;

- заполнение колеи черным щебнем, который подается под давлением;

- присыпка уложенного черного щебня белым щебнем (толщина слоя в одну щебенку);

- движение открывают через 10-15 минут после окончания работ.

Выравнивающий слой должен быть обязательно перекрыт сплошным слоем (на дорогах 1-2 технических категорий) асфальтобетона или (на дорогах 3-4 категорий) слоем поверхностной обработки.

Горячий способ ликвидации поверхностной колеи применяют на дорогах высших технических категорий с применением асфальтобетонных смесей типа А. Нижний выравнивающий слой в колею допускается распределять с помощью автогрейдера или легкого асфальтоукладчика. Толщина слоя должна составлять не более 5 см. При большей глубине колеи выравнивающий слой в колею укладывают в два или три слоя, с обязательным уплотнением каждого слоя до требуемого коэффициента уплотнения 0,99. Лучшие результаты получают при укладке ремонтных слоев на горячий, неостывший слой.

Поверхность после ремонта должна быть ровной и гладкой без выступов. Особое внимание необходимо уделять продольному стыку колеи с ремонтируемым покрытием.

Заполнение колеи черным щебнем может производиться в один слой без заклинки или в два и более слоев с заклинкой. Способ работы назначают в зависимости от глубины колеи. Заполнение колеи черным щебнем допускается на дорогах третьей и четвертой категорий с последующим перекрытием слоем износа.

Заполнение колеи глубиной до 30 мм производится укладкой в один слой черного щебня фракции 5-10 или 10-15 мм толщиной на 10-15% больше глубины колеи и его уплотнением. Заполнение колеи глубиной до 45 мм черным щебнем может производиться методом заклинки. Сначала укладывают слой щебня фракции 10-15 мм или 15-20 мм и прикатывают. Затем укладывают слой щебня фракции 10-15 мм и уплотняют катком массой 10-13 тонн по 6-8 проходов по одному следу, виброплитой, трамбовкой или проходами тяжелых грузовых автомобилей.

Укладка черного щебня производится щебнераспределителем или асфальтоукладчиком с регулируемой шириной полосы укладки. Допускается производить укладку черного щебня с применением автогрейдера. В этом случае черный щебень из самосвала раскладывают вдоль колеи в виде валика или отдельных куч, а затем разравнивают в колее отвалом автогрейдера. Перед укладкой черного щебня производят подгрунтовку жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5-0,9 литра на 1 м2. Подгрунтовку не проводят, если на дне колеи имеется выступивший битум.

После заполнения колеи черным щебнем необходимо уложить тонкий защитный слой на всю ширину полосы движения или проезжей части для придания однородности поверхности покрытия по внешнему виду и сцепным качествам.

2.2 Ликвидация колеи по способу поверхностной обработки

На покрытиях с наличием сетки трещин в колее рекомендуется устраивать двухслойную поверхностную обработку. Для этого на распределенное вяжущее, рассыпают щебень фракции 10-15 мм и прикатывают легким катком. Затем наносят второй слой вяжущего и рассыпают щебень фракции 5-10 мм или 2-5 мм и уплотняют.

Уплотнение слоев поверхностной обработки производят катками на пневматическом ходу. Количество проходов катков назначают с учетом интенсивности движения автомобилей.

Для дорог с высокой интенсивностью движения достаточно несколько проходов катка по одному следу.

На дорогах с низкой интенсивностью количество проходов катка должно быть увеличено, чтобы обеспечить формирование монолитного слоя поверхностной обработки.

Общее количество проходов катка по одному следу колеблется от 1 до 5.

Для ликвидации колеи поверхностной обработкой целесообразно применять метод синхронного распределения компонентов.

Ремонт колеи методом поверхностной обработки можно проводить машиной с синхронным распределением компонентов типа «Стоппер» фирмы «Секмэр» (Франция). Эта машина позволяет одновременно проводить обработку поверхности двумя полосами на ширину колеи.

2.3 Ликвидация колеи способом холодного фрезерования

Этот метод повышения ровности покрытия применяют при наличии гребней выпора в тех случаях, когда испытаниями установлено, что нижележащие слои дорожной одежды стабильны.

Частичное фрезерование заключается в срезании гребней выпора до дна колеи в целях быстрого исправления поперечной ровности и обеспечения безопасности движения.

Поверхностное фрезерование состоит в срезании слоя износа на всей ширине проезжей части или на ширине полосы движения.

Глубина фрезерования должна быть больше глубины колеи на 3-5 мм в целях выравнивания поперечного профиля и удаления выступившего в колее битума.

Для обеспечения хорошей поперечной ровности фрезерование должно производится широкой фрезой (шириной не менее 1800 мм), а разница между уровнем соседних полос фрезерования должна быть не более ±3,0 мм.

Фрезерование ведут по струне, натянутой вдоль оси дороги, или по картограммам. При фрезеровании по струне первый проход фреза проходит вдоль оси дороги. При последующих проходах фреза смещается к обочине, копируя ровность предыдущей полосы. Толщина слоя фрезерования зависит от возможностей фрезы и задачи фрезерования.

На свежую, незаезженную фрезерованную поверхность, после удаления остатков фрезерования и проведения подгрунтовки, необходимо уложить слой асфальтобетона или произвести двойную поверхностную обработку.

2.4 Ликвидация колеи методом термопрофилирования

Этот способ рекомендуют для повышения ровности покрытия при поверхностной колее глубиной не более 30 мм. Термопрофилирование покрытия проводят в следующей последовательности:

- разогревают покрытие на глубину 2-4 см, (максимальная глубина разогрева слоя не может превышать 6 см);

- рыхлят поверхность покрытия;

- добавляют 20-50 кг на 1м2 новой асфальтобетонной смеси;

- разравнивают (выглаживают) новый слой;

- производят уплотнение.

Термопрофилирование производят с применением комплекта машин, включающего асфальторазогреватель и термопрофилировщик

Наиболее экономичным является способ, состоящий из операций:

- планировки;

- гомогенизации и регенерации битума без добавления новой смеси.

Этот метод эффективен для ликвидации колеи, образовавшейся за счет износа (истирания) верхнего слоя асфальтобетона без образования пластической деформации, когда физико-механические свойства других слоев дорожной одежды стабильны.

Рекомендуется на восстановленную поверхность покрытия уложить защитный слой или слой износа из горячего асфальтобетона.

Горячие способы регенерации нельзя дважды применять на одном и том же участке.