Лекция 9

ИЗНОС ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И ЕГО ПРИЧИНЫ

Износом называется процесс уменьшения толщины слоя покрытия в результате потери материала под истирающим воздействием колес транспортных средств в сочетании с погодными факторами.

Одновременно под износом понимают и собственно величину этого уменьшения, измеряемую в миллиметрах.

Износ дорожных покрьггий происходит на всех дорогах без исключения, однако темпы и величина износа зависят от многих факторов.

Наибольшее влияние на износ покрытий оказывают движущиеся автомобили. Под нагрузкой, передаваемой на колесо, шина деформируется (рис. 8.1).

Рис. 8.1 – Деформации шины колеса, способствующие износу покрытия:

А – зона сжатия; Б – зона растяжения; l1 и l – путь, проходимый точкой на шине вне зоны и в зоне контакта шины с покрытием соответственно; α – угловая скорость; β – угол, на который распространяются деформации шины

При этом на участке входа шины в зону контакта с покрытием в шине происходит сжатие, а на выходе из контакта – расширение. Путь, проходимый точкой на шине в плоскости контакта l, меньше, чем вне его l1, на 5...10 %. Поэтому в плоскости контакта точка шины движется с ускорением, большим по сравнению с тем, как она двигалась до входа в контакт с покрытием. В то же время угловая скорость α в секторах практически одна и та же. Поэтому точка проходит по покрытию путь определенной длины с проскальзыванием вместо одного качения.

Под действием этих усиленных касательных напряжений в плоскости следа происходит истирание покрытия и шины автомобиля. Наибольшие касательные усилия и наибольший износ возникают при торможении автомобиля. Износ покрытия при движении грузовых автомобилей примерно в 2 раза больше, чем при движении легковых.

Большое влияние на процесс износа асфальтобетонного покрытия оказывают неоднородность материала покрытия, из которого в процессе износа происходит истирание и выбивание зерен песка и щебня, отрыв и удаление мелкозернистой фракции (мельче 0,05 мм) вместе с битумом или без него, вымывание или удаление битума при наличии воды или агрессивных растворов и т.д.

Чем прочнее материал покрытия, тем меньше и равномернее по ширине износ покрытия. На покрытиях из малопрочных материалов интенсивность износа значительно выше, чаще образуются колеи и выбоины. Применение изверженных пород для щебня взамен осадочных уменьшает износ на 60%. Увеличение содержания битума с 5 до 7 % снижает износ на 50...80 %.

Твердость дорожного покрытия – это свойство материала покрытия оказывать сопротивление при местных контактных воздействиях практической деформации. Твердость характеризуется глубиной погружения металлического конуса заданной формы под определенной нагрузкой в материал покрытия при его температуре 50 оС.

Для определения твердости покрытия используется твердомер ТК-1 конструкции КаздорНИИ (рисунок 8.2).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 8.2 – Прибор для определения твердости

дорожного покрытия (твердомер ТК-1)

При помощи регулировочных винтов 1 и уровня 2 измерительное устройство 3 устанавливается на покрытии в горизонтальном положении. В отверстие измерительного устройства устанавливается ударник 4 с конечной насадкой 5. Через зеркало 6 с использованием визира 7 снимается первый отсчет по миллиметровой шкале, нанесенной на подвижном грузе 8. После десяти сбрасываний груза с установленной высоте Н снимается второй отсчет. Разность между отсчетами определяет глубину погружения в материал покрытия hi. Высота сбрасывания груза Н=295 мм. На обследуемом участке производят не менее 15 измерений hi. Точки измерения назначаются случайным образом с равномерным распределением по площади покрытия.

В период производства измерений необходимо зафиксировать температуру покрытия. Допускается производить измерения температуры воздуха в тени tв или температуры воздуха на покрытии с последующим определением tвп/tп по номограмме, представленной на рисунке 1.5. Температуру воздуха на покрытии определяют по лежащему на нем термометру.

По окончании измерений определяют среднее значение величины hi, которое по номограмме (рисунки 1.6 или 1.7 в зависимости от типа покрытия) приводят к расчетной температуре 50 оС.

Полученное значение твердости при расчетной температуре используется для выбора размера щебня при устройстве поверхностных обработок.

При массовых обследованиях дорог по определению твердости покрытий, вместо номограммы, представленные на рисунках 3.6 и 3.7, можно использовать следующие формулы /3,14,18,19/.

а) для покрытий капитального типа:

(3.7)

Пример: УК  ht=22 мм; t=15 оС; h50=24 мм

| Твердость покрытия ht, мм | 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |

20                30                 40                 50                 60

Температура покрытия tп, оС

Рисунок 3.5 – Номограмма для приведения показаний

твердомера к расчетной температуре 50 оС на покрытиях

из горячих асфальтобетонных смесей:

Пример: УО  ht=92 мм; t=31 оС; h50=14 мм

| Твердость покрытия ht, мм | 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |

20                 30                40                  50                 60

Температура покрытия tп, оС

Рисунок 3.6 – Номограмма для приведения показаний

твердомера к расчетной температуре 50 оС на покрытиях

из холодных битумоминеральных смесей:

б) для  покрытий облегченного типа:

(3.8)

где  ht  – Средняя на обследуемом участке твердость покрытия (мм) при температуре покрытия tп (0 оС).

Коэффициент износа kиз используют для оценки износа покрытия

(3.4)

где hф – полная величина износа покрытия на момент измерения, мм; Но – часть толщины покрытия, рассчитанная на износ

При отсутствии износа покрытия (hф=0) коэффициент взноса равен нулю, а по мере роста износа он увеличивается; при нормальной эксплуатации он не должен превышать 1.

Износ покрытия за время Т в общем случае определяют по формуле:

Hт = а∙Т+ в∙n∙β∙Nт,                                                                                      (3.5)

где Hт – износ покрытия за Т лет; Β – отношение к предстоящей нагрузке ρн∙Dн к начальной ρ∙D, равное ρн∙Dн/ρ∙D; Nт = Σт1 N1 qт-1 – интенсивность движения за Т лет; N1 – то же в первый год.

В таблице 3.1 приведены коэффициенты формулы (3.5).

Таблица 3.1 – Расчетный износ покрытий за 1 год

| Тип покрытий | а, мм | в, мм |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное | 0,4-0,6 | 0,25-0,55 |
| Щебеночное и гравийное, обработанные вяжущими со слоем износа: двойная поверхностная обработка одиночная поверхностная обработка | 1,3-2,7 1,4-2,8 | 3,5-5,5 4,0-6,0 |
| Щебеночная: из прочных черных пород из пород небольшой прочности | 4,5-5,5 5,5 – 6,5 | 15-20 19 – 25 |
| Гравийное: из прочного гравия из гравия небольшой прочности | 3-4 4-6 | – 20-30 |