Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

З.Н Салимбаева,  А.А. Хайруллина

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Методические указания к практическим занятиям, СРСП и СРС для студентов специальности 5В073000 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» всех форм обучения

Усть – Каменногорск

2013

УДК  691 (075.8)

Салимбаева З.Н.,  Хайруллина А.А. Вяжущие вещества. Методические указания к  практическим занятиям, СРСП и СРС по дисциплине  «Вяжущие вещества» для студентов специальности 5В073000 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» всех форм обучения. / Салимбаева З.Н.,  Хайруллина А.А./ ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2013. - 43с.

В данном пособии изложена методика проведения практическим   занятиям, СРСП и СРС. Приведены общие сведения о качестве материалов и методических принципах их оценки. Методические указания содержат краткое описание необходимого теоретического материала по темам практических занятий.

Утверждено методической комиссией архитектурно-строительного факультета.

Протокол №6  от  20.05.2013г.

| Изд. лиц. №0000067 от 02.06.2004. | Подписано в печать 30.06.13. | Формат 60х84/16 |
| --- | --- | --- |
| Усл.печ.л. 0,58. Уч.-изд.л. 0,65 | Тираж 3. Заказ № 786-11 | Цена договорная |

© ВКГТУ, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение выхода готового продукта при получении воздушных вяжущих | 5 |
| 2 | Расчет состава сырьевых компонентов в портландцементе | 12 |
| 3 | Расчет двухкомпонентной сырьевой смеси | 13 |
| 4 | Расчет трехкомпонентной сырьевой смеси | 15 |
| 5 | Определение материального баланса при производстве минеральных вяжущих веществ | 19 |
| 6 | Определение вещественного состава различных видов цементов | 27 |
| 7 | Исследование свойств и состава цементного теста и цементного камня | 29 |
| 8 | Материальный баланс полимерных композиций | 35 |
| 9 | Указание к СРСП | 39 |
| 10 | Указание к СРС | 41 |
|  | Список литературы | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Вяжущие вещества» относится к циклу профилирующих дисциплин. Данная дисциплина изучает классификацию и номенклатуру вяжущих веществ.  Сырьевые материалы и технологии получения минеральных (неорганических) и органических вяжущих веществ. Химические, минералогические и модульные характеристики вяжущих веществ. Физико-химические процессы твердения гидратационных, коагуляционных, поликонденсационных (полимеризационных) вяжущих. Композиции на основе вяжущих веществ. Свойства и области применения. Нормативные материалы.

Основной целью настоящих методических указаний является получение студентами практических навыков решение производственных задач по подбору состава материалов, расчетов выхода готовой продукции, расчетов материального баланса, развитие навыков проектной работы, углубление и закрепление знаний по теоретическому курсу «Вяжущие материалы».

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ВЯЖУЩИХ

1.1 Общие сведения

Неорганические вяжущие вещества представляют собой искусственные тонкоизмельченные порошки, способные при смешивании с водой (в отдельных случаях с растворами некоторых солей) образовывать пластично-вязкую и легкоформуемую массу (вяжущее тесто), которая в результате физико-химических процессов постепенно затвердевает и переходит в камневидное тело. Воздушные вяжущие (известь воздушная, гипсовые и магнезиальные вяжущие, растворимое стекло) твердеют и длительно сохраняют прочность лишь в воздушной среде.

Сырьем для гипсовых вяжущих служит в основном природный гипсовый камень,  состоящий из двуводного сульфата кальция (CaSO4·2Н2О) и различных механических примесей (глины и др.).

Получение гипса  включает две операции:

- термообработку гипсового камня на воздухе при 150... 160°С; при этом он теряет часть химически связанной воды, превращаясь в полуводный сульфат кальция β-модификации:

CaSO4 ·2Н2О  →  CaSO4  · 0,5Н2О + 1,5Н2О              (1.1)

- тонкий размол продукта, который можно производить как до, так и после термообработки; гипс - мягкий минерал (твердость по шкале Мооса - 2), поэтому размалывается он очень легко.

Таким способом производится основное количество гипса; обычно  для этого используют гипсоварочные котлы.

Химизм твердения гипса  заключается в переходе полуводного сульфата кальция при затворении его водой в двуводный:

CaSO4 ·0,5Н2О +  l,5H2O  →  CaSO4  ·2Н2О                (1.2)

Внешне это выражается в превращении пластичного теста в твердую  камнеподобную массу.

Для получения воздушной извести пригодны карбонатные породы (известняки, мел, ракушечник, доломитизированные известняки), в которых содержание примесей глины, кварцевого песка и т. п. не превышает 6 %.

В зависимости от содержания оксида магния различают следующие виды воздушной извести: кальциевую — MgO не более 5%, магнезиальную — 5...20 %, доломитовую — 20...40 %.

Для удовлетворительного хода обжига температуру печного пространства доводят до 1000...1200 °С:

СаСО3 = СаО + СО2     и    MgCO3 = MgO + СО2                            (1.3)

Известь, выходящую из печи обычно в виде кусков различной величины (комья), называют комовой негашеной известью.

Гашение извести:

СаО + Н2О = Са(ОН)2   и    MgO + Н2О = Mg(OH)2                                           (1.3)

В зависимости от количества воды, взятой при гашении, можно получить гидратную известь-пушонку, известковое тесто или известковое молоко.

1.2 Примеры решения задач

1.2.1 Определить, сколько потребуется двуводного сернокислого кальция для получения одной тонны полугидрата.

Предположим, что сырье не содержит примесей  и в процессе реакции нет потерь. Вычисляем сначала веса грамм-молекул веществ, участвующих в реакции получения полугидрата:

CaSO4∙2H2O          40+32+4 · 16+2(2+16) = 172 г

CaSO4∙0,5H2O        40+32+4 ·16+0,5(2+16)=145 г

2H2O                        2+16=18

CaSO4∙2H2O = CaSO4∙0,5H2O + 1,5 H2O

172                             145                 27

Из 172 г CaSO4∙2H2O получается 145 г CaSO4∙0,5H2O.

Решаем пропорцию:  172:Х=145:1

Находим расход гипса на тонну полугидрата:

Х=172·1145=1.17 т/т

1.2.2 Вычислить,  сколько получиться полуводного гипса CaSO4∙0,5H2O после термической обработки 10 т гипсового камня CaSO4∙2H2O. Определяем молекулярные веса соединений:

CaSO4∙2H2O = CaSO4∙0,5H2O + 1,5 H2O

40,07+32,06+4∙16+2∙ (2+16)=40,07+32,06+4·16+0,5∙ (2+16)  +  1,5∙ (2+16)

172,13=145,13+27

Из 10 т гипсового камня CaSO4∙2H2O получится полуводного гипса CaSO4∙0,5H2O:

10000 ∙ 145,13/172,13=8431 кг.

1.2.3 Определить количество связанной воды в % и при полной гидратации 1т  полуводного гипса.

В 1000 кг полуводного гипса CaSO4∙0,5H2O имеется воды 0,5H2O:

40,07+32,06+4∙16+0,5∙ (2+16)  = 145

0,5H2O= 0,5∙ (2+16)  = 9

145-1000

9-Х

Х=9000/145=62л  или 162 кг.

Для образования двуводного гипса потребуется дополнительно 1,5 H2O или 62∙3=186 л или 186 кг.

Тогда вес полностью гидратированного гипса будет:

1,5 H2O + 0,5H2O

186+62=248 л или 248 кг, что составляет:

1186-100%

248-Х        Х= 24800/1186=20,9%

1.2.4 Определить среднюю плотность и пористость гипсовых плит для перегородок с влажностью после сушки 12% (от веса сухого материала). При твердении гипса объем его увеличивается на 1%. Истинная плотность полуводного гипса 2,60, а истинная плотность затвердевшего гипса 2,30. Состав гипсового теста по весу 1 часть полуводного гипса и 0,5 частей воды.

Процесс твердения гипса сопровождается реакцией:

CaSO4∙0,5H2O + 1,5 H2O = CaSO4∙2H2O

145+27=172

По отношению к полуводному гипсу количество воды составляет 27/145=0,186.

Абсолютный объем гипсового теста  Vт = 12,6+0,5=0,884

Абсолютный объем гипсового камня  Vк =  1+0,1862,3=0,516

Плотность гипсового камня Vк / Vт =0,516/0,884∙ 1,01=0,57

Пористость 0,43

Средняя плотность гипсового камня: принимаем, что увеличение объема гипсового камня при твердении 1,01 составляет:

Pср=1+0,1860,884·1,01·1,12=1,478 г/см3 или 1478 кг/м3

1.2.5 Определить практический расход сырья на 1 т полуводного гипса, если среднее содержание примесей в гипсовом камне равно 19 %, влажность камня 1%, а суммарные потери в производстве равны 2%.

Определяем выход:

В=(843+1,57·19) · (100-1)/100=865кг/т

Определяем расход сырья:

Р= 1000/850 = 2/100= 1,2 т/т

1.2.6 Определить количество негашеной комовой извести, получаемой при полном обжиге 10 т. известняка, имеющего влажность 10%.

При нагревании известняка вода в количестве 10%  должна испариться, тогда сухого известняка останется:

10000-1000= 9000 кг или 9 т

Исходя из химической формулы известняка и реакции, происходящей при обжиге, можно определить количество негашеной (комовой) извести, полученной из 1т известняка:

CaCO3=CaO+CO2 ↑

40,07+12,00+3·16= 40,77+16=12+2·16

100=56+44

1000·56/100 =560 кг

из 9т получится 560 ·9=5040 кг

1.2.7 Какое количество негашеной комовой извести получится при обжиге 10т известняка, имеющего влажность 2%. Содержание глинистых примесей 10%, песчаных примесей 10%.

Определить выход обожженной извести, активность ее (содержание СаО). К какому сорту будет относиться полученная комовая известь.

При нагревании известняка вода в количестве 2% испаряется в количестве:

10000· 0,02=200 кг

Сухого известняка останется:

10000-200=9800 кг

При обжиге глинистые примеси потеряют химически связанную воду в следующем количестве:

AL2O3·2SiO2·2H2O

26,97·2+16·3+2·28,06+16·2+2· (1·2+16)

102+120+36=258

Содержание воды в глине 36/258 = 0,14

Следовательно, в глине останется глинистых примесей:

0,1· 980(1-0,14)=843 кг

Песчаные примеси во время обжига не разлагаются и останутся в извести в количестве 0,10·9800=980 кг

Чистого известняка будет 9800-(843+980)=7977 кг

Из 1т известняка получится чистой комовой извести 560 кг

CaCO3=CaO+CO2 ↑

40,07+12,00+3·16= 40,77+16=12+2·16

100=56+44

1000·56/100 =560 кг

Из 7977 кг чистого известняка получится чистой комовой извести:

7977·0,56= 4467 кг

В смеси обожженной известью останутся глинистые и песчаные примеси, тогда выход извести увеличится:

4467+843+980=6390 кг.

Активность извести (содержание CaO) 4467:6390= 0,70 или 70%.

Увеличение выхода извести не повышает ее качество и это дает экономию для строительства, так как известь будет относиться ко 2 сорту.

1.2.8 Сколько потребуется каменного угля с калорийностью 6300ккал/кг, чтобы получить 20т негашеной извести из чистого известняка. Известно, что на разложение 1 г-мол известняка требуется 42,5 ккал.

Для разложения 1г-мол известняка потребуется тепла:

CaCO3+ 42,5 = CaO+CO2 ↑

100+42,5 ккал =56+44

Следовательно, чтобы получить 20т негашеной извести, потребуется тепла

(100·20000)/56·42,5≈1520000 ккал или

1520000/6300=241 кг каменного угля.

1.2.9 Сколько потребуется чистого известняка с влажностью 5% для получения 10т негашеной извести.

Для получения 10 т негашеной извести необходимо обжечь чистого известняка:

CaCO3=CaO+CO2 ↑

40,07+12,00+3·16= 40,77+16=12+2·16

100=56+44

10000·56/100 =17857 кг сухого известняка, кг.

Так как известняк имеет влажность 5%, то известняка потребуется:

17857 + (17857·0,05)=18749,5кг.

1.2.10 Рассчитать сколько получиться негашеной и гидратной извести из 20 т известняка. Содержание в известняке СаО-85% по весу, а его естественная влажность 8%.

При нагревании известняка испариться:

20000·0,08=1600кг воды. Тогда сухого известняка останется 20000-1600=18400 кг.

Количество примесей в известняке:

18400·0,15=2760 кг.

Чистого известняка:

18400-2760=15640 кг.

Чистой негашеной извести:

CaCO3=CaO+CO2 ↑

15640·56/100=8758 кг.

Но примеси в количестве 2760 кг останутся в негашеной извести, тогда общий вес негашеной извести будет 8758+2760=11518 кг.

Из этого количества негашеной извести можно получить гидратной извести

СаО+Н2О=Са(ОН)2

56+18=74,

Тогда гидратной извести будет 8758·74/56=11569 кг

В состав гидратной извести также войдут примеси в количестве 2760 кг, с учетом которых общий вес гидратной извести будет: 11569+2760=14329 кг

1.2.11 Рассчитать объем шахтной печи для получения 20 т в сутки негашеной извести при условии, что средняя плотность  известняка в кусках pср =1700 кг/м3, топливо занимает около 25% общего объема печи; цикл обжига проходит за 2 дня.

Для получения 20т негашеной извести в сутки необходимо обжечь известняка:

20·100/56=35,7 т.

Объем известняка 35,7/1,7=21 м3

Объем печи только для известняка:

21·2=42 м3, а с учетом объема топлива (около 25% общего объема печи)

V+0,25·V=42

(1-0,25) ·V=42

V=42/0,75=56 м3

1.2.12 Определить сколько можно получить негашеной извести в сутки, если   обжигать известняк в шахтной печи объемом 50 м3. Топливо в печи занимает 20% общего объема печи, а средний вес известняка в кусках равен pср=1600 кг/м3. Цикл обжига проходит в течении 3 суток.

Определяем объем, занимаемый известняком в течении 3 суток из общего объема печи:

50-0,2·50=40 м3.

Объем известняка в сутки: 40/3=13,33 м3.

Вес известняка: 13,33·1,6=21,33 т.

Извести можно получить: 21,33·56/100=11,9 ≈12т/сут.

1.2.13 Сколько потребуется времени для обжига известняка в шахтной печи объемом 50 м3. Топливо в печи занимает 20% общего объема печи, а средний вес известняка в кусках равен pср=1600 кг/м3. Требуется получить 12 т негашеной извести СаО.

Для получения 12т негашеной извести потребуется обжечь известняка:

12·100/56=21,5 т.

Объем известняка: 21,5/1,6=13,37 м3

Необходимый объем печи, занимаемый известняком: 50-0,2·50=40м3

Время затраченное на обжиг извести: 40/13,37≈3 суток.

1.2.14 Сколько можно получить сухой гидратной извести при гашении 5 т негашеной извести с активностью 80% (содержание CaO).

Негашеной извести при активности 80% (содержание CaO) получится:

500(0,8·74/56+0,20)=5385 кг,

где 0,20-содержание примеси.

1.2.15  Сколько содержиться извести и воды  по весу  в 1м3 известкового теста? Если  средняя плотность его равна 1400 кг/м3.  Истинная плотность гидратной извести в порошке составляет 2,05 г/см3.

Соджержание извести обозначим через x, тогда содержание воды будет:

1400-х.

Сумма абсолютных объемов извести и воды равна 1 м3, следовательно,

Х/2,05+(1400-х)/1=1000

Х=781 кг или (781·100)/1400=55%

воды В=1400-781=619 л или 100-55=45%.

1.2.17 Определить среднюю плотность известкового теста, если воды в нем содержится 50% (по весу). Истинная плотность гидратной извести в порошке составляет 2,05 г/см3.

В 1 кг известкового теста содержится 500 г извести и 500 г воды.

Абсолютный объем, занимаемый известью будет:

Vизв = m/p= 500/2,05=244 см3

Объем воды: Vв 500см3.

Абсолютный объем известкового теста:

Vизв т.=Vв+Vизв=500+244=  744 см3.

Средняя плотность известкового теста:

pср=m/V=1000/744=1340 кг/м3.

1.2.18 Какой будет выход известкового теста по весу и объему из 1 т негашеной извести, если она имеет активность (содержание СаО) 70 %. Содержание воды в тесте 50% от общего веса, а средняя плотность известкового теста 1400 кг/м3.

Из 1г/мол  негашеной извести по реакции получается гашеной извести:

СаО+Н2О=Са(ОН)2

56+18=74

Из 1т негашеной извести получим:

1000·74/56=1321 кг.

При активности негашеной извести 70% получим гидратной извести

1000(74/56·0,7+0,3)=1225 кг

В составе теста известь составляет 50% по весу и 51% вода, следовательно, на 1225 кг гидратной извести необходимо иметь 1225 л воды, тогда известкового теста будет:

2450 кг (по весу) или 2450/144=1,75м3 (по объему).

1.2.19 Сколько потребуется гидратной извести, чтобы приготовить 1м3  известкового теста со средней плотностью 1400кг/м3.  Истинная плотность гидратной извести 2,0.

Содержание гидратной извести в кг  обозначим через x, тогда содержание воды будет:

В=1400-х.

Сумма абсолютных объемов извести и воды равна 1 м3, тогда

х/2,05+(1400-х)/1=1000,

получаем х=781кг.

2 РАСЧЕТ СОСТАВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ

При изготовлении портландцемента (ПЦ) сырьевая смесь составляется из 2-4 компонентов. В качестве основных используются карбонатный и глинистый компоненты, а требуемый химический состав сырьевой смеси достигается путем введения корректирующих добавок. Правильно произведенный расчет сырьевой смеси является одним из важнейших условий получения клинкера с заданными характеристиками. Расчет сырьевой смеси заключается в определении соотношений между ее компонентами на основе химического состава сырьевых материалов и заданных характеристик клинкера.

Состав и свойства портландцементного клинкера предопределяется следующими характеристиками:

- химическим составом клинкера;

- значениями коэффициента насыщения и модулей;

- содержанием основных клинкерных минералов.

Содержание главных оксидов в клинкере колеблется в следующих пределах: CaO - 62-67 %, SiO2 – 20-24 %, Al2O3 – 4-7 %, Fe2O3 – 2-5 %, MgO, SO3, R2O и др. – 1,5-4 %.

Полное насыщение клинкера известью наступает тогда, когда весь кремнезем связан в С2S и С3S, весь оксид железа с эквивалентным количеством глинозема - в С4АF и оставшийся Аl2О3 в трехкальциевом алюминате.

Для оценки возможного содержания в клинкере С3S при заданной концентрации СаО служит предложенный В.А.Киндом коэффициент насыщения.

Коэффициентом насыщения клинкера известью называется отношение СаО оставшейся после насыщения АL2O3 и Fe2O3 до трёхкальциевого алюмината и четырёхкальциевого алюмоферрита, к тому количеству СаО, которое необходимо для полного насыщения кремнезёма до трёхкальциевого силиката.

КН =СаО-1,65Аl2 О3-0,35Fе2О3 2,8 SiО2                               (2.1)

где СaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 – содержание оксидов в клинкере, %.

Содержание основных клинкерных минералов в обычном клинкере колеблется в следующих пределах: C3S – 40-60 %, C2S – 15-35 %,

C3A – 4-14 %, C4AF – 10-18 %.

Коэффициент насыщения КН колеблется в пределах 0,8 – 0,95.

Силикатным модулем называется отношение содержания SiO2 к сумме оксидов АL2O3 и Fe2O3. Cиликатный модуль колеблется в пределах n = 1,7 – 3,5

n =SiO2AL2O3+Fe2O3                                                       (2.2)

Глинозёмистый или алюминатный модуль р, который представляет собой отношение содержания глинозёма к содержанию оксида железа и характеризует состав алюмоферритной фазы в клинкере:

р =Al2O3Fe2O3                                                                          (2.3)

Глиноземный модуль колеблется в пределах р=1,0-3,0.

Наиболее распространенным является способ расчета по значениям КН и модулей. При расчетах необходимо соблюдать следующие условия:

1 – число сырьевых компонентов должно быть на единицу больше числа заданных характеристик;

2 – для удобства расчетов и повышения их точности химический состав каждого компонента сырьевой смеси пересчитывают на 100%;

3 – для упрощения расчетов содержание меньшего по количеству компонента принимается равным единице;

4 – точность расчетов трехкомпонентной сырьевой смеси – до 0,01%,четырехкомпонентной – до 0,001%.

3  РАСЧЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ

3.1 Общие сведения

Для определения норм расхода сырья производства 1 т клинкера и минералогического состава получаемого продукта необходимо рассчитать состав сырьевой смеси (шихты), т.е. определить процентное содержание в смеси каждого из сырьевых компонентов (известняка, глины).

Данный расчет выполняется на основании заданного химического состава сырья, приведенного к 100% и числового значения коэффициента насыщения (КН).

3.2 Порядок расчета

Принимаем следующие сокращенные обозначения главных окислов в клинкере, сырьевой смеси и ее компонентах (таблица 3.1).

Принимаем меньший по массе компонент (глинистый) за единицу, а больший компонент (карбонатный) выражаем через “X” частей этого компонента на 1 массовую часть. При этом состав смеси может быть выражен как Х+1 массовых частей.

Таблица  3.1 - Сокращенные обозначения главных окислов

| Окислы | В клинкере | В сырьевой смеси | В 1-ом компоненте | В 2-ом компоненте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO | C | Co | C1 | C2 |
| SiO2 | S | So | S1 | S2 |
| Al 2O3 | A | Ao | A1 | A2 |
| Fe 2O3 | F | Fo | F1 | F2 |

Исходя из принятого соотношения карбонатного и глинистого компонентов, можно написать следующие равенства:

C0=xС1+С 2x+1                                                  (3.1)

A0=xА1+А 2x+1                                                   (3.2)

S0=xS1+S 2x+1                                                     (3.3)

F0= xF1+F 2x+1                                                     (3.4)

Подставляя полученные значения C0 A0 S0 F0 в формулу для расчета КН и n,

КН =С- 1,65А0+0,3F02,8S0                                          (3.5)

n =S0A0+F0                                                           (3.6)

и, решая полученное отношение относительно Х, получаем расчетную формулу для определения соотношения между карбонатным (первым) и глинистым (вторым) компонентами:

Х=2,8·КН·S2+1,65·A2+0.35F2-C2C1-2,8KHS1-1,65A1-0,35F1                                      (3.7)

Содержание 1-го и 2-го компонентов сырьевой шихты в процентах определяем по формулам:

х·100х+1     (карбонатный компонент) ,                                     (3.8)

1·100х+1      (глинистый компонент) ,                                           (3.9)

где Х– количество частей 1-го и 2-го компонентов.

2.2.1 Пример расчета двухкомпонентной сырьевой смеси.

Для производства портландцемента имеем известняк и глину следующего химического состава:

Таблица 3.2- Химический состав известняка и глины

| Наименование | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк Глина | 48 6 | 5 1 | 8 55 | 1 10 | 0,7 6 |

Подсчитать в какой пропорции должны быть взяты известняк и глина, что бы получить портландцемент с коэффициентом насыщения 0,90.

КН =С- 1,65А0+0,35F02,8S0=0,90

Объяснить, почему сумма соединений в составе сырья не равна 100%.

Решение:

Соотношение глины к известняку обозначим через 1:х, тогда получим

КН =СаО-1,65Аl2О3-0,35Fе2О3 2,8 SiО2  = 6+48х-1,6510+х-0,35(6+0,7х)2,8(55+8х)=0,9; х=2,3

Соотношение глины к известняку будет 1:2,3

Все соединения в таблице даны в виде окислов, а в природе эти соединения встречаются в виде углекислых или водных соединений.

4 РАСЧЕТ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ

4.1 Общие сведения

При расчете трехкомпонентной сырьевой смеси задаются двумя характеристиками клинкера: КН и одним из модулей (n, p).

Принимая, что в сырьевой смеси на 1 часть третьего компонента приходится Х частей карбонатного (первого) и Y частей глинистого (второго) у компонентов, запишем следующие равенства:

C0=xC1+yC 2+C3x+y+1                                             (4.1)

A0=xA1+yA 2+A3x+y+1                                            (4.2)

S0=xS1+yS 2+S3x+y+1                                              (4.3)

F0= xF1+yF 2+F3x+y+1                                              (4.4)

где С0, А0, S0, F0 – содержание оксидов в сырьевой смеси, %;

С1, С2, С3 и т.п. – содержание оксидов в исходных сырьевых компонентах смеси, %.

Подставляя полученные значения в формулу для расчета КН и n,

КН =С- 1,65А0+0,3F02,8S0   и   n =S0A0+F0

получим систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными:

х(С1 - 2,8S1 КН – 1,65 А1 - 0,35F1) + (C2 – 2,8S2 КН – 1,65А2 – 0,35 F2) = =2,8S3 КН + 1,65А3 + 0,35 F3 – С3                                                                 (4.5)

х(S1 – nA1 – nF1) + y(S2 – nA2 – nF2) = nA3 + nF3 – S3                   (4.6)

Для удобства расчетов примем следующие обозначения:

a1 = С1 – 2,8S1КН – 1,65А1 – 0,35F1                                             (4.7)

b1 = C2 – 2,8S2КН – 1,65А2 – 0,35F2                             (4.8)

c1 = 2,8S3КН + 1,65 А3 + 0,35 F3 – С3                            (4.9)

а2 = S1 – nA1 – nF1                                                          (4.10)

b2 = S2 – nA2 – nF2                                                           (4.11)

с2 = nA3 + nF3 – S3                                                           (4.12)

Подставляя эти сокращенные обозначения в линейные уравнения, получим:

a1х + b1y = c1                              (4.13)

a2x + b2y = c2                              (4.14)

Решение этой системы уравнений дает возможность определить значения x и y:

x = C1B2-C2B1a1b2-a2b1                                       (4.15)

y = a1c2-a2c1a1b2-a2b1                                        (4.16)

4.2  Пример расчета трехкомпонентной сырьевой смеси.

Таблица 4.1- Химический состав исходных сырьевых материалов, пересчитанный на 100 %

| Компоненты | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк | 0,69 | 1,15 | 0,52 | 54,15 | 0,49 | 0,12 | 42,88 | 100,00 |
| Глина | 73,79 | 14,98 | 3,65 | 2,71 | 1,75 | 0,29 | 2,83 | 100,00 |
| Пиритные огарки | 13,94 | 1,44 | 78,40 | 2,10 | 0,22 | 3,10 | 0,80 | 100,00 |

Задаемся значениями КН = 0,9 и n = 2,3.

Определяем значения коэффициентов:

а1 = 54,15 – 2,8· 0,69 0,9 – 1,65 ·1,15 – 0,35 ·0,52 = 50,33;

b1 = 2,71 – 2,8· 73,79 0,9 – 1,65 ·14,98 – 0,35 ·3,65 = - 209,24;

с1 = 2,8 ·13,94 0,9 + 1,65· 1,44 + 0,35· 78,40 – 2,10 = 62,85;

а2 = 0,69 – 2,3· 1,15 – 2,3 ·0,52 = - 3,16;

b2 = 73,79 – 2,3· 14,98 – 2,3· 3,65 = 30,94;

с2 = 2,3· 1,44 + 2,3· 78,40 – 13,94 = 169,69.

Определяем соотношение между компонентами:

х =62,85·30,94-169,69·(-209,24)50,33·30,94-- 3,16·(- 209,24)=41,80

y =50,33·169,69-(- 3,16)·62,8550,33·30,94-- 3,16·(- 209,24)=9,75

Следовательно, в сырьевой смеси на 1 часть огарков приходится 41,80 частей известняка и 9,75 частей глины. В процентном количестве это составит:

Известняк = 41,80·10041,80+9,75+1=79,54 %;

Глина = 9,75·10041,80+9,75+1=18,55 %;

Огарки = 1·10041,80+9,75+1 =1,91 %.

Таблица 4.2- Подсчет химического состава сырьевой смеси и клинкера

| Материал | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк - 79,54% | 0,55 | 0,91 | 0,41 | 43,07 | 0,39 | 0,10 | 34,11 | 79,54 |
| Глина – 18,55% | 13,69 | 2,78 | 0,68 | 0,50 | 0,32 | 0,05 | 0,53 | 18,55 |
| Огарки – 1,91% | 0,26 | 0,03 | 1,50 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 1,91 |
| Сырьевая смесь | 14,50 | 3,72 | 2,59 | 43,61 | 0,72 | 0,21 | 34,65 | 100,00 |
| Клинкер k= 100100-ппп=1,5304561 | 22,21 | 5,69 | 3,96 | 66,74 | 1,09 | 0,31 | - | 100,00 |

Определяем значения КН и модулей:

КН =66,74-1.65·5,69+0.3·3,96 2.8·22,21 =0,9

n = 2,30

p = 5,69 3,96 =1,44

Совпадение заданных и расчетных значений КН и n свидетельствует о правильности проведенного расчета.

4.1.1 Для приготовлении портландцемента в заводских условиях сырье берут в соотношении 1:5 (глина:известняк). Химический состав глины и известняка приведен в таблице:

Таблица 4.3- Химический состав глины и известняка

| Наименование | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк Глина | 48 6 | 0,8 0 | 5 54 | 2 10 | 0,5 4 |

Соответствует ли полученный состав сырья пределам, установленным для основного, силикатного и глиноземестого модулей?

Колебание модулей:

основного  CaOSiO2+AL2O3+Fe2O3 = 1,9-2,4;

силикатного    SiO2AL2O3+Fe2O3= 1,7-3,5;

глиноземистого   Al2O3Fe2O3= 1-3;

Основной модуль: 48·5+105·5+54·1+2·5+10+0,5·5+4,1=2,37

Силикатный модуль: 54+5·510·1+2·5+4·1+0,5·5=2,98

Глиноземистый модуль: 10·1+5·24·1+0,5·5=3,08

Взятое соотношение сырья удовлетворяет всем требованиям, за исключением незначительно повышенного основного модуля.

4.1.2 Сколько требуется добавить трепела к 5 т клинкера портландцемента марки 500 и какую марку можно получить, если трепел в своем составе имеет 600% активного кремнезема, а клинкер портландцемента имеет в своем составе 50% (3CaO·SiO2).

Отношение между клинкером и трепелом обозначим через 1: х.

При твердении цемента образуется свободная известь по реакции:

3CaO·SiO2+nH2O=2CaO·SiO2·nH2O+Ca(OH)2

228+n18=244 + n18+ 74

Количество выделяемой извести:

50·74/228=16,23%

В однокальциевом силикате известь и кремнезем соединяются в отношении 56:60. Следовательно  нужно взять:

кремнезема -   16,5·60/56,

трепела -     16,5·56/60·1/60=0,25 или 25% от веса.

Соотношение между клинкером и трепелом будет 1:0,25.

Чтобы связать свободную известь при твердении, выделяемую 5т клинкера, нужно взять трепела 1,25т или же 5т клинкера будет составлять:

5/6,25·100=80% от веса цемента.

Активность получаемого пуццоланового портландцемента к 28 суткам твердения должна  быть 0,80·500=400 кг/см2, а марка его 400.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ

5.1 Общие сведения

Предварительно производится расчет теоретического удельного (на 1 тонну готовой продукции) расхода сырья. Если в процессе получения заданного вида вяжущего лежит химическое превращение (дегидратация двуводного гипса, разложение известняка); то расчет ведется по уравнению химической реакции.

Если происходит получение смешанного вяжущего (т.е. химическая реакция не имеет места), то подсчитывают расход материалов с учетом влажности и производственных потерь, которые принимаются от 1 до 3%.

Затем составляется материальный баланс производства единицы готовой продукции, в приходной части которого рассчитывается масса сырья, поступающего в производство, а в расходной части – масса получаемого продукта и потерь, имеющих место при переработке данного вида сырья. Оформление расчета материального баланса представлено в таблице 5.1.

5.2 Расчет материального баланса производства воздушной извести (на 1 т воздушной извести,  или на 1000 штук силикатного кирпича)

Для определения расхода сырья используются приведенные в задании на курсовое проектирование данные по химическому составу карбонатного сырья.

Определяется теоретическая активность извести (%):

A=CaO+MgO-1,27·ппп·(1-X)CaO+MgO+S+ппп·(1-X)·100                                         (5.1)

где 	CaO и MgO - содержание соответствующих окcидов в сырье , %

ппп - потери при прокаливании;

S - суммарное содержание в сырье SiO2 + R2O3, %

Х - степень декарбонизации сырья при обжиге       (принимаем Х=0,95).

Для воздушной извести необходимо определить:

- выход извести, B (%):

B= CaO + MgO+S+ппп·(1-Х)                                      (5.2)

- расход известняка без учета влажности и производственных потерь для получения 1 т извести  (т):

Р= 100В                                                		 (5.3)

- потери при прокаливании (т):

потери при прокаливании= Р·ппп·Х			 (5.4)

- содержание влаги (т):

содержание влаги=Р·0,001·W	                                 	(5.5)

где W - влажность карбонатного сырья согласно выданному заданию, %;

- производственные потери (т):

производственные потери=(P+ содержание влаги)·0,001· Пр. потери  (5.6)

где Пр. потери – производственные потери (при производстве воздушной извести  Пр. потери 0,5…10%);

- расход известняка с учетом влажности и производственных потерь для получения 1 т извести (т):

Известняк=Р+ содержание влаги+ производственные потери          (5.7)

5.3 Примеры расчета материального баланса производства

5.3.1 Смешанный цемент состоит из 70% клинкера, 30% активной минеральной добавки и 3% гипса. Влажность – 1%, производственные потери – 1%. В таблице 5.1 представлен расчет материального баланса производства 1 т смешанного цемента.

Таблица  5.1- Материальный баланс производства 1 т смешанного цемента

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование материалов | ед. изм. | кол-во | наименование материалов | ед. изм. | кол-во |
| 1. Клинкер | кг | 714 | 1. Смешанный цемент (с учетом влажности) | кг | 1030,6 |
| 2. Активная минеральная добавка | кг | 306 |  |  |  |
| 3. Гипс двуводный | кг | 30,6 | 2. Производственные потери | кг | 20,0 |
| Итого | кг | 1050,6 | Итого | кг | 1050,6 |

5.3.2Определить материальный баланс производства 1 тонны воздушной извести из известняка Сажаевского месторождения. В таблице 5.2 представлен химический состав известняка.

Таблица 5.2-Химический состав известняка

| CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | ппп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55,66% | 0,33% | 1,36% | 0,8% | 0,6% | 42,03% |

Влажность карбонатного сырья w =2%.

Производственные потери Пр. потери = 1%

Активность извести (при R2O3= Al2O3 + Fe2O3 = 0,8 + 0,6 =1,4):

А=55,66+0,33-1,27·42,03·(1-0,95)55,66+1,96+42,03·(1-0,95)·100=88,79%

Выход извести:B=55,66+0,33+1,96+42,03·(1-0,95)=60%

Расход известняка без учета влажности и потерь: Р= 100В =10060 =1,667 т

Потери при прокаливании=1,667т

Потери при прокаливании = 1,667·0,01·42,03·0,95=0,666 т

Содержание влаги = Р·0,01·W=1,677·0,001·2=0,033 т

Производственные потери = (1,667+0,033) · 0,01·1=0,017т

Расход известняка с учетом влажности и производственных потерь:

Известняк =1,667+0,033+0,017=1,716 т

В таблице 5.3 представлен материальный баланс производства 1 тонны воздушной извести.

Таблица 5.3 -Материальный баланс производства 1 тонны воздушной извести

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование материала | ед. изм. | колич. | наименование материала | ед. изм. | колич. |
| известняк | кг | 1716 | известь | кг | 1000 |
|  |  |  | потери при прокаливании | кг | 666 |
|  |  |  | Содержание влаги | кг | 33 |
|  |  |  | Производственные потери | кг | 17 |
| итого: | кг | 1716 | Итого : | кг | 1716 |

Для гашеной извести необходимо определить:

- расход негашеной извести с учетом ее активности (А) для получения 1 т гашеной извести (кг):

исходя из уравнения химической реакции:

56     18          74

СаО+H2O→ Са(ОН)2

х                                     1000

56 кг СаО — 74 	кг Са(ОН)2

х кг СаО — 1000 кг Са(ОН)2

Негашенная известь=   100074·0,01·А56+(1-0,01·А)·(1+0,01·Пр.потери),

где Пр. потери – производственные потери согласно выданному заданию, %;

- расход воды с учетом производственных потерь (л):

Вода = Негашенная известь ·0,01·А·0,01·В,

где В - расход воды, приведенный в задании (для получения извести пушонки, обычно расход воды составляет В = 60…80% от массы СаО)

- производственные потери, в том числе на испарение воды (с учетом того, что количество воды, теоретически необходимое для гашения извести  составляет Н2О=32,14% от массы СаО ) (кг):

производственные потери=(негашеная звесть+вода)·0,01·Пр. потери

5.2.3 Определить материальный баланс производства 1 тонны гашеной извести из известняка Яшкинского месторождения.

Химический состав известняка приведен в таблице 5.2.

Расход воды для гашения извести В=60%.

Производственные потери Пр. потери = 2%.

Расход негашеной извести:

Негашенная известь=   100074·0,01·88,856+(1-0,01·88,8)·(1+0,01·2)= 794 кг

Расход воды: вода=794·0,01·88,8·0,01·60=423 кг

Производственные потери:

(794+423)·0,01·2=217 кг.

Таблица 5.4-Материальный баланс производства 1 т гашеной извести

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование материала | ед. изм. | кол-во | наименование материала | ед. изм. | кол-во |
| Негашеная известь | кг | 794 | Гашеная известь: | кг | 1000 |
| Вода | л | 423 | Производственные потери в т.ч на испарение воды | кг | 217 |
| Итого: | кг | 1217 | Итого: | кг | 1217 |

Для силикатного кирпича (камней) необходимо определить расход компонентов силикатной смеси на 1000 штук условного кирпича с учетом активности извести и производственных потерь:

- расход сухой силикатной смеси в пересчете на 1000 шт. условного кирпича (кг):

Рсссм=1000·0,25·0,12·0,065·рссм·(1-0,01·Пустотность)·(1+0,01·Пр.потери)

где 	0,25; 0,12; 0,065 – размеры условного кирпича, м;

ρссм - средняя плотность силикатной смеси (ρссм = 2000 кг/м3);

Пр. потери - производственные потери (принимаем
Пр. потери = 1,2%);

Пустотность силикатного кирпича (приведена в задании);

- расход извести, (кг):

И=РссмсАссмА

где 	  А – активность извести

Ассм - активность силикатной смеси (принимаем Ассм = 8%)

- для цветного кирпича определяется расход пигмента (кг):

Пигмент=(Содержание пигмента·(1-0,01·П)·(1+0,01·Пр.потери),

где cодержание пигмента на 1000 шт. условного кирпича – приведено в задании;

- расход песка (кг):П=( Рсссм-И-Пигмент)·(1+0,01·Wn)

где 	Wn - влажность песка (принимаем wп =3%);

- расход воды (л): В=( Рсссм·0,01· Wn-0,01·П· Wn)·(1+0,01·Потери воды),

где 	wссм - влажность силикатной смеси (принимаем wссм = 7%);

Потери воды - потери воды на испарение в процессе гашения извести (принимаем Потери воды = 2%);

- определение массы 1000 шт. силикатного кирпича (камней) - сырца в пересчете на условный кирпич (кг):

Мк=1000·0,25·0,12·0,065· ρссм·(1-0,01·П)·(1+0,01 wссм)

- определение производственных потерь при производстве 1000 шт. силикатного кирпича (камней) - сырца в пересчете на условный кирпич (кг):

Производственные потери=0,01·Пр.потери·Мк

5.3.4 Определить материальный баланс производства 1000 штук цветного силикатного кирпича (сырье для получения извести – известняк, химический состав которого представлен в таблице 5.2).

Пустотность кирпича - Пустотность = 15%.

Пигмент -пиритные огарки, на 1000 шт. условного кирпича, Содержание пигмента = 50 кг.

Определяем расход компонентов силикатной смеси на 1000 штук условного кирпича с учетом производственных потерь.

Расход сухой силикатной смеси в пересчете на 1000 шт. условного кирпича (кг) с учетом производственных потерь:

Рсссм=1000·0,25·0,12·0,065·2000·(1-0,01·15)·(1+0,01·1,2)=3355 кг.

Расход извести с учетом производственных потерь: И=3355·8 88,8=302 кг,

Расход пигмента с учетом производственных потерь:

Пигмент=(50·(1-0,01·15)·(1+0,01·1,2)=43 кг

Расход песка: П=( 3355-302-43)·(1+0,01·3)=3100 кг.

Расход воды: В=( 3355·0,01· 7-0,01·П· 3)·(1+0,01·2)=145 л.

Масса 1000 шт. силикатного кирпича (камней) - сырца в пересчете на условный кирпич:

Мк=1000·0,25·0,12·0,065· 2000·(1-0,01·15)·(1+0,01·7) =3347 кг.

Производственные потери при производстве 1000 шт. силикатного кирпича (камней) - сырца в пересчете на условный кирпич:

Производственные потери=0,01·1,2·3547=43 кг.

Таблица 5.5- Материальный баланс производства  1000 штук цветного силикатного кирпича

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование материалов | ед. изм. | кол-во | наименование материалов | ед. изм. | кол-во |
| Известь | кг | 302 | Силикатный кирпич | кг | 3547 |
| Песок | кг | 3100 | Производственные потери | кг | 43 |
| Вода | кг | 145 |  |  |  |
| Пигмент | кг | 43 |  |  |  |
| Итого: | кг | 3590 | Итого: | кг | 3590 |

Затем производится расчет потребности цеха в сырье. Результаты этих расчетов записываются в табличной форме (таблица 5.7).

5.3.5 Определить материальный баланс производства 100000 тонн строительного гипса.Состав гипсового камня в %:

- двуводный гипс – 97,38;

- минеральные примеси – 2,32;

- гигроскопическая влага – 0,3;

- содержание гидратной воды в гипсовом камне составляет 20,6%

Состав вяжущего (полуводного гипса) в %:

- полуводный гипс – 87,8;

- неразложившийся двугидрат – 2,0;

- растворимый ангидрит – 7,7;

- минеральные примеси – 2,5.

- содержание гидратной воды в вяжущем составляет 5,86%.

- Определяем состав 1 тонны вяжущего по массе:

СаSO4 · 0,5H2O = 1000·0,878 = 878 т

СаSO4 · 2H2O = 1000·0,02 = 20 т

СаSO4  = 1000·0,077 = 77 т

Минеральные примеси составляют:

1000 – (878 + 20 + 77) = 25 кг или 1000 ·0,025 = 25 кг.

- Определяем потребность в сыром двуводном гипсе для получения 1 т полуводного гипса.

Молекулярные массы гипса и продуктов его обезвоживания:

СаSO4 ·2H2O = 172 + 40 + 32 + (4·16) + 2(2+16);

СаSO4 ·0,5H2O = 145 = 40 + 32 + (4·16) + 1,5(2·16);

СаSO4 = 136  =  40 + 32 + (4·16).

Потребность в сырье определяем, пользуясь уравнениями химических реакций образования продуктов дегидратации двуводного гипса:

СаSO4 · 2H2O → СаSO4·0,5H2O + 1,5Н2О

СаSO4 ·2H2O  → СаSO4 · 2Н2О

На получение 145 мас. частей СаSO4 · 0,5 Н2О расходуются 172 массовых частей СаSO4 ·2Н2О.

Х=878·172145=1040кг   CaSO4 ·2H2O

Растворимый ангидрит Х=77·172136=96,8кг  СаSO4

Таким образом, расход сырья на получение 1000 кг гипса – полугидрата составляет: 1040 + 96,8 + 20 + 25 = 1181,8 кг, а с учетом технологических потерь (1,2%) и гигроскопической влаги камня (0,3%) действительный расход сырого двуводного гипса на получение 1000 кг полугидрата составит:

Х=1181,8100-1,2+0,3=1181,898,5=1200 кг

- Определяем количество выделившихся водяных паров из материалов. При образовании СаSO4 : 96,8 – 77 = 19,8 кг. Гигроскопической влаги:  1200·0,03 = 3,6 кг. Всего водяных паров: 162 + 19,8 + 3,6 = 185,4 кг.

Производительность цеха по готовой продукции:

Псут=ПгодСр=100000365·0,9=302 т

Псмен=ПгодСр=100000365·0,9·3=98,5 т

Пчас=ПгодГвр=10000024·365·0,9=12,65т

Таблица 5.6 - Материальный баланс

| Приход |  |  |  | Расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование материалов | ед. изм. | количество |  | наименование материалов | ед. изм | количество |  |
|  |  | На 1 т | На год |  |  | На 1 т | На год |
| Природный гипсовый камень т 1,2 120000 |  |  |  | Полуводный гипс | т | 0,878 | 87800 |
|  |  |  |  | Двуводный гипс | т | 0,20 | 2000 |
|  |  |  |  | Растворимый ангидрит | т | 0,77 | 7700 |
|  |  |  |  | Минеральные примеси | т | 0,25 | 2500 |
|  |  |  |  | Технологические потери | т | 0,14 | 1400 |
|  |  |  |  | Гигроскопическая влага | т | 0,036 | 360 |
|  |  |  |  | Гидратная влага | т | 182,4 | 18240 |
| ИТОГО | т | 1,2 | 120000 | ИТОГО: | т | 1200 | 120000 |

Примечание: С учетом технологических потерь (1400 т), гидратной влаги (18240 кг), гигроскопической влаги (360,0) завод выдает в год 120000 –(1400 + 18240 + 360) = 100000 тонн строительного гипса.

Таблица 5.7- Потребность цеха в сырье

| Наименование сырья | т/м3 | Ед. | Расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | в час | в смен | в сут | в год |
| Природный гипсовый камень | 1,4 | Т/м3 | 15,2 10,8 | 118,2 84,5 | 362 258,2 | 120000 85750 |
| Дробленый щебень | 1,2 | Т/м3 | 15,2 12,6 | 118,2 98,6 | 362 301 | 120000 100000 |
| Готовый продукт (печь) | 0,9 | Т/м3 | 15,2 16,9 | 118,2 132,0 | 362 402 | 120000 133500 |

5.2.6 Определить практический расход сырья  на 1т полуводного гипса, если среднее содержание примесей в гипсовом камне равно 19%, влажность камня 1%, а суммарные потери в производстве равны 2%.

Определяем выход:

В=(843+1,57·19)·(100-1)/100=856 кг/т

Определяем расход сырья:

Рп=1000/865+2/100=1,155+0,02=1,175 т/т

5.2.7Определить расход сырья, если процент примесей в нем снизится до 10% (остальные условия-прежние).

В=(843+1,57·10)·(100-1)/100=850 кг/т

Определяем расход сырья:

Рп=1000/850+2/100=1,2 т/т

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЦЕМЕНТОВ

6.1 Расчет нормативного расхода сырья

(для производства 1 т клинкера)

6.1.1. Теоретический удельный расход сухого сырья на 1 т клинкера определяется по формуле:

Ас=100100-(ппп)·1000                                          (6.1)

где Ас – удельный расход сырьевой смеси (сухого сырья) на 1 т клинкера, кг;

ппп – потери при прокаливании сырьевой смеси сухой, %

Удельный расход каждого из компонентов сырьевой смеси по сухому веществу определяется по формулам:

А/c=Aca/100                                                     (6.2)

А//c=Aca//100                                                      (6.3)

где а/, a// - процентное содержание 1-го, 2-го компонента в сухой сырьевой смеси;

А/c, A//c – удельный расход на 1 т клинкера 1-го и 2-го компонентов, кг.

6.1.2  Теоретический удельный расход компонентов сырьевой смеси в состоянии естественной влажности по формулам:

B/в=Aca/100-W/                                                                      (6.4)

B//в=Aca//100-W//                                                                      (6.5)

где  В/в, В//в – удельный расход 1-го и 2-го компонентов сырьевой смеси в состоянии естественной влажности на 1 т клинкера, кг;

А/c, A//c – удельный расход 1-го и 2-го компонентов сырьевой смеси по сухому веществу на 1 т клинкера.

W/, W// - содержание естественной влаги в 1-ом и 2-ом компонентах сырьевой смеси, % (задается при расчете).

Общий удельный расход сырья в состоянии естественной влажности определяется по формуле:

Вв = В/в + В//в                                                (6.6)

6.1.3 Расход каждого из компонентов сырьевой смеси в состоянии естественной влажности с учетом производственных потерь на 1 т клинкера устанавливают, пользуясь формулами:

B/н=Bв/·100100-р/                                                                                (6.7)

B//н=Bв//·100100-р//                                                                               (6.8)

где В/н, В//н – производственные нормы расхода 1-го и 2-го компонентов сырьевой смеси на 1 т клинкера, кг;

В/в, В//в – удельный расход 1-го и 2-го компонентов сырьевой смеси в состоянии естественной влажности на 1 т клинкера, кг;

p/, p// - производственные потери 1-го и 2-го компонентов сырьевой смеси, %.

Общий удельный расход сырья (Вн) определяется по формуле:

(6.9)

6.1.4 На основании проведенных расчетов составляется материальный баланс производства 1 т клинкера, в приходной части которого указывают производственные нормы расхода каждого из компонентов сырьевой смеси, а в расходной части – масса получаемого клинкера и потерь, имеющих место при переработке сырья. Оформление расчета материального баланса представлено в таблице 5.1.

6.2  Расчетный минералогический состав клинкера

Содержание главных оксидов в клинкере колеблется в следующих пределах: CaO - 62-67 %, SiO2 – 20-24 %, Al2O3 – 4-7 %, Fe2O3 – 2-5 %, MgO, SO3, R2O и др. – 1,5-4 %.

Производим пересчет химического состава клинкера при условии, что сумма С + А + F + S = 100%.

Пересчетный коэффициент k1 =100100-(MgO+SO3 )  =100/98,6=1,0142

CaO = 66,74 ·1,0142 = 67,68%;

SiO2 = 22,21 ·1,0142 = 22,52%;

Al2O3 = 5,69· 1,0142 = 5,77%;

Fe2O3 = 3,96 ·0,0142 = 4,02%.

Содержание минералов в клинкере определяется по формулам:

С3S = 4,07C – 7,6S – 6,72A – 1,42F = 4,07 ·67,68 – 7,6· 22,52 – 6,72·5,77 – 1,42 ·4,02 = 59,82%;

C2S = 8,6S + 5,07A + 1,07F – 3,07C = 8,6·22,52 + 5,07· 5,77 + 1,07 ·4,02 – 3,07 ·67.68 = 19,45%;

C3A = 2,65A – 1,70F = 2,65·5,77 – 1,7· 4,02 = 8,46%;

C4AF = 3,04F = 3,04· 4,02 = 12,22%.

7 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И СОСТАВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА И ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ

Полагают, что чем ближе средняя плотность твердого тела к его истинной плотности и, следовательно, чем меньше пористость, тем выше показатели прочности и ряда других его свойств, включая долговечность. Рассмотрим зависимости пористости и прочности твердеющих цементов и других вяжущих гидратационного   твердения   от   содержания    (концентрации)    в единице объема смеси их с водой.

Представление о том, как изменяются масса и объем твердой фазы при взаимодействии с водой при стехиометрическом соотношении различных соединений, входящих в состав вяжущих веществ. Особого внимания заслуживает вопрос об изменении абсолютных объемов веществ, участвующих в реакциях.   Так молекулярные массы исходных веществ системы ЗСаО·А1203+6Н20 = ЗСаО·А12О3·6Н20 соответственно равны 270,2 и 18,016, а плотности — 3,04 и 1 г/см3. Абсолютный объем этой системы до реакции равен: 270,2:3,04+108,09:1 = 196,97 см3.

Исходная концентрация С3А составляет 270,2:196,97 = 1,37 г/см3 абсолютного объема смеси его с водой. Абсолютный объем образующегося гидроалюмината кальция, имеющего молекулярную массу и плотность соответственно 378,28 и 2,52, равен  378,28:2,52 = 150,11 см3. Таким образом, в процессе реакции объем твердой фазы в рассматриваемой системе намного увеличивается: вначале в ней присутствует ЗСаО·А12О3, имеющий молекулярный объем 88,88 см3, а после реакции объем твердой фазы достигает 150,11 см3, т.е. возрастает в 150,11 : 88,88 в 1,69 раза.

Гидратация трехкальциевого силиката с образованием двухкальциевого гидросиликата с четырьмя молекулами воды сопровождается увеличением объема твердой фазы в 2,04 раза, а при возникновении C3S2H3 из С3S объем твердой фазы увеличивается лишь в 1,58 раза. Образование 3CaOА12О3·3CaSO4·31H20 из СзА и гипса приводит к увеличению объема твердой фазы в 2,27 раза.

Вместе с тем сравнение абсолютных объемов исходной системы и системы, возникшей при гидратации, позволяет отметить еще очень важное положение. Так, при реакции ЗСаО·А1203+6Н20 = ЗСаО·А1203·6Н20 абсолютный объем смеси алюмината кальция с водой составил 196,97 см3, а абсолютный объем гидроалюмината оказался равным 150,11 см3. Следовательно, в результате реакции произошла контракция (стяжение) системы на 196,97—150,11 =46,86 см3, или на 23,79 %. Контракция наблюдается и у других веществ при их взаимодействии с водой, например при реакции трехкальциевого силиката с водой  она достигает 9,14 %.

Ранее уже отмечалось, что при гидратации цементов вначале образуются гидросиликаты и гидроалюминаты кальция с повышенным содержанием воды, которые с течением времени переходят в гидраты с пониженным числом молекул воды.

Так, образующийся при обычных температурах, 2Ca0·SiO2· (2,5-4)Н20 переходит в 3CaO·2Si02·3H20, а 4СаО·А1203·13Н20  в ЗСаО·А1203·6Н20 и т.п. Этот переход сопровождается значительным   уменьшением    абсолютных    объемов твердых фаз при одновременном выделении воды в жидком состоянии. Несомненно, такое явление приводит к снижению напряжений расширения в твердеющей системе.

По данным В. В. Некрасова и других, значения относительной контракции для обычных цементов достигают 5—8 мл на 100 г или в среднем 6—7 л на 100 кг цемента. Повышенными показателями контракции характеризуются цементы с увеличенным содержанием алюминатов и алюмоферритов кальция, а также более тонко измельченные. Показатели контракции с возрастанием водоцементного фактора, принятого при изготовлении бетона, значительно увеличиваются вследствие более интенсивной гидратации цемента.

Под влиянием контракции объем цементного камня должен бы уменьшиться, однако в действительности этого не происходит. В начале взаимодействия цемента с водой, когда тесто еще достаточно пластично и могло бы уменьшиться в объеме, контракция незначительна. В последующем с увеличением степени гидратации контракция возрастает, но объем затвердевшей системы не уменьшается. Это зависит от свойств цемента, а также в большой мере от исходного водоцементного отношения.

При образовании пор в системе возникает вакуум, под влиянием которого они заполняются водой или воздухом в зависимости от условий твердения цементного камня или бетона. Иногда контракцию называют химической усадкой.

Вяжущие с высокой контракцией придают цементному камню, а следовательно, и бетону повышенную пористость и проницаемость для воды, газов и т. п. Поэтому алюминатные компоненты портландцементов менее желательны по сравнению, например, с алитом или белитом, при гидратации которых контракция колеблется обычно в пределах 3,7—9 %.

Контракция сопровождается напряжениями и деформациями в твердеющей системе, на которую, в частности, оказывает большое влияние соотношение между абсолютными объемами новообразований и исходной твердой фазы. При гидратации оксида кальция абсолютный объем гидрата в два раза превосходит объем исходной твердой фазы. Взаимодействие трехкальциевого силиката с водой и образование при этом C3S2H3 сопровождаются увеличением твердой фазы в системе в 1,58 раза. При переходе С3А  в  C3AH2 объем твердой фазы в системе увеличивается в 2,68 раза.

Абсолютную пористость массы гидратов рассчитывают делением значения общей пористости затвердевшей системы на показатель абсолютного объема массы образовавшихся гидратов в единице ее внешнего объема.

По разным данным, частички, образующиеся при гидратации портландцемента, размещаются с минимально возможными по размерам промежутками, занимающими по объему не менее 25—28 % общего объема гидратов с порами (0,33—0,39 абсолютного объема новообразований). Частички других гидратов, например С3АН6,  эттрингита, размещаются в объеме с большими промежутками, что обусловлено увеличенными размерами их кристаллов и конфигурацией последних.

С учетом этого фактора рассмотрим дополнительно изменения в пористости структуры при образовании С3АН6 из С3А и воды, взятых в стехиометрическом соотношении. Абсолютный объем исходных веществ равен 196,97 см3, а образовавшегося гидрата С3АН6— 150,11 см3. Если принять, что объем промежутков между кристаллами С3АН6 составляет 0,8 их абсолютного объема (около 0,45 общего объема), то общий объем С3АН6 с промежутками будет равен:  150,11·1,8=270,2 см3. Увеличение объема твердеющей смеси С3А с водой, взятых в стехиометрическом соотношении, при полной гидратации в условиях свободного расширения на 44,5 % приводит к нарушению структуры камня и резкому снижению прочности.

Таким образом, лишь при концентрации С3А в смеси с водой, равной 1 г/см3, и 5/5 = 0,67 обеспечивается образование бездефектной структуры при полной гидратации С3А с образованием С3АН6. Но чем больше будут отклонения в сторону уменьшения В/В от указанного значения и повышения концентрации С3А в объеме слитной смеси, тем больше подвержена она с течением времени возможности набухания и разрушения во влажной среде.

Это явление иллюстрируют данные, полученные А. В. Волженским с Т. А. Борисенко при определении прочности образцов, изготовленных из смеси С3А с песком (1 : 1,6 по массе) при водовяжущих отношениях 0,26 и 0,52 прессованием и 0,78 и 0,91 вибрацией. Уже через 15 суток влажного хранения образцы, сформованные при В/В, равном 0,26 и 0,52, увеличивались в объеме соответственно на 40 и 18 %, покрылись трещинами и показали малую прочность— 1,6 и 0,8 МПа. Образцы, изготовленные при В/В, равном 0,78 и 0,91, обнаружили лишь небольшое увеличение объема (0,1—0,5%), прочность же их достигала 2,5 и 2 МПа.

В синтезе прочности, долговечности и некоторых специальных свойств обычных, быстротвердеющих, а также расширяющихся и напрягающих цементов большую роль играет эттриигит ЗСаО·Al2О3·3CaSО4·31H2О. Он образуется из высокоосновных алюминатов кальция ЗСаО·А12О3 или 4СаО·А12О3·13Н2О, гипса и воды. Если реакция С3А с остальными веществами протекает при стехиометрическом соотношении компонентов, то это приводит к увеличению объема твердой фазы в системе в 2,3 раза при общей контракции системы на 6,14 %. Но одновременно в образование ее структуры включается фактор размещения частичек эттриигита с промежутками между ними. Как показывают наши опыты, по объему они равны абсолютному объему новой твердой фазы, а это обусловливает увеличение общего объема твердой фазы с промежутками между ее частичками в 2,3·2 = 4,6 раза. Такое увеличение должно вызывать увеличение всего объема твердеющей системы. Данное явление успешно используется при создании некоторых видов расширяющихся и напрягающих   цементов.

Расчеты также показывают, что образование эттриигита в бетоне из С3АН6 и гипса, поступающего в него извне в виде водного раствора, сопровождается увеличением абсолютного объема его в 4,76 раза, а с учетом промежутков между частичками в 4,76·2 = 9,52. Отсюда становится понятным разрушительное влияние на цементные бетоны поступающих в них водных растворов сульфатов. Но образование эттриигита может протекать и без увеличения объема слитной смеси всех компонентов при условии резкого уменьшения в ней содержания С3А и гипса и увеличения водотвердого отношения (более 1).

Гидратация полуводного гипса при стехиометрическом соотношении его с водой приводит к саморазрушению затвердевшего двугидрата через 2—3 года с увеличением внешнего объема образца на 5—7 %. Измерения показали, что общая пористость его при этом устанавливается на уровне 16 %, что соответствует 19,1 % объема двугидрата. Расчет по вышеуказанной формуле показывает, что устойчивость системы во времени может быть достигнута только при оптимальном содержании (концентрации) полугидрата в исходной смеси в 1,65 г/см3 и менее (а не 1,79 г/см3 стехиометрически) и минимальном В/Г=0,23.

Полуводный гипс отличается от рассмотренных вяжущих минимальной величиной объема промежутков между частичками образующегося из него двугидрата (0,19 абсолютного объема последнего).

Снижение прочности наблюдается при длительном твердении во влажной среде образцов, изготовленных из портландцементов при пониженных ВЩ.

По объемным деформациям при взаимодействии с водой оксид кальция — основной компонент извести — является уникальным среди других вяжущих веществ. Его гидратация с образованием Са(ОН)2 при стехиометрическом соотношении компонентов сопровождается контракцией в 4,83 % и полным разрыхлением системы (пушонка) с увеличением внешнего ее объема в 3—4 раза. Следовательно, объем пространства между частичками гидроксида кальция примерно в 4 раза больше ее абсолютного объема. В этом отношении гидроксид кальция превосходит эттрингит. Его образование происходит с высокой интенсивностью и может вызывать повреждения изделий и конструкций. В частности, присутствие оксида кальция в портландцементе даже в небольшом количестве (2—3 %) отрицательно отражается на его свойствах.

В настоящее время имеются некоторые приемы регулирования степени расширения гидратирующихся вяжущих. Автором, в частности, разработан принцип регулирования величины объемных деформаций твердеющих вяжущих путем замены образующихся при этом гидратов с большим объемом промежутков между частичками другими гидратами с меньшим их объемом. Например, вводя в смесь оксида кальция с водой некоторые добавки, взаимодействующие с СаО, можно получать вместо Са(ОН)2 другие гидраты, полностью исключающие расширение системы или обеспечивающие ее расширение в требуемых размерах, что можно регулировать величиной добавки. Этот принцип использован при разработке составов известковых портландцементов.

Описанное явление при выдерживании во влажной (водной) среде образцов, изготовленных из слитных смесей вяжущих с водой, характеризующихся повышенным содержанием (концентрацией) твердой фазы по сравнению с оптимальным (а оно всегда меньше необходимого стехиометрически),    объясняется следующим    образом,

В начальный период твердения смеси вяжущего с водой идет образование гидратов с той скоростью, которая зависит от свойств самого вяжущего, водовяжущего отношения и температурно-влажностных условий. В связи с повышенной концентрацией вяжущего и пониженным содержанием воды для полной его гидратации на определенном этапе наступает затухание реакций вследствие исчерпания воды.

В это же время в смеси остается избыток негидратированного вяжущего. Если в последующем сюда будет поступать вода в жидком или парообразном состоянии, то создаются предпосылки для дальнейшей гидратации вяжущего и образования дополнительных порций новообразований. Но если нет свободного пространства для размещения последних с промежутками между частичками, возникает давление зародышей новообразований внутри сложившейся структуры. Последующее ее состояние будет зависеть от соотношения между силами давления зародышей и прочностью на растяжение затвердевшего тела, определяемой когезионными и адгезионными силами системы из взятого вяжущего вещества. По рассмотренным примерам разрушение затвердевшей смеси С3А с водой с высокой концентрацией вяжущего наступает в течение 1—2 недель. Структура двуводного гипса, полученного гидратацией полугидрата при В/Г = 0,1, расшатывается в течение 2—3 лет. Портлантцементный камень в этом отношении отличается наиболее высокой стабильностью.

Из изложенного вытекает важное следствие: любое вяжущее вещество при оптимальной концентрации его в смеси с водой и при соответствующем В/В, дающее твердеющую систему с обычными деформациями усадки, по мере увеличения его содержания и уменьшения В/В будет переходить сначала в класс «безусадочных», а затем в класс «расширяющихся» и даже «саморазрушающихся» при свободном расширении при твердении или «напрягающих» при гидратации в «замкнутом» объеме. Интенсивность и скорость развития соответствующих деформаций во времени должны зависеть от индивидуальных свойств вяжущих и условий твердения. При этом, как следует из формулы, чем больше значения показателя междучастичных объемов V, тем меньше прочность затвердевшей системы при оптимальной концентрации в ней вяжущего.

Отрицательно на прочности может отражаться и содержание ненспаряемой воды Wo, если образующиеся гидраты подвержены разложению при обычных или малоотличающихся от них температурах.

По многим экспериментальным данным, портландцемента в бетонах, изготовленных даже при повышенных В/Д=0,45...0,6, на протяжении 10—15 лет достигают степени гидратации лишь на 70—85 %. Учитывая это обстоятельство, по-видимому, опасный порог предельных значений концентрации этих вяжущих лежит при более низких В/Ц. Расчеты показывают, что при конечной степени гидратации цемента 0,7—0,8 исходная его концентрация соответственно может быть принята в 1,6 г/см3 смеси с водой при В/Ц=0,35 и более.

Важно также отметить, что при длительном твердении цементного камня (3-4 года и более) наблюдается явление релаксации внутренних напряжений в образцах, изготовленных с В/Д = 0,05...0,2. Это явление отражается на объемном расширении образцов, которое, достигнув максимума, примерно к 1 году, в дальнейшем уменьшается. Допустима также вероятность и того, что при длительном нахождении цементного камня во влажной среде происходит перекристаллизация гидратов и, в первую очередь, гидроксида кальция с перемещением их из напряженных участков затвердевшей системы в свободные полости структуры с уменьшением ее пористости до 25—-28 %. Возможно также уменьшение со временем содержания воды в гидратах, что может отрицательно влиять на несущую способность преднапряженных конструкций.

Лишь новые длительные исследования прочностных и деформативных свойств цементного камня, полученного при низких значениях В/Ц из цементов различного минерального состава и различной дисперсности, дадут ответ на вопрос о допустимых нижних пределах водоцементных отношений, при которых, обеспечивается полная долговечность твердеющих систем, включая бетоны.

Таким образом, в принципе для каждого вяжущего вещества имеется свое оптимальное водовяжущее отношение, при котором в принятых условиях твердения наиболее эффективно реализуются его цементирующие свойства. Отклонение от оптимального водовяжущего отношения в сторону его увеличения или уменьшения приводит к недоиспользованию потенциальных возможностей материала, а при переходе к системам с высокой его концентрацией—даже к нарушению затвердевшей структуры.

8  МАТЕРИАЛЬНЫЙ  БАЛАНС  ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

8.1Общие сведения

Расчет материального баланса основан на обоснованных индивидуальных нормах расхода пластмасс в производстве изделий, которые зависят от множества условий на действующих предприятиях.

8.1.1 Классификация факторов, влияющих на индивидуальные нормы

расхода пластмасс в производстве изделий:

Факторы

Продукт труда:

-Количественные характеристики: масса изделия, габариты.

-Качественные характеристики: конструкторско-технологическая сложность.

Процесс труда:

-Предметы труда (сырой материал):пластмассы (вид и качество).

-Средства труда: оборудование и оснастка (вид и состояние).

-Организация, планирование и управление.

Нормы расхода могут устанавливаться опытным путем с учетом индивидуальных особенностей конкретного производства.

8.2 Последовательность процесса

Составляется пооперационная схема материальных потоков при производстве изделия. Пример, рецептура изделия: Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) — 81,62%, суперконцентрат СКГП -1,63%, вторичное сырье (дробленка) — 16,75%.

| Транспортировка сырья |  | Приготовление полимерной композиции |
| --- | --- | --- |

Изготовление изделий методом литья

| Дробление возвратных отходов производства |  | Механическая обработка, разбраковка и упаковка |
| --- | --- | --- |

Транспортировка продукции на склад

Рисунок 8.1 - Схема материальных потоков

Материальный баланс рассчитывается на 1000 шт. готовых изделий. Значения безвозвратных потерь К по стадиям конкретного производства изделия указаны в табл. 8.1

Таблица 8.1 -Безвозвратные потери по стадиям

| Стадия производства | Обозначения | Безвозвратные потери,% |
| --- | --- | --- |
| Механическая обработка, разбраковка и упаковка | Км | 0,8 |
| Дробление возвратных отходов производства | Кд | 0,2 |
| Изготовление изделий методом литья | Кл | 0,1 |
| Приготовление полимерной композиции | Кк | 0,2 |
| Транспортировка сырья | Кт | 0,2 |

Потери на стадии транспортировки продукции на склад полностью отсутствуют.

8.3 Порядок расчета

8.3.1 Стадия механической обработки, разбраковки и упаковки изделий. Масса изделий, не разбракованных и не прошедших механическую обработку М, рассчитывается по выражению:

М= Мизд+Мв+Мом                                      (8.1)

где Мизд — масса годных изделий, г;

Мв— масса возвратных отходов (литники и бракованные изделия), г;                       Мом — масса безвозвратных отходов на стадии механической обработки, разбраковки и упаковки, г.

Мв=МиздКв100                                                        (8.2)

Мод = = МвКд100                                                     (8.3)

где Кд— безвозвратные потери на стадии дробления возвратных отходов, %.

8.3.2 Стадия изготовления изделий методом литья.

Масса полимерной композиции Мком рассчитывается по формуле:

Мком=М+Мл                                                 (8.4)

где Мл — масса безвозвратных отходов на стадии изготовления изделий методом литья, г.

Мл = МКл100                                                         (8.5)

где Кл — безвозвратные потери на стадии изготовления изделий методом литья, %.

8.3.3 Стадия приготовления композиции.

Масса каждого компонента тк, входящего в состав полимерной композиции, рассчитывается по формуле:

mк=Рк(Мком+Мок)100                                                      (8.6)

где Рк — рецептурное количество компонента, %;

Мок — масса безвозвратных отходов на стадии приготовления композиции, г.

Мок =МкомКк100                                                               (8.7)

где Кк — безвозвратные потери на стадии приготовления композиции, %.

8.3.4 Стадия транспортировки сырья.

Массу каждого компонента Мк, поступающего на стадию транспортировки сырья, рассчитывают по выражению:

Мк=mк + Мтк                                                                                              (8.8)

где Мтк — масса безвозвратных отходов компонента на стадии транспортировки сырья, г.

Мтк= mкКт100                                                                               (8.9)

где Кт — безвозвратные потери на стадии транспортировки сырья, %.

Масса безвозвратных отходов на стадии транспортировки сырья Мт определяется по выражению:

Мт = ∑Мкт                                                                                                  (8.5)

8.3.5 Сводный материальный баланс.

Общая масса безвозвратных отходов производства Мбо рассчитывается по формуле:

Мбо = Мом + Мод + Мл + Мок + Мт                                                  (8.5)

8.4 Примеры расчетов

8.4.1 Написать реакцию полимеризации этилена и стирола. Какие продукты при этом получаются и где применяются в строительстве?

Полимеризация этилена идет по следующему уравнению:

n(СН2— СН2)→ (— СН2—)n

Полиэтилен применяется в строительстве для изготовления труб пленок для гидроизоляции, санитарно-технических изделий для водопровода и канализации, различных емкостей и др.

Полимеризация стирола идет по уравнению:

n(С6Н5—СН=СН2)→[ —СН— СН2—] n

|

С6Н5

Полистирол применяется в строительстве для изготовления облицовочных плиток, вентиляционных решеток, различных изделие (ванны, раковины, трубы) и др.

8.4.2 Описать реакцию поликонденсации между фенолом и формальдегидом с получением термопластичной (наволочной) смолы. Какие виды полимеров изготавливаются из термореактивной смолы и где применяются?

Фенольно-формальдегидная смола получается в результате взаимодействия фенола с формальдегидом в кислой среде. Смолы применяют для изготовления различных элементов конструкций, деталей, несущих большие нагрузки (шкивы, зубчатые колеса и др.), облицовочных материалов, различных строительных отделочных материалов.

8.4.3 Написать в общем виде формулу строения силоксановых полимеров. Указать, к какому классу органических соединений они относятся и где применяются в строительстве?

Строение полисилоксановых смол в общем виде можно выразить формулой:

OR         OR          OR          OR

|              |               |               |

О—Si— О—Si— О— Si —О— Si— и т.д.

|              |               |               |

OR          OR          OR          OR

Полисилоксановые смолы относятся к классу кремнийорганиче-ских смол и применяются для получения термойстойких и водостойких материалов, а также для гидрофобной пропитки тканей, бетонов.

9 УКАЗАНИЯ К СРСП

9.1 Общие указания

Проведение консультаций с целью повышения уровня знаний студентов. Выдача заданий на выполнение рефератов, тем докладов, руководство научно-исследовательской работой студентов. Защита выполненных заданий по темам практических занятий.   Защита выполненных заданий по темам лабораторных занятий.

9.2 Темы СРСП

- Разработать технологическую линию помола цемента марки 500 с минеральными добавками в количестве 10% производительностью 0,6 млн.т
в год.

- Разработать технологическую линию помола цемента марки 400 с
минеральными добавками в количестве 20% производительностью 0,8 млн.т
в год.

- Разработать      технологическую      линию      помола      цемента
производительностью 0,8 млн.т. в год с минеральными добавками М500 в
количестве 40% и сульфатостойкого шлакопортландцемента марки 500 в
количестве 80%.

- Разработать технологическую линию по производству гипсового
вяжущего марки Г-5 мощностью 200 тыс.т в год.

- Разработать технологическую линию по производству гипсового вяжущего марки Г-6 мощностью 400 тыс.т в год.

- Разработать      технологическую      линию      по      производству гипсоцементно - пуццоланового вяжущего М 150 мощностью 400 тыс.т в год.

- Разработать     технологическую     линию      по      производству фторангидритового вяжущего.

- Разработать технологическую линию по производству цементного клинкера мокрым способом производительность:

- 400 тыс.т в год;

- 350 тыс.т в год;

- 250 тыс.т в год.

- Разработать технологическую линию по производству цементного клинкера сухим способом производительностью:

- 200 тыс.т в год;

- 400 тыс.т в год;

- 600 тыс.т в год.

- Разработать технологическую линию по производству напрягающего цемента производительностью:

- 200 тыс.т в год;

- 400 тыс.т в год;

- 600 тыс.т в год.

- Разработать технологическую линию по производству глиноземистого цемента производительностью:

- 200 тыс.т в год;

- 400 тыс.т в год;

- 600 тыс.т в год.

- Разработать технологическую линию по производству комовой извести в шахтных печах производительностью:

- 50 т/сутки;

- 100 т/сутки;

- 200 т/сутки.

- Разработать технологическую линию обжига известняка в кипящем слое производительностью 300 т/сутки.

10 УКАЗАНИЯ К СРС

Задания выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

Таблица 10.1 - Темы СРС

| Тема | Цель и содержание задания |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Гипсовые вяжущие вещества | Чем отличаются свойства гипсо-цементнопуццоланового вяжущего от гипсового. |
| Магнезиальные вяжущие вещества | Какое сырье используется для производства магнезиального вяжущего, затворители для магнезиальных вяжущих, особенности твердения. |
| Жидкое стекло | Преимущество и недостатки жидкого стекла. |
| Производство портландцемента | Способы производства портландцемента, понятие о коэффициенте насыщения сырьевой смеси. |
| Свойства портландцемента | Химикоминералогический состав особо быстротвердеющего цемента и чем он отличается от обычного портландцемента. |
| Свойства портландцемента | Отличительные свойства пуццоланового портландцемента. |
| Свойства портландцемента | Определение активности гидравлических минеральных добавок. |
| Свойства портландцемента | Чем объясняется контракция и тиксотропия цементных тест. |
| Свойства портландцемента | Для чего определяют равномерность изменения объема цементного теста. |
| Разновидности портландцемента | Чем отличается обычный портландцемент от белого портландцемента. |
| Глиноземистые цементы | Особенности твердения и хи-микоминералогического состава глиноземистых цементов. |
| Органические вяжущие вещества | Виды изделий на основе органического вяжущего. |
| Органические вяжущие вещества | Чем отличаются строение и свойства термопластичных полимеров от термоактивных. |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1 Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие/ Т.Н. Акимова. - М.: Изд-во Моск. Автомобильно-дорожного ин-та, 2007. – 98 с

2 Барабанщиков Ю.Г. Вяжущие вещества и бетоны: учебное пособие/ Ю.Г. Барабанщиков. -  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 150 с.

3 Ш.М.Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко Минеральные вяжущие вещества: лабораторный практикум:М61 учебное пособие /– Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 92 с.

4Лотов В.А. Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе по курсу «Технология цемента». – Томск: Изд. ТПУ, 2006. – 32 с.

5 Мирзаходжаев А.А. и др. Вяжущие вещества. Методические указания по выполнению практических занятий. Содержание казахско-русское. Алматы.: КазГАСА, 2002.

6 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов на их основе. – М.: Высш.шк., 2005. – 334 с.

7 Шмитько Е.И., Крылова А.В, Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – М.: Проспект Науки, 2006. – 208 с.

Дополнительная литература

8 Буров Ю.С., Колокольников В.С. Лабораторный практикум по курсу «Минеральные вяжущие вещества». М.: Стройиздат, 1974. #### 9 Воробьев В.А. и др. Технология полимеров. М.: Высш. шк., 1980

#### 10 Б. Г. Скрамтаев, В. Д. Буров, и. Панфилова, п. Ф. Шубенкин. Примеры и задачи по строительным материалам. М.: Высшая школа, 1970

11 Грушко И.М и др. Испытание дорожно-строительных материалов. Лабораторный практикум. Учебное пособие для вузов. – М.: Транспорт, 1985. – 200 с.

12 Колокольников В.С. Производство цемента. М.: Высшая школа, 1974

#### 13 Монастырев А.В. Производство извести. М.: Стройиздат, 1971.

14 Тагер А.А. Физико-химические свойства полимеров. М.: Химия, 1978.

15 Журнал «Цемент-известь-гипс»

16  Журнал «Бетон и железобетон»

17 «Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века»