2 ЛЕКЦИЯ Природные каменные материалы и сырье для производства строительных материалов  из горных пород

## «ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Основным сырьем для производства искусственных строительных материалов являются горные породы и отходы промышленности (техногенные вторичные ресурсы).

Горные породы — значительные по объему скопления в земной коре одного или нескольких минералов, образовавшихся в результате физико-химических процессов и характеризующиеся постоянным составом, строением и свойствами.

Минералы (от лат. minera – руда) – природные тела с определенным химическим составом и кристаллической структурой

Все техногенные отходы можно разделить на две большие группы: минеральные (неорганические) и органические. Наибольшее значение для производства строительных материалов имеют минеральные отходы.

Основные породообразующие минералы

Важнейшие свойства минералов:

- Кристаллографические очертания (форма кристаллов): игольчатая (роговая обманка); волокнистая (асбест); листовая чешуйчатая (слюда, графит); кубовидная (галит) и другие.

- Цвет: бесцветный (горный хрусталь); зеленый (мала-хит); красный (рубин), кварц – белый, розовый, дымчатый.

- Прозрачность: прозрачные (горный хрусталь, исланд-ский шпат); полупрозрачные (изумруд); непрозрачные (графит).

- Блеск: а) металлический (пирит); б) неметаллический: алмазный (интенсивный); стеклянный

(горный хрусталь, кальцит); жирный (кварц, тальк); перла-мутровый (слюда, полевой шпат); матовый (халцедон); шел-ковистый (асбест).

- Твердость

6.	Спайность – способность раскалываться при ударе по кри-сталлографическим плоскостям:

– весьма совершенная степень (слюда, гипс, графит – пла-стинки);

– совершенная (кальцит, полевой шпат – правильные фор-мы);

– средняя (роговая обманка, флюорит – обломки со следа-ми спайности);

– несовершенная (апатит – почти не видно плоскостей спайности);

– весьма несовершенная (корунд, кварц – спайность отсут-ствует).

7.	Излом – характеристика поверхности раскалывания:

–  ступенчатый (кальцит, полевой шпат);

–  раковистый (горный хрусталь);

–  землистый (асбест-серпентин);

–  игольчатый (асбест);

–  зернистый (мрамор);

–  занозистый (роговая обманка).

8.	Плотность: от 1 до 23 г/см3, у породообразующих минералов – 2,5–3,5.

Минералы магматических горных пород

Кварц – SiO2: сжатие – 2000 МПа, растяжение – 100 МПа, плавление 1700 °С, цвет – белый, серый, прозрачный (горный хрусталь), фиолетовый (аметист), дымчатый (раухтопаз), чер-ный (морион).

Полевые шпаты (светлоокрашенные) – 2/3 горной породы, прочность сжатия – 120–170 МПа:

– ортоклаз (прямораскалывающийся) – K2O.Al2O3·6SiO2, в кислых (гранитах) и средних (сиенитах), плавление 1450 °С;

– плагиоклазы (косораскалывающиеся) – Na2O.Al2O3.6SiO2 до 2SiO2; основные породы – габбро, базальт; в процессе выветри-вания за счет взаимодействия с углекислотой образуется као-линит.

Роговая обманка (амфибол) – бурая, черная, занозный из-лом, цвет – янтарный, твердость 6, сопротивляется удару.

Слюды (алюмосиликаты) – твердость 2–3. Низкая морозо-стойкость пород.

– мусковит – калиевая слюда (бесцветный, тугоплавкий, химически стойкий минерал);

– биотит – магнезиально-железистая слюда черного цвета.

Минералы осадочных горных пород

Кремнеземы:

– опал – SiO2 . mH2O – аморфный кремнезем, воды – 2–34 %, бесцветный, молочно-белый (желтый, голубой, черный), твер-дость 5–6, плотность 1,9–2,5 г/см3;

– халцедон – SiO2 – волокнистый кварц (продукт кристал-лизации опала), блеск матовый, плотность 2,6, твердость 6;

– кварц – SiO2 – магматического происхождения и кварц осадочный.

Карбонаты:

кальцит – СаСО3 – бесцветный, белый (желтый, розовый, голубой), блеск стеклянный, плотность 2,7, вскипает в соляной кислоте;

– доломит CaMg(CO3)2 – вскипает только в порошке и при нагреве, огнеупорен;

– магнезит MgCO3 – бесцветный, белый, серый, желтый; огнеупорен.

Глинистые минералы:

– каолинит – Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O – твердость 1, жирный блеск; образуется при разложении полевых шпатов и слюд; вхо-дит в состав глин;

– гидрослюды – вермикулит; при обжиге увеличивается в объеме в 20 раз;

– монтмориллонит – сходен с каолинитом, но имеет особое строение кристаллической решетки, обусловливающее пластич-ность глин.

Сульфаты:

– гипс – CaSO4 . 2H2O – белые кристаллы или слегка окрашенные, твердость 2, блеск стеклянный, плотность 2,3;

– ангидрит – CaSO4 – белый, серый, голубой, блеск стеклянный, плотность 3.

Шкала Мооса для определения твердости минералов

|  |  | Предмет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкала твердости |  | для определения | Формула |
|  |  | твердости |  |
| 1. | Тальк | Графит мягкого | Mg3[Si4O10](OH)2 |
|  |  | карандаша |  |
| 2. | Гипс | Ноготь | CaSO4 . 2H2O |
| 3. | Кальцит | Бронзовая монета | CaCO3 |
| 4. | Флюорит | Железный гвоздь | (плавиковый шпат) |
|  |  |  | CaF2 |
| 5. | Апатит | Стекло | Ca5(PO4)3Cl |
| 6. | Полевой шпат | Стальной нож | K2O . Al2O3 . 6HO |
| 7. | Кварц |  | SiO2 |
| 8. | Топаз |  | Al2(Fe,OH)[SiO4] |
| 9. | Корунд |  | Al2O3 |
| 10. | Алмаз |  | C |

Горные породы

Условия образования и взаимосвязь различных групп гор-ных пород представлены на схеме.

Классификация и основные виды горных пород.

В качестве природных каменных материалов в строительстве используют горные породы, которые обладают необходимыми строительными свойствами.

По происхождению горные породы подразделяют на три типа:

1) магматические (первичные

2) осадочные (вторичные)

3) метаморфические (видоизменённые).

1) Магматические горные породы образовались при остывании поднявшейся из глубин земли расплавленной магмы. Строения и свойства изверженных горных пород в значительной степени зависят от условия остывания магмы, в связи с чем эти породы подразделяют на глубинные и излившиеся.

Глубинные (интрузивные) горные породы  образовались при медленном остывании магмы в глубине земной коры при больших давлениях вышележащих слоёв земли, что способствовало формированию пород с плотной зернисто-кристаллической структурой, большой и средней плотностью, высоким пределом прочности при сжатии. Эти породы обладают малым водопоглощением  и высокой морозостойкостью. К этим породам относят гранит, сиенит, диорит, габбро, лабрадориты

Излившиеся (эффузивные) горные породы образовались в процессе выхода магмы на земную поверхность при сравнительно быстром и неравномерном охлаждении. Наиболее распространёнными излившимися породами являются порфир, диабаз, базальт, андезит, вулканические туфы.

2) Осадочные горные породы образовались из первичных горных пород под воздействием температурных перепадов, солнечной радиации, действия воды, атмосферных газов и др. В связи с этим осадочные горные породы подразделяют на обломочные (рыхлые), химические и органогенные.

К обломочным рыхлым горным породам относят гравий, щебень, песок, дресва, валуны, глыбы, глину.

Химические осадочные породы:

К карбонатным породам относятся известняки, доломиты и магнезиты.

К сульфатным породам: гипс, (гипсовый камень) и ангидрит

Органогенные горные породы: Опоки, известняк-ракушечник, диатомит, мел.

3) Метаморфические горные породы образовались из изверженных и осадочных горных пород под влиянием высоких температур и давлений в процессе поднятия и опускания земной коры. К ним относят глинистый сланец, мрамор, кварцит, гнейсы.

Природные каменные материалы характеризуются марками по морозостойкости- F 10…F500

Классификация и основные виды природных

каменных материалов.

Природные каменные материалы и изделия получают путём обработки горных пород.

По способу получения каменные материалы подразделяют на рваный камень (бут) – добывают взрывным способом; грубоколотый камень – получают раскалыванием без обработки; дроблёный – получают дроблением (щебень, искусственный песок); сортированный камень (булыжник, гравий).

Каменные материалы по форме делят на камни неправильной формы (щебень, гравий) и штучные изделия, имеющие правильную форму (плиты, блоки).

Щебень – остроугольные куски горных пород размером от 5 до 70 мм, получаемые при механическом или природном дроблении бута (рваный камень) или естественных камней. Его используют в качестве крупного заполнителя для приготовления бетонных смесей, устройства оснований.

Гравий – окатанные куски горных пород размером от 5 до 70 мм (реже до 120 мм), также используется для приготовления искусственных гравийно-щебёночных смесей.

Песок – рыхлая смесь зёрен горных пород размером от 0,14 до 5 мм. Он образуется обычно в результате выветривания горных пород, но может быть получен и  искусственным путём – дроблением гравия, щебня, и кусков горных пород.

Производство каменных строительных материалов

Производство каменных материалов включает добычу и переработку горных пород. Добыча горной породы (разработка месторождений нерудного полезного ископаемого) осуществляется:

- открытым способом (в карьерах после снятия слоя вскрышных пород);

- подземным способом (в шахтах и штольнях).

Способы разработки месторождений зависят от вида гор-ных пород (рыхлые или массивные, мягкие или твердые). Переработка добытого камня происходит на камнеобрабатывающих предприятиях или дробильно-сортировочных предприятиях.

Природные каменные материалы и изделия получают из добытых горных пород путем механической обработки (дробления, распиливания, раскалывания и т.п.), после которой практически полностью сохраняется структура и свойства исходной породы.

По способу изготовления природные можно разделить на:

пиленые пиленые из массива блоки-полуфабрикаты и крупные камни;

из блоков-полуфабрикатов с последующей  бработкой (стеновые камни и блоки, облицовочные плиты

плиты для пола, цельные ступени, подоконные доски и др.);

колотые из блоков с последующей обработкой (бортовые камни, плиты и камни тесанные, брусчатка, шашка для мощения и др.); грубоколотые (постелистый бутовый камень); рваные (бутовый камень);

дробленые (щебень, искусственный песок); молотые (каменная мука, молотый строительные каменные материалы и изделия минеральный порошок).

Горные породы используются:

- после механической переработки в виде природных каменных материалов и изделий, состав, строение и свойства которых близки к исходным горным породам; как сырьевые материалы для получения искусственных

- строительных материалов по различным технологиям, часто включающим температурную обработку, в ходе которых изменяются состав, строение и свойства исходных материалов.

| Назначение | Вид материалов и изделий |  |  | Используемые горные породы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | Бутовый камень, камни пиленые и колотые |  |  | Изверженные горные породы |  |  |
| Стены | Стеновые (пиленые) камни, крупные блоки, тесаный камень |  |  | Известняки ракушеч- ники, туф вулканиче- ский |  |  |
| Облицовка наружная | Облицовочные плиты и камни, профильные элементы |  |  | Гранит, габбро, базальт, кварцит |  |  |
| Облицовка внутренняя | Облицовочные плиты, профильные элементы |  |  | Мрамор, мраморовид- ный известняк, извест- няк ракушечник, туф, гипсовый камень, ангидрит |  |  |  |
| Наружные лестницы и площадки, парапеты и ограждения | Ступени, плиты для площадок, стенок |  |  | Гранит, диорит, габбро |  |  |  |
| Дорожные покрытия автомобильных дорог | Камни бортовые, брусчатка, камень колотый |  |  | Гранит, габбро, базальт, песчаник, известняк плотный |  |  |  |
| Теплоизоляци- онные и акустические | Плиты, щебень |  |  | Пемзы, туфы, трассы, известняки- ракушечники |  |  |  |
| Электроизоля- ционные | Доски, плиты, панели |  |  | Мрамор, сланцы, тальк, слюды |  |  |  |
| Физико-механические свойства некоторых пород |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  | Коэффи- циент раз- мягчения, |  |  |
|  |  | Предел прочности | Морозостой- |  |  |  |  |
|  |  | при сжатии, | кость, циклов, |  |  |  |  |
|  |  | МПа, не менее | не менее |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| Гранит, сиенит |  | 90 | 50 |  | 0,8 |  |  |
| Лабрадорит, диабаз |  | 60 | 50 |  | 0,7 |  |  |
| Мрамор белый, |  |  |  |  |  |  |  |
| серый, цветной |  | 40 | 25 |  | 0,7 |  |
| Базальт |  | 30 | 25 |  | 0,7 |  |
| Песчаник |  | 30 | 25 |  | 0,7 |  |
| Известняк, доломит |  | 20 | 25 |  | 0,65 |  |  |
| Известняк- |  |  |  |  |  |  |  |
| ракушечник |  | 15 | 15 |  | 0,65 |  |
| Гипс |  | 15 | Не нормируется |  | 0,65 |  |
| Туфы вулканические |  | 5 | 25 |  | 0,7 |  |  |

Виды изделий из природных каменных материалов

| Изделие | Размер | Применение |
| --- | --- | --- |
| Бутовый камень | До 50 см | Плотины, кладка фунда- |
|  |  | ментов, подпорные стенки |
| Щебень | 5–70 | Для бетона |
|  |  | Для гидротехнических |
|  | До 150 мм | сооружений |
| Гравий | Те же размеры | То же |
| Песок | 0,14–5 мм | Бетоны и растворы |
| Блоки | V 0,1 м3 | Для стен зданий |
|  |  | и подвалов, фундаментов |
| Стеновые камни | 490–390 × 240–190 × | Заменяет около 10 кирпичей |
|  | × 188 мм | для наружных стен |
| Облицовочные | 100...250 мм (колотые) | Для наружной облицовки |
| плиты |  |  |
|  | 12...80 мм (пиленые) | Для внутренней облицовки |

Свойства строительного камня

| Плотность | 1800 | Штучный камень для стен |
| --- | --- | --- |
|  |  | и щебень для легких бетонов |
|  | 1800 | Облицовочный, полы, гидротехни- |
|  |  | ческое и дорожное строительство |
| Прочность, МПа | 0,4–20 | Легкие камни тяжелые плотные |
|  | 20–100 | изделия |
| Истираемость, г/см2 | 0,1 | Высокая износостойкость |
| Морозостойкость, | 10, 15, 35, | Легкие камни |
| циклов | 100, 150, | Тяжелые плотные изделия |
|  | 200, 300, |  |
|  | 400, 500 |  |
| Водостойкость, | 0,8 | Для фундаментов и гидротехни- |
| Кразм |  | ческих сооружений |
|  | 0,6 | Для стен |
| Теплопроводность, | = 0,5–0,8 | Туфы, известняк-ракушечник |
| Вт/(м . ºС) |  |  |
| Огнестойкость: |  |  |
| – температура | 100 | Гипс |
| размягчения, ºС | 900 | Известняк |
| – температура |  |  |
|  | 600 | Гранит, кварц, порфиры |
| растрескивания, ºС |  |  |

Выветривание горных пород

Выветривание – процесс разрушения горных пород и ка-менных материалов под действием различных факторов окру-жающей среды. Стойкость к выветриванию зависит от мине-рального состава и строения.

Устойчивым к выветриванию является кварц; малоустойчи-выми – полевые шпаты, ортоклаз и микроклин; неустойчивы-ми – основные плагиоклазы, оливин, кальцит, доломит, гипс, химически активные минералы – сульфиды, сульфаты.

Факторы, вызывающие разрушение каменных материалов:

физико-механические:

– суточные колебания температуры (возникновение внут-ренних напряжений за счет различного изменения объема зерен разных минералов с отличными показателями температурного линейного и объемного расширения);

– совместное действие воды и мороза (возникновение на-пряжений, связанных с проникновением и замерзанием воды в порах и микротрещинах материалов, в том числе возникающих при добыче и переработке горной породы);

физико-химические:

– действие воды на минералы с повышенной растворимо-стью (гипс, карбонаты) (растворение и вымывание);

– действие воды, содержащей растворенные газы, в том числе от промышленных выбросов, особенно СО2, SO3, SO2, NO2 и др., приводящее к образованию новых и легко раствори-мых соединений, например:

– для карбонатных пород: СаСО3+Н2О+СО2 → Са(НСО3)2;

– для полевошпатовых пород:

К2О·Аl2О3·6SiO2+2H2O+CO2→Аl2О3·2SiO2·2H2O+ +4SiO2+K2CO3;

– действие органических кислот, образующихся при жизне-деятельности микроорганизмов на поверхности и в трещинах камня.

ЗАЩИТА ОТ РАЗРУШЕНИЙ

Конструктивные методы выражаются в устройстве гладких или полированных поверхностей материалов, не способных сдерживать дождевые и талые воды и пропускать агрессивные среды внутрь каменного материала.

Химические методы защиты предусматривают консервацию камня путем последовательной пропитки его верхнего слоя веществами, вследствие реакции между которыми образуются нерастворимые вещества, кольматирующие поры и микротрещины. К таким методам относят силикатизацию, флюатирование а также модификацию полимерными соединениями.

Силикатизация заключается в пропитке верхнего слоя камня раствором жидкого стекла, а затем – раствором хлористого кальция. Образуемый в результате реакции силикат кальция. CaO·nSiO 2 является практически нерастворимым соединением.

Процесс флюатирования состоит, в обработке известняков и других пород, содержащих кальцит, водными растворами кремнефтористых солей.