СТЕКЛО И ПЛАВЛЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СТЕКЛО

Состав и основные свойства стекла

Изделия из стекла, каменного и шлакового литья, ситаллов и шлакоситаллов относят к группе изделий из минеральных расплавов.

По виду сырья изделия из минеральных расплавов разделяют на стекольные, каменные, шлаковые материалы; по структуре – на стекловидные (изотропность, отсутствие опре-деленной температуры плавления) и кристаллические (сочета-ние свойств стекла и кристаллических веществ).

Свойства: долговечность, биостойкость, стойкость к перепаду температур, влагостойкость, атмосферостойкость, невозгораемость, жест-кость.

У всех изделий общие технологические принципы получения:

- подготовка и плавление исходного сырья

- охлаждение стекломассы

- формование  изделий

- термообработка  для снятия внутренних напряжений.

Основным видом строительного стекла является оконное листовое. Свойства стекла определяются составом входящих в него оксидов. Главными стеклообразующими оксидами являют-ся оксиды кремния, фосфора и бора, в соответствии с этим стек-ла бывают силикатными, фосфатными и боратными. Основная масса выпускаемых стекол – силикатные; фосфатные приме-няют для производства оптических и электровакуумных стекол; боратные – рентгенопрозрачные стекла.

Химический состав стекла

Строительное стекло, %: SiO2 – 71,5–72,5; Na2O – 13–15; CaO – 6,5–9; MgO – 3,8–4,3; Al2O3 – 1,5–2. В других стеклах содержатся также Fe2O3, K2O, SO3, BeO, ZnO. Изменение состава сырьевой массы приводит к варьированию его свойств. Напри-мер, введение в состав стекла оксида свинца PbO и Na2O приво-дит к повышению блеска (хрусталь), добавки фторидов и пяти-окиси фосфора уменьшают светопрозрачность стекол («глуше-ные» изделия).

Свойства стекла

Плотность. Обычное строительное стекло имеет плотность 2,5г/см3. Вообще плотность стекла изменяется от 2,2 до 6,0 г/см3.

Прочность при сжатии составляет 500–1000 МПа, при растяжении – 30–80 МПа. Теоретическая прочность при растяжении – 10 000 МПа. Реальная прочность во много раз меньше, чем теоретическая, так как в материале присутствуют микроде-фекты. Допустимое напряжение листового стекла не более 15–20 МПа.

Способы повышения прочности: травление, закалка, покрытие пленками, армирование. При травлении стекла плавиковой кислотой происходит растворение поверхностного слоя и уда-ление наиболее опасных дефектов, прочность стекла повышает-ся в 3–4 раза. Закаливание отожженного стекла увеличивает прочность в 4–5 раз. Нанесение силиконовой пленки после травления также повышает прочность.

Модуль упругости: стекло – хрупкий материал, его мо-дуль упругости составляет 50–100 ГПа.

Твердость обычного стекла – 5–7 по шкале Мооса.

Теплопроводность – 0,4–0,88 Вт/(м·ºС).

Оптические свойства: светопропускание – до 92 %.

Химическая стойкость: силикатные стекла не стойки только к плавиковой и фосфорной кислотам.

Изделия из стекла

Виды строительного стекла.

Разделяется на группы: конструктивно-строительные изделия; листовое строительное и декоративное стекло; листовое стекло со специальными свойствами; облицовочное стекло; цветное художественное стекло.

1. Конструктивно-строительные изделия: стеклянные пустотелые блоки (стеклоблоки); профильное стекло; стеклопакеты (внутри для предотвращения запотевания находится силика-гель); стеклянные закаленные дверные полотна и другие стеклянные детали.

Стеклоблоки применяют для заполнения проемов, кладки светопрозрачных стен, перегородок, отделки фасадов зданий. Стеклоблоки хорошо рассеивают свет и обеспечивают достаточную теплоизоляцию ограждений. Применяются в производ-ственных зданиях, а также при строительстве в холодном кли-мате с сильным ветром. Стеклоблоки состоят из полублоков (сваренных); бывают квадратными, прямоугольными, круглыми, треугольными, многоугольными; одно- и двухкамерными. Раз-меры – 194×194×98 и 244×244×98 мм. Прочность при сжатии 4 МПа, теплопроводность 0,4 Вт/(м·ºС).

Профильное стекло: поперечное сечение – в виде швеллера, замкнутого прямоугольника (стекор), треугольника (сте-корт), коробчатый профиль с закругленными торцами (овал-корт). Профильное стекло применяют для остекления беспере-плетных окон, прозрачных плоских кровель, ограждения балко-нов, внутренней и наружной отделки промышленных и общест-венных зданий.

Листовое строительное и декоративное стекло:

- оконное и витринное неполированное (вертикальной вытяжки); витринное полированное и зеркальное (методом горизонтального термического формования на расплаве металла); армированное (с металлической сеткой, прокатное); узорчатое (типа «метелица» и «мороз»).

Оконное стекло имеет габариты до 2200×1600 мм и толщину 2–6 мм; витринное полированное – до 4450×2950 мм, толщи-ну 5,5 и 6,5 мм. Узорчатое (прокатное) используется для уст-ройства внутренних перегородок, полупрозрачных экранов и ог-раждений. Нанесение рельефа на стекло придает им высокую степень светорассеяния.

Стеклопакеты – изделия из двух или нескольких стекол, соединенных между собой по контуру. Внутреннее пространст-во – воздушное, толщиной 6–20 мм. Стеклопакеты изготавлвают клееные, сварные, паяные. Распорная рамка – пластмассовая, из алюминиевых сплавов; обрамляющая – из нержавеющей стали. Сварные стеклопакеты получают путем изгибания кромок стеклянных листов с последующей сваркой по периметру. Прочность на изгиб стеклопакета из стекла 5–6 мм и воздушной прослойкой 12–20 мм составляет 90–100 МПа, многокамерных стеклопакетов из закаленной стали – намного выше.

Листовое стекло со специальными свойствами:

- увиолевое – пропускающее ультрафиолетовые лучи (окна детских учреждений, здравниц, спортивных сооружений, оранжерей);

- поглощающее ультрафиолетовые лучи (книгохранилища, библио-теки, архивы, выставочные залы);

- теплоотражающее (солнцезащитное); теплозащитное (для холодного климата);

- упрочненное закаливанием (витрины, спортзалы, перегородки); электропро-водящее (не запотевает, устойчиво к радиации);

- звукоизоляционное (стекло с прозрачными полимерными пленками, которые наносят электрохимической обработкой, химическим осаждением из растворов, катодным распылением, испарением в вакууме, термическим разложением солей).

Облицовочное стекло:

- марблит (глушеное цветное стек-ло); прессованные облицовочные плитки ( = 4, 5, 6 мм; от 50×50 мм до 150×150 мм);

- эмалированное стекло (стемалит – с одной стороны эмалевая краска, крепится окрашенной стороной внутрь металлического каркаса);

- коврово-мозаичные плитки (21×21×4,5 мм);

- триплекс цветной (два стекла соединены полимерным клеем или пленкой);

- стекломрамор;

- шлакоситалловые плитки (повышенная прочность, химическая стойкость, износо-стойкость;

- цвет белый или темно-серый;

- ударная вязкость 25 кДж/м2, прочность при изгибе 65 МПа).

Применяют – для наружной и внутренней отделки.

Цветное художественное стекло – окрашенное в массе, витринное; цветное стекло, окрашенное электрохимическим способом или нанесением оксидных пленок; стеклянная мозаи-ка, смальта (цветное непрозрачное стекло для мозаичных работ – 200 оттенков, получают методом прессования из стеклян-ных порошков или литьем окрашенной массы).

Изготавливают художественные витражи и экраны, декорируют стены, потолки, перегородки; мозаику и смальту используют для наружной и внутренней отделки зданий, изготовления художественных панно.

Технология получения изделий из стекла

Сырье:

–  SiO2 – кварцевые пески, песчаники, кварциты;

–  CaO – известняк, мел, доломит (MgO);

– Al2O3 (+ попутно Na2O, K2O) – полевой шпат, техниче-ский гидроксид алюминия;

–  Na2O – в виде соды кальцинированной;

–  K2O – поташ;

–  PbO – свинцовый сурик и др.

Сода или сульфат натрия понижает температуру плавления. Na2SiO3 (SiO2 + Na2CO3) – растворимое стекло. Если добавить СаСО3, то оно становится нерастворимым.

Основное требование к сырью – это однородность и отсут-ствие примесей. Например, железистые примеси в кварцевом песке снижают светопрозрачность стекла, поэтому пески тща-тельно очищают.

Для ускорения варки стекломассы в нее вводят стеклобой – 20–40 %.

Вспомогательные  материалы:  красители,  глушители,  осветлители, обесцвечиватели, ускорители варки.

Красители – оксиды кобальта, марганца, железа, хрома и др., а также соединения селена, серебра, серы, меди, золота.

Глушители – фосфорнокислые соли, оксид олова, тальк, кремнефтористый натрий. Эффект глушения достигается за счет рассеивания света мельчайшими частицами глушителя. Полу-чаются белые непрозрачные и слабомолочные мутноватые стекла.

Обесцвечиватели: оксиды железа приводят к появлению в стекле желто-зеленоватых оттенков. Эффект обесцвечивания достигается за счет окрашивания в различные цвета. Осветлители способствуют удалению газовых включений – это триоксид мышьяка, селитра и аммонийные соли. Они выде-ляют большое количество газов, способствующих интенсивному перемешиванию стекломассы и удалению мелких пузырьков.

Ускорители варки – соединения фтора, хлора, бора, фосфо-ра и аммонийные соли, а также плавиковый шпат.

Подготовка сырья (шихты): сушка и очистка песка от примесей; дробление, сушка и помол карбонатных пород; дози-рование и смешение.

Довольно сложно очистить песок от железистых примесей. Для этого применяют промывку в гидромеханических класси-фикаторах (наименее эффективно); оттирку пленок гидроксидов железа с песчинок за счет интенсивного перемешивания пульпы в специальных мешалках; флотационную обработку (наиболее эффективно); магнитную сепарацию; химическое обогащение (щавелевокислым натрием NaHC2O4 – дорогой способ, исполь-зуемый для оптического стекла).

Варка стекла. Получение стекломассы – сложный физико-химический процесс, проходящий в несколько стадий: I – силика-тообразование (800–900 ºС); II – стеклообразование (1150–1180 ºС); III – дегазация (осветление) (1400–1500 ºС); IV – гомогенизация (1400–1500 ºС); V – студка стекломассы (1150–1200 ºС).

Первая стадия (силикатообразование) – при 800–900 ºС происходит диссоциация углекислых и других солей с образо-ванием при их взаимодействии силикатов и выделением СО2, SO2 и Н2О, спекание шихты.

Вторая стадия (стеклообразование) – при 1150–1200 ºС завершаются реакции силикатообразования, образуется насы-щенная газами стекломасса с зернами кварца (до 25 %). Процесс этот идет почти в 10 раз медленнее, чем силикатообразование на первой стадии.

Третья стадия (дегазация) – при 1400–1500 ºС. Снижается вязкость стекломассы до 10 Па.с, происходит дегазация и освет-ление. Самая продолжительная стадия.

Четвертая стадия (гомогенизация) идет параллельно с дегазацией. Усреднение состава массы за счет перемешивания поднимающимися к поверхности пузырьками воздуха.

Пятая стадия (студка) – равномерное снижение темпера-туры на 200–300 ºС. Возрастает до 100 Па.с вязкость стекломас-сы (температура – 1150–1200 ºС), что необходимо для выработ-ки стекла.

Варку стекла производят периодическим (горшковые и ванные с малой емкостью печи) и непрерывным (ванные печи с большой производительностью) способами.

В периодических печах все стадии стекловарения протекают последовательно в одном объеме, а в непрерывных – одновре-менно, но в разных частях печи. Наиболее употребительны ван-ные печи: пламенные; электрические (стекломасса при темпера-туре более 1000 ºС проводит ток с выделением тепла); пламенно-электрические.

Ванные печи непрерывного действия оборудованы механи-ческими загрузчиками и автоматикой. Бассейн разделяется эк-ранами, заградительными лодками. Загрузка и выработка произ-водится непрерывно. Движение стекломассы происходит за счет непрерывной выработки и конвекционных потоков вследствие разницы температур.

Производительность непрерывных печей – до 250 т стекломассы в сутки; коэффициент полезного действия электриче-ских печей в 3–5 раз выше вследствие более эффективного ис-пользования тепла и снижения теплопотерь.

Выработка листового стекла: вытягивание (оконное стекло толщиной до 6 мм); прокат; огневая полировка (флоат-способ) (витринное, армированное и др.).

Вытягивание производят вертикальным и горизонтальным способами.

1. Вертикальное вытягивание стекла (ВВС) производится с помощью шамотной «лодочки» в машинах ВВС (высота – 5–7 м, несколько секций). Скорость вытягивания – 120 м/ч, ши-ина ленты стекла – до 4,5 м. Недостаток – нельзя полностью устранить полосность и волнистость стекла. При безлодочном способе вместо лодочки используют поплавок со сквозной щелью.

2. Горизонтальный безлодочный (поплавок) способ: сначала стекломасса вытягивается вертикально, потом загибается и лен-та тянется горизонтально. Скорость вытягивания – до 180 м/ч, толщина стекла – 0,6–30 мм.

Способ проката (цветное утолщенное, армированное, узорчатое, волнистое). Прокат производится металлическими валками из жароупорной стали, охлаждаемыми водой. Стекломасса поступает через сливной порог (щель). Различают перио-дический и непрерывный способы проката, в соответствии с видом печей для варки.

Изготавливается стеклолента толщиной 3–40 мм, шириной 3000 мм. Скорость проката – 240 м/ч и более.

Для изготовления узорчатого стекла на поверхности одного из валков прокатной машины имеются рифления. При армиро-вании металлическая сетка проходит между валками и запрессо-вывается в стекломассу. Волнистые листы получают на специ-альных гофрирующих станках.

Недостатки проката: нельзя получать стекло тоньше 3 мм; необходима дополнительная шлифовка и полировка поверхно-сти, что ведет к удорожанию производства. Шлифовку проводят на специальных установках или конвейерах; абразивы: песок, корунд, карборунд. Полировка производится войлоком с добав-лением полировальных порошков (оксид железа).

Флоат-способ – самопроизвольное формование стекла на расплаве металла (олова, сплава свинца, меди и др.). Отличается высокой степенью полировки и ровностью поверхности. Используется для специальных стекол: светопоглощающих, тепло-отражающих. Под действием электрического поля происходит внедрение ионов металла в поверхностный слой стекла. Этим способом изготавливают высококачественное цветное стекло (серое, бронзовое, «метелица»). Способ экономичен, высокопроизводителен, позволяет изготавливать стекло высокого каче-ства. Вытесняет машины ВВС.

Отжиг необходим для уменьшения остаточных напряже-ний: медленное охлаждение стекла в интервале отжига – 530– 470 ºС (4–8 мин), затем – быстрое охлаждение до 20–50 ºС.

Закалка (термическая обработка) создает сжимающие напряжения во внешних слоях и растягивающие – во внутренних. Предел прочности при изгибе возрастает до 270 МПа. Производится нагрев до температуры потери хрупкости (630–650 ºС),

затем – быстрое и равномерное охлаждение потоками холодного воздуха в течение 2,5–3 мин. Такое стекло нельзя сверлить или резать.

СИТАЛЛЫ И ЛИТЫЕ КАМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Это стеклокристаллические материалы, получаемые при введении в состав стекломассы добавок (кристаллизаторов) с дополнительной (после формования) термической обработкой изделий. Структура – мелкие кристаллы (1 мкм), равномерно распределенные в небольшом количестве стекла (5–10 %).

Ситаллы получают из химически чистого сырья, шлакоси-таллы – из металлургических шлаков. Разновидности: пеношла-коситаллы, стеклокремнезит (в результате спекания смеси гранул стекла с песком), ситаллопласты (фторопласты, наполненные порошкообразным ситаллом), золоситаллы (получены из золы), петроситаллы (базальт, диабазы, сланцы). Дополнительные ком-поненты – катализаторы, интенсифицирующие процесс кристал-лизации стекла (оксид меди, серебро, золото, оксиды и соли тита-на, лития, циркония).

Свойства: прочность; твердость; химическая стойкость; стойкость к тепловым воздействиям; диэлектрическая прони-цаемость; сопротивление изгибу – 120–260 МПа. Ситаллы ли-шены недостатков стекла: хрупкости, низкой термостойкости и малой прочности при изгибе.

Изделия из ситаллов производят методами вытягивания, проката, прессования, выдувания. Дополнительная операция – термическая обработка изделий после их формования перед от-жигом с целью перевода стекла в стеклокристаллическое со-стояние.

Область применения в строительстве: полы; лестничные ступени; подоконники; наружная и внутренняя облицовка стен, перегородок, колонн; слоистые навесные панели и панели пере-городок. Эффективно их применение на предприятиях с агрессивной средой (химические заводы), с тяжелым температурно-влажностным режимом.

Литые каменные и шлаковые изделия получают литьем из расплавленных природных каменных материалов. Плотность – 2,9–3,0 т/м3; прочность при сжатии – 200–240 МПа, при изгибе – 40–50 МПа, при растяжении – 20–30 МПа; пористость – 1–2 %; низкое водопоглощение, высокая морозостойкость и химическая стойкость; истираемость в 3–5 раз меньше, чем у гранита, ба-зальта, диабаза – 0,07 г/см2; высокая термостойкость.

Литые изделия применяют в ответственных конструкциях, работающих в тяжелых условиях (истирание, агрессивная среда, замораживание–оттаивание): плитки для полов в агрессивных средах; изделия для футеровки травильных ванн на химических предприятиях; футеровки аппаратов; брусчатка для мощения дорог; мелющие тела для различных мельниц; трубы в особо тяжелых условиях эксплуатации; облицовка цоколей зданий; декоративная отделка зданий.