- МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

  - Общие сведения о минеральных вяжущих

Минеральные вяжущие – порошкообразные материалы, ко-торые при смешивании с водой образуют вязко-пластичное тес-то, способное самопроизвольно затвердевать под действием фи-зико-химических процессов. Их используют для приготовления бетонов, растворов, силикатного кирпича, асбестоцемента.

I. Неорганические (известь, гипс, цемент, жидкое стекло)

|  | воздушные | гидравлические |  | автоклавного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4 группы по хими- |  | (2 основные |  | твердения |
|  | ческому составу) | группы) |  | (4 вида) |
| 1. | Известковые | 1. Силикатные | 1. | Известково- |
|  | (СаО) | цементы (75 % |  | кремнеземистые |
|  |  | силикатов Са) |  |  |
| 2. | Магнезиальные | 2. Алюминатные | 2. | Известково- |
|  | (каустический | цементы (осно- |  | зольные |
|  | магнезит MgO) | ва – алюминаты |  |  |
|  |  | кальция) – глино- |  |  |
|  |  | земистые цемен- |  |  |
|  |  | ты |  |  |
| 3. | Гипсовые |  | 3. | Известково- |
|  | CaSO4*(0–0,5Н2О) |  |  | шлаковые |
| 4. | Жидкое стекло |  | 4. | Нефелиновый |
|  | (силикат натрия |  |  | цемент |
|  | или калия |  |  |  |

Na2O . nSiO2

(в виде водного раствора)

II. Органические (битумы, полимеры)

39

Воздушные вяжущие способны твердеть и сохранять проч-ность на воздухе.

Гидравлические вяжущие состоят из соединений СаО – SiO2 –

– Al2O3 – Fe2O3 и твердеют как в воде, так и на воздухе.

Вяжущие автоклавного твердения твердеют в среде насы-

щенного пара и избыточного давления.

3.2. Основы технологии производства минеральных вяжущих

Минеральные вяжущие являются продуктом обжига соот-ветствующего природного сырья и последующего тонкого из-мельчения (помола):

|  |  |  |  |  | Добавки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природное сырье |  |  |  |  |  |  |  | Помол |  |
|  |  | Обжиг |  |  |  |  |  |  |  |
| или промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минеральное |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вяжущее вещество |  |  |  |  |

Сырье: различные горные породы, отходы металлургии и энергетики (шлаки, золы). Природное сырье представляет собой стабильный (химически неактивный по отношению к воде) ма-териал. При обжиге изменяется химический и фазовый состав сырья. Образуются новые минералы, способные вступать в хи-мическое взаимодействие с водой.

Помол обожженного сырья значительно увеличивает по-верхность материала, способную контактировать (и взаимодей-

ствовать) с водой.

40

В вязкопластическое состояние минеральные вяжущие ве-щества переходят при затворении (смешивании с водой). Имен-но количество воды в смеси (водо-вяжущее отношение) опреде-ляет реологические свойства теста, растворной или бетонной смеси. К ним относятся: подвижность (способность растекать-ся), жесткость, напряжение сдвига (характеризует структурную прочность), вязкость и т.д.

Схватывание (переход из пластического состояния в камне-подобное) и твердение минеральных вяжущих веществ связаны с химическими и физико-химическими процессами взаимодей-ствия минералов вяжущего вещества с водой.

Химические процессы взаимодействия минералов вяжуще-го и воды приводят к образованию новых соединений, содер-жащих химически связанную воду. Поэтому процесс твердения минеральных вяжущих называется гидратным, или гидратаци-онным твердением, а образующиеся соединения называются

гидратными новообразованиями.

Для регулирования свойств вяжущих (сроков схватывания и твердения, времени хранения) вводят минеральные и полимер-ные добавки.

  - Воздушные вяжущие вещества

- Известь воздушная

Древние египтяне использовали известь еще за 3,5 тыс. лет до н.э. при строительстве пирамид. В России ее узнали в Х–ХI вв.

Сырье: кальциево-карбонатные породы – мел, известняк, доломит с содержанием глины до 6 %.

Производство: дробление и обжиг сырья. В основе обжига лежит реакция термической диссоциации карбоната кальция: СаСО3 = СаО + СО2 . Температура 1000–1200 °С.

Масса обожженных кусков снижается в 2 раза, а объем – на 10 %. При обжиге получается негашеная комовая известь «ки-

41

пелка», при ее помоле – негашеная молотая известь, при их га-шении – гидратная гашеная Са(ОН)2 «пушонка».

Сорта воздушной извести

|  | Кальциевая |  | Магнезиальная |  |  | Доломитовая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MgO 5 % |  |  | 5–20 |  |  | 20–40 |  |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 90 | 80 | 70 | 85 | 75 | 65 | 85 | 75 | 65 |
| 7 | 11 | 14 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |

Свойства: качество воздушной извести зависит от про-центного содержания (CaO + MgO).

При увеличении температуры обжига до 1500 °С размер кристаллов CaO и MgO увеличивается в 10 раз, понижается их активность и скорость гашения, в результате чего возникают внутренние напряжения и растрескивание. Поэтому ограничива-ется содержание непогашенных зерен.

Негашеная молотая известь быстрее схватывается и лучше твердеет, выделяемое тепло при этом способствует улучшению твердения. Процесс гашения «кипелки»:

СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 65,1 кДж

тонкодисперсные частицы (объем увеличивается в 2–3 раза).

Если затворить «кипелку» 60–80 % воды по массе, полу-чится порошкообразная гидратная известь-пушонка. На строи-тельной площадке гидратную известь можно разбавлять водой в отношении 1:3.

Твердение воздушной извести протекает медленно. Карбонатное твердение – одновременное протекание двух

процессов: 1) кристаллизации Са(ОН)2 из насыщенного водного раствора; 2) образования СаСО3:

Са(ОН)2 + СО2 + nН2О = СаСО3 + (n +1)Н2О.

При испарении воды из раствора кристаллы СаСО3 сраста-ются между собой и с частицами Са(ОН)2 и образуют искусст-венный камень.

42

Гидратное твердение (негашеной извести): происходит пересыщение раствора, взаимное сцепление и срастание обра-зующихся частичек Са(ОН)2.

Гидросиликатное твердение (известково-песчаных смесей в автоклаве) – взаимодействие СаО, SiO2 и воды. В результате образуются гидросиликаты кальция.

Наибольшая прочность достигается в третьем случае, наи-меньшая – в первом.

Применение. В строительстве используется половина всей выпускаемой извести. Ее используют в кладочных и штукатур-ных растворах, смешанных растворах, для изготовления сили-катных изделий и силикатных красок.

3.3.2. Гипсовые вяжущие

Сырье: природный гипсовый камень (CaSO4 . 2H2O) (а так-же отходы химической промышленности, фосфогипс, боро-гипс).

Низкообжиговые гипсовые вяжущие получают в гипсова-рочных котлах. Продолжительность варки – до 90 мин. Можно во время варки добавлять до 0,15 % поваренной соли, что по-вышает прочность гипса на 35 %, но сокращается срок хране-ния. Тепловая обработка – при 110–180 °С. В этом случае полу-чают кристаллы -модификации. Далее производится размол и нагрев порошка CaSO4.0,5 H2O.

CaSO4.2 H2O	CaSO4.0,5 H2O + 1,5 H2O.

Высокопрочный гипс получают из высокопрочного гипсо-вого камня (без примесей) в автоклавах под давлением пара. Кристаллы более активны, чем -модификации. Прочность при сжатии – 15–20 МПа. Используют для изготовления элементов стен, перегородок, стеновых камней.

Формовочный гипс – кристаллы -модификации, тонкого помола, применяется в керамической промышленности для из-готовления литьевых форм.

43

Свойства строительного гипса

Тонкость помола

|  | Грубый помол |  |  | Средний помол |  | Тонкий помол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |  | III |
| Остаток |  | 23 |  | 14 |  | 2 |
| на сите 02, |  |  |  |  |  |  |
| %, |  |  |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сроки схватывания |  |  |  |
|  | Быстро |  |  | Нормально |  | Медленно |
|  | твердеющий |  |  | твердеющий |  | твердеющий |
|  |  | А |  | Б |  | В |
| Начало |  | 2 |  | 6 |  | 20 |
| схватыва- |  |  |  |  |  |  |
| ния, мин, |  |  |  |  |  |  |
| не ранее |  |  |  |  |  |  |
| Конец |  | 15 |  | 30 |  | Не нормирует- |
| схватыва- |  |  |  |  |  | ся |
| ния, мин, |  |  |  |  |  |  |
| не позднее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности |  |  |  |
| Марка вяжущего |  |  | Сжатие, МПа |  |  | Изгиб, МПа |
|  |  |  | Строительный гипс |  |  |  |
| Г-2 |  |  |  | 2 |  | 1,2 |
| Г-5 |  |  |  | 5 |  | 2,5 |
| Г-6 |  |  |  | 6 |  | 3,0 |
| Г-7 |  |  |  | 7 |  | 3,5 |
|  |  |  | Высокопрочный гипс |  |  |  |
| Г-16 |  |  |  | 16 |  | 6,0 |
| Г-19 |  |  |  | 19 |  | 6,5 |
| Г-22 |  |  |  | 22 |  | 7,0 |
| Г-26 |  |  |  | 25 |  | 8,0 |

Обозначение: Г-6 А II – соответствует марке Г-6, быстрот-вердеющий, среднего помола.

44

Высокообжиговые гипсовые вяжущие: температура обжига

600–900 °С, готовое вяжущее состоит из ангидрита CaSO4 и час-тично СаО, которая активизирует твердение. Высокообжиговый гипс медленно схватывается и твердеет, но зато прочен (10–20 МПа) и водостоек. На его основе изготавливают бесшов-ные полы, растворы для штукатурки и кладки, искусственный мрамор.

Твердение строительного гипса – реакция, обратная дегид-

ратации, с выделением 19,3 кДж тепла. При этом температура возрастает до 40–50 °С, а объем – на 0,5–1 %. Для прохождения реакции достаточно 18,6 % воды от массы вяжущего, но в строительной практике вводят до 80 %.

Замедлители схватывания – известково-клеевые добавки, СДБ – до 0,5 %. Ускорители: молотый двуводный гипс, пова-ренная соль – до 2 %.

Применение: для изготовления штукатурных растворов внутри помещений; производства готовых строительных дета-лей, архитектурных изделий, перегородочных панелей и плит, сухой штукатурки, элементов перекрытий, карнизов, искусст-венного мрамора, декоративных плит для отделки, гипсокартон-ных листов для перегородок и навесных потолков.

Не допускается применение при влажности более 65 %, не-обходимо защищать поверхность водостойкими покрытиями, добавлять цемент.

3.3.3. Магнезиальные вяжущие

Разновидностями магнезиальных вяжущих веществ явля-ются каустический магнезит и каустический доломит.

Каустический магнезит получают при обжиге горной поро-ды магнезита MgCO3 в шахтных или вращающихся печах при 700–800°. В результате магнезит разлагается:

MgCO3 = MgO + CO2.

Реакция разложения MgCO3 обратимая, поэтому при обжи-ге магнезита необходимо интенсивно удалять из печи СО2 при помощи естественной или искусственной тяги.

45

Оставшееся твердое вещество – окись магния – измельчают в тонкий порошок и упаковывают.

Каустический магнезит твердеет сравнительно быстро: схватывание его должно наступать не ранее 20 мин, а конец – не позднее 6 ч от момента затворения.

Марки каустического магнезита, по показаниям прочности при сжатии образцов-кубов из жесткого трамбованного раствора состава 1:3 через 28 суток воздушного твердения, установлены

400, 500 и 600.

Каустический доломит MgO·СаСО3 получают путем обжига при 650–750 °С природного доломита MgCO3·СаСО3 с после-дующим тонким измельчением продукта. При температуре обжига СаСО3 не разлагается и остается в инертном виде как бал-ласт, что делает вяжущую активность каустического доломита ниже, чем каустического магнезита.

Каустический доломит содержит значительное количество углекислого кальция: в нем должно быть не менее 15 % окиси магния и не более 2,5 % окиси кальция, поэтому качество его ниже, чем каустического магнезита и марки его только

100–300.

Магнезиальные вяжущие затворяют не водой, а водными растворами солей сернокислого или хлористого магния. Наибо-лее распространенным затворителем является раствор хлористо-го магния MgCl2, так как он обеспечивает большую прочность. Магнезиальные вяжущие слабо сопротивляются действию воды, и их можно использовать только при твердении на воздухе с от-носительной влажностью не более 60 %.

Каустический магнезит легко поглощает влагу и углекисло-ту из воздуха, в результате чего образуются гидрат окиси маг-ния и углекислый магний. Поэтому хранить его надо в плотной герметической таре.

На основе магнезиальных вяжущих изготавливают ксило-лит (смесь вяжущего с опилками), используемый для устройства полов, фибролит и другие теплоизоляционные материалы. При-

46

меняют магнезиальные вяжущие и при производстве изделий для внутренней облицовки помещений, изготовлении пенобето-на и оснований под чистые полы, скульптурных изделий.

3.3.4. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент

Жидкое стекло – коллоидный водный раствор силиката на-трия или калия Na2O.nSiO2. Величина n обозначает отношение количества молекул кремнезема и щелочного окисла и называ-ется модулем стекла; чем модуль жидкого стекла выше, тем лучше его клеящие способности. В строительстве применяется более дешевое жидкое стекло с модулем 2,5–3,5.

Получают в стекловаренных печах при температуре 1300– 1400 °С путем плавления смеси чистого молотого кварцевого песка с содой (Na2CO3) или сульфатом натрия Na2SO4 + катали-затор (угольный порошок). При обжиге выделяется СО2 . Далее быстро охлаждают, получая силикатную глыбу, которую раство-ряют водяным паром в автоклаве при давлении – 0,6–0,8 МПа. Содержание воды в жидком стекле 50–70 %.

Жидкое стекло твердеет медленно на воздухе. При взаимо-действии с СО2 выделяется аморфный кремнезем nSiO2·mH2O, обладающий клеящей способностью:

Na2SiO2 + СО2 + 2Н2О = Si(ОН)4 + Na2CO3.

Для ускорения твердения и повышения водостойкости до-бавляют 12–15 % кремнефтористого натрия (Na2SiF6), который вступает во взаимодействие с растворимым стеклом, в резуль-тате чего быстро образуется гель кремнекислоты:

Na2SiF6 + 2Na2SiО2 + 6H2O = 6NaF + 3Si(ОН)4.

Применяют для изготовления кислотоупорного цемента, жаростойкого бетона, для защиты естественных каменных мате-риалов, укрепления песчаных грунтов.

Жидкое стекло необходимо предохранять от нагрева летом и замерзания зимой (температура замерзания 3–5 °С).

При использовании нужно отделить мутный осадок на дне.

47

Кислотоупорный цемент получают совместным помолом или смешиванием молотого кварцевого песка (SiO2) и кремнеф-тористого натрия (Na2SiF6). Затворяют такой цемент жидким стеклом. Кварцевый песок можно заменить порошком андезита.

Применение: кислотостойкие замазки, растворы, бетоны. При твердении зерна песка обволакиваются и скрепляются

аморфным кремнеземом. Прочность бетона 50–60 МПа, разру-шается в едких щелочах.

  - Гидравлические вяжущие вещества

- Портландцемент

Портландцемент – порошкообразный материал, содержа-щий искусственные минералы (силикаты кальция 70–80 %), большинство из которых в природе не встречаются. Эти мине-ралы обладают высокой химической активностью и способны взаимодействовать с водой. Портландцемент получают при тон-ком измельчении цементного клинкера с добавкой 3–5 % гипса.

Клинкер получают в виде гранул размером 10–20 (40) мм обжигом до спекания сырьевой смеси известняка и глинистых пород. Клинкер определяет качество портландцемента.

Состав портландцемента

Химический, %: CaO – 63–66; SiO2 – 21–24; Al2O3 – 4–8; Fe2O3 – 2–4; MgO – 0,5–5 и др.

Минеральный состав:

–  алит   3CaO . SiO2 (C3S) – 45–60 %;

–  белит 2CaO . SiO2 (C2S) – 20–30 %;

–  трехкальциевый алюминат  3CaO . Al2O3 (C3A) – 4–12 %;

–  четырехкальциевый алюмоферрит

4CaO . Al2O3 . Fe2O3(C4AF) – 10–20 %.

В состав клинкера входят также свободные СаО (допуска-ется 1 %), MgO (допускается 5 %).

48

Наиболее быстро гидратирующимися минералами цемент-ного клинкера являются трехкальциевый алюминат и трехкаль-циевый силикат; самая медленная гидратация происходит у двухкальциевого силиката.

| Относительная | прочность клинкерных минералов |
| --- | --- |

суток

Рис. 3.1. Нарастание прочности клинкерных минералов во времени: 1 – C3S; 2 – C2S; 3 – C3A; 4 – C4AF

Вещественный	состав	цемента:	содержание	клинкера,

гипса и активных минеральных добавок. Например, шлаковый портландцемент содержит: клинкера – 57, шлака – 40, гипса –

3 %.

Технология получения портландцемента

Производство портландцемента может быть разделено на два комплекса операций. Первый включает изготовление клин-кера, второй – получение портландцемента измельчением клин-кера совместно с гипсом, активными минеральными и другими добавками. Получение клинкера – наиболее сложный и энерго-емкий процесс, заключающийся в добыче сырья, его смешении и обжиге.

49

Сырье: известняки, мел, мергели (СаСО3) – 75 %; глина (SiO2, Al2O3, Fe2O3) – 25 %. Применяют добавки отходов (шлаки, нефелиновый шлам).

Топливо: природный газ, реже мазут. 1/4 стоимости готово-го цемента – это затраты на топливо, поэтому его расходуют экономно.

Подготовка сырья – измельчение и смешивание исходных компонентов в соответствующих пропорциях.

В настоящее время применяют два основных способа под-готовки сырьевой смеси из исходных компонентов: «мокрый», при котором помол и смешение сырья осуществляют в водной среде, и «сухой», когда материалы измельчают и смешивают в сухом виде.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА

ПОЛУЧЕНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Добыча сырья

Приготовление сырьевой смеси

Обжиг до спекания

Охлаждение клинкера

Помол клинкера с добавками гипса

Хранение портландцемента

Сухой способ – совместное измельчение известняка и гли-ны в мельницах с одновременной сушкой до влажности 1–2 % (сырьевая мука). Хранят в силосах. Предъявляются повышенные требования к качеству известняка и глины (W до 10–15 %, одно-родность). Недостатки: пыление, дополнительные требования

50

к качеству оборудования. Достоинство: экономичность – затра-ты тепла в 1,5–2 раза меньше, чем при мокром способе.

Мокрый способ – при повышенной влажности сырья: из-мельчение и смешивание в водной среде (35–45 % воды в соста-ве шлама). Глину перерабатывают в глиноболтушках. Добавля-ют дробленый известняк, все компоненты поступают в шаровую мельницу. Готовый шлам хранят в шлам-бассейнах. Несколько снижают влажность шлама добавки СДБ. Достоинство: невысо-кие требования к качеству сырья при хорошем качестве порт-ландцемента. Недостаток: повышенная энергоемкость произ-водства.

Каждый из этих способов имеет свои положительные и от-рицательные стороны. В водной среде облегчается измельчение материалов, при их совместном помоле быстро достигается вы-сокая однородность смеси, но топлива на обжиг расходуется в 1,5–2 раза больше, чем при сухом.

Сухой способ, несмотря на его технико-экономические преимущества по сравнению с мокрым, длительное время нахо-дил ограниченное применение из-за пониженного качества по-лучаемого клинкера. Однако успехи в технике тонкого измель-чения и гомогенизации сухих смесей обеспечили возможность получения высококачественных портландцементов и по сухому способу.

Тенденции в мировом цементном производстве: 1) совер-шенствование оборудования и технологий; 2) скоростной обжиг в высокопроизводительных печах; 3) перевод с мокрого способа на полусухой и сухой; 4) создание принципиально новых техно-логий.

Обжиг сырьевой смеси производят во вращающихся печах: при сухом способе – 7 × 95 м; при мокром – (5–7) × 185 (230) м. Производительность – более 100 т/ч (3000 т/сут). Вращение 1–2 об/мин.

Помол клинкера. Производительность мельниц – 100 т/ч и более. Мелющие тела – стальные шары и цилиндры. Использу-ются центробежные сепараторы для отделения крупных частиц, направляемых на домол. Тонкость помола – 4000–5000 см2/г.

51

При помоле добавляется гипс (до 3,5 % по SO3) для замедления сроков схватывания. Хранится цемент в силосах из железобето-на диаметром до 15 м и высотой до 30 м для охлаждения (после помола температура равна 80–120 °С) и гашения свободного СаО.

Твердение портландцемента. После затворения водой об-

разуется цементное тесто, которое в течение 1–3 часов не теряет пластичности. Затем происходит схватывание (до 10 ч), тесто загустевает. Далее твердение. Процессы гидратации цемента – это химические реакции при схватывании и твердении.

Реакции с водой (растворение):

1)  2 (3CaO . SiO2) + 6H2O = 3CaO . 2SiO2 . 3H2O + 3Ca(OH)2;

алит	гидросиликат кальция

2)  2 (2CaO . SiO2) + 4H2O = 3CaO . 2SiO2 . 3H2O + Ca(OH)2;

белит	гидросиликат кальция

3)  3 CaO . Al2O3 + 6H2O = 3 CaO . Al2O3 . 6H2O;

гидроалюминат (рыхлая структура)

3 CaO . Al2O3 + 3 (CaSO4 . 2H2O) + 26H2O =

= 3 CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O;

эттрингит (увеличенный вдвое по сравнению с исход-ными продуктами объем, уплотняет структуру цементного камня); гидросульфоалюминат кальция осаждается на поверхности частиц 3CaO.Al2O3, замедляя их гидратацию и продлевая схватывание цемента

4)  4CaO . Al2O3 . Fe2O3 + m H2O =

- 3CaO . Al2O3 . 6H2О+ CaO . Fe2O3 . n H2O

гидроалюминатгидроферрит

(связывается гипсом)

В результате процессов гидратации образуется цементный гель. Затем происходят процессы структурообразования, обра-зования новых связей кристаллов и упрочнения цементного камня.

52

Цемент связывает около 15 % воды от своей массы.

Набор марочной прочности происходит в течение 28 сут. Тепловая обработка в пропарочной камере (t = 80–90 °С, W = 100 %) ускоряет процесс гидратации в 10 раз, при этом прочность за 8–12 ч достигает 70 % от марочной. С увеличением тонкости помола ускоряется набор прочности в первые трое су-ток твердения.

Химические ускорители твердения: CaCl2 – хлорид каль-ция; Ca(NO3)2 – нитрат кальция; Ca(NO2)2 – нитрит кальция и их смеси.

Вещественный состав цемента

Портландцемент, кроме клинкера, содержит добавку при-родного гипса (двуводного сульфата кальция СаSО4·2Н2О) для регулирования сроков схватывания, а также очень часто актив-ную минеральную добавку (доменный гранулированный шлак, вулканические пеплы, пемзы, осадочные горные породы, диато-мит, трепел). Добавки позволяют сэкономить клинкер и повы-сить стойкость бетонов на таких цементах к коррозии.

Массовая доля в цементах активных минеральных добавок должна соответствовать значениям, указанным в таблице:

|  | Активные минеральные добавки, % по массе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозна- |  | В том числе |  |  |  |
|  |  | Доменные | Осадочного |  | Прочие |
| чение | Всего |  |  |  |  |
| цемента |  | гранулированные | происхож- | активные, |  |
|  |  | и электротермофос- | дения, кроме | включая |  |
|  |  | форные шлаки | глиежа |  | глиеж |
| ПЦ-Д0 |  | Не допускаются |  |  |  |
| ПЦ-Д5 | До 5 | До 5 | До 5 |  | До 5 |
| ПЦ-Д20, | Св. 5 | До 10 | До 10 |  | До 20 |
| ПЦ-Д20-Б | до 20 |  |  |  |  |
| ШПЦ, | Св. 20 | Св. 20 до 80 | До 10 |  | До 10 |
| ШПЦ-Б | до 80 |  |  |  |  |

53

Содержание трех компонентов – это и есть вещественный состав цемента.

| Портландцемент ПЦ Д0 | клинкер | 95–93 % |
| --- | --- | --- |
| (без активных минеральных добавок) | гипс | 5–7 % |
| Портландцемент ПЦ Д20 | клинкер | 90–73 % |
| (с активными минеральными | гипс | 5–7 % |
| добавками) | АМД | 5–20 % |
|  | клинкер | 75–15 % |
| Шлакопортландцемент ШПЦ | гипс | 5–7 % |
|  | АМД | 20–80 % |

Свойства портландцемента

  - Тонкость  помола.  Определяется  просевом  через  сито

- остаток до 15 %. Удельная поверхность – 2500–3000 см2/г.

  - Плотность. Истинная   = 3,1 гсм3; насыпная  н  = 1100–

1600 кг/м3.

  - Водопотребность (нормальная густота) – 24–28 % (22–30). Определяют на приборе Вика, когда пестик не доходит на до дна 5–7 мм.

  - Сроки схватывания: начало – не ранее 45 мин (игла не доходит до дна 1–2 мм; конец – не позднее 10 ч (игла погружа-ется не более 1–2 мм).

  - Равномерность изменения объема – за счет расширения свободных СаО и MgO вследствие их гидратации: 24 ч предва-рительного твердения + 3 ч кипячения, не должно быть трещин.

6. Активность и марку определяют на образцах 4×4×16 см из цементно-песчаной смеси 1:3 (В/Ц = 0,4). Испыта-ния проводят после 28 суток твердения (1 сут в формах, затем в воде, t = 20 2 °С). Марки: 400, 500, 550, 600.

7. Тепловыделение: при твердении цемента происходит его саморазогрев, за счет тепловыделения температура повышается до 60 °С. Для его уменьшения рекомендуется применять низко-термичные (белитовые) цементы, снижать расход цемента в массивных конструкциях. В монолитном строительстве следует

54

использовать искусственное охлаждение. При зимнем бетони-ровании тепловыделение – положительный фактор, в этом слу-чае рекомендуется использовать цементы тонкого помола (более 3000 см2/г), которые выделяют больше тепла.

Марки портландцемента

| Марка | Прочность на: |  |
| --- | --- | --- |
| портландцемента | изгиб, МПа | сжатие, МПа |
| 400 | 5,5 | 40 |
| 500 | 6,0 | 50 |
| 550 | 6,2 | 55 |
| 600 | 6,5 | 60 |

Коррозия цементного камня и способы защиты

1. Выщелачивание (вымывание) наиболее слабых компо-нентов цементного камня Са(ОН)2 и 3СаО. Al2O3·H2O мягкими водами (дождевой, болотной, оборотной, речной и т.п.). При вымывании более 15 % Са(ОН)2 в цементном камне начинается разложение гидросиликатов и гидроалюминатов. Прочность снижается почти на 50 %. Проявляется этот вид коррозии в виде белых пятен (подтеков).

Методы борьбы:

- ограничение содержания алита до 50 % (в результате гидратации алита образуется 3 молекулы Са(ОН)2);

- введение активных минеральных добавок, содержащих

аморфный кремнезем (диатомит, трепел, туфы и др.), которые связывают Са(ОН)2 в нерастворимые соединения:

Ca(OH)2 + SiO2 + m H2O = CaO . SiO2 . nH2O;

аморфный	гидросиликат кальция

3) метод карбонизации (выдерживание бетонных конструк-ций на воздухе перед установкой во влажную среду):

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓ + Н2О.

нерастворим

2. Коррозия в агрессивных средах: в результате химических реакций образуются легкорастворимые соединения, особенно в

55

растворах  кислот  с  рН  7  (сточные  воды,  грунтовые  воды

- т.д.):

– углекислотная:  СаСО3 +СО2 + Н2О = Са(НСО3)2;

бикарбонат кальция, легко растворим

– общекислотная:  Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O;

растворим

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 . 2H2O.

(из сернистого газа SO2)	увеличивается в объеме

Кислоты разрушают также силикаты кальция;

– магнезиальная (в грунтовой и морской воде):

Ca(OH2) + MgCl2 = CaCl2 + Mg(OH)2↓

легко растворим

Органические кислоты разрушают цементный камень (ук-сусная, молочная и др., обычно в животноводстве). Не опасны органические растворители – бензин, керосин, мазут.

Защита изделий – путем создания на поверхности слоев из кислотостойких цементов.

3. Сульфатная и щелочная коррозия Сульфатная – в морской, грунтовой, минерализованной

воде, содержащей сульфатные ионы:

3CaO . Al2O3 . 6 H2O + 3CaSO4 + 25H2O = 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 31H2О.

(эттрингит) гидросульфоалюминат кальция

Происходит увеличение объема в 2 раза.

Метод борьбы – применение сульфатостойких цементов. Щелочная коррозия – под действием NaOH и КОН и угле-

кислоты воздуха. Образуются кристаллы Na2CO3 . nH2O и K2CO3 . mH2O, что вызывает увеличение объема.

Методы борьбы: ограничение содержания алюминатов кальция и введение активных минеральных добавок (диатомита, трепела).

Общие способы защиты:

- нанесение обмазочных составов – битумных, битумно-полимерных; полимерных пропиток, мастик;

- увеличение плотности бетонов;

- использование сульфатостойких цементов;

56

4) изоляция полимерными пленками;

5) защитные покрытия из мастик на основе кислотоупорных цементов;

6) пропитка бетонов полимерами, серой.

3.4.2. Специальные виды цементов

1. Сульфатостойкий портландцемент – специальный состав клинкера с ограниченным содержанием С3А 5 %, C3S 55 %; увеличенное до 18 % содержание C2S. Высокая морозостой-кость. Применяется для подводных сооружений (особенно сульфатостойкие шлакопортландцементы и пуццолановый портландцемент).

2. Пластифицированный портландцемент – добавки – 0,2– 0,25 % СДБ. Более высокая подвижность бетонной смеси, сни-жение В/Ц. Высокая плотность, морозостойкость, водонепрони-цаемость бетона.

3. Гидрофобный портландцемент. При помоле клинкера вводят 0,1–0,3 % добавок: олеиновую кислоту (окисление пара-фина), асидол, мылонафт (отходы при очистке продуктов пере-гонки нефти щелочью), – образующих гидрофобную пленку (гидрофобные углеводородные радикалы). Долго хранится не комкуясь. Пленки пластифицируют бетонную смесь. Повышен-ная водо- и морозостойкость бетона, стойкость в агрессивных средах.

4. Белые и цветные портландцементы: основа – белый клинкер; содержание Fe2O3 – не более 0,5 %. Степень белизны определяется сравнением с молочным матовым стеклом: БЦ-1 80 %, БЦ-2 75 %, БЦ-3 68 % (отражение); М400, 500. Цветные получают совместным помолом белого клинкера с ще-лочестойкими красителями (охрой, железным суриком). Приме-няется для отделки стеновых панелей, лестничных ступеней, для дорожных покрытий.

5. Пуццолановый портландцемент получают совместным помолом клинкера с активными минеральными добавками +

57

гипс (диатомит, трепел, опока) или (пемза, туф, топливная зола). Активный кремнезем добавок связывает Са(ОН)2:

Са(ОН)2 + SiO2 + mH2O = CaO . SiO2 . nH2O.

активный	гидросиликат кальция

Добавок – от 20 до 40 %. М300, 400, 500. Высокая водо-стойкость, стойкость к сульфатной коррозии, малая стоимость. Применяется для подводных бетонных конструкций. На воздухе происходит большая усадка; малая морозостойкость. Не приме-няется при зимнем бетонировании (малое тепловыделение, мед-ленное твердение).

6. Шлакопортландцемент (ШПЦ) дешевле портландцемен-та на 20 %. Получают совместным помолом клинкера со шлаком (доменным) и гипсом. Шлака – 21–80 %. Состав шлаков напо-минает клинкер: CaO, SiO2, Al 2O3, MgO. Модуль основности шлака Мо = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3). Мо 1 – основные

(более активные); Мо	1 – кислые.

При получении производят грануляцию шлака охлаждени-ем водой (распадается на зерна). Нет кристаллов – стеклообраз-ное состояние. ШПЦ имеет умеренную водопотребность, более морозостоек и воздухостоек, чем пуццолановый; стоек в мягких и сульфатных водах (мало Са(ОН)2). Рекомендуется пропарива-ние. Недостаток (относительный) – медленное твердение. При-меняется в наземном, подземном, подводном строительстве.

7. Глиноземистый цемент: СаО – 44–55 %, SiO2 – 5–10 %, Al2O3 – 35–40 %. Основной минерал – CaO Al2O3 [(CA)]. Сырье – известняк и боксит (Al2O3 . nH2O). Температура обжига 1300– 1400 ºС. Трудно размалывается клинкер, сырье дорогое. Извест-на технология производства глиноземистого шлака в доменном производстве. Твердение:

2 (CaO . Al2O3) + 11 Н2О = 2 CaO . Al2O3 .  8 Н2О + 2Al (ОН)3.

двухкальциевый гидроалюминат

Свойства: 1) быстрое нарастание прочности (через 1 сут – более 50 % прочности, 3 сут – 100 %); начало схватывания после 30 мин, конец – не более чем через 12 ч; 2) большое тепловыде-

58

ление при схватывании (при разогреве до 25–30 % начинается переход двухкальциевого гидроалюмината в трехкальциевый гидроалюминат с внутренним напряжением и снижением проч-ности в 2–3 раза); нельзя пропаривать и применять для массив-ных конструкций; 3) высокая прочность и стойкость к агрессив-ным средам за счет отсутствия Са(ОН)2.

Марки 400, 500, 600. Применяют для аварийных работ; для конструкций, работающих в агрессивных средах; работ в зим-них условиях; уплотнения скважин в нефтедобыче.

- Расширяющийся цемент. Известны разные составы. Смешивают: глиноземистый цемент – 3,5 части, гипс – 1 часть, гидроалюминат кальция (молотый) – 0,5 части. Быстросхваты-вающийся и быстротвердеющий. Получают бетоны, непрони-цаемые для воды, бензина, керосина. Применяют для заделки стыков в метро, при авариях и т.д.

- Напрягающий цемент: портландцемент – 70 %, глинозе-

мистый цемент – 20 %, гипс – 10 %. Удельная поверхность – 4000–5000 см2/г. После схватывания и набора некоторой проч-ности расширяется, напрягая арматуру. Энергия самонапряже-ния: НЦ-2 (2 МПа), НЦ-4 (4 МПа), НЦ-6 (6 МПа). Начало схва-

тывания – не более 30 мин, конец – не более 4 ч. Через 1 сут – 15 МПа, 28 сут – 50 МПа. Свойства: трещиностойкость, водонепроницаемость, газонепроницаемость. Применяют для хранилищ бензина, подводных и подземных напорных соору-жений.

3.4.3. Вяжущие вещества автоклавного твердения

Условия твердения – среда насыщенного водяного пара. Температура 175–200 °С, давление 0,9–1,3 МПа. В состав авто-клавных вяжущих входят различные виды SiO2 и СаО.

1. Силикатные: известь (гашеная или молотая кипелка) + кварцевый песок.

59

При автоклавной обработке образуются гидросиликаты кальция: СаО + SiO2 + mH2O = CaO . SiO2 . nH2O, чаще всего со-

става 5СаО . 6SiO2 . nH2O, где n = 3–10,5.

2. Шлаковые. В качестве кремнеземистого компонента – молотые металлургические и топливные шлаки.

3. Зольные – на основе каменноугольной золы от сжигания угля (кремнеземистый компонент), сланцев или высококальцие-вой золы (известковый компонент).

4. На основе отходов химической (нефелиновый шлам) и горнодобывающей промышленностей.

Область применения: газо-, пеносиликаты, силикатные плотные материалы (тяжелый силикатный бетон, силикатный кирпич).