Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

З.Н Салимбаева,  А.А. Хайруллина.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1

Методические указания к практическим и лабораторным занятиям, СРС, СРСП для студентов строительных  и других специальностей   всех форм обучения, изучающих курс «Строительные материалы 1»

Усть –Каменногорск

2012

УДК  691 (075.8)

Салимбаева З.Н. Строительные материалы 1. Методические указания к практическим и лабораторным занятиям, СРС, СРСП по дисциплине  «Строительные материалы 1» для студентов строительных  и других специальностей   всех форм обучения / Салимбаева З.Н,  Хайруллина А.А../ ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2012. - 120 с.

В данном пособии изложена методика проведения лабораторных работ по испытанию основных строительных материалов. Приведены общие сведения о качестве материалов и методических принципах их оценки. Дано краткое описание оборудования и методика расчета полученных результатов испытаний. Методические указания содержат краткое описание необходимого теоретического материала по темам практических и лабораторных занятий, задания для выполнения, а также указания по проведению СРС и СРСП.

© ВКГТУ, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа «Основные физико-механические свойства строительных материалов» | 5 |
| 2 | Лабораторная работа «Испытание песка для бетонов» | 18 |
| 3 | Лабораторная работа «Испытание гравия щебня из гравия, щебня из природного камня» | 24 |
| 4 | Лабораторная работа «Испытание керамического кирпича» | 30 |
| 5 | Лабораторная работа «Испытание строительного гипса» | 38 |
| 6 | Лабораторная работа «Испытание портландцемента» | 45 |
| 7 | Лабораторная работа «Расчет состава, приготовление и испытание тяжелого цементного бетона» | 54 |
| 8 | Лабораторная работа «Приготовление и испытание керамзитобетона» | 61 |
| 9 | Лабораторная работа «Расчет состава, приготовление и испытание газобетона» | 68 |
| 10 | Лабораторная работа «Строительные растворы» | 59 |
| 11 | Лабораторная работа «Испытание строительных битумов» | 77 |
| 12 | Лабораторная работа «Кровельные и гидроизоляционные материалы» | 82 |
| 13 | Лабораторная работа «Лакокрасочные материалы» | 83 |
| 14 15 16 | Лабораторная работа «Лесные материалы» Указание к СРС Указание к СРСП Список литературы | 93 110 112 113 |
|  | Приложение А Стандарты по испытаниям основных материалов и изделий | 114 |
|  | Приложение Б Пример расчета тяжелого бетона и строительного раствора | 117 |

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей данного пособия является оказание практической по щи студентам при изучении курса «Строительные материалы 1». В учебной программе курса предусмотрены лабораторные работы, которые способствуют глубокому изучению технологии строительных материалов, их видов и важнейших свойств. Учебное пособие содержит методику выполнения лабораторных работ. В ней все лабораторные работы разбиты на отдельные комплексы по темам. В каждой теме указывается цель предстоящего комплекса лабораторных работ, приводятся основные теоретические и практические предпосылки для определения отдельных свойств материалов, показана их взаимная связь и роль в сохранности и прочности строительных конструкций. Описана аппаратура для проведения лабораторных работ и методы определения свойств строительных материалов в соответствии с ГОСТ и СНиП. В данном методическом указании также  даются указания к практические занятия, СРС и СРСП, которые  должны способствовать закреплению теоретических знаний по вопросам технологии производства и свойств строительных материалов.

В методических указаниях приведены задания для студентов. Используя теоретический материал указаний, студенты выполняют приведенные задания. Выполненные задания студенты обязаны защитить согласно утвержденному графику.

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Цель работы: углубить знания свойств строительных материалов, об- легчить понимание их теоретической сущности, практического значения и взаимной связи, а так же ознакомить студентов с методами определения показателей  основных свойств строительных материалов.

Приборы, принадлежности и материалы: пресс гидравлический; весы с разновесами; прибор  Ле -Шателье; емкость для насыщения образцов водой при определении водопоглощения материала; шаровая мельница; сито с сеткой № 0,02; сушильный шкаф; штангенциркуль; стальная линейка; мерный цилиндр емкостью 250 мл, сосуд емкостью 1 л; совки. Материалы (для экономии времени студенты получают образцы, подготовленные к испытанию: в виде порошка для определения истинной плотности, правильной и неправильной формы, а также в насыщенном водой состоянии; вес образца в сухом состоянии сообщается учащимся).

Общие сведения: к основным физико-механическим свойствам строительных материалов относят: среднюю, истинную и насыпную плотности; пористость, водопоглощение и прочность. С методикой определения этих свойств в первую очередь должны ознакомиться студенты.

1.1 Определение средней плотности

1.1.1 Средней плотностью называют отношение массы материала в естественном состоянии, т.е. вместе с порами т пустотами, к его объему. Среднюю плотность р0, кг/м3, вычисляют по формуле:

pо=mV                                   (1.1)

где m - масса материала в, кг;

V - объем материала в естественном состоянии, м3.

Большинство строительных материалов имеют поры. Чем их больше в единице объема материала, тем меньше его средняя плотность. Для жидкостей и материалов, получаемых из расплавов (стекло, металл), средняя плотность по значению практически равна истинной плотности. Значения средней и истинной плотности для некоторых материалов приведены в таблице 1.1.

От средней плотности материала в значительной мере зависят его физико-механические свойства, например прочность и теплопроводность. Значение средней плотности материала используют при определении его пористости, массы и размера строительных конструкций, при расчете транспорта и подъемно-транспортного оборудования.

При определении средней плотности можно использовать образцы как правильной, так и неправильной геометрической формы. От формы образца зависит метод определения средней плотности материала.

1) Определение средней плотности образца правильной формы. Для определения средней плотности образцы могут быть изготовлены в форме куба, параллелепипеда или цилиндра. При этом необходимо учитывать, что для пористых материалов размеры образцов кубической формы должны быть не менее 100×100×100 мм, а для плотных - не менее 70 и 40 мм.

Таблица 1.1 - Средняя и истинная плотность некоторых строительных материалов.

| Материал | Средняя плотность, кг/м3 | Истинная плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- |
| Бетон тяжелый | 2400 | 2,6 |
| Цементно-песчанный раствор | 1500 | 2,6 |
| Кирпич керамический | 1800 | 2,65 |
| Гипс | 1200 | 2,6 |
| Древесина сосна | 500 | 1,53 |
| Песок | 1400-1600 | 2,6 - 2,7 |
| Пенопл.асты | 20-50 | 1,3 - 1,4 |
| Стекло | 2400 - 2600 | 2,4-2,6 |
| Сталь строительная | 7800- 7850 | 7,8-7,85 |

Образцы правильной геометрической формы (три для испытуемого материала) высушивают в сушильном шкафу при 110±5°С, охлаждают в эксикаторе и хранят в нем до момента испытания.

Эксикаторы – это толстостенные стеклянные сосуды большой вместимостью с герметически притертыми крышками. Их используют для хранения высушенных проб материала и обеспечения во время их хранения определенной влажности воздуха. Для высушивания и сухого хранения образцов в нижнюю часть эксикатора насыпают прокаленный безводный хлористый кальций или наливают концентрированную серную кислоту, которые интенсивно поглощают влагу из воздуха. При этом образцы находятся в  верхней части эксикатора на решетчатой подставке. Если требуется создать  среду с определенной влажностью, в нижнюю часть эксикатора наливают водный раствор хлорида натрия или разбавленной серной кислоты необходимой для данного случая концентрации.

Эксикаторы выпускают в двух исполнениях: вакуумные с краном и высокой крышкой (рис. 1.1,а) и с низкой крышкой без крана (рис. 1.1,6) внутренним диаметром от 100 до 250 мм.

Рисунок 1.1. Эксикаторы: а - вакуумный с краном (исполнение I); 6 - без крана (исполнение II); 1 - фарфоровая вставка; 2 - корпус; 3-крышка.

Для вычисления объемов образцов при помощи штангенциркуля измеряют их размеры. Затем образцы взвешивают на технических весах. Каждую грань образца кубической или близкой к ней формы измеряю  в трех местах (а1, а2, а3, в1, в2, в3) по ширине и высоте (рис. 1.2,а) и за окончательный результат принимают среднее арифметическое трех измерений каждой грани.

Рисунок 1.2 Схема измерения объема образцов: а- кубической формы; б- цилиндрической формы.

На каждой из параллельных плоскостей образца цилиндрической формы проводят два взаимно перпендикулярных диаметра (d1, d2, d3, d4), затем измеряют их; кроме этого, измеряют диаметры средней части цилиндра (d5, d6) в середине его высоты (рис. 1.2 б). За окончательный результат принимают среднее арифметическое шести измерений диаметра, Высоту цилиндра определяют в четырех местах (h1, h2, h3, h4) и за окончательный результат принимают среднее арифметическое четырех измерений.

Штангенциркуль (рис. 1.3) - инструмент для измерения и разметки, в котором повышенная точность измерения достигается использованием специального приспособления — нониуса (рис. 1.4).

Штангенциркуль представляет собой штангу, на которую нанесена шкала с ценой деления 1мм, с одной стороны штанга заканчивается неподвижной измерительной губкой 2. Вторая подвижная измерительная губка находится на рамке 3, скользящей по штанге. Рамка может быть закреплена в любом положении винтом 4. На рамке расположена шкала, называемая нониусом 5. Штангенциркули могут быть снабжены глубиномером 6. Для точной установки губок некоторые штангенциркули имеют микрометрическую подачу 7. Штангенциркули выпускают четырех типов: ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ-Н и ШЦ-Ш, различающихся пределами измерений (от 0...125 до 800...2000 мм) и ценой шкалы нониуса (от 0,1 до 0,05 мм) (рис. 1.4).

Нониус штангенциркуля - равномерная шкала с пределом измерения, равным цене деления основной шкалы, т.е. 1 мм. Нониус штангенциркуля ШЦ - I (рис. 1.4) разделен на 10 частей, каждая длинной 0,9 мм, т.е. на 0,1 мм короче, чем длина деления основной шкалы. При плотно сдвинутых губках штангенциркуля нулевые штрихи основной шкалы и нониуса совпадают (рис. 1.4,а). Если губки раздвинуть на 0,1 мм, то со штрихом основной шкалы совпадает первый штрих нониуса, если раздвинуть на 0,2 мм, то - второй штрих нониуса и т.д. Таким образом, значение измеряемой длины в целых миллиметрах определяют по основной шкале штангенциркуля (по штриху 0 нониуса), а десятые доли миллиметра определяют по штриху нониуса, совпадающему со штрихом основной шкалы. На рис. 1.4,6 и в показаны шкалы штангенциркуля, когда измеряемые размеры равны 7,0 и 7,6 мм.

Рисунок 1.3. Штангенциркули: а - с глубиномером; б - с микрометрической подачей; 1 - штанга, 2 - губки, 3 - рамка, 4 - зажимной винт, 5-нониус, 6- глубиномер, 7-микрометрическая подача.

Рисунок 1.4. Взятие отсчета по нониусу штангенциркуля ШЦ-1: а) 0,0 мм; б) 7 мм; в) 7,6 мм.

Образцы любой формы со стороной размером до 100 мм измеряют с точностью до 0,1 мм, размером 100 мм и более - с точностью до1 мм. Образцы массой менее 500 г взвешивают с точностью до 0,01 г, а массой 500 г и более - с точностью до 1 г.

Объем образца V, м3, имеющего вид куба или параллелепипеда, вычисляют по формуле:

V=aсрbсрcср                                                 (1.2)

где аср, Ьср,Һср - среднее значение размеров граней образцов, м.

Объем образца V, м3 цилиндрической формы вычисляют по формуле:

V= (∏∙ d2ср ∙Һср) /4                                    (1.3)

где ∏= 3,14;

d2ср- средний диаметр цилиндра, м;

Һср - средняя высота цилиндра, м.

Зная объем и массу образца,  по формуле  (1.1) определяют его среднюю плотность. Среднюю плотность материала вычисляют как среднее арифметическое трех значений различных образцов.

Результаты испытаний записывают в журнал для лабораторных работ и сравнивают с данными, приведенными в таблице 1.1.

2) Определение средней плотности материала в образцах неправильной геометрической формы. Для определения объема образца применяют метод, основанный на вытеснении образцом из сосуда жидкости, в которую его погружают, для чего используют гидростатические весы. Данный метод называется гидростатическое взвешивание. Сухой образец неправильной геометрической формы взвешивают на технических весах, затем парафинируют и снова взвешивают. После этого его подвешивают на тонкой нити к коромыслу гидростатических весов рисунок 1.5.

Рисунок 1.5   Гидростатические весы: 1- парафинированный образец; 2- крюк; 3-коромысло; 4 - чашка для разновесов; 5 -разновесы.

Массу образца уравновешивают гирями, устанавливая их на правую чашку. После этого образец погружают в стакан с водой так, чтобы он не касался стенок и дна (при этом равновесие весов нарушается). Весы вновь уравновешивают,   сняв с правой чашки часть гирь, и определяют массу образца в воде.

Среднюю  плотность образца ρ0 кг/м3, вычисляют по формуле:

р0= m/[(m1- m2)-((m1- m2)/ рп)]                      (1.4)

где m - масса сухого образца, кг;

m1 - масса образца покрытого парафином, кг;

m2 - масса образца, покрытого парафином, в воде, кг;

рп- средняя плотность парафина, равная 930 кг/м3;

Среднюю плотность материала вычисляют как среднее арифметическое определений трех - пяти образцов.

Результаты испытаний записывают в журнале для лабораторных работ и сравнивают с данными, приведенными в таблице 1.1. В журнале следует зарисовать схему прибора.

1.2 Определение насыпной плотности

Для сыпучих материалов (цемент, песок, щебень, гравий и др.) определяют насыпную плотность. В объеме таких материалов присутствуют не только поры в самом материале, но и пустоты между зернами или кусками материала. Это определение выполняют с помощью прибора (рис. 1.6), который представляет собой стандартную воронку в виде усеченного конуса. Внизу конус имеет отверстие диаметром 20 мм с задвижкой. Под отверстие устанавливают заранее взвешенный мерный цилиндр объемом 1 л (1000 см3). Расстояние между верхним обрезом цилиндра и задвижкой должно быть 100 мм.

Рисунок 1.6. Стандартная воронка -1 с мерным цилиндром - 2.

В воронку насыпают сухой исследуемый материал, затем открывают задвижку и заполняют цилиндр с избытком, закрывают задвижку и металлической или деревянной линейкой срезают от середины в обе стороны излишек материала вровень с краями цилиндра. При этом линейку держат наклонно, плотно прижимая к краям цилиндра. Необходимо, чтобы цилиндр был неподвижен,

так как при толчках сыпучий материал может уплотняться, что увеличит его среднюю плотность. Затем цилиндр с материалом взвешивают с точностью до 1 грамма.

Испытание повторяют пять раз и среднюю плотность материала в рыхло - насыпанном состоянии рн, кг/м3, вычисляют как среднее арифметическое пяти определений, пользуясь формулой:

ρ=m1-m2V                                                          (1.5)

где  m1-  масса цилиндра с материалом, кг;

m2- масса цилиндра без материала, кг;

V - объем цилиндра, м.

Результаты испытаний заносят в журнал для лабораторных работ, там же зарисовывают схему испытания.

1.3 Определение истинной плотности

Истинной плотностью материала называют физическую величину, равную отношению массы материала к его объему в абсолютно плотном состоянии, без пор и пустот. Истинную плотность г/см3, определяют по формуле:

ρ=mV                                                     (1.6)

где m - масса материала, г;

V- объем материала в абсолютно плотном состоянии, см3.

Истинная плотность зависит от минерального состава материала. Учитывая, что материалы обладают пористостью, при определении объема материала в абсолютно плотном состоянии его необходимо тонко измельчить. Для этого пробу материала весом (200 -220) г измельчают до крупности 1,25 мм и высушивают в сушильном шкафу при t±5°С до постоянной массы. Дальнейшее измельчение проводят в агатовой или фарфоровой ступке. Полученный порошок просеивают через сито №002 (размер ячеек в свету 0,2×0,2 мм). Отвесив в фарфоровой чашке навеску около 180 г просеянного порошка, его снова высушивают при 110±5°С, а затем охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе, где порошок хранят до проведения испытания.

Истинную плотность определяют при помощи прибора Ле - Шателье  (объемомер) (рис. 1.7), который представляет собой стеклянную колбу объемом (120-150) см3 с узкой шейкой, несколько расширяющейся в средней части. На

шейке колбы выше и ниже шаровидного уширения нанесены две черты, объем

Рисунок 1.7. Прибор для определения истинной плотности.

Для устранения возможного колебания температуры объемомер помещают в стеклянный сосуд с водой при температуре, соответствующей температуре градуировки прибора так, чтобы вся градуированная часть его была погружена в воду, и закрепляют в штативе. Объемомер наполняют инертной к испытуемому материалу жидкостью (водой, безводным керосином или спиртом) до нижней нулевой черты по нижнему мениску. При этом глаза наблюдателя должны находиться на уровне касательной к нижней части мениска (рис. 1.8).

Рисунок 1.8  Прием правильного определения объема жидкости.

Свободную часть объемомера тщательно протирают фильтровальной бумагой. После этого отвешивают 80 г подготовленной пробы находящейся в эксикаторе. Взвешивание проводят на часовом стекле с точностью до 0,01 г. Материал всыпают в прибор ложечкой через воронку небольшими порциями до тех пор, пока уровень жидкости в нем не поднимется до черты с делением 20 см3. Остаток порошка взвешивают. Масса порошка, всыпанного в объемомер, будет равна разности между результатами первого и второго взвешивания.

Истинную плотность ри, г/см3, материала вычисляют по формуле:

ρи=m-m1V                                (1.7)

где m- навеска материала до опыта, г;

m1 - остаток от навески, г;

V - объем жидкости, вытесненной навеской материала (объем порошка в объемометре 20 см3), см3.

Истинную плотность материала вычисляют с точностью до 0,01 г/см3 как среднее арифметическое двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,02 г/см3.

Результаты определения истинной плотности материала записывают в журнал для лабораторных работ и сравнивают с данными, приведенными в таблице 1.1.

1.4 Определение пористости

Пористость – это  степень заполнения объема материала порами. Пористость в значительной степени определяет эксплуатационные свойства материалов, водопоглощение, водопроницаемость, морозостойкость, прочность, теплопроводность и др. Значения истинной и средней плотности и пористости используют для ряда инженерных расчетов: определении массы элементов сооружений, подсчета транспортных перевозок, расчета складов и т.д.

Пористость характеризуется процентным содержанием пор в материале и вычисляется по формуле:

П =(П=1-ρ0ρи∙100 1- ри/ р0)·100                    (1.8)

где П - пористость материала , %;

р0 - средняя плотность материала, г/см3;

ри - истинная плотность материала, г/см3.

Пористость дает представление о суммарном количестве пор в материале, но не характеризует расположение, диаметр, характер пор (открытые или закрытые). Сопоставляя показатели пористости и водонасыщения по объему, можно судить об открытой пористости.

Для сыпучих, материалов по формуле (1.8) определяют истинную пористость, называемую обычно пустотностью. При этом вместо средней плотности подставляют насыпную, а вместо истинной - среднюю. Результаты вычисления пористости материала заносят в журнал для лабораторных работ.

1.5 Определение водопоглощения

Водопоглощение -это способность материала поглощать максимальное количество влаги и удерживать ее в своих порах. Вода заполняет мельчайшие поры и капилляры в материале, но так как часть из них все же оказывается не доступной для воды, а в порах, заполняемых водой, частично остается воздух, то по количеству воды, поглощаемой материалом, только приблизительно можно установить открытую пористость. Водопоглощение характеризуется количеством воды, поглощенной образцом из материала при выдерживании его в воде в течении заданного времени, отнесенным к массе сухого образца (водопоглощение по массе Wm) или к его объему (объемное водопоглащение Wv), его определяют по следующим формулам:

Wm=m1-m2m1∙100                                    (1.9)

(1.10)

где m1- масса материала в насыщенном водой состоянии, г;

m2 - масса высушенного до постоянной массы материала, г;

V- объем материала в сухом состоянии.

Соотношение между водопоглощением по массе и объему равно средней плотности материала в сухом состоянии:

WmWv=(m1-m2V)/(m1-m2m1)=m1V=ρ0                    (1.11)

Зная значение водопоглощения по массе и среднюю плотность, можно рассчитать водопоглощение по объему:

Wv=Wm∙ρ0                                             (1.12)

Водопоглощение строительных материалов определяют следующим образом: три-пять образцов высушивают до постоянной массы при 110±5°С и охлаждают до комнатной температуры, после чего их погружают в воду и выдерживают там до постоянной массы. Однако порядок испытания различных материалов регламентируется соответствующими ГОСТами.

Водопоглощение природных каменных материалов определяют на образцах как правильной, так и неправильной формы в виде отколотых кусков с длинной ребра не менее 4 см. Очищенные от рыхлых частиц и высушенные образцы взвешивают, помещают в стеклянные сосуды или фарфоровые кюветы и заливают на 1/4 высоты дистиллированной водой. Через 2 часа доливают воды до 1/2 и через 3 часа до 3/4 высоты образцов и оставляют на 1 сутки. После этого образцы заливают полностью водой и вновь оставляют на 1 сутки. Затем их вынимают, каждый образец слегка обтирают влажной полотняной тряпкой, взвешивают и снова опускают в воду на 1 сутки. Так поступают до тех пор, пока образцы не будут иметь постоянной массы.

Водопоглощение по массе и объему вычисляют по приведенным выше формулам с точностью до 0,1%. За окончательный результат определения водопоглощения принимают среднее арифметическое трех определений для однородных горных пород или материалов и пяти определений для неоднородных горных пород. Результаты испытаний заносят в журнал для лабораторных работ.

1.6 Определение водостойкости

Водостойкость - способность материала сохранять свою прочность  в воде. Физическое состояние материала оказывает большое влияние на значение прочности образцов. Прочность каменных материалов в сухом состоянии почти всегда выше прочности того же материала в насыщенном водой состоянии. Это учитывается коэффициентом размягчения.

Коэффициент размягчения kр определяют как частное от деления среднего арифметического значения предела прочности при сжатии образцов, испытанных в насыщенном водой состоянии Rнас, на предел прочности образцов в сухом состоянии Rсух:

kр= RнасRсух                                       (1.13)

Величина коэффициента размягчения характеризует водостойкость материала. Материал считается водостойким и может быть использован для конструкций, подверженных систематическому воздействию воды, если коэффициент размягчения его не менее 0,7.

1.7 Определение предела прочности при сжатии

Пределом прочности при сжатии материала называют напряжение, соответствующее нагрузке, при которой происходит разрушение образца материала. Предел прочности при сжатии Rсж, вычисляют в МПа или кгс/см2

(1 МПа = 10 кгс/см2) по формуле (1.14):

Rсж= Р/ S Rсж=PS                                          (1.14)

где Р - разрушающая нагрузка, Н или кгс;

S- площадь поперечного сечения, см2.

Для определения предела прочности при сжатии образцы материала подвергают действию сжимающих внешних сил и доводят до разрушения. Испытуемые образцы должны быть правильной геометрической формы. Образцы из природных каменных материалов, имеющих форму кубов, могут быть следующих размеров: 50×50×50, 70×70×70, 100×100×100 мм. Образцы из плотных материалов можно принимать меньшего размера, а из пористых материалов необходимо - большего.

Кроме кубовидных образцов используют образцы в виде прямоугольной призмы, высота которой в 2 раза больше стороны основания, или цилиндра с высотой равной его диаметру. При этом следует учитывать, что показатели прочности одного и того же материала, но испытанного на образцах различной формы будут различными. Наибольшая прочность будет у куба, а наименьшая у призмы: если прочность материала, полученную при испытания куба, принять за 1, то прочность при испытания цилиндра составит 0,9, а призмы - 0,7.

Для испытания образцов материала на сжатие применяют гидравлический пресс (рис. 1.9). Гидравлический пресс с торсионным силоизмерителем состоит из двух агрегатов: собственно пресса (рис. 1.9, а) и насосной установки с силоизмерительным устройством и пультом управления (рис. 1.9,6).

Основанием пресса служит станина 2, в которой сделаны вырезы 1 для установки и регулировки положения колонн 3. Вверху колонны соединены траверсой 7. В центральном гнезде траверсы смонтирована винтовая пара. На ходовом винте 6 с помощью шарового шарнира 5 с установочными болтами подвешена верхняя плита 4. Болты позволяют точно зафиксировать положение образца и равномерно передать на него нагрузку. Для этого после обжатия образца небольшим усилием и самоустановки плиты винты отворачивают до соприкосновения с опорной плитой и в этом положении проводят испытание до разрушения образца.

Рисунок 1.9. Гидравлический пресс 2ПГ-10 с насосной установкой.

Насосная установка 15, приводимая в действие электродвигателем 10, соединена с рабочим цилиндром медной трубкой 8 подачи масла и трубкой 9 сброса его обратно в бак, расположенный в корпусе насосной установки. Торсионный силоизмеритель, размещенный в верхней части корпуса 11, связан с гидравлической системой посредством попеременно включаемых гидроцилиндров с измерительными поршнями. Различная площадь поршней позволяет на одной шкале 12 определять нагрузку до 50 и до 100 кН.

Масло при включенном электродвигателе подается в гидроцилиндр при отворачивании маховика 14 регулировочного вентиля. На правой боковой стенке корпуса расположен маховик сброса масла из рабочего гидроцилиндра в бак. Пределы измерений устанавливают рукояткой 13 переключения измерительных цилиндров. Чтобы задать требуемый предел, рукоятку поворачивают до совмещения риски на поворотном корпусе рукоятки с требуемой цифрой на лимбе, закрепленном на корпусе. Эту операцию можно выполнять только при выключенном электродвигателе и отсутствии давления масла. Круговая шкала оборудована указательной и фиксирующей стрелками.

Прежде чем приступить к испытанию образца на прочность, определяют тип пресса, который можно использовать. При выборе пресса учитывают, что разрушающая нагрузка должна соответствовать не менее 0,2 и не более 0,8 от предельной нагрузки Рmах пресса (при заданной шкале измерения нагрузки). При разрушающей нагрузке, меньше 0,2Рmах, точность измерения нагрузки снижается, а при нагрузках, близких к 0,8Рmах, трудно обеспечить необходимую скорость нагружения, а детали и гидравлическая система пресса подвергается повышенному изнашиванию. Разрушающую нагрузку рассчитывают ориентировочно, исходя из паспортных данных на материал и размеров испытуемых образцов.

Плита пресса должна всей плоскостью примыкать к поверхности образца. Это условие может быть нарушено при изгибе плит во время испытания образца. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать определенное соотношение между размерами плит и образца: ширина образца должна быть не более 1,25 толщины плиты.

Перед испытанием проверяют состояние поверхности плит пресса. Она должна быть чистой, без следов грязи и масла, так как последние сильно меняют условия испытания.

Образцы помещают строго на середину нижней плиты пресса, имеющей разметку для центровки образца. После этого вращением маховика верхнюю плиту приближают к образцам так, чтобы между ними оставался небольшой зазор. Поворачивая в зависимости от конструкции пресса верхнюю или нижнюю плиту, имеющую шаровую шарнирную головку, добиваются, чтобы зазор по всей поверхности образца был равномерный. Затем вращением маховика верхней подвижной плиты образец зажимают между плитами, при этом достигается полное примыкание всей поверхности нижней и верхней граней образца к поверхности плит пресса. Далее верхнюю плиту приподнимают настолько, чтобы между ней и верхней поверхностью образца зазор составлял 2...5 мм. Установка образца в пресс на этом заканчивается.

Перед включением пресса необходимо убедится, что предел измерения нагрузки выбран правильно. Для этого проверяют правильность установки рычага переключения диапазонов измерения, которые требуются для испытания.

Указательная стрелка силоизмерителя должна стоять на нуле, а фиксирующая - быть на нуле или сдвинута так, чтобы предельная ожидаемая нагрузка соответствовала большему числу делений, чем - то, против которого она установлена. Маховик регулирующего вентиля и маховик сброса масла должны быть закрыты.

После включения электродвигателя пресса вращением маховика регулирующего вентиля открывают подачу масла в рабочий цилиндр. При этом следят за исчезновением зазора, оставленного между верхней гранью образца и плитой пресса, и за началом движения указательной стрелки силоизмерителя. Требуемую скорость увеличения нагрузки устанавливают опытным путем с помощью регулирующего вентиля.

Момент разрушения образца определяют по началу обратного движения указательной стрелки силоизмерителя при работающем нагружающем устройстве.

Предельную (разрушающую) нагрузку снимают по показанию фиксирующей стрелки. За предельную нагрузку принимают наибольшее число делений, достигнутое движущейся стрелкой. При испытании слабых образцов разрушение более продолжительно и нередко наблюдается плавный сброс нагрузки. В этом случае за предельную нагрузку на образец также принимают наибольшее число делений по шкале, достигнутое указательной стрелкой.

После разрушения образца, не выключая двигатель, необходимо плавно сбросить масло из гидроцилиндра в бак. Для этого открывают вентиль сброса и закрывают регулирующий вентиль. Затем двигатель выключают. Куски разрушенного образца аккуратно удаляют с плит (нижней и верхней) пресса мягкой щеткой или тряпочкой. После этого пресс готов для испытания следующего образца.

Для вычисления предела прочности при сжатии определяют разрушающую силу Р следующим образом: а) показание манометра умножают на цену деления; б) по показаниям манометра в тарировочных таблицах, прилагаемых к прессу находят Р.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  «ИСПЫТАНИЕ ПЕСКА ДЛЯ БЕТОНОВ»

Цель работы: ознакомиться с основными положениями ГОСТов: ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. Определить показатели свойств природного песка, дать заключение о соответствии его требованиям ГОСТа.

Приборы, принадлежности и материалы: весы с разновесом; набор сит с круглыми отверстиями диаметром 10 мм, 5 мм, 2,5мм, и сетками 1,25; 0,63; 315; 0.14; прибор Ле-Шателье; мерный цилиндрический сосуд объемом 1 литр; металлическая линейка; противень; природный песок (для испытаний).

Общие сведения: пески - это рыхлые горные породы крупностью зерен от 0,14 до 5 мм природные и дробленые. Они должны удовлетворять следующим техническим требованиям ГОСТ 8736-93:

- содержание зерен, гравия крупностью 10 мм допускается не более            0,5% по массе;

- содержание пылеватых, илистых, глинистых частиц допускается не более 3% по массе;

- зерновой состав песка должен соответствовать данным таблицы 2.1;

- модуль крупности песка 2,1-3,25.

Таблица  2.1Зерновой состав песка для тяжелого бетона

| Размер отверстий сит, мм | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток на ситах, % | 0 | 10-20 | 15-45 | 35-70 | 70-90 | 90-100 |

2.1 Определение истиной плотности песка

Определение истиной плотности песка производят при помощи прибора Ле- Шателье (см. рис. 1.7). Прибор наполняют водой до нижней нулевой риски. Песок просеивают через сито размером отверстия 5 мм и отвешивают навеску 75 г. Затем песок небольшими порциями через воронку всыпают в прибор до тех пор, пока уровень жидкости в приборе не поднимется до риски с делением 20 мл. Для удаления пузырьков воздуха прибор поворачивают несколько раз вокруг его вертикальной оси. Остаток песка, не вошедший в прибор, взвешивают. Все взвешивания производят с точностью до 0,01 г. Истинную плотность песка ри в г/см3 вычисляют с точностью до 0,01 г/см3 по формуле (2.1):

pи=m1-m2V                                   (2.1)

где m1 - масса навески песка, г;

m2 - масса остатка песка, г;

V- объем воды, вытесненной песком, см3 (20 см3).

2.2 Определение насыпной плотности песка

Насыпную плотность песка определяют после его просеивания через сито с размером отверстия 5 мм. Насыпная плотность песка используется при расчете состава бетона, определении пустотности песка и расчетах, связанных с перевозкой песка.

Сухой песок насыпают с высоты 10 см при помощи прибора (рис. 2.1), который представляет собой стандартную воронку в виде усеченного конуса, внизу которого имеется задвижка. Под воронку устанавливают заранее взвешенный мерный цилиндр объемом 1 л (1000 см3).

Рисунок 2.1. Стандартная воронка. 1 - воронка; 2 - подставка; 3 - задвижка; 5 - сито; 4 -мерный цилиндр.

В воронку насыпают сухой песок, затем открывают задвижку и заполняют цилиндр с избытком, закрывают задвижку и металлической или деревянной линейкой срезают от середины в обе стороны излишек материала вровень с краями цилиндра. При этом линейку держат наклонно, плотно к краям цилиндра. Необходимо что бы цилиндр был неподвижным, так как при толчках сыпучий материал может уплотняться, что увеличит его насыпную плотность. Затем цилиндр с материалом взвешивают с точностью до 1 г. Испытание повторяют пять раз и среднее значение плотность материала в рыхлонасыпанном состоянии рн  кг/м3, вычисляют как среднее арифметическое пяти определений, по формуле:

p=( m1- m 2)/ V                                                          (2.2)

где m1- масса мерного цилиндра, кг;

m2 - масса мерного цилиндра с песком, кг;

V - объем мерного цилиндра, м3.

Результаты испытаний заносят в журнал для лабораторных работ, там же зарисовывают схему примененного прибора.

2.3 Определение пустотности песка

Пустотность песка в стандартном неуплотнном состоянии рассчитывают на основании предварительно установленных значений истиной и насыпной плотности песка.

Пустотность песка Vп в % по объему вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле:

П=(1- ри/ рн)∙100                                         (2.3)

где ри - истинная плотность песка, г/см3;

рн- насыпная плотность песка, г/см3.

2.4 Определение зернового состава и модуля крупности песка

Зерновой (гранулометрический) состав песка имеет большое значение для получения тяжелого бетона заданной марки. В тяжелом бетоне песок служит для заполнения пустот между зернами крупного заполнителя. В то же время все пустоты между зернами песка должны быть заполнены цементным тестом. Кроме того, этим же тестом должны быть покрыты и поверхности всех частиц. Для уменьшения расхода цементного теста следует применять пески с малой пустотностью и наименьшей суммарной поверхностью частиц. Крупный песок имеет небольшую поверхность зерен, но значительную пустотность. Мелкий же, наоборот, обладает меньшей пустотностью, но очень большой суммарной поверхностью зерен. Поэтому для получения бетона плотной структуры при наименьшем расходе цемента целесообразно применять крупные пески, содержащие оптимальное количество средних и мелких частиц.

Зерновой состав песка характеризуется процентным содержанием в нем зерен различного размера. Для определения зернового состава песка применяют ситовой анализ. Отбирают пробу песка массой 2 кг, высушивают до постоянной массы и просеивают сквозь сито 5 и 10 мм, определяя засоренность песка гравием или щебнем. Остатки на ситах необходимо взвесить и вычислить содержание в песке фракции с размером зерен (5-10) мм (Гр5) и выше 10 мм (Гр 10) в % по массе по формулам:

Г10=m10m∙100                                              (2.4)

Г5=m5m∙100                                                 (2.5)

где m - масса пробы, г;

m5 - остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, г;

m10- остаток на сите с отверстиями диаметром 10 мм, г;

Затем отвешивают из пробы, прошедшей сквозь сито № 5 навеску 1000 г для определения зернового (гранулометрического) состава песка без фракции гравия. Подготовленную навеску просеивают сквозь набор сит с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и сетками №1,2-5;0,63; 0,315; и 0,14. Просеивание с читают законченным, когда при контрольном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через него проходит не более 0,1 % общего веса. При ручном проживании разрешается определять окончание просеивания следующим упрощенным способом: каждое сито интенсивно трясут над листом бумаги, просеивание считается законченным, если при этом практически не наблюдается падения зерен песка. Остатки на каждом сите взвешивают с точностью до 0,1 г.

По результатам просеивания вычисляют частный и полный остатки на каждом сите и модуль крупности.

Частным остатком на каждом сите называют отношение массы остатка на данном сите к массе просеиваемой навески в процентах. Частные остатки на каждом сите вычисляют по формуле:

аі=( mі / m) ∙100;                                                         (2.6)

где mі - масса остатка на данном сите, г;

m - масса просеиваемой навески песка, г.

Полным остатком на каждом сите называют - сумму частных остатков на ситах с большим размером отверстий, плюс частный остаток на данном сите. Полные остатки на каждом сите в процентах вычисляют по формуле:

Аі = а2,5 + а1,25 + ... + аі,                                      (2.7)

где  а2,5 + а1,25 + ... - сумма частных остатков на всех предыдущих ситах (меньших сита № 5), %;

аі - частный остаток на данном сите, %.

Модуль крупности песка - это частное от деления на 100 суммы полных остатков на всех ситах, начиная с сита с отверстием диаметром 2,5 мм и кончая ситом до 0,14, вычисляют по формуле:

Мк =                                (2.8)

В зависимости от модуля крупности песка и полного остатка на сите № 0,63 пески по крупности делятся на группы; крупный, средний, мелкий, очень мелкий, таблица 2.2.

Таблица 2.2. Классификация песков по крупности

| Класс крупности песка | Модуль крупности | Полный остаток на сите №0,63; % |
| --- | --- | --- |
| Очень крупный | св. 3,5 | св. 75 |
| Повышенной крупности | от 3,0 до 3,5 | от 65 до 75 |
| Крупный | от 2,5 до 3,0 | от 45 до 65 |
| Средний | от 2,0 до 2,5 | от 30 до 45 |
| Мелкий | от 1,5 до 2,0 | от 10 до 30 |
| Очень мелкий | от 1,0 до 1,5 | до10 |
| Тонкий | от 0,7 до 1,0 | не нормируется |
| Очень тонкий | до 0,7 | не нормируется |

Решающим при определении класса является величина модуля крупности. Для устройства дорожных одежд, в качестве заполнителей для бетонов должны использоваться только крупный, средний и мелкий пески. Очень мелкий песок используют в строительных растворах. Если пески не удовлетворяют требованиям по зерновому составу, то применяют обогащенные или фракционированные пески. Обычно в качестве укрупняющей добавки к мелким пескам используют крупную фракцию дробленых песков из отсевов или природного песка. Использование в бетонах, не обогащенных мелких песков приводит к перерасходу вяжущего.

Для оценки зернового состава песка и его пригодности результаты просеивания (по полным остаткам) наносят на график, рисунок 2.2.

Рисунок 2.2. График зернового состава песка.

График зернового состава песка строится в координатах: полные остатки в % и диаметр отверстий сит в мм. На график наносится область предельно допустимого содержания удельных фракций.

Строят кривую просеивания испытываемого песка и в зависимости от того, как она расположится по отношению к области допустимых составов, судят о пригодности песка. Песок пригоден для бетона, если кривая просеивания располагается в заштрихованной части графика. Если кривая проходит ниже заштрихованной части, значит, песок крупный, если выше - мелкий.

Полученные данные анализируют и делают вывод о качестве песка по зерновому составу.

Задание по работе:

-определить истинную плотность песка;

-определить насыпную плотность песка;

-определить пустотность песка;

-определить содержание в песке зерен крупнее 5 мм;

-определить зерновой состав песка;

-рассчитать модуль крупности песка;

-построить график зернового состава песка;

3  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА    «ИСПЫТАНИЕ ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ ИЗ ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ»

Цель работы: ознакомиться с основными положениями ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» Технические условия. ГОСТ 8269.0-97  «Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ» Методы физико-механических испытаний.

Приборы и оборудование: сита и проволочные круглые калибры с отверстиями размерами, соответствующими номинальным размерам зерен данной фракции: 1,25× D; D; 0,5 ×(D+d); d, а также 2,5 и 1,25 мм; передвижной шаблон (черт. 3) или штангенциркуль; гидравлический пресс с усилием от 100 до 500 кН по ГОСТ 28840; стальные цилиндры со съемным дном и плунжером; настольные гирные или циферблатные весы; сосуд для насыщения щебня водой.

Общие сведения. Для приготовления тяжелого бетона в качестве крупного заполнителя применяют щебень из природного камня, щебень из гравия и гравий, т.е. рыхлые горные породы с крупностью от 5 до 70 мм, со средней плотностью более 1800 кг/м3.

По крупности зерен щебень (гравий) подразделяется на фракции:  5(3) -10  мм,  10-15  мм, 10-20 мм,  20-40  мм,  40-80(70) мм и  смеси фракций от 5 до 20 мм. Кроме того, по ГОСТ 8267-93 к нему предъявляются следующие технические требования.

1) Содержание дробленых зерен должно быть не менее 80 масс %;

2) Зерновой состав щебня характеризуют наименьшим и наибольшим номинальными размерами зерен фракций (D и d мм), значениями полных остатков на контрольных ситах (табл. 3.1).

Таблица 3.1  Значения полных остатков на ситах

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | Размер отверстий контрольных сит, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 0,5 (d+D) | D | 1,25 D |
| Полный остаток на ситах, % по массе | 90-100 | 30-60 | До 10 | До 0,5 |

3) Форму зерен щебня и гравия характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Щебень, в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы, подразделяют на пять групп, которые должны соответствовать данным указанным в таблице 3.2

Таблица 3.2  Классификация по содержания зерен пластинчатой и игловатой формы

| Группа щебня | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в процентах по массе |
| --- | --- |
| 1 | До 10 включ. |
| 2 | Св. 10 до 15 |
| 3 | " 15 " 25 " |
| 4 | " 25 " 35 " |
| 5 | " 35 " 50 " |

3) Прочность гравия или щебня из гравия характеризуют маркой, определяемой по дробимости щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Марки щебня по дробимости в цилиндре должны соответствовать указанным в таблице 3.3 требованиям.

Таблица 3.3  Марки щебня по дробимости

| Марка по дробимости щебня из гравия и гравия | Потеря массы при испытании, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | щебня из гравия | Гравия |
| 1000 | До 10 включ. | До 8 включ. |
| 800 | Св. 10 до 14 | Св. 8 до 12 |
| 600 | " 14 " 18 | " 12 " 16 |
| 400 | " 18 " 26 | " 16 " 24 |

3.1 Определение зернового состава и крупности не фракционированного щебня

Зерновой состав щебня (гравия) определяют путем рассева пробы на стандартном наборе сит.

Для испытания в качестве аналитической пробы используют лабораторную пробу по табл.3.4, высушенную до постоянной массы, без ее сокращения.

Таблица 3.4  - Масса лабораторной пробы

| Наибольший номинальный размер зерен D, мм | Масса пробы, кг |
| --- | --- |
| 10 | 5,0 |
| 20 | 10,0 |
| 40 | 20,0 |
| Cв. 40 | 40,0 |

Пробу просеивают ручным или механическим способами через сита и взвешивают остатки на ситах.

Далее определяют частный и полный остаток на каждом сите (см. лабораторную работу № 2 "Испытание песка").

Полученные результаты записывают в журнал работ. По этим данным строят кривую просеивания: по горизонтальной оси графика откладывают в масштабе размеры отверстий сит, по вертикали откладывают полные остатки в процентах на каждом сите рис.3.1.

Рисунок 3.1. График зернового состава щебня (гравия).

Наибольшую и наименьшую крупность щебня характеризуют размерами отверстий сит, полные остатки на которых, определенные по кривой просеивания, составляют соответственно 5 % (D) и 95 % (d). Значения этих размеров округляют в большую сторону до ближайших размеров отверстий стандартных сит. Определяют размеры сит соответствующие 0,5×(d + D) и 1.25×D. Полученные величины полных остатков на контрольных ситах, соответствующих d; 0,5×(d + D); D; 25×D сравнивают с требованиями ГОСТ и дают заключение.

Наибольший размер зерен щебня D учитывают при определении расхода воды на приготовление бетонной смеси.

Зерновой состав крупного заполнителя определяет его пустотность.

3.3 Определение содержания в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы

Из фракций щебня, полученных после просеивания пробы через набор сит необходимо отобрать пробы Содержание зерен пластинчатой (лещадной) или игловатой формы определяют отдельно для каждой фракции щебня (гравия).

При наличии в испытываемом щебне (гравии) какой-либо фракции в количестве менее 5 % по массе содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в этой фракции не определяют.

Аналитическую пробу взвешивают и из нее выбирают зерна, толщина которых меньше длины в три раза и более.

Соотношение размеров зерен определяют при помощи передвижного шаблона или штангенциркуля. При использовании шаблона измеряемое зерно вкладывают наибольшим размером между губками, положение шаблона фиксируют стопорным винтом и измеряют размер зерна, затем зерно пропускают наименьшим размером между губками шаблона, установленными на расстоянии в три раза меньшем. Если зерно пройдет между губками, то его относят к зернам пластинчатой или игловатой формы. Зерна пластинчатой и игловатой форм взвешивают.

Обработка результатов: содержание в каждой фракции щебня (гравия) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы   в процентах, вычисляют по формуле:

П = mm+m1100;  маc %	                                     (3.1)

где m1 – масса зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, г;

m – масса аналитической пробы, г.

3.4 Определение дробимости щебня при сжатии (раздавливании)

в цилиндре.

Дробимость щебня (гравия) определяют по степени разрушения зерен при сжатии (раздавливании) в цилиндре.

Дробимость щебня устанавливает отдельно для каждой фракции. Для этого взвешивают пробу щебня фракции 5-10, 10-20 или 20-40 мм в количестве не менее 4 кг. Определение проводят в стальном цилиндре диаметром 150 мм (рис. 3.2), его заполняют щебнем так, чтобы после, разравнивания верхний уровень материала примерно на 15 мм не доходил до верхнего края цилиндра. Затем цилиндр вставляют плунжер при этом метка на плунжере должна быть на уровне верхнего края цилиндра.

Цилиндр устанавливают на нижнюю плиту пресса. Повышая давление на (1-2) кН в секунду, доводят его до 200 кН. После этого нагрузку снимают, из цилиндра высыпают щебень и просеивают его через контрольное сито, размер отверстия которого зависит от размера испытываемой фракции, и указан в таблице 3.6.

Остаток щебня на контрольном сите взвешивают и определяют показатель дробимости (Д) по формуле:

Д=m-m1m∙100                                            (3.2)

где m – масса аналитической пробы щебня (гравия), г;

m1 – масса остатка на контрольном сите после просеивания раздробленной в цилиндре пробы щебня (гравия), г.

Рисунок 3.2 Стальной цилиндр с плунжером  для определения дробимости щебня

Таблица 3.5 Размер контрольных сит при испытании щебня на дробимость

| Размер отверстий контрольного сита, мм | Размер фракций щебня, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-20 | 20-40 |
|  | 1,25 | 2,5 | 5,0 |

Полученный результат сравнивают с требованием ГОСТа и делают вывод о марке по прочности. Марка щебня из гравия, определяемая по дробимости при сжатии в цилиндре, должна быть для бетона:

- марки 400 и выше не более Др 8;

- марки 300 не более Др 12;

- марки 200 и ниже не более Др 16.

3.5 Определение средней плотности зерен щебня

Берут навеску щебня 1000 г и насыщают водой, для чего погружают её в воду на 2 ч. При этом уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности материала не менее чем на 20 мм. После насыщения пробу щебня извлекают из воды, удаляют влагу с поверхности зерен мягкой платной тканью и взвешивают сначала на воздухе, а затем на гидростатических весах рисунок 3.3.

Рисунок 3.3. Весы для гидростатического взвешивания щебня (гравия):

1- сетчатый (перфорированный) стакан; 2 - сосуд со сливом для воды; 3 - коромысло; 4 - стаканчик с дробью; 5 - разновесы.

Разность массы щебня в насыщенном водой состоянии на воздухе и в насыщенном водой состоянии в воде дает объем навески. Плотность вычисляют с точностью до 0,01 г/см3 по формуле:

p0= (m∙ pв)/( m1- m2)                                      (3.3)

где m- масса щебня в сухом состоянии, г;

m1 - масса пробы щебня (в насыщенном водой состоянии) на воздухе, г;

m2  - масса пробы щебня (в насыщенном водой состоянии) в воде, г;

pв- плотность воды, равная 1 г/см3.

Испытания проводят два раза, плотность вычисляют как среднее арифметическое двух определений. Расхождение между результатами двух определений плотности не должно превышать 0,02 г/см3, при больших расхождениях производят третье определение и находят среднее арифметическое двух ближайших значений. Результаты определений заносят в журнал для лабораторных работ.

3.6 Определение насыпной плотности щебня

Насыпную плотность щебня определяет путем взвешивания определенного объема щебня в мерном цилиндре. Сухой щебень насыпают с высоты 10 см в предварительно взвешенный и установленный на противень мерный цилиндр объемом 10 л до образования над верхом цилиндра конуса. Затем конус без уплотнения щебня срезают вровень с краями сосуда, после чего сосуд со щебнем взвешивают. Насыпную плотность щебня рн  в кг/м3 вычисляют с точностью до 0,01 г/см3 по формуле:

рн =m1-mV                                             (3.4)

где m - масса мерного сосуда, кг;

m1- масса мерного сосуда со щебнем, кг;

V - объем мерного сосуда, м3.

3.7 Определение пустотности щебня

Пустотность щебня Vп в процентах по объему вычисляют по формуле:

Vп=1-ρнρо                                                    (3.5)

где рн- насыпная плотность щебня, кг/м3;

ро - средняя плотность щебня, г/см3.

Задание по работе:

- определить зерновой состав не фракционированного щебня;

- построить кривую просеивания щебня;

- определить крупность щебня и размеры контрольных сит;

- определить содержание пластинчатых и игловатых зерен;

- определить насыпную плотность щебня;

- определить среднюю плотность щебня;

- определить дробимость щебня;

- определить пустотность щебня.

4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИСПЫТАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА»

Цель работы: углубить знания учащихся о свойствах основных видов керамических материалов и познакомиться с методами определения качества этих материалов.

Приборы, принадлежности и материалы: штангенциркуль; угольник стальной; линейка стальная; гидравлический пресс 5т и 50т металлическая подставка с опорами для испытания кирпича на изгиб; весы с разновесами; весы технические; ванна для насыщения кирпича водой; образцы кирпича удовлетворяющие и не удовлетворяющие требованиям стандартов по внешним признакам и размерам.

Общие сведения. Керамическими называют искусственные каменные материалы, полученные из глиняных масс путем формования, сушки и последующего обжига. После обжига керамические материалы приобретают значительную прочность, водостойкость, морозостойкость и другие ценные свойства. Наиболее распространены: керамический кирпич, керамический пустотелый кирпич и пустотелые керамические камни, керамические плитки для внутренней облицовки стен и керамические плитки для полов. Для оценки качества керамических материалов в лаборатории проверяют следующие основные их свойства: внешний вид, форму и размеры, степень обжига, предел прочности при сжатии и изгибе, водопоглощение, морозостойкость.

4.1 Испытание полнотелого керамического кирпича

Керамический кирпич изготавливают из легкоплавких глин двумя способами; пластическим и полусухим. Технологический процесс производства кирпича пластическим способом состоит из следующих операций: подготовка сырьевой массы, формования, сушки и обжига. Кирпич изготавливают одинарным размером 250 ×120 ×65 мм (рис. 4.1) и модульным размером 250×120×88 мм. Для  модульного кирпича толщиной 88 мм обязательно наличие пустот.

Рисунок 4.1. Керамический кирпич: 1 - постель; 2- ложок; 3 - тычок.

Для оценки качества кирпича согласно ГОСТ 530-2007 отбирают среднюю пробу в лабораторию не менее 35 шт.

4.1.1 Оценка качества кирпича по внешнему осмотру и обмеру. Внешним осмотром устанавливают наличие недожога и пережога  в контролируемом кирпиче, для чего сравнивают отобранные образцы с эталоном (нормально обожженным кирпичом). Более светлый цвет кирпича, чем у эталона «алый кирпич», и глухой звук при ударе по кирпичу молотком указывает на наличие недожога. Пережженный кирпич характеризуется оплавлением вспучиванием, имеет бурый цвет и, как правило, искривлен. Недожженный и пережженный кирпич являются браком.

После внешнего осмотра кирпич измеряют по длине, ширине и толщине, определяют искривление поверхностей и ребер и длину трещин. Линейные размеры кирпича и размеры трещин проверяют металлической линейкой с точностью до 1 мм. Кирпич одинарный должен иметь длину 250, ширину 120 и толщину 65 мм; кирпич модульный - длину 250, ширину 120 и толщину 88 мм. Допускаемые отклонения от этих размеров не должны превышать по длине ± 5, ширине ±4, по толщине ±3мм.

Кирпич должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и углами, с четкими гранями и ровными лицевыми поверхностями. Искривление поверхностей и ребер, отбитости или притупленность ребер и углов устанавливают с помощью металлического угольника и линейкой с точностью до 1 мм. В лаборатории кирпич укладывают на ровный стол. К проверяемой поверхности прикладывают ребром металлическую линейку или треугольник в таком направлении, чтобы выявить максимальное значение прогиба поверхности а (рис.4.2). Максимальное значение зазора между ребром линейки и проверяемой поверхностью изделия измеряют специально изготовляемыми для этой цели калибрами. Результат измерения записывают в журнал для лабораторных работ и сравнивают с данными, регламентированными ГОСТ 530-2007.

Рисунок 4.2. Измерения искривления поверхности и ребер кирпича:

1 - стальной угольник; 2 - кирпич; 3 - стальная линейка.

По форме и внешнему виду кирпича стандартом допустимые отклонения приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 - Дефекты внешнего вида изделий

| Вид дефекта | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лицевые | Рядовые |
| Отклонения от размеров, мм : по длине по ширине по толщине | ±5 ±4 ±3 |  |
| Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт | Не допускаются | 2 |
| Отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм, шт | 1 | 4 |
| Отбитости ребер глубиной не более 3 мм и длиной от 3 до 15 мм, шт. | 1 | 4 |
| Трещины, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отдельные посечки суммарной длиной, мм -для кирпича -для камня | 40 80 | Не регламинтируются |

Примечания:

1) Трещины в межпустотных перегородках не являются дефектом.

2) Степень обжига: недожог, пережог не допускаются.

3) Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.

4) Отбитости углов глубиной менее 3 мм  и отбитости ребер длиной и глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками.

5) Известковые включения (дутики), вызывающие разрушение кирпича, не допускаются.

4.1.2 Определение марки кирпича.  Марку кирпича определяют по пределу прочности при сжатии и изгибе подготовленных и испытанных на гидравлическом прессе образцов.

1) Для определения предела прочности при сжатии отобранные для испытания кирпичи (5 шт. от средней пробы) распиливают дисковой пилой на распиловочном станке по ширине на две равные части. Обе половинки постелями накладывают одна на другую так, чтобы поверхности распила были направлены в противоположные стороны, и склеивают цементным тестом из портландцемента марки не выше М400, при этом толщина слоя цементного теста не должна превышать 5 мм. Кроме того, цементным тестом слоем в 3 мм выравнивают (подливают) обе внешние поверхности, параллельные соединительному шву.

Для склейки и подливки двух половинок кирпича на гладкую, горизонтальную установленную плоскость (выверенной по уровню металлической плиты) кладут стекло, покрытое смоченной бумагой, и по бумаге расстилают цементное тесто слоем 3 мм. Затем одну половинку кирпича укладывают на цементное тесто и слегка прижимают, после чего верхнюю поверхность половинки кирпича покрывают тем же цементным тестом и на него укладывают вторую половинку кирпича, слегка прижимая. Верхнюю поверхность второй половинки также покрывают цементным тестом и прижимают стеклом со смоченной бумагой. Излишки цементного теста срезают, и края слоев выравнивают ножом.

Изготовленный таким образом образец должен быть близок по форме к  кубу (рис.4.3).

Рисунок 4.3. Куб из кирпича для определения прочности при сжатии:

1 - половинки кирпич; 2 - цементнопесчанный раствор.

Необходимо, чтобы плоскости образца были взаимно параллельными и перпендикулярными боковым граням, что проверяют угольником. Образцы до испытания следует выдерживать в лаборатории во влажных условиях в течение 3-4 суток для затвердения цементного теста, после чего их испытывают на сжатие. Перед испытанием проверяют угольником параллельность поверхностей, покрытых затвердевшим цементным тестом, и измеряют площадь поперечного сечения образца (с точностью до 1 см), которая равна произведению результатам двух взаимно перпендикулярных измерений по плоскости склейки половинок кирпича.

2) При определении предела прочности при сжатии образец устанавливают на нижнюю опору гидравлического пресса так, чтобы геометрически его центр совпадал с центром опоры. Затем верхнюю опору опускают на образец и насосом пресса равномерно передают давление на образец, доводя его до разрушения. Значение разрушающего усилия фиксируют по показанию контрольной стрелки силоизмерителя пресса.

Предел прочности при сжатии в МПа (кгс/см2) вычисляют по формуле:

Rсж=P/S                                                  (4.1)

где Р - разрушающая нагрузка, Н (кгс)

S - площадь, м2 (см2).

Среднее значение предела прочности при сжатии вычисляют как среднее арифметическое из результатов испытаний пяти образцов. Кроме того, записывают минимальный результат испытаний.

Предел прочности при изгибе определяют путем испытания на гидравлическом прессе целого кирпича, уложенного плашмя на две опоры, расположенные на расстоянии 200 мм одна от другой (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4. Схема испытания кирпича на изгиб:

1 - керамический кирпич;  2 - подставка с опорами.

Опоры должны иметь закругления радиусом 10 -15 мм. Нагрузку передают на середину кирпича через опору с таким же закруглением. В целях более плотного и правильного прилегания образца к опорам на кирпиче по уровню укладывают из цементного теста три полоски шириной 20 -30 мм: две полоски - в местах опирания на нижние опоры, одну под опору, передающую нагрузку. Если в кирпиче имеются трещины, то полоски располагают так, чтобы самые значительные трещины при испытании оказались на нижней поверхности образца. Подготовленные образцы выдерживают в лаборатории в течение 3-4 сут. для затвердения цементного теста. Перед испытанием измеряют размеры поперечного сечения кирпича по середине пролета (между опорами) с точностью до 1 мм. Испытания кирпича проводят на 5-ти тонном гидравлическом прессе

Предел прочности при изгибе [МПа, (кгс/см2)] вычисляют по формуле:

Rизг=   3Pl2bh2                                                           (4.2)

где  Р - разрушающая нагрузка, Н (кгс)

l - расстояние между опорами, м (см)

b -ширина кирпича, м (см)

h - высота (толщина) кирпича по середине пролета, м (см).

За окончательный результат принимают среднее арифметическое из пяти определений. Кроме того, записывают минимальный результат испытаний. Полученные результаты сравнивают с данными, приведенными в табл.4.1. По среднему и минимальному значениям прочности отдельных образцов определяют марку кирпича.

Таблица 4.1- Марки керамического кирпича

| Марка | Предел прочности, МПа, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при сжатии |  | при изгибе |  |
|  | средний для пяти образцов | для отдельного образца | средний для пяти образцов | наименьший для отдельного образца |
| 300 | 30,0 | 25,0 | 4,4 | 2,2 |
| 250 | 25,0 | 20,0 | 3,9 | 2,0 |
| 200 | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 1,7 |
| 175 | 17,5 | 15,0 | 3,1 | 1,5 |
| 150 | 15 | 12,5 | 2,8 | 1,4 |
| 125 | 12,5 | 10 | 2,5 | 1,2 |
| 100 | 10 | 7,5 | 2,2 | 1,1 |
| 75 | - | - | - | - |

4.1.3 Определение водопоглощения кирпича. Испытание кирпича на водопоглощение производят путем насыщения образцов (целого кирпича или его половинок) в воде с температурой 15-20°С в течение 48 ч или в кипящей воде в течение 4 ч. Образцы кирпича в количестве 3 шт. перед испытанием высушивают при температуре 105-110°С до постоянной массы. Массу образца считают постоянной, если разница результатов двух последовательных взвешиваний после высушивания не превышает 0,2%. Взвешивание образцов производят после их полного остывания. Время между двумя последовательными взвешиваниями, включающее сушку и остывание образцов, должно быть не менее  3 ч.

Образцы-кирпичи укладывают тычком на дно сосуда с водой с температурой 15-20°С так, чтобы уровень воды в нем был выше верха образцов на 2-10 см. Образцы выдерживают в воде в течение  48 ч, после чего их вынимают из сосуда, обтирают влажной тканью и немедленно взвешивают. Массу воды, вытекшей из образца на чашку весов, включают в массу насыщенного водой образца.

Водопоглощение образца вычисляют в (%) по формуле:

Вm=m1-mm∙100                                    (4.3)

где m1 - масса насыщенного водой образца, г;

m - масса образца, высушенного до постоянной массы, г.

Водопоглощение кирпича вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний трех образцов.

С целью ускоренного определения водопоглощения кирпича можно применять метод кипячения, согласно которому подготовленые по приведенной ранее методике три образца-кирпича укладывают в сосуд с водой. Сосуд с водой и погруженными образцами нагревают до температуры кипения воды. В кипящей воде образцы выдерживают в течение 4 ч, после чего их охлаждают до температуры 20-30°С путем непрерывного добавления в сосуд холодной воды. Взвешивание и вычисление водопоглощения вычисляют по приведенной выше методике. Водопоглощение кирпича должно быть не менее 6 %.

4.1.4 Определение морозостойкости. Для определения морозостойкости всех видов керамического кирпича, эффективных его разновидностей, пустотелых керамических камней и облицовочных керамических плиток в качестве образцов используют целые изделия, количество которых обычно составляет, пять образцов. Перед испытанием на образцах несмываемой краской около ребер, углов фиксируют трещины и другие дефекты. Образцы со значительными дефектами испытанию не подлежат. Предназначенные для испытания образцы высушивают до постоянной массы и взвешивают, затем насыщают водой, как и при определении водопоглощения.

Замораживание образцов в морозильной камере и их оттаивание производят в контейнерах, сваренных из стальных стержней или полос. В контейнеры образцы укладывают, соблюдая зазоры не менее 20 мм, чтобы лучше обеспечить доступ холодного воздуха к образцам. При этом в морозильную камеру можно загрузить не более чем на 50% ее объема. Закрыв морозильную камеру после загрузки образцов, в ней поддерживают температуру в пределах от -15 до -20°С. Началом замораживания образцов считают момент установления в камере температуры -15°С. Продолжительность одного замораживания образцов при установившейся температуре воздуха в камере -15°С должна быть 4 ч.

После окончания замораживания образцы в контейнерах полностью погружают в сосуд с водой. Температура воды в сосуде должна быть 15÷20°С и ее поддерживают на этом уровне в течение всего периода оттаивания образцов. Продолжительность одного оттаивания в воде должна быть не менее половины продолжительности замораживания.

При оценке морозостойкости кирпича по степени повреждения образцы осматривают через каждые пять циклов при 15 и 25 циклах попеременного замораживания и оттаивания и через каждые 10 циклов при 35 и 55 циклах попеременного замораживания и оттаивания. Осмотр производят после их оттаивания. Образцы считают выдержавшими испытание, если после требуемого числа циклов замораживания и оттаивания они не разрушаются или на их поверхности не будет обнаружено видимых повреждений. Признаки повреждения (расслоение,  шелушение, сквозные трещины, выкрашивание) устанавливаются стандартными на эти материалы и изделия.

При оценке морозостойкости кирпича по потере массы после проведения требуемого числа циклов замораживания и оттаивания образцы природного камня и керамических материалов высушивают при температуре 105-110˚С до постоянной массы, образцы других материалов взвешивают в насыщенном водой состоянии с погрешностью не более 0,2%.

Потеря массы образцов кирпичей вычисляют в (%) по формуле:

Мп =m1-m2m1∙100                                  (4.4)

где  m1- масса насыщенного водой образца перед испытанием его на морозостойкость, г;

m2- тоже, после испытания, г.

Потерю массы образцов после испытания на морозостойкость вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний пяти образцов.

Допускаемая величина потери массы образцов после попеременного замораживания и оттаивания устанавливаются стандартными на эти материалы. Например, для керамического кирпича потеря массы не должна превышать 2%.

4.2  Испытание керамического пустотелого кирпича

Керамический пустотелый кирпич изготовляют пустотелым или пористо-пустотелым со сквозными вертикальными пустотами (рис.4.5). Пустотелый кирпич изготовляют следующих размеров, мм: одинарный 250×120×65, утолщенный 250×120×88, и модульный 288×138×65.

Для испытания кирпича согласно ГОСТ 530-2007 отбирают среднюю пробу от каждой партии кирпича и направляют на испытание в лабораторию не менее 35 шт.

Рисунок 4.5. Керамический кирпич с 19 (а), 32(6), 18(e), 28 (г) пустотами.

Качество пустотелого кирпича устанавливают по методике испытания обычного керамического кирпича.

По теплотехническим свойствам и плотности пустотелый кирпич и камни в высушенном до постоянной массы состояния подразделяют на эффективные и условно эффективные. К первой группе относят кирпичи плотностью не более 1400 кг/м3 и камни плотностью не более 1450 кг/м3; а ко второй - кирпичи плотностью свыше 1400 кг/м3 и камни плотностью свыше 1450 и до 1600 кг/м3.Обыкновенный кирпич имеет плотность свыше 1600 кг/м3.

Известковые включения не допускаются. Водопоглощение камней должно быть не менее 6%, а морозостойкость - не менее 15 циклов. Предел прочности при сжатии пустотелых камней определяют согласно ГОСТ 8462-75. Камни керамические пустотелые в зависимости от предела прочности при сжатии по сечению брутто (без вычета площади пустот) подразделяются на следующие марки: 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75.

5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА»

Цель работы: изучение свойств воздушных вяжущих.

Приборы, материалы и принадлежности: чаша для затворения, ручная мешалка: прибор вика с иглой; секундомер; цилиндр; форма для приготовления образцов-балочек размером (40×40×160) мм; гипс; вода; мягкая ткань, масло машинное; весы технические с разновесами; прибор МИИ-100; гидравлический пресс; прибор Суттарда.

Общие сведения. Гипсовым вяжущим (ГОСТ 125-79**) называют воздушное вяжущее вещество, состоящее из полуводного гипса, которое получают путем тепловой обработки гипсового камня при температуре (150-160)°С. При этом двуводный гипс CaS04 ×2H2О, содержащийся в гипсовом камне, дегидратирует по уравнению:

CaS04×2Н20 = CaS04 ×0,5Н20 + 1,5Н20

Гипсовые вяжущие твердеют и работают только на воздухе, так как имеют весьма низкую водостойкость. Однако  водостойкость гипсовых изделий можно несколько повысить:

- применением интенсивных способов уплотнения, которые повышают плотность изделий;

- введением в них при формовании добавок синтетических смол, кремний органических соединений;

- нанесением покровных пленок и пропиткой изделий растворами синтетических смол, гидрофобными веществами, баритовым молоком и др.;

- применением многокомпонентных вяжущих, представляющих собой композиции из полуводного гипса, портландцемента и доменных гранулированных шлаков и пуццолановых добавок.

Для оценки качества гипса от партии вяжущего отбирают пробу массой от 10 до 15 кг. При поступлении гипса в мешках пробу отбирают из 10 мешков по 1-1,5 кг из середины каждого мешка. Отобранные пробы тщательно перемешивают и квартованием делят на две равные части по 5 -7 кг, одну из которых передают в лабораторию на испытание. В учебной лаборатории определяют основные характеристики гипсовых вяжущих согласно ГОСТ 23789-79: тонкость помола, водопотребность, сроки схватывания, прочность при сжатии и изгибе.

5.1 Определение тонкости помола гипса

Тонкость помола определяют ситовым анализом с помощью прибора (рисунок  5.1).

Рисунок  5.1 Прибор для механического просеивания.

Для испытания пробу гипса высушивают в сушильном шкафу в течение 1ч при 50-55°С. Затем отвешивают с точностью до 0,1 г навеску гипса в количестве 50 г. высыпают его на сито с сеткой № 02 (рис. 5.2.).

Рисунок 5.2  Сито 2 с крышкой - 1 и донышком - 3.

Сито закрывают крышкой 1, устанавливают его в прибор и включают электродвигатель на 5-7 мин. Затем его выключают, извлекают сито, снимают крышку и поддон 3 и выполняют контрольное просеивание вручную на листе глянцевой бумаги. Просеивание гипса считают законченным, если в течение 1 минуты сквозь сито проходит не более 0,05 г гипса.

Тонкость помола гипса определяют с погрешностью не более 0,1% как отношение массы, оставшейся на сите, к массе первоначальной пробы. За величину тонкости помола принимают среднее арифметическое результатов двух испытаний. В зависимости от тонкости помола строительный гипс делят на три группы согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1- Маркировка гипса по тонкости помола

| Вид вяжущего | Индекс степени помола | Максимальный остаток на сите с размерами ячеек 0,2 мм, % не более |
| --- | --- | --- |
| Грубого помола | I | 23 |
| Среднего помола | II | 14 |
| Тонкого помола | III | 2 |

5.2 Определение стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового теста

Нормальная густота характеризуется диаметром расплыва гипсового теста, вытекающего из цилиндра при его поднятии. Диаметр расплыва должен быть равен (180±5) мм. Количество воды является основным критерием определения свойств гипсового вяжущего: времени схватывания и предела прочности. Количество воды выражается в процентах как отношение массы воды, необходимой для получения гипсовой смеси стандартной консистенции, к массе гипсового вяжущего в граммах. Нормальную густоту определяют с помощью прибора Суттарда, рисунок 5.З..

Вискозиметр состоит из стандартного медного или латунного цилиндра 1 высотой 10 см, внутренним диаметром 5 см и листа картона 2 с концентрическими окружностями 3 диаметром от 6 до 20 см. Картон закрывают стеклом и на него в центре устанавливают цилиндр.

Рисунок 5.3  Вискозиметр Суттарда: 1 - латунный цилиндр; 2 - лист картона; 3 - концентрические окружности.

Для приготовления теста берут сферическую чашу, предварительно протертую тканью, вливают воду (45-70) %. Процентное содержание воды зависит от фазового состава гипса и тонкости его измельчения. Затем в воду в течение (2-5) сек высыпают 300 г гипсового вяжущего. Массу перемешивают ручной мешалкой, в течение 20 сек. После окончания перемешивания цилиндр, установленный в центре пластины, заполняют гипсовым тестом. Через 5 сек, после окончания перемешивания, цилиндр очень быстро поднимают вертикально, на высоту (15-20) см и отводят в сторону. Диаметр расплыва измеряют после поднятия цилиндра линейкой в двух перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 5 мм и вычисляют среднее арифметическое значение. Если диаметр расплыва не соответствует (180±5) см испытание повторяют с измененной массой гипса.

5.3 Определения сроков схватывания

Для определения сроков схватывания используют гипсовое тесто стандартной консистенции. Сущность метода состоит в определении времени от контакта гипсового вяжущего с водой до начала и конца схватывания теста. Сроки схватывания определяют на приборе Вика с иглой (рисунок 5.4).

Перед началом испытания проверяется, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое положение подвижной шкалы перед погружением в кольцо, предварительно протертое и смазанное минеральным маслом и установленное на пластину, заполняют тестом. Для удалений попавшего в тесто воздуха кольцо с пластиной (4-5) раза встряхивают. После этого излишки теста срезают линейкой, и заполненное кольцо на пластинке устанавливают на основание прибора Вика. Основную часть прибора с иглой устанавливают в такое положение, при котором конец иглы касается поверхности гипсового теста, после чего иглу свободно опускают в кольцо с тестом. Погружение повторяют, каждые 30 сек. После каждого погружения иглу тщательно вытирают, а кольцо с пластинкой передвигают так, чтобы игла при повторении попадала в другое место теста.

Начало схватывания определяют как число минут, истекших от момента присоединения вяжущего к воде до момента, когда игла первый раз не дошла  до дна на 1-2 мм, а конец схватывания - когда игла погружается на глубину не более 1 мм в гипсовое тесто.

Рисунок 5.4  Прибор Вика (а) и приспособления к нему (в, г):

1 - станина; 2 -стержень; 3- шкала; 4-игла; 5-груз; 6-указатель; 7 - винт;

8 - кольцо; 9 – пластинка

Таблица 5.2-Маркировка гипса по срокам схватывания. (ГОСТ 125-79**)

| Вид вяжущего | Индекс сроков твердения | Сроки схватывания, мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало не ранее | Конец не позднее |
| Быстротвердеющий | А | 2 | 15 |
| Нормальнотвердеющий | Б | 6 | 30 |
| Медленнотвердеющий | В | 20 | не нормируется |

Сроки схватывания записывают в журнал и определяют в соответствии с таблицей 5.2 индекс гипса по срокам схватывания.

5.4 Определение прочности гипса

5.4.1 Изготовление образцов. Для приготовления образцов берут пробу гипсового вяжущего массой 1,2 кг. Гипс в течении 30 сек. засыпают в чашку с водой взятой в количестве, необходимом для получения теста нормальной густоты. Для получения однородной массы ее интенсивно перемешивают ручной мешалкой, в течение 60 сек. Затем гипсовое тесто тонкой струей заливают в металлическую форму рисунок 5.5.

Перед заливкой гипса внутреннюю поверхность формы слегка смазывают минеральным маслом. Продольные и поперечные стенки формы должны плотно прилегать к отшлифованной поверхности поддона. Поперечные стенки формы вместе с продольными стенками следует закреплять зажимным винтом таким образом, чтобы форма была плотно прижата к поддону, а угол между стенками и дном формы оставлял 90.

В каждой форме одновременно изготавливают три образца размером 40×40×160 мм. При изготовлении образцов отсеки формы наполняют одновременно, для чего чашку с гипсовым тестом равномерно продвигают над формой, Для удаления вовлеченного воздуха после схватывания форму встряхивают 5:1 раз, для чего ее поднимают за торцовую сторону на высоту около 10 мм и опускают. После наступления начала схватывания излишки гипсового теста снимают линейкой, передвигая ее по верхним граням формы перпендикулярно поверхности образцов. Через 15±5 мин после конца схватывания образцы Извлекают из формы и осматривают. Грани образцов балочек, прилегающие к плитам пресса, должны быть параллельны, и не иметь отклонения от плоскости более чем на 0,5 мм. Если на гранях образцов будут обнаружены дефекты, то испытывать их нельзя.

Рисунок 5.5  Металлическая разъемная форма для изготовления образцов- балочек (а) и насадка к ней (б): 1 - зажимной винт; 2 - поддон;

3 - поперечные стенки; 4 - продольные стенки.

5.4.2 Определение прочности на изгиб. Испытание на изгиб   проводят на приборе МИИ-100 (рис. 5.6). Определение прочности образцов изготовленных из гипсового теста стандартной консистенции, производят через 2 ч после контакта гипсового вяжущего с водой.

Испытание производят следующим образом. Перемещая винт с грузом 6 вдоль прорези 5, устанавливают стрелку 2 на 0 шкалы 1. Образец - балочку 11 устанавливают на опоры 13 изгибающего устройства (расстояние между центрами опор 100 мм). Маховичком 12 создают первичное натяжение валика 10. При отклонении стрелки 2 до деления 4,5 шкалы натяжение прекращают. После этого, поднимая рукоятку управления 7, включают электродвигатель машины, который перемещает с постоянной скоростью по одному коромыслу рычага груз. Коромысло 9 этого рычага связано с серьгой изгибающего устройства поэтому при перемещении груза плавно увеличивается усилие на испытываемую балочку.

Рисунок 5.6  Испытательная машина МИИ — 100:     1 - шкала; 2 - стрелка;

3- амортизатор; 4 - шайба; 5 - прорезь; 6- груз; 7 - рукоятка; 8 - счетчик; 9-коромысло; 10 - валик; 11- образец - балочка; 12- маховичок; 13- опоры.

Машина снабжена счетчиком 8, который автоматически в зависимости от положения груза показывает напряжение в балочке в данный момент испытания. В момент разрушения образца коромысло, падая, ударяется о шайбу 4 амортизатора 3 и выключает машину. На счетчике остается показание предела прочности при изгибе.

Предел прочности при изгибе вычисляют как среднее арифметическое из двух наибольших результатов испытания трех образцов - балочек.

5.4.3 Определение предела прочности на сжатие. Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие (рис. 5.7).

Образцы помещают между двумя пластинами 2 таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к продольным стенкам форм, находились на плоскостях пластин, а упоры пластин плотно прилегали к гладкой торцевой стенке образца 1. Образец вместе с пластинами подвергают сжатию на гидравлическом прессе мощностью не более 15 т. Пресс должен иметь шаровую опору на одной из опорных плит, чтобы точность показаний составляла 2%. Нагрузку на образец увеличивают непрерывно и равномерно со скоростью 2 -3 кг/см2 в 1 сек. вплоть до его разрушения. Предел прочности на сжатие одного образца определяют как частное от деления величины разрушающей нагрузки на рабочую площадь пластин, равную 25 см2.

Рисунок 5.7. Пластинки (а) и схема испытания на сжатие (6). 1 - металлические пластинки; 2 - верхняя плита пресса; 3 - образец - половинка балочки; 4 — нижняя плита пресса.

Предел прочности на сжатие вычисляют с точностью до 1 кг/см2 как среднее арифметическое из результатов испытаний всех трех образцов. Если при этом наименьшее значение предела прочности одного из грех образцов отличается более чем на 20% от следующего за ним большего значения, то предел прочности при сжатии гипса вычисляют по двум наибольшим значениям.

Полученные результаты испытаний гипсовых образцов записывают в журнал, сравнивают их с техническими требованиями стандарта, приведенными в таблице 5.3, и устанавливают марку гипса.

Таблица 5.3- Марки гипсовых вяжущих по прочности. (ГОСТ 125-79**)

| Марка вяжущего | Предел прочности образцов-балочек размерами (40×40×160) мм в возрасте 2 часа, не менее МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | при сжатии | при изгибе |
| Г-2 | 2(20) | 1,2(12) |
| Г-3 | 3(30) | 1,8(18) |
| Г-4 | 4 (40) | 2,0 (20) |
| Г-5 | 5(50) | 2,5 (25) |
| Г-6 | 6(60) | 3,0 (30) |
| Г-7 | 7(70) | 3,5 (35) |
| Г-10 | 10(100) | 4,5 (45) |
| Г-13 | 13 (130) | 5,5(55) |
| Г-16 | 16(160) | 6,0 (60) |
| Г-16 | 19(190) | 6,5 (65) |
| Г-22 | 22 (220) | 7,0 (70) |
| Г-25 | 25 (250) | 8,0 (80) |

6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА    «ИСПЫТАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА»

Цель работы: определить удельную поверхность, нормальную густоту цементного теста. По ГОСТ 310.1-76 и ГОСТ 310.4-76 испытать прочность при сжатии и изгибе. Проанализировать результаты и определить марку цемента.

Приборы, принадлежности и материалы: прибор ПСХ-2; прибор Вика с пестиком; чаша для затворения; лопатка; мешалка для перемешивания цементного раствора; встряхивающий столик; форма - конус; штыковка; вибрационная площадка; форма для приготовления образцов - балочек размером 40×40×160 мм; цемент, стандартный песок; вода; цилиндр; мягкая ткань; масло машинное; весы технические с разновесами; прибор  МИИ-100; гидравлический пресс 2 ПГ- 10.

Общие сведения. Цемент - минеральное гидравлическое вяжущее вещество, полученное путем тонкого помола клинкера с добавлением гипса. К группе цементов, применяемых для приготовления цементных бетонов и растворов в соответствии со СНиП, относятся портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистые, расширяющиеся, безусадочные, сульфатошлаковые цементы. Наиболее широко используется портландцемент. К нему предъявляется ряд требований, указанных в таблице 6.1.

6.1 Определение тонкости помола

Тонкость помола цемента определяется: 1) ситовым анализом, 2) по величине удельной поверхности. Полученные результаты определения тонкости помола сравниваются с требованиями ГОСТ приведенными в таблице 6.1 и делается заключение о пригодности портландцемента.

Таблица 6.1 -Технические требования  ГОСТ 10178-85

| Показатели | Марка рка цемента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 |
| 1. Предел прочности при изгибе образцов-балочек размером 40×40×160 мм в возрасте 28сут., МПа не менее | 4,4 (45) | 5,4 (55) | 5,9 (60) | 6,1 (62) | 6,4 (65) |
| 2. Предел прочности при сжатии половинок образцов-балочек в возрасте 28 сут, МПа не менее | 29,4 (300) | 39,2 (400) | 49,0 (500) | 53,9 (550) | 58,8 (600) |
| 3. Тонкость помола - остаток на сите №008, % по массе не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 4. Сроки схватывания | начало не ранее 45 минут; конец не позднее 10 часов |  |  |  |  |
| 5. Удельная поверхность | (220 - 320) м2/кг |  |  |  |  |

6.1.1 Ситовой анализ - проводят на сите с сеткой № 008 по методике описанной в лабораторной работе № 5 при помощи прибора изображенного на рис. 5.1.

6.1.2 Определение удельной поверхности цемента. Удельной поверхностью называется суммарная поверхность всех зерен, содержащихся в 1 г цемента. По величине удельной поверхности определяют тонину помола порошкообразных материалов. Определяют удельную поверхность на приборе ПСХ-2, который предназначен для исследования материалов, перечисленных в таблице 6.1. Принцип действия прибора основан на зависимости воздухопроницаемости слоя порошка от величины его удельной поверхности.

Средний размер зерен материала связан с удельной поверхностью соотношением (6.1):

D=60000ρ∙S                                                     (6.1)

где  S - удельная поверхность, см2/г;

D- средний размер частиц в микронах;

р- истинная плотность, г/см3.

Устройство прибора. Схема прибора ПСХ-2 для определения удельной поверхности изображена на рис. 6.1. Стеклянные части прибора смонтированы на панели, прицепленной к внутренней стенке футляра.

Кювета 1 предназначена для укладки в ней слоя испытуемого материала. Она представляет собой металлическую камеру, перегороженную на некоторой высоте диском с высверленными в нем отверстиями. Часть камеры, ограниченная диском и дном кюветы, с помощью штуцера и гибкой резиновой трубки присоединена к жидкостному манометру. На внешней поверхности кюветы нанесена миллиметровая шкала для определения высоты слоя материала.

Рисунок 6.1. Схема прибора ПСХ-2:1 - кювета; 2 - манометр; 3 - резиновая груша; 4 - кран.

Плунжер 2, посредством которого производится уплотнение слоя материала в кювете, выполнен в виде цилиндра с упорным диском. В теле плунжера просверлены, канал и отверстия для прохождения воздуха; цилиндр подогнан к кювете с просветом 0,15 мм. К вырезу упорного диска прикреплена планка с нониусом, которая вместе со шкалой на внешней, поверхности кюветы позволяет измерять толщину слоя испытуемого материала.

Резиновая груша 3 с клапанами служит для создания разрежения под слоем материала.

Манометр 4 предназначен для определения давления воздуха под слоем испытуемого материала и в сочетании с секундомером используется для определения воздухопроницаемости слоя испытуемого материала. Прибор снабжен стеклянным одноколенным манометром длинной около 300 мм, который заполнен подкрашенной водой.

В комплект прибора входят: секундомер, весы и разновесы.

Для определения величины удельной поверхности необходимо:

1)  Высушить материал до воздушно-сухого состояния при температуре 105-110°С (известь-кипелку и цемент сушить не следует).

2) Охладить до комнатной температуры и взвесить с точностью до 0,01 г пробу весом Р = 3,33г (величина навески для ряда материалов приведена в таблице 6.2; р- истинная плотность материала).

В тех случаях, когда определяется смесь материалов, приведенных в таблице 6.2, величина навески вычисляется по формуле:

Р = 3,33 (Аp1 + Вр2 + СрЗ)                         	(6.2)

где А, В, С - выражение в весовых долях содержание компонентов в смеси;  р1, р2 и рЗ - соответствующие их истинные плотности.

3)  Положить в кювету кружок фильтрованной бумаги, вырезанной по  внутреннему диаметру кюветы, и высыпать на него навеску, предназначеннуюдля испытания. Легким постукиванием разровнять слой, покрыть сверху вторым кружком фильтровальной бумаги и уплотнить плунжером при нажатии на него рукой.

4) С помощью нониуса на планке плунжера и шкалы на внешней поверхности кюветы измерить высоту слоя материала L .

5) Удалить плунжер из кюветы, открыть кран и посредством груши (при ее отсутствии - ртом) создать разряжение под слоем материала. Это разряжение должно быть таким, чтобы жидкость в манометре поднялась до уровня верхней колбочки.

6) Закрыть кран. Измерить по секундомеру время Т (в секундах) прохождение мениска жидкости в манометре между двумя рисками (при быстром оседании столба жидкости - между рисками 3-4; при медленном между рисками 1- 2).

7) Записать температуру воздуха.

6.1.4 Вычисления. Для расчета величины удельной поверхности следует:

1) По измеренным значениям высоты слоя (L) и температуре воздуха (0С) найти в таблице 6.3 величину М.

2) По измеренному времени Т (сек) найти значение корня квадратного из Т(√T)

3) Произвести вычисление удельной поверхности по формуле:

S=K∙M∙√Tm                                                    (6.3)

где К - постоянная прибора для той пары рисок, между которыми наблюдалось падение столба жидкости за время Т	(К1-2= 11,6;  K3-4= 21,8).

m - величина навески, г.

Таблица 6.2- Перечень материалов и величины навесок для определения удельной поверхности на приборе ПСХ-2

| № п/п | Наименование материала |  | Истинная плотность материала, г/см3 |  | Навеска материала, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известь-пушонка |  | 2,20 |  | 7,32 |  |
| 2 | Пегматит |  | 2,38 |  | 7,86 |  |
| 3 | Пемза |  | 2,4 |  | 7,99 |  |
| 4 | Белая сажа |  | 2,45 |  | 8,16 |  |
| 5 | Песок |  | 2,65 |  | 8,83 |  |
| 6 | Кирпичный бой |  | 2,66 |  | 8,86 |  |
| 7 | Стеклянная шихта |  | 2,70 |  | 9,00 |  |
| 8 | Ферросилицит |  | 2,70 |  | 9,00 |  |
| 9 | Опока |  | 2,73 |  | 9,09 |  |
| 10 | Азбестовая галя |  | 2,79 |  | 9,32 |  |
| 11 | Известь-кипелка |  | 2,80 |  | 9,32 |  |
| 12 | Шлак |  | 2,80 |  | 9,32 |  |
| 13 | Известняк |  | 2,80 |  | 9,32 |  |
| 14 | Доломит |  | 2,90 |  | 9,73 ¦ |  |
| 15 | Цемент | 3,00 |  | 10,00 |  |
| 16 | Зола | 3,00 |  | 10,00 |  |
| 17 | Клинкер | 3,00 |  | 10,00 |  |
| 18 | Очажные остатки | 3,00 |  | 10,00 |  |
| 19 | Силикатная глыба | 3,00 |  | 10,00 |  |
| 20 | Карборунд | 3,20 |  | 10,66 |  |
| 2.1 | Корунд искусственный | 3,96 |  | 1.3,20 |  |
| 22 | Двуокись титана | 4,00 |  | 13,32 |  |
| 23 | Титановый концентрат | 4;30 |  | 14,30 |  |
| 24 | Гематит | 5,10 |  | 17,00 |  |

Величина М в этом случае определяется по таблице 6.3 для одной трети измеренной высоты слоя, а расчет удельной поверхности производится по формуле:

S=1,73K∙M∙√Tm                                 (6.4)

| Высота прессовки |  |  | Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 30° |
| 1 |  | 2.27 | 226 | 226 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 |
| 1,01 |  | 235 | 234 | 234 | 233 | 232 | 232 | 231 | 229 |
| 1,02 |  | 243 | 242 | 242 | 241 | 240 | 240 | 239 | 237 |
| 1,03 |  | 251 | 250 | 250 | 249 | 248 | 248 | 247 | 245 |
| 1,04 |  | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 252 |
| 1,05 |  | 268 | 267 | 266 | 265 | 265 | 264 | 263 | 261 |
| 1,06 |  | 276 | 275 | 275 | 274 | 273 | 273 | 272 | 270 |
| 1,07 |  | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 281 | 280 | 278 |
| 1,08 |  | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 289 | 288 | 286 |
| 1,09 |  | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 295 | 294 | 292 |
| 1,1 |  | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | 302 | 300 |
| 1,11 |  | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 308 |
| 1,12 |  | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 317 |
| 1,13 |  | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 325 |
| 1,14 |  | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 332 |
| 1,15 |  | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 340 |
| 1,16 |  | 357 | 356- | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 348 |
| 1,17 | 365 |  | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 356 |
| 1,18 | 374 |  | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 365 |
| 1,19 | 383 |  | 382 | 381 | 380 | 379 | 377 | 376 | 373 |
| 1,2 | 391 |  | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 382 |
| 1,21 | 399 |  | 398 | 397 | 396 | 394 | 393 | 392 | 389 |
| Г,22 | 407 |  | 406 | 405 | 404 | 402 | 401 | 400 | 397 |

Таблица 6.3. Значение величины М от высоты L прессовки материала и температуры Т  окружающего воздуха.

6.2 Определение нормальной густоты цементного теста

Для определения нормальной густоты цементного теста используют прибор Вика с пестиком (см. рис. 4.2).

Прибор Вика имеет цилиндрический стержень, свободно перемещающийся в обойме станины. Для закрепления стержня на требуемой высоте служит стопорное устройство. Стержень снабжен показателем для отсчета перемещения его относительно шкалы, прикрепленной к станине. Шкала имеет цену деления 1мм.

Нормальной густотой цементного теста считают такую концентрацию его, при которой пестик прибора Вика не доходит на (5 -7) мм до пластинки, на которой установлено кольцо, заполненное тестом.

Нормальную густоту цементного теста характеризуют количеством воды затворения, выраженным в процентах от массы цемента.

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое показание прибора. При отклонении от нуля шкалу прибора соответствующим образом передвигают. Кольцо и пластинку перед началом испытаний смазывают тонким слоем машинного масла.

Для приготовления цементного теста отвешивают 300 г цемента, высыпают в чашу предварительно протертую влажной тканью. Затем делают в цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве необходимом (ориентировочно) для получения цементного теста нормальной густоты. Углубление засыпают цементом, и через 30 сек после вливания воды, сначала осторожно перемешивают, а затем энергично растирают тесто лопаткой (рис. 6.2) в течение 5 мин.

Рисунок 6.2. Лопатка для перемешивания.

После окончания перемешивания быстро наполняют цементным тестом коническое кольцо, (5-6) раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое основание. Поверхность теста выравнивают с краями кольца. После этого приводят пестик в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют стержень стопорным устройством, затем быстро освобождают его предоставляя пестику в течение 30 сек свободно погружаться в тесто и записывают отсчет по шкале. При не соответствующей консистенции цементного теста изменяют количество воды и вновь затворяют цемент, добиваясь погружения пестика на указанную глубину. Результаты опыта записывают в журнал.

6.3 Определение прочности  цемента

Прочность цемента определяют на образцах-балочках, которые готовят из цементного раствора, состоящего из: 1-ой весовой части цемента; 3-х весовых частей нормального песка и воды (при В/Ц=0,40). Консистенция цементного раствора должна отвечать требованиям ГОСТа.

6.3.1 Определение консистенции цементного раствора. Для определения консистенции цементного раствора отвешивают 1500 г нормального песка и 500 г цемента и высыпают их в сферическую чашу, перемешивают цемент с песком лопаткой в течение 1 мин. Затем в центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее 200 г воды (В/Ц= 0,40) дают воде впитаться в течение 0,5 мин и перемешивают смесь 1 минуту. Раствор переносят в чашу механической мешалки (рис. 6.3)  и перемешивают в ней 2,5 минуты.

Рисунок 6.3 Смеситель для перемешивания строительного раствора.

1 - станина; 2 - смесительная чаша; 3 - откидная траверса;

4 - валик для перемешивания раствора.

По окончании перемешивания определяют консистенцию цементного раствора. Для этого форму-конус слегка увлажняют и устанавливают в центре встряхивающего столика (рис. 6.4). Форму-конус заполняют раствором на половину высоты, уплотняют 15 штыкованиями металлической штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшим избытком и штыкуют 10 раз. После уплотнения верхнего слоя излишек раствора срезают ножом вровень с краями конуса, затем конус снимают в вертикальном направлении. Раствор встряхивают на столике 30 раз за 30 секунд, после чего штангенциркулем измеряют диаметр по нижнему основанию в двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. Расплыв конуса при В/Ц = 0,40 должен быть в пределах (106 -115) мм.

Рисунок 6.4 Встряхивающий столик и форма-конус: 1 - форма-конус;

2- диск; 3-шток; 4-кулачок; 5 -станина.

Если расплыв конуса окажется менее 106 мм, количество воды увеличивают для получения расплыва конуса 106-108 мм. В том случаи, если расплыв конуса окажется более 115 мм, количество воды уменьшают до получения расплыва конуса 113-115 мм. Водоцементное отношение, полученное при достижении расплыва конуса 106-115 мм, принимают для приготовления раствора, используемого при изготовлении образцов-балочек.

6.3.2 Приготовление образцов-балочек. Для определения прочностных характеристик цемента изготовляют образцы-балочки из цементного раствора, приготовленного выше изложенным способом. Для каждого намеченного срока испытаний изготовляют по три образца (одна форма см. рис. 5.5). Внутреннюю поверхность стенок форм поддона слегка смазывают машинным маслом. Для уплотнения раствора форму закрепляют на виброплощадке, наполняют с избытком раствором и включают вибрационную площадку. После вибрирования срезают ножом излишек раствора, заглаживают поверхность образцов вровень с краями формы и маркируют их.

После изготовления образцы в формах хранят 24 часа в ванне с гидравлическим затвором, затем их осторожно расформовывают и укладывают в ванну с питьевой водой в горизонтальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с другом. По истечении срока хранения образцы вынимают из воды, насухо вытирают и подвергают испытанию.

6.3.3 Определение предела прочности при изгибе. Испытания проводят на приборе МИИ-100 (рис. 5.6.) При испытании на изгиб образцов-балочек на машине МИИ-100 необходимо руководствоваться методикой, изложенной ранее в лабораторной работе № 5 «Испытание гипса».

6.3.4 Определение предела прочности при сжатии.  Полученные после испытания на изгиб половинки балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие. Половинку балочки  помещают между двумя пластинками 2 таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к гладкой торцевой плоскости образца (рис. 6.7).

Рисунок 6.7  Расположение металлических пластинок при испытании половинок балочек на сжатие: 1 - образец; 2- металлические пластинки.

Образец вместе с пластинками центрируют на опорной плите пресса (см. рис. 5.7) и проводят, испытания. Предел прочности при сжатии отдельного образца вычисляют как частное от деления величины разрушающей нагрузки на рабочую площадь-пластинки (25 см2).

За окончательное значение, предела прочности при сжатии принимается среднее арифметическое четырех наибольших результатов испытаний шести образцов.

7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ СОСТАВА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

ТЯЖЕЛОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА»

Цель работы: рассчитать расход компонентов бетона при заданных его свойствах (прочность, подвижность), произвести испытания по ГОСТ 27006-86,  ГОСТ 10181.0,  ГОСТ 10181.2. ГОСТ 10180—90

Приборы, принадлежности и материалы: весы с разновесами; противень; стандартный конус с площадкой; металлические формы размером 10×10×10 см; линейка 30 см; ванна и лопатка для перемешивания бетонной смеси; масло минеральное; мягкая ткань; виброплощадка; стеклянный мерный цилиндр емкостью 1л; вода; цемент; песок; щебень; гидравлический пресс;

Общие сведения. Цементобетонном называют искусственный каменный материал, который, получают в результате затвердения рационально запроектированной смеси цемента, воды, заполнителей (песка, щебня или гравия) и различных добавок, вводимых в бетонную смесь с целью улучшения технических свойств бетонной смеси и бетона.

Цементобетон классифицируют в зависимости от плотности на группы:

- Особотяжелые - средняя плотность более 2500 кг/м3

- Тяжелые - 1800÷2500 кг/м3

- Легкие - 500÷1800 кг/м3

- Особолегкие со средней плотностью менее 500 кг/м3

Марку бетона по прочности определяют испытанием образцов, кубов размером 15×15×15 см после 28 суток твердения в нормальных условиях, характеризуемых температурой (20 ±3)°С и относительной влажностью воздуха не ниже 90 % .

Проектирование, расчет, приготовление и испытание бетона (по методу Скрамтаева Б.Г.). Целью проектирования состава бетона является установление такого расхода материалов на 1 м3 бетонной смеси, при котором наиболее экономично обеспечивается получение удобоукладываемой бетонной смеси и заданной прочности бетона, а в ряде случаев необходимой морозостойкости, водонепроницаемости и специальных свойств бетона. Оно включает в себя:

1) выбор материалов в полном соответствии их с действующими стандартами и техническими условиями;

2) расчет рационального соотношения между отдельными компонентами: водой; цементом; песком. Это обеспечивает получение бетона с заданными техническими свойствами (прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью) и бетонной смеси, удовлетворяющей заданной подвижности.

Для расчета состава бетона необходимо иметь следующие данные: заданную марку бетона (прочность) - RБ, подвижность бетонной смеси (осадку конуса) - ОК; характеристики исходных материалов - активность цемента Rц, плотность песка, щебня или гравия и пустотность щебня или гравия.

Состав тяжелого бетона рассчитывают по методу «абсолютных объемов», разработанному проф. Б.Г. Скрамтаевым и его школой. В основу этого метода положено условие, что тяжелый бетон, уплотненный в свежем состоянии, приближается к абсолютной плотности, т.е. сумма абсолютных объемов исходных материалов в 1 м3 равна объему уплотненной бетонной смеси.

Расчет состава бетона производят в следующем порядке:

1) определяют цементно-водное отношение, обеспечивающее получение бетона заданной прочности и расход воды;

2)  рассчитывают потребный расход цемента, а затем щебня (или гравия) и песка;

3) проверяют подвижность (жесткость) бетонной смеси. При отклонении этих параметров от проекта, производят корректировку состава бетонной смеси;

4) изготовляют образцы для определения прочности, и испытывают в заданные сроки;

5) пересчитывают номинальный состав бетонной смеси на производственный.

7.1 Расчет состава бетона

7.1.1 Определение цементно-водного отношения производят по следующим формулам:

для подвижных бетонных смесей с Ц/В < 2.5

Rб=A∙Rц∙( Ц/В- 0,5)         (7.1)    →     ЦВ=  Rб/(A∙Rц)+0,5            (7.2)

для жестких бетонных смесей с Ц/В >2,5

Rб=A∙Rц∙ (Ц/В + 0,5)       (7.3)   →      ЦВ=RбA∙Rц-0,5               (7.4)

где А и А1 - коэффициент, зависящий от качества заполнителей, находят из таблицы 7.1.

Rб -проектная марка бетона (прочность);

Rц - активность (фактическая прочность) цемента.

7.1.2 Определение расхода воды. Оптимальное количество воды в бетонной смеси должно обеспечивать необходимую подвижность (или жесткость) бетонной смеси. Ориентировочный расход воды (5), который зависит от проектируемой подвижности бетонной смеси (ОК) и от максимальной крупности щебня, находят из таблицы 7.2.

Таблица 7.1-Значения коэффициентов А и А1

| Качество заполнителей | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | А1 |
| Высококачественные | 0,65 | 0,43 |
| Рядовые | 0,60 | 0,40 |
| Низкокачественные | 0,55 | - |

Таблица 7.2- Ориентировочный расход воды

| Подвижность | Жесткость | Расход воды (л/м3) в зависимости от наибольшей крупности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравий, мм |  |  |  | Щебень, мм, |  | Щебень, мм, |  |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 70 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| 0 | 31 | 150 | 135 | 125 | 120 | 160 | 150 | 135 | 130 |
| 0 | 30-21 | 160 | 145 | 130 | 125 | 170 | 160 | 145 | 140 |
| 0 | 20-11 | 165 | 150 | 135 | 130 | 175 | 165 | 150 | 145 |
| 0 | 10-5 | 175 | 160 | 145 | 140 | 185 | 175 | 160 | 155 |
| 1-4 | - | 190 | 175 | 160 | 155 | 200 | 190 | 175 | 170 |
| 5-9 | - | 200 | 185 | 170 | 165 | 210 | 200 | 185 | 200 о |
| 10-12 | - | 215 | 205 | 190 | 180 | 225 | 215 | 200 | 190 |
| 12-16 | - | 220 | 210 | 197 | 185 | 230 | 220 | 207 | 195 • |

7.1.3 Расход цемента (Ц) на 1 м3 бетона определяют по найденному значению цементно-водному отношению и расходу воды, необходимому для получения бетонной смеси заданной подвижности по формуле:

Ц=В×ЦВ	                              (7.3)

Расход цемента на 1 м3 бетона должен быть не менее минимального необходимого для формирования структуры бетона. Если расход цемента окажется меньше допустимого, то следует довести его до нормы или ввести тонкомолотую добавку.

7.1.4 Определение расхода заполнителей. Расход заполнителей (песка, щебня или гравия), кг/м3, бетона вычисляют исходя из двух условий:

Сумма абсолютных объемов всех компонентов бетона, равна 1м3 уплотненной бетонной смеси, т.е.

Црц+Врв+Прп+Щрщ=1                           (7.4)

где Ц, В, П, Щ- расход цемента, воды, песка и щебня, кг/м3;

рц рв, рп, рщ- истинная плотность этих материалов, кг/м3.

Цементно-песчанный раствор должен заполнить пустоты в крупном заполнителе с некоторой раздвижкой зерен, т.е.

Црц+Врв+Прп=  Щ·Vщрщ·α                                  (7.5)

где Vщ -  пустотность щебня в рыхлом состоянии, в долях от единицы;                                       pщ- насыпная плотность щебня, кг/м3;

𝜶- коэффициент раздвижки зерен (определяется по таблице 7.3).

Решая совместно эти два уравнения, получаем формулу (7.8) для определения расхода щебня (гравия), кг/м3 бетона:

Щ =  1000Vщ∙αpщн+1pщ                                   (7.6)

где Vщ – пустотность щебня в долях от единицы;

pнщ- насыпная плотность щебня, кг/л;

рщ- средняя плотность щебня, кг/л;

α - коэффициент раздвижки зерен щебня раствором, зависит от количества расхода цемента на 1 м3 бетона, от осадки конуса и находят из таблицы 7.3.

7.1.5 Расход песка на 1м3 бетона определяют, как разность между проектным объемом бетонной смеси и суммой абсолютных объемов цемента, воды и крупного заполнителя по формуле:

П=[1000- ()] ∙ рп                 (7.7)

Рассчитав расход компонентов на 1м3 бетонной смеси, его пересчитывают на 6 л, для лабораторного замеса.

Таблица 7.3- Коэффициент раздвижки зерен

| Цемент шығыны кг/м3 | А при В/Ц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 250 | - | - | - | 1,26 | 1,32 | 1,38 |
| 300 | - | - | 1,30 | 1,36 | 1,42 |  |
| 350 | - | 1,32 | 1,38 | 1,44 | - |  |
| 400 | 1,31 | 1,40 | 1,46 |  | - |  |
| 500 | 1,44 | 1,52 | 1,56 | - | - | - |
| 600 | 1,52 | 1,56 | - | - | - | - |

7.2 Испытание бетонной смеси

7.2.1 Определение подвижности бетонной смеси. Рассчитанное количество компонентов на 6 л бетона, отвешивают, смешивают вначале цемент, песок и щебень до равномерного состояния, затем вливают воду, не переставая перемешивать смесь. После получения однородной бетонной смеси, определяют ее подвижность (осадку конуса - ОК). Для определения ОК используют стандартный металлический конус (рис.7.1).

Рисунок 7.1. Определение подвижности бетонной смеси стандартным конусом: 1-упоры; 2 -ручки; 3- конус; 4,5- линейки.

Конус устанавливают на гладкий металлический лист и заполняют его бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой высоты, уплотняя каждый слой металлическим стержнем 25 раз. Бетонную смесь заглаживают вровень с краями конуса, конус снимают и устанавливают рядом с бетонным конусом. Осадку конуса определяют с помощью двух линеек, одну устанавливают ребром наверх конуса, а другой замеряют расстояние между первой линейкой и бетонным конусом.

7.2.2 Формование образцов-кубиков. Формы размером (10×10×10) см смазывают тонким слоем масла, наполняют с избытком бетонной смесью, устанавливают на лабораторную виброплощадку (рис. 7.2) и вибрируют до полного уплотнения. Поверхность образцов заглаживают, маркируют и хранят в нормальных условиях в течение 28 суток.

Рисунок 7.2. Лабораторная виброплощадка -1 с формой -2.

Для лучшей организации учебного процесса при проведении лабораторных занятий контрольные образцы-кубы рекомендуется испытывать не через 28 суток, а на следующем занятии, т.е. через 7 или 14 суток, пользуясь для этого коэффициентами 1,5 (для 7 суток) и 1,25 (для 14 суток).

7.2.3 Определение плотности свежеуложенной бетонной смеси.Плотность бетонной смеси характеризуется отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему. Массу определяют взвешиванием пустой формы и наполненной. Плотность бетонной смеси рассчитываем по формуле:

p=(m-m1)/V                                      (7.8)

где m - масса формы с бетонной смесью, кг;

m1- масса пустой формы, кг;

V - объем формы, м3.

7.2 Определение марки по прочности

Если нет возможности испытать кубы в возрасте 28 дней, то испытывают через 7 или 14 суток, но не ранее 3 суток.

Прочность бетона в 28 суток вычисляют по формуле:

R28= Rn×(lg28/lgn)                                        (7.9)

где n - время твердения, сут.

Перед испытанием на сжатие образцы осматривают, и измеряют площадь граней, к которым должны быть приложены усилия в процессе нагружения. Опорные грани отформованных образцов - кубов, предназначенных для испытания на сжатие, выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании была направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы. Выбранной гранью образцы - кубы устанавливают на нижнюю опорную плиту пресса центрально его оси  (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3  Испытание бетонных образцов на прессе ПСУ-125.

1 - образец куб; 2 - плита пресса.

Прочность бетона на сжатие R кгс/см2 вычисляют для каждого образца по формуле:

R= а × Р/S                                    (7.10)

где Р - разрушающая нагрузка, кгс ;

S - средняя площадь рабочего сечения образца, см2;

а - масштабный коэффициент, берется по табл. 7.4.

Таблица 7.4- Значения масштабных коэффициентов

| Кубы с номинальным размером ребер, мм | Значение масштабного коэффициента а |
| --- | --- |
| 100×100×100 | 0,91 |
| 150×150×150 | 1,00 |
| 200×200×200 | 1,05 |

Марку бетона определяют по пределу прочности на сжатие, округленному до стандартного значения (кгс/см2): М50, М75, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550, М600, М700, М800.

8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНА»

Цель работы: провести испытания керамзита, подобрать состав керамзитобетона, приготовить и определить его свойства.

Приборы, материалы и принадлежности: весы с разновесами; противень; мерные сосуды металлические, емкостью 1л, 2л, 3л; металлическая форма 15×15×15 см; таз, совок, лопатка для перемешивания бетонной смеси; масло минеральное; мягкая ткань; виброплощадка; стеклянный мерный цилиндр емкостью 1л; вода; цемент; керамзит; гидравлический пресс; линейка 30 см.

Общие сведения. Легким бетоном  называют конгломерат, приготовленный из неорганических заполнителей, минеральных вяжущих веществ и добавок. Средняя плотность легких бетонов (500 - 1800) кг/м3. По назначению легкие бетоны подразделяют на: конструкционно-изоляционные; специальные - теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие.

Для изделий и конструкций показатели прочности бетона на сжатие характеризуют марками:

М35; М50; М100; М150; М200; М250; . . . М500 - для конструкционных бетонов;

М5; М10; М15; М25; - для теплоизоляционных бетонов.

По средней плотности в сухом состоянии устанавливают следующие марки легкого бетона: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600, D1700, D1800, D1900, D2000.

Таблица 8.1- Технические требования, предъявляемые к легкому бетону

| Вид бетона | Средняя плотность, кг/ м3 | Прочность при сжатии, МПа | Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | Морозостой кость, циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционный | 200-500 | 1,0-3,5 | 0,1-0,2 | не нормируется |
| Конструкционно-теплоизоляционный | 500-1400 | 3.5-10.0 | 0.15-0.55 | 10-35 |
| Конструкционный | 1400-2000 | 15.0-50.0 | не нормируется | 25-100 |

В качестве  неорганических заполнителей используют природные и искусственные пористые материалы с насыпной плотностью в сухом состоянии не более 1200 кг/м3 при крупности зерен до 5 мм (песок) и не более 1000 кг/м3 при крупности зерен от 5 до 40 мм (крупный заполнитель).

К пористым природным заполнителям относятся: пемзы, вулканические шлаки и туфы, известняки - ракушечники, трепел, опоки и другие.

К искусственным - керамзитовый гравий, аглопорит, вспученный перлит и вермикулит, топливные и металлургические шлаки, бой глиняного кирпича, термозит. Стандартами установлены общие требования к пористым неорганическим заполнителям. В частности, прочность, керамзитового гравия при сдавливании в цилиндре в зависимости от марок по насыпной плотности для высшей и первой категории качества должна быть не менее указанной в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Требования к керамзитовому гравию по прочности

| Марка по насыпной плотности | Прочность гравия при сдавливании в цилиндре, МПа |
| --- | --- |
| 250 | Св. 0,5 до 0,7 |
| 300 | » 0,7 » 1,0 |
| 350 | » 1,0 » 1,5 |
| 400 | » 1,0 » 1,5 |
| 450 | » 1,5 » 2,0 |
| 500 | » 2,0 » 2,5 |
| 600 | » 2,5 » 3,3 |
| 700 | » 3,3 » 4,5 |
| 800 | » 4,5 » 5,5 |
| 900 | - |

8.1 Подбор состава легкого бетона

Расчет заключается в нахождении такого соотношения составляющих, которое обеспечило бы заданные требования, как к легкобетонной смеси, так и к затвердевшему легкому бетону. При подборе составов легких бетонов используются расчетно-экспериментальные методы, которые позволяют установить четкие зависимости свойств бетона от конкретно используемых материалов.

Выбор пористых заполнителей для изготовления легких конструкционнотеплоизоляционных бетонов можно производить по данным таблицы 8.2.

Таблица 8.3- Выбор пористого заполнителя

| Предельная крупность заполнителя, мм | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля заполнителя в смеси (по объему) | 0,15-0,60 | 0,15-0,35 | 0,25 - 0,50 |

При назначении расхода цемента следует находить наименьший его  расход, удовлетворяющий получению заданных свойств бетонной смеси и бекона. Однако этот расход не должен быть меньше минимального, указанного  в таблице 8.3.

Ориентировочный расход воды для получения плотной легкобетонной смеси, с заданной удобоукладываемостью может быть принят по данном таблицы 8.4.

Таблица 8.4- Выбор минимального расхода цемента

| Марка бетона | Марка цемента | Расход цемента, кг/м3, при марке пористого заполнителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 600 | 700 |
|  | 200 | 230-260 | 220 -250 | 210-240 |
| 25,35,50 | 300 | 220 -250 | 210-240 | 200 -230 |
|  | 400 | 210-240 | 200 -230 | 190-220 |

Таблица 8.5- Ориентировочный расход воды

| Показатель удобоукладываемости легкобетонной смеси, осадка конуса, см |  | Ориентировочный расход воды, л/м3, для приготовления легкобетонных смесей на керамзитовом гравии с предельной крупностью 20 мм |
| --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 220 - 250 |
|  | 3 | 210-230 |
|  | 2 | 200 - 220 |
|  | 1 | 180 -250 |

8.2 Испытание керамзита

8.2.1 Определение насыпной плотности. Насыпную плотность керамзитового песка или гравия (щебня) определяют путем взвешивания их в мерных сосудах. Размер мерного сосуда в зависимости от крупности заполнителя принимают по таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Выбор объема мерного цилиндра

| Наибольшая крупность зерен заполни теля, мм | Объем мерного сосуда, м3 |
| --- | --- |
| 5 < | 1 |
| 10 | 2 |
| 20 | 5 |
| 40 | 10 |

Высушенный до постоянной массы заполнитель высыпают в предварительно взвешенный мерный сосуд с высоты 10 см от его верхнего края. Заполнение проводят до образования над верхом сосуда конуса, который удаляют металлической линейкой вровень с краями сосуда (без уплотнения) и взвешивают. Насыпную плотность заполнителя, рн в кг/м3 вычисляют с точностью до 10 кг/м3 по формуле:

рн=m1-m2V                                              (8.1)

где m1- масса мерного сосуда, кг;

m2- масса мерного сосуда с заполнителем, кг;

V - объем мерного сосуда, m3.

8.2.2  Определение прочности крупного заполнителя (сдавливанием в цилиндре). Определение прочности заполнителя, производят сдавливанием отдельных фракций 2,5÷5; 5÷10; 10÷20; 20÷40 мм в стальном цилиндре с внутренним диаметром 150 мм путем погружения пуансона на глубину 20 мм при высоте слоя сдавливаемого заполнителя 100 мм.

Высушенную пробу заполнителя испытываемой фракции совком насыпают с высоты 100 мм в стальной цилиндр (рис 3.2) так, чтобы нижняя риска на пуансоне совпадала с верхним краем цилиндра, и проводят испытание заполнителя на прочность. Для этого цилиндр с пуансоном помещают на плиту гидравлического пресса и сдавливают заполнитель до погружения пуансоном на 20 мм (до верхней риски), и отмечают показание стрелки манометра. Прочность при сдавливании заполнителя в цилиндре Rсж  вычисляется по формуле в кгс/см2:

Rсж= PF                                                        (8.2)

где Р - нагрузка при сдавливании заполнителя, соответствующая погружению пуансона до верхней риски, кгс ;

Ғ-площадь поперечного сечения цилиндра, см2 (177 см2).

8.2.3 Определение средней плотности и прочности керамзитобетона.Данное определение проводится аналогично, как и для тяжелого бетона (см. лабораторную работу № 7).

Задание по работе:

- определить насыпную плотность керамзита фракций. 0 ÷5; 5 ÷ 10; 10 ÷ 20;

- определить прочность керамзита при сдавливании в цилиндре;

- произвести подбор состава легкого бетона;

- приготовить смесь легкого бетона и отформовать образцы-кубы 15×15×15 см;

- определить среднюю плотность свежеуложенной бетонной смеси;

- после твердения образцов произвести испытания и установить марку легкого бетона по средней плотности и прочности.

9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «РАСЧЕТ СОСТАВА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГАЗОБЕТОНА»

Цель работы: подобрать состав и провести испытание ячеистого бетона.

Общие сведения. Газобетон или ячеистый бетон является разновидностью легкого бетона; его получают в результате затверлевания вспученной при помощи порообразователя смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и воды. При вспучивании исходной смеси образуется характерная «ячеистая» структура бетона с равномерно распределенными по объему воздушными порами. Благодаря этому ячеистый бетон имеет небольшую плотность и малую теплопроводность.

К числу важных вопросов технологии газобетона относится получение вспученных и устойчивых смесей с определенной пористостью в зависимости от заданной средней плотности.

Рассмотрим, как протекает процесс вспучивания раствора при введении в его состав алюминиевой пудры, и какие факторы влияют на устойчивость вспученной газобетонной смеси.

При смешивании раствора с алюминиевой пудрой в результате взаимодействия алюминия с гидратом окиси кальция выделяется водород:

2А1 + ЗСа(ОН)2 + 6Н20 = ЗСаOАl2O3-6Н2O + ЗН2O

Растворимость водорода в воде незначительна, в 1 литре воды растворяется 0,01819 л водорода, быстро возникает пересыщение раствора, и в результате большого пресыщения образуются мельчайшие пузырьки газа. Частицы алюминиевой пудры становятся центрами образования этих пузырьков. Так как образовавшиеся мельчайшие пузырьки водорода не удаляются из смеси, то при дальнейшем газовыделении размеры их увеличиваются. Следовательно, вспучивание смеси следует рассматривать как процесс возникновения и роста газообразных сфероидальных ячеек, рассредоточенных по всему объему раствора.

На газообразующую способность смеси влияет ряд факторов. Основными из них являются начальная вязкость, текучесть смеси, ее температура, скорость образования структуры смеси с определенными механическими свойствами, дисперсность алюминиевой пудры и ее количество, химический состав среды.

В зависимости от водотвердого отношения (отношения веса воды к общему весу вяжущего и кремнеземистого компонента) текучесть смеси может меняться в любых заданных пределах. На среднюю плотность газобетонной смеси существенно влияет расход алюминиевой пудры, и принятое количество воды для затворения смеси, т.е. водотвердого отношение. Также, средняя плотность зависит от несущей способности смеси, которая определяется ее структурно-механическими свойствами. Если после окончания процесса вспучивания она не будет обладать определенной несущей способностью, го это приведет к осадке вспученной смеси. В том случае, когда смесь затвердеет до того, как завершился процесс газообразования, объемный вес также изменяется, и это сопровождается разрушением структуры.

В зависимости от средней плотности предела и прочности при сжатии газобетон подразделяется на теплоизоляционный и конструкционный, таблица

8.1.

Таблица 8.1- Технические условия газобетона

| Назначение бетона | Средняя плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| Теплоизоляционный | 300-500 |
| Теплоизоляционный-конструкционный | 500-900 |
| Конструкционный | 900- 1200 |

9.1 Подбор состава газобетона

Состав газобетона подбирают расчетноэкспериментальным методом в следующей последовательности:

- устанавливают оптимальное соотношение между заполнителем и вяжущим веществом;

- определяют водотвердое отношение (В/Т), обеспечивающее оптимальную текучесть смеси;

приготавливают пробный замес и формуют образцы.

9.1.1 Компоненты газобетонной смеси:

- Вяжущее: портландцемент

- Заполнитель: песок с Sуд= (1200 - 2000) см2/г;

зола уноса с Sуд = (2000 - 3000) см2/г;

керамзитовая пыль (проход через сито 0,63 мм).

- Газообразователь: алюминиевая пудра ПАК-3.

- Вода

9.1.2 Оптимальное соотношение между вяжущим и заполнителем С зависит от вида вяжущего и принимается для цемента С=1 (при использовании в качестве заполнителя песка или золы) и С=0,75 (при использовании в качестве заполнителя керамзитовой пыли)

9.1.3 За исходное значение В/Т принимают величины, соответствующие текучести, указанной в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Значение текучести раствора (диаметр расплыва на вискозиметре Суттарда)

| Плотность бетона, кг/м3 | Газобетон на вяжущем |  |
| --- | --- | --- |
|  | цемент | известь |
| 600 | 26 | 21 |
| 800 | 18 | 17 |
| 1000 | 14 | 14 |
| 1200 | 12 | 12 |

9.1.4 Расчет компонентов проводится на 1 м3 бетонной смеси:

1) Расход вяжущего, кг:

Ц=pmбk∙(1+C)∙V                                                (9.1)

2) Расход заполнителя, кг:

З = Ц×С                                                     (9.2)

3) Расход воды, л:

В = (Ц + 3)×В/Т                                              (9.3)

4) Расход газообразователя, кг:

Г= Пяч·V / Кn·α                                                (9.4)

где, рm6 - заданная плотность бетона, кг/л;

к - коэффициент учитывающий гидратную воду, принимают к =1,1;

Кп - выход пор. Отношение объема пор к массе газообразователя (для алюминиевой пудры ПАК-3 Кп = 1390 л/кг = 1,39 м3/кг;

а - коэффициент использования порообразующей способности, принимают а = 0,85;

Пяч - пористость ячеистой смеси, в долях единицы объема, соответствующая заданной рmб.

Пяч= 1-( pmб/ Кn(Wс.см+ В/Т)                                          (9.5)

где - абсолютный объем 1 кг сухой смеси (для смеси цемента с керамзитовой    пылью в соотношении 1: 1 или 1 : 0,75 и для смеси цемента с золой в соотношении 1:1, Wс.см = 0,44;

Расход газообразователя зависит от плотности бетона и составляет 0,25÷6 кг/м3.

9.2 Приготовление и испытание ячеистой бетонной смеси, формование образцов

9.2.1 Приготовление. Для пробного замеса готовят 2 литра бетонной смеси:

1) цемент с заполнителем перемешивается в сухом состоянии до однородной смеси, затворяется горячей водой при температуре 50°С и перемешивается до гомогенного состояния;

2) приготовить водную суспензию алюминиевой пудры, для чего в 100 мл горячей воды растворить стиральный порошок (мыло), высыпать алюминиевую пудру и тщательно перемещать;

3) вылить суспензию алюминиевой пудры в растворную смесь и перемешать.

9.2.2 Испытание. Необходимо определить диаметр расплыва на вискозиметре Суттарда (см. рис. 5.3. на стр. 40. Там же описана методика определения диаметра расплыва). Полученное значение диаметра расплыва должно соответствовать значению в таблице 8.2. согласно заданной плотности бетона.

9.2.3 Формование образцов проводится в трехсекционных формах. Перед формованием формы подогревают и заполняют горячей растворной смесью на 3/4 высоты формы. Твердение образцов проводится в сушильном шкафу при температуре 70°С.

10 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА    «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ»

Цель работы: ознакомление с методикой проектирования строительных растворов, а также изучение лабораторных методов определения их физикомеханических свойств.

Приборы, принадлежности п материалы: конус СтройЦНИЛа; торговые весы; чашки с лопатками.для приготовления растворной смеси; мерные цилиндры емкостью 500 мл; гидравлический пресс мощностью 5 т; прибор для определения водоудерживающей способности растворной смеси; формы-кубы с ребром 70,7 мм для изготовления образцов раствора с поддоном и без поддона штангенциркуль или стальная линейка: шпатель камера или бачок для твердения образцов раствора; портландцемент; песок средней крупности высушенный до постоянного веса; тесто известковое или глиняное; масло машинное для смазки форм.

Общие сведения. Строительным раствором называют искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды, мелкого заполнителя (песка) и в необходимых случаях различных добавок (минеральных, поверхностноактивных, химических и др.), Смесь этих материалов до затвердевания называют растворной смесью.

Вяжущее вещество, отворенное водой, образует тесто, которое обволакивает частицы песка, заполняет промежутки между ними и играет роль смазки зерен заполнителя, придающей растворной смеси заданную пластичность. В процессе твердения вяжущее прочно связывает между собой зерна заполнителя с образованием искусственного камня - раствора.

Вяжущее для приготовления строительного раствора выбирают в зависимости от его назначения и режима твердения. В качестве вяжущего используют цемент, известь, гипс и др. Растворы, приготовленные на одном вяжущем, называют простыми (цементные, известковые и гипсовые), а нескольких вяжущих - сложными (цементно-известковые, цементно-глиняные, известковогипсовые и др.). Строительные растворы, приготовленные с применение кварцевого и других плотных мелких заполнителей, Называют тяжелыми, плотность их 1500 кг/м3 и более. Легкими называют растворы, имеющие плотность менее 1500 кг/м3.

По прочности на сжатие строительные растворы бывают следующих марок: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200.

Строительные растворы применяют для различных видов каменной кладки, монтажа зданий из крупных блоков и панелей, внутренних и наружных штукатурок, заводской отделки лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных стеновых блоков, гидроизоляции помещений и других целей.

10.1 Выбор составов строительных растворов

Прочность, монолитность и долговечность каменном кладка во многом зависит от правильности выбора состава растворов. В современном строительство чаще всего применяют растворы марок 25, 50, 75 и 100. Для их приготовления обычно используют портландцемент, пластифицированные и гидрофобные портландцементы, шлако- и пуццолановые портландцементы, а также специальные низкомарочные цементы.

В качестве заполнителя обычных строительных растворов применяют пески, удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. Кроме того в качестве заполнителя можно использовать пески - ракушечный, из топливных шлаков, а также керамзитовый.

Составы растворов для каменной кладки с применением цементов различных марок приведены в табл. 10.2.

При установлении приведенных в табл. 10.2 составов растворов принято, что цемент марок 400-500 имеют насыпную плотность 1100 кг/м3. Если насыпная плотность имеющегося цемента отличается от вышеуказанного более чем на 100%, то состав раствора необходимо пересчитать. Песок принят в рыхлонасыпном состоянии с естественной влажностью 1-3%. Известь принята. II сорта плотностью 1400 кг/м3; при применении известкового теста I сорта количество теста уменьшают на 10%. Глина принята в виде теста с глубиной погружения стандартного конуса на 13-14 см.

Таблица 10.1  Составы растворов для каменных кладки.

| Марка цемента |  | Составы в объемной дозировке для растворов марок құрамдары |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 75 | 50 | 25 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы ры |  |  |  |  |  |
| 500 |  | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | - | - |
| 400 |  | 1:0,4: 4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 |  |
| 300 |  | 1: 0,2:3,5 | 1:0,3 :4 | 1:0,6:6 | 1:1,4: 10 1 |
| 200 |  | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цементные растворы |  |  |  |  |  |
| 500 |  | 1:5,5 | 1:6 | - | - |
| 400 |  | 1:4,5 | 1:5,5 | - | - |
| 300 |  | 1:3 | 1:4 | 1:6 | - |
| 200 |  | - | 1:2,5 | 1:4 | - |

Для повышения пластичности растворов в их состав обычно вводят неорганические пластификаторы (известь или глину) или органические поверхностноактивные добавки (например, мылонафт, ЦНИПС-1, подмыльный щелок и др.)

10.2 Подбор состава строительного раствора

Подбор состава сложного строительного раствора состоит в установлении рационального соотношения  между составляющими раствор материалами (цементом, минеральной, поверхностно-активной добавкой, водой и песком). Такое соотношение должно обеспечивать получение растворной смеси заданной подвижности и приобретение раствором требуемой прочности в назначенный срок.

Состав сложного раствора обычно подбирают исходя из заданной марки раствора, активности цемента и степени подвижности растворной смеси. Сначала рассчитывают ориентировочный состав раствора, а затем пробными замесами уточняют расход воды.

10.2.1 Расчет состава сложного раствора. Чтобы рассчитать состав сложного строительного раствора необходимо иметь следующие данные: марку раствора Rp, подвижность растворной смеси, активность цемента Rц,  насыпную плотность цемента рц , вид минеральной добавки, плотность теста добавки рд. Расчет ведут в такой последовательности: сначала определяют количество цемента на 1 м3 песка, необходимое для получения раствора заданной марки, затем устанавливают количество минеральной добавки (известкового или глиняного теста), необходимее для получения удобоукладываемой и нерасслаивающейся растворной смеси, после этого вычисляют ориентировочный расход воды.

1) Расход цемента на 1 м3 песка в рыхло-насыпном состоянии, (кг)

Qц=  Rр ∙1000К∙Rц                                           (10.1)

где Rp - заданная марка раствора, МПа (кгс/см2);

Rц - активность цемента при испытании цемента в образцах из пластичного раствора по ГОСТ 310.4-76, МПа (кгс/см2);

К - коэффициент; при использовании портландцемента К = 1; при использовании пуццоланового или шлакопортландцемента К = 0,88.

Расход цемента на 1м3 песка (м3)

Vц=Qц / рнц                                               (10.2)

где рнц -  плотность в рыхло-насыпном состоянии, кг/см3,  принимают -1100кг/см3.

2) Расход известкового или глиняного теста на 1 м3 песка, (кг)

Qт=Vт ∙pт	                                    (10.З)

Расход известкового или глиняного теста на 1 м3 песка, (м3)

Vт = 0,17(1 - 0,002 Qт)                                      	(10.4)

Плотность известкового теста принимают равной кг/м3, а глиняного теста из пластичной глины с содержанием песка до 5% - 1350 кг/м3 из глины средней пластичности с содержанием песка до 15% - 1450 кг/м3.

На практике часто используют известковое молоко, которое легко перекачивается насосами. Дозировка его назначается из расчета содержания в известковом молоке (плотность 1200 кг/м3) 25% извести.

3) Состав сложного раствора в частях по объему устанавливают путем деления расхода каждого компонента растворной смеси на расход цемента по объему:

VцVц:VтVц:1Vц=1:VтVц:1Vц                                           (10.5)

4) Ориентировочно расход воды на 1 м3 песка для получения растворной смеси заданной подвижности:

В= 0,5 (Qц+Qтpт)                                          (10.6)

где Qц и Qт - расход цемента, извести или глины на 1 м3 песка, кг;

рд - плотность неорганической добавки, кг/л.

Найденный по расчету расход воды уточняют опытным путем .при приготовлении пробных замесов.

10.3 Приготовление пробного замеса

Рассчитав расход материалов по приведенным выше формулам, приступают к приготовлению пробного замеса объемом 5 л. Для этого отвешивают компоненты растворной смеси (из расчета на 5 литров) согласно выполненному расчету. Песок высыпают на противень, к нему добавляют цемент и тщательно перемешивают вручную мастерком в течение 5 минут, затем вводят известковое (или глиняное) тесто и снова перемешивают. После этого добавляют воду и окончательно перемешивают смесь в течение 3-5 минут.

Подвижность растворной смеси определяют по погружению конуса СтройЦНИЛа согласно методике, приведенной ниже. В тех случаях, когда фактическое погружение конуса оказалось большим, чем заданное, добавляют песок в количестве  5-10% его расхода на опытный замес. Если погружение конуса оказалось меньшим заданного, добавляют воду в количестве 5-10% его расхода на опытный замес. После этого пробный замес перемешивают 5 мин и вновь определяют его подвижность. Пробный замес корректируют до тех пор, пока подвижность растворной смеси не станет соответствовать заданной.

При приготовлении пробных замесов определяют подвижность растворной смеси, а затем изготавливают из растворной смеси требуемой подвижности контрольные образцы-кубы размером 70,7×70,7×70,7мм согласно методике приведенной ниже. В результате испытания контрольных образцов в возрасте 28 сут. определяют марку раствора и соответствие ее запроектированной.

По условиям организации учебного процесса образцы можно испытывать и в другие сроки - через 7 или 14 сут. Для приведения полученных при этом результатов к их марочной 28-суточной прочности следует пользоваться следующими данными таблицы 10.1.

Приведенные в табл. 10.1 данные относятся к растворам, приготовленным на портландцементе, шлакопортландцементе или пуццолановом портландцементе.

Таблица 10.2 – Зависимость прочности образцов от возраста

| Возраст образцов, сут | 3 | 7 | 14 | 28 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность раствора, % | 33 | 55 | 80 | 100 | 120 | 130 |

10.4 Испытание растворной смеси

Основными свойствами растворной смеси являются: подвижность, расслаиваемоегь и плотность. Для оценки качества растворной смеси среднюю пробу отбирают в строительной лаборатории при приготовлении опытных замесов, в момент выгрузки замеса из растворосмесигеля или бункера (в начале, середине и конце выгрузки смеси), из автомашин или расходных ящиков каменщика в трех местах с глубины 10-15 см лопатами или совками. В двух последних случаях объем каждой пробы должен быть не менее1-2 л. Перемешивая отдельные пробы, получают среднюю пробу раствора в количестве не менее 3-5 л, которую направляю! в лабораторию, где смесь перед испытанием перемешивают в течение 30 с. Растворную смесь испытывают согласно методике ГОСГ5802-78.	.

10.4.1  Определение подвижности растворной смеси. Подвижность растворной смеси - это способность легко растекаться по поверхности камня тонким слоем и заполнять все неровности основания. Степень подвижности растворной смеси определяют с помощью прибора по глубине погружения в растворную смесь стального эталонного конуса.

Рисунок 10.1. Конус СтройЦНИЛа для определения подвижности растворных смесей: 1- сосуд; 2 - конус; 3 - винт; 4 - шкала; 5 - стержень; 6 -стойка; 7 - держатели.

Прибор для определения подвижности растворной смеси (рис. 10.1) состоит из штатива, на стойке 6 которого закреплены держатели 7. На конце нижнего держателя имеется зажимной винт 3. удерживающий скользящий стержень 5 конуса 2. К держателям прикреплена шкала с делениями 4, по которой отчитывают глубины погружения конуса в растворную смесь и объем погруженной части конуса. Масса конуса со стержнем 5 и балластом должна быть 300 г, высота конуса -145 мм, диаметр основания -75 мм. Сосуд 1 для растворной смеси изготовлен из листовой стали в виде усеченного конуса.

Для определения подвижности раствора сосуд 1 наполняют смесью примерно на 1 см ниже его краев. Уложенный раствор штыкуют 25 раз стержнем диаметром 10-12 мм и встряхивают 5-6 раз легким постукиванием сосуда о стол. Острие конуса приводят в соприкосновение с поверхностью раствора в сосуде и закрепляют стержень в таком положении зажимным винтом 3, отмечая при этом положение стрелки на шкале. Затем поворачивают зажимной винт, представляя конусу свободно погружаться в раствор, и по окончании погружения конуса записывают второй отсчет по шкале. Глубину погружения конуса в раствор в сантиметрах определяют как разность между вторым и первым отсчетами. Значение подвижности раствора в сантиметрах вычисляют как среднее арифметическое результатов двух испытаний. Рабочую подвижность в летних и зимних условиях в зависимости от его назначения принимают по таблице 10.3.

Для кладки из сухих и пористых каменных материалов применяют растворы с большей подвижностью, а для кладки из влажных и плотных материалов - с меньшей.

10.4.2 Определение расслаиваемости растворной смеси. Расслаиваемость растворной смеси определяют в тех случаях, когда при транспортировании или хранении смесь расслаивается, в связи с чем нарушается ее неоднородность. Для определения расслаиваемости пользуются прибором (рис. 10.2), который представляет собой цилиндр с дном, состоящий из трех частей, причем части 2 и 3 могут передвигаться по платформам 1 и 4, а часть 5 неподвижна.

Таблица 10.3 - Значение подвижности растворных смесей в зависимости от их применения

| Назначение растворной смеси | Погружение конуса, см |
| --- | --- |
| Обычная кладка из сплошного кирпича, а также кладка из бетонных и природных камней легких пород | 9-13 |
| Обычная кладка из дырчатого кирпича или керамических камней с щелевыми пустотами | 7-8 |
| Бутовая кладка | 4-6 |
| Заливка пустот при бутовой кладке | 13-15 |
| Вибрированная бутовая кладка | 1-3 |

Прибор наполняют растворной смесью вровень с краями, закрывают крышкой и устанавливают на лабораторную виороплощадку. После вибрации в течение 30 с растворную смесь из верхней и нижней частей цилиндра выкладывают в отдельные сосуды, сдвинув части 2 и 3 в сторону по платформам 1 и 4. Затем с помощью конуса определяют подвижность выложенного раствора. При этом глубину погружения конуса выражаю! не в линейных, а в объемных единицах. Для перевода линейных единиц в объемные пользуются следующими данными таблицы 10.4.

Рисунок 10.2. Прибор для определения расслаиваемости растворной смеси

Таблица 10.4 - Перевод линейных единиц погружения конуса в объемные для определения расслаиваемости растворных смесей

| Погружение конуса, см | 2 | о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погружение конуса, см3 | 0,5 | 1,9 | 4,4 | 8,7 | 15 | 24 | 36 | 51 | 60 | 93 | 120 |

Расслаиваемости определяют разностью объемов погружения конуса в растворную смесь частей 2 и 5 цилиндра и вычисляют среднее арифметическое результатов двух испытаний. Для удобоукладываемых растворов значение расслаиваемости не должно превышать 30 см3.

10.4.3 Определение плотности растворной смеси. Плотность определяют с помощью цилиндрического сосуда объемом 1л с насадкой (рис. 10.3).

Рисунок 10.3 Сосуд для определения плотности растворных смесей.

Сосуд наполняется растворной смесью с избытком, удерживаемым надетой насадкой. После этого смесь уплотняют 25-кратным штыкованием стальным стержнем диаметром 10-12 мм с последующим встряхиванием сосуда 5-6 раз и легким постукиванием его о стол. Затем насадку снимают и срезают избыток растворной смеси вровень с краями. Сосуд со смесью взвешивают и из полученного значения вычитают массу сосуда. За плотность смеси принимают среднее арифметическое результатов двух испытаний.

10.5 Испытание строительного раствора

Основным качественным показателем строительного раствора является его марка, которую определяют путем испытания в возрасте 28 сут. трех образцов - кубов размером 70,7×70,7×70,7 мм. При испытании растворной смеси подвижностью 5см и более образцы - кубы изготовляют в металлических формах без поддонов, установленных на кирпич (рис.62), а растворенных смесей подвижностью менее 5 см - в формах с поддонами.

Из растворенных смесей подвижностью 5 см и более образцы - кубы изготавливают следующим образом: трехсекционную металлическую форму без поддона предварительно смазывают машинным маслом и устанавливают на кирпич, поверхность которого покрыта мокрой газетной бумагой. Керамический кирпич должен иметь влажность не более 2% и водопоглощение 10-15% (по массе). Все три отделения формы заполняют растворной смесью за один прием с некоторым избытком, затем уплотняют ее в каждом отделений формы 25 нажимами стального стержня диаметром 10-12 мм, избыток растворенной смеси срезают смоченным водой ножом вровень с краями формы и заглаживают поверхность. Повторное использование кирпича в качестве отсасывающего воду основания не допускается.

Рисунок 10.4 Форма для изготовления образцов-кубов: 1-металлическая форма; 2 - бумага; 3 - кирпич.

При изготовлении образцов -кубов из растворных смесей подвижностью менее 5 см в летних условиях собранную и смазанную металлическую форму заполняют растворной смесью в два слоя высотой примерно по 4 см. Уплотнение слоев смеси в каждом отделении формы производят 12 нажимами шпателя (рис. 10.5) - шестью нажимами вдоль одной стороны и шестью в перпендикулярном направлении. Избыток растворенной смеси срезают смоченным водой ножом вровень с краями формы и заглаживают поверхность.

Рисунок 10.5  Шпатель для уплотнения растворной смеси.

Образцы, изготовленные из растворных смесей на гидравлических вяжущих веществах, выдерживают в формах в камере нормального хранения при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 95-100%, а изготовленные на воздушных вяжущих веществах - в помещении при температуре (20±2)°С и относительной влажности и воздуха (65±10)%. Время выдерживания образцов в формах (24±2) ч, затем их извлекают из форм и каждый образец нумеруют на верхней грани не стираемой краской. Образцы, изготовленные из медленно твердеющих растворных смесей, можно освобождать из форм в возрасте 2-3  сут. После извлечения из форм образцы хранят при температуре (20± 2)°С, соблюдая следующие условия:

1) образцы, изготовленные из растворных смесей на гидравлических вяжущих, в течение первых 3 сут. следует хранить в камере нормального хранения при относительной влажности воздуха 95-100%, а время, оставшееся до испытаний, - в помещении при относительной влажности воздуха  (65 + 10)% (из растворов, твердеющих на воздухе) или в воде (из растворов, твердеющих во влажной среде);

2) образцы, изготовленные из растворных смесей на воздушных вяжущих, следует хранить в помещении при относительной влажности воздуха (65 + 10) %;

Образцы, хранившиеся в помещении, перед испытанием очищают волосяной щеткой от песчинок и пыли, а хранившиеся в воде извлекают из нее не ранее чем за 10 мин до испытания и вытирают влажной тканью. Каждый образец перед испытанием осматривают, измеряют и определяют его объем с точностью до 1 см3, затем взвешивают на технических весах  и вычисляют плотность раствора с точностью до 10 кг/м3.

Испытание должно производиться в лабораторных условиях при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха в помещении 50-70%. При испытании необходимо следить, чтобы плоскости пресса, соприкасающиеся с испытуемым образцом, были очищены. Испытуемый образец устанавливают на нижнюю опорную плиту пресса центрально относительно его оси так, чтобы основанием служили грани, соприкасающиеся со стенками формы при изготовлении образцов.

При испытание образцов на сжатие величина разрушающей нагрузки должна укладываться на выбранной шкале в границах от 20 до 80% максимального усилия, соответствующего выбранному диапазону. Во время испытания нагрузка на образец должна возрастать непрерывно с постоянной скоростью не более (0,6 ± 0,4) МПа в сек. до его разрушения. Достигнутое в процессе испытания максимальное усилие принимают за разрушающую нагрузку.

Предел прочности на сжатие для каждого образца вычисляют как частное от деления разрушающей нагрузки (в Н) на рабочую площадь образца (в см2). За конечный результат принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов-кубов. Определение предела прочности раствора можно выполнять испытанием на изгиб и на сжатие образцов-балочек размером 40×40×160 мм.

11 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО БИТУМА»

Цель работы: ознакомиться с основными положениями ГОСТа 82245-76 Битумы нефтяные. Методы испытаний. Определить показатели свойств строительного битума, дать заключение о марке.

Приборы, принадлежности, материалы: пенетрометр с иглой и дополнительным грузом-шайбой массой (100 ± 0,05) г или (150 ± 0,05) г; чашка металлическая пенетрационная; баня водяная; кристаллизатор; термометр ртутный стеклянный со шкалой измерений (0 - 55)°С и с ценой деления 0,1 °С; термометры, ртутные стеклянные со шкалой измерения (0-360 )°С, (0-200)°С и ценой деления 1°С; секундомер; дуктилометр; формы латунные "восьмерки"; термометр' ртутный стеклянный со шкалой измерения (0-50)°С с ценой деления 0,5°С; пластинка стеклянная; прибор «Кольцо и шар»; стеклянный стакан; электрическая плитка; фарфоровая чашка; перфорированный металлический бюкс; колбы конические вместимостью (250-500) мл; пробирки стеклянные; пипетка вместимостью 25 мл; вода дистиллированная; бензин или другой растворитель: глицерин; битум строительный для испытаний.

Общие сведения. Вязкие нефтяные битумы являются основным вяжущим, на основе которого приготовляют битумные мастики.

Вязкие нефтяные битумы делятся на марки. Марку вязкого битума обозначают БНД или БН с числовым индексом, показывающим интервал изменения глубины проникания иглы, являющийся характеристикой условной вязкости битума.

По физико-химическим показателям качества вязкие нефтяные битум должны соответствовать требованиям и нормам указанным в таблице 11.1.

11.1 Определение вязкости  по глубине проникания иглы (пенетрации)

Определение глубины проникания иглы (пенетрации) ГОСТ 11501-78. Сущность метода заключается в измерении глубины, на которую погружается игла пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной нагрузке, температуре и времени. Если нормативно технической документацией на битумы не предусмотрены условия испытания, то глубину проникания иглы определяют при температуре 25°С, нагрузке 100 г, в течение 5с. Определение проводят на приборе пенетрометре, рисунок 11.1.

Рисунок 11.1. Пенетрометр: 1-столик; 2-игла; 3 - зажимное устройство;

4-иглодержатель; 5 - циферблат; 6 - стрелка; 7 - штанга; 8- кронштейн;

9- штатив; 10- зеркало; 11 -подставка

Прибор состоит из штатива с кронштейном и столика. Нижняя часть кронштейна имеет зажимное устройство и подвижный иглодержатель. Верхняя часть кронштейна снабжена циферблатом-диском 6 со стрелкой, связанной с подвижной иглой штангенкремальерой 7. Кристаллизатор с образцом испытываемого битума устанавливают на столик 1 прибора, подводят острие иглы 2 к поверхности битума так, чтобы игла слегка касалась ее. Доводят кремальеру до верхней площадки иглодержателя 4 устанавливает стрелку циферблата на ноль и отмечают её положение, после чего одновременно включаю] секундомер и нажимают кнопку 3 зажимного устройства, давая игле свободно погружаться в битум.

Погружение производят в течение 5 с, по истечению,  которых отпускают кнопку 3. После этого доводят штангу 7 вновь до верхней площадки иглодержателя 4 и отмечают положение стрелки 6. Разность второго и первого отсчета дает глубину проникания иглы в градусах (1°= 0,1 мм).

Определение повторяют в различных точках поверхности образца битума, отстоящих не менее чем на 10 мм друг от друга и от краев чашки. После каждого погружения иглу протирают бензином и тщательно протирают насухо. За глубину погружения иглы (пенетрацию), выраженную в десятых долях миллиметра, принимают среднее арифметическое трех определении, расхождения между которыми не превышает 5 % от величины меньшего результата.

10.2 Определение растяжимости

Определение растяжимости (ГОСТ 11505 -78). Сущность метода заключается в определении максимальной длины, на которую может растянуться без разрыва образец битума, стандартной формы «восьмерки» при постоянной скорости деформирования 5 см/мин и температуре 25°С. Определение проводят в дукттометре (рис 11.2, а) состоящем из деревянного ящика 1 (ванны); облицованного оцинкованной жестью. Внутри ящика через всю его длину проходит червячный винт 2 с салазками 3. Вращение винта придает салазкам поступательное движение. Червячный винт приводится в движение электродвигателем 8. На одной стороне прибора укреплена площадка б с тремя штифтами, соответственно трем штифтам, имеющимся на салазках 3. На салазках 5 закреплена стрелка - указатель 9, которая передвигается вдоль линейки 10 при движении салазок.

Рисунок 11.2 Определение растяжимости битума: а - дуктилометр; б - разборная форма (восьмерка);  1- ящик;  2-винт;  3 - салазки; 4 - гайка; 5 - образец битума;  6 - неподвижная опора; 7 - редуктор; 8 - электродвигатель;

9-стрелка;  10-линейка.

Форму с битумом 5 устанавливают на штифты стойки и салазок. Ванну дуктилометра наполняют водой, имеющей температуру испытания. Количество воды должно быть таким, чтобы она покрывала штифты не менее чем на 25 мм. Если плотность испытываемого битума, больше или меньше 1 г/см3, в ванну дуктилометра во избежание опускания или всплывания нити при растяжении добавляют раствор поваренной соли или глицерина (для увеличения плотности воды). Затем включают мотор 8 дуктилометра и наблюдают за растяжением битума.

За растяжимость битума принимают длину нити битума в см, отмеченную указателем в момент её разрыва.

Определение температуры размягчения (ГОСТ 11506-73). Сущность метода заключается в определении температуры, при которой битум, находящийся в кольце заданного размера, размягчается и, перемещаясь под весом стального шарика, коснется контрольного диска прибора.

Определение проводят на приборе «Кольцо и шар» (рис. 11.3, а), который состоит из трех металлических дисков 2,3,4 скрепленных на определенном расстоянии друг от друга металлическими стержнями <5.

В отверстия среднего диска вставляют латунные кольца 6, заполненные битумом. На поверхность битума в центре каждого кольца помещают стальные шары. В отверстие среднего диска вставляют термометр 5. Подвеску с кольцами и испытываемым битумом помешают в стакан с водой 1. Высота слоя воды над поверхностью битума должна быть не меньше 50 мм. Стакан устанавливают на электроплитку. Температура воды должна подниматься со скоростью 5°С в минуту. Для каждого кольца и шарика определяют температуру, при которой выдавливаемый шариком битум коснется основания подвески (рис. 11.3, в). За температуру размягчения битума принимают среднее арифметическое значение двух определений.

По показателям глубины проникания иглы, растяжимости и температуры размягчения устанавливают марку битума.

Рисунок 11.3. Определение температуры размягчения битума по методу «Кольцо  и Шар»: а - прибор; б - кольцо с битумом и шариком до испытания; в - кольцо с шариком в момент размягчения битума; 1 - стакан; 2, 3, 4 - диски; 5 термометр; 6 - стержни.

Таблица 10.1- Физико-химические показатели дорожных битумов

| Показатели | Нормы по маркам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 90/130 | БНД 60/90 | БНД 40/60 | БН 200/300 | БН 130/200 | БН 90/130 |  | БН 60/90 |
| Глубина проникновения иглы: а) при 25о С б) при 0о С | 201-300 45 | 131-290 35 | 91-130 28 | 61-90 20 | 40-60 13 | 201-300 24 | 131-200 18 | 91-130 15 | 61-90 10 |  |
| Температура размягчения, оС не менее | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 33 | 37 | 40 | 45 |  |
| Растяжимость, см не менее а) при 25о С б) при 0о С | - 20 | 65 6 | 60 4,2 | 50 3,5 | 40 - | - - | 70 - | 60 - | 50 - |  |
| Температура вспышки,оС не выше | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |
| Температура хрупкости, оС не выше | -20 | -16 | -17 | -15 | -10 | -14 | -12 | -10 | -4 |  |
| Изменения температуры размягчения после прогрева, оС не более | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |  |
| Содержание водорастворимых соединенй,% не более | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - |  |

Задание по работе:

- определить глубину, проникания иглы в битум.

- определить растяжимость битума.

- определить температуру размягчения битума.

12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  «КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

В строительстве широко применяют рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, которые в зависимости от вида пропитки делят на битумные рулонные материалы (пергамин, рубероид, стеклорубероид, гидроизол и др.) и дегтевые рулонные материалы (толь кровельный с. песочной посыпкой, толь с крупнозернистой посыпкой и др.).

При оценке качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в лаборатории проверяют внешний вид, размеры и массу рулонов; вид пропиточной и покровной массы; полноту пропитки расслаиваемость картона; предел прочности при растяжении; гибкость; водонепроницаемость; содержание покровной массы.

12.1 Оценке качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

12.1.1 Проведение визуального осмотра. Для внешнего осмотра, проверки ширины, площади и массы от каждой партии (размер партии 1000 рулонов) отбирают 1%, т.е. 8-10 рулонов, которые выдерживают 10 ч. при температуре  (20+2)° С. Проверку внешнего вида рулонов производят визуально. Проверяют правильность упаковки и маркировки рулонов, а также ровность их торцов. Затем рулоны разворачивают на всю длину и устанавливают количество полотен в рулоне, равномерность распределения посыпки, наличие или отсутствие слипаемости, проколов, дыр, трещин, разрывов, складок и надрывов кромок.

12.1.2 Определении линейных размеров. При определении линейных размеров длину и ширину полотна материала в рулоне (посередине) замеряют металлической рулеткой с точностью до 1 см. Затем на основании этих замеров вычисляю площадь полотна рулона с точностью до 0,1 м2. За значение площади полотна рулонов в партии принимают среднее арифметическое результатов определения площадей всех отобранных рулонов.

12.1.3 Определение массы. Для вычисления массы каждый отобранный рулон освобождают от упаковки и взвешивают с точностью до 1кг. За конечную величину принимают среднее арифметическое результатов взвешиваний всех отобранных рулонов.

После проведения осмотра и взвешивания от каждого из трех отобранных для испытаний, рулонов, соответствующих по внешнему виду и размерам требованиям действующих стандартов, на расстоянии 1м от конца полотна отрезают на всю ширину полотна полосу длиной 1100 мм. Для проверки качества гидроизоляционного толя с покровной пленкой отрезают на всю ширину полотна полосу длиной 2000 мм. Из них вырезают по три образца для каждого вида испытаний, как предусмотрено ГОСТ 2678-94. Оставшиеся полосы, используются для проверки равномерности пропитки. Перед проведением испытаний образцы выдерживают не менее 2ч при температуре (20 + 2)°С.

Для определения полноты пропитки полосы материала расщепляют по основе и визуально устанавливают равномерность и полноту пропитки картона битумом или дегтем, наличие светлых прослоев непрочитанного картона, а также посторонних включений.

12.1.4 Определение величины разрывной нагрузки при растяжении в продольном и поперечном направлениях. Из полос, взятых от каждого рулона, вырезают по шесть образцов размером 50×220 мм (три в продольном и три в поперечном направлении) и выдерживают в течении 2 ч при температуре 20 + 2°С. Затем каждый образец помещают в зажимы разрывной машины без перекосов. Расстояние между зажимами должно быть не менее 175мм.

Испытание проводят на разрывной машине марки РТ-2500М-2 или аналогичных машинах, имеющих рабочую часть шкалы в пределах от 0 до 100 кг с ценой деления шкалы силоизмерителя не более 0,2 кг, с допустимой погрешностью показаний измеряемой нагрузки в пределах рабочей шкалы + 1%. Машина должна обеспечивать постоянную скорость перемещения подвижного зажима (50+5) мм/мин.

За значение разрывной нагрузки принимают минимальное показание шкалы силоизмерителя в момент разрыва. Если разрыв образца произойдет на расстоянии менее 20 мм от зажима, то результаты испытания в расчете не принимают и испытание повторяют на другом образце, вырезанном из того же рулона. За значение разрывной нагрузки для каждого рулона принимают среднее арифметическое результатов испытаний шести образцов (трех поперечных и трех продольных).

При оценке качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов кроме изложенных выше испытаний определяют также гибкость, массу покровного состава, водопоглощение, водонепроницаемость и другие показатели согласно методикам ГОСТ 2678-94.

13 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Цель работы: получить практические знания по лакокрасочным материалам и навыки определения их физико-механических свойств.

Приборы, принадлежности и материалы: набор сит; чашка фарфоровая; шкаф сушильный; весы технические; спирт; кисточка; кисть щетинная; стеклянная пластинка 100×300 мм; ступка фарфоровая с пестиком; пипетка, мерная; вискозиметр ВЗ-4 (объемом 100 мл); штатив для вискозиметра; сосуд для слива материала; термометр; секундомер; шкала гибкости «ШГ»; пластинки из жести толщиной 0,2 мм и площадью 20× 100 мм; лупа; воронка НИЛКа; маятниковый прибор М-3; прибор У-1а.

Общие сведения. Лакокрасочными материалами называются составы: наносимые в жидком состоянии тонким слоем на поверхность строительных изделий и конструкций и образующие после высыхания твердые покровные пленки. Эти пленки должны прочно сцепляться с окрашиваемой поверхностью, защищать основной материал конструкций от воздействий агрессивных сред, а также улучшать санитарно - гигиенические условия в помещениях. Основными компонентами лакокрасочных материалов являются пигменты, наполнители и связующие вещества.

13.1 Испытание пигментов

Пигменты - это тонкодисперсные красящие вещества, обладающие определенным цветом. Они нерастворимы в воде; органических растворителях и связующих материалах, но способны сними хорошо смешиваться, образуя при этом красочные составы. Пигменты по происхождению бывают минеральные и органические. При оценке качества пигментов определяют их дисперсность, укрывистость и маслоемкость.

13.1.1 Определение дисперсности пигментов. Дисперсность или степень измельчения пигмента может быть определена способом сухого или мокрого просеивания. Предпочтение отдают мокрому просеиванию. Сухое просеивание применяют только в случае невозможности подбора смачивающей жидкости или при наличии соответствующего указания в ГОСТе. Для просеивания пигментов применяют набор сит с сетками № 02, 015, 01, 008, 0075, 0071, 0063 и 006.

Мокрое просеивание производят следующим образом. Навеску пигмента, высушенного до постоянной массы 10 г, помещают в фарфоровую чашку и перемешивают с 250 мл воды. Образующиеся при этом комочки растирают на дне чашки легким нажатием пальца и осторожно сливают образовавшуюся суспензию на сито, смоченное водой (номер сита указывается в стандартах на пигменты). Убедившись в отсутствии комочков; на сито переносят из чашки весь остаток; затем сита ставят на чашку, наполненную 250 мл воды, и проводят по нем мягкой кисточкой. Остаток на сите смачивают сначала спиртом, а затем эфиров и выдерживают на воздухе в течении 30 мин и высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105-110 °С. После этого остаток на сите снимают мягкой кисточкой на часовое стекло и взвешивают.

Остаток на сите (%):

О=m1m∙100                                   (13.1)

где m - масса пигмента до просеивания, г.,

m1 - масса пигмента после просеивания, г.

Расхождение в результатах двух определений допускают не более чем на 5 %, считая максимальный отвес в граммах за 100%. Если пигмент растворим в воде, то используют другую жидкость, в которой он не растворился бы и не разрушился.

Сухое просеивание производят следующим образом. Навеску пигмента, высушенного до постоянной массы, в количестве 10 г (сажи - 2 г) высыпают на сито, номер которого указан в ГОСТе на соответствующий пигмент. Затем производят просев пигмента сквозь данное сито ручным или механическим способом. Просеивание считают законченным, когда на глянцевой или меловой бумаге, отличающейся по цвету от пигмента, после просеивания в течении 30 с не будет обнаружено следов испытуемого пигмента. Остаток пигмента на сите собирают и переносят на часовое стекло, а затем взвешивают с точностью до 0,001 г. Остаток на сите (%) определяют по приведенной выше формуле.

Определение дисперсности пигмента сухим способом производят два раза, причем расхождение между двумя результатами не должно превышать 5%, считая максимальный отсев за 100%.

13.1.2 Определение укрывистости. Укрывистостью  или кроющей способнстью  называют способность красочного состава закрывать цвет окрашиваемой поверхности непросвечивающим слоем. Укрывистость измеряется расходом пигмента в граммах на 1м2 окрашиваемой поверхности.

Укрывистость определяют следующим образом. На стеклянную пластинку размером 100×300 мм и толщиной 2-2,5 мм наносят на равном расстоянии друг от друга по всей длине пластинки три цветные полосы: по краям - черные и посередине - белую; ширина каждой полосы 1,5 см.

Полосы наносят масляными красками: черную - газовой сажей, а белую - цинковыми белилами (рис.13.1). После высыхания краски пластинку взвешивают на технических весах срочностью до 0,01 г. Затем приготовляют краску на испытуемом пигменте, для чего отвешивают 5 г пигмента, добавляют к нему натуральной олифы и растиранием доводят до малярной консистенции.

Приготовленную краску на испытуемом пигменте тонким слоем с помощью щетинной филенчатой кисти наносят на одну сторону стеклянной пластинки, обратную той, на которой нанесены цветные полосы. Окрашивают площадь размером 100×250 мм, оставляя полосу 50×100 мм, чтобы во время окрашивания было удобно держать пластинку в руках.

Рисунок 13.1. Пластинка для определения укрывистости пигментов и красочных составов.

Краску наносят сначала вдоль, а затем поперек пластинки до тех пор, пока у пластинки, положенной на лист белой бумаги, перестанут быть заметными в отраженном свете цветные полосы. Перед проверкой нанесенную краску разравнивают флейцем. Пластинку с нанесенной краской взвешивают и вычтя массу пластинки с тремя нанесенными полосами, определяют количество нанесенной краски. Расчет укрывистоста У, г/м3 производят по формулам:

- считая на краску малярной консистенции

У=a∙10000S                                        (13.2)

- считая на сухой пигмент

У=a∙(100-b)∙100S                                        (13.3)

где а - количество нанесенной краски малярной консистенции, г;

b - содержание олифы в краске малярной консистенции, %;

S - окрашенная площадь пластинки, см2.

13.1.3 Определение маслоемкости. Маслоемкость характеризуется количеством сырого льняного масла для превращения 100 г пигмента в красочную пасту. Маслоемкость является важным техническим свойством пигмента и в основном зависит от степени его измельчения. Чем меньше масла требует пигмент для получения красочной пасты, тем экономичнее и долговечнее слой покраски. Маслоемкость определяют следующим образом. На технических весах с точностью до 0,01 г отвешивают 5 г сухого пигмента, который затем высыпают в стеклянный или фарфоровый стакан с верхним диаметром 100 мм. Затем из бюретки на 2 мл с делениями до 0,01 мл приливают льняное масло в последовательно уменьшающемся количестве: сначала 0,3 мл, затем две - три капли, потом по одной капле. При этом пигмент перемешивают стеклянной палочкой. Когда весь пигмент в стакане будет смочен маслом, образуется комок. Этот момент означает, что наступило насыщение пигмента, и отражает маслоемкость последнего. Количество израсходованного масла в миллилитрах определяют по разности уровней в бюретке до начала опыта и после его окончания. Маслоемкость пигмента(%)

М=V∙p∙100m                                 (13.4)

где V - количество израсходованного масла, мл;

р - плотность масла, г/см3;

m - масса сухого пигмента, г.

Определение маслоемкости производят дважды. Расхождение в результатах испытаний допускается не более 4%, считая максимальную маслоемкость за 100%.

13.2 Испытание связующих веществ

Связующими называют жидкости, которые в смеси с пигментами после высыхания на окрашенной поверхности образуют тонкую пленку декоративного или антикоррозионного покрытия. Связующие, применяемые для приготовления красочных составов, условно делят на следующие основные группы: связующие для масляных составов, связующие для водных составов и эмульсионные связующие. При оценке качества связующих веществ определяют цвет, вязкость и скорость высыхания. Основные свойства (удобонаносимость, прочность, укрывистость и стойкость) в значительной мере зависят от вида связующего и относительного содержания его цвета.

13.2.1 Определение цвета. Цвет связующих (олифа, лака и др.) определяют по йодометрической шкале, состоящей из растворов с различным содержанием йода в 10%-ном растворе йодистого калия. Вследствие разного содержания йода эти растворы имеют окраску различной интенсивности. Наиболее концентрированным является раствор, содержащий 4000мг йода в 100 мл 10%-ного раствора К1, Каждый следующий раствор шкалы содержит йода вдвое меньше, чем предыдущий: 4000; 3076; 2366; 1820; 1400; 1076; 827; 636; 489; 376; 289; 200; 170; 130; 76; 58; 45; 35; 27; 21; 16; 12; 9; 7; 2; 0,5; 0,25; 0.

Растворы хранят в ампулах из бесцветного стекла с внутренним диаметром 7,5, наружным 9,5 и высотой 80 мм. Шкала помещается в плотном ящике с выдвижными штативами (постоянное пребывание ампул в темноте предохраняет растворы от быстрого обесцвечивания). В штативах позади ампул есть матовое стекло для рассматривания сравниваемых материалов в проходящем рассеянном свете. Испытываемый материал наливают в пробирку такого же размера и из такого же стекла, что и запасные пробирки, и сравнивают его цвет с цветом различных растворов шкалы. Так, если цвет испытуемого материала темнее цвета раствора, содержащего, например, 827 мг йода, и светлее раствора, содержащего 1076 мг йода, то цвет материала выражают двумя цифрами: «827-1076» или «Не темнее1076».

13.2.2 Определение вязкости. Вязкость связующего вещества является важным показателем, так как определяет способ нанесения приготовленного на нем лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность.

Для определения вязкости пользуются специальным прибором (вискозиметром) — воронкой НИЛКа (рис. 13.1). Метод заключается в определении времени, необходимого для истечения 100 мл жидкости через отверстие определенного диаметра. Прибор для определения вязкости состоит из металлической воронки 1, закрепленной на штативе 7. Верхний внутренний диаметр воронки 64 мм; высота ее 142 мм; нижний диаметр выходного Отверстия 7 мм. Воронка 1 вставлена в корпус 2, несколько больший по размерам и являющийся водяной рубашкой, по которой во время испытания циркулирует вода с температурой 20-25°С.

Рисунок 13.1. Воронка НИЛКа: 1- воронка; 2 - конус; 3, 4 - штуцер; 5 - кран;

6- выходное отверстие; 7 - штатив; 8 - мерный цилиндр.

Воду спускают через штуцер 4, а выпускают через штуцер 3. Под выходное отверстие воронки 6 помещают мерную колбу или цилиндр 8 вместимостью 100мл. Воронку до краев наполняют испытываемой жидкостью и пропускают через водяную рубашку, нагретую воду; когда в жидкости установится температура 20°С, открывают кран 5 и одновременно пускают секундомер. После того как вытечет точно 100мл жидкости, секундомер останавливают и определяют время (с), необходимое для истечения 100мл жидкости.

Определение повторяют три раза и за окончательный результат принимают среднее арифметическое из трех определений.

13.2.3 Определение скорости высыхания. Высыханием называется процесс превращения тонкого слоя жидкого лакокрасочного состава в затвердевшую пленку. Различают две стадии высыхания: высыхание от пыли и полное высыхание.

Высыханием от пыли считают момент образования тончайшей поверхности пленки, на которой не задерживаются пылевидные частицы. Полным высыханием считают такое состояние пленки, когда она обладает достаточной механической прочностью и способна противостоять воздействиям.

Скорость высыхания определяют в специальном шкафу, имеющем стеклянные стенки и полки. Размеры шкафа: площадь 1000×600 мм, высота 1000 мм. В верхней и нижней обвязках шкафа просверливают отверстие диаметром 15мм на расстоянии 50мм один от другого. Для предохранения от проникания пыли в шкаф отверстия затягивают марлей. Внизу в четырех углах для поглощения влаги устанавливают стеклянные стаканчики с хлористым кальцием, который меняют не реже одного раза в неделю. Для поддержания в шкафу постоянной температуры в пределах (20+2)°С его оборудуют электронагревателем с терморегулятором.

Скорость высыхания определяют следующим образом. На поверхность стеклянной пластинки размером 60÷90 мм и толщиной 2-2,5 мм пипеткой наносят 3-4 капли исследуемого материала и распределяют его равным слоем с помощью кисти. Для удаления избытка материала с поверхности пластинки ее ставят на 0,5 ч под углом 45°. Затем эту пластинку помещают горизонтально в сушильный шкаф с температурой около 20°С и относительной влажностью 60 – 70 %.  По истечении 3-4 ч после нанесения материала пластинку вынимают из шкафа и дышат на пленку, держа ее на расстоянии 10 см от рта. Появление матового пятна указывает на наступление момента высыхания от пыли, а промежуток времени от начала высыхания до появления матового пятна характеризует скорость высыхания от пыли. Затем пластинку снова помещают в шкаф и выдерживают 2-4 ч.

Для определения момента полного высыхания на пластинку с нанесенным покрытием накладывают ватный тампон, прижимая его деревянной пластинкой площадью 1 см3 с грузом массой 200г. Через 30 с грузпластинку и тампон снимают и проверяют наличие на поверхности пленки волокон ваты или следов от них. Отсутствие прилипших волокон или следов от них характеризует момент полного покрытия.

Испытание красочных составов. При испытании красочных составов определяют их вязкость, а также твердость пленки и прочность ее при ударе и изгибе.

13.2.4 Определение вязкости. Вязкость красочного состава характеризует удобонаносимость его на окрашиваемую поверхность. При малой вязкости происходит стекание красочного состава с вертикальной или наклонной поверхности, а большая вязкость препятствует нанесению на окрашиваемую поверхность его тонкого слоя.

Вязкость красочных составов определяют с помощью вискозиметра ВЗ-4 (рис. 13.2), который представляет собой цилиндрический резервуар 3 переходящий в полый конус с соплом 2. Объем вискозиметра 100мл, высота сопла 4мм, диаметр отверстия сопла 4мм, Вискозиметр закрепляют в штативе.

Условной вязкостью красочных составов называют время (с) истечения 100мл их через калиброванное сопло вискозиметра при определенной температуре (обычно 20°С). Испытуемый материал необходимо профильтровать через сетку №028, тщательно перемешать и оставить в покое на 5-10 мин, чтобы вышли пузырьки воздуха. Резервуар вискозиметра необходимо промыть растворителем, обратив особое внимание на чистоту отверстия сопла, и если нужно, еще раз промыть растворителем. Закрепить вискозиметр в штативе 4 и с помощью винтов установить его в требуемом положении.

Рисунок 13.2. Вискозиметр ВЗ-4: 1- сосуд; 2 - сопло; 3 - резервуар; 4 - штатив.

При проведении испытания под вискозиметр подставляют сосуд 1 объемом не менее 110 мл. для стока испытуемого материала. Затем зажимают снизу пальцем отверстие сопла и заполняют резервуар вискозиметра красочным составом, имеющим температуру 20°С, быстро отнимают палец от отверстия и  одновременно пускают секундомер. Секундомер останавливают при появлении прерывистой струи. Время истечения 100мл испытуемого материала из вискозиметра ВЗ-4 и будет его условной вязкостью.

Опыт повторяют три раза, значение вязкости вычисляют как среднее арифметическое из трех определений.

13.2.5 Определение твердости пленки. Твердость пленки является одним из основных свойств, определяющих качество лакокрасочного покрытия. Ее определяют на маятниковом приборе М-3 (рис. 1.2), состоящем из основания 2, штатива 8, верхней плиты 9, маятника 7 и пускового приспособления 1. Маятник имеет вверху на плите две точки опоры в виде стальных шариков. Для регулировки времени затухания колебаний маятника на нем укреплены передвижные грузики 6. Установка маятника в нулевое положение производится посредством рамки 10. Масса маятника с стальными деталями в собранном виде (120+1) г, длина его (500+1) мм. Прибор снабжен шкалой 3 для отсчета, а также установочными винтами 5 и 4 для придания ему строго горизонтального положения. Во избежание влияния движения воздуха весь прибор помещают в застекленный футляр.

Проверку маятникового прибора производят не реже одного раза в сутки «по стеклянному числу»,  т.е. по времени затухания колебаний маятника от 5 до 2°, точки опоры которого лежат на стекле. При этом «стеклянное стекло» должно равняться (440 ± 6) с; если же оно выходит из указанных пределов, то перемещением грузика 6 вдоль маятника доводят его до нормы. Перед испытанием шарики протирают сначала ватой, смоченной в эфире или бензине, а за тем сухой марлей.

а)                                      б)

Рисунок 1.2. Маятниковый прибор М-3 а) внешний вид, б) схема прибора:

1 - пусковое приспособление; 2 - основание; 3 - шкала; 4 - отвес;

5 - установочные винты; 6 - передвижной грузик; 7 - маятник;

8 - штатив; 9 - верхняя плита.

Определение твердости пленки состоит в следующем. На стеклянную пластинку наносят лакокрасочный материал способом, указанным выше, причем количество наносимых слоев, толщина их. Срок высушивания и выдержки покрытия до испытания установлены соответствующим ГОСТом на данный лакокрасочный материал. После высыхания покрытия окрашенную стеклянную пластинку кладут на плиту прибора пленкой вверх под стальные шарики. Последние устанавливают на поверхности пленку так, чтобы маятник находился вблизи нуля шкалы. Затем поднимают рамку, прижимают к ней соединительную планку и устанавливают маятник на нуль. Придерживая соединительную планку, маятник с помощью пускового приспособления осторожно отводят влево до деления шкалы 5°, при этом следят, чтобы шарики не сдвинулись с места, после чего осторожно опускают рамку, освобождают маятник и дают ему свободно качаться; одновременно пускать секундомер. Когда амплитуда колебаний маятника достигнет 2°, секундомер останавливают и отмечают прошедший промежуток времени. Твердость пленки определяют по формуле

Т = tt1	                                                   (13.5)

где  t - время затухания колебаний от 5. до 2° маятника, точки опоры которого лежат на испытуемой пленке, с;

t1- время затухания колебаний от 5 до 2° маятника, точки опоры которого лежат на стекле, с.

Определение твердости пленки производят дважды, причем каждый раз на новом месте. За окойчательный результат принимают среднее арифметическое из двух определений, если разница между ними не превышает 3%.

13.2.6 Определение прочности пленки при ударе. Метод определения прочности пленки лакокрасочного материала при ударе основан на установлении максимальной высоты, при падении с которой груз весом ЮН (1 кгс) не вызывает разрушение пленки.

Прочность пленки при ударе определяют на приборе У-1а, изображенном на рис.13.3.

Рисунок 13.3  Прибор У-1а для определения прочности пленки при ударе: 1 - станина; 2 - наковальня; 3 - стойки; 4 - траверса; 5 - конус;

6- направляющая труба; 7 - стрелка; 8- удерживающее приспособление;

9 – колпак.

Прибор состоит из станины 1, наковальни 2, двух стоек 3, скрепленных траверсой 4, бойка с шариком 10, конуса 5, направляющей трубы 6 со свободно падающим грузом и приспособлением для удержания и сбрасывания груза 8, указательной стрелки 7, в верхней части трубы имеется колпак 9.

На поверхности направляющей трубы имеется шкала длиной 50 см с делением через 1 см, а внутри трубы свободно перемещается груз 10 Н (1 кгс). Этот груз может быть закреплен на любой высоте с помощью специального удерживающего приспособления. В траверсе под центром наковальни имеется отверстие, в котором свободно перемещается стальной боек с наконечником в виде шарика диаметром 8мм.

Подвергаемый испытанию лакокрасочный материал наносят вышеприведенным способом на металлическую пластинку размером 90×20×0,8 мм. После высыхания пленки пластинку помещают на наковальню пленкой вверх. Закрепляющие винты удерживающего приспособления освобождают груз, устанавливают на заданную высоту. Затем нажимом спусковой кнопки освобождают падающий груз, который передает ударное усилие через боек на пластинку с нанесенной на ней лакокрасочной пленкой. После удара пластинку вынимают и тщательно осматривают место удара через лупу с четырехкратным увеличением. Если после удара на пластинке  не обнаружится разрушений (трещин, вмятин и отслоения) пленки, то высоту падения груза увеличивают на 2 - 10 см. Испытание ведут до разрушения пленки  или до тех пор, пока высота падения груза не достигнет 50 см.

Прочность пленки при ударе выражают максимальной высотой, с которой падает груз весом 10 Н (1 кгс), не вызывая разрушений пленки, или работой удара. Определяют прочность дважды, принимая в качестве окончательного результата среднее арифметическое результатов двух испытаний при условии, что расхождение между ними не превышает +10 мм.

13.4.7 Определение прочности на изгиб. Прочность пленки на изгиб характеризует ее эластичность способность изгибаться без разрушений. Это свойство пленки красочного состава определяют с помощью шкалы гибкости (рис. 1.4), Прибор ШГ представляет собой станину, на которой закреплены шесть больших стержней длиной 35 мм. Диаметр стержней 1 - 20, 15 и 10 мм, сечение плоских закругленных стержней 2 - 5x10,‘3x10 и 1x10 мм. Станину крепят к краю стола.

Рисунок 13.4 Прибор ШГ для определения прочности пленки на изгиб.

Данное определение выполняют следующим образом. На очищенные от окалины, и ржавчины пластинки из жести толщиной 0,2-0,3 мм и размером 20×100 мм наносят испытуемый материал по способу, указанному выше, или методом, предусмотренным в стандартах. После высыхания пленки пластинку плотно прижимают к стержню, плавно изгибают в течение 2-3 с пленкой вверх на 180° вокруг стержня диаметром 20 мм. Если после изгибания на пленке при рассматривании в лупу незаметно трещин и пленка не отслаивается, то производят изгибание пластинки в другом месте вокруг стержня диаметром 15 мм, затем в новом месте вокруг стержня диаметром 30 мм и так далее до тех пор, пока на пленке не будут обнаружены указанные выше изменения.

Прочность пленки при изгибе выражается минимальным диаметром стержня, на котором лакокрасочное покрытие осталось неповрежденным. Например, “гибкость” 10 означает, что красочная пленка не разрушилась при изгибании на стержнях диаметрами 15 и 10 мм, но при изгибании на стержне диаметром 5 мм пленку уже разрушается (образуется трещина).

14ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Цель работы: Закрепить теоретические знания о древесине и о влиянии отдельных факторов на ее физико-механические свойства, а также ознакомиться с методами испытания древесины

Приборы, принадлежности и материалы: весы с разновесами; штангенциркуль; сушильный шкаф; бюксы; камера влажного хранения; диаграмма для определения; психрометр; гидравлический пресс мощностью 5 т; шаровые опоры для испытания древесины на изгиб; образцы древесины 20×20×30 мм с четко выраженными годовыми слоями; образцы древесины различных пород для испытания на сжатие вдоль волокон; образцы для испытания на статический изгиб.

Общие сведения. Древесина издавна является важным материалом, широкое применение которого можно объяснить рядом его положительных свойств; высокой прочностью при небольшой плотности, малой теплопроводностью, легкостью механической обработки. Наряду с этим древесина имеет и существенные недостатки: неравнозначность ряда свойств в различных направлениях, легкая загниваемость и возгораемость, высокая гигроскопичность, наличие разнообразных пороков.

Качество древесины определяется принадлежностью ее к той или иной породе дерева, наличием пороков, состоянием и свойствами и подлежит испытанию в строительной лаборатории.

14.1 Строение древесины

Ствол составляет главную и наиболее ценную часть дерева; от строения ствола зависит качество древесины как строительного материала. Древесина ствола имеет неоднородное строение в различных направлениях. Обычно ствол дерева рассматривают в трех основных разрезах (рис. 14.1): поперечном (торцовом) 1, радиальном продольном (по диаметру или радиусу) 2 и тангентальном продольном (по хорде) 3.

Строение древесины можно изучать невооруженным глазом или через лупу, а также с помощью микроскопа. В первом случае определяют макро структуру древесины, а во втором - ее микроструктуру

Рисунок 14.1. Разрезы древесины для изучения ее строения: 1 - поперечный; 2

радиальный; 3 - тангентальный.

Макроструктура. При изучении макроструктуры поперечного разреза легко различаются основными частями ствола - кора 1, камбий 2, заболонь 3, ядро 4, сердцевина 5 (рис. 14.2.).

Кора защищает дерево от механических воздействий, она состоит из двух слоев: наружного (корки) и внутреннего (луба). По лубяному слою в растущем дереве движутся питательные вещества. Камбий находится между древесиной и корой; он состоит из живых клеток и имеет большое значение в процессе роста дерева. Слой камбия откладывают в сторону луба лубяные клетки, а к центруклетки древесины, причем количество откладываемых клеток древесины больше, чем число клеток луба.

Рисунок 14.2. Торцовый разрез ствола дерева: 1 - кора; 2 - камбий; 3 - заболонь; 4 - ядро; 5 - сердцевина.

Древесина состоит из ряда концентрических слоев, называемых годичными кольцами, которые светлее к поверхности ствола и темнее у центра.

Светлая часть древесины называется заболонью, а темная - ядром. Заболонь состоит из молодых живых клеток. В растущем дереве по заболони движется влага с растворенными в ней минеральными веществами. Ядро состоит из мертвых клеток и не принимает участие в физиологических процессах, но обеспечивает прочность стволу дерева. В зависимости от наличия ядра и заболони древесные породы делят на ядровые (сосна, дуб, лиственница, кедр) и заболонные, не имеющие ядра (береза, осина, ольха, липа). Древесные породы, имеющие в поперечном сечении одинаковую окраску и содержащие различное количество влаги в центральной и  периферической частях, называют спелодревесными породами (ель, бук, пихта).

Сердцевина представляет собой слабую ткань первичного образования, которая легко поддается загниванию. На радиальном и тангентальном разрезах ствола, например, сосны, лиственницы отчетливо видны годичные слои, причем на радиальном они имеют вид прямых или наклонных линий, а на тангентальном - вид параболических кривых. На поперечном разрезе годичные слои имеют вид концентрических колец. Каждый годичный слой состоит из двух различных глазом зон: внутренней светлой - ранней, образовавшейся весной, а наружной темной - поздней, образовавшейся к концу лета. Ранняя древесина - более пористая и слабая, чем летняя. В зависимости от условий роста годичные слои бывают различной ширины. Однако прочность древесины зависит не от ширины годичного слоя, а от степени развитости поздней.древесины. Чем выше, содержание в годичных слоях поздней древесины, тем прочнее материал. В древесине лиственных пород имеются мелкие и крупные сосуды, идущие вдоль ствола. В растущем дереве по сосудам передвигается влага от корней к кроне. По распределению сосудов в поперечном сечении лиственные породы разделяют на кольцесосудистые (дуб, вяз, ясень, и др.) и рассеянно - сосудистые (бук, береза, липа, осина, и др.).

На поперечном разрезе ствола дуба, бука, клена и других пород заметны узкие радиальные линии, так называемые сердцевинные лучи, направленные от коры к сердцевине; на радиальном разрезе они имеют вид широких и узких лент, а на тангентальном разрезе - вид коротких, слегка утолщенных штрихов. В растущем дереве сердцевинные лучи служат для перемещения влаги и питательных веществ.

Хвойные породы имеют смоляные ходы, расположенные в продольном и поперечном направлениях; в них сосредоточивается смола. Смоляные ходы на торцовом разрезе имеют вид светлых точек в поздней части годичного слоя, а на радиальном и тангентальном разрезах - вид темных черточек.

Ниже приведены характерные признаки древесины основных пород.

Сосна - годичные слои хорошо видны, заболонь широкая, смоляные ходы довольно крупные и многочисленные.

Ель - ядра нет, древесина белого цвета, имеются смоляные ходы разного диаметра.

Лиственница - резко выражена разница между ранней и поздней древесиной годичных слоев, благодаря чему годичные слои весьма четкие, заболонь узкая, смоляные ходы мелкие и немногочисленные.

Дуб - кольцесосудистая порода, имеющая широкие сердцевинные лучи, мелкие сосуды в поздней зоне образуют радиальные группы - язычки; заболонь узкая, резко ограниченная.

Ясень - сердцевинные лучи на радиальном разрезе очень узкие, невидимые, мелкие сосуды в поздней зоне образуют группы в виде точек и коротких черточек, у внешней границы широких годичных слоев мелкие сосуды образуют короткие волнистые линии; заболонь широкая, резко ограниченная, ядро светло - бурого цвета.

Береза - наиболее характерным признаком является .часто встречающиеся сердцевинные повторения; древесина белая с легким красноватым или буроватым оттенком, средней массы и твердости; сердцевинные лучи видны только на торцовом разрезе.

Осина - древесина белая, легкая, довольно мягкая, сердцевинные лучи не видны ни на одном разрезе.

Липа - древесина белая, мягкая, сердцевинные лучи узкие и видны на поперечном и радиальном разрезах.

Микроструктура. Для изучения микроскопического строения древесины (например, сосны и дуба) на предметный столик микроскопа помещают препарат тонкого среза исследуемой древесины. Наблюдая картину строения древесины, сравнивают ее с изображением на схеме (рис. 14.3 и 14.4).

При изучении микроструктуры древесины сосны в поперечном разрезе обращают внимание на границу между годичными слоями, на ранние и поздние трахеиды, сердцевинные лучи и вертикальные смоляные ходы.

Рисунок 14.3 Схема анатомического строения сосны: 1 - смоляные ходы,

2 - годичный слой, 3 - многорядный луч, 4 - поры, 5 - сердцевинные лучи.

На разрезе трахеиды, которые занимают значительную часть древесины, имеют вид клеток квадратной или прямоугольной формы, расположенных радиальными рядами. В пределах годичного слоя различают ранние (образующиеся весной и в начале лета) и поздние (образующиеся в конце лета и осенью) трахеиды. Ранние трахеиды - с тонкими стенками и широкой полостью - проводящие клетки. Поздние трахеиды - с толстыми стенками и малой полостью - механические ткани. Сердцевинные лучи направлены поперек годичных слоев и имеют вид узких радиальных полосок. Вертикальные смоляные ходы представляют собой каналы, направленные вдоль трахеид.

Рисунок 14.4. Схема анатомического строения дуба: 1и 6- широкие и узкие сердцевинные лучи, 2 - либрифоры, 3 - паренхима, 4 - мелкие сосуды,

5 - крупные сосуды.

В радиальном разрезе сосны трахеиды имеют вид длинных волокон, на стенках которых хорошо видны окаймленные поры в виде  концентрических окружности. Узкие сердцевинные лучи видны хорошо, они длинными полосами пересекают трахеиды.

На тангентальном разрезе  сосны трахеиды - длинные волокна преимущественно с гладкими стенками Сердцевинные лучи имеют вид вертикальных цепочек и по высоте луча состоят из нескольких рядов клеток. Параллельно трахеидам проходят вертикальные смоляные ходы. Хорошо заметны горизонтальные смоляные ходы, они идут только по сердцевинным лучам и на тангентальном срезе представлены поперечным сечением.

При изучении микроструктуры древесины дуба на поперечном разрезе обращают внимание на грани!,у между годичными слоями, на крупные и мелкие сосуды, широкие и узкие сердцевинные лучи, волокна либриформа и древесную паренхиму.

На радиальном разрезе дуба хорошо различимы под микроскопом границы между годичными слоями. Следует обратить внимание на сосуды и их группировку, на сердцевинные лучи, волокна лимбиформа и паранхимные клетки, вид сердцевинных лучей. На тангентальном разрезе следует обратить внимание на форму широких и узких сердцевинных лучей, вид сосудов, либриформа и паренхима.

В журнале для лабораторных работ необходимо зарисовать основные разрезы ствола и микростроение древесины сосны и дуба.

14.2 Испытание древесины

Для определения физико-механических свойств древесины по стандартной методике изготовляют образцы, которые затем подвергают испытаниям. Сначала из кряжей выпиливают сердцевинные доски, затем распиливают их на рейки (рнс. 14.5), а из реек изготавливают образцы.

Рисунок 14.5. Схема распиловки доски на рейки.

При изготовлении образцов необходимо соблюдать следующие требования; образцы не должны содержать никаких пороков древесины; торцовые поверхности должны быть параллельными между собой и перпендикулярными боковым поверхностям; годовые слои на торцовые противоположные ребра должны иметь тангентальные направления; грани образцов следует гладко обстругать и выполнить точно под угольник; высота образцов должна иметь направление по образующей годовых слоев, кроме образцов для испытания на растяжение поперек волокон; отклонения в размерах допускаются в пределах + 0,5 мм.

14.2.1 Определение влажности. Влажность древесины определяют в процентах по отношению к массе абсолютно сухого образца. Образец размером 20×20×30 мм очищают от опилок, пыли и помещают в предварительно взвешенную бюксу. Бюксу с образцом взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001 г и, сняв крышку, ставят в сушильный шкаф, где при температуре (103+2)°С высушивают образец_абсолютно сухого состояния, которое определяют несколькими контрольными взвешиваниями. Образцы мягких пород (сосна, ель, осина и т.п.) взвешивают через 6 ч после начала сушки, твердых (дуб, бук, ясень и т.п.) - через 10 ч. последующие контрольные взвешивания производят черёз каждые 2 ч. Сушку заканчивают, когда разность между результатами последних двух взвешиваний будет не больше 0,002 г, после чего бюксу закрывают в сушильном шкафу крышкой и переносят из шкафа в эксикатор, в конусообразную нижнюю часть которого помещают безводный хлористый кальций. Бюксу с образцом ставят на сетку эксикатора и охлаждают до комнатной температуры.

Влажность вычисляют с точностью до 0,1%:

W=m1-m2m2-m∙100                                           (14.1)

где  m - масса пустой бюксы, г;

m1- масса бюксы с влажным образцом, г;

m2- масса бюксы, с высушенным образцом, г.

-20       0       20    40      60     80     100

Температура воздуха  оС

Рисунок 14.2. Диаграмма Н.Н. Чулицкого для определения равновесной влажности древесины

В случае, когда древесина длительное время находится при постоянной температура и относительной влажности воздуха, и не увлажнялась атмосферными осадками, ее влажность (равновесную влажность) можно определить по диаграмме Н.Н. Чулицкого (рис. 14.6).

Например, чтобы определить влажность древесины, хранящейся в помещении при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%, по диаграмме устанавливают, около какой то наклонной линии вертикальная линия, соответствующая температуре 20оС, пересекается с горизонтальной линией, соответствующей влажности 70%. Это пересечение происходит на линии, соответствующей влажности древесины 13%.

Определение плотности древесины проводят на образцах в виде прямоугольной призмы сечением 20×20 мм и высотой (вдоль волокон) 30 мм. Подлежащие испытанию образцы должны иметь прямые углы и гладко выструганные поверхности. Размеры поперечного сечения и длину (а, Ь , 1) измеряют штангенциркулем с точностью до 0,1 мм по осям симметрии образцов. Объем образца вычисляют с точностью до 0,01 см3. Сразу после измерения образец взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г и вычисляют плотность:

pm(w)=mwVw                                                 (14.2)

где mw - масса образца при влажности W, г;

Vw - объем образца при влажности W, см3.

Найденную плотность пересчитывают на стандартную 12%-ную влажность древесины:

pm(12)= pm(w)[l + 0,01(1 - Ко)(12 - W)]                            (14.3)

где Ко - коэффициент объемной усушки, %;

W - влажность образца, % (используют данные предыдущей работы).

14.2.2 Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон. Определение выполняют на образцах в виде прямоугольной призмы сечением 20×20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм (рис. 14.7).

Рисунок 14.7  Образец для испытания вдоль волокон

Перед испытанием измеряют сечение образца (в середине его длины) штангенциркулем с точностью 0,1 мм. Образец устанавливают торцовой поверхностью в центре шарнирной опоры приспособления. Приспособление с образцом помещают между головками испытательной машины и слегка зажимают его. При испытании образца скоростью подачи нагрузки на образец должна быть равномерной и составлять (25000 ± 5000) Н/мин в течении всего времени испытания. Испытание ведут до разрушения образца, т. е. до момента, когда стрелка силоизмерителя пойдет в обратную сторону. После разрушения немедленно определяют влажность, используя для этого целый образец. В целях экономии времени можно воспользоваться результатом определения влажности древесины, которой был получен при выполнении предыдущей работы, так как образцы древесины хранились в одинаковых условиях.

Предел прочности при сжатии древесины, вдоль волокон при данной влажности древесины вычисляют с точностью не более 0,5 МПа (5 кгс/см2):

Rсж=Pmaxab                                               (14.5)

где Рmax - максимальная нагрузка, Н (кгс);

a∙b - размеры поперечного сечения образца, м (см).

Предел прочности, при сжатии вдоль волокон пересчитывают на стандартную влажность 12% с точностью до 0,5 МПа по формулам для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности:

R12=Rw[1+𝜶(W-12)]                                                     (14.6)

где 𝜶 - поправочный коэффициент, равный 0,04 на 1 % влажности;

Rw - предел прочности при сжатии образца с влажностью W в момент испытания, МПа (кгс/см2);

W - влажность образцов в момент испытания, %.

Для образцов с влажностью, равной или большей предела гигроскопичности (30%) пересчет проводят по следующей формуле:

R12=RwK1230                                                    (14.7)

где Rw - предел прочности при сжатии образца с влажностью в момент испытания, МПа кгс/см2);

К1230- коэффициент пересчета при влажности 30% равный: 0,4 - для березы и лиственницы; 0,445 - для ели, пихты, граба, груши, ивы, ореха, осины и тополя; 0,45 - для сосны и бука; 0,475 - для клена; 0.535 - для вяза и ясеня; 0,55 - для дуба, липы, акация и ольхи.

14.2.3 Определение условного предела прочности при местном сжатии поперек волокон. Для определения предела прочности при испытании древесины на местное сжатие поперек волокна используют образцы сечением 20×20 мм и длиной (вдоль волокон) 60 мм. Направление годичных слоев должно быть параллельно длине образца. Испытание в радиальном и тангентальном направлениях производят на разных образцах. Каждый образец измеряют с точностью до 0,1 мм.

Образец помещают в специальное приспособление (рис. 14.8) тангентальном или радиальной поверхности кверху в зависимости от вида сжатия.

Приспособление с образцом устанавливают в испытательную машину, в которой образец погружается равномерно со скоростью (1000 ± 200) Н/мин, (100 ± 20) кг/мин. Через каждые 200Н (20 кгс) для легких пород и через 400Н (40 кгс) для твердых пород с помощью индикатора измеряют с точностью до

0,01 мм деформацию образца. Отсчет по индикатору следует брать, не прекращая погружения. Испытания производят до явного условного предела прочности, что характеризуется резким увеличением деформации. По окончании испытания определяют влажность образца.

14.8 Приспособление для испытания образцов древесины на сжатие поперек волокон: 1- индикатор, 2 - корпус, 3 - шток, 4 - подставка, 5 - съемный пуансон, 6- образец.

На основании парных отсчетов нагрузки и деформации вычерчивают диаграмму сжатия (рис. 14.9.), откладывая по оси абсцисс значения деформации, а по оси ординат - значение нагрузки. Точка ординаты, где построенная линия переходит из прямолинейного очертания в криволинейное, соответствует условному пределу прочности исчисляют с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Рисунок 14.9  Диаграмма сжатия древесины поперек волокон.

Значение условного предела прочности при данной влажности вычмсляют с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/ см2)

Rw=Pb∙l                                                                  (14.8)

где Р - нагрузка, соответствующая пределу прочности, Н (кгс);

b и 1- ширина и длина образца, м (см).

При этом необходимо предел прочности образца Кw пересчитать к влажности 12% с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2):

R12=Rw[1+𝜶(W-12)]                                            (14.9)

где 𝜶 - поправочный коэффициент, равный 0,035 на 1% влажности.

Предел прочности образца с влажностью, равной или большей предела гигроскопичности, пересчитывают к влажности 12% с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2)

R12= Rw∙К12                                                   (14.10)

где К12- коэффициент перерасчета, равный 1,67 для лиственных пород в обоих направлениях сжатия и для хвойных при радиальном сжатии, 2,46 - для хвойных пород при тангентальном сжатии.

14.2.4 Определение предела прочности при статическом изгибе. Изготовляют образцы в форме бруска сечение 20×20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. Отклонения от указанных размеров образца для поперечного сечения не должны превышать 0,5 мм, а по длине - 1мм. Годовые слои на торцах должны быть параллельны одной паре противоположных граней.

При испытании образцов укладывают на две неподвижные опоры с пролетом между их центрами 240 мм. Нагрузка передается в двух или одной точке (рис. 14.10).

Рисунок 14.10. Схема испытания древесины на статический изгиб: а - при нагружении в двух точках на одной трети расстояния между опорами; б - при нагружении в одной точке.

Образец испытывают на изгиб таким образом, чтобы изгибающее усилие было направлено по касательной к годовым слоям тангентального изгиба. Скорость нагружения образца должна быть равномерной в течении всего времени испытания: (7 ± 1,5) кН/мин - при испытании по схеме, изображенной на рис. 14.10, а и (5 ± 1) кН/мин - при испытании по схеме на рис. 14.10, б. Испытание продолжают до разрешения образца, т.е. до момента движения стрелки силоизмерителя в обратную сторону. Максимальную нагрузку определяют с точностью до цены деления шкалы силоизмерителя. После испытания определяют влажность образцов, для чего пробу на влажность длиной 30 мм вырезают вблизи излома .

Предел прочности при статическом изгибе при данной влажности образца вычисляют с точностью до 1 МПа (10 кгс/см2) по формулам:

- при нагружении в двух точках:

Rw= Рmax∙l/ b∙һ2                                             (14.11)

- при нагружении в одной точке:

Rw =(3Рmaxl)/2bh2                                           (14.12)

где Рmax - максимальная разрушающая нагрузка, Н (кгс);

l - расстояние между опорами, м (см);

b и һ - ширина и высота образца, м (см).

Предел прочности образцов пересчитывают на влажность 12%:

R12=Rw[1+a(W-12)]                                      (4.13)

где а- поправочный коэффициент на влажность, равный 0,04 для всех пород;

W - влажность образца в момент испытания, % .

Предел прочности образцов с влажностью, равной или больше предела гигроскопичности, пересчитывают на влажность 12%:

R12 = Rw К	                                           (14.14)

где К - коэффициент пересчета, равный: 1,54 - для клена; 1,62 - для акации, вяза, дуба, липы, ольхи, ясеня; 1,72 - для бука, груши, ивы, сосны кедровой и обыкновенной, пихты и тополя; 1,83 - для березы, граба, ели, лиственницы, ореха.

14.2.5 Определение предела прочности при скалывании вдоль волокон. Образцы (рис. 14.11) вырезают таким образом, чтобы годовые слои на торцах были параллельны плоскости скалывания при тангентальном и перпендикулярны при радиальном скалывании. Образующие годовых слоев должны быть параллельны длинным ребрам образца. Отклонения от указанных на рис. 14.11 размеров скалываемой части образца не должны превышать 0,5 мм. Перед испытанием штангенциркулем измеряют с точностью до 0,1 мм по ожидаемой плоскости скалывания ширину образца b и длину скалывания l.

Испытания проводят в специальном приспособлении, изображенном на рис. 14.12. Образец вставляют в приспособление и перемещением подвижной опоры обеспечивают прилегание опорных граней образца к соответствующим поверхностям приспособления. Подвижная опора к образцу должна прижиматься с силой 5-9 Н (0,5 - 0,9 кгс). Затем ставят приспособление с образцов в собранном виде на нижнюю головку испытательной машины так, чтобы верхняя торцовая поверхность длиной части образца находилось в центре приложения нагрузки.

Рисунок 14.11. Размеры образцов для испытания древесины на скалывание вдоль волокон по плоскости: а - тангентальной, в - радиальной

Испытывают образцы на скалывание сначала в тангентальной плоскости, а затем в радиальной. Для этого вклйчают машину, и испытание проводят до разрушения образца. Скорость нарастания нагрузки должна быть равномерной в течение всего испытания (4±1,0) кН/мин. По шкале силоизмерителя определяют максимальную нагрузку (в Н или кгс) с погрешностью не более цены деления шкалы силоизмерителя..Большую часть разрушенного образца подвергают испытанию на влажность.

Рисунок 14.12. Приспособление для испытания древесины на скалывание вдоль волокон: 1 - корпус; 2 - пружина; 3 - подвижная планка; 4 - ролик; 5 - нажимная призма с шаровой опорой; 6 - образец; 7 - подвижная опора; 8 - устройство для прижима подвижной опоры.

Предел прочности при скалывании в тангентальной плоскости при влажности в момент испытания вычисляют с точностью до 1 -105 Н/м2 (1 кгс/см2) по формуле:

Rwск = Рmax/ b∙l                                                                                   (14.15)

где Рmax - максимальная нагрузка, Н (кгс);

b - ширина образца, м (см);

l - длина склеивания, м (см).

Предел прочности при скалывании пересчитывают к влажности древесины 12% с учетом коэффициента пересчета К, равного: 1,39 - для дуба и вяза; 1,88 - для березы и ореха; 1,65 - для бука, сосны, ели и лиственницы; 1,76 - для граба, осины и тополя и 1,53 - для клена, липы, ольхи, пихты и ясеня.

Выполнив лабораторные испытания древесины каких-либо пород, студенты должны сравнить свои результаты со справочными данными. Основные физико-механические свойства древесины хвойных и лиственных пород, применяемых в строительстве, приведены в учебниках по курсу «Строительные материалы».

14.4 Изучение пороков древесины

Пороками древесины называют всякое отклонение от нормы, выражающееся в изменении внешнего вида, нарушении правильности строения, цельности тканей или клеточных оболочек древесины. Оценка качества и сортировка лесоматериалов основана главным образом на допустимости различных пороков в зависимости от назначения материалов. Полная характеристика встречающихся в древесине пороков приведена в ГОСТ 2140-77. Ниже приведено краткое описание наиболее распространенных из них.

Косослой (рис.14.13) выражается в косом (винтообразном) направлении волокон. Косослой обнаруживается на боковой поверхности круглых лесоматериалов и на тангентальной боковой поверхности пильных в продольном направлении лесоматериалов. Косослой значительно ухудшает физикомеханические свойства древесины, а также способствует увеличению продольного коробления материалов.

Рисунок 14.13 Косослой

Свилеватость - неправильность в строении древесины, выражающаяся в резко волнистом или путаном расположении волокон в древесине.

Завиток - местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков или проростей. На поверхности пиломатериалов завиток имеет вид скобообраз

ных изогнутых частичек прорезанных или замкнутых концентрических контуров, образованных искривленными годовыми слоями. Завиток снижает прочность древесины при сжатии вдоль волокон при статическом изгибе.

Крень - резкое утолщение летней древесины годичного слоя со значительным повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины. Степень этого порока определяют в процентах по отношению к общей площади торца.

Сбежистость - уменьшение диаметра ствола древесины от комля к вершине (свыше 1см на 1м ствола).

Трещины - один из самых распространенных пороков древесины (рис 14.14).

Метик представляет собой продольные трещины, видимые на торце дерева и идущие от комля дерева вверх и от центра до поверхности ствола. Различают простой согласный и несогласный, крестовый или звездный метик (рис. 14.14, а). В зависимости от вида метика и его размеров устанавливают сортность бревна. Особенно понижается качество бревен, предназначенных для распиловки, если на бревнах есть крестовой метик.

Рисунок 14.14 Виды трещин: а - метик; б - отлуп; в - морозобоина; г - трещины усушки.

Отлуп можно наблюдать на торце круглого материала в виде кольцевой трещины - полный отлуп или в виде дугообразной трещины - частичный отлуп (рис. 14.14, б).

Морозобоина - наружная продольная трещина (рис. 14.14, в), направленная к центру растущего дерева. Образуется вследствие уменьшения объема ствола дерева при резких снижениях температур в зимнее время. Морозобоина снижает сортность древесины.

Трещины усушки (рис.14.14, г) - наружные трещины, появляющееся в бревнах и пиломатериалах при высыхании древесины. Различают следующие разновидности трещин усушки: торцовые, наблюдающееся только на торце без вывода на боковую поверхность, торцовые односторонние, наблюдающееся на торце и выходящие на один пласт (боковую поверхность) сортамента; торцовые сквозные, наблюдающиеся на торце причем трещина выходит на оба пласта (противоположные боковые поверхности). Трещины усушки нарушают цельность древесины и могут снижать ее сортность.

Сучки - заключенные в древесине ствола живые или отмершие при жизни дерева основания ветвей. Количество, размеры и состояние сучков влияют на качество бревен, предназначаемых для распиловки. В зависимости от положения на стволе дерева и плоскости разреза при распиловке сучки могут выходить на поверхность пиломатериала в виде круга, овала, клина. Сучки, занимающие участок древесины округлой или овальной формы с самостоятельными концентрическими годовыми слоями, называют округло- овальными.

При попадании распила вдоль сросшегося сучка получают сшивной сучок (рис. 14.14, а), а поперек двух рядом расположенных сучков - лапчатый сучок (рис. 14.14, б). Различают сучки сквозные, т.е. выходящие обе противоположные плоскости пиломатериала - доски, и несквозные, выходящие только на одну плоскость доски.

В зависимости от состояния древесины сучка и степени срастания ее с древесиной ствола сучки бывают сросшиеся твердые, частично сросшиеся ‘твердые и несросшиеся (рис. 14.16).

Сросшиеся твердые сучки являются остатками отмерших плотно сросшихся с древесиной сучков, отличающихся от нее лишь по цвету и твердости.

а                                  б

Рисунок 14.11. Сучки: а - сшивной; б - лапчатый

Сросшиеся и частично сросшиеся твердые сучки могут быть здоровыми, т.е. не имеющими признаков гнили, окрашенными в более темный цвет, чем остальная древесина, и роговыми. Роговые сучки имеют здоровую древесину, но обильно пропитаны смолой или дубильными веществами, по цвету они темнее окружающей древесины. К несросшимся относятся выпадающие твердые сучки, которые не связаны с окружающей ее древесиной; они обычно выпадают при высыхании и механической обработке.

Рисунок 14.16. Виды сучков по степени срастания с окружающей древесиной: а - сросшийся здбровый; в - сросшийся роговой; г - выпадающий.

Рыхлые и табачные сучки представляют собой загнивающие омертвевшие ветви, древесина которых утратила механическую прочность. Табачные сучки при давлении легко превращаются в коричневый порошок. Табачные сучки следует вырезать, а отверстие заделывать.

Ненормальные окраски, гнили. Ненормальные окраски, изменение цвета древесины и появление желтых (бурых) и синеватых пятен, а также гнили являются результатом воздействия грибков, поселившихся в древесине. Под воздействием грибков древесина либо только окрашивается и ее физикомеханические свойства почти не изменяются, либо наряду с изменением цвета происходит существенное снижение физико-механических свойств древесины. Всякий разрушающий древесину грибок вначале вызывает изменение ее окраски, а впоследствии и заметное изменение структуры древесины.

Наружные окраски и гнили появляются чаще всего в древесине после срубки дерева или после отмирания ствола в виде заболонной  краснины, гнили и мраморной гнили. К внутренним окраскам и гнилям относятся ложное ядро, внутренняя краснина, пятнистость.

Характерным признаком заражения древесины грибками является появление на ее поверхности плесневатых налетов гнили, белого пушка или белых нитей.

Настоящий домовой гриб (рис. 14.17) в благоприятных для своего развития условиях (влажность свыше 25% и температура окружающего воздуха 18- 20°С) сначала вызывает образование бурной гнили, а затем появление в древесине трещин вдоль и поперек волокон. В течение короткого времени деревянные конструкции зданий, пораженные домовыми грибами, могут прийти в аварийное состояние.

Рисунок 14.17 Настоящий домовой гриб

Степень поражения древесины грибом может быть различной. Если в древесине имеются плодовые тела грибов, хорошо развитая грибница и шнуры (гифы), то вид гриба может быть установлен по данным специальных таблиц. В том случае, когда обнаруживают только следы грибницы, следует произвести микроскопический анализ грибницы и древесины.

Повреждения насекомыми. Насекомые поражают древесину в период роста дерева, в период хранения на складах и сооружениях. Они образуют в древесине различные ходы и отверстия, снижающие прочность древесины. Кроме того, насекомые часто заносят в эти ходы споры грибов. Особенно большой вред древесине приносят жуки-короеды, мебельный или домовой точильщик, шашель и др.

Жуки-короеды поражают древесину всех пород на корню, образуя не глубокие поверхностные извилистые ходы-борозды. Мебельный, или домовой, точильщик поражает деревянные элементы зданий и сооружений. Признаком наличия точильщика является наличие большого числа мелких круглых отверстии, из которых высыпается древесная мука желтого цвета. Морской червь шашель быстро разрушает подводные части деревянных портовых сооружении проникая в древесину, он проделывает в ней большое количество ходов, в результате чего Древесина за короткий срок почти полностью теряет свою прочность.

15 УКАЗАНИЯ К СРС

15.1 Действия нагрузок, влияние физических и химических факторов окружающей среды на строительные материалы

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.2 Пластично-вязкие свойства строительных материалов. Способы регулирования свойств с помощью поверхностно-активных добавок

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.3 Основные   виды   и   месторождения   природных   материалов   Казахстана

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.4 Сырье, для керамических изделий. Его наличие в Казахстане

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.5 Сырьевые материалы для производства стекла, понятие о стеклообразном состоянии вещества

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.6 Местное сырье Казахстана для производства минеральных вяжущих веществ

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.7  Понятие  о  реологических   свойствах   бетонной   смеси.

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.8  Значение использования отходов промышленности для снижения стоимости легких бетонов

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.9  Пути повышения технико-экономической эффективности легких бетонов

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.10 Сухие растворные смеси. Растворы кладочные, монтажные, штукатурные, декоративные, рентгенозащитные, гидроизоляционные, инъекционные тампонажные, водонепроницаемые

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.11 Понятие о физико-механических процессах взаимодействия двуокиси кремния с гидроокисью кальция при автоклавной обработке и о влиянии степени дисперсности кремнеземистого компонента на эти процессы

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.12 Принципы изготовления изделий из пластмасс. Сгораемость и огнестойкость пластмасс. Термическая деструкция полимеров, выделение вредных веществ

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.13 Значение правильного лесопользования в деле охраны природы и окружающей среды

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

15.15 Типы сплавов: твердые растворы, химические соединения, механические смеси. Железо-углеродные сплавы: диаграммы состояния, принципы производства чугуна и стали

Задание выполняется в реферативной форме согласно графика выполнения заданий СРС.

16 УКАЗАНИЯ К СРСП

16.1 Защита выполненных заданий по темам практических занятий.

16.2 Защита выполненных заданий по темам лабораторных занятий.

16.3 Проведение консультаций с целью повышения уровня знаний студентов. Выдача заданий на выполнение рефератов, тем докладов, руководство научно-исследовательской работой студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1 Хамзин С.Қ., Әбдішүкір Ф.Б. «Құрылыс материалдары»  Зертханалық-практикалық жұмыстар. Оқу құралы / Астана. 2007г.  -137с.

2 Кулибаев А., Бишімбаев У., Қасымов Е., Бисенов Қ. «Сәулетматериалтану» – Алматы:Издат маркет, 2006 г.-504 с.

Дополнительная

3 ТолкынбаевТ.А., Чернокульский Ю.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Строительные материалы» Учебное пособие/ Усть- Каменогорск. 2000 г.-120 с.

4  Воробьев В.А.  Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов.-М., 1982 г.-248с.

5  Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий.- М., 1984 г.-168 с.

6 Грушко И. М. и др. Дорожно-строительные материалы. - М.: Транспорт, 1991 г.-357 с.

7 Баженов Ю. М., Комар А, Г. Бетонные и железобетонные изделия. - М., 1984 г.-672 с.

8 Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества.-М., 1986 г. -464 с.

9 Горчаков Г. И. Строительные материалы. - М., І 981 г. -412 с.

10 Грушко И. М. и др. Испытание дорожно-строительных материалов. Лабораторный практикум. - М.: Транспорт, 1985 г. – 200 с.

11 Комар А. Г. Строительные материалы и изделия. - М., 1988 г. - 527 с.

12 Попов Л. Н. Строительные материалы и детали. - М., 1986 г. - 336 с.

13 Попов Л. Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. - М., 1984г. - 168 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ А

Стандарты по испытаниям основных строительных материалов и изделий

| Номер стандарта |  | Наименование стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| ГОСТ 125-79** |  | Вяжущие гипсовые технические условия. |
| ГОСТ 310.1-76 (1992) |  | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
| ГОСТ 310.2-76 (1992) |  | Цементы. Методы определения тонкости помола. |
| ГОСТ 310.3-76 (1992) |  | Цементы. Методы определения нормальной густоты |
|  |  | сроков схватывания и равномерности изменения объема. |
| ГОСТ 310.4-81 (1992) |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. |
| ГОСТ 965-89 (2002) |  | Портландцемент белый. Технические условия. |
| ГОСТ 6617-76 (2002) |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| ГОСТ 7025-91 |  | Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопоглощения и морозостойкости. |
| ГОСТ 7076-87 |  | Материалы строительные. Мётоды определения теплопроводности. |
| ГОСТ 8267-93* |  | Гравий из плотных горных пород для строительных работ, технические условия. |
| ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень из естественного камня, гравия щебня из гравия для строительных.работ. Методы испытания. |
| ГОСТ 8462-85 |  | Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения предела прочности при сжатии. |
| ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытания. |
| ГОСТ 8736-93* |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 9548-74 (с изм.) |  | Битумы нефтяные кровельные. Технические условия. |
| ГОСТ 9757-90 |  | Заполнители пористые неорганические для легких бетонов. Классификация и общие технические требования. |
| ГОСТ 9758-86* ГОСТ 8462-85 ГОСТ 530-2007 |  | Заполнители пористые неорганические для бетона. Maтеpиaлы cтенoвые. Mетoды oпpеделения пpеделoв пpoчнocти пpи cжaтии и изгибеетоды испытаний. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия |
| ГОСТ 530-2007 |  | Кирпич и камень керамические. Общие технические условия |
| ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия. |
| 1 |  | 2 |
| ГОСТ 8735-8810 ГОСТ 8735-8811 ГОСТ 8736-93 | Щебень, гравий и песок для строительных работ. Методы определения содержания сернокислых и сернистых соединений. Песок для строительных работ Методы испытаний Песок для строительных работ Технические условия |
| ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
| ГОСТ 10180—90 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| ГОСТ 10180-90 | Смеси бетонные. Общие требования к методам испытания. |
| ГОСТ 10181.0-81 | Смеси бетонные. Методы определения удобоук- ладываемости. |
| ГОСТ 10181.1-81 | Смеси бетонные. Методы определения плотности. |
| ГОСТ 10181.2-81 | Смеси бетонные. Методы определения пористости. |
| ГОСТ 10181.3-81 | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости. |
| ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникновения иглы. |
| ГОСТ 11501-78 (с изм.) | Битумы нефтяные. Методы определения условной вязкости. |
| ГОСТ 11503-74 (с изм.) | Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости. |
| ГОСТ 11505-75 (с изм.) | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| ГОСТ 11506-73 (с изм.) | Битумы нефтяные. Методы определения температуры хрупкости. |
| ГОСТ 11507-78 (с изм.) | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглащения, пористости и водопроницаемости. |
| ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Методы определения плотности. |
| ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения влажности. |
| ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Методы определения водопоглащения. |
| ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости. |
| ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| ГОСТ 12730.5-84* ГОСТ 12852.5-77 ГОСТ 12852.6-77 | Бетоны ячеистые. Общие требования. Бетоны ячеистые. Методы определения коэффициента паропроницаемости Бетоны ячеистые. Методы определения сорбционной влажности. |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
| ГОСТ 965-89 | Портландцемент цветной. Технические условия. |
| ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технический условия. |
| ГОСТ 18015-86 | Бетоны. Правила контроля прочности. |
| ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определения прочности механическими методами неразрушающего контроля. |
| ГОСТ 22245-90 (1997) | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| ГОСТ 22266-94 (с изм.) | Цементы сульфатостойкие. Технические уcловия. |
| ГОСТ 22690-88 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности без разрушения приборами механического действия. |
| ГОСТ 22783-77 | Бетон. Методы ускоренного определения прочности на сжатие. |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень для строительных работ из попутно-добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия. |
| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия. |
| ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 23789-79 | Вяжущие гипсовые. Методы испытаний. |
| ГОСТ 23835-79 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования. |
| ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Классификация. |
| ГОСТ 25094-94 | Добавки активные. Методы испытаний. |
| ГОСТ 25192-82* | Бетоны. Классификация и общие технические, требования. |
| ГОСТ 25328-82 | Цементы для строительных растворов. Технические условия. |
| ГОСТ 30547-97 ГОСТ 2678-94 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия . Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Пример расчета тяжелого бетона

Требуется подобрать состав тяжелого бетона марки Rб= 30 МПа для бетонирования монолитных балок и колонн среднего сечения и рассчитать расход материалов на замес в бетоносмесителе с полезным объемом барабана 1200 л; подвижность бетонной смеси ОК - 3 см.

- Характеристика исходных материалов:

активность портландцемента Rц = 47 МПа;

насыпная плотность портландцемента pнц = 1200 кг/м3;

истинная плотность портландцемента pц - 3,1 г/см3;

насыпная плотность песка рнп=1500 кг/м3;

истинная плотность песка рп = 2,62 г/см3;

насыпная плотность щебня рнщ =1600 кг/м3;

истинная плотность щебня рищ = 2,8 г/см3;

пустотность щебня V = 0,43:

наибольшая крупность зерен щебня 40 мм;

влажность песка Wп = 3%;

влажность щебня  Wщ= 1%.

- Расчет

1) Водоцементное отношение определяют по формуле:

Rб= Rц∙А∙ ( Ц/В– 0,5)

После преобразования относительно В/Ц формула примет вид:

В/Ц =RбRц∙А+0,5=300,65∙47+0,5=1,48

В/Ц=1Ц/В=1/1,48=0,68

Значение А = 0,65 выбрано по таблице 7.1 как для высококачественных материалов.

2) Расход воды на 1 м3 бетонной смеси определяют по таблице 7.2, учитывая заданную осадку конуса бетонной смеси ОК =3 см. Для получения бетонной смеси такой подвижности с применением в качестве крупного заполнителя щебня с наибольшей крупностью зерен 40 мм расход воды на 1 м3 бетонной смесм должен составлять 175 кг.

3) Расход цемента на 1 м3

Ц=С/(С/Ц)=175/0,68=259 кг,

4) Расход щебня в сухом состоянии:

Щ=1V∙αpщн+1pщи=10.43∙1.31600+12800=1416кг

Значение коэффициента раздвижки зерен 𝜶= 1,3 выбрано по таблице 7.3.

5)  Расход песка в сухом состоянии на 1 м3 бетона:

П=[1-()]∙pип=[1-(2593100+1751000+14162800)]∙2620=617 кг

В результате расчетов получают ориентировочный номинальный (лабораторный) состав бетона, кг/м3:

Цемент - 259

Вода -175

Песок - 617

Щебень – 1416

Итого – 2467

Полученное в итоге значение является расчетной средней плотностью бетонной смеси, т.е. pб.с=2467 кг/м3.

6) Коэффициент выхода бетона:

β==1Цpцн+Қpпн+Щpщн = =0,66

7) Расход материалов на 0,5 м3 (5.0 л) бетонной смеси пробного замеса рассчитывают исходя из приведенного выше номинального состава бетона, кг:

Цемент -259×0,05=12,95;

Вода - 175×0,05=8,75;

Песок - 617×0,05=30,85;

Щебень - 1416×0,05=70,8.

Взвешивают рассчитанное количество материалов и готовят бетонную смесь, подвижность которой определяют с помощью стандартного конуса. Если осадка конуса 1 см, т.е. меньше заданной (как в нашем примере), то для увеличения подвижности бетонной смеси добавляют 10% цемента и воды (цемента 12,95×0,1 = 1,295 кг; воды 8,75×0,1 = 0,875 кг). Бетонную смесь с добавкой цемента и воды дополнительно хорошо перемешивают и проверяют подвижность. Если при проверке подвижности осадка конуса окажется 3 см, т.е. будет соответствовать заданной, опыт заканчивают и устанавливают действительный расход материалов с учетом добавления . 10% цемента и воды, определяя их абсолютный объем, м3:

Цемент - 12,95+1,2953100=0,0046

Вода -  8,75+0,8751000=0,0097

Песок -   30,852620=0,117

Щебень  - 70,12800=0,0254

Всего - 0,0513

8) Зная объем бетонной смеси пробного откорректированного замеса V3 и фактический расход материалов Ц3, В3, П3, Щ3, рассчитывают расход материалов на 1 м3 (1000 л) бетонной смеси, кг/м3.

Ц=ЦзVз=14,250,0513=277

В=

П= ПзVз= 30,850,0513=599

Щ=ЩзVз=70,10,0513=1366

Всего:                    2429

Фактическая плотность свежеуложенной бетонной смеси рб.см= 2429 кг/м3, т.е. отличается от расчетной менее чем на 1%.

9) Производственный (полевой) состав бетона вычисляют, принимая во внимание влажность заполнителей (в данном примере влажность песка 3% и щебня 1%), в связи, с чем необходимое количество воды уменьшают:

Вода       188-(3∙599100+1∙1366100)=188-18+14=156 л

При этом количество заполнителей соответственно увеличивают:

Песок     599∙1+3100=599+18=617 кг

Щебень      1366∙(1+1100)=1366+14=1380 кг

Для получения производственного состава в соотношениях по массе расход каждого компонента бетонной смеси, кг, делят на расход цемента:

ЦЦ : ҚЦ : ҚТЦ = 277277::1380277 = 1: 2,2: 5    при   С/Ц=0,56

10) Дозировку составляющих бетонной смеси на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1,2 м3 (1200 л) определяют по формулам:

Цv=β∙V∙Ц=0,68∙1,2∙277=226 кг

Пv= β∙V∙П=0,68∙1,2∙617=503 кг

Щv= β∙V∙Щ=0,68∙1,2∙1380=1125 кг

11) В лаборатории из приготовленной бетонной смеси пробных замесов объемом по 50 л делают контрольные образцы-кубы размером 150×150×150 мм, которые после хранения в нормальных условиях испытывают в заданные сроки (обычно 7 и 28 суток) на гидравлическом прессе. По результатам испытаний строят график и уточняют водоцементное отношение, обеспечивающее получение бетона заданной марки.

Пример расчета сложного строительного раствора

Требуется подобрать состав сложного строительного раствора марки Rр -75 при следующих данных: подвижность растворной смеси 9-10 см, активность используемого шлакопортландцемента Rц =320 кгс/см2, насыпная плотность цемента pнц = 1100 кг/м3, песок средней крупности (Мк=1,5), минеральная добавка - известковое тесто плотностью рп = 1400 кг/м3.

С=0,5(Qц+Qқ)=(0,5282+88∙ 1,4)=202 кг.

1)  Расход цемента на 1 м3 песка

Qц=Rр∙1000/0,88Rц

Qц=75∙10000.88∙320=181 кг

Vц=Qц/ pнц

V=282/1100=0,255м3

2) Расход цементного теста на 1 м3 песка

Qцт=Vцтpцт =0,063∙1400=88 кг

Vцт =0,17(1-0,002∙Qц)=0,17(1-0,002∙282)=0,057м3

3) Состав сложного раствора в частях по объему устанавливают путем деления расхода  каждого  компонента раствора на расход цемента по объему:

VцVц  : Vц Vц : 1Vц= 0,2550,255:0,0570,255 :10,255 = 1: 0,2: 3,9

4) Ориентировочный расход воды на 1 м3 песка:

В=0,5(Qц+Qцт)=(0,5282+88∙ 1,4)=202 кг.