Су оқшаулағыш материалдар туралы жалпы түсінік

Дәріс жоспары:

1. Пәннің негізгі түсінігі: су оқшаулағыш, төбеге арналған, герметикалық материалдар.

2. Су оқшаулағыш материалдар мен бұйымдарды топтастыру: байланыстырғыш заттарының түрі бойынша, физикалық күйі, сыртқы түрі мен атауы бойынша.

Үймереттер мен инженерлік ғимараттарды пайдалану кезінде олардағы материалдарға әсер ететін агрессивті әсерлердің ең көп тараған түрі ол суға қатысты болады. Су көптеген материалдардың беріктік қасиетін төмендету қасиетіне ие, металлдар мен бетондардағы тоттану үдерісін дамытады, ағаштың шіруіне, саңылаулардың туындауына, бөлмедегі сылақтың бүлінуіне әсер етеді.  Сондықтан ұзақ уақыт ылғалды ортада болатын құрылымдарды қорғау үшін су оқшаулағыш материалдарды қолданады.  Сонымен қатар басқа да шараларды қолданады, суларды жылдам жоғалту немесе оның өтуіне тосқауыл қою, мысалы, өңдеу және құрылымның бетін жылтырату, материалдың тығыздығын арттыру және т.б. Тиімді шаралардың бірі ол арнаулы су оқшаулағыш материалдарды қолдану болып табылады.

Су оқшаулағыш  - деп, беріктігі, деформациялығы, жылу тұрақтылығы, және т.б. техникалық талаптарды қанағаттандыратын және су өткізбейтін қасиетке ие болатын құрылыс материалдарын атаймыз.

СОМ жер асты ғимараттарының сыртқы және ішкі қорғаныстарына (қазан шұңқырлар, іргетастар, үйінді астындағы құбырлар, коллекторлар, жылуға арналған орлар) топырақ сулары әсерінен; су қоймалары, бассейндер, суатады оқшаулау үшін; көпірлерді қорғау үшін (су өтетін бөліктері мен тіреулер құрылымы); гидротехникалық құрылыстағы бекіту жабындары мен сүзілуге қарсы экрандарды орнату кезінде; суландыру құрылысындағы каналдардың бетекейлері мен түбінің оқшаулағышы үшін; құрылыс тағанының тау жыныстарының тесіктері мен саңылауларын толтыру үшін; өндірістік бөлмелердегі қабат аралық жабындар мен сантехникалық түйіндерді қорғау үшін; функционалды маңыздағы төбелер, жазық және аз еңісті төбелерді орнату кезінде; төбе жабындарын орнату және оларды оқшаулау кезінде; құрастырмалы құрылыстағы тесіктерді герметиктеу және құбырлар ғимаратына, температуралық жіктер мен тесіктерді бітеу кезінде қолданады. Су оқшаулағыштар құрылымдық материалдарды тек қана судан қорғаумен қатар бу мен газдан оқшаулау, тоттану тұрақтылығын арттыру қасиетіне ие.

Құрылымдар мен ғимараттарағы СОМ әртүрлі сыртқы және ішкі әсерлерде болады, олар: ультрафиолетті сәуле, ауыспалы температуралар, ауадағы оттеі мен озон, желдің күші, жауын мен қар түріндегі, микроорганизмдер, агрессивті сұйық орта мен газдар, ластаушы механикалық қоқыстар, күштік кернеулер мен басқа сыртқы факторлар; жылу – салмағының ауысуы, ылғалды градиент, химиялық белсенді қоспалар және басқа ішкі факторлар. СО және төбе материалдарын бүлдіруші механизмі құрылымды пайдалану кезеңіндегі сыртқы және ішкі әсерлердің бірігуі нәтижесінде болады.

СОМ ежелгі заманнан бері қолданып келеді. 4500 – 5000 жыл бұрын табиғи битум мен шайырды (смола) египтет құрылысы және вавилондық ғимаратарда байланыстырғыш және СОМ ретінде пайдаланған, соның ішінде кірпіш ғибадатхана мен бассейндер, тунелдерді оқшаулау кезінде, көпірлер мен асфальт жолдарға пайдаланып келді. Нан сақтайтын және астық қоймаларының қабырғасы мен едендерін ұзақ уақыт астықтыв сақтау мақсатында битумді жақпалардың көмегімен судан қорғаныш ретінде пайдаланған.

Содан бері табиғи битум сенімді СОМ ретінде жалғасып келеді. Жоғарғы сапалы мастиктер, лактар, бояулар мен эмалдар осы материалды қолдану арқылы дайындалады.

Табиғи битумнан бөлек нефтіден дайындалатын битум қазіргі кезде кеңінен пайдаланылады; СО мақсатында таскөмірден деготь дайындалады. Осы органикалық материалдардың негізінде орамды, мастикалық, лакты бояу және басқа СО мен  төбе материалдарының түрлері өндіріледі.

Полимер негізінде алынған СОМ битум мен деготьпен қатар қолданады. Қазіргі кезде полимер негізінде төбе мен СОМ жаңа түрлері әзірленуде, олар полиэтилен үлдір түрінде, пішінделген поливинилхлорид және басқа арзан материалдар мен бұйымдар.

СОМ топтарға бөлу кезінде негізгі топтастыру белгілерімен қарастырады:

- су оқшаулағыш жабынындағы материалдың функционалды маңыздылығымен;

- материалды қолдану кезіндегі физикалық күйі мен сыртқы түрі;

- материалды дайындау үшін пайдаланатын негізгі шикі заты;

- СО өндірістік маңыздылығы.

Материалдың функционалды маңыздылығы бойынша су оқшаулағыш қабаты, барлық СОМ негізі, майланған, жақпалы, оқшаулағыш және жабынды болып бөлінеді.

Материалды қолдану кезіндегі физикалық күйі мен сыртқы түрі бойынша: сұйық, иілмелі-тұтқыр, серпінді тұтқыр және қатты.

Сұйық және иілмелі-тұтқыр материалдың сыртқы түрі олардың массасының анықталған пішінінің болмауымен сипатталады - эмульсия, паста, ерітінді, мастика және басқалар, ал серпінді тұтқыр және қатты материалдың сыртқы түрі толық анықталған пішінде – жайма, үлдір, тақта және басқа болады.

Пайдаланатын негізгі шикі заты бойынша үш топқа бөлуге болады: органикалық, бейорганикалық және аралас (немесе құрама).

Өндірістік маңыздылығы бойынша келесі топтарға бөлінеді: ылғалданған, инъекционды, сылақты, желімделген, тығыздалған, құрастырмалы, төгілмелі.

Байланыстырғыш заттары мен олардың қоспаларының түрі бойынша СОМ битумды, деготты, деготты-битумды, полимерлі, битумды-полимерлі, резинді -битумды; өндірістік маңыздылығы бойынша - төбеге арналған, СО, бу оқшаулағыш және герметикалық материалдар.

Құрылыс жұмысының сипатына байланысты: боялатын, сылақты (суық, ыстық), құймалы, желімделген, құрастырмалы, құрамалы, герметикалық болып бөлінеді.

СОМ құрылымы мен қасиеті

Дәріс жоспары:

1. СОМ құрылымы: кристаллданған, аморфты, коагуляционалды, конденсационалды, аралас.

2. СОМ негізгі қасиеті, олардың су мен ерітіндіге қатынасын сипаттау. Механикалық және реологиялық  қасиеті.

Су оқшаулағыш материалдар қандай бір топқа қатысы жоқ, өзара байланысқан екі қасиетке ие: ішкі құрылымы мен сапалық көрсеткішімен. (қасиеттері). Олардың  құрылымы анықталған бағыты мен қатынасы бар шикі заттық материалдарды қайта дайындауда өндірістік үдерістер кезінде құралады. Құрылымдағы материалдардың әртүрлі  ішкі және сыртқы өзгерістері кезінде негізгі қасиетінің тұрақтануын қамтамасыз ететін өзара байланысының  тиімді құрылым кезінде бекітіледі.  Физикалық дененің ішкі құрылымы дене құрушы бөлшектердің анықталған байланыс сипаты  мен ұстасу тәртібімен көрінеді.  СОМ-ның құрылымы дисперстелген  әртүрлі дәрежедегі бөлшектердің химиялық-физикалық  байланыстарының түйісіуімен сипатталады. Олардың құрылымы біртекті немесе аралас болуы мүмкін. Біртекті құрылымына кристалданған, коагуляцияланған,  конденсацияланған құрылымдар қатысты болады.

Кристалданған құрылым  дегеніміз қатты фазалардың кристалдану жолымен тұтас берік немесе жартылай кристалдану агрегаттың қалыптасумен пайда болады.

Коагуляцияланған дегеніміз сұйық орта қабаты  арқылы әрекеттескен бөлшектер арасындағы молекулярлық  өзара әрекетінің  салыстырмалы  әлсіз күшпен ұстасатын құрылымды атаймыз.

Конденсацияланған дегеніміз түйіскен атомдар немесе ионндық және коваленттік байланысының валентімен бірге сәйкесетін бөлшектің тікелей өзара әрекеті немесе химиялық байланыс әсеріндегі құрылымды атаймыз.

Көптеген СОМ – орамды,  асфальтобетон, пластбетон, мастикалар және басқа да  коагуляцияланған құрылымда немесе аралас  құрылым түрінде болады.

СОМ жылжымалы кеңістікті торлы құрылымы органикалық байланыстырғыш зат - битумдер,  деготтар,  термопластикалық синтетикалық смолалар, және т.б. біртекті құрылымды – коагуляцияланған, аморфты қасиетке ие болады.

СОМ өзара тек қана құрылымымен ерекшеленеді, яғни негізгі құрылым түзілу бағытымен. Типтік  текстуралары – қабатты, талшықты, түйіршікті – цементтелген, түйіршікті – борпылдақ,  бей берексіз және құрама болып келеді.

СОМ сапасы техникалық қасиеттерімен анықталады. Ол төрт топқа бөлінеді.

Бірінші топқа   су мен булы ортадағы материалдың тікелей қатынасының қасиетіне байланысты болады. Олар материалдың су оқшаулағыш қабілеттілігін тікелей немесе жанама сипаттайды: су өткізбеу, су сіңіру және сумен қанығу гигроскопиялық. Бұл қасиеттері заттың кеуектілігі және физикалық табиғаты, құрылымына байланысты болады.

Екінші топқа   механикалық қасиеті – беріктігі, иілімділігі, серпімділігі, тұтқырлық қасиеті байланысты.

Үшінші топқа  сапалық сипаттамалары, сыртқы орта мен геофизикалық факторлар әсеріне ұзақ уақытқа материалдың көрсететін қатынасы,  су оқшаулау қасиетінің негізгі көрсеткішінің тұрақтылық  қасиеті байланысты болады. Тұрақтылық көрсеткіштеріне ісіну, суға төзімділігі, аязға төзімділігі, химиялық және биохимиялық тұрақтылығы, ұзақ уақыттылығы қасиеттері байланысты.

Төртінші топқа  адгезиялық қасиеті байланысты болады. Олар су оқшаулағыш материалдың қорғаныш құрылымы бетіндегі ұстасуы немесе аралық желімдену қабаты  қабілетін көрсетеді.

СУ ОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРДЫ ӨНДІРУГЕ

АРНАЛҒАН ШИКІ ЗАТТАР

Дәріс жоспары:

- Деготты  материалдары.

- Құрамы, қасиеті, деготты алу түрлреі мен әдістері.

- Битумды-деготты  байланыстырғыш  материалдары.

- Битумды –резинді  материалдары.

ДЕГОТТАР

Деготтар – қатты отынды (тас көмір немесе қоңыр көмір, торф, сланц, ағаштар) құрғақ айдамалау кезіндегі қосалқы өнім сияқты тұтқыр немесе сұйық байланыстырғыш затты атайды.

Деготтар жоғары молекулярлы көмірсутегінен тұрады. Ол  келесі заттардың тобынан құралады:  қатты, балқымайтын көмірлі заттардан, органикалық ерітінділерде ерімейтін («еркін көміртегі»); қатты балқымайтын деготты смолалар; тұтқыр иілмелі балқитын деготты смолалар, бензолда және хлор түрінде ериді; сұйық деготты майы, қатты қалдығы – тандыр.

Деготь күрделі дисперсті жүйеден тұрады, олар майлы орта, «еркін көміртекті» дисперсті фазалар және қатты смолалар.

Деготтың құрылымы бойынша суспензияға жуық болады, сондықтан оның тұтқырлығы қатты фазалардың концентрациясына байланысты болады, олардың құрылымы битумге салыстырғанда қыздыру кезінде тұрақты болып келеді.

Көмірді кокстану мен газсыздандыру үдерісінде дымқыл тас көмір деготын алуға болады. Дымқыл деготтар кокстану температурасына байланысты екі түрге бөлінеді: алғашқы немесе төмен температуралы, температурасы  500...7000С болады,  және екінші  (жоғары температуралы), температурасы 1000...1300°С.

Тандыр (пек) – қара түсті қатты немесе тұтқыр аморфты зат. Бұл 360°С жоғары температурада тас көмірді айдамалау кезіндегі қалдық өнімі. Тандыр шайырлы заттан еркін көміртегінен, кокс пен көмір бөлшегінен,  нафталин және  майдан құралады. Пектарды төбенің жабын материалдарына, пекті лактар алуға пайдалаанады.

Д е г о т т а р д ы ң қасиеті  олардың құрамы мен құрлымына байланысты. Негізгі механикалық қасиеті  оның тұтқырлығы. Деготтың тұтқырлығын  стандартты вискозиметрде анықтайды. Тұтқырлығына байланысты деготтарды  келесі маркаларға бөледі: Д-1, Д-2, Д-З, Д-4, Д-5, Д-6.

Биотұрақтылығы - жоғары, түсі - қара,  тас көмір смола  иісті, улы болады.

Деготтың сапасын жақсарту үшін 30% дейін минералды дисперсті толтырғыштар (ұнтақталған әк тасы мен доломит, тас көмір мен цемент тозаңдары) енгізіледі. Олардың құрамы есептік немесе зертханалық жолмен таңдап алынады.

Деготтарды өндіру. Коксті пештерде әртүрлі  маркалы байытылған көмірден дайындалған  шихтаны енгізеді. Шихта ауа жіберілмей қыздырылады,  кокстану 1100...1200°С температурада  көмірден ұшатын заттар толықтай жойылады. Кокстану үдерісінде дымқыл тас аммиакты сулар мен көмір смоласының  булары тоңазытқышта  ұстап алынады, бұл жерде олардың конденсациясы жүріледі. Тоңазытқышта бумен бірге көмір мен кокстың майда бөлшектері шөгеді.  Әрі қарай конденсация өнімі дегот тұндырғыштарға бағытталады.

БИТУМДЫ –ДЕГОТТЫ  БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ МАТЕРИАЛДАРЫ

Байланыстырғыштың қажетті қасиетін алу үшін екі немесе бірнеше материалдарды  араластырып дайындайды.

Битумды деготпен немесе деготты өнімдермен араластыру кезінде минералды материалдар мен органикалық негізді (картон, маталар) белсенділігі арттырылған, биологиялық-химиялық тұрақтылығы жоғары материалдар  алуға болады.

БИТУМДЫ-РЕЗИНДІ  БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ МАТЕРИАЛДАРЫ

Битумдердің созылғыштығы, жылу тұрықтылығы, ұзақ уақыттылығы мен беріктігін арттыу үшін оларға каучук немесе реттегіш резиндерді  енгізеді. Осындай жолмен  битумды-резинді немесе резинді –битумды байланыстырғыштарды алады.

Реттегіш резиндерді алу үшін тозған покрышкалар, каучукты заттарды 50% жоғары, сонымен қатар қара және түсті резиналы бұйымдар өндіретін зауыттардың қалдықтарын экономикалық тиімділігі үшін пайдаланады.  Ескірген резиналарды әдетте алдын ала ұнтақтап және қышқыл мен сілтілермен тазартып, жұмсартқыштар үгінділер қосып, қыздырып пайдаланады.