Лекция 5. Магнитные материалы

Потери в магнитопроводе

Основная формула трансформаторной ЭДС

Магнитные материалы

В радиоэлектронной промышленности широко используются радиоэлементы, работающие с магнитным полем. В качестве примера можно назвать индуктивности, дроссели, трансформаторы. Для увеличения индуктивности этих радиоэлементов при неизменных размерах и количестве витков катушки часто применяются ферромагнетики. При этом используются свойства ферромагнетика усиливать (концентрировать) магнитные поля за счёт собственной намагниченности.

При работе индуктивности очень важно знать зависимость ее индуктивности от внешних факторов. Основным фактором, влияющим на индуктивность, является магнитная индукция магнитного сердечника. Она, в свою очередь, сильно зависит от магнитного поля, воздействующего на магнитный сердечник. Исследуем эту зависимость. Сердечники выполняются различной формы, но наиболее эффективными при этом являются сердечники замкнутой формы (силовые линии магнитного поля всегда замкнуты). Для создания магнитного поля в ферромагнитном сердечнике намотаем на него провод и пропустим по нему ток, как это показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Катушка с ферромагнитным сердечником

К катушке подводится переменная внешняя ЭДС ес частотой fc, W — число витков в обмотке. При протекании тока i в сердечнике создаётся магнитный поток Ф, который в основном замыкается по сердечнику, так как магнитное сопротивление воздуха в μ раз больше чем у сердечника (μ — относительная магнитная проницаемость). Часть магнитного потока замыкается, минуя сердечник — это поток рассеяния Фs. Пока потоком рассеяния пренебрегаем.

Если сердечник первоначально был полностью размагничен, то процесс его намагничивания в координатах индукция-напряжённость идёт по линии 0 – b (рисунок 2). На этом рисунке: В — магнитная индукция Вб/м2 = Тесла, Н — напряженность магнитного поля (А/м).

Рисунок 2. Намагничивание сердечника (петля гистерезиса)

Когда внешняя ЭДС меняет знак, то сердечник перемагничивается в другую сторону, но в точку 0 он уже никогда не вернётся. Рабочая точка перемещается по частной петле гистерезиса (b-d-b). Если увеличить внешнюю ЭДС, то площадь петли возрастает. Вершина петли переходит из точки b в точку a. В конце концов настаёт такой момент, когда увеличение ЭДС не приводит к увеличению площади петли гистерезиса, которая в этом случае называется кривой предельного цикла. Она отсекает на оси абсцисс отрезок HC, называемый коэрцитивной силой, а на оси ординат отрезок Br — остаточную индукцию. Индукция в сердечнике при напряжённости H = 5HC называется максимальной индукцией — Bm. Величины Br, HC и Bm являются справочными параметрами магнитного материала. Напомним также, что μа = В/Н — абсолютная магнитная проницаемость, μ0 = 4π10−7 [Гн/м] —магнитная проницаемость вакуума, μ = μа/μ0 — относительная магнитная проницаемость (безразмерная величина), индуктивность измеряется в Генри — [Гн] = [в×сек/а] = [Ом * сек], магнитный поток Ф измеряется в веберах — [Вб] = [в * сек], отношение Br/Bm= П — коэффициент прямоугольности магнитного материала.

Геометрическое место точек вершин частных петель гистерезиса есть основная кривая намагничивания В(Н), которая приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Кривая намагничивание сердечника

На рисунке 4 приведена зависимость μ(Н). Здесь выделяются три области: 1 — линейная (почти!), 2 — область перегиба и 3 — область насыщения. В первой области работают силовые трансформаторы и дроссели сглаживающих фильтров, во второй — магнитные усилители, в третьей — магнитные ключи (дроссели насыщения). Для расчётов кривую намагничивания линеаризируют, считая на линейном участке μнач = μмакс = μa.

Параметры сердечника определяются свойствами магнитного материала и весьма существенно конструкцией магнитопровода. В качестве магнитных материалов используют различные высокоуглеродистые стали, пермаллои, магнитодиэлектрики и ферриты. В зависимости от технологии изготовления различают сердечники пластинчатые, ленточные и прессованные. На частотах 50...400 Гц используют сталь в виде лент или пластин толщиной 0,3...0,5 мм, а на частотах 400...1000 Гц – 0,1...0,2 мм. На более высоких частотах используют пермаллои, магнитодиэлектрики и ферриты.

Пермаллой — железоникелевый сплав — сталь с высоким процентным содержанием Cr, Ni, Mn, Co, Mo. Используют в виде лент толщиной 5...20 микрон. Это "магнитомягкий" материал (узкая петля гистерезиса — Нс менее 5 А/м).

Магнитодиэлектрик — мелкодисперсный ферромагнитный порошок, формируемый в сердечники связующим материалом на основе полистирола. Используются на высоких частотах ( 1...500 кГц). Это альсиферы и прессованный пермаллой — прессперм (порошок пермаллоя!).

Феррит — ферромагнитный порошок, спекаемый при высокой температуре (~1200°С) и давлении до 30 Атм. Ферриты более технологичны и дешевле в производстве, но в диапазоне температур от −60 до +125°С их индукция изменяется на ±30%, а у пермаллоя на ±5%. В таблице 1 приведены характеристики некоторых магнитных материалов.

Потери в магнитопроводе

Потери в магнитопроводе существенно зависят от частоты воздействующего на него магнитного поля. Поэтому потери в магнитопроводе разделяют на:

статические

динамические

Статические потери — это потери на перемагничивание магнитопровода. Магнитный поток, проходя по сердечнику разворачивает все домены то по направлению магнитного поля, то в противоположном направлении, при этом поле совершает работу: раздвигается кристаллическая решётка, выделяется тепло и магнитный сердечник разогревается. Статические потери пропорциональны площади петли (Sпетли), частоте (fсети) и весу (G) сердечника:

Pг ≡ Sпетли × fсети × G.

Это, так называемые, потери на гистерезис. Чем уже петля, тем меньше потери. При уменьшении толщины ленты возрастает Нс, увеличивается площадь петли и потери на гистерезис возрастают. При увеличении частоты поля уменьшается μа и также возрастают потери.

Динамические потери — это потери на вихревые токи. Петля гистерезиса, снятая на постоянном токе (fc = 0) называется статической петлей. С увеличением частоты fc на этот график начинают оказывать действие вихревые токи.

Ферромагнетик (сталь) — хороший электропроводник, поэтому магнитный поток, проходя по сердечнику наводит в нём токи, которые охватывают каждую магнитную силовую линию. Эти токи создают свои магнитные потоки, направленные навстречу основному магнитному потоку. Результат сложения наведённых токов в толще магнитопровода такой, что суммарный ток как бы вытесняется к краям массивного магнитопровода, как это показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Вихревые токи в ферромагнетике

Между силовыми линиями токи компенсируются и, в результате, ток протекает только по периметру. Сталь имеет малое омическое сопротивление, поэтому ток достигает значений сотен и тысяч ампер, вызывая разогрев магнитопровода. Для уменьшения вихревых токов необходимо увеличить омическое сопротивление, что достигается набором сердечника из изолированных пластин. Чем тоньше пластина (лента), тем выше её сопротивление и меньше вихревые токи. В зависимости от рабочей частоты толщина (Δ) пластин (ленты) различна. В таблице 1 приведена зависимость толщины пластин от частоты сети

Таблица 1. Толщина пластин в зависимости от частоты сети

| Частота сети fc (Гц) | Толщина пластин Δ (мм) |
| --- | --- |
| 50 ... 60 | 0,5 ... 0,35 |
| 400 | 0,2 ... 0,1 |
| 20000 | 0,05 ... 0,003 |

Потери на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты, квадрату толщины и весу сердечника Pв ≡ f2 × Δ2 × G. Поэтому на высоких частотах используются очень тонкие материалы. Наименьшими потерями обладают ферриты — порошок ферромагнетика спекаемый при высокой температуре. Каждая крупинка изолирована окислом, поэтому вихревые токи очень малы. Последняя строка таблицы 1 соответствует именно такому варианту изготовления магнитного сердечника.

Общие потери в магнитопроводе (РМАГ) равны сумме статических и динамических потерь:

РМАГ = Рг + Рв.

В справочниках на магнитные материалы потери Рг и Рв не разделяют, а приводят суммарные потери на 1 кг материала — Руд [Bт/кг]. Итоговые потери находят простым умножением удельных потерь на вес сердечника

РМАГ = Руд × G        (2)

Поскольку потери являются многопараметрической величиной, то в справочниках приводятся таблицы или графические зависимости удельных потерь от того или иного параметра. Например, на рисунке 2 показаны зависимости потерь от индукции для стали толщиной Δ = 0,35 мм на частоте f = 50 Гц для разного типа проката.

Рисунок 2. Зависимость потерь в электротехнической стали от индукции

Для других частот такие зависимости будут иными. Если режим эксплуатации магнитопровода не соответствует режиму измерения потерь, то потери можно пересчитать на требуемый режим по эмпирической, но вполне пригодной формуле:

(3)

где α, β = 1,3...2 — эмпирические коэффициенты, которые с достаточной

для практики точностью можно принять равными 2;

f0, B0 —         режим измерения, для которого приводятся графики

или табличные справочные данные;

fx, Bx —         режим эксплуатации для которого требуется найти потери.

В таблице 2 приведены примерные удельные потери некоторых ферромагнитных материалов, применяемых в магнитопроводах трансформаторов и катушек индуктивности.

Таблица 2. Удельные потери некоторых ферромагнитных материалов

| Марка | Частота, кГц | Руд, Вт/кг | Толщина, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3414 | 0,4 ... 20 | 22 ± 2 | 80 |
| 50НП | 0,4 ... 20 | 14 ± 2 | 50 |
| 50НП | 1 | 5 | 20 |
| 80НХС | 1 | 1,5 | 10 |
| 79НМ | 1 | 1,5 | 10 |
| М2000 НМ-А | 0,4 ... 100 | 32 ± 7 |  |
| М2000 НМ-А | 100 ... 1000 | 13 ± 3 |  |
| М2000 НМ1-17 | 0,4 ... 100 | 63 ± 10 |  |
| М2000 НМ1-17 | 100 ... 1000 | 25 ± 4 |  |
| М3000 НМА | 0,4 ... 200 | 48 ± 8 |  |
| М10000 НМ1 | 0,4 ... 100 | 5,2 ± 1 |  |

Видно, что потери в пермаллое зависят от толщины ленты. Потери в ферритах на высокой частоте меньше, чем на низкой частоте из-за снижения потерь на гистерезис. Обычно вопрос о выборе материала для сердечника решается с позиции наименьших потерь мощности.

Основная формула трансформаторной ЭДС

Возьмем катушку с ферромагнитным сердечником и вынесем отдельным элементом омическое сопротивление обмотки как это показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником

При подаче переменного напряжения ec в катушке, cогласно закону электромагнитной индукции, возникает ЭДС самоиндукции еL.

(1)

где ψ — потокосцепление,

W — число витков в обмотке,

Ф — основной магнитный поток.

Потоком рассеяния пренебрегаем. Приложенное к катушке напряжение и наведённая ЭДС уравновешиваются. По второму закону Кирхгофа для входной цепи можно записать:

еc + еL = i × Rобм,       (2)

где Rобм — активное сопротивление обмотки.

Поскольку еL >> i × Rобм, то падением напряжения на омическом сопротивлении пренебрегаем, тогда еc ≈ −eL. Если напряжение сети гармоническое, ес = Emcosωt, то:

(3)

Найдем из этой формулы магнитный поток. Для этого перенесем количество витков в обмотке в левую часть, а магнитный поток Ф в правую:

(4)

Теперь возьмем неопределённый интеграл от правой и левой частей:

(5)

Так как магнитопровод считаем линейным, то в цепи протекает только гармонический ток и нет постоянного магнита или постоянной составляющей магнитного потока, то постоянная интегрирования с = 0. Тогда дробь перед синусом является амплитудой магнитного потока

(6)

откуда выразим амплитуду входной ЭДС

Em = Фm × W × ω    (7)

Его действующее значение равно

(8)

или

(9)

Выражение (9) называют основной формулой трансформаторной ЭДС, которая справедлива только для гармонического напряжения. При негармоническом напряжении её видоизменяют и вводят так называемый коэффициент формы, равный отношению действующего значения к среднему:

(10)

Найдем коэффициент формы для гармонического сигнала, при этом среднее значение находим на интервале от 0 до π/2

(11)

Тогда коэффициент формы равен  и основная формула трансформаторной ЭДС принимает окончательный вид:

(12)

Если сигнал является последовательностью прямоугольных импульсов одинаковой длительности (меандр), то амплитудное, действующее и среднее значения за половину периода равны между собой и его kф = 1. Можно найти коэффициент формы и для других сигналов. Основная формула трансформаторной ЭДС будет справедлива.

Построим векторную диаграмму катушки с ферромагнитным сердечником. При синусоидальном напряжении на зажимах катушки её магнитный поток тоже синусоидальный и отстаёт по фазе от напряжения на угол π/2 как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Векторная диаграмма катушки с магнитным сердечником без потерь

В катушке без потерь намагничивающий ток — реактивный ток (Ip) совпадает по фазе с магнитным потоком Фm. Если в сердечнике есть потери (Pмаг ≠ 0), то угол 90° − φ = α — это угол потерь на перемагничивание сердечника. Активная составляющая тока Iа характеризует потери в магнитопроводе.

Рисунок 3. Векторная диаграмма катушки с магнитным сердечником с потерями