СОВРЕМЕННВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПОМОРФИЗМА САМОРОДНОГО ЗОЛОТА

В настоящее время степень изученности золота значительно выше, чем в первые десятилетия XX в. Теперь нет необходимости (с которой мы сталкивались в первые годы своих работ)  доказывать важность исследований состава, свойств и форм выделений золота; такие доказательства приведены во многих публикациях, и количество их умножается. За последние 7-10 лет вышли из печати десятки статей и серия книг, посвященных самородному золоту [11,20,24,28]. Новые данные по минералогии и геохимии золота обсуждались на симпозиуме в 1974 г. во Владивостоке и на втором совещании по общей проблеме типоморфизма минералов в 1977 г. Москва. Выявленные типоморфные  признаки золота все шире используются при поисках и оценке золоторудных проявлений.

Революционизирующую роль в развитии исследований самородного золота, как и многих других минералов, сыграли методы локальных рентгеноспектрального и лазерного спектрального анализов, электронной микроскопии, а также высокочувствительные спектрохимические, нейтроноактивационные методы. Возможность изучать и анализировать частицы, измеряемые микронами, существенно уменьшила трудность, которую обычно испытывали минералоги при получении образцов самородного золота. Следствием явилось резкое увеличение объема получаемых данных, позволяющих полнее, чем ранее, характеризовать зависимости варьирующих особенностей золота от влияний различных факторов.

Благоприятная в своих общих чертах ситуация  все же не может считаться оптимальной; наши знания о природе выявляемых различий золота пополняются пока еще медленно. Наряду с известными причинами такого положения, не раз осаждавшимися в литературе (трудности методического характера и др.), сказывается, как мы полагаем, известная «инерционность» выбора установившихся направлений работ и трактовки получаемых данных.  Это можно видеть из приводимого ниже обзора публикуемых материалов.

Потребность оценки современного состояния рассматриваемых вопросов и влажность обсуждения путей дальнейшей их разработки побудили нас предпринять попытку критического анализа современных работ по типоморфизму  самородного золота. Основное внимание уделяется материалам, представленным на совещании 1977 г. Содержащимся в публикациях за период 1971-1978 гг. Поскольку в этот же период вышла в свет наша монография по золоту [27], ее положения учитываются при сопоставлении материалов и выводов разных исследователей.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЭНДОГЕННЫХ ВЕДЕЛЕНИЙ ЗОЛОТА

Особенности состава самородного золота, в первую очередь его пробности,  является главными объектами интереса исследователей, изучающих этот минерал. Выше нами отмечалось, что применение локальных методов анализа привело к весьма значительному возрастанию количества сведений о вариациях рассматриваемых особенностей. Накоплены данные, характеризующие состав сотен и даже тысяч золотин, а также отдельных участков зерен золота.

Интерпретация имеющихся материалов обычно базируется на идеях, возникших в конце шестидесятых- начале семидесятых годов и частично –в более раннее время.

Индикаторы формационной принадлежности месторождений. Исследователей не перестает волновать старый вопрос о зависимости пробы золота от генетического типа его месторождений. Этот вопрос остается главной темой многих публикаций и докладов по золоту на упомянутых выше конференциях. В большинстве случаев подтверждается и конкретизируется вывод о понижении пробы золота в ряду от глубинных месторождений к близповерхностным, высказанный еще в начале века В. Линдреном , В.В. Вернадским и другими учеными. Новые обширные материалы согласуются с высказанный нами мыслью о возрастании в указанном ряду дисперсии величин пробности золота [27,28].

Обоснования упомянутых положений приводятся в книгах В.Г. Моисеенко, в докладах и публикациях Р.П. Бадаловой, Л.А. Николаевой и других авторов. Варьируют лишь указываемые пределы колебаний сравниваемых  величин. Так, для «малоглубинного» золота характерны диапазоны пробности: по В.Г. Моисеенко 640-860 (в отдельных случаях свыше 900); по Л.А. Николаевой – 590-650, причем отмечается и золото пробы 750-до 900;по Р.П. Бадаловой -750-600 и ниже. Также неодинаковы показатели дисперсии пробности золота среднеглубинные и глубинных месторождений. Вероятно, эти расхождения отражают различия состава золота разных регионов, в большей или меньшей мере представленного в сериях проанализированных образцов. Такие различия мы характеризовали в одной из публикаций 1969 г.

Диапазоны вариаций пробности золота по новым данным оказываются более широкими, чем отмечавшиеся ранее. Мы хотели бы выразить лишь против включения в общие характеристики таких экстремальных для малоглубинного золота величин пробности, как 900 и выше. Столь  высокая проба золота, вероятно, являлись следствием его гипергенных преобразований.

К сожалению, обоснованных суждений о природе рассматриваемых закономерностей мало; повторение известных положений, даже при их конкретизации, уже не может нас удовлетворять. В этой связи интерес представляет попытки В.А. Амузинского и его соавторов [2] объяснить  вариации дисперсии величин пробности золота их зависимостью от содержаний в рудах серебра, концентрация которого возрастает в близповерхностных образованиях. Изучая золото месторождений Якутии и восчочных районов СССР, исследователи установили, что при содержании в рудах 1-10 г/т Ag величина пробности золота колеблется в пределах 100-200, а в рудах с большим содержанием серебра эта величина выше на 300-400 единиц. Развивается также мысль о роли содержаний серы. В отличие от подобных заключений, высказывавшихся ранее в общей форме [3], якутские исследователи приводят некоторые расчеты и построения (фиг.1). однако легко заменить, что связи между содержаниями S в рудах и Ag в самородном золоте выявляются в полях сингулярных точек, относящихся к рудам одной формации, а сказываются в различии позиций таких полей в целом. Очевидно, что рассматриваемые зависимости не могут быть прямыми, а отражают влияние какого-то фактора, общего для сравниваемых показателей. Исходя из принятых нами основ систематики золоторудных формаций, таким фактором следует считать глубинность рудообразования, предопределившую особенности режима серы, кремнезема и, очевидно, серебра в рудном процессе. Вхождение серебра в кристаллическую решетку самородного золота, как мы полагаем [28], зависело не только от общей концентрации этого элемента в растворах,  но и от окислительно-восстановительного режима минералообразования. Это положение получено веское подтверждение в результатах экспериментов М.А. Сахаровой, показавшей, что с увеличением Eh проба кристаллизующегося золота понижается. Интересно, что увеличение кислотности раствора вызывает обратный эффект.

На природу различий пробности золота высказываются и другие точки зрения. Смелая трактовка таких различий была предложена, в частности, Р.О. Берзоном и Г.М. Левитаном [6]. Анализируя пробность золота из разнотипных месторождений Урала, эти исследователи пришли к выводу о главном влиянии характера источников рудного вещества. По их представлениям, золото отностительно низкой пробы (784-980) типично для месторождений, связанных с глубинным базальтоидным магматизмом (колчеданных, скарновых, частично сульфидных и сульфидно-кварцевых), а высокопробное – для месторождений, «сопряженных с палингенными коровыми гранитоидами». Опубликованные данные [6], конечно, не исчерпывают всего материала, позволившего сформировать упомянутый вывод, но то, с чем знакомится читатель, производит впечатление упрощенного подхода в весьма сложному вопросу о признаках различий источников вещества разнотипных месторождений  и о возможном месте среди них типомрфных особенностей состава самородного золота. Средние величины пробности золота по выделенным Р.О. Берзоном и Г.М. Левитаном группам месторождений оказались близкими; все они выше 900(943,919 и 989 – по 250 определениям). Таким различиям, по нашему мнению, придается неоправданно большое значение.

Привлекают внимание факты, показывающие, что в некоторой части однотипных месторождений присутствует золото резко различной пробности. Р.П. Бадалова [5] убедительно показала это на примерах месторождений Узбекистана (фиг.2). По ее мнению, количественное соотношение электрума (проба 500 и ниже) и высокопробного золота может служить критерием группировки месторождений и показателем глубинности их формирования. С этим выводом трудно согласиться, поскольку в выделяемые группы отнесены, несколько нам известно, разнотипные по генезису образования. С этим выводом трудно согласиться, поскольку в выделяемые группы отнесены, насколько нам известно, разнотипные по генезису образования. Вместе с тем материалы Р.П. Бадаловой несомненно ценны. Выявленные ею вариации могут указывать на неравномерное развитие гипогенного и гипергенного «облагораживания» самородного золота отдельных месторождений. Однако в каждом конкретном стучае для подобных выводов нужны особые доказательства.

Основным результатом рассматриваемого раздела исследований явилось уточнение возможности распознавать золото, типоморфное для конкретных рудных формаций. Попутно отметим, что нет необходимости заменить это определение недостаточно четким понятием «генетический тип самородного золота». Не случайно, что  Л.А. Николаева [23], предложившая это понятие , в последнее время его почти не использует [24].

Медленно пополняются характеристики малых примесей в золоте, могущих служить показателями генетических типов и формаций золоторудных месторождений. Имеющиеся сведения в большой части разнорчивы. Исследователи сходятся на признании типичности примесей: для «малоглубинного» золота-Sb,Te, Mn, «среднеглубинного» - Bi, «глубинного» - Ti; сквозное распространение, по общему мнению, имеют Fe,Cu,Pb.

Значение других примесей оценивается далеко не одинаково (таблица). Так, например, золото с примесями Sn и Pt в более ранних публикациях [35]  уверенно считалось типичными для «высокотемпературных » глубинных месторождений, а В.Г. Моисеенко [20] установил распространенность этих примесей в золоте из малоглубинных руд; одновременно в золоте, отложенном на относительно больших глубинах, были обнаружены, казалось бы, несвойственные этим условиям концентрации ртути. Было бы интересным проверить наше предложение об эпигенетическом  заражении золота ртутью [28], показав на конкретных примерах распределение ртутьсодержащего золота по отношению к зонам поздних тектонических нарушений. В золоте среднеглубинных месторождений чаще, чем это считалось ранее, фиксируется примесь Sb, Mn, Ti, Cr, а малоглубинном золоте -–i,Ni,As [18].

Пока еще неясно, означают ли приведенные данные недостаточную корректность первых оценок типоморфизма малых примесей в золоте или отклонения от таких оценок обусловлены далеко не равным представительством (в сравниваемых совокупностях) образцов золота из разных рудных провинций, обладающих геохимической спецификой. Более надежны приведенные Л.А. Николаевой [24] сведения, относящиеся к одной структурно-фациальной зоне. Здесь в золоте из среднеглубинных и глубинных месторождений содержания Pb и Cu на порядок ниже, а Bi и Cr на порядок выше, чем в образцах золота из малоглубинных месторождений. Ценность этих сведений несколько снижается из-за отсутствия указаний на принадлежность анализированных образцов к ранней или поздней генерации золота, обычно имеющих разный состав.

Признаки геохимической специфики рудных провинций. Большое значение региональных различий сотава золота,  установленное в предыдущий период [27,35],в настоящее время подтверждается многими сотнями анализов, в основном количественных спектральных. В полной мере наследуется идея о зараженности золота комплексами металлов, образующими самостоятельные месторождения. Уточняется значение примесей в золоте таких элементов, которые не образуют в данном районе собственных месторождений; многие из них концентрируются в золоте месторождений одной формации, расположенных в разных областях. Ранее мы отмечали  регионально изменчивые содержания серебра в  «малоглубинном» золоте [27]. Столь же изменчивым оказывается содержание в подобном золоте теллура: в образцах из Забайкалья оно достигает 0,n%, а из Приамурья почти не превышает величины 0,00n-0,000n%. Повышенные концентрации селена устанавливаются в золоте отдельных малоглубинных месторождений Востока СССР. В последнее время низкопробное золото с 1,2-1,4 % Se обнаружено в Средней Азии (исследования Ю.А. Волкова, Г.М. Чеботарева, И.Х. Хамрабаева и др.).

Выразительны показали повсеместного заражения золота висмутом в некоторых восточных районах СССР[9], в Забайкалье, Восточном Узбекистане (данные автора, М.И. Новгородовой, Р.П. Бадаловой и др.); во всех этих областях распространена висмутовая минерализация. Примеси As, Cu, Sn, W  появляются в самородном золоте там, где золоторудные месторождения ассоциируются с рудопроявлениями указанных металлов. Пробные примеры далеко не единичны.

Причины, определившие региональные различия состава золота, по существу, еще не обсуждались. Исследователями сороковых годов [35] высказано предположение, что ассоциация Au-Hg-Sb явилась следствием общности источника этих элементов. Такое объяснение вероятно, если допустить, что в один и тот же этап возникали разобщенные месторождения разных металлов с широкими перекрывающими друг друга ореолами их рассеяния. Может быть выдвинута иная гипотеза, согласно которой примеси в золоте в какой-то мере отражают контаминацию золотоносных растворов веществом ранее сформированных руд. Была бы интересной проверка этих допущений при анализе материалов картирования полей рассеяния интересующих нас металлов, а также рассеяния интересующих нас металлов, а также при моделировании явлений контаминации металлогеносных растворов и осаждения из них золота. Полученные данные могли бы служить основной прогнозов, относящихся к наличию на глубине руд определенного состава, соседствованию участков разнотипных руд и т.д.

Показатели зональности месторождений. Зональное распределение золота разного состава в рудных полях было замечено сравнительно давно[34], но до сих пор изучается фрагментально, лишь в немногих районах. Общих закономерностей такого распределения пока еще не установлено. В одних районах, например на Чукотке [11], в Алтае-Саянской области и Забайкалье [16], проба золота с глубиной всюду повышается и подсчитывается даже градиент ее повышения – до 10-12 единиц пробности на 100 м;в других областях, таких, как повышения, так и понижения пробы золота на глубоких горизонтах [10] с преобладанием первой тенденции[21]. Известны многие примеры проявления обратной картины[11,21 и др.]. В некоторых рудных полях восточных районов СССР распределение золота разной пробы описывается полимодальными кривыми[12].

Значительно меньше сведений о горизонтальной зональности распределения золота разного состава. Так, в золото-сульфидных месторождениях Восточного Саяна А.Ф. Коробейников и его соавторы [16] отмечают факты снижения пробы золота (от 958 до 868) по мере удаления от контактной зоны интрузива, причем на других примерах, отметим, что критическое замечание вызываетобычно недостаточный анализ рассматриваемых материалов, особенно в связи с общими закономерностями зонального строения рудных полей. Такой анализ нередко заменяется общими упонинаниями о влиянии менявшихся физико-химических условий рудообразования, что мало проясняет вопрос.

Различия генераций золота и их зависимость от состава минеральных ассоциаций. Многочисленные исследования выявили неодинаковый характер таких различий в разных полях. В отдельных работах последних лет приводится подтверждения известного вывода А.Е. Ферсмана о закономерном «очищении» самородного золота от примесей на поздних стадиях рудообразования [24 и др.]. Вместе с тем все больше выявляется примеров, показывающих обратную картину. Относительно низкая проба характеризуется позднее золото месторождений Северо-Востока СССР, Алдана [17] ,некоторых районов Узбекистана [8].

Причины указанных различий заслуживают особого исследования. В изученных нами случаях [29] повышение содержаний серебра в позднем золоте можно было уверено связывать с поздней деятельностью богатых серебром растворов; низкопробное золото нарастало на корродированные по межзерновым промежуткам. Аналогичные соотношения наблюдались Л.А. Николаевой [24].

Различия малых примесей в разновременных выделениях золота из месторождений Якутии отменены Н.С. Игумновой и З.П. Приходько [13]. По их данным, ранняя генерация золота содержит Fe, Te, Hg, поздняя, более низкопробная (35 % Ag и более ) – Cu и Pb;сквозными являются примеси Bi и Mn. В.Г. Моисеенко [20] показал, что в малоглубинных месторождениях Приамурья и некоторых восточных районов СССР от ранних генераций к поздним возрастает содержание в золоте примесей не только Ag, но и Hg, Sb, Sn. Интересно, что одновременно уменьшаетсявелинины отношения Te : (Te+Se) 100 и As : (As+Sb)∙100: первое – от89,5 до 66,7 второе – от 91,7 до 55.0. Таким образом, минералоги получают еще один показатель типоморфизма генераций самородного золота, может быть, более надежный, чем содержание серебра. Однако использование этого показателя затрудняется из-за малых содержаний примесей и недостаточной чувствительности массовых методов определения их количеств.

Хотелось бы обратить внимание исследователей на необходимость строгой аргументации выводов о принадлежности исследуемых частиц золота к той или иной генерации; такая аргументация, к сожалению, нередко опускается, что снижает убедительность выводов о типоморфизме разновременных выделений золота.

Давно установлено и подтверждается новыми данными влияние состава минеральных ассоциаций на характер и концентрацию примесей в самородном золоте. Г.Н. Гамянин и его соавторы [9] по результатам анализов 102 образцов из месторождений Якутин показали, что выделения золота, извлечённые из арсенопирита, обогащены мышьяком (0,0n- 0,n%), из галенита – свинцом (до 0,08%), из антимонита – сурьемой ( до 0,05 %). Включения упомянутых минералов в пробах золота не обнаружены, хотя нельзя отрицать возможности их присутствия в виде тонкодисперсной вкрапленности. Не исключается и влияние диффузионного обмена металлами между контактирующими зернами минералов, что было ранее указано М.С. Сахаровой [31].

В ряде случаев концентрация примесей в золоте не обнаруживает прямой зависимости от состава вмещающих минералов. Например, в месторождениях Казахстана выделения самородного золота, ассоциирующиеся с халькопиритом, пиритом или теллуридами,   содержит почти одинаковые количества меди (от 0,30 до 0,35%) и теллура (от 0,04 до 0,07%) [33].

Признаки эндогенных преобразований руд. Исследования В.Г. Моисеенко [19], убедительно показавшие, что состав самородного золота существенно меняется при термических воздействиях на руды, в большой мере стимулировали внимание минералогов к признакам метаморфизма золоторудных образований. В новых публикациях В.Г. Моисеенко [20] излагает результаты продолжающихся им экспериментальных исследований, обосновывающих вывод о диффузионной подвижности примесей в золоте в условиях повышенных температур. Доказывается также возможность диффузионной перегруппировки золота в рудах даже при относительно низких температура – 100-300 ºС.

Заслуживают внимание работы якутских минерологов, установивших, что проба золота резко повышается не только в пределах экзоконтактовых ореолов интрузивов, но и там, где на золотокварцевое оруденение была наложена поздняя сурьмяная минерализация [9,12 и др.]. Установлено, что в метаморфизованных рудах восточных районов СССР, сформировавшихся в «добатолитовый» период, золото сохраняет примеси сурьми и меди. Если не допускать возможности последующего заражения золота этими элементами, следует признать, сто тенденция очищения его то примесей при метаморфизме руд проявляется не повсеместно. Неполное очищение золота может быть связано с блокированием примесей границами блоков мозаики,  зерен или другими скоплениями дислокационного характера.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЙ ЗОЛОТА

Создается впечатление, что интерес минералогов к вопросам морфологии золота в последние годы несколько ослабевает; в печати они освещались редко и мало были затронуты на последнем совещании по проблеме тиморфизма  минералов. Вместе с тем мы убеждены, что морфологическое направление исследований, одно из древнейших в изучении золота, далеко не исчерпало своих возможностей.

В наших публикациях сороковых – пятидесятых годов и монографии 1973 г. были  намечены лишь общие пути раскрытия природы вариаций форм золотин и самородков. Трудно согласиться с Л.А. Николаевой, [24], полагающей, что упомянутые публикации делают излишним последующий анализ морфологических особенностей золота; исследования самой Л.А. Николаевой, как и ряда других минералогов, дают новые интересные материалы для такого анализа.

Формы разновременных выделений золота и их зависимость от минеральной среды. Характеристика такой зависимости являлась темой многих сообщений на упомянутом выше совещании. Исследователи Якутии [9] отметили, что в изученных ими месторождениях Востока СССР удлиненные кристаллы золота и их сростки чаще встречаются в арсенопирите и в сульфоантимониках, видимо, подчиняясь ослабленным направлениям в их зернах, а каркасные – в агрегатах галенита и сфалерита. Примечательны округлые, частью полигональные формы включений золота в антимоните, отмеченные в сообщении А.Я. Жданова на том же совещании. Если учесть возможные явления регенерации золота в период поздней сурьмяной минерализации, то такие включения могут быть отнесены к метаморфогенным (дорастание реликтовых частиц в процессе переотложения золота).

На многих примерах доказывается, что ранняя генетизация золота представлена преимущественно каплевидными и амебообразными частицами (мельчайшие из них, по нашим данным, - монокристальные), а поздние его выделения – чаще ксеноморфные, неправильных очертаний (материалы Н.М. Давиденко, В.Г. Моисеенко, Ю.С. Бермана, А.И. Игумновой и др.). Эти данные, известные  и в предыдущий период исследований, дополняются конкретными материалами наблюдений, преимущественно дополняются по восточным районам СССР. Подробные материалы сохраняют свое значение при суждениях о времени и условиях кристаллизации золота.

Особенности форм кристаллов золота как генетические признаки .

Описание ограненных индивидов золота, многочисленные в литературе XVIII и начале ХХ в., появляются в печати все реже. Это связано, с одной стороны, с резким уменьшением частоты встречаемости относительно крупных кристаллов золота, наиболее характерных, как мы полагаем, для верхних частей рудных столбов ( во многих месторождениях уже отработанных), а с другой – с трудностями кристаллографического изучения мелких и ультрамелких кристаллов, которыми представлена главная масса тонкодисперсного золота. Есть основания предполагать, что изучение морфологии микрокристаллов золота, несомненно изменчивой в зависимости от минеральной среды и условий образования центров кристаллизации золота, откроет    новую страницу в исследованиях золотоносных образований. В этой связи интерес представляют суждения Р.А. Амосова и В.Ф. Гуреева [1] о способах зарождения индивидов золота на поверхностях зерен других минералов и в телах таких зерен, дефектов их структуры. Выводы базируются на известных предприятиях о дислокационном механизме подобных явлений, и хотя аналогии, например с кристаллами SiC и СdI, кажутся слишком далекими, постановка вопроса в этом плане вполне оправдана. Интересной и практически важной представляется задача изучения зависимостей форм и расположения микрокристаллов золота от характера и топологии дефектов кристаллических структур «матрицы».

Сведения о формах относительно крупных кристаллов золота при всей их ограниченности представляют большую ценность. Вышли в свет статьи, посвященные искаженным формам роста и растворения кристаллов золота [7,25], характеристикам кристаллов золота из Украины [15 и др.]. Прекрасные фотографии и детальное описание сростков кристаллов и дендритов золота из восточных районов СССР содержатся в книгах Н.М. Давиденко [11], В.Г. Моисеенко [20]. Большинство кристаллов, судя по опубликованным изображениям, относится к гемиидиоморфным индивидам, вероятно, росшим в неоднородной среде или в полостях интрарудного выщелачивания. Нам посчастливилось обнаружить признаки расщепленного роста кристаллов золота [27]; впоследствии они наблюдались также Л.А. Николаевой [24] и другими исследователями. Что касается форм скелетного роста, оисанных некогда Р. Хелмахаккером, А. Купфером, а в последние десятилетия нами, то их характеристики практически не пополняются.

Данные об условиях кристаллов в общем согласуются с ранее намеченными закономерностями усложнения гранных форм индивидов золота и увеличения роли дендритных и дендритоидных выделений по мере перехода от глубинных месторождений к малоглубинным, а в пределах месторождений – от ранних продуктивных ассоциаций к поздним [27,28] (фиг.3) . Однако остается неясным, какие же условия предопределили вариации таких форм в пределах одних и тех же месторождений и даже в одних и тех же друзах кристаллов золота? Исследования конвергентности кристалломорфологических особенностей золота остаются задачей будущего.

В рассматриваемом плане многообещающим представляется начало работ Н.З. Евзиковой. Ею совместно с Р.П. Бадаловой изучены многочисленные кристаллы золота (свыше 1000 из 200 проб) из месторождений Узбекистана и показано кристалломорфологическое развитие золота Западного и Восточно Узбекистана (развитие соответственно октаэдрических или кубических граней). Эти особенности исследователи объясняют разным геологическим строением регионов [4]. Упомянутые зависимости, очевидно, не непосредственные; можно полагать, что они проявляются в связи с господством в сравниваемых провинциях разных золоторудных формаций, развитие которых осуществлялось при неодинаковых физико-химических параметрах рудообразования. Мы склонны с осторожностью относиться и к предположению этих авторов о тенденции смены кубических форм откаэдрическими в продуктивных зонах месторождений. Основания для такого предположения (более позднее развитие граней (100) и соответствие октаэдрического габитурса кристаллов «закону Браве») пока еще недостаточны. Материалы наших наблюдений показывают, что в продуктивных зонах рудных полей встречаются изменчивые сочетания кристаллов золота, гранные формы которых более сложны, чем за пределами этих зон.

Можно надеяться, что дальнейшие исследования Н.З. Евзиковой уточнят намечающиеся закономерности.

Индикаторные значения рельефа поверхности золотин. Важнейшей особенностью характеризуемых поверхностей является развитие на них ступенчатости – то грубой,  видимой в лупу, то обнаруживаемой лишь на электронно-микроскопическом уровне. Первые характеристики ступенчатого рельефа граней кристаллов золота были опубликованы еше в прошлом веке Г.Ратом, В.Левисом, П.В. Еремеевым. Позже ступенчатые скульптуры были обнаружены нами на поверхности золотин неправильной формы, заключенных в кварце. Зависимость ориентировки ступеней от кристаллографических направлений основных индивидов золота и сохранение их форм при соприкосновении с различно ориентированными зернами кравца позволили отнести их к скульптурам дорастания зерен золота в узких полостях, образованных при опережающем выщелачивании ранее возникших минералов. Отсюда следует, что ступенчатая скульптура далеко не всегда может рассматриваться как признак индукционных поверхностей индивидов золота в эпитаксических сростках их другими минералами.

Особенности микрорельефа поверхности кристаллов и зерен золота заслуживают детального изучения как возможные показатели степени пресыщения растворов ( высота ступеней роста) и синминерализационные напряжений (выходы плоскостей скольжения по (111) индивидов золота, часто фиксируемые впадинами между ступенями роста) (фиг.4,а). В ряде случаев нам удалось обнаружить мельчайшие автоэпитаксические наросты позднего золота на поверхности деформированных золотин; они имели вид пленок, кристаллов или плоских дендритов, закономерно ориентированных (фиг.4,б). Это позволило подчеркнуть значение автоэпитаксии при отложении или переотложении золота [27,28].  Отдельные общие высказывания в этом плане встречаются в литературе последних лет, но материалы новых наблюдений, к сожалению, не приводятся.

ТИПОМОРФИЗМ СТРУКТУР И СУБСТРУКТУР ВЫДЕЛЕНИЙ ЗОЛОТА

Типоморфное значение структур индивидов и агрегатов самородного золота в доктадах, представленных на упомянутых выше совещаниях, почти не рассматривались. Авторы ограничивались общими упоминаниями о проведенном ими изучении таких структур [6] или указанием на однородную зернистость выделений золота [13]. Более широко структуры агрегатов золота исследовались Л.А. Николаевой и Н.Б. Бархударян; основные их положения содержатся в книге Л.А. Николаевой[24].

Рассматриваемым вопросам посвящены специальные главы нашей монографии 1973 г. и ряд статей, написанных нами совместно с М.И. Новгородовой; известное внимание им уделяли в своих публикациях Р.П. Бадалова, В.Г. Моисеенко, Г.С. Попенко и др.

Структуры агрегатов и индивидов золота как индикаторы условий рудообразования. Новые данные в основном подтверждают ранее намеченные нами закономерности расположения зерен, растущих от границ с зернами других минералов, зависимости величины индивидов золота от общего размера золотин и самородков, возрастание контрастности зонального строения кристаллов по мере перехода от глубинных месторождений к малоглубинным. Общие высказывания в этом плане и дополнительные фактические материалы имеются в книгах Л.А. Николаевой и В.Г. Моисеенко, а также в статьях других исследователей самородного золота. Попытка углубленного анализа дискационного механизма роста индивидов золота содержатся в упоминавшийся выше работе Р.А. Амосова и В.Ф. Гуреева, но она не сопровождается детальным изучением структуры таких индивидов.

Очевидно и этот вопрос, как и руд других, указанных выше, должен служить предметом исследований на следующем этапе изучения типоморфизма зотота, начатых еще в начале века и пока не нашедших своего продолжения. Остается неясным типоморфное значения двойников золота, по нашему мнению, имеющих разное происхождение – ростовое и деформационное («механические» двойники). Л.А. Николаева, пизнавая это положение, отмечает преобладание двойников второго типа, но обоснования такого вывода пока недостаточны.

Мозаичные субструктуры и слоистость индивидов золота, описанные в ряде наших публикациях [27,29 и др.], продолжают исследоваться лишь в коллективе ИГЕМ АН СССР. Новые данные, полученные нами совместно с М.И. Новгородовой, выявили различия конфигурации фронтальных частей слоев и их неоднородность, однако значение таких различий еще не установлено.

Структуры и субструктуры выделений золота как показатели эпигенетических процессов. В последнее десятилетие стали уверенно развиваться представления об интра- и пострудных изменениях структуры золотин при динамических и термических воздействиях на руды. Первые доказательства существования природных структур рекристаллизации деформированного золота, полученные нами и А.И. Фасталовичем в период 1941-1951 гг. [,29 и др.], были пополнены затем С.В. Яблоковой, Л.А. Николаевой, Г.С. Попенко и др. Эксперимементы В.Г. Моисеенко [19,20] и Н.А. Калиткиной [14] выявили признаки дезынтеграции зерен при их прогревании и показали тенденцию удаления из них легкоподвижных примесей.

В нашей монографии 1973 г. развивается мысль, согласно которой современные структуры золотин и самородков в большой мере явились результатами их эпикристаллизационных преобразований: полигонизации или укрепления индивидов, диффузионного перераспределения в них примесей, развальцевания блоков мозаики, возникших в процессе роста кристаллов, перекристаллизации и т.д. Распространенность этих явлений подтверждается также результатами исследований Л.А. Николаевой [23,24]. Указываемые признаки преобразований золота во многом согласуются с отмеченными нами; это двойники проростания, изгибы двойников, «линии скольжения» и появление в связи с ними новых зерен, исчезновение зон роста и границ зерен, периферические зоны скопления Ag в золотинах и т.д. Используются также известные положения о рекристаллизации как о причине развития полиэдрически-зернистых структур. Приводимые Л.А. Николаевой материалы несомненно интересны. Впечатление от них снижается лишь из-за формулировок выводов, в известной мере декларативных. Это относится, в частности, к заключениям о «многофазности » выделений золота и о структурах распада в них. С удовольствием отмнчая, что Л.А. Николаева присоединяется к развиваемой нами концепции природного «старания» золото-серебряных твердых растворов, мы хотели бы напомнить, что наши заключения высказывались в осторожной форме, в виде гипотезы[27,28] и лишь в последнее время подтверждены некоторыми данными, в частности обнаруженными М.И, Новгородовой типичными решетчатыми структурами распада в золотинах. Уверенность, с которой Л.А. Ноколаева относит к продуктам распада каплевидные, дендритовидные и даже угловатые включения одного золота в другом, представляется нам неоправданной, а суждения о новообразованиях развых фаз при распаде несколько упрощенными.

Данные о диагностике фаз Л.А. Николаевой не приводится, если не считать указаний на высокую пробу «включений». Такие указания в совокупности с природными микрофотографиями наводят на мысль о гипергенной природе новообразованных фаз высокопробного золота. В изученных нами случаях фазы выделения были существенно обогащены серебром. Большие материалы наблюдений, накопленные Л.А. Николаевой при изучении самородного золота, не нашли должного отражения в обоснованиях выводов, по-видимому из-за ограниченности объема книги, при стремлении ее автора возможно шире охватить вопросы типоморфизма метаморфогенных структур золота; однако это – не лучшее решение вопроса.

Несомненно интересны попытки П.А. Николаевой установить признаки многократных повторений процессов преобразования структур золотин, в частности по реликтовым включением одного золота в другом. Обнаруженные ею факты развития межзерновых полостей в агрегатах золота и наличие зон прмежуточного состава около поздних выделений низкопробного золота в высокопробном должны войти в комплекс индикаторов метаморфизма золотых руд. Эти данные, насколько нам известно, уже нашли практическое применение. Л.А. Николаевой выполнены эксперименты,  воспроизводящие некоторые метаморфогенные структуры золота при относительно низкой температуре (3800С) в короткий период (72 часа) при давлении 700-1000 бар. При этом выявились различные, часто противоположные друг другу эффекты: в одних случаях первичные зерна сохранились, но приобрели одинаковую ориентировку (о которой автор судит лишь по равномерному протравливанию срезов зерен, что вряд ли достаточно), а границы их стали  более четкими, в других –зерна укрупнились, в третьих – произошла их грануляция. Беглые описания опытов и иллюстрирующие их, к сожалению, очень нечеткие, микрофотографии структур золота не дают оснований судить о справедливости выводов исследователя и тем более понять причины столь различных результатов.

Индикаторное значение включений в золоте. Наиболее важны данные, позволяющие судить о природе существенно газовых включений в зернах и агрегатах золота. Такие включения, впервые обнаруженные Л.А. Николаевой [22] в золотинах из россыпей и позднее неоднократно наблюдавшиеся нами, В.Г. Моисеенко и другими минералогами в «рудном» золоте, могут служить главными показателями состава минералообразующих сред в период кристаллизации самородного золота. По нашему мнению, в избирательном накоплении в капсюлях газов, в основном СО2, «повинны» гидрофобность поверхностей растущих индивидов золота и прочность адгезии на них газов, выделяющихся из металлоносных растворов. Наличие в многофазных включениях петрогенных элементов, обнаруженных нами и нашими соавторами при помощи электронного микрозонда, было объяснено контаминацией растворов реликтовым веществом пород, на границе с которыми обычно концентрируется золото в рудах[30].

Детальное исследование многофазных включений в золоте было проведено В.Г. Моисеенко, показавшим, что растворы, капсулированные в индивидах «малоглубинного» золота, отличались от таковых в золоте, отложенном на более значительных глубинах: высоким содержанием калия, наличием фтора, меньшей величиной рН, более высоким окислительно-восстановительным потенциалом. Интересны также сведения В.Г. Моисеенко о наличии ультрамелких включений кравца в золоте, однако природа их еще недостаточно ясна.

В целом при изучении типоморфизма включений в золоте сделаны лишь первые шаги, однако они уже дают обнадеживающие результаты.

Заключение

Приведенные данные далеко не полностью характеризуют современные представления о типоморфизме самородного золота, освещая лишь отдельные фрагменты их общей картины. Мы сознательно не касались результатов исследований золота в зоне гипергенеза, обсуждавшихся в докладах на специальных совещаниях по проблемам кор выветривания и зон окисления рудных месторождений. Не рассматривались типоморфные физические свойства самородного золота, поскольку область их исследований остается почти «целинной» (если не считать отдельных работ по микротвердости этого минерала), типоморфизм золотоностных минеральных парагенезисов и другие, не менее важные вопросы, заслуживающие особого анализа.

Ограничивая рамки обзора материалами, изложенными на совещании по типоморфизму минералов, проведенном в 1977 г., и основными публикациями близкого характера, мы сосредоточили внимание на работах, определяющих индикаторное значение особенностей состава, форм и структур выделений золота в рудах. Основные выводы, вытекающие из их анализа, заключаются в следующем.

- Современный период исследований типоморфизма самородного золота характеризуется резким увеличением объемов фактических материалов, особенного относящихся к пробе золота, в несколько меньшей мере – к малым примесям в нем.

- Выявленные эмпирические закономерности в совокупности с геологическими данными позволяют судить: о формационной принадлежности месторождений; о геохимической специфике регионов и возможной близости месторождений золота к зонам инородной минерализации; о зональности и уровне эрозионного среза отдельных рудных полей ( в которых выявлена закономерная изменчивость золота с глубиной); о составе золотоностных растворов и влиянии среды осаждения золота; о посткристаллизационных преобразованиях, перегруппировке золота и метаморизме руд.

Возможности использования типоморфных особенностей золота для генетических построений и прогнизных оценок рудоносных территорий с каждым годом возрастает.

- Анализ полученных данных ограничивается установлением преимущественно эмпирических закономерностей (стенени типичности тех или иных особенностей золота для рассматриваемых условий). Более углубленное исследование зависимостей таких особенностей от влияния конкретных факторов минералообразования во многом остается задачей будущего, причем одной из первоочередных в минералогии золота. Ее осуществление будет связано с развитием экспериментальных и теоритических работ по условиям кристаллизации и преобразования золотаю

- Продолжает сохранять свое значение задача накопления фактических данных, характеризующих особенности самородного золота в конкретных месторождениях, рудных полях и районах. Учитывая то, что на условия кристаллизации и эпикристаллизационные преобразования рудного вещества влиял ряд факторов, необходимо анализировать сопоставимые данные, т.е. сравнивать особенности золота одной генерации из однотипных минеральных агрегатов, в зонах, занимающих сходное положение в рудных полях, и т.д. Без этого выводы об индикаторном значении золота могут быть лишь весьма приближенными. Очевидно, что значении золота могут быть лишь весьма приближенными.  Очевидно, что материалы минералогических наблюдений должны интерпретироваться в тесной связи с геологическими построениями и данными по геохимии регионов.

Основной целью исследований продолжает оставаться создание системы знаний о зависимостях варьирующих особенностей золота от генезиса руд, характерна среды, металлогении регионов, которые могли бы лечь в основу разработки новых критериев для поисков и оценки месторождений золота.