ДӘРІС 7 БЕКІТПЕ МАТЕРИАЛДАРЫ

Бекітпе материалдары деп- тау-кен бекітпелерін дайындауға арналған материалдарды айтады.Бекітпе материалдары келесі түрлерге бөлінеді:

1)Бекітпе конструкцияларын қолдану бойынша:

А)Негізгі- металл,бетон, ағаш, табиғи және жасанды тастар, пластмассалар Б)Қосымша- су изоляциялық материалдар, химиялық реогенттер.

В)Тұтқыр( вяжущие) ерітінділері бетондарды, пластмассаларды дайындауға арналған цемент, әктас және смала.

2)Отқа қарсы тұра алу дәрежесі бойынша:

А)Отқа қарсы тұра алатын

Б)Жартылай

В)Жанатын

3)Қазбаларда қызмет ету мерзіміне байланысты:

А)Өте төзімді- бетон, металл

Б)Төзімсіз

4)күштің деформациясының сипаты бойынша:

А)мортты- бетон, тас

Б)серпімді- пластмассалық, металл

Бекітпе материалдары келесі талаптарға сай болу керек:

1)жоғарғы үлесті беріктілігі болу керек

2)бағасы қымбат болмауы керек

3)отқа төзімді және каррозияға қарсы тұра алу керек.

Ағаш материялдары

Тау қазбаларын бекіту үшін орман материялдары қолданылады.Себебі олардың беріктілігі жоғары,серпімділік қасиеті бар ,оңай өңделеді және қалғандарымен салыстырғанда арзан тұрады.Негізгі кемшілігі-отқа қарсы тұра алмайды,ұзақ уақыт қызмет ете алмайды.Еменді,ағашты бекітпелердің қызмет ету мерзімі 2-3 жылды құрайды.Сулылығы мол қазбаларда 1 жыл ғана қызмет етеді.Ағаш материялдарының қызметін жоғарылату үшін арнайы химиялық заттардың ерітінділері қолданылады.Бекітпе материялдары ретінде дөңгелек орман материялдары қолданылады.Олар:бөренелер,подтоварник,стойкалар(тіреуіштер),пиламатериялдар (пластиналар,брусья,тақтайлар,обаполдар).

1)Бөрене дегеніміз-ұзындығы 5-9метрге жететін жоғарғы бөлігінің қалыңдығы 12см болатын ағаш оқпанының қиығы.

2)Подтоварник дегеніміз –ұзындығы  3-9м,қалыңдығы 8-11см болатын домалақ орман материялы.

3)Кенішті стойка дегеніміз-ұзындығы 0,5-5м болатын қалыңдығы 7-30см болатын домалақ орман материялы.

4)Брусья дегеніміз-қалыңдығы еніне тең пила материялдар.

5)Распилы дегеніміз-тең жартыға бөлінген тақтайлар.

6)Обаполы дегеніміз-ағаш оқпанының шет жақ бөлігі.Яғни тақтайшаларға бөлінген жері.

7)Тақтайлар дегеніміз- ені қалыңдығынан 2 есе артық болатын пиламатериалдар.

Металлдан жасалған бекітпелер

Металл- ең төзімді бекітпе материалдарына жатады.Металлдың беріктілігі жоғары, бекітпе түрінде бірнеше рет қолданылады.Отқа төзімді, ұзақ уақыт қызмет етеді.Металдың кемшілігі карозияға ұшырайды.Бекіту кезінде шойыннан және болаттан жасалған профильдер қойылады.

Тұтқыр заттар дегеніміз- ұсақ бөлінген, ұнтақ (порошок) тәрізді құрылыс материалдары.Сумен араластырғанда қатайып, қатты затқа айналады.Оларды байланыстыру үшін, құмдар, үйінділер қолданылады.

Бетон дегеніміз- жоғары беріктілікті, отқа қарсы тұра алатын төзімді жергілікті материалдардан дайындалатындықтан бағасы арзан бекітпе материалы.

Бетонның ерекшелігі соққы кезінде мортты болып келеді және созылып, иілетін күштерге әсері жоқ.

Полимерді бекітпе материалдарына- шыны пластиктер, пластбетондар, углекласстар, химиялық құрамдар жатады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

- Агрикола Г. О горном деле и металлургии. – М.: Недра, 1986

- Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000

- Бобер Е.А. Основы горного дела: Учеб.пособие.Ч.1-1996

- Васючков В.Ф. Горное дело.-М.:Недра , 1990

- Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

- Каретников В.Н. Крепление капитальных и подготовительных горных выработок

- Э.О.Миндели, Р.А.Тюркян. Сооружение и углубка вертикальных стволов шахт.- М.: Недра, 1982

- Справочник инженера шахтостроителя. Под общей редакцией В.В. Белого. Том 1.- М.: Недра, 1983

- Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999

- Справочник по горному делу под общей редакцией А.М.Терпигорева, том III.- М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 1961