лекция 7

7.1 АБЗ - да суық асфальтобетон қоспалары мен қара қиыршық тас дайындау ерекшеліктері

Суық асфальтобетон қоспаларын және қара қиыршық тасты дайындаудың технологиялық схемасы ыстық қоспаны дайындаудан мүлдем айырмашылығы жоқ. Олар негізінен температуралық режимдермен ерекшеленеді.

Суық қоспаларды дайындау температурасы 90-110 ºС шегінде (битум маркасына байланысты), ал ПАВ қосқанда –70–100 ºС.

Әдетте суық қоспалардағы тас дәндердің ең үлкен өлшемі – 10-15 мм. Төменгі дайындау температурасы және дәндердің кіші өлшемі осы қоспаларды дайындаудың кейбір ерекше қасиеттерін анықтайды.

Суық қоспалар мұқият араластыруды талап етеді. Сондықтан оларды әдетте мәжбүрлі араластыру қондырғыларында дайындайды және араластыру уақыты 180-240 с жетеді. Суық қоспалар қолданар алдында біраз уақыт қоймада сақталады (4-тен 8 айға дейін), сондықтан суық қоспаларды дайындау технологиясының ерекшеліктерінің бірі олардың жабысқақтығын (слеживаемость) азайту үшін өңдеу болып табылады.

Бұған үш тәсілмен қол жеткізуге болады:

- қоймаға берер алдында қоспа температурасын 25-30 ºС-ға дейін төмендету;

- құрамына химиялық заттарды қосу;

- сақтау алаңында қоспаны қопсытып араластыру.

Қоспаны салқындату екі тәсілмен іске асырылады:

- желдеткіштің көмегімен мәжбүрлі үрлеу;

- қоспаны қоймаға тасымалдау процесінде табиғи салқындатумен.

Кейде қоспаның жабысқақтығын азайту үшін оны дайындау процесінде оған соапсток су ерітінділері (3-5 %), сульфид-спиртті барда (ссб) (10 %), хлорлы темір (10 %) және т. б. түрінде арнайы қоспалар енгізіледі (қоспаның салмағы бойынша%). Ерітінділерді минералдық материалдарды битуммен  араластыру аяқталғаннан кейін араластырғышқа енгізеді және 6-10 с бойы қосымша араластыру жүргізеді.

Кейбір жағдайларда алаңда суық қоспаның жабысқақтығын тиегіштердің, экскаваторлардың және т. б. көмегімен кезеңдік араластыру (қопсыту) арқылы айтарлықтай төмендетуге болады.

Қара қиыршықтас пен суық асфальтобетонды дайындау үшін эмульсияларды пайдалану қоспаларды дайындау технологиясына өз іздерін салады.

Эмульсияларды қолдану бірқатар артықшылықтарды береді. Эмульсиялардың көп қозғалмалылығы салдарынан минералды материалдар тұтқырғыштармен жақсы қапталады, бұл тұтқырғыштың шығынын және араластыру уақытын азайтуға мүмкіндік береді. Минералды материалдарды эмульсиямен салқын күйде араластырады, бұл тұтқыр заттарды кептіруге және минералды материалдарды қыздыруға арналған уақыт пен құралдардың шығындарын болдырмайды. Асфальтобетондарды эмульсиялармен дайындау үшін ылғалды (салмағы бойынша 2-3%) және таза материалдар қажет, бұл ретте ұсақ фракциялардың құрамы ұлғайтылуы мүмкін.

Сонымен қатар эмульсиялармен дайындалған суық асфальтбетондар мен қара қиыршықтастарға бірқатар кемшіліктер тән:

- Бұл қоспаларды, әсіресе тез еритін эмульсиялармен дайындалған, ұзақ уақыт бойы қоймаларда сақтауға болмайды.

- Суық қоспалардан дайындалған жол жамылғысы қабаттарының беріктігі ыстық қоспалардағы асфальтбетондар беріктігінен төмен.

- Мұндай түрдегі жамылғы төсемелері үшін беріктік жиынауға ұзақ уақыт қажет – тығыздаудан кейінгі қалыптасу кезеңі.

Эмульсиялардан қара қоспаларды дайындау минералдық материалдарды дайындаудан басқа, битумдарды пайдалану кезінде қажетті технологиялық процестерді қамтиды. Материалдарды араластыруды мәжбүрлі және еркін араластыру араластырғыштарында жүргізуге болады. Сонымен қатар, байланыстырғыштың жабысуын жақсарту және материалдардың жабысқақтығын азайту үшін минералды материалдарды әкпен өңдеуге болады (массасы бойынша 0,2-0,7%, дайындау процесінде).

Ең жақсы әсерге тас материалдарын екі эмульсиямен өңдеу кезінде қол жеткізіледі.

Дайындау технологиялық реттілігі:

- Қиыршықтас немесе қоспаны 15-20 с әкпен араластырады;

- Араластырғышқа кері эмульсия береді және қайтадан 1-2 мин араластырады;

- Егер қоспаға минералды ұнтақ қосылатын болса, оны ылғалдайды (10-20% салмағы бойынша), араластырғышқа салып, қайтадан араластырады;

- Тура эмульсия береді және барлығын араластырады, 15-30 с артық емес.

7.2 Жылдың суық кезеңінде АБЗ-да қоспаларды дайындау және жұмыс істеу ерекшеліктері

АБЗ өнімділігін арттыру және өнімнің өзіндік құнын төмендету үшін АБЗ жұмысын жылдың суық кезеңінде де ұзартқан жөн.

Жылдың суық кезеңінде (яғни +5 ºС-дан төмен температурада) зауыттар суық қоспаларды дайындай алады. Бұл ретте материалды дайындаудың технологиялық схемасы жұмыстың жазғы жағдайларынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Жылу шығынын азайтуға бағытталған технологиялық операциялар ғана қосылады.

Жылдың суық кезеңінде материалдарды сақтауға ерекше назар аудару керек. Органикалық тұтқырғыштар тек жақсы жабық қоймаларда сақталуы керек. Минералды ұнтақ құрғақ болуы керек, белсенді минералды ұнтақтарды қолданған жөн. Минералды ұнтақ кептіргіш барабандарда кептіріледі, ол ұнтақтардың үлкен шығындарымен байланысты. Қиыршықтас пен құмда қатып қалған кесектер болмауы тиіс. Ол үшін материал сақтайтын алаңды қардан тазартады және жақсы су бұруды қамтамасыз етеді. Материалдар бетін брезентпен немесе полиэтилен пленкамен жабу керек, әйтпесе тас материалдарды алаңда қыздыруға немесе қопсытуға тура келеді. Тас материалдарды жабық немесе жартылай жабық қоймаларда сақтау ең жақсы әсер (эффект) береді.

Материалды тасымалдау ең аз жылу шығындарымен ұйымдастырылады. Барлық конвейерлер қаптамалармен жабылады, қажет болған жағдайда жылу оқшаулағыш орнатылады. Әсіресе битум құбырлары мен ыстық элеваторды мұқият жылу оқшаулайды. Тиеуге берілетін машиналарда шанақты пайдаланылған газдармен жылыту жүйесі болуы тиіс.

Материалдарды кептіру әдеттегі тәсілмен жүргізіледі, бірақ оның ұзақтығы 20-30% - ға артады, сондықтан зауыт өнімділігін берілген деңгейде ұстау үшін кептіру желілерінің үлкен өнімділігін қарастыру қажет. Кептіргіш барабандарды да жылудан оқшаулағаны жөн.

Материалдарды араластыру ұзағырақ, ол 30-80% - ға жетеді. Материалдардың сапасын жақсарту және араластыруды жеделдету үшін әртүрлі ПАВ қолданылады – әк (тас материалдарының массасы бойынша 1-2%), ферросоапсток (0,5–0,7 %) және т. б.

Дайын қоспаны шағын бөліктермен (0,5–1,0 т) автомобильге түсіру үлкен жылу шығындарымен байланысты. Жылудың жоғалуын болдырмау үшін араластырғыштың астына қоспаны жеткізу үшін пайдаланылатын көлік құралдарының сыйымдылығына сәйкес сыйымдылығы бар жылы жинақтаушы бункер орнатылады. Бұл көліктің тұрып қалмауына да жол бермейді.

Жылдың суық кезеңінде АБЗ үш ауысымда жұмыс істеген жөн, себебі 1-2 ауысымда жұмыс істеген кезде жұмыс басталар алдында әр жолы құбырларды, сорғыларды және т. б. жылытуға 1-2 сағат кетеді.

7.3 Кәсіпорындарды электр энергиясымен, сумен, бумен және сығылған ауамен қамтамасыз ету

Су мен электр энергиясына қажеттілік өндірістік кәсіпорынның қуатына, шығарылатын өнімнің түріне, оны дайындау технологиясына, жұмысшылар санына, жыл, тәулік уақытына және жергілікті жағдайларға байланысты болады.

Электр энергиясына қажеттілікті есептеу

Тұрақты кәсіпорындар үшін электр энергиясын тұтыну қолданыстағы жүйелердің тұрақты желілерінен жүргізіледі. Жылжымалы кәсіпорындар жылжымалы электр станцияларын пайдаланады. Электр энергиясы қуатты қозғалтқыштарды қоректендіру, жұмыс орындарын және т. б. жарықтандыру үшін қажет.

Электр энергиясының барлық тұтынушылары үш санатқа бөлінеді:

I санат – электрмен қоректенудің бұзылуы салдарынан адамдардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін тұтынушылар, өнімнің ақауы (карьерлер, қазандықтар және т. б.);

II санат – тұтынушылар – құрылыс машиналары мен механизмдері. Механизмдердің, көліктің, жұмысшылардың және т. б. тоқтап тұруы мүмкін (ұнтақтау цехы, компрессорлық станциялар және т. б.).

III санат – қиыршықтас зауыттары, қиыршықтас-сұрыптау зауыттары, қоймалар, сыртқы жарықтандыру және т. б.

Трансформаторлық қосалқы станцияның қажетті қуатын Р мына формула бойынша анықтайды:

мұнда 1,1 – желідегі қуат шығынын ескеретін коэффициент;

Рс – күштік қондырғылардың күштік қуаты;

Рt – технологиялық қажеттіліктерге қажетті қуат;

Ров – ішкі жарықтандыру үшін қажетті қуат, үй-жайдың 1 м2 ауданына жарықтандыру нормалары бойынша анықталады;

Рон – сыртқы жарықтандыру үшін қажетті қуат, үй-жайдың 1 м2 ауданына қабылданады;

cos φ – тұтынушылардың саны мен жүктемелеріне байланысты қуат коэффициенті;

k1, k2, k3, k4 – сұраныс коэффициенттері.

Расчет потребности в воде

Суммарная потребность в сжатом воздухе

Суммарная потребность в паре