лекция 9 (продолжение)

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Особенности устройства дорожной одежды в зимнее время

Зимний период целесообразно использовать для заготовки и вывозки дорожно-строительных материалов на трассу. До последних лет материалы, доставляемые зимой, обычно укладывали вдоль трассы на обочины (при готовом земляном полотне), а с наступлением летнего периода их использовали при устройстве дорожной одежды, для чего требовалось дополнительное перемещение материала. При этом были значительные потери.

Для устройства дорожной одежды используют преимущественно дискретные материалы, которым в процессе строительства различными технологическими приемами придают повышенную связность или монолитность.

Можно выделить два способа усиления связей между частицами дискретных материалов:

- механическое уплотнение. При уплотнении связность слоя из дискретных материалов повышается за счет сближения и плотной укладки (в некоторых случаях и заклинки) составляющих его частиц и в небольшой степени благодаря вяжущим свойствам наиболее мелкой части материала (каменной пыли и мелкозема);

- обработка дискретных материалов различными вяжущими (цементами, битумами, дегтями и т. д.). В этом случае связность слоя обеспечивается в первую очередь физическими и химическими свойствами вяжущих материалов. Уплотнение уложенных в дорожную одежду смесей из минеральных и вяжущих материалов обязательно, но оно играет вспомогательную роль, сближая дискретные частицы минеральных материалов и улучшая этим условия их связывания вяжущими материалами.

Возможность применения в зимних условиях для устройства дорожной одежды различных материалов в значительной степени определяется тем, как будет происходить в процессе производства работ при низких температурах усиление связей между дискретными частицами.

Качество конечной продукции (дорожной одежды) зависит как от свойства применяемых материалов, так и от тщательности и точности выполнения технологического процесса. Последнее в значительной мере определяется удобоукладываемостью материалов, т. е. их способностью укладываться в заданные геометрические размеры с требуемой плотностью и образованием сплошной однородной поверхности.

Качество исходных материалов в большинстве случаев мало изменяется под действием внешних условий (за исключением случаев грубых нарушений правил их хранения и переработки). В то же время удобоукладываемость их не является стабильной и существенно зависит от условий производства работ, в первую очередь. от температуры материала и окружающего его воздуха.

Понижение температуры, особенно ниже 0°С, приводит к ухудшению удобоукладываемости большинства материалов. Наибольшее снижение удобоукладываемости наблюдается у смесей, имеющих в своем составе вяжущие материалы. Так, в цементобетонных смесях замерзание воды приводит к прекращению реакции гидролиза н гидратации и смерзанию всей смеси в глыбы, практически не пригодные к укладке в дорожную одежду. В битумо - и дегтеминеральных смесях вязкость органических вяжущих возрастает настолько, что эти смеси комкуются и также становятся непригодными к укладке в дорожную одежду.

Удобоукладываемость рыхлых сухих материалов (щебня, гравия, песка) при снижении их температуры ниже 0° С изменяется незначительно.

При проектировании организации строительства и производства работ, выборе конструкции и видов работ для выполнения в. зимних условиях следует ориентироваться преимущественно на устройство покрытий и оснований из материалов, удобоукладываемость. которых в малой степени зависит от температуры.

Однако полностью ограничивать выбор работ только этим признаком нельзя. В настоящее время разработаны различные технологические способы, позволяющие временно, на период производства работ, сохранить при низкой температуре необходимую удобоукладываемость у материалов, обычно резко снижающих ее в зимних условиях.

Ниже дана классификация дорожных покрытии и основании, в которой выделены три группы конструкции по возможности их строительства в различных температурных условиях (табл. 1).

таблица 1

Классификация дорожных покрытий и оснований по удобоукладываемости материалов при различных температурах

| Типы конструкций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструкции, устройство которых возможно в течение всего года | Конструкции, которые рекомендуется устраивать в летний период; осуществление специальных технологических мероприятий позволяет устраивать их при малых отрицательных температурах воздуха (до -5° С— -15°С) | Конструкции, которые рекомендуется устраивать летом при температуре воздуха выше + 10°С, +15°С |
| I | II | III |
| 1. Сборные покрытия и основания из готовых плит 2. Щебеночные покрытия и основания 3. Гравийные покрытия и основания 4. Песчаные основания 5. Основания из доменных н металлургических шлаков 6. Основание и подстилающие слои из различных местных материалов: асбестовых отходов, ракушника, окола и т. д. | 1.Цементобетонные монолитные покрытия и основания (при температуре воздуха выше — 10° С) 2.Асфальтобетонные покрытия, а также покрытия и основания из битумоминеральных смесей, приготовленных в установке: а) из горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха выше 0° С, из битумоминеральных смесей на разжиженном битуме или битуме БНД при температуре воздуха выше -- 5° С; б) из теплых смесей при температуре воздуха выше -10° С, в исключительных случаях выше -15° С; в) из битумоминеральных смесей, приготовленных с использованием обратных эмульсий, при температуре воздуха выше -5°С 3. Покрытия и основания из черного щебня: а) горячего или обработанного обратной эмульсией при температуре выше —5° С; б) теплого, при температуре выше -150С в) холодного, при температуре выше +50С, в исключительных случаях выше -150С 4. Покрытия и основания из грунтов, укрепленных цементом: а) способ смещения на дороге при температуре воздуха выше 00С весной и выше +100С осенью б) способом смещения в установке с добавкой солей, понижающих температуру замерзания воды при температуре воздуха выше — 10° С 5 Мостовые основания на песчаном подстилающем слое (при температуре воздуха выше 0° С и, как исключение на сухом основании при температуре воздуха выше —15° С) 6 Покрытия и основания из грунтов, укрепленных скелетными добавками при температуре выше 0° С | 1 Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей (весной при температуре воздуха выше + 5° С) 2 Покрытия и основания из холодных битумоминеральных смесей, приготовленных в установке (весной при температуре воздуха выше + 5°С) 3 Покрытия и основания из каменных материалов, устроенные с применением органических вяжущих способом смешения на дороге или способом пропитки 4 Покрытия и защитные слои, устраиваемые способом поверхностной обработки (способом поливок) 5 Покрытия и основания из грунтов, укрепленных органическими вяжущими способом смещения на дороге |

Критерием, определяющим группу конструкции, принята удобоукладываемость применяемых материалов. Такая классификация является условной. По мере совершенствования технологии производства дорожно-строительных работ в зимних условиях границы применения различных конструкции и материалов будут расширяться.

В зимних условиях следует в первую очередь строить дорожные покрытия из дискретных материалов без применения вяжущих, а также сборные покрытия и основания из готовых плит. Усовершенствованные монолитные покрытия рекомендуется строить преимущественно в летних условиях. Однако некоторые конструкции монолитных усовершенствованных покрытий и оснований можно успешно строить осенью и весной при малых отрицательных температурах. Примеры конструкций дорожных одежд, отдельные слои которых можно устраивать при отрицательных температурах воздуха, показаны на рис. 1.

Рисунок 1 – Примеры конструкций дорожных одежд, отдельные слои которых можно устраивать при отрицательных температурах воздуха

Производство работ в зимних условиях следует учитывать заранее в процессе проектирования. Принятые в техническом проекте конструкции дорожных одежд должны быть таковы, чтобы их можно было полностью или частично выполнять зимой.

При современном уровне технологии производства работ по строительству покрытий и оснований в зимних условиях не всегда удается добиться полного окончания всех работ, особенно по их уплотнению и отделке поверхности. С наступлением теплого летнего периода тщательно проверяют качество построенных зимой слоев дорожной одежды и в случае необходимости (если это допускают свойства уложенных материалов) производят их отделку и доуплотнение. Такие дополнительные работы дают наиболее положительные результаты на строительстве дорожных одежд из сыпучих материалов (щебня, гравия, песка), укладываемых в конструкцию без обработки вяжущими. Некоторое доуплотнение под движением в летнее время происходит на покрытиях и основаниях, построенных из теплых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

В весьма малой степени доуплотняются под движением покрытия и основания, построенные из горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, приготовленных на вязких битумах. На таких покрытиях и основаниях требуемая плотность должна быть достигнута непосредственно в процессе их строительства (к моменту остывания уложенных смесей).

Нельзя дополнительными работами улучшить качество слоев, устроенных с применением цементов (бетонных, цементогрунтовых и других, подобных им). Плотность и качество поверхности покрытий и оснований из этих материалов сохраняются такими, какими они оказались к моменту схватывания цемента. Поэтому за качеством работ по устройству слоев дорожных одежд с применением цемента в зимних условиях устанавливают особенно строгий технический контроль.

Следует избегать устройства в зимних условиях дорожных одежд в выемках, на насыпях, отсыпанных из суглинистых, тяжелосуглинистых и пылеватых грунтов, особенно если эти насыпи построены на болотах или в узких лесных просеках, или между строениями, мешающими проветриванью земляного полотна и прогреванию его солнечными лучами.

При производстве работ по устройству дорожных одежд в зимних условиях организуют усиленный технический контроль. Обычно он разделяется на три стадии:

а) текущий или повседневный контроль за соблюдением всех технологических требований производства дорожно-строительных работ в зимних условиях;

б) промежуточная приемка законченных отдельных участков сразу после окончания работ;

в) повторная окончательная приемка всех работ, выполненных в зимних условиях, после полного оттаивания земляного полотна и конструкций дорожной одежды и выполнения всех завершающих работ по их уплотнению и отделке.

Приемка работ, выполненных зимой, производится в полном соответствии с действующими правилами и нормами (обмером конструкций, взятием образцов и т. д.) без каких-либо дополнительных допусков на особые условия производства работ.

Подготовка земляного полотна к строительству на нем дорожных одежд в зимних условиях

Прочность, ровность и долговечность дорожных одежд, построенных в зимних условиях, во многом зависят от состояния земляного полотна в период строительства.

Дорожные одежды в зимних условиях разрешается устраивать только на земляном полотне, построенном заранее в теплом периоде года. К началу морозного периода поверхность земляного полотна должна быть тщательно выровнена и уплотнена. Влажность грунтов в теле насыпи не должна превышать оптимальную. В целях лучшего обеспечения стока воды с поверхности земляного полотна ей придают в поперечном сечении серповидный профиль с уклонами от оси к наружной бровке от 20—30‰ в средней части до 50‰ у краев.

Отсыпка обочин и устройство корыта заранее, в летнее время, могут быть допущены как исключение при использовании для устройства насыпи (или ее верхней части) хорошо дренирующих грунтов: песков, гравийно-песчаных смесей. При использовании плохо дренирующих и связных грунтов насыпи отсыпают только до отметок дна корыта.

Ровная и плотная поверхность земляного полотна с поперечными уклонами от его продольной оси к бровкам облегчает сток влаги от выпадающих осадков и тающего снега. Высокая плотность уменьшает проникновение влаги, задерживающейся на поверхности, в тело насыпи. Поэтому рекомендуется принимать требуемые коэффициенты уплотнения грунтов в верхней части насыпи (на глубину до 1,5 м) во II и III климатических зонах не менее 1,0, а в IV и V климатических зонах — 0,98.

В целях сохранения ненарушенной поверхности земляного полотна следует после окончания планировки и уплотнения на участках, намеченных к укладке дорожных одежд в зимнее время, запрещать движение транспорта до устройства слоя основания или до промерзания грунтов на глубину не менее 0,30—0,40 м. На этот период движение транспорта должно быть переведено на объезды.

В настоящее время все шире используется устройство одежд в зимнее время с непосредственной укладкой дорожно-строительных материалов в конструкцию. Этот опыт относится главным образом к устройству щебеночных и гравийных слоев, а также слоев из активных доменных шлаков.

Для успешного строительства дорожных одежд зимой необходимо заранее провести подготовительные работы и правильно выбрать участки дороги. При этом следует иметь в виду, что зимние работы целесообразно проводить при благоприятных грунтовых и водных условиях. Работы необходимо выполнять с соблюдением следующих основных правил. На участках, предназначенных для строительства дорожной одежды в зимний период, необходимо заблаговременно, до наступления морозов, устроить спланированное и хорошо укатанное земляное полотно в насыпи высотой не менее 0,5 м.

Вскрышные работы в гравийных карьерах и очистку забоя от грунта необходимо закончить до наступления устойчивых морозов. Добываемый материал должен быть сухим, не смерзшимся в комья. С целью предохранения гравийного материала от промерзания подготовленный для разработки участок карьера целесообразно прикрывать слоем снега.
Подъездной путь, соединяющий карьер со строящейся дорогой, должен быть тщательно подготовлен к перевозкам в зимних условиях: крутые подъемы и спуски смягчены, полоса движения выровнена, в необходимых случаях построены простейшие мосты; на участках, подверженных сильным снегоносам, установлена снегозащита.

На участках дороги, намеченных для устройства оснований в зимних условиях, до наступления отрицательных температур должен быть устроен постоянный водоотвод, а также временный — для обеспечения полного отвода воды во время весеннего оттаивания — и подготовлены въезды (съезды) на полотно через каждые 150—200 м шириной не менее 3,5 м.
Работы по устройству одежды следует начинать только тогда, когда по замерзшему земляному полотну без ущерба для его ровности можно будет проезжать тракторам и автомобилям.
Для создания упора, необходимого при разравнивании и уплотнении материала основания, на обочинах следует отсыпать валики шириной 0,5 м из дренирующего материала. При этом один из валиков рекомендуется отсыпать до завозки материала основания, а другой после (перед разравниванием). Весной при досыпке обочин валик следует разравнивать по всей ширине обочины.
Перед россыпью материала поверхность земляного полотна или дно корыта следует очистить от снега и льда. Гравий и щебень необходимо укладывать самоходными распределителями с уплотнением катками и виброуплотнителями до смерзания материалов. При использовании автогрейдеров материал сразу же после разгрузки нужно разравнивать, профилировать и укатывать.
Если подготовлен нижний песчаный слой, щебень и гразий следует вывозить непосредственно в корыто после того, как уплотненный подстилающий слой хорошо промерзнет. Опыт показал, что гравийные одежды, устроенные в зимнее время, дают лучшие результаты, чем щебеночные.
Толщина уплотняемого слоя щебня или гравия должна быть не более 15 см в уплотненном состоянии. Поливка водой при уплотнении не производится.
Во время снегопада работы по устройству покрытия должны прекращаться, так как значительное количество снега, попадая в материал, мешает его дальнейшему уплотнению, перед вальцами катка образуется волна из россыпи щебня (или другого материала), пустоты в которой заполнены снегом.
Движение транспортных средств по устроенному в зимнее время щебеночному основанию допускается только после полного уплотнения и расклинки, а по гравийному — без ограничений.
При необходимости пропуска транспортных средств в весенний период верхний слой основания следует устраивать из черного щебня (гравия), укладываемого в холодном или теплом состоянии.
Основания из активных доменных шлаков в зимнее время следует устраивать так же, как из щебня или гравия. При этом в верхний и нижний слои следует укладывать шлак размером зерен менее 70 мм. Верхний слой необходимо устраивать только на 2/3 проектной толщины с достройкой его после оттаивания шлака.
Если в период производства работ бывают кратковременные оттепели до +5° С, их следует использовать для полного уплотнения гравийного и особенно щебеночного слоя с введением клинца и каменной мелочи для получения плотного и прочного слоя. С наступлением благоприятной погоды работы возобновляются с того процесса, на котором они были прерваны.
При длительных оттепелях и температуре свыше +5°С зимой работы по устройству одежд следует прекратить, так как земляное полотно размягчается, и дорожная одежда может быть разрушена колесами автомобилей и гусеницами тракторов.
Во время зимних оттепелей, а также перед весенним снеготаянием покрытия и основания очищают от снега и льда и обеспечивают водоотвод.
Достраивание основания, исправление деформаций и устройство покрытий разрешается только после просыхания грунта земляного полотна, основания и проверки степени уплотнения.
Как правило, при вынужденных перерывах в работе качество дорожной одежды при правильном производстве работ не ухудшается. Однако строительство дорожных одежд зимой требует строгого контроля за соблюдением установленных правил и технических условий. Нарушение технологии работ может привести к трудноустранимым дефектам и последующим переделкам.
Опытами Ленфилиала Союздорнии установлена целесообразность укрепления несвязных материалов в зимних условиях 4—8% цемента.

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НЕЖЕСТКОГО ТИПА ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

Нормативными документами регламентируется устройство дорожных покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей производить летом и весной при минимальной температуре воздуха +5 и осенью +10 °С. Однако на практике, в некоторых случаях, производятся работы по устройству покрытий из горячих асфальтобетонных смесей при пониженных температурах окружающей среды, когда температура воздуха опускается ниже нулевой отметки. Существующими техническими регламентами допускается устраивать асфальтобетонные покрытия из горячих асфальтобетонных смесей при соблюдении следующих условий. При температуре воздуха не ниже 0 °С: − основание должно быть построено до наступления периода пониженных температур и коэффициент уплотнения должен соответствовать проекту; − при устройстве покрытия из двух слоев следует устраивать только нижний слой; − при одновременной укладке двухслойного покрытия верхний слой укладывают на свежеуложенный нижний слой при температуре нижнего слоя не ниже 20 °С; − толщина укладываемого слоя должна быть не менее 0,04 м; − не допускается простоя асфальтоукладчика; − транспортировка смесей должна осуществляться автосамосвалами большой грузоподъемности; − автотранспорт должен быть оснащен обогреваемыми кузовами и утеплительными устройствами (брезентовые чехлы, маты); − при работе одним асфальтоукладчиком длина захватки должна быть минимальной, чтобы новая полоса укладки примыкала к ранее уложенной неостывшей кромке полосы;

В некоторых случаях допускается устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха –10 °С при следующих условиях [77]: − толщина укладываемого слоя не менее 0,05 м; − устройство только нижнего слоя двухслойного покрытия; − устройство верхнего слоя только по свежеуложенному нижнему слою при температуре нижнего слоя не ниже 10 °С; − повышение подвижности смеси за счет применения ПАВ и повышения температуры смеси при укладке; − повышения интенсивности уплотнения смеси; − уплотнение покрытия должно производиться при температуре смеси не ниже 80 °С. − выбор уплотняющих машин необходимо осуществлять с учетом конкретных условий производства работ. При пониженных температурах воздуха происходит интенсивное охлаждение горячей смеси за счет отдачи тепла в окружающую среду и основание, а также за счет контакта поверхности слоя с рабочими органами уплотняющих машин. Интенсивное охлаждение смеси способствует уменьшению продолжительности устройства покрытия и для обеспечения требуемых параметров покрытия необходима увязка свойств применяемых смесей, технологических режимов работы механизированного звена машин и их технических характеристик. В зависимости от конструктивных параметров покрытия возможно применение разных технологий при их устройстве: укладка одного нижнего слоя или двух слоев при условии, что температура свежеуложенного нижнего слоя покрытия не менее 10 °С. Если предусмотрено устройство покрытия из нескольких слоев одинакового состава смеси, то целесообразно укладку вести одним слоем повышенной толщины. При укладке покрытия с двумя слоями и разными по составу смесями можно применять немецкую технологию "компактасфальт" – т.е. "горячее по горячему" [22]. Применение такой технологии позволяет производить уплотнение покрытия как одного слоя с повышенной толщиной.

В процессе строительства при пониженных температурах воздуха значительное влияние на возможное время укладки и уплотнения смесей оказывает скорость ветра. В соответствии с существующими рекомендациями разрешается укладывать горячую асфальтобетонную смесь на подготовленное основание при условии, что скорость ветра не превышает пределов, указанных в табл. 4.26 [34].

4.26. Допускаемая предельная скорость ветра при укладке горячей смеси при пониженных температурах окружающего воздуха

Указания по технологии

производства работ /см.рис

Технологическая схема устройства асфальтобетонного покрытия в зимнее время:

1 - асфальторазогреватель; 2 - передвижной битумный котел; 3 - автосамосвал с асфальтобетонной смесью; 4 - асфальтоукладчик; 5 - моторные катки; 6 - упорные брусья.

Подготовка основания состоит в очистке его от снега. Для удаления оставшейся наледи по основанию рассыпают поваренную соль /0,5-2 кг/м2/, а затем, после оттаивания наледи, очищают основание автомобильной щеткой за 2-3 прохода по одному месту.

Непосредственно перед укладкой асфальтобетонной смеси основание должно быть просушено и подогрето асфальторазогревателями.

Режим работы разогревателей устанавливают на месте работ так, чтобы основание перед укладкой асфальтобетонной смеси имело температуру не ниже + 15 °С.

После прохода разогревателя основание должно быть очищено от пыли капроновой щеткой, а затем обработано горячим жидким битумом марки A-1, A-2 с помощью ручного распределителя при норме розлива 0,6 л/м2.

Расстояние между разогревателем и асфальтоукладчиком должно быть минимальным, но достаточным для заезда автомобилей-самосвалов, доставляющих асфальтобетонную смесь /15-20 м/.

Укладка асфальтобетонной смеси начинается с установки по бокам укладываемой полосы упорных брусьев.

Места сопряжений с другой полосой обрубают, прогревают асфальтобетонной смесью и смазывают горячим битумом.

Неровности на основании заделывают асфальтобетонной смесью.

Асфальтобетонную смесь к месту укладки доставляют в автомобилях-самосвалах, имеющих утепленные кузова.

Доставленные к месту укладки смеси должны иметь минимальную температуру в зависимости от температуры воздуха /табл. 1 и 2/.

Таблица 1

Минимальная температура горячих смесей в °С

| Температура воздуха в период укладки смеси в °С |  | Вяжущее вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | БНД-2 | Разжиженный битум Б-6 | Битум БНД-2 и БНД-1 с поверхностно-активными добавками | БНД-1 |
| 10 | 5 | 140 | 110 | 115 | 120 |
| 5 | 0 | 150 | 120 | 125 | 130 |
| 0 | -5 | не применяется | 130 | не применяется | 140 |

Минимальная температура теплых смесей в °С

| Температура воздуха в период укладки смеси в °С |  | Вяжущее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | А-6 | Б-6 | БНД-0 |
| 10 | 5 | 60 | 60 | 80 |
| 5 | 0 | 70 | 70 | 90 |
| 0 | -5 | 80 | 80 | 100 |
| -5 | -10 | не применяется | 90 | 110 |

Асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиком Д-150 Б при соблюдении следующих условий.

Длина укладываемой полосы должна быть не более 20-25 м;

выглаживающую плиту укладчика нужно периодически подогревать форсункой;

асфальтоукладчик работает с включенным вибробрусом;

выглаживающая плита асфальтоукладчика должна быть установлена в такое положение, чтобы толщина укладываемого слоя была на 15-20% больше проектной толщины.

При кратком перерыве в доставке смеси машинист оставляет в бункере немного смеси до подхода следующего самосвала.

После прохода асфальтоукладчика раковины и задиры на поверхности уложенного слоя заделывают вручную.

Толщину слоя периодически измеряют и регулируют выглаживающей плитой.

В местах сопряжений с другой полосой, а также у упорных брусьев пустоты заполняют горячей смесью, а поверхность тщательно затирают райбовкой, места сопряжений и края полосы немедленно уплотняют тяжелом катком /10-12 т/ за 2-3 прохода по одному следу.

После проходов катка в местах сопряжений наплывы смеси срезают горячей лопатой, швы затирают райбовкой и заглаживают горячим утюгом.

Места, недоступные укатке /у бортовых камней, вокруг люков смотровых колодцев/, трамбуют вручную горячей трамбовкой.

В процессе работы совковые лопаты, грабли, трамбовки и утюги нагревают на жаровнях.

Нижний слой покрытия, который на зиму не накрывают верхним слоем, устраивают из плотных смесей.

Уплотнение уложенной смеси выполняют тяжелые вальцовые катки массой 10-12 т, подготовленные к работе в зимних условиях. Вальцы катков перед укаткой должны быть заполнены горячими водой или маслом и оборудованы автоматическими смазчиками.

Уложенную асфальтобетонную смесь сразу уплотняют тяжелыми моторными катками за 20-25 продольных проходов по одному месту.

Укатку ведут сразу ко всей ширине уложенной полосы, для этого катки располагают в шахматном порядке.

Первыми двумя проходами катков по одному месту на первой передаче уплотняют края полосы и среднюю часть.

На прикатанной полосе проверяют ровность покрытия четырехметровой рейкой, а поперечный уклон - шаблоном, и исправляют дефектные места /укатка в это время не прекращается/.

Последующая укатка до окончательного уплотнения ведется на максимальной скорости /4-7 км/ч/ одновременно по всей полосе с перекрытием следов на 20-30 см.

Укатку нужно вести в высоком темпе с тем, чтобы температура смеси к концу укатки была не ниже:

80-75 °С для горячих смесей

50-35 °С для теплых смесей на битуме марки БНД-0

35-25 °С -"- Б-6, А-6

В процессе укатки вальцы катков нужно смачивать мыльной или соленой водой /1 кг соли на одно ведро воды/.

Дефектные места после первых проходов катка исправляют следующим образом.

Места, где имеются раковины и задиры, заделывают горячей смесью и затирают райбовкой;

в местах с избытком смеси поверхность слоя разрыхляют железными граблями, лишнюю смесь снимают совковой лопатой, поверхность затирают райбовкой;

в пониженных местах поверхность слоя разрыхляют железными граблями, добавляют горячую смесь под каток;

в местах с пережженной, плохо перемешанной или "жирной" смесью границы дефектного участка очерчивают прямыми линиями, бракованную смесь удаляют, на ее место укладывают доброкачественную смесь и сейчас же уплотняют катком. Швы сопряжений должны быть затерты райбовкой и заглажены горячим утюгом.

Если после укатки поверхности обнаруживают раковины, то такие же места следует обработать горячей смесью или горячим жидким битумом /0,3-0,4 л/м2/. Битум растирают по поверхности покрытия деревянным движком, обитым резиной, а затем это место посыпают минеральной смесью, состоящей из песка /70%/, и минерального порошка /30%/.

Число проходов катка по одному месту, необходимое для полного уплотнения смеси, устанавливает на месте работ лаборант.

Перед последними проходами катков места сопряжений /швы/ повторно заглаживают горячим утюгом и укатывают катком.

Требования по качеству работ и указания по уходу за покрытием

После уплотнения уложенного слоя катками упорные брусья снимают и переносят к следующему месту укладки. Кромки слоя обрубают по шнуру. Обочины отсыпают на толщину уложенного слоя и уплотняют катками.

На однослойном покрытии или верхнем слое двухслойного покрытия с наступлением лета должна быть проведена поверхностная обработка.

Зазор под трехметровой рейкой не должен превышать 5 мм; допустимые отклонения от проекта составляют: по толщине слоя - 10 %, по поперечному уклону - 5 °/оо; на поверхности покрытия не должно быть заметных следов от проходов катков и швов в местах сопряжений.

Асфальтобетонные смеси, укладываемые в горячем состоянии при пониженных температурах, должны удовлетворять требования ГОСТ 9128-59, а битумоминеральные и теплые смеси требованиям ВСН 93-63.

При приготовлении асфальтобетонных и битумоминеральных смесей на асфальтобетонных заводах и доставки смесей к месту укладки следует руководствоваться "Техническими указаниями по строительству автомобильных дорог в зимних условиях" ВСН 120-65.

# 2. Указания по организации труда

Работы по устройству асфальтобетонных покрытий организуют в две смены.

В каждую смену работы выполняет комплексная бригада из двух звеньев /по подготовке основания и звена по укладке и уплотнению смеси/.

Звено по подготовке основания

| Машинисты разогревателей | 5 разр. -2 |
| --- | --- |
| Машинист распределителя битума | 4 " -1 |
| Дорожный рабочий | 2 " -1 |

В состав звена не включен водитель автощетки, который выполняет работу по мере необходимости.

Звено очищает основание автощеткой, просушивает и нагревает его разогревателей, а затем обрабатывает горячим битумом. Распределение обязанностей машинистов вытекает из назначения машин, обслуживаемых ими. Дорожный рабочий подметает основание капроновой щеткой и помогает машинисту ручного распределители битума.

Звено по укладке и уплотнению смеси

| Машинист асфальтоукладчика | 6 разр.-1 |
| --- | --- |
| Машинисты моторных катков | 5 " -3 |
| Асфальтобетонщики: | 5 " -1 |
|  | 5 " -1 |
|  | 4 " -1 |
|  | 3 " -4 |
|  | 2 " -1 |

Два асфальтобетонщика /3 и 2 разр./ производят впереди асфальтоукладчика разбивку створа и установку упорных брусьев, снимают брусья и переносят их к новому месту укладки, обрубают асфальтобетон в местах сопряжений и смазывают места сопряжений горячим битумом, заделывают неровности основания горячей смесью.

Один асфальтобетонщик 3 разр. работает у приемного бункера асфальтоукладчика: он подает сигналы на разгрузку и отход автомашин со смесью, открывает их задний борт и очищает кузов; он наблюдает также за качеством асфальтобетонной смеси, приостанавливает выгрузку недоброкачественной смеси и предупреждает об этом асфальтобетонщика 5 разр.

За асфальтоукладчиком следуют асфальтобетонщик 5 разр. и два асфальтобетонщика 3 разр.

Асфальтобетонщик 5 разр. проверяет правильность подготовки основания и установки упорных брусьев;

контролирует температуру и качество укладываемой смеси, а также толщину слоя уложенной смеси и при необходимости регулирует положение выглаживающей плиты асфальтоукладчика;

дает указание асфальтобетонщикам на исправление дефектных мест и машинистам катков о начале и порядке укатки;

совместно с асфальтобетонщиком 4 разр. окончательно проверяет ровность и поперечный уклон уложенного слоя, дает указание на исправление дефектных мест и заделку сопряжений;

после укатки смеси моторными катками осматривает готовое покрытие, выявляет места, подлежащие вырубке или исправлению, и дает указание асфальтобетонщикам на исправление этих дефектов.

Асфальтобетонщик 5 разр. также участвует в работе по окончательной отделке сопряжений.

Асфальтобетонщики 3 разр., следуя за укладчиком по обеим сторонам уложенной полосы, заделывают задиры и раковины, исправляют дефектные места и заделывают швы в местах сопряжений с другой полосой, обрабатывают кромки упорных брусьев.

Асфальтобетонщик 4 разр. следует за асфальтобетонщиками 3 разр. Он провернет ровность покрытия и поперечный уклон, выявляет дефектные места и исправляет их, выполняет окончательно заделку сопряжений после прохода катков, по указанию асфальтобетонщика 5 разр. вырубают и заделывают дефектные места после укатки покрытия моторными катками.

Машинисты моторных катков уплотняют смесь.

В течение рабочей смены работы по укладке смеси ведут непрерывно. Перерывы для приема пищи и отдыха рабочие делают поочередно с разрешения бригадира.

На участок работы в часы заправки механизмов должны доставляться горячая вода, горюче-смазочные материалы и подогретое машинное масло.

При производстве работ в полевых условиях на участке работ для рабочих должны быть оборудованы отапливаемые вагончики для приема пищи, обогрева и кратковременного отдыха, душевая /вагон-баня/, теплые туалеты.

17.8. Особенности строительства цементобетонных покрытий при пониженной температуре воздуха

С целью продления строительного сезона устройство цементобетонных покрытий и оснований иногда осуществляют при пониженных температурах воздуха (ниже +5°С). Целесообразность проведения этих работ должна быть предварительно обоснована, так как строительство в условиях пониженных температур связано с дополнительными затратами.

С понижением температуры период схватывания цемента увеличивается, а скорость твердения бетона уменьшается. При отрицательных температурах (ниже -5°С) твердение бетона практически прекращается. Замерзание бетона в раннем возрасте существенно ухудшает его свойства - снижает конечную прочность и морозостойкость. Образование в свежеуложенном бетоне при постепенном его замерзании ледяных линз разрушает стенки пор и капилляров ещё неокрепшей структуры бетона. Попеременное замораживание и оттаивание бетона в раннем возрасте также расшатывает его ещё слабую, несформировавшуюся структуру, и прежде всего на контактах вяжущего с заполнителем.

Для устранения неблагоприятного воздействия пониженных температур на структуру и свойства дорожного бетона разработаны и применяются различные методы зимнего бетонирования. Сущность их сводиться к тому, чтобы обеспечить до замерзания воды в бетоне набор им, по крайней мере, 50 % проектной прочности. К этим методам относят: снижение температуры замерзания воды затворения и ускорение твердения бетона путём введения химических добавок (метод «холодного бетона»); сохранение тепла в бетоне после его укладки и уплотнения (метод термоса); электроразогрев бетонной смеси.

Применение противоморозных добавок, вводимых в воду затворения для приготовления бетонной смеси, позволяет, не повышая температуры бетона до положительных значений, интенсифицировать его твердение. В качестве противоморозных добавок в настоящее время кроме хлористых солей (хлористого натрия ХН и хлористого кальция ХК) применяют нитрит кальция (НК), нитрит натрия (НН), нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК), а также соединения на основе мочевины: мочевина (М), нитрит кальция с мочевиной (НКМ), нитрит-нитрат-хлорид кальция с мочевиной (ННХК+М) (ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия. - Взамен ГОСТ 10268-80, ГОСТ 26633-85; Введ. 01.01.92. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1991. - 22 с).

Рекомендуемые дозировки некоторых противоморозных добавок приведены в табл. 17.17.

Метод термоса заключается в устройстве на поверхности цементобетонного покрытия (основания) слоя термоизоляции для сохранения тепла, внесённого в бетон при приготовлении смеси и выделяемого при гидратации цемента. Эффективность метода термоса при строительстве бетонных покрытий и оснований возможна в сочетании с другими методами зимнего бетонирования, в связи с малой массивностью и значительной вытянутостью дорожных конструкций (модуль поверхности Мп > 1,0).

Таблица 17.17

| Противоморозные добавки | Количество безводных добавок, % от массы цемента, при расчетной температуре бетона, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 0 до -5°С | От -6 до -10°С | От -11 до -15°С | От -16 до -20°С | От -21 до -25°С |
| НН | 4-6 | 6-8 | 9-10 | 9-10 | - |
| НК+ХН | (1-3)...(2-3) | (3-3,5)...(2,5-4) | (3-4,5)...(3,5-5) | (2,5-6)...(3-7) | - |
| НКМ | 3-5 | 6-9 | 7-10 | 9-12 | - |
| ННХК | 3-5 | 6-9 | 7-10 | 8-12 | 10-14 |
| ННХК+М | (1-2)...(1-4) | (2,5-6)...(3-8) | (2,5-6)...(3-8) | (2-7)...(4-9) | (3-8)...(4-10) |

Утепление бетона производят сразу после завершения операции по его уплотнению и отделке. Термоизоляционные слои укладывают по битуминизированной бумаге, которую аккуратно раскладывают по поверхности свежеуложенного бетона.

Повышение температуры бетонной смеси достигают подогревом непосредственно перед смешением её компонентов - воды и заполнителей. Требуемая температура смеси при выгрузке её из бетоносмесительной установки зависит от температуры воздуха, длительности транспортирования смеси и принятого метода зимнего бетонирования.

Температура смеси без противоморозных добавок не должна превышать 35°С для покрытий и 40°С - для оснований. Температура воды в момент её перемешивания с цементом не должна быть выше +60°С, а заполнители не следует нагревать более 40°С. Для бетонирования покрытий и оснований в зимних условиях применение цемента, хранившегося более 2 мес., не разрешается.

Среди методов выдерживания бетона в зимнее время особое место занимает прогрев конструкций, поскольку температурное воздействие на бетон относится к наиболее эффективным способам ускорения его твердения.

Бетон на ранней стадии твердения обладает достаточно хорошей электропроводимостью и относится к проводникам второго рода с ионной проводимостью. Включенный в электрическую цепь, он нагревается при прохождении электрического тока, и выделяющееся тепло способствует интенсификации химического воздействия воды с минералами цементного клинкера.

Форсированный электроразогрев бетона осуществляют непосредственно в конструкции после его укладки и уплотнения с последующим утеплением. Разогрев осуществляют специальными погружаемыми в конструкции электродами и после достижения требуемой температуры повторно уплотняют. Этот метод более удобен и эффективен, чем предварительный электроразогрев, так как исключаются теплопотери при транспортировании и укладке горячей бетонной смеси. Быстрое схватывание разогретой бетонной смеси при такой технологии не имеет значения, так как горячий бетон повторно уплотняют сразу же после отключения напряжения. В данном случае разогрев бетонной смеси можно осуществлять до более высокой температуры. Например, при устройстве бетонного основания толщиной 20 см при температуре наружного воздуха -25°С методом форсированного электроразогрева бетона в бетонном слое положительная температура поддерживалась двое суток. За это время бетон успевает приобрести критическую прочность и замораживание его становится не опасным для структуры и свойств.

Независимо от принятых методов зимнего бетонирования существуют общие правила производства работ при пониженных температурах воздуха. Земляное полотно и основание под бетонное покрытие устраивают до наступления заморозков. Непосредственно перед бетонированием поверхность основания очищают от снега и льда.

Для приготовления бетонной смеси применяют песок в оттаявшем состоянии и крупный заполнитель без смерзшихся комьев. Бетонный завод специально подготавливают к выпуску смеси в условиях пониженных температур. При транспортировании бетонной смеси, приготовленной на подогретых материалах, автомобили-самосвалы утепляют. Укладку бетонной смеси организуют таким образом, чтобы период между выгрузкой смеси и началом работ по уходу за свежеуложенным бетоном, включающий распределение и уплотнение смеси, отделку поверхности и устройство швов, был возможно более коротким.

При производстве работ устанавливают специальный контроль за температурой твердения бетона и его прочностью. Измерение температуры осуществляется в течение всего периода твердения бетона, начиная с момента укладки смеси до замораживания бетона.

Движение транспорта по бетонному покрытию (основанию), построенному при пониженных температурах, разрешается открывать только после достижения бетоном проектной прочности.