Лекция . Затухание сигнала и дисперсия в волоконных световодах

Цель лекции: изучить причины возникновения затухания и дисперсии в волоконных световодах.

Затухание в световодных трактах  характеризуется собственными потерями (αсоб) и дополнительными потерями, обусловленными деформацией и изгибами световодов при наложении покрытий и защитной оболочки при изготовлении кабеля (αдоп).

Собственные потери волоконных световодов состоят в первую очередь из потерь поглощения αп и потерь рассеяния αр.

αсоб=αп+αр+αпр.                                                    (7.1)

Потери на поглощение существенно зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей (αпр) могут быть значительными.

Затухание в результате поглощения αп, дБ/км, связано с потерями на диэлектрическую поляризацию, линейно растет с частотой, существенно зависит от свойств материала световода (tg δ) и определяется по формуле

(7.2)

где п1 - показатель преломления сердцевины;

λ – длина волны, мкм;

tg – тангенс угла диэлектрических потерь световода (для кварца составляет 10–10).

Рассеяние обусловлено неоднородностями материала волоконного световода, размеры которых меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя преломления. Потери на рассеяние, дБ/км, рассчитывают по формуле

(7.3)

где Кр – коэффициент рассеяния (для кварца (1…1,5)дБ/км·мкм4);

 – длина волны, мкм.

Окна прозрачности [8]

Связь по волоконно-оптическим кабелям эффективна не на всех длинах волн, а только в определенных участках спектра, где достигаются минимальные потери. Области минимальных потерь получили название окон прозрачности (см. рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 - Собственные потери в оптическом волокне

Для кварцевых световодов практический интерес представляют три окна прозрачности, перечисленные в таблице 7.1. Характеристики полупроводниковых излучателей и фотоприемников оптимизированы для работы в этих окнах.

Т а б л и ц а  7.1-Окна прозрачности

| Окно прозрачности | Длина волны, мкм | Затухание, дБ/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,85 | 3…2 |
| 2 | 1,3 | 0,3…1 |
| 3 | 1,55 | 0,2…0,3 |

Из таблицы 7.1  видно, что переход из первого во второе окно прозрачности дает существенный выигрыш по величине затухания, тогда как работа в третьем окне большого выигрыша в величине потерь не приносит. С другой стороны, по мере увеличения рабочей длины волны начинает быстро расти стоимость активных оптоэлектронных компонентов. Исходя из этих двух обстоятельств, в технике локальных сетей, где из-за сравнительно малой протяженности кабельных трасс стоимость оконечной аппаратуры относительно велика, в подавляющем большинстве случаев используют первое и второе окна прозрачности. Линии дальней связи, стоимость которых определяется в первую очередь длиной участка регенерации, работают в основном во втором и третьем окнах прозрачности, где кроме низкого затухания,достигается также малая величина дисперсии.

Дисперсия и пропускная способность световодов

Наряду с затуханием α важнейшим параметром волоконно-оптических систем передачи является полоса частот ΔF, пропускаемая световодом. Она определяет объем информации, который можно передавать по оптическому кабелю (ОК). Ограничение ΔF применительно к цифровым системам передачи обусловлено тем, что импульс на приеме приходит размытым, искаженным вследствие различия скоростей распространения в световоде отдельных его частотных составляющих. Данное явление носит название дисперсии.

Дисперсия (уширение импульсов) – рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Импульсный сигнал на вход приемного устройства приходит тем искаженнее, чем длиннее линия. Дисперсия приводит к  появлению межсимвольных помех и ограничению пропускной способности кабеля. Чем меньше дисперсия, тем больший поток информации можно передать по волокну.

Уширение импульса возникает также при прохождении импульса через соединители, модуляторы, демодуляторы и другие устройства.

Величина дисперсии может быть рассчитана по формуле:

.                                        (7.4)

Основными причинами возникновения дисперсии являются, с одной стороны, большое число мод в световоде (межмодовая или модовая дисперсия), а с другой стороны – некогерентность источников излучения, реально работающих в спектре длин волн Δλ (хроматическая дисперсия).

Межмодовая дисперсия. В многомодовых оптических волокнах основной вклад в уширение импульса вносит межмодовая дисперсия. Процесс возникновения межмодовой дисперсии следует отдельно рассматривать в ступенчатом и градиентном волокне из-за зависимости скорости распространения всех лучей от показателя преломления (v=c/n1).

Для ступенчатого оптического волокна:

,   при l<lc;

,  при l>lc                               (7.5)

где lс – длина связи мод, для ступенчатого оптического волокна составляет 5…7 км.

Для градиентного оптического волокна:

,  при  l<lc;

,  при l>lc  .                                  (7.6)

Длина связи мод градиентного световода 10…15 км.

Модовая дисперсия градиентных ОВ, как правило, на порядок ниже, чем у ступенчатых волокон (см. рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 - Межмодовая дисперсия оптических волокон

На практике расчет полосы пропускания многомодового волокна выполняют по формуле

.                                            (7.7)

Полоса пропускания измеряется в МГц·км. Физический смысл параметра – это максимальная частота передаваемого сигнала при длине линии 1 км. Если дисперсия растет с увеличением длины линии, то полоса пропускания зависит от расстояния обратно пропорционально.

Хроматическая (частотная) дисперсия. Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Данная дисперсия вызвана наличием спектра частот у источника излучения, определяется его характером диаграммы направленности и некогерентностью.

Материальная дисперсия объясняется тем, что коэффициент преломления стекла изменяется с длиной волны n=f(). Практически любой источник генерирует не на одной длине волны, а в определенном спектральном диапазоне ∆. В результате различные спектральные составляющие сигнала имеют различную скорость распространения, что приводит к различной задержке на выходе волокна. У лазерных источников спектр узкий, поэтому данная дисперсия незначительна.

В выражение для материальной дисперсии входит дифференциальная зависимость показателя преломления от длины волны:

(7.8)

где Δ – ширина спектральной линии источника излучения;

 – длина передаваемой волны;

с – скорость света;

l – длина линии.

Для идеального ступенчатого профиля

(7.9)

где ∆ – ширина спектральной линии источника излучения (для лазера 1…3 нм, для светодиода 20…40 нм);

М(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км) – пикосекунд на нанометр ширины спектра и километр длины световода.

С увеличением длины волны значение материальной дисперсии уменьшается, затем проходит через ноль и приобретает отрицательное значение.

Волноводная (внутримодовая) дисперсия обусловлена процессами внутри моды. Она характеризует зависимость коэффициента распространения моды от длины волны γ=ψ(λ) и зависит от ширины передаваемого спектра частот.

(7.10)

где В(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км).

Удельная хроматическая дисперсия является алгебраической суммой удельных материальной и волноводной дисперсий:

D(λ)= М(λ)+ В(λ).                                            (7.12)

Хроматическая дисперсия связана с удельной хроматической дисперсией соотношением:

, с/км                                      (7.13)

где D(λ) – удельная хроматическая дисперсия, с/(нм·км);

Δλ – ширина спектра излучения источника, нм.

Профильная дисперсия. Данный вид дисперсии проявляется в реальных ОВ, которые могут быть регулярными (с регулярной, геликоидальной скруткой), нерегулярными (с нерегулярным изменением границы раздела профиля показателя преломления), неоднородными (наличие инородных частиц).

К причинам появления данной дисперсии относятся:

-        поперечные и продольные флуктуации геометрических размеров и формы волокна (эллиптичность поперечного сечения и т.п.);

-        изменения границы профиля показателя преломления;

-        осевые и внеосевые провалы профиля показателя преломления, вызванные особенностями технологии изготовления ОВ.

Величина уширения импульсов из-за профильной дисперсии в ООВ находится из выражения:

(7.14)

где n – эффективный показатель преломления;

b – нормированная постоянная распространения;

m1 – групповой показатель преломления сердцевины;

Г – коэффициент локализации по мощности;

ν – нормированная частота.

Упрощенная формула:

,                                                 (7.15)

где П(λ) – удельная профильная дисперсия, пс/(нм·км).

Результирующее значение дисперсии:

.                          (7.16)

Поляризационная модовая дисперсия. Поляризационная модовая дисперсия τпмд возникает вследствие различной скорости распространения двух мод. Главной причиной возникновения поляризационной модовой дисперсии является нециркулярность (овальность) профиля сердцевины одномодового волокна, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации волокна. При изготовлении волокна только строгий контроль позволяет достичь низких значений этого параметра.

Коэффициент удельной дисперсии Т нормируется в расчете на 1 км и имеет размерность (пс/√км), а τпмд растет с ростом расстояния по закону .

Из-за небольшой величины τпмд может проявляться исключительно в одномодовом волокне, причем когда используется передача широкополосного сигнала (полоса пропускания 2,4 Гбит/с и выше) с очень узкой спектральной полосой излучения 0,1 нм и меньше. В этом случае хроматическая дисперсия становится сравнимой с поляризационной модовой дисперсией.

При передаче цифрового сигнала высокой полосы (>2,4 Гбит/с) из-за наличия τпмд может возрастать битовая скорость появления ошибок.

Таким образом, результирующее значение дисперсии в одномодовом оптическом волокне определяется выражением

.                                           (7.17)

Явление дисперсии приводит как к ограничению пропускной способности кабелей, так и к снижению дальности передачи по ним, так как чем длиннее линия, тем больше проявляется дисперсия и больше уширение импульса. Таким образом, полоса частот ∆F дальность передачи l взаимосвязаны. Соотношение между ними выражается формулой

(7.18)

где значения с индексом х – искомые, а без индекса х – заданные.

Соответственно

.                                 (7.19)

Пропускная способность и дальность передачи по ОК ограничиваются не только дисперсией, но и затуханием световодов. В многомодовых световодах ограничивающим фактором является дисперсия, а в градиентных и одномодовых световодах с хорошими дисперсионными характеристиками, дальность связи может лимитироваться затуханием световодного тракта.