Организация движения с помощью разметки

Разметка – весьма эффективный способ организации и повышения безопасности движения, который применяют на дорогах с усовершенствованными покрытиями при интенсивности дви- жения более 1000 авт./сут.

Разметку выполняют в соответствии с ГОСТ Р 51256 — 99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования», а также ГОСТ 52289—2004.

Разметка бывает горизонтальная, которую наносят на поверхность дорожного покрытия, и вертикальная, которую наносят на дорожное обустройство и сооружения.

Каждому виду разметки присвоен номер, состоящий из цифр, означающих:

- первая цифра – номер группы, к которой принадлежит разметка (1 – горизонтальная, 2 – вертикальная);

- вторая цифра – порядковый номер разметки в группе;

- третья цифра – номер разновидности разметки.

Для обеспечения видимости разметку выполняют из материалов белого (в ряде случаев желтого) цвета. На автомагистралях разметка должна обладать световозвращающим свойством. На дорогах с интенсивным движением (более 7000 авт./сут) разметку рекомендуется выполнять износоустойчивыми материалами (термопластик, хладопластик). Из условий безопасности и обеспечения водоотвода разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм.

В любой период эксплуатации коэффициент сцепления у разметки не должен отличаться более чем на 25 % от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка выполнена.

Разметку выполняют сплошными и прерывистыми (пунктирными) линиями. Сплошные линии, нанесенные вдоль проезжей части, запрещается переезжать, прерывистые линии можно переезжать, соблюдая правила движения.

Различают следующие основные виды линий.

Осевая линия – белая, сплошная или прерывистая, для разделения встречных транспортных потоков (1.1 или 1.2.2)*. Ширина осевой линии 0,1 м; длина линии прерывистой разметки обычно в 3 раза короче промежутка между линиями и зависит от скорости движения:

Скорость, км/ч	 До 60      Более 60

Длина линий, м	 1...3	3...4

Длина промежутков, м	 3... 9            9... 12

Барьерная линия – белая, сплошная, рядом с прерывистой осевой линией, запрещает пересекать пунктирную линию со стороны сплошной (1.11); ширина линии 0,1 м.

Разделительные линии – белые, сплошные или прерывистые служат для образования рядов в движении. В местах, где линии прерывистые, перестроение разрешено, а там, где они сплошные, - запрещено; ширина разделительных линий 0,1 м.

Граничные и краевые линии – белые или желтые, сплошные или пунктирные, ограничивают проезжую часть с краевой стороны или отделяют потоки транспортных средств от пешеходов и велосипедистов (1.2.1, 1.2.2, 1.5, 1.7).

Линии пешеходного перехода – белые, в виде поперечных широких полос (разметка типа зебра); ширина 0,4 м (1.14.1, 1.17.2).

Кроме того, применяют линии поворота, направляющие стрелы, линии островков безопасности, посадочной площадки, запрещения остановки, надписи и стрелы на проезжей частии др.

Для большего воздействия линий разметку применяют в комплексе с установкой знаков, дублирующих или дополняющих смысл разметки. Это имеет особое значение для районов с длительным зимним периодом, когда разметка во многом теряет эффективность. Сплошную осевую линию 1.1 на двухполосных дорогах наносят перед железнодорожными переездами, в местах сужения проезжей части, на участках с ограниченной видимостью и на других опасных участках. Краевую сплошную линию 1.1 наносят, если ширина проезжей части более 6 м.

На прямых горизонтальных участках трехполосных дорог разметку проезжей части осуществляют так, чтобы средняя полоса использовалась для обгонов или организации реверсивного движения. В зависимости от интенсивности движения и состава потока обгоны по средней полосе могут быть организованы с помощью разметки без каких-либо ограничений для выезда на среднюю полосу (рис. 19.8, а), с частичным ограничением (рис. 19.8, б) и с попеременным, раздельным для каждого направления использованием средней полосы (рис. 19.8, в).

Рис. 19.8. Схемы разметки трехполосных дорог (размеры даны в метрах);

а – без ограничений для выезда на среднюю полосу; б – с частичным ограничением для выезда на среднюю полосу; в – с попеременным, раздельным для каждого направления использованием средней полосы

Среднюю полосу целесообразно использовать для организации по ней реверсивного движения, если интенсивность движения, приходящаяся на каждую полосу в час пик, превышает 500 авт./ч, а суммарная интенсивность в прямом направлении больше, чем во встречном, на 500 авт./ч и эта неравномерность изменяется по направлениям в течение суток или по дням недели регулярно.

На прямых горизонтальных участках многополосных дорог с помощью разметки разделяют встречные потоки, нанося по оси проезжей части двойную сплошную линию 1.3 (при отсутствии разделительной полосы), обозначая границы полос движения пунктирной линией 1.5 и край проезжей части сплошной линией 1.1 или 1.2.1 (для скоростных дорог).

Для разметки дорог используют краски, эмали, пленки, термопластики, полимерные ленты и другие материалы, которые обладают требуемой белизной, долговечностью, шероховатостью, контрастностью и световозвращающей способностыо, влаго- и морозоустойчивостью, малой загрязняемостью.

Для разметки дорог можно применять местные материалы (фарфоровую крошку, фаянсовый бой, шлакоситал, халцедон и др.).

Нитроэпоксидную эмаль и термопластик наносят с помощью разметочных машин. Расход материалов на 1 км сплошной линии шириной 10 см составляет: нитроэпоксидной эмали – 40 кг, термопластика – 600 кг.

Разметку возобновляют, как только износ сплошной линии на участке длиной 20 м составляет 25 % ее площади и более, а прерывистой – не менее 50 %, а также при меньшем износе, если невозможно определить вид разметки. Надписи и символы наносят с помощью шаблонов и ручных краскораспылителей. Пластобетон распределяют по шаблонам с помощью шпателя.

Все большее распространение на автомобильных дорогах получает рифленая разметка, обладающая лучшими световозвращающими свойствами.

Перед укладкой термопласта необходимо очистить и подгрунтовать покрытие для улучшения адгезии. Термопласты чувствительны к деформации основания. Полимерные материалы, укладываемые в холодном состоянии, состоят из одно- или двухкомпонентного вяжущего, пигмента, светлых наполнителей, рефлектирующих материалов и растворителей.

Работы по устройству разметки дорог и ее возобновлению следует проводить в сухую погоду при температуре покрытия не менее +15 °С и относительной влажности воздуха не более 70 % при работе с красками и не более 85 % при работе с термопластиком. Наносить разметку на влажное или пропитанное влагой покрытие не допускается.

Технология нанесения разметки на проезжую часть зависит от типа применяемого разметочного материала – термопластика или краски.

Работы по разметке проезжей части состоят из следующих этапов:

- подготовка дорожного покрытия;

- предварительная разметка проезжей части;

- нанесение разметки маркировочной машиной.

Перед проведением работ по разметке покрытие очищают механической щеткой поливомоечной машины.

Предварительную разметку выполняют с помощью отбеленного шнура или нанесением на покрытие меток краской. Предварительную разметку шнуром длиной 150...200 м осуществляют двое дорожных рабочих. Шнур закрепляют с помощью дюбелей, вбиваемых в покрытие.

Для лучшей сохранности намечаемых линий рекомендуется вдоль шнура наметить краской точки с интервалом 20...50 м или чаще.

При выполнении разметки термопластиком перед началом работ необходимо проверить годность разметочного материала, а при необходимости довести его до рабочего состояния. Так, если в результате длительного хранения термопластик слежался или скомковался, его следует разбить на куски, размер которых не затруднит работу мешалки в котле машины. Если предполагается проводить работу с вновь полученной партией термопластика, следует проверить наличие сертификата соответствия материала требованиям нормативных документов и ознакомиться с инструкцией по его применению.

Перед началом работ по разметке дорог термопластиком необходимо также привести в рабочее состояние маркировочную машину, а также вспомогательное оборудование.

Разогрев термопластика целесообразно проводить отдельно в маточном котле (емкостью 800 кг и более) с последующим отбором в котел маркировочной машины.

При отсутствии маточного котла разогрев термопластика проводят в разметочной машине. Для этого включают газовые горелки и в течение 1...2 ч нагревают теплоноситель (масло) в рубашке котла маркировочной машины.

Если маркировочная машина уже использовалась для маркировки, при достижении температуры 120...130°С выключают горелки и очищают котел от остатков старого термопластика, а затем опять включают горелки.

При температуре теплоносителя в рубашке котла 140...150 °С включают мешалку и начинают загрузку термопластика в котел. При загрузке термопластика следят, чтобы вместе с ним в котел не попадали посторонние предметы.

Затем, примерно в течение 3...4 ч, при включенной системе продолжают загрузку термопластика, последовательно добавляя в котел 1-2 мешка через каждые 10...15 мин.

В период загрузки и плавления термопластика постоянно следят за тем, чтобы температура теплоносителя не превышала 220 °С, а температура расплава термопластика в котле поддерживалась на уровне рабочей – обычно (180 ± 5) °С; регулируют температуру включая или выключая горелки.

Предельное заполнение емкости котла маркировочной машины ДЭ-21 термопластиком не должно превышать 400 кг во избежание выплескивания расплавленного материала при движении машины.

Прежде чем приступить к разметке разогретым термопластиком, необходимо очистить от остатков материала предыдущего цикла работ трубопровод, соединяющий котел с маркером.

С этой целью небольшую часть расплава (3...5 кг) пропускают через маркер на подложку (использованный упаковочный мешок от термопластика).

Рабочая температура термопластика при нанесении разметки должна составлять (180±5)°С (обычно указывается в инструкции по применению). При понижении температуры возможно плохое истечение термопластика через маркер, что ухудшает качество разметки. При более высокой температуре возможно растекание материала за пределы контура маркировочной линии, а также тепловое разрушение материала и изменение его цвета.

До полного использования расплавленного термопластика не рекомендуется делать перерыв в работе.

Хранение термопластика при рабочей температуре (180 ± 5) °С не допускается. При необходимости кратковременного перерыва в работе термопластик следует охладить на 50...60°С.

В случае использования рефлектирующих микрошариков их засыпают в специальную емкость маркировочной машины, из которой они по трубопроводу попадают на горячую поверхность термопластика, нанесенного на покрытие.

После нанесения разметки термопластиком движение транспортных средств и пешеходов на участке выполненных работ можно открывать через 15...20 мин, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Естественная убыль термопластика при работах, связанных с его нанесением, составляет 5 %.

Термопластик ПЛ-5142 в сухом виде не токсичен, не пожароопасен, имеет температуру воспламенения 800...870°С. Однако при его плавлении и проведении работ по разметке следует соблюдать осторожность, так как расплав термопластика имеет высокую температуру и может вызвать сильный ожог.

Все работающие с термопластиком обязаны пройти специальный инструктаж и должны быть обеспечены защитной спецодеждой и спецобувью, а также средствами индивидуальной защиты (головной пластмассовый щиток, рукавицы, респиратор типа ШБ-1 «Лепесток»).

На месте ведения работ должна быть аптечка с медикаментами и средства пожаротушения.

При работе с расплавом термопластика ПЛ-5142 необходимо учитывать, что выделяемые вредные пары, образующиеся при его перегреве, отрицательно влияют на организм человека.

При разметке дороги с помощью красок (например, ЭП-5155, НП-501) перед их заливкой в бак разметочной машины следует проверить их годность к использованию, особенно в случаях, когда краска хранилась длительное время. Затем краску необходимо перемешать до однородного состояния барботажем воздухом, перекатыванием в бочке или перемешиванием веслом.

Перед началом работы необходимо определить условную вязкость состава НП-501 и краски ЭП-5155 с помощью вискозиметра ВЗ-4 при температуре (20 ± 0,5) °С. Вязкость состава НП-501 должна быть в пределах 30... 120 с, краски ЭП-5155 —40... 120 с.

При необходимости состав НП-501 разбавляют до рабочей вязкости ксилолом или бутилацетатом в количестве, не превы- шающем 10%.

Не допускается смешивания состава НП-501 с нитроэпоксидной эмалью ЭП-5155 и другими лакокрасочными материалами.

Перед заправкой емкостей маркировочной машины состав НП-501 необходимо профильтровать через сетку с ячейками 0,1...0,2 мм или три слоя марли, чтобы избежать засорения краскопроводящей системы.

После подготовки маркировочной машины к работе и заправки ее емкостей составом НП-501 или краской ЭП-5155 и регулировки расхода материала краскораспылитель устанавливают в исходное положение. Форсунку размещают точно по центру, чтобы факел маркировочного материала смачивал ограничительные диски на расстоянии 30...40 мм от покрытия.

Запустив двигатель компрессора, доводят давление воздуха в ресивере до 0,6 МПа, открывают краны подачи воздуха в емкости с составом и регулятором на пульте управления устанавливают рабочее давление. Затем открывают краны подачи воздуха к пнев- моприводу мешалок для перемешивания состава в емкостях в течение 10...15 мин. Если на машине не предусмотрен автоматический привод мешалки емкости с составом, эту операцию выполняют вручную.

После этого открывают краны подачи воздуха к форсунке, затем краны подачи состава и заполняют краскопроводящую систему. На программном блоке устанавливают режим работы форсунки. Нормальный расход нитроэпоксидной эмали и состава НП-501 составляет 350...700 г/м2. Для определения фактического расхода рекомендуется использовать металлические пластины прямоугольной формы размером 70х150 мм, которые укладывают на проезжую часть по направлению движения рабочего органа маркировочной машины. После прохода краскораспыляющей форсунки над пластиной, пластину высушивают и взвешивают. Расход состава Q г/м2, определяют по разности массы пластины до и после покраски по формуле

где Р2 – масса пластины после нанесения состава и его высыхания, г; Р1 – масса пластины до нанесения состава, г; S – площадь пластины, м2; С – доля содержания нелетучих веществ в составе материала, % (принимают в соответствии с техническими условиями на данный разметочный материал).

Расход состава можно также определить по разности толщины пластины до и после нанесения краски. Толщину пленки определяют микрометром. Расход находят по формуле

где р – плотность сухой пленки состава, для НП-501 р = 2 г/см3; һ2 – толщина пластины после нанесения состава и его высыхания, см; һ1 – толщина пластины до нанесения состава, см; С – доля содержания нелетучих веществ в составе, %.

На новых асфальтобетонных покрытиях разметку составом НП-501 рекомендуют выполнять после того, как с поверхности проезжей части исчезнет битумная пленка, препятствующая высыханию состава и способствующая ускоренному износу разметки.

После окончания работы остаток состава или краски сливают в емкость, а бак и всю систему трубопроводов маркировочной машины промывают соответствующим растворителем (если использовали краску ЭП-5155, промывают ацетоном, если состав НП-501 – толуолом, ксилолом или бутилацетатом).

При заправке баков маркировочной машины составом НП-501 или краской ЭП-5155 запрещается курить, зажигать спички или пользоваться другими источниками открытого огня. На машине должны быть установлены исправные огнетушители.

В случае загорания маркировочного материала для его тушения используют песок, кошму, огнетушители (пенные и углекислотные), тонкораспыленную воду.

Разметка полимерными лентами упрощает работу и обеспечивает существенное увеличение долговечности дорожной разметки.

Ленты раскатывают на горячем свежеуложенном асфальтобетоне при его температуре 60...80 °С и утапливают катком, обеспечивая, таким образом, единое покрытие. Лента имеет собственный клеевой слой, обеспечивающий ее надежное соединение с асфальтобетоном на весь период эксплуатации дорожного покрытия. Лента рассчитана на высокие эксплуатационные нагрузки в течение 4 – 5 лет и обеспечивает при этом высокий уровень световозвращения, отвечающий как требованиям ГОСТа, так и европейским нормам безопасности. Лента обеспечивает высокий коэффициент сцепления с колесами автомобилей, не допуская скольжения даже в мокром состоянии. Из ленты можно делать стрелы для обозначения направления движения, островки безопасности, цифры, буквы и маркировку искусственных неровностей.

Ленты для разметки дорог различают по типам: для временной и длительной эксплуатации, их поверхность может быть ровной или профилированной, ленты могут быть белого или оранжевого цвета.

Для повышения световозвращающего эффекта в краску и термопластик добавляют стеклошарики. Оптимальными являются стеклошарики с фракционным составом 100...600 и 400...800 мкм. Они дают наилучший коэффициент световозвращения и при этом обладают достаточной прочностью, не выбиваясь из покрытия под действием колес автомобилей.

Стеклошарики могут быть введены в краску или термопластик в процессе приготовления этих материалов или рассыпаны на поверхность свежеуложенного материала. Наиболее эффективной считается технология, при которой часть стеклошариков вводится в разметочный материал при его приготовлении, а часть рассыпается на свежеуложенный материал.

Восстановление дорожной разметки производят, когда ее износ по площади (для продольной разметки измеряют на участке протяженностыо 50 м) составляет более 50 % при выполнении ее краской и более 25 % - термопластичными массами. Восстановление обычно производят той же разметочной техникой, что и при ее первоначальном нанесении. Если в процессе восстановления разметки ее линии не совпадают с ранее нанесенными или изменилась схема разметки участка дороги, старые линии разметки, выполненной с применением краски, закрашивают краской под цвет покрытия, а разметку из термопластика срезают фрезой.