Коррозиялық тозудың металл конструкция элементтерінің

көтергіш қабілетке әсері

Коррозиялық тозу элементтердің қалыңдығын және көлденең қималардың ауданын азайтады. Элементтердің көтеру қабілеті азаяды. Есептерде коррозиялық тозуды есепке алу мынадай ережелер бойынша жүргізіледі.

1). Көлденең қима ауданының 25% астам немесе қалдық қалыңдығы 5 мм және одан кем жоғалтумен коррозиялық тозуы бар конструкциялардың элементтері үшін есептік кедергілер γd коэффициентіне көбейтумен төмендетіледі.:

0,95-әлсіз агрессивті орта үшін;

0,9-орташаагрессивті үшін;

0,85-күштіагрессивті үшін.

2). Бірқалыпты коррозиялық тозу кезінде қиманың есептік ауданын мынадай формула бойынша анықтауға болады

Аеf = (1 – КSA∙Δ*)∙Ao,

Ао – коррозиялық тозуды есепке алмағандағы, көлденең қимасының ауданы;

КSA – 1/t тұйықталған профильдер үшін 2/t бұрыштарына жақындатылған қима құйма коэффициенті; швеллерлер мен қос таврлар үшін 4/(t+d), мұнда t және d-сәйкесінше сөре мен қабырға қалыңдығы.

3). Кедергінің есептік сәті мынадай формула бойынша анықталады

Wef = (1 – KSW∙Δ*)∙Wо,

Wо – коррозиялық тозуды ескермеген кездегң қима кедергісінің сәті;

KSW – коррозиялық тозу салдарынан кедергі сәтінің өзгеру коэффициенті, кесте бойынша анықталады.

4). Коррозияның ену шамасы Δ * тең қабылданады:

Δ* = Δ - тұйық профильдердің бір жақты коррозиясы кезінде;

Δ* = Δ/2 – ашық профильдердің екі жақты коррозиясы кезінде;

Δ – элементтің номиналды және нақты қалыңдығы арасындағы айырмаға тең элементтердің қалыңдығын азайту.