№ 7 дәріс

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАУ

1 Қорғау жабындары

Қорғау жабындарының келесі түрлері бар:

1). Лак-бояу.

2). Металл (мырыш немесе алюминий).

3). Оксидті (қатты тотықты пленка құру A).

4). Оқшаулағыш (мата, пленкалы).

Қорғаныштық әсер ету механизмі бойынша жабындар болады:

1). Кедергі (тек оқшаулауды қамтамасыз етеді).

2). Протекторлық (электрхимиялық қорғауды қамтамасыз етеді).

3). Аралас.

2 бетті дайындау

Бетті дайындау мақсаты-коррозия өнімдерін, майлы және басқа да ластануларды жою және қорғау жабынының ілінуін жақсартатын кедір-бұдырлық бетін беру.

Металл конструкциялары зауытында бетті дайындаудың келесі әдістері қолданылады:

1). Механикалық.

а) құрғақ абразивпен өңдеу (бөлшек, металл құм);

б) механикаландырылған машиналармен өңдеу (сым щеткалары, фрезалар).

2). Химиялық (сілтілі ерітіндіде, органикалық еріткіштерде майсыздандыру, қышқылдарда өңдеу).

Зауыттардың бетін тазалау үшін механикаландырылған ағынды желілер немесе камералар (ұсақтағышты тазалау үшін); ванналар (өңдеу үшін) болуы мүмкін.

Өңдеу мето-үй металл жабындарын балқытпаға батыру алдында қолданылады. Өңдеуден кейін тотықтың жаңа қабатының түзілуін болдырмау үшін үстіңгі жағынан пассивациялауды орындайды.

Абразивті тазарту және химиялық әдістер орташа немесе күштіагрессивті ортада пайдаланылатын конструкциялар үшін тазартудың екінші дәрежесін (неғұрлым сапалы) қамтамасыз етеді. Механикаландырылған құралмен немесе қолмен (Болат щеткалармен, қырғыштармен) тазалауға азагрессивті және агрессивті емес Орта үшін (тазартудың үшінші дәрежесі) жол беріледі.

Коррозия өнімдерін толық жою лак-бояу жабындарының қызмет ету мерзімін 5 есеге арттырады. Нашар дайындалған беттің түсі-бос ақша.