Болат конструкцияларды металл жабындармен қорғау

3.1 ыстық мырыштау және алюминий

Конструкцияларды балқытылған металға батыру арқылы жүргізіледі. Жабынның қалыңдығы 60-200 мкм. Қарапайым және жоғары өнімділігі бар.

Ванна өлшемдері: айна 2×2 м; тереңдігі 7 М. шектеу: жұқа қабырғалы элементтер қызған кезде бағындырылуы мүмкін.

3.2 Металлдау

Тазартылған бет бойынша балқытылған металды тозаңдаудан тұрады.

Кемшіліктері: тозаңдану кезіндегі металлдың үлкен шығыны; коррозияның жоғары жылдамдығы. Тұтас иінді конструкциялар үшін ұсынылады (ішіндегі түтін құбырлары).

Артықшылықтары:

1) кез келген қалыңдықтың жабынын алу мүмкіндігі;

2) монтаждаудан кейін және пайдалану кезінде қолдануға болады;

3) түрлі металдардан жасалған көп қабатты жабындарды қолдануға болады.

3.3 гальваникалық жабындар

Электр тогының әсерінен ерітінділерден немесе тұздардың балқымаларынан металдарды бөлу жолымен алынады. Мырыш, кадмий, хром және басқа да жабындар бар. Жабынның қалыңдығы 20 мкм дейін. Ұсақ элементтер үшін қолданылады.

4 болат конструкцияларды лак-бояу материалдарымен қорғау

Лак-бояу жабыны грунтовкадан және жабын қабаттарынан тұрады. Төсеме барлық жабынның адгезиясын немесе конструкцияларды тасымалдау кезеңінде уақытша қорғауды қамтамасыз етеді. Жабынды қабаттар тосқауыл қорғанысын қамтамасыз етеді.

Лак-бояу жабындары пневматикалық тозаңдаумен, ағынды құйумен, батыру арқылы, қолмен қылқаламмен жағылады.

Грунтовкалар мен жабын материалдарының түрлері темір бетонды конструкцияларға ұқсас. Бірақ таңдау көп (бай ассортимент).

5 аралас жамылғылармен қорғау

Екі қабаттан тұрады:

1) металл жабыны;

2) лак-бояу жабыны.

Күштіагрессивті орта үшін ұсынылады.