№ 8 дәріс

АҒАШТЫ КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАУ

1 Сүректің коррозиясының ерекшелігі және оны қорғау әдістері

Металл және темір-бетон құрылымдарына қарағанда ағаштың тотығуының 2 түрі бар:

1). Биологиялық тотығу, ағаш бұзғыш саңырауқұлақтар тудыратын.

2). Газ тәрізді, қатты, сұйық органикалық емес және органикалық орталардан туындайтын химиялық коррозия.

Ағашты қорғау тәсілдерін таңдау кезінде бір уақытта 2 міндет шешіледі:

- коррозиядан қорғау;

- өрттен қорғау, өйткені ағаш жанғыш материалға жатады.

2 Ағаштың биологиялық коррозиясы

Биологиялық коррозияны күшейтетін басты фактор-сүректі атмосфералық шөгінділермен немесе конденсациялық ылғалмен ылғалдандыру. Ең жиі биологиялық коррозияға ұшырайды:

- басқа материалдармен (тастармен, бетонмен, болатпен) жанасу орындарындағы конструкциялардың тірек бөліктері);

- лагтар мен еден тақтайлары;

- терезе және есік блоктарының қораптары;

- цокол элементтері;

- ашық ауада пайдаланылатын конструкциялар (көпірлер, ЭБЖ тіректері, бағаналар, қадалар, градирнялар, жағалау құрылыстары).

Ең жиі ағаш элементтері топырақпен түйіскен жерлерде (бағаналар) және ауыспалы су деңгейі аймақтарында (көпір діңгектері) зақымданады.

3 Ағаштың химиялық коррозиясы

1). Газ ортасындағы Коррозия-болатпен және темір бетонмен салыстырғанда атмосферадағы зияндылықтың жоғары мөлшері кезінде жүреді, әсіресе ағаш бетінде қышқыл ерітінділері пайда болған кезде жоғары ылғалдылық жағдайында белсенді өтеді (мысалы, конденсациялық ылғал пайда болған кезде).

2). Қатты орталардағы Коррозия-жоғары ылғалдылық жағдайында жақсы еритін тұздармен сүрек түйіскен кезде болады.

3). Сұйық органикалық емес ортадағы Коррозия-қышқыл ерітіндісінде болады және олардың концентрациясына байланысты. Целлюлозаның Органикалық емес қышқылдармен өзара әрекеттесуі кезінде еритін қосылыстар – фруктоза және сахароза түзіледі, бұл ағаштың бұзылуын тудырады.

4). Сұйық органикалық ортадағы Коррозия – органикалық қышқылдардың (сірке суы, лимон, щавельді) және органикалық еріткіштердің (бензол, ацетон) ерітінділерінде болады.

4 Сүректі биологиялық коррозиядан қорғау

Конструктивтік және химиялық әдістермен жүргізіледі. Конструктивтік ЖДП курсында қаралды. Химиялық әдістер қатарына жатады:

1). Антисептирлеу (суда еритін антисептиктермен немесе антисептикалық пасталармен). Антисептиктер құрамына фторлы натрий, кремнеф-тористый аммоний, хромды қышқылды натрий және калий, күкірт қышқылды мыс, бор қышқылы және т.б. кіреді.

2). Консервілеу (қиын жуылатын суда еритін немесе майлы антисептиктермен). Күшті агрессивті орта жағдайында қолданылады. Сіңдіру тереңдігі антисептеуден артық. Сіңдіру тәсілдері:" қыздыру – суық ванна", ағашты алдын ала қыздыру арқылы қысымды цилиндрлерде.

3). Лак-бояу материалдарымен жабу. Ылғалға төзімді лак-бояу жабындары пайдаланылады (пентафталь, уретан, алкид, перхлорвинил, эпоксидті). Жабынның қалыңдығы 70÷150 мкм.

4). Кешенді әсер ететін құрамдармен беттік сіңдіру (биологиялық және химиялық коррозиядан). Ылғалдан қорғайтын сіңдіру құрамдары қолданылады, бір мезгілде өрттен қорғауды қамтамасыз етеді (фенолоспирттер, қоңыр көмір композициялары, трихлорэтилфосфат және т.б.). Салмағы 30÷300 кг/м3 ағаш.

Ғимараттардың конструктивтік шешімдері ос-МОТР және қорғаныс жабындарын жаңарту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

5 Ағашты химиялық коррозиядан қорғау

Агрессивті орта жағдайында ағаш конструкциялары үшін қосымша талаптар көзделуі тиіс:

1). Құрылымдарды дайындау үшін қылқан жапырақты ағаштардың (шырша, қарағай) сүрегін қолдану керек.

2). КДК үшін желімдеу феноль немесе фенольді-резорцинды желімдермен жүргізіледі.

3). Көтергіш конструкциялар тұтас қима (арқалықтар, рамалар, аркалар) болуы тиіс.

4). Қоршау конструкциясы ретінде клеефанерлік панельдер орынды.

Химиялық коррозиядан қорғау үшін қолданылады:

- ылғалға төзімді лак-бояу материалдары;

- ылғалға төзімді сіңдіру құрамдары;

- химиялық тұрақты лак-бояу материалдары.

6 Ағашты қорғау сапасын бақылау

Бақылауға жатады:

- қорғаныс өңдеуге арналған материалдар (ТШ және МЕМСТ талаптарын қанағаттандыруы тиіс, яғни сертификатталған болуы тиіс);

- жұмыстарды орындаудың технологиялық реттілігі;

- технологиялық процестің режимдері.

Материалдарды бақылау зертханаларда жүргізіледі. Олардың міндеттері:

- кәсіпорынға келіп түсетін материалдарды қабылдау сынақтары;

- қорғаныс құрамдарының жұмыс рецептураларын жасау;

- өндірістегі қорғаныс құрамдарының жағдайын бақылау;

- қорғаныс құрамдарының жаңа түрлерін сынау;

- қорғаныш өңдеу жүргізілетін үй-жайдағы температура мен ылғалдылықты бақылау.

Биоқорғанысты өңдеу сапасы өңделетін беттің 1 м2 құрғақ тұзды ұстап қалуды анықтау жолымен бақыланады. Ол үшін алдын ала өлшенген үлгілерді өңделетін конструкциялардың арасында орналастырады. Өңдеуден кейін оларды қайтадан өлшейді. Құрғақ тұзды ұстап тұру тең:

Р = ,

мұндағы  Р-ұсталған тұздың саны, г / м2;

с-Ерітінді концентрациясы;

G-ұсталған сұйықтықтың саны, г;

F – үлгі бетінің ауданы, м2.

Үлгілер саны – 5 данадан кем емес.