№ 11 дәріс

КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ СЫРЛАУ ЖӘНЕ БОЯУ

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЗАУЫТТАРЫНДА

Операцияның мақсаты-конструкцияларды коррозиядан қорғау.

1. Металл бетін тоттан, Қабыршықтан, балшықтан, майлы дақтардан, қардан, мұздан тазарту.

Тазалау тәсілдері:

а) қолмен (сым және түкті щеткалармен, қырғыштармен, балға);

б) Болат щеткалары, абразивті шеңбері бар машинкалармен;

в) құм бүріккіш және ұсақтағышты тазалау (кварц құмы түйіршіктілігі 0.3÷0.5 мм; ұсақтасы 0.8÷1 мм) арнайы камераларда;

г) отты тазарту – металл үшін қалыңдығы δ≥6 мм, көп-жалынды ацетилен-оттегі жанарғылары қолданылады.  Олар ~1 м/мин жылдамдықпен қозғалады, металл 120-150оС дейін қызады. Тотынан химиялық байланысқан ылғал жойылады, содан кейін темір оксидтерінің құрғақ шаңы жұмсақ щеткамен немесе еріткішке суланған шүберекпен жойылады;

д) татты 15% Н3РО4 ерітіндісімен жуып, содан кейін жылы сумен алып, шүберекпен сүрту;

е) май дақтары бензинмен, уайт-спиритпен, скипидармен жойылады;

ж) қар мен мұз – жылы үй-жайда ерігеннен кейін кебеді.

Дайындалған конструкциялар тоттың жаңа қабатының пайда болуын болдырмау үшін тәулік ішінде қыртыстануы тиіс.

2. Үстіңгі бетті бояу 5оС төмен емес температурада жүргізіледі. Топырақ түрлері:

а) олифадағы оксоль темір суригі (1:1.5);

б) лак № 177;

в) АЛ-177 алюминий бояуы (лак № 177 алюминий опасы бар – салмағы бойынша 15-20%; ЛЭП тіректері үшін пайдаланылады);

г) табиғи олифтегі қорғасын сурик (мұнара, діңгек, көпірлер). Олифте грунтовкаға кептіруді жеделдету үшін сиккатив қосылады (

көлемі бойынша 3-5% - ға дейін);

д) цемент сүті-бетонға бекітілетін құрылым бөліктері үшін;

е) солидол, техникалық вазелин – фрезерленген беттер үшін.

Монтажды дәнекерлеу болатын орындар Ені 100 мм екі жаққа да топырақталмайды.

Топырақты жағу тәсілдері:

а) қылқалам. Торлы конструкциялар үшін, сондай-ақ сору желдеткіші болмаған кезде қолданылады. Ең аз өндірістік, ең үнемді;

б) пневматикалық бүрку – қылқаламдардан 4-5 есе көп өндіреді. Топырақ шығыны-20÷40%. Бояу шығынын азайту үшін ауа қабыршағы бар бояу бүріккіштер қолданылады;

в) электростатикалық өрісте ауасыз бүрку бұйымға және шоғырдан үлкен қысыммен (80-120 кг/см2) шығатын бояудың ұсақ дисперсті бөлшектеріне әртүрлі полярлықтағы электростатикалық зарядтар хабарлануы болып табылады. Бояудың буы бұйымға" тартылады " және шөгеді. Бояудың шығыны пневматикалық тозаңдаумен салыстырғанда 20-25% – ға төмендейді; тұманның пайда болуы-5 есе; Еңбек өнімділігі 15% - ға өседі, санитарлық-гигиеналық жағдайлар жақсарады. Ағынды желілерде қолданылады;

г) топырағы бар ваннаға батыру-грунтовка сапасының төмендігінен, ванналардың үлкен мөлшерлерінен, ванналарды толтыру үшін бояудың үлкен қажеттілігінен кең таралған жоқ;

д) ағынды құйма арнайы камераларда жүргізіледі, маңызды алаңдарды талап етеді; сирек қолданылады.

Лак-бояу материалдарының 1 т конструкцияға жұмсалатын орташа шығыны (≈23 м2 бет) шамамен 2 кг құрайды. Кептіруді жылдамдату үшін құрылымдарды сырлау және кептіру үшін ағынды желілерді пайдаланады, бұл кептіру жылдамдығын шамамен 10 есе арттыруға мүмкіндік береді.

Ағынды желі көлемі 12000×3600×4000 мм дейінгі, салмағы 40 т дейінгі құрылымдарды бояуға мүмкіндік береді.

"Промстальконструкция" институты құрылымдарды тазалау, қоршау және бояу үшін ағынды линьаларды әзірледі.

Жуу-кептіру камерасы → камера огрунтования → кептіру камерасы →

→ бояу камерасы → кептіру камерасы

Конструкция конвейердің ілгегіне ілінген. Жуу-сілтілі ерітіндімен, содан кейін ыстық сумен.

Қоршаудан кейін міндетті түрде конструкцияның таңбалануын қалпына келтіреді.

Барлық бояу учаскелері сыртқа тарату желдеткішімен қамтамасыз етілуі тиіс.