## Slide 1: Рекомендации по оценке технического состояния и восстановлению бетонных аэродромных площадок

## Slide 2: Анализ ситуации
В настоящее время планово-предупредительный ремонт элементов аэродромов сводится только к текущему ремонту, который не может заменить капитальный и предотвратить некомпенсируемый износ аэродромов. Но это единственная мера, позволяющая обеспечить поддержание аэродромов в работоспособном состоянии.
При этом на основании обследования прочность и несущая способность покрытия могут быть достаточными, однако наличие на поверхности покрытия большого количества дефектов может привести к предельному его состоянию из-за снижения безопасности полетов в результате возможного попадания в двигатели продуктов разрушения поверхности покрытия.
В результате воздействия на аэродромные покрытия комплекса
эксплуатационных нагрузок и природно-климатических факторов в поверхностном слое происходит образование сети микротрещин, не различимых невооруженным глазом. Очаговые разрушения постепенно переходят в сплошное разрушение поверхности, которое распространяется вглубь, расшатывая структуру нижних слоев покрытия, перерастая в силовое разрушение аэродромных покрытий.
Таким образом, силовое воздействие шасси, расслоение текстуры
верхнего слоя, интенсивное развитие капиллярной усадки, тепло-массообмен
и другие факторы являются основными причинами разрушения поверхности жестких аэродромных покрытий

## Slide 3: Актуальность
Современная авиация стремительно развивается, а вместе с ней и возрастают требования к качеству и долговечности аэродромных покрытий. В связи с этим возникает необходимость совершенствования и методов их проектирования, строительства, ремонта и содержания. Последнее в вою очередь весьма дорогостоящее. Многие аэродромы были заброшены в период перестройки, что привело к увеличению интенсивности эксплуатации оставшихся и возрастанию требований к их эксплуатационной готовности.
Применяемые в настоящее время методики по оценке эксплуатационно-технического состояния жестких аэродромных покрытий позволяют оценить его только на момент мониторинга. Что в свою очередь не дает возможности спрогнозировать изменение состояния жестких аэродромных покрытий во времени.
Таким образом, становится актуальным разработка и применение методов, позволяющих спрогнозировать изменение эксплуатационно-технического состояния жестких аэродромных покрытий на основе обоснованной модели развития и накопления повреждений. Данные прогноза позволят эксплуатационным подразделениям обоснованно спланировать денежные средства на текущее содержание, обеспечив, в первую очередь, ремонт тех участков, которые в перспективе подвергнутся наиболее интенсивному разрушению.

## Slide 4
Анализ нормативных и справочных документов, а также рассмотренных в разделе отечественных и зарубежных методов оценки эксплуатационно-технического состояния, позволяет выявить значительное количество требований к жестким аэродромным покрытиям и их повреждениям, снижающих их эксплуатационную пригодность. В связи с чем представляется целесообразным:
- для оценки эксплуатационно-технического состояния жестких аэродромных покрытий учитывать только наличие и параметры повреждений, предусмотренные требованиями руководящих документов;
- определить состав повреждений, учитывая конструктивные особенности жестких аэродромных покрытий;
- использовать метод экспертных оценок для выбора наиболее значимых повреждений, непосредственно влияющих на безопасность полетов и достаточных для оценки эксплуатационно-технического состояния покрытия.
В связи с актуальностью проблемы повышения безопасности полетов авиации, целью данного исследования являетсяㅤ разработка рекомендацийㅤ по ㅤ ремонту и восстановлениюㅤ работоспособного ㅤ состоянияㅤ бетонныхㅤ вертолетныхㅤ площадокㅤ вㅤ условияхㅤ ВКОㅤ наㅤ основе ㅤ спользованияㅤфибробетона.

## Slide 5
Задачи исследования
определениеㅤсписка повреждений жесткого аэродромного покрытия, которые непосредственно влияют на безопасность полетов ㅤ и достаточны для оценки его эксплуатационно-техническогоㅤ состояния;
Выявление наиболее выгодного состава фибробетонной смеси,ㅤ имеющей высокие показатели при действии динамическихㅤ нагрузок и истираемости;
на основе данных, полученных опытным путем дать рекомендацииㅤпо ремонту и восстановлению ㅤ жестких аэродромных покрытий.

## Slide 6
Обзор литературных источников
Апестииа В.П., Хохлов М.В. Проблемы восстановления работоспособности аэродромных покрытий // Аэропорты. Прогрессивные технологии. - 2000. - № 1 - С. 13-14.
Барит Ю.С. Технический ресурс жестких аэродромных покрытий // Труды ГосНИИ № 252. - М.: 1976. - С. 31-38.
Виноградов А.П. Долговечность и надежность покрытий аэродромов // Некоторые проблемные вопросы механики инженерных сооружений и конструкций. Науч.-тех. сб. - М . : Минобороны, 1998 - С . 109-125.
Винокуров И.Г. Исследование работы жестких аэродромных покрытий под воздействием температурных факторов: Дисс. ... Канд.техн. наук. - М., 1994. - 167 с.
Глушков Г.И. Исследование работы жестких аэродромных покрытий // М.: Автомобильной дороги. - 1981. - №9. - С.23-25.
Горецкий Л.И., Афонский А.В. Поверхностные разрушения цементно-бетонных аэродромных покрытий и способы их ремонта. - М . :РИО «Аэрофлота», 1958. - 86 с.
Зацепин А.Н., Апестин В.К. Классификация дефектов цементобетонных покрытий автомобильных дорог с анализом особенностей развития некоторых дефектов. - В кн.: Совершенствование конструкций дорожных бетонных покрытий и повышение качества бетона. - М.: Союздорнии, 1967. - С . 5-30.
Кульчицкий В.А., Макагонов В.А., Васильев Н.Б. [и др.]. Аэродромные покрытия. Современный взгляд. - М.: Физико-математическая литература, 2002. - 528 с.
Кульчицкий В.А., Макагонов В.А., Романков Н.И. Оценка технического состояния искусственных аэродромных покрытий // Аэропорты. Прогрессивные технологии. - 1999. - № 4. - С. 12-16.
Реконструкция бетонных покрытий аэропортов / Г.И. Глушков, Л.И. Манвелов, А.В. Михайлов, Б.С. [и др.]. - М.: Транспорт, 1965. -222 с.
Степушин А.П. Оценка эксплуатационно-технического состояния аэродромных покрытий: Учебное пособие. — М.: МАДИ (ТУ),2008.-112 с.

## Slide 7
Основные данные 1 главы
Все деформации, разрушения поверхностного слоя и конструкции покрытия в целом оцениваются количественно путем простейших инструментальных измерений на характерных участках покрытий.
Пригодность аэродрома к эксплуатации рекомендуется определять на основе анализа характера и количества дефектов по сравнению с допустимыми. Однако степень ремонтного вмешательства зависит не только от вида и количества дефектов, но и от их численных характеристик, в том числе и отличных от предельных.
Существующие в настоящее время методики оценки состояния покрытий основаны на визуальной дефектовке покрытий, «весовой» градации дефектов по степени их серьезности и определении интегральной оценки состояния покрытий с учетом плотности распространения дефектов по площади покрытия. Дефектация аэродромных покрытий выполняется с целью постоянного наблюдения за их эксплуатационно-техническим состоянием.
Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод, что причины, вызывающие повреждения и дефекты покрытия, можно свести к трем видам:
- ошибки расчетов и конструирования, допущенных при изысканиях и проектировании (неоптимальное конструирование, неполный учет условий местности, недоучет роста интенсивности движения воздушных судов в перспективе);
- нарушение технологии выполнения строительных работ (недостаточное уплотнение основания, низкое качество материалов, нарушения требований к производству бетонных работ, несвоевременная нарезка швов);
- недостатки и нарушения требований правил эксплуатации (превышение расчетных нагрузок на покрытия воздушными судами по их величине и повторяемости, нарушение технологии по применению теплового и химического способов борьбы с гололедом, отсутствие выполнения
ремонтно-профилактических мероприятий и надлежащего содержания покрытий).
эффективные меры по устранению повреждений и предотвращению их дальнейшего появления.

## Slide 8
Основные данные 1 главы
Процессы, приводящие к разрушению покрытия, могут характеризоваться как:
- механические, вызванные приложением силы, например, сверх расчетной нагрузки, механическим повреждением при монтаже покрытия и т.д.;
- комплексные, вызванные воздействием химических антигололедных реагентов, минерализованных грунтовых вод, попеременного замораживания - оттаивания.
По степени разрушения или значимости их последствий можно
выделить три категории повреждений:
- повреждения аварийного характера, вызванные ошибками проектирования,
строительства, а также нарушением правил эксплуатации сооружений. Восстановление всего покрытия или его части производится путем замены всех или некоторых конструкций по специально разработанным проектам;
- разрушения несущих конструкций, обусловленные воздействием внешних и технологических факторов, нарушением правил эксплуатации. Такие нарушения не являются аварийными и устраняются при капитальном ремонте путем их усиления или замены;
- мелкие местные повреждения, устраняемые при текущем ремонте в процессе эксплуатации.
Чаще всего разрушения и деформации покрытий являются следствием
не одной, а целого ряда причин. В таких случаях важно выявить основную причину, что позволит принять наиболее эффективные меры по устранению повреждений и предотвращению их дальнейшего появления.

## Slide 9
Все возможные повреждения, встречающиеся на аэродромных покрытиях, можно условно разделить на группы исходя из причин, их вызывающих; характера процессов разрушения; значимости последствий разрушения и трудоемкости восстановления покрытия.
Рисунок 1. Классификация способов ремонта нежестких покрытий в зависимости от вида разрушения
Виды разрушений жестких покрытий
Трещинообразование
пропитка
Очаговое разрушение ( отколы углов плит, сколы бетона, выбоины и т.д.)
удаление азрушенного бетона укладкой ремонтных составов
Вертикальное смещение и коробление плит
удаление разрушенного бетона, нанесение выравнивающего слоя
герметизация полимерными мастиками
герметизация с применением стержневых элементов различных типов
укладка ремонтных составов с применением анкеров и армосеток
замена разрушенных частей плит
Поверхностная эрозия (шелушение)
выравнивание нагнетением быстротвердеющих составов
укладка полимернызх защитных слоев
удаление отшелушившегося слоя алмазными фрезами
пропитка поверхности кальматирующими составами
механическое удаление с поверхности слабых частиц бетона
гидрофобизация
флюатирование

## Slide 10
Рисунок 2. Деформирование и разрушение покрытия аэродрома.

## Slide 11
Методика исследования
Для проведения лабораторных исследований на ударную вязкость были выбраны следующие варианты бетонирования:
тип 1- плита из бетона марки М400, класса В30;
тип 2- двухслойная плита, армированная сеткой из арматуры А400 диметром 12;
тип 3 - плита из бетона марки М400, класса В30 с добавлением фибры фирмы «Иннотех» в бетон;
тип 4 - плита из бетона марки М400, класса В30 с добавлением фибры фирмы «Dramix» в бетон.
После набора прочности с помощью имеющихся механизмов проверить образцы на динамический удар (в центр плиты и сбоку), имитирующий удар при посадке, проверить на истираемость покрытия.
После математических и лабораторных исследований производятся натурные замеры на существующем летном вертодроме в ВКО.

## Slide 12
Выводы по 1 главе
После проведения испытания плит мы получим достаточно данных для сравнительного анализа и сможем выявить какой тип армирования наиболее подходит для более продолжительной работы бетонного покрытия аэродромных площадок.
Данные лабораторных испытаний позволят дать рекомендации по его восстановлению современными материалами.

## Slide 13
Рекомендации
Основными «бедами» вертодромов являются шелушение бетона и трещины от динамических нагрузок.
Поэтому в случае если образец из фибробетона покажет наибольшую прочность при динамических ударах, то в дальнейшем можно будет предложить его использование на вертодромах-аэродромах, как современное средство для ремонта покрытий.

## Slide 14: 2 глава
Как было озвучено выше в главе 1, современные методы оценки эксплуатационно-технического состояния жестких аэродромных покрытий учитывают разнообразные виды и количество повреждений и дефектов. Поэтому целью проведения эксперимента является получение экспериментальных результатов, подтверждающих теоретические исследования по определению основных характеристик покрытий вертолетного поля с применением фибробетона для выполнения ремонтных работ.

## Slide 15: Данные для проведения экспериментальной части по определению прочностных характеристик
Определяемая характеристика | Документ регламентирующий методику определения характеристик | Характеристики испытываемых образцов |  | 
 |  | Форма | Размеры, мм | Количество, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Определение прочности покрытия из фибробетона при действии динамических нагрузок (ударная вязкость) | ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Образцы-кубикового сечения или цилиндры круглого сечения | 100х100 150х150 200х200 | 3
Определение истираемости бетона | ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости | Образцы-кубикового сечения или цилиндры круглого сечения | 70х70х70 | 3
Определение прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 Бетоны Методы определения прочности по контрольным образцам | Призма | 100х100х400 | 3
Таблица 1.
Данные для проведения экспериментальной части по определению прочностных характеристик

## Slide 16
Основными составляющими исходной сталефибробетонной смеси (СФБ) являются:
Вода - Качестово воды должно отвечать требованиям ГОСТ 23732-79;
Песок - кварцевый песок с модулем крупности 3,0;
Цемент - портландцемент активностью марки 450 бухтарминской цементной компании, входящей в состав HeidelbergCement;
Rheobuild 181A – композит синтетических полимеров и реагентов, не содержащих хлора, ускоряющих схватывание и твердение бетона;
Фибра - три вида фибры ТОО «Иннотех», «Dramix» и «Hendix» при процентах армирования: 1%, 1,5% и 2%.
Рисунок 3. Разновидности фибры

## Slide 17
Проведение лабораторных испытаний
Рисунок 4. Укладка смеси в конус и ее послойное штыкование.

## Slide 18
Проведение лабораторных испытаний
Рисунок 5. Определение коэффициента расслаиваемости

## Slide 19
В результате измерений были получены следующие данные. При 2% армировании СФБ:
коэффициент расслаиваемости равен
3 с вибрирования, kр = 0,938.
6 с вибрирования, kр = 0,882.
при определении подвижности смеси было определено следующее:
Данные показатели соответствуют марке П2.
Исходя из результатов, полученный путем испытаний получаем следужющие пропорции СФБ смеси для заготовки партии образцов призм 400х100х100 (6 шт) и кубов 70х70х70 (3 шт):
песок = 37,20 кг
цемент = 19,17 кг
вода = 6,55 л
пластификатор = 191,7 г
фибра при 1% = 2,28 кг
фибра при 1,5% = 3,41 кг
фибра при 2% = 4,55 кг

## Slide 20
Алгоритм определения при действии динамических нагрузок (ударная вязкость)
прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытуемой поверхности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора; положение прибора при испытании конструкции относительно горизонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании образцов для установленной градуировочной зависимости; при другом положении необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора; фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора; вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке конструкции.
Рисунок 6. Результат определения прочности покрытия из фибробетона при действии динамических нагрузок (ударная вязкость) образца с коэффициентом армирования 0.
Рисунок 7. Результат определения прочности покрытия из фибробетона при действии динамических нагрузок (ударная вязкость) образца с армированием фиброй фирмы Иннотех с процентом армирования 1,5%.

## Slide 21
Алгоритм определения истираемости
Одновременно на круге истирания типа ЛКИ-3 испытывают два образца. После установки образцов и нанесения на истирающий диск абразива включают приводкруга и производят истирание. Через каждые 30 м пути истирания, пройденного образцами (28 оборотов), истирающийдиск останавливают. Удаляютудаляют остатки абразивного материала и истертого в порошокбетона. Насыпают новую порцию абразива и включают привод истирающего крута. Указанную операцию повторяют пять раз. что составляет один цикл испытаний (150 м пути испытания). После каждого цикла испытаний образцы вынимают из гнезда, поворачивают на 90' в горизонтальной плоскости (вокруг вертикальной оси). Всего проводят четыре цикла испытаний для каждого образца (общий путь истиранияравен 600 м). После четырех циклов испытания образцы вынимают из гнезд. Воздушно-сухие образцы обтирают сухой тканью и взвешивают.
Рисунок 8. Запуск процесса истираемости и предварительное взвешивание образца
Рисунок 9. Процесс образования металлической крошки

## Slide 22
Алгоритм определения экспериментального определения основных характеристик сталефибробетона со стальной проволочной фиброй

## Slide 23
Лабораторные испытания плит
Для проведения лабораторных исследований на ударную вязкость были выбраны следующие варианты бетонирования:
тип 1- плита из бетона марки М400, класса В30;
тип 2- двухслойная плита, армированная сеткой из арматуры А400 диметром 12;
тип 3 - плита из бетона марки М400, класса В30 с добавлением фибры фирмы «Иннотех» в бетон;
тип 4 - плита из бетона марки М400, класса В30 с добавлением фибры фирмы «Dramix» в бетон.
Рисунок 10. Заливка плит и первая часть испытаний на определение ударной вязкости плит

## Slide 24
Результаты
лабораторных испытаний

## Slide 25
Таким образом, анализируя результаты испытаний можно сделать вывод, что при 2% армировании бетона фиброй фирмы «Hendrix» прочность жесткого аэродромного покрытия при действии динамических нагрузок будет наиболее высокой.
Рисунок 11. Определение количества ударов до разрушения обазца

## Slide 26
В ходе эксперимента на определение прочности покрытия из фибробетона при действии динамических нагрузок (ударная вязкость) удалось определить, что наибольшее количество ударов до разрушения выдержали образцы с использованием фибры фирмы «Hendrix» при 2% армировании. Практически идентичные показатели оказались у образцов с армированием фиброй из отработанных канатов фирмы «Иннотех» (при 2% армировании) и фирмы «Dramix» (при 1,5% армировании). Образцы с 1% армированием показали примерно одинаковые результаты.
Рисунок 12. Результат определения прочности покрытия из фибробетона при действии динамических нагрузок (ударная вязкость) образцов с процентом армирования 1,5%: а) Фирма «Dramix». б) Фирма «Иннотех». в) Фирма «Hendrix».
а | б | в

## Slide 27
Рисунок 13. Истираемость бетона с учетом потери массы серии образцов

## Slide 28
Рисунок 14. Истираемость бетона по образцам

## Slide 29
Опираясь на результаты проведенного эксперимента по определению истираемости, стоит отметить, что наиболее выгодным армированием с наименьшей потерей массы у серии образцов оказалось использование фибры фирмы «Dramix» (при 2% армировании) и фирмы «Hendrix» (при 1% армировании). Результаты наглядно приведены на рисунке 4.
Схожие результаты эксперимента по определению истираемости показали образцы с армированием фиброй из отработанных канатов фирмы «Иннотех» (при 1% армировании) и фирмы «Dramix» (при 2% армировании). Результаты наглядно приведены на рисунке 5.
Рисунок 15. Определение истираемости бетона: а) взвешивание образцов до испытания; б) образец в приборе ЛКИ-3; в) образование металлической крошки при проведении испытания
а | б | в

## Slide 30
«Dramix» 1%
«Dramix» 1,5%
«Dramix» 2%
«Hendix» 1%
«Hendix» 1,5%
«Hendix» 2%
Анализ результатов испытаний показывает, что армирование стальной фиброй повышает среднее значение прочности в целом. Наибольшую прочность на растяжение при изгибе имеют образцы, изготовленные с применением заводской фибры «Dramix» при 2% армировании, что превышает прочность бетонных образцов в 2,2 – 2,7 раза. Образцы, армированные фиброй из отработанных канатов «Иннотех» и заводской фиброй «Hendix» показали схожие результаты и повысили прочность образцов в 1,5-2,2 раза.
Рисунок 16. Испытания образцов на прочность.

## Slide 31
Основываясь на этих данных, были определены следующие рекомендации по ремонту и восстановлению жестких аэродромных покрытий:
прочностные характеристики сталефибробетона значительно превосходят характеристики обычных бетонов, т.к. обеспечивает высокую прочность конструкции при ударных нагрузках и истираемости. Следовательно его применение более целесообразно при ремонте и восстановлении покрытия аэродромных площадок;
одним из недостатков традиционного бетона является его трещинообразование, что приводит к снижению срока службы. Данный недостаток при использовании СФБ выражен намного слабее за счет того, что армирование происходит дисперсным материалом, способствующем более качественному сцеплению компонентов друг с другом. Следовательно, при проведении ремонтных работ сцепление старого покрытия и нового будет более качественным и долговечным;
за счет дисперсного распределения армирующей составляющей покрытие из СФБ выдерживает большее число ударных нагрузок, следовательно, повышает срок службы покрытия и тем самым увеличивает межремонтный срок службы. Что в свою очередь ведет к уменьшению затрачиваемых средств на ремонт и восстановление покрытия;
при изготовлении новых конструкций жесткого покрытия аэродромов, то использование фибры в составе позволяет уменьшить расход стержневой арматуры в разы, что так же ведет к удешевлению самой конструкции в целом;
применение СФБ при срочных ремонтных работах дает возможность исключить предусмотренную в проекте гидроизоляцию, так как сама конструкция приобретает повышенную водонепроницаемость

## Slide 32
Результаты экспериментальных данных отчетливо показывают, что фибра фирм-изготовителей «Dramix» и «Hendrix» проявляет наилучшие качества вышеуказанным показателям. Образцы же с использованием фибры из отработанных канатов фирмы «Иннотех» несколько уступают своим иностранным аналогам.
Однако при проектировании конструкций стоит учесть и такие факторы как достаточно высокая стоимость материала и трудности доставки первых двух видов фибры в наш регион. Поэтому опираясь на данные, полученные в ходе эксперимента можно с уверенностью рекомендовать фибру фирмы «Иннотех» к использованию при производстве конструкции в условиях строительства в нашем регионе.
Выводы

## Slide 33: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!