## Slide 1: Ямочный ремонт

## Slide 2: Ямочный ремонт дорожных покрытий в нашей стране подразумевает использование:
ручных нарезчиков швов‚ снабженных специальными алмазными дисками толщиной 2–3 мм и диаметром 300–400 мм.: с их помощью можно оконтуривать выбоины, не превышающие 2 - 3 м2.
отбойных молотков гидравлического типа весом‚ как правило‚ 16–20 кг. Он может быть подключен либо к специальной малогабаритной переносной гидростанции с двигателем внутреннего сгорания‚ либо к гидроприводу самоходной холодной фрезы‚ самоходного виброкатка или другой машины. С помощью такого молотка разламывают и удаляют обрезанный материал слоя покрытия.
пневматических отбойных молотков мощностью 0‚8–1‚0 кВт с подключением его к соответствующему компрессору (расход воздуха не менее 0‚5 м3/мин‚ давление не ниже 6–7 атм.).
малогабаритных самоходных‚ прицепных и навесных холодных фрез. Их целесообразно использовать при подготовке к ремонту узких и длинных выбоин площадью более 2–3 м2 или трещин с разрушенными краями чтобы срезать дефектный материал покрытия шириной 200–500 мм на глубину 50–150 мм. За час непрерывной работы фреза может пройти 200–300 пог. м.

## Slide 3: Ямочный ремонт значительно упрощается при использовании ремонтёра «Мадпатчер»
Мадпатчер – это высокоэффективная, современная машина, управляемая компьютером с собственным источником энергии, смонтированная на шасси грузоподъемностью выше 12 т.
Система обогрева поддерживает постоянную температуру битумной эмульсии, что дает возможность работы при низких температурах.
Мадпатчер можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в дождливое время качество ямочного ремонта не ухудшается. Обслуживающий персонал 2 человека (водитель и оператор). Отремонтированные дороги готовы к эксплуатации непосредственно после окончания работ.
Технология заделки ям с применением Мадпатчера в несколько раз быстрее и дешевле по сравнению с другими технологиями, которые применяют фрезерование и укатывание.
Практическая производительность дорожного ремонтера «Мадпатчер составляет 1 куб.м. в час, что примерно составляет 500 м2 за смену.
Производительность и безаварийность Мадпатчера гарантирует короткий срок окупаемости.
Из видеоролика о работе Мадпатчера видно насколько легко и просто им управлять и сколько времени занимает заделка выбоины дорожного покрытия и ямы заполненной водой без какой-либо предварительной подготовки

## Slide 4
Машина для ямочного ремонта дорог с инфракрасным нагревателем ЭД-105-МП
Преимущества конструкции:
Быстрый нагрев по всей площади нагревателя, большая производительность и низкое потребления дизельного топлива при нагреве, многофункциональность. Снижение стоимости ремонта.

## Slide 6
Ремонт с использованием инфракрасного излучении: (без проблем с основанием).
1.Очистить участок от мусора и/или воды.
2. Установить инфракрасный излучатель над участком, предназначенным для
ремонта.
3. Включить инфракрасный излучатель от 5 до 9 минут в зависимости от глубины, времени года и заполнителя.
4. Перемешать скребком размягченный на месте материал, устраняя старые соединения,
швы и неровности.
5. При необходимости добавить материал для создания ровной поверхности.
6. Разровнять гладилкой.
7. Уплотнить уложенный материал до необходимой степени.

## Slide 8
Ручная укладка горячей смеси в небольшую выбоину с помощью ящика без дна

## Slide 9
Использование процесса инфракрасного ремонта асфальта позволяет не только производить экономически выгодные ремонтно-дорожные работы круглый год, но увеличивает после-реставрационный срок эксплуатации дорожного полотна.
Области применения:
1. Инженерные сети.
2. Ямочный ремонт
3. Инженерные сети.
4. Участки с трещинами.
5. Участки вокруг люков.
6. Работы на мостах и пандусах.
7. Температурные швы.
8. Нанесение термопластика.
9. Ж/д переезды.
10. Спаивание кромки при укладке асфальта.
11. Нагрев и сушка покрытия перед маркировкой.
12. Выравнивание вздутостей.
13. Подготовка участков для установки колец.
14. Выравнивание швов на парковках и шоссе.
15. Выравнивание дорожных обочин и ливневых стоков.
16. Рулежные дорожки в аэропортах.
17. Прогрев земли в зимний период.

## Slide 10
Технология ремонта асфальта с применением инфракрасного излучения является современным решением старой проблемы. Применение технологии инфракрасного прогрева устраняет большинство недостатков присутствующих при технологических процессах ремонта асфальта используемых на сегодняшний день, такие как: холодные соединения, повышенные шумовые показатели, скорость выполнения работ, затраты энергоресурсов, не полная утилизация материалов и удаление отходов.
Принимая во снимание вышеуказанные недостатки, использование процесса инфракрасного ремонта, по качеству сопоставимо с капитальным ремонтом (без учёта проблем с основанием). Данная технология успешно применяется при ямочном ремонте, нанесении термопластичных разметок при внешних температурах ниже нуля, устранению деформаций слоя покрытия и ремонтов ряда других дефектов дорожных покрытий.

## Slide 11
ПРОЦЕСС ИНФРАКРАСНОГО РЕМОНТА АСФАЛЬТА
Новые решения старых проблем
Процесс инфракрасного ремонта асфальта предназначен для быстрой, бесшумной и эффективной работы по текущему и аварийному ремонту и устранению дефектов дорожного полотна, круглый год.
В типичной системе инфракрасного нагрева смесь газа и воздуха подается под давлением в преобразователи энергии, где и образуется инфракрасное излучение. Материалы, используемые при изготовлении конвертеров в объединении с особым технологическим процессом, позволяют производить максимальное количество лучей с минимальной выработкой конвекционного потока тепла. Лучи направляются в необходимом направлении при помощи ряда отражающих панелей. Требуется высокая концентрация лучей на определенном участке для глубокого проникновения и более равномерного процесса размягчения. Одновременно конвекционное тепло в значительной мере уходит через отверстия вентиляционной решетки.

## Slide 12: Технология ямочного ремонта
самым доступным и наиболее распространенным ямочным ремонтом такого типа покрытий является метод заделки ям‚ выбоин и других дефектов горячей асфальтобетонной смесью соответствующего состава. Объясняется это широкой сетью имеющихся у дорожников АБЗ‚ доступностью и наличием всех традиционных исходных материалов (щебень‚ песок‚ минеральный порошок‚ битум) для приготовления горячей смеси и‚ наконец‚ накопленным опытом выполнения асфальтобетонных работ.
Рис. 1. Одна из самых малогабаритных
и удобных холодных фрез для ямочного
ремонта – SF253 фирмы Weber (Германия)

## Slide 13
Рис. 2. Прицепная к МТЗ-80
холодная фреза ДФ-500
Рис. 3. Простейшее устройство
для подгрунтовки ям и выбоин
битумной эмульсией
фирмы Sicom (Италия)
Рис. 4. Ручной распылитель
битумной эмульсии

## Slide 14
Рис. 5. Машина ТР4 фирмы Akzo Nobel (США) для ямочного ремонта покрытий
Рис. 6. Дорожный ремонтер с термосным бункером датской фирмы Oletto

## Slide 15: РАЗОГРЕВАТЕЛИ ШВОВ И СТЫКОВ «ABACUS»
Разогреватель швов позволяет решить сложную пробле¬му, возникающую при укладке асфальтового покрытия -продольные и поперечные швы, которые остаются при сты¬ковании полос асфальта с разной температурой. В дальней¬шем швы зачастую являются первопричиной разрушения полотна по осевой линии. С них начинаются трещины и выбоины. И, как правило, это происходит на участке полотна, где транспорт движется с наибольшей скоростью и совер¬шаются обгоны. То есть, от качества стыка полос напрямую зависит безопасность дорожного движения, а также долго-вечность покрытия.

## Slide 17: Максимальный просвет под трехметровой рейкой в местах заделки выбоин и других повреждений
Выступы лишнего материала или углубления (ямы) относительно поверхности покрытия в местах заделки выбоин и других повреждений.
Порядок измерения максимального просвета:
Трехметровая рейка устанавливается вдоль оси дороги на место заделки повреждения.
Если оба конца рейки висят над покрытием, то оба просвета измеряются по краю заделки повреждения с двух сторон рейки и фиксируется максимальный просвет.
Если один конец рейки опирается на покрытие, а другой висит (из-за малого размера места повреждения), то просвет измеряется по краю заделки со стороны опертого конца рейки.
Если рейка устанавливается над углублением, то максимальный просвет (глубина) фиксируется по длине повреждения.

## Slide 18: Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе

## Slide 19
Определение:
Наличие на обочине или разделительной полосе деформаций в виде колейности, просадок или ямочности.
Скопление воды на обочине или разделительной полосе, вызванное их недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций, а также нарушением работы системы водоотвода (дренажа, водоотводных канав).
Площадь поврежденного участка
Площадь повреждения соответствует площади прямоугольника со сторонами параллельными и перпендикулярными оси проезжей части, описанного вокруг поврежденного места.

## Slide 20: Спасибо за внимание!!!