7 ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1 Классификация

Проводниками электрического тока могут служить твердые тела, жидкости, а при соответствующих условиях газы.

Твердыми проводниками  являются металлы, их сплавы и некоторые модификации углерода. В настоящее время не существует общепринятой классификации  твердых проводящих материалов ПМ по техническому назначению (состав, свойства) приведены в таблице 7.1.

Жидкие проводники – расплавленные металлы и различные электролиты. Однако температура плавления металлов высокая. Поэтому только ртуть Тпл - 39С и галлий Тпл = 29.8С могут применятся как жидкие проводники.

Механизм прохождения тока по металлам в твердом и жидком состояниях обусловлен движением свободных электронов, вследствие чего их называют проводниками с электронной проводимостью  или проводниками первого рода.

Электролитами (проводники второго рада) являются растворы (в основном водные) кислот, щелочей и солей. Прохождение тока через них связано с переносом вместе с электрическими зарядами частей молекул (ионов), в результате чего состав электролита постепенно изменяется и на электродах выделяются продукты электролиза.

Все газы и пары металлов при низких напряженностях электрического поля не являются проводниками. Однако, если Е >Екритич, обеспечивающего начало ударной ифотоионизации, то газ может стать проводником, обладающим электронной и ионной электропроводимостью. Сильно ионизированный газ при равенстве числа электронов и положительных ионов в единице объема представляет собой равновесную проводящую среду – плазму.

7.2 Удельная проводимость и удельное сопротивление проводников

Классическая электронная теория металлов, развитая  Друде и Лоренцом, предстваляет твердый проводник в виде системы, состоящей из узлов кристаллической ионной решетки, внутри которой находится электронный газ из свободных электронов.

Электронный газ обладает свойствами одноатомного идеального газа. Концентрация электронов проводимости в одновалентном иеталле равняется числу атомов в единице объема

n =   , 					(7.1)

где d – плотность материала; А – атомная масса металла;  N0 – число Авогадро. Для 1 м3 имеем n0 ≈ 1028 - 1029 м-3.

Высокая электрическая  проводимость металлов обусловлена огромной концентрацией  в них носителей тока – электронов.

В отсутствии электрического поля электроны хаотически движутся и сталкиваются с ионами металла, которые, в свою очередь, совершают беспорядочные тепловые колебания около положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Считается, что средняя длина свободного пробега электрона  равняется среднему расстоянию  между узлами решетки металла  = 1  10-10 м.

В соответствии с атомно – кинетической теорией идеальных газов скорость теплового движения электронов, находящихся в состоянии хаотического движения, линейно зависит от температуры

Vт  =  , 			          		(7.2)

где  К - постоянная Больцмана;

m – масса электрона;

Т–температура.

Таблица 7.1- Классификация твердых проводящих материалов

ПМ

Металлы            			 	    Сплавы					Неметаллические      ПМ

материалы		         металлы и		 сплавы высо-	    свехпрово-	       проводящие		   оксидные		высокой про-	        сплавы раз-		кого сопро- 	    дяшие мате-	       модификации	   проводящие

водимости		        личного наз-		тивления		    риалы		       углерода		  материалы

начения

тугоп-	благо-	металлы		металлы		                 контактные	        металлы и	    сплавы для

лавкие	родные	со сред-		с низкой	    припои	       материалы	        сплавы для	    электрова-

металлы	металлы	ним зна-		Т плав-						        термопар	    куумных

чением Т		ления										    приборов

плавления

Электрический ток в металле возникает под действием электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов – их дрейф в направлении противоположном направлению вектора Е напряженности поля. Плотность тока в проводнике определяется по формуле

(7.3)

где   e – заряд электрона; n – концентрация электрона;  – средняя скорость направленного движения электронов (скорость дрейфа), которая ничтожно мала по сравнению  со средней скоростью их теплового движения Vт. Это объясняется малостью средней длины свободного пробега электронов между двумя последовательными столкновениями  с ионами металла.

В классической электронной теории предлагается, что при соударениях с ионами металла электроны теряют полностью скорость упорядоченного движения. В промежутке между столкновениями с узлами решетки (ионами металла) электроны под действием электрического поля движутся с ускорением

а= eE/m, 						(7.4)

где Е – напряженность электрического поля, В/м.

Максимальная скорость дрейфа, приобретаемая электроном к концу свободного пробега составляет

Vмакс = а0,					(7.5)

где 0 – время свободного пробега.

После столкновения для большинства электронов скорость дрейфа падает до нуля, а накопленная кинетическая энергия передается атомам решетки. Отсюда средняя скорость дрейфа за время свободного пробега равна половине максимальной

V = 					(7.6)

Подставляя (7.6) в формулу (7.3), получаем выражение  для определения плотности тока

J = , 				(7.7)

где  0 = , - среднее расстояние между узлами решетки металла; - средняя скорость дрейфа;  - длина свободного пробега электронов;  - удельная электрическая проводимость

= 					(7.8)

Таким образом, плотность тока проводимости равна произведению удельной электрической проводимости проводника на напряженность электрического поля в проводнике.

Выражение (7.7) называют законом Ома в дифференциальной форме. Величину обратную удельной электрической проводимости

(7.9)

называют удельным электрическим сопротивлением.

Вывод формулы (7.7) нельзя считать абсолютно строгим, так как принимались во внимание движение одного электрона, а выводы распространены на все свободные электроны. Было бы правильно рассмотреть ЭР на всю совокупность свободных электронов. Такой анализ показывает, что средняя  скорость дрейфа  в 2 раза выше, определенная по (7.6). Отсюда применяют следующее выражение для определения удельной проводимости

(7.10)

Электроны в металле переносят не только электрический заряд, но и выравнивают в нем температуру, обеспечивая теплопроводность. Благодаря высокой концентрации свободных электронов теплопроводность преобладает над другими механизмами переноса теплоты.

Электронная теплопроводность может быть записана в виде

,					(7.11)

где К – постоянная Больцмана; n – число электронов; - скорость дрейфа средняя.

Рассмотрим превращение энергии, происходящее при соударении электронов с ионами кристаллической решетки. В конце свободного пробега электрон теряет скорость упорядоченного движения, приобретенного под действием электрического поля. При этом энергия движения электрона преобразуется во внутреннюю энергию проводника, нагревающегося в процессе прохождения по нему электрического тока.

В единице объема проводника выделяется тепловая мощность

=  Е2						(7.12)

Таким образом, объемная плотность тепловой мощности тока в проводнике равна произведению его удельной электропроводимости на квадрат напряженности электрического поля в проводнике.

Выражение (7.12) отображает закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.

Однако с помощью классической электронной теории электропроводности металлов нельзя объяснить низкую теплопроводность электронного газа, математические выражения (7.8) и (7.17) не показывают зависимость электрической проводимости от температуры и т.д.

В связи с этим русским ученым Я.И Френкелем и немецким физиком А.Зоммерфельдом была разработана квантовая электронная теория металлов. Им удалось определить значение молярной теплоемкости электрического газа и объяснить малый вклад электронов в теплоемкость металлов. В соответствии с квантовой теорией удельная электропроводность определяется по формуле

= К n (2/3)/, 					(7.13)

где К – численный коэффициент; остальные обозначения – прежние.

Для различных металлов скорости хаотического теплового движения электронов  (при определенной температуре) примерно одинаковы. Незначительно различаются также и концентрации электронов n (например, для меди и никеля это различие меньше 10%). Поэтому значение удельной проводимости  (или удельного сопротивления) в основном зависит от средней длины свободного пробега электронов в данном проводнике , которая, в свою очередь, определяется структурой проводникового материала.