7.3 Температурный коэффициент удельного сопротивления

Число носителей зарядов в металлическом проводнике n при повышении температуры практически остается постоянным. Однако вследствие усилений колебаний узлов кристаллической решетки с ростом Т появляется все больше  препятствий на пути направленного движения электронов т.е. уменьшается средняя длина пробега электрона , уменьшается подвижность электронов и, как следствие, уменьшается удельная проводимость (7.8).

Температурный коэффициент удельного сопротивления (К-1) определяется по формуле

(7.14)

На практике при изменении температуры в узких диапазонах используют выражение

, 				(7.15)

где 1  и 2 – удельные сопротивления проводникового материала при температуре Т1 и Т2  (Т2 > Т1);  средний температурный коэффициент удельного сопротивления.

При переходе из твердого состояния в жидкое у большинства металлов наблюдается увеличение ρ, как видно, например, для меди  на рисунке 31. Удельное сопротивление увеличивается у тех металлов, у которых при плавлении увеличивается объем, т.е. уменьшается плотность, и, наоборот, у металлов (галлий, висмут), уменьшающих свой объем при плавлении, уменьшается.

Рисунок 31   Зависимость  для меди. Скачок соответствует температуре плавления 1083°С

7.4 Влияние  примесей на удельное сопротивление металлов

Примеси  и нарушения правильной структуры металлов увеличивают их удельные сопротивления. Значительное возрастание ρ наблюдается при сплавлении двух металлов в том случае, если они образуют твердый раствор, когда атомы одного металла входят в кристаллическую решетку другого.

Для иллюстрации этого явления на рисунке 32 представлены зависимости параметров сплавов медь-никель от состава (в процентах по массе, где а – удельное сопротивление ρ; б – температурный коэффициент удельного сопротивления αρ. Видно относительно малыми значениями ρ и большими значениями αρ обладают чистые металлы (медь и никель).

Рисунок 32   Зависимость параметров сплавов медь-никель от состава

Если же сплав двух металлов создает раздельную кристаллизацию и структура застывшего сплава представляет собой смесь кристаллов каждого из компонентов, т.е. если эти кристаллы не образуют твердого раствора и искажение кристаллической решетки каждого компонента не наблюдается, то удельная проводимость γ сплава меняется с изменением состава приблизительно линейно, т.е. определяется арифметическим правилом смешения. Для примера на рисунке 33 представлена зависимость удельной проводимости γ сплавов медь – вольфрам от состава. Видно, что проводимость меди составляет максимальное значение, а вольфрама минимальное.

Рисунок 33  Зависимость удельной проводимости γ сплавов медь-вольфрам от состава

Влияние металлов, входящих в сплав, на удельное сопротивление сплавов аналитически выражается зависимостью (закон Нордгейма)

,  			(7.10)

где ρтρ – сопротивление, обусловленное рассеиванием электронов на тепловых колебаниях решетки; ρост – остаточное сопротивление, связанное с рассеянием электронов на неоднородностях структуры сплава; С – константа, зависящая от природы сплава; Ха  и Хв – атомные доли компонентов в сплаве.

7.5 Термоэлектродвижущая сила

При соприкосновении двух различных металлических проводников между ними возникает разность потенциалов. Причина появления этой ЭДС заключается в различии значений работы выхода электронов из металлов, а также в том, что концентрация электронов, а следовательно , и давление электронного газа у разных металлов и сплавов могут быть неодинаковыми. Из электронной теории металлов следует, что контактная разность потенциалов между металлами А и В равна

,					(7.16)

где UА и UВ – потенциалы соприкасающихся металлов; nА   и  nВ – концентрация электронов в металлах А и В; к – постоянная Больцмана; е – абсолютная величина заряда электрона.

Если температуры «спаев» одинаковы, то сумма разности потенциалов в замкнутой цепи равна нулю. Иначе обстоит дело, когда один из спаев имеет температуру Т1, а другой  - температуру Т2 (рисунок 34). В этом случае между спаями возникает термо - ЭДС, равная

,	 			(7.17)

что можно записать в виде

,					(7.18)

где Ψ – постоянный для данной пары проводников коэффициент термо – ЭДС, т.е. термо – ЭДС должна быть пропорциональна разности температур спаев.

Рисунок 34  Схема термопары

7.6 Сопротивление тонких металлических пленок.

Размерные эффекты

Металлические пленки МП широко применяются в микроэлектронике в качестве межэлементных  соединений, обкладок конденсаторов, магнитных и резистивных элементов интегральных схем. Электрические свойства МП отличаются от свойств объемных образцов исходного материала. Основными причинами являются:

- разнообразие структурных характеристик МП, получаемых методом конденсации молекулярных пучков в высоком вакууме от предельно неупорядоченного мелкодисперсного состояния (амфорный конденсатор) до структуры весьма совершенного монокристаллического слоя (эпитаксиальные пленки);

- размерные эффекты, т.е. с возрастающей ролью поверхностных процессов по сравнению с объемными. В частности в электропроводности размерный эффект возникает в том случае, когда толщина пленки оказывается соизмеримой со средней длиной свободного пробега электрона. На рисунке 35 приведены типичные зависимости удельного сопротивления  и температурного коэффициента удельного сопротивления  от толщины пленки. Пунктиром показаны значения  и  для объемных образцов.

Рисунок 35  Зависимости lgδ=(δ) и δ=(δ)

У металлических пленок наблюдается 3-и области: I - толщина МП около 0.1 мкм; II - δ=10-1-10-2 мкм; III - δ≈10-3 мкм.

Для объяснений этих зависимостей нужно, принять во внимание , что МП имеют островную структуру, т.е. при малом количестве осажденного металла частицы располагаются на диэлектрической подложке (основании) в виде отдельных разрозненных зерен - островков. Электропроводность МП возникает при некотором количестве осажденного металла.

При приложении электрического поля (в плоскости пленки) происходит переход электронов через узкие зазоры между соседними островками.

Механизмами, ответственными за перенос заряда, являются термоэлектронная эмиссия и туннелирование; в частности туннелировать могут электроны, расположенные выше уровня Ферми, так как с увеличением температуры  поверхностное сопротивление участков подложки без зерен металла падает (свойство диэлектриков). Эти причины и обуславливают отрицательный  при малой толщине (участок III).

При увеличении количества осажденного металла величина зазора между островками уменьшается, проводимость пленок растет, отрицательный  уменьшается, а затем меняет знак. Значение толщины металла, при которой  меняет знак, зависит от рода металла.

В процессе дальнейшей конденсации вещества на подложке происходит слияние островков и образуется проводящая цепочка, а затем такая же цепочка сплошного однородного слоя. Однако и в сплошной пленке удельное электрическое сопротивление  больше, чем удельное сопротивление проводника. Это свидетельствует о высокой концентрации дефектов в кристаллической решетке: дислокаций, границ зерен, образующихся при срастании островков, и т.д.

Увеличение удельного электрического сопротивления пленки способствует размерный эффект, т.е. сокращение длины свободного пробега электронов вследствие их отражения от поверхности образца.

Электронная теория  электропроводности металлов дает следующее объяснения этим явлениям. Характер зарождения и роста пленки зависит от многих случайных факторов, поэтому трудно получить точные сведения о для пленок одинаковой толщины. В связи с этим для сравнительной оценки проводящих свойств тонких МП пользуются параметром сопротивления квадрата Rа, численно равным сопротивлению участка пленки, длина которого равна ширина при прохождении тока через 2-е его противоположные грани параллельно поверхности подложки

(7.19)

В виду того, что не зависит от величины квадрата, сопротивление тонкопленочного резистора можно определить по формуле

(7.20)

где l – длина резистора в направлении прохождения тока; d - ширина пленки.

Для  изготовления тонкопленочных резисторов применяются пленки с Rкв = 500 – 1000 Ом/квадрат. В качестве резистивных материалов используют тугоплавкие  металлы (вольфрам, молибден, хром и др.)