СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАМЫХ

Сущность геотехнологических методов заключается в переводе полезного ископаемого в подвижное состояние.

Классификация геотехнологических способов по процессам добычи, в основе которых лежат вид и способ перевода полезного ископаемого в подвижное состояние, приведена в табл. 1.

Таблица 1. Классификация геотехнологических способов разработки месторождений полезных ископаемых

| Вид подвижного со- стояния полезного ископаемого | Способы перевода полезного ископаемого в подвижное состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Физические | Химические | Комбинированные (комплекс физических, химических и биологических воздействий) |
| Газообразное | Воздействие температуры, давления (сублимация, перегонка) | Окисление, разложение (частичное или полное сжигание, обжиг) | Химические реакции с участием физических полей, микробиологического воздействия |
| Жидкотекучее (рас- плав, раствор) | Воздействие температуры, давления (плавление, перегонка, нагрев) | Выщелачивание и растворение с образованием молекулярных растворов | Растворение, выщелачивание и гидрогенизация с участием физических полей, микробиологического воздействия |
| Гидромеханическая смесь | Гидро-, пневмо-разрушение, воз- действие физическими полями | Растворение связующего вещества | Диспергирование поверхностно-активными веществами, химическими реагентами с участием физических полей, микробиологического воздействия |

Особенности геотехнологических способов разработки полезных ископаемых:

- разработка месторождения ведется через скважины, которые служат для вскрытия, подготовки и добычи полезного ископаемого;

· месторождение является и объектом, и местом добычи и переработки полезного ископаемого, т. к. технология предусматривает избирательное извлечение полезного компонента;

· геотехнологическое предприятие – промысел (станция) – включает три основных элемента: блок подготовки рабочих агентов, добычное поле, блок переработки продуктивных флюидов;

· инструментом добычи служат рабочие агенты – энергия или ее носители, вводимые в добычное поле;

· под воздействием рабочих агентов полезное ископаемое изменяет свое агрегатное состояние или превращается в другое вещество, образуя продуктивные флюиды, обладающие легкой подвижностью;

· разработка месторождения имеет зональный характер и перемещается во времени относительно скважин и контуров месторождения;

· управление добычей осуществляется с поверхности путем изменения характеристики и параметров подачи рабочих агентов.

Геотехнологические способы широко используются для добычи ряда полезных ископаемых: соли, серы, урана, меди и др. По другим полезным ископаемым ведутся полупромышленные, опытные и лабораторные исследования.

В настоящее время наибольшее применение нашли следующие геотехнологические способы:

· подземное растворение – метод добычи полезных ископаемых растворением его на месте залегания. Применяется для разработки соляных месторождений и создания подземных емкостей;

· подземное выщелачивание – метод добычи полезных ископаемых избирательным растворением их химическими реагентами на месте залегания с извлечением на поверхность продукционных растворов.

Подземное выщелачивание относится к фильтрационным процессам и основано на химических реакциях «твердое тело – жидкость». В основном оно применяется для добычи цветных, редких и радиоактивных металлов. Бактериальное выщелачивание – метод интенсификации выщелачивания с помощью микроорганизмов;

· подземная выплавка – метод добычи легкоплавких минералов посредством подачи теплоносителя по скважинам в залежь и извлечения полезного ископаемого на поверхность в виде расплава. Применяется для добычи серы (метод Фраша), вязких углеводородов;

· подземная газификация – метод добычи полезных ископаемых путем перевода их в газообразное состояние. Например, подземный термохимический процесс перевода угля в газ, пригодный для энергетических и химико-технологических целей;

· скважинная гидродобыча – метод добычи, основанный на приведении полезного ископаемого в подвижное состояние путем гидромеханического воздействия и выдачи в виде гидросмеси на поверхность.

Такое полезное ископаемое, как тепло Земли, входит в сферу геотехнологии. Использовать тепло Земли можно, утилизируя природные парогидротермы, а также (идея академика В.А. Обручева) тепло глубинных «сухих» горных пород.

Основными проблемами геотехнологии являются:

· установление связи физико-геологической обстановки залежи, полезного ископаемого и вмещающих пород с рабочими агентами и средствами добычи на уровне молекул, ионов, атомов;

· совершенствование управления геотехнологическими процессами с целью повышения их производительности и селективности;

· создание новых и совершенствование известных технологий прямого превращения ископаемого в целевые компоненты, основанных на малооперационности, поточности, простоте обслуживания и надежности, безотходности, малой энергоемкости, высокой производительности труда и низкой себестоимости;

· совершенствование технологии переработки и утилизации добытых продуктивных флюидов;

· охрана окружающей среды и социальные аспекты горного дела.

В табл. 2 приведены основные сведения о современном состоянии использования геотехнологических способов разработки месторождений полезных ископаемых.

Заслуживают изучения такие перспективные методы, как гидрогенизация угля и битумов на месте их залегания, скважинная добыча углей воздействием на них углеводородов, использование земных недр в качестве реакторов для осуществления технологических процессов, протекающих при высоких температурах и давлениях.

Таблица 2. Современное состояние использования геотехнологических способов

| Способ | Объекты промышленного освоения | Объекты полупромышленных и опытных исследований, разработки, предложения и па- тенты |
| --- | --- | --- |
| Подземное растворение | Месторождения каменной соли, калийных солей | Месторождения бишофита, соды, глауберовой соли |
| Подземное выщелачивание | Зоны окисления сульфидных месторождений меди и никеля. Уран инфильтрационных и осадочно- инфильтрационных место- рождений, а также забалансовые участки эндогенных месторождений | Месторождения марганца, сульфидные месторождения меди, свинца, цинка и никеля, золота, титана, известняка. Осадочные бурожелезняковые месторождения |
| Подземная выплавка | Месторождения самородной серы | Сера в непроницаемых рудах, битум и тяжелая нефть. Озокерит, сера вулканогенных месторождений, асфальтит, металлы |
| Подземная газификация | Месторождения каменного и бурого угля | Осушенные месторождения серы. Известняк, месторождения горючих сланцев, руд, содержащих мышьяк и ртуть |
| Скважинная гидродобыча | Месторождения фосфоритов, строительных песков | Осадочные месторождения металлов, строительные пески и гравий. Титан, золото и алмазы, касситерит в погребенных россыпях, желваковые фосфориты, уголь, мягкие бокситы, железо и т.д. |
| Добыча полезных ископаемых из подземных вод | Месторождения йодобромистых вод, содержащих бор, уран, стронций | Сточные воды шахт, рудников и нефтепромыслов |
| Извлечение и использование тепла Земли | Природные парогидротермы | Тепло «сухих» горных пород |

Наиболее полно вопросы теории геотехнологии, вскрытия, подготовки и систем разработки, специфика проектирования и методы расчёта параметров добычи геотехнологическими методами изложены в монографии В.Ж. Аренса [Аренс В.Ж. Физико-химическая геотехнология. – М.: МГГУ, 2001. – 656 с.].