ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В основе геотехнологических способов лежат физические и химические процессы. Физические процессы сопровождаются изменением формы, внешнего вида и физических свойств полезного ископаемого.

Химические процессы сопровождаются изменением химического состава и химических свойств полезного ископаемого. Каждый геотехнологический способ включает не один, а несколько различных процессов, одни из которых являются основными, другие – вспомогательными, третьи – обеспечивающими.

К основным процессам относят процессы, связанные с добычей полезных ископаемых. Например, процессы перевода полезного ископаемого в подвижное состояние, доставки рабочих агентов в добычное поле, выдачи продуктивных флюидов на поверхность.

К обеспечивающим процессам относят процессы, дающие возможность выполнять добычные процессы. Это процессы вскрытия и подготовки месторождения, приготовления рабочих агентов, переработки продуктивных флюидов, контроля и управления параметрами добычи, качества.

К вспомогательным процессам относят энергоснабжение, ремонт добычного оборудования, геолого-маркшейдерское обслуживание добычных работ.

Кроме того, реализация геотехнологических процессов добычи требует не только их всестороннего изучения, но и учета процессов сдвижения горных пород под влиянием сил горного давления.

Основы процессов растворения и выщелачивания полезных ископаемых

С помощью различных растворителей можно переводить в подвижное состояние многие полезные ископаемые. Такой перевод происходит в результате процессов растворения и выщелачивания, которые различаются механизмом взаимодействия растворителя и полезного ископаемого.

Растворение протекает в результате диффузии и межмолекулярного взаимодействия без нарушения химического состава полезного ископаемого. Процесс растворения лежит в основе скважинной добычи растворимых в воде солей: галита, сильвина, бишофита и др.

Выщелачивание сопровождается изменением полезного ископаемого как химического соединения и переводом его в раствор. Способом выщелачивания извлекают из руд металлы, их соли и окислы.

В качестве выщелачивающих агентов используют кислоты и водные растворы солей.

Процесс растворения – гетерогенная реакция, происходящая на границе раздела двух сред: твердой и жидкой. Она включает:

· поступление растворителя к поверхности растворяемого вещества;

· взаимодействие растворителя и растворяемого вещества (межфазные процессы);

· удаление растворенного вещества от поверхности растворяемого вещества (диффузионный процесс).

Скорость диффузионного процесса растворения определяется разностью концентраций растворяемого вещества на контакте между пограничным слоем насыщенного рассола и общей массой растворителя.

По мере насыщения раствора скорость растворения уменьшается по логарифмическому закону.

Различают:

· массовую скорость растворения – количество соли, растворяемое в единицу времени с единицы поверхности;

· линейную скорость растворения – расстояние, на которое распространяется растворение в единицу времени.

Скорость растворения зависит от угла наклона поверхности растворяемого вещества и температуры растворителя. В то же время она зависит от давления только при очень высоких его значениях.

Особенно сложен процесс, когда необходимо осуществить растворение одновременно нескольких веществ, например, сильвинита, состоящего из хлористого калия (сильвина), и хлористого натрия (галита).

Кристаллизация соли – процесс, обратный растворению. Она наступает, когда раствор при данной температуре перенасыщен солью, и происходит вследствие испарения части растворителя или понижения температуры насыщенного раствора. Скорость кристаллизации зависит от присутствия в растворе зародышей кристаллов, быстроты охлаждения раствора, перемешивания, начальной температуры, чистоты раствора.

Природа растворения солей очень сложна, еще больше ее осложняет наличие нерастворимых компонентов.

Процесс выщелачивания более сложный, чем процесс растворения. Он описывается сложными дифференциальными уравнениями с учетом влияния формы, размеров и полисперстности частиц, длины слоя, концентрации растворителя, гидродинамики движения жидкости.

Методы химического извлечения минералов, основанные на выщелачивании, предусматривают главным образом селективное извлечение полезного компонента.

Механизм процесса выщелачивания определяется структурой и составом растворяемого минерала, характером химической связи в его кристаллической решетке, комплексом физико-химических свойств растворителя.

В основе выщелачивания могут лежать:

· обменные реакции, при которых происходит образование легкорастворимых соединений за счет обмена ионами (взаимодействие окислов и солей металлов с кислотами);

· окислительно-восстановительные реакции, при которых происходит образование легкорастворимых соединений за счет передачи электронов от атомов выщелачивающего агента к атомам минерала и наоборот; вещества, отдающие электроны, называются восстановителями, а принимающие – окислителями;

· реакции с образованием комплексных соединений (цианирование руд).

Часто процессы выщелачивания сопровождаются осаждением из раствора ценных компонентов или образованием плотных пленочных покрытий на поверхности растворения.

Выщелачивание является основной операцией при извлечении урана на месте залегания руд с низким содержанием полезного компонента. Оно определяет величину извлечения и стоимость конечного продукта. Несмотря на многообразие типов месторождений, руд и минералов, содержащих уран, для извлечения его обычно используют водные растворы минеральных кислот или солей карбонатов щелочных металлов.

При подземном выщелачивании к растворителю предъявляются следующие требования:

· обеспечение относительно полного перевода полезного компонента в раствор;

· низкая стоимость реагента и его наличие в народном хозяйстве;

· селективность в процессе выщелачивания;

· обеспечение коррозионной стойкости применяемой аппаратуры и материалов;

· исключение условий, приводящих к засорению пор и капилляров в выщелачиваемой рудной массе и снижающих проницаемость массива;

· возможность осуществления процесса без нагрева, дополнительного измельчения, перемешивания и т. п. («мягкие» условия).

Наиболее дешевым растворителем для выщелачивания является серная кислота. Другие растворители характеризуются следующими коэффициентами относительно