Лекция №11 (2 часа)

ПОДЗЕМНОЕ РАСТВОРЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Подземное растворение солей является наиболее древним из геотехнологических способов разработки месторождений полезных ископаемых. Еще в Древнем Китае в первом тысячелетии до нашей эры для добычи соляных растворов осуществлялось бурение скважин глубиной до 900 м диаметром 12–15 см. В ХVII веке в России действовало 435 буровых скважин глубиной до 270 м для подъема естественных рассолов.

Подземное растворение – способ добычи полезных ископаемых через скважины путем перевода в водный раствор одного или нескольких компонентов в недрах. Одновременно с добычей при подземном растворении осуществляются обогащение, очистка (для поваренной соли) и избирательное извлечение (для калийных солей).

В конце XIX – начале XX веков разработаны и освоены способы растворения каменной соли в подземных выработках и через буровые скважины с поверхности. Первый промысел в России по разработке соляных залежей через скважины построен в 1910 году на Новокарфагенском месторождении в Донецкой области Украины.

В настоящее время подземному растворению подвергают каменную и калийную соли, а также бишофит и боросолевые руды. Следующие соли являются перспективными для подземного растворения: галит (NaCl), сильвин (KCl), лангбейнит (К2SO4×2MgSO4), каинит (КСl×МgSO4×3H2O), кизерит (МgSO4×Н2O), бишофит (МgCl2×6Н2O).

В Канаде (Саскачеван) с 1964 года действует первое предприятие по добыче калийной соли методом подземного растворения.

Сущность способа подземного растворения заключается в следующем. Толщу пород пересекают скважиной, которую обсаживают колонной труб. По водоподающей колонне в скважину поступает пресная вода, которая растворяет соль. Под давлением растворяющей жидкости образовавшийся рассол поднимают на поверхность по рассолоподъемной колонне труб.

Горнодобывающие предприятия, осуществляющие добычу соли способом подземного растворения, называют рассолопромыслами. В состав рассолопромысла входит комплекс наземных и подземных производственных объектов, обеспечивающих непрерывную добычу и подачу рассола потребителю.

Отработку залежи ведут камерами через добычные скважины. Подачу воды в камеры и откачку рассола осуществляют насосной станцией с контрольно-распределительным пунктом. Подачу электроэнергии потребителям осуществляют линией электропередачи через трансформаторную подстанцию. На поверхности рассолопромысла располагают завод-потребитель, административное здание, хранилище слабых рассолов, резервуар воды и рассола, насосная станция нерастворителя, резервуары нерастворителя.

Основными технологическими сооружениями рассолопромысла являются добычные скважины подземного растворения. Конструкция скважины определяется исходя из особенностей геологического строения залежи, гидрогеологических условий, физико-механических характеристик пород и других условий.

Скважины подземного растворения оборудуются направляющим устройством, кондуктором, промежуточными обсадными, эксплуатационными и технологическими свободновисящими колоннами. Диаметр эксплуатационной колонны составляет до 325 мм, а диаметр технологической водоподающей – до 219 мм, рассолоподъемной – до 146 мм.

На устье скважины монтируют специальный оголовок, обеспечивающий герметизацию устья, герметичное разобщение технологических колонн и возможность их подъема и спуска.

Схемы вскрытия при подземном растворении могут быть с вертикальными, наклонными и наклонно-горизонтальными скважинами. Рассол обычно поднимают по вертикальной скважине. При использовании наклонных скважин извлечение может превышать 50 %.

Системы разработки могут быть с индивидуальными и взаимодействующими скважинами.

При подземном растворении солей возможны следующие способы управления процессом: прямоточные, противоточные, гидроврубовые, послойного растворения.

Преимущественно используется способ, основанный на работе скважин по принципу «выдавливания рассола», когда нагнетается пресная вода, а рассол поднимается под воздействием давления.

Различают схемы неуправляемого и управляемого подземного растворения. При неуправляемом подземном растворении применяют противоточный способ, когда нагнетание растворителя осуществляется по затрубному пространству, а выдавливание образующегося рассола – через центральную колонну. При управляемом подземном растворении применяют прямоточный способ, когда изменяется схема подачи агентов.

Уже к 80–м годам ХХ века способы прямоточного управления процессом прекратили применять из-за низких технико-экономических показателей.

К управляемым схемам подземного растворения относят гидроврубовые и послойного растворения.

Способ гидровруба был предложен в 1933 году американским ученым Э. Трэпом, а с 1936 года этот метод начали применять в США.

Способ был усовершенствован и внедрен в отечественную практику с 1947 года на Славянском месторождении П.А. Кулле, который использовал в качестве нерастворителя нефть и ее производные или воздух.

Гидровруб – это горная выработка, создаваемая искусственным путем в нижней части соляного пласта и имеющая форму горизонтального кольца. Идея гидровруба была выдвинута Ф. Жанро в 1907 году, который обосновал возможность оседания нерастворимых и не препятствующих процессу растворения частиц на заранее подготовленное дно камеры.

Способ гидровруба применяют на Райгородском рассолопромысле в Башкирии и ряде рассолопромыслов в США, расположенных в штатах Мичиган и Техас.

Сущность способа заключается в следующем. В скважину опускают три трубы. Нерастворитель подают в пространство между третьей и второй от стенки скважины трубами, растворитель – между первой и второй, рассол поднимается по центральной трубе. После образования вруба нерастворитель убирают и начинают процесс интенсивной отработки соляной залежи снизу-вверх.

Ряд недостатков, присущих способу гидровруба, был устранен в способе послойного (ступенчатого) растворения. Принципиальная схема послойной выемки камер при подземном растворении солей приведена на рис. 1. Сущность способа заключается в отработке соляной залежи снизу-вверх отдельными горизонтальными слоями (ступенями).

Высота слоя составляет 5–15 м, а диаметр – 100 м.

Сущность способа заключается в том, что после образования гидровруба на первой ступени водоподающую колонну труб поднимают до отметки верхней границы второй ступени, а рассолоподъемную – на высоту, обеспечивающую возможность получения чистых рассолов.

При этом систематически подают жидкий нерастворитель.

Кровлю каждого слоя изолируют слоем нерастворителя и за его уровнем ведут систематический контроль. Это позволяет извлекать из каждого слоя заранее заданное расчетное количество соли и управлять процессом формообразования камер.

Рис. 1. Принципиальная схема послойной выемки камер при подземном растворении солей: В – вода; Р – раствор; Н – нерастворитель; I – активная зона; II – зона формирования рассола; III – зона консервации; IV – зона закладки; 1 – 10 – слои (ступени)

В камере выделяют четыре зоны: активную, формирования рассола, консервации, закладки.

Активная зона (I) охватывает верхние 2/3 камеры, в ней происходит интенсивное движение жидкости. Зона формирования рассола (II), в которой растворитель насыщается солью, находится в верхней половине камеры и является частью активной зоны. Зона консервации (III) охватывает нижнюю 1/3 камеры и включает зону закладки (IV), расположенную в самой нижней части камеры.

Способ послойной выемки получил наибольшее распространение и в настоящее время является основным при эксплуатации рассолодобычных скважин. При этом способе извлечение составляет более 20 %, производительность скважины достигает 70–100 м3/ч и появляется возможность отрабатывать залежи соли с содержанием до 30 % нерастворимых включений и управлять процессом формирования камер. Глубина яя_яяя_яяяразработки колеблется от 200–300 до 1800 м.

Метод послойной выемки применяют в странах СНГ (УсольскоСибирский, Яр-Бишкадакский, Приереванский рассолопромыслы), в Болгарии (Мировское месторождение), в Румынии (месторождения Окта-Мурем, Окнеле-Марь, Тыриу-Окиа), в США. Недостатком способа является получение растворов слабой концентрации в период размыва вруба.

Отработку камер подземного растворения осуществляют в два этапа: подготовительный и эксплуатационный.

На подготовительном этапе создается начальная поверхность растворения соли путем размыва горизонтальной полости небольшой высоты – гидровруба, обеспечивающей получение промышленной производительности камеры по кондиционному рассолу. Продолжительность этого периода составляет 360–540 суток. Размыв полости производят ступенями. Число ступеней и высоту каждой из них определяют горно-геологические условия месторождения, качественные характеристики соли и заданное время размыва.

При зашламовании нижней части рассолозаборной колонны применяют реверсивный режим работы скважины: прямоток меняют на противоток и наоборот.

На эксплуатационном этапе осуществляют добычу полезного ископаемого. Её начинают после образования камеры заданной емкости и формы и выхода рассола концентрацией 305 г/л. При этом прекращают подачу воды, выпускают нерастворитель и приподнимают технологические колонны. Башмаки устанавливают на уровне кровли очередного слоя, а положение рассолоподъемной колонны определяют высотой зоны закладки камеры нерастворимыми включениями. После этого скважину вновь заполняют нерастворителем и процесс возобновляют.

В подготовительный период образуется большое количество слабых растворов с концентрацией до 200 г/л. Для их утилизации или захоронения используют глубокие подземные водоносные горизонты, а также применяют их для законтурного заводнения при разработке нефтяных залежей с поддержанием пластового давления.

В зависимости от порядка отработки соляных месторождений и способа управления горным давлением различают системы камерного, батарейного и сплошного растворения.

При системе камерного растворения отработку залежи ведут камерами через индивидуальные или взаимодействующие скважины, между которыми оставляют целики, исключающие возможные деформации поверхности.

При камерной разработке залежи индивидуальными скважинами возможны три варианта размещения камер: в пределах всей разрабатываемой толщи, с соосным размещением в пределах каждой пачки залежи, с несоосным размещением по мощности залежи.

При разработке пластов простого строения используют систему с размещением камер в пределах всей разрабатываемой толщи полезного ископаемого.

При разработке пластов сложного строения или сближенных пластов используют камерно-этажную систему с соосным размещением камер в пределах мощности каждой пачки или кондиционного пласта.

При разработке мощных соляных залежей, куполов и месторождений сложной формы залегания используют камерно-этажную систему с несоосным размещением камер по мощности.

При камерной разработке залежи взаимодействующими скважинами отработку ведут сдвоенными скважинами. При этой системе на подготовительном этапе скважины размываются индивидуально, а на эксплуатационном, после сбойки взаимодействующих скважин, размывом или гидроразрывом совместно. При этом скважины используются поочередно: то как водоподающая, то как рассолозаборная. Этот способ с 60–х годов применяется на Яр-Бишкадакском рассолопромысле, однако не нашел широкого распространения из-за сложности поддержания уровня нерастворителя на заданной глубине.

К батарейной системе относят схему поэтапной отработки камер через взаимодействующие скважины. Вначале отработку камер ведут через индивидуальные скважины, а затем, после сбойки, новые камеры подключают к объемам действующих камер. Камеру первого этапа с помощью канала-сбойки соединяют с камерой, отрабатываемой у подключенной скважины. Воду подают в скважину второго этапа, а раствор отбирают из скважины первого этапа. Нерастворитель подают в обе скважины одновременно.

Этот способ активно внедряется в промышленность, т. к. позволяет отрабатывать запасы, оставляемые в междукамерных целиках через группы взаимодействующих скважин, благодаря чему повышается извлечение полезного ископаемого. Между камерами, образуемыми группами скважин, оставляют целики для предотвращения сдвижения поверхности.

При системе сплошного растворения участок месторождения вскрывают группой скважин, которые соединяются между собой у подошвы залежи гидроразрывом или гидроврубом для образования единого искусственного рассольного горизонта. Отработку залежи ведут подачей воды в водоприемные скважины, расположенные со стороны восстания пласта, и последующим отбором рассола из рассолозаборных скважин, расположенных со стороны падения.

При отработке свиты пластов или пластов сложного строения подачу воды осуществляют первоначально в нижний пласт или пачку.

Вовлечение в отработку верхних пластов происходит при естественном обрушении пропластков несолевых пород, разделяющих продуктивные пласты. Если это обрушение не происходит, проводят перфорацию обсадных колонн водоприемных скважин.

Обычно сплошную систему применяют при отработке маломощных залежей, так как при этом происходит деформация (просадка) земной поверхности. По этой причине этот способ имеет ограниченное распространение и используется только на Новокарфагенском рассолопромысле.

Для интенсификации процесса растворения используют горнотехнические и физико-химические методы. К горнотехническим методам относят: принудительное обрушение слоев, рыхление полезного ископаемого в массиве, гидравлический разрыв пласта. К физико-химическим методам относят: добавку реагентов, использование новых видов рабочих агентов, воздействие физических полей, использование поверхностно и химически активных веществ.

Контроль за уровнем нерастворителя в камере при подземном растворении осуществляется регулярно одним из известных методов: манометрическим, подбашмачным, радиоактивным и др.

Параметры подземных камер определяют расчетным путем и ежегодными гидролокационными съемками. Камеры подземного растворения отличаются высокой устойчивостью, поэтому их используют для подземного хранения нефтепродуктов и сжиженных газов, а также захоронения токсичных отходов производства.

Способ подземного растворения солей получил широкое распространение в мировой горнодобывающей промышленности. Основная часть добычи каменной соли для содовой, хлорной, пищевой и других отраслей промышленности обеспечивается именно этим способом, благодаря относительной простоте организации добычи и высоким экономическим показателям. Так, производительность труда при подземном растворении в 4 раза выше, а удельные капитальные затраты в 7 раз ниже, чем при шахтном способе добычи.

В настоящее время подземным растворением добывают около 30 млн т каменной соли в Болгарии, Румынии, Польше, Австрии, Великобритании.

Особенно эффективны рассолопромыслы как сырьевые базы содовых и химических производств. По рентабельности они предпочтительнее, чем цехи по растворению привозной соли, добытой не только подземным способом, но и открытым способом в солевых озерах. Важнейшими факторами, которые влияют на технико-экономические показатели рассолодобычи, являются следующие: горнотехнические условия; источник водоснабжения; мощность предприятия; расстояние транспортировки; численность персонала; качество рассолов.

Метод подземного растворения применяют для разработки месторождений бишофита с целью получения хлормагниевых рассолов, которые применяют для приготовления буровых растворов, образования пленки на сыпучих материалах с целью предотвращения их распыления, ускорения твердения бетона, затвердения магнезиального цемента, тушения лесных пожаров с воздуха, пропитки древесины, использования в качестве минеральной подкормки для скота, в медицине для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Подземное растворение можно использовать при разработке борсолевых руд. Основным потребителем бора является атомная промышленность, так как он является хорошим поглотителем протонов.