Лекция №12 (2 часа)

ПОДЗЕМНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Использование метода подземного выщелачивания (ПВ) для добычи цветных металлов известно с XV1 века. О целесообразности выщелачивания меди из рудников Урала писал М.В. Ломоносов. Первый патент на подземное выщелачивание золота в России был выдан в 1886 году. Промышленное применение выщелачивания медных руд в США начато в 1919 году, в России – с 1939 года. С конца пятидесятых годов XX века метод начал применяться для добычи урановых руд. В настоящее время подземное и кучное выщелачивание металлов применяется на многих предприятиях США, Португалии, Австралии, Мексики, Японии, России и др. Так, например, на долю США в 1986 году приходилось 266 тыс. т/год меди, полученной этим методом. Такой значительный уровень производства меди обусловлен прежде всего вовлечением в переработку большого количества окисленной руды с невысоким содержанием меди. Наиболее крупное предприятие подземного выщелачивания меди в США производит 21,6 тыс. т меди в год. На предприятиях Мексики, Португалии, Японии сырьём при подземном выщелачивании являются халькозиновые руды, потерянные при горной добыче, и руды окисленных верхних зон месторождений. В основном медь получают разбрызгиванием выщелачивающих растворов по поверхности в зоне обрушения месторождений и в ряде случаев – подачей растворов через скважины.

Рис. 1. Схема отработки пластового месторождения выщелачиванием через скважины: 1 – узел приготовления раствора; 2 – нагнетательная скважина; 3 – дренажная скважина; 4 – компрессор; 5 – воздухопровод для эрлифта; 6 – коллектор для продуктивного раствора; 7 – отстойник; 8 – установка для переработки раствора; 9 – насос.

В России широко применяется подземное выщелачивание урана, в 60-е годы начато внедрение подземного и кучного выщелачивание цветных металлов и золота. Ведутся экспериментальные работы по применению выщелачивания для добычи титана, ванадия, марганца, железа, никеля, цинка.

Рис. 2 Схема подземного выщелачивания с использованием горных выработок: 1 – трубопровод для рабочих агентов; 2 – трубопровод для подъёма продуктивного раствора; 3 – взорванный блок руды; 4 – трубопровод для орошения рудного массива; 5 – общий раствороприёмник

В основном медь получают разбрызгиванием выщелачивающих растворов по поверхности в зоне обрушений месторождений и в ряде случаев – подачей растворов через скважины. В России широко применяется подземное выщелачивание урана, в 60-е годы начато внедрение подземного и кучного выщелачивания цветных металлов и золота. Ведутся экспериментальные работы по применению выщелачивания для добычи титана, ванадия, марганца, железа, никеля, цинка.

Под термином подземное выщелачивание понимают метод добычи полезного ископаемого путём избирательного растворения его на месте залегания и последующего извлечения образованных в зоне реакции химических соединений на поверхность. Подземное выщелачивание в зависимости от геотехнологических свойств отрабатываемых месторождений осуществляется через скважины, пробуренные с поверхности к рудам, обладающим естественной фильтрацией (рис. 1), путём обычной шахтной подготовки месторождения с отработкой отдельных блоков руды системами с выщелачиванием (рис. 2) или их различными сочетаниеми, то есть шахтная подготовка месторождения и скважинное выщелачивание. Кроме этого, технология кучного и отвального выщелачивания основана на тех же принципах извлечения полезного ископаемого. Под термином «кучное выщелачивание» понимается реагентное извлечение полезного компонента из раздробленной и уложенной в кучу руды на специально складированные раствороорошаемые площадки. Отвальное выщелачивание – это выщелачивание полезных компонентов из старых отвалов бедных руд. Например, подземное выщелачивание меди из халькозина Сu2S происходит в следующем порядке:

Сu2S+Н2SО4+0,5×О2= СuSО4+СuS+Н2О

Раствор СuSО4 пропускают через слой железа (Fe):

СuSО4 + Fe= FeSО4+ Сu

Fe SО4 используется как рабочий агент для ПВ металлов.

Для ПВ перспективны:

· месторождения в сильно обводненных и неустойчивых осадочных породах; сюда следует отнести большое число месторождений урана, сформировавшихся в зоне перехода от окислительной к восстановительной обстановке;

· руды зоны окисления сульфидных месторождений, где уран и медь находятся в форме легко растворимых минералов;

· забалансовые участки месторождений, отработанных обычными методами;

· крупные и глубоко залегающие месторождения с бедными рудами;

· отвалы действующих и отработанных месторождений.

Для подземного выщелачивания свинца и цинка могут быть использованы сульфидные руды в отработанных пространствах и оруденелых боковых породах рудников.

Большие перспективы открывает применение ПВ в железорудной промышленности, например, подземное выщелачивание бурых железняков.

Широкое применение ПВ может найти в золотодобывающей промышленности, на месторождениях, как правило, со сложным строением, расположенных вдали от освоенных промышленных районов и в неблагоприятных климатических условиях и поэтому большей частью отнесенных к забалансовым.

Применение геотехнологических методов при разработке месторождений фосфатных руд не менее важно, чем при эксплуатации месторождений руд цветных металлов. Многие фосфатные месторождения нашей страны из-за сложности залегания и трудной обогатимости руд в ближайшей перспективе не могут быть разработаны традиционными методами. Одним из основных препятствий на пути развития метода выщелачивания является низкая скорость растворения, обусловленная нахождением металлов в труднорастворимых соединениях.

В связи с этим большое внимание уделяется разработке способов интенсификации процесса. Наметились два основных направления исследований – применение бактерий и наложение на выщелачиваемый массив различных полей. К ним относятся, подогрев растворителя или предварительный обжиг руды под землей (В.А. Щелканов), наложение электрического тока, высокочастотного электромагнитного поля (Н.В. Петров, Н.К. Руденко, Ю.Н. Рыбаков), воздействие ультразвука и вибрации (В.С. Ямщиков), а также бактериальное воздействие. Анализ различных способов интенсификации выщелачивания показывает, что все они ускоряют процесс и повышают степень извлечения полезного компонента в несколько раз. Однако они не универсальны и могут применяться в зависимости от условий конкретных месторождений.

Наиболее интенсивные исследования в настоящее время ведутся по бактериальному методу интенсификации подземного вышелачивания. Бактерии, способствующие выщелачиванию полезных компонентов из руд, называются «хемолитотрофами» – пожирателями камня.

Энергию они получают за счет окисления неорганических веществ. Автотрофные микроорганизмы получают углерод из углекислого газа атмосферы. Палочковидная бактерия и другие относятся к ацидофилам – «любящим кислоту». Свою энергию эти бактерии получают за счет окисления либо железа, либо серы (ион двухвалентного железа при участии бактерий превращается в ион трехвалентного железа – окисная формула) и образуют серную кислоту, а из нерастворимых сульфидов меди с помощью бактерий образуется хорошо растворимая сернокислая медь.

Принято считать, что бактериальное выщелачивание бывает прямым и косвенным. К первому относится действие ферментов микроорганизмов на компоненты минералов, которые могут быть окислены.

При косвенном выщелачивании, например, при переводе железа из двух-в трехвалентное, получают окислитель, способный взаимодействовать с другими металлами, чем ускоряется процесс выщелачивания.

К числу неблагоприятных для жизни бактерий факторов относятся: высокая концентрация металлов в растворе, особенно серебра и ртути, нехватка воздуха, высокая или низкая температура.

Бактериальное выщелачивание используют для добычи меди и урана, но известно, что бактерии разрушают и другие сульфидсодержащие минералы, например, сфалерит, галенит. Их интересно использовать при кучном и подземном выщелачивании никеля, кобальта.

Микробиологические процессы очень чувствительны к погоде, химическому составу руды, концентрации кислоты и поэтому в настоящее время еще не могут использоваться в промышленности, но в будущем с их помощью можно будет эксплуатировать геотехнологическими методами многие ныне не эффективные для разработки месторождения полезных ископаемых.

При окислении сульфидных руд превращению подвергаются неорганические вещества и прежде всего сульфидная сера. Тионовые бактерии способны развиваться в кислых средах. Палочковидные бактерии играют при окислении сульфидных руд двойную роль, окисляя сульфиды и образуя при окислении закисного железа окись сернокислого железа Fе2(SO4)3 – сильный химический окислитель сульфидов. Эти бактерии способны окислять сульфидные минералы: пирит, марказит, пирротин, халькопирит, борнит, ковеллин, халькозин, тетраэдрит, эпаргит, арсенопирит, реальгар, аурипигмент, кобальтин, пентландит, вибларит, бравоит, миллерит, полидемит, антимонит, молибденит, сфалерит, марматит, галенит, геокранит.

Образовавшееся в процессе химической реакции сернокислое закисное железо FеSО4 окисляется в процессе реакции до сернокислого окисного железа Fе2(SO4)3. Разница между химическим и микробиологическим процессами заключается в том, что основной выщелачивающий агент Fе2(SO4)3 при химическом выщелачивании нужно вводить извне, а при выщелачивании с помощью бактерий он легко регенерируется из сернокислого закисного железа. Кроме того, бактерии быстро окисляют сульфидные минералы, ускоряя тем самым выщелачивание меди из руд.

Из окисленных руд медь легко извлекается при химическом выщелачивании растворами серной кислоты. Из сульфидных минералов медь может быть извлечена только после их окисления. Многими исследователями (М.В. Ивановым, Н.Н. Ляликовой и др.) было показано, что халькопирит (главный медьсодержащий минерал), наиболее трудноокисляемый сульфид для выщелачивания, при воздействии палочковидных бактерий резко увеличивает скорость процесса окисления, что позволяет за 12 дней выщелочить 72 % меди против 5 % за 24 дня, полученных в контрольном опыте без бактерий. По данным Т. Рассела, в присутствии палочковидных бактерий из халькозина Сu2S выщелочено в 3 раза, а в присутствии еще и сернокислого закисного железа в 6 раз больше меди, чем в контрольном опыте.

В Болгарии для интенсификации бактериального выщелачивания проведены опыты по влиянию электрического тока на скорость окисления сульфидов меди. В лабораторном перколяторе анод помещался в руду, катод – в камеру регенерации раствора. Затем подавалось напряжение 12 В. В результате извлечение меди увеличилось на 68 % (по сравнению с контрольным опытом). Таким образом, при протекании небольшого тока (до 12 мА) химические, микробиологические и электрохимические явления в системе ускоряются.

Изучено влияние бактерий на интенсивность выщелачивания цинка, никеля, сурьмы, свинца, олова. Опыты Т. Рассела показали, что сульфиды цинка (сфалерит и марматит) в присутствии палочковидных бактерий окисляются значительно быстрее. Из руды за 15 дней цинк выщелочен более чем на 90 %. Им же изучалась интенсификация выщелачивания никеля из миллерита. В присутствии бактерий за 28 суток выщелочено 58 % никеля против 10 % в контрольном опыте. Опыты, проведенные на месторождениях Кольского полуострова, показали, что в этих условиях сульфиды никеля окисляются бактериями.

Многочисленными лабораторными исследованиями показано, что бактерии косвенно способствуют окислению сульфидов (носителей редких элементов) и влияют на миграционную способность рудного металла.

Проведены первые опыты по изучению роли микроорганизмов при выщелачивании золота, которые показали, что бактерии способны растворять золото. Содержание золота в растворе достигало 1,5 мг/л.

Некоторые бактерии оказались очень активными и растворяли до 10 мг/л золота. Золото, перешедшее в раствор, извлекалось путем осаждения на активированный уголь. В ВИМСе (Симферополь) исследовано микробиологическое выщелачивание бокситов для удаления кремнезема в раствор силикатными бактериями. В России, США выполнены исследования по микробиологическому выщелачиванию марганцевых руд. На многих рудниках, где ведется подземное или кучное выщелачивание бедных руд, интенсификация процесса достигается с помощью микроорганизмов. Процесс выщелачивания меди ведется циклично с регенерацией растворов после цементации меди в Бингамском каньоне (США) с годовой добычей меди свыше 70 тыс. т.

Все вышеизложенное показывает, что по отношению к урану и меди и даже золоту метод ПВ уже достаточно изучен для промышленного применения. Однако существует ряд вопросов, решение которых позволит расширить сферу его применения и улучшить технико-экономические показатели.

Для ориентировочного расчета параметров процесса ПВ необходимо:

1. Получить исходные данные, содержащие характеристику физико-геологических условий месторождения (глубина залегания, мощность и площадь месторождения, содержание полезного компонента и вредных примесей, вещественный состав, коэффициент фильтрации, эффективная пористость, уровень воды над кровлей продуктивной залежи и т. д.).

2. Подобрать растворитель, а в лабораторных опытах с реальной рудной массой установить его селективность, газовую составляющую и рассчитать необходимый удельный объем раствора на обработку 1 т руды (Ж: Т).

3. Определить параметры технологии, зная (Ж: Т), рассчитать необходимое количество раствора для отработки месторождения как произведение объема руды на удельный расход реагента на выщелачивание 1 т руды, а также, задавшись производительностью рудных по объему продуктивных растворов, определить срок отработки месторождения по принятому годовому числу часов работы предприятия и часовую производительность узла приготовления рабочих растворов.

Из гидрогеологических исследований и опытных работ определяется средняя приемистость добычных скважин.

Зная приемистость добычных скважин и часовую производительность узла приготовления рабочих растворов, можно определить число закачных скважин, а в зависимости от принятой системы разработки – и число откачных скважин.

Продолжительность работы добычной скважины определяется ее дебитом, запасами полезного ископаемого в зоне действия скважины и коэффициентом извлечения, который устанавливают лабораторными опытами (технологический коэффициент извлечения), а также коэффициентом охвата.

Получив все технологические параметры, можно установить основные экономические показатели метода.