Лекция №13 (2 часа)

ПОДЗЕМНАЯ ВЫПЛАВКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Основными объектами промышленного освоения способа подземной выплавки полезных ископаемых являются месторождения самородной серы. Наиболее полно этот способ описан в работе. Самородную серу содержат известняковые серные руды, где она находится в виде отдельного несвязного вещества. До 70 % всего производства первоначально приходилось на месторождения самородной серы, так как ее удобнее и легче перерабатывать. Однако с середины 80-х годов в связи с необходимостью утилизации серы, содержащейся в нефти, природном газе и получающейся при коксохимическом и металлургическом производствах, доля серы, получаемой при разработке месторождений самородной серы, постоянно снижается и составляет только около 30 %.

В бывшем СССР добыча природной серы составляла 3,5 тыс. т из общего количества ее производства 5,5 тыс. т, т. е. около 64 %.

Серу добывают различными способами, но наиболее универсальным является способ подземной выплавки, которым можно разрабатывать до 50 % промышленных запасов серных месторождений, залегающих на глубинах от 120 до 600 м и более. При этом коэффициент извлечения достигает 40 %. Основными производителями самородной серы являются Иран, Мексика, США и Чили. Из 12 млн т серы, полученной в мире в 1986 году, 4 млн т добыты способом подземной выплавки.

Способ подземной выплавки серы (ПВС) (метод Фраша) был предложен в 1890 году применительно к месторождениям Мексиканского залива и начал применяться с 1894 года в штате Луизиана в США. С 1912 года уже половина мирового производства серы добывалось этим способом.

В бывшем СССР добыча серы начинает развиваться с 30-х годов, когда были открыты месторождения в Поволжье и Туркмении. В 50-х годах открыты месторождения Предкарпатья на Украине, на базе которых были созданы Роздольское (1958 г.) и Яворовское (1970 г.) производственные объединения по добыче серы. На территории современной России из разрабатываемых находится только Водинское месторождение самородной серы в Среднем Поволжье. В бывшем СССР метод подземной выплавки серы начали применять с 1968 года при разработке месторождений Предкарпатья, а также Гаурдакского месторождения.

Различают четыре геотехнологических способа получения серы из самородных руд:

1. Выплавка горячей водой.

2. Возгонка или экстракция.

3. Выплавка за счет сжигания части серы.

4. Выплавка токами высокой частоты.

Широко применяют только подземную выплавку серы горячей водой, на которую приходится 83 % всей добычи геотехнологическими способами.

Процесс добычи основан на теплообмене между теплоносителем (горячая вода), подаваемым через скважины с поверхности, и рудным массивом. При этом используют свойство серы плавиться при температуре 112,8–119 ºС.

Способ ПВС основан на бурении скважин с поверхности обычными буровыми станками, обсадке их трубами до серосодержащей залежи и цементации скважины. Принципиальная схема добычной скважины при способе ПВС представлена рис. 1.

Скважину пробуривают до залежи, после чего спускают обсадную колонну 1. Для обеспечения герметичности скважины осуществляют затрубную цементацию 2. После этого скважину пробуривают на всю мощность залежи. В пробуренную скважину опускают три концентрически расположенные колонны труб: водоподающую 5, серную 4, воздушную 3. Диаметры колонн труб равны соответственно 6", 3", 1".

Устье скважины оборудуют оголовком, обеспечивающим подачу горячей воды в зазоре между шести- и трехдюймовыми трубами.

Рис. 1. Принципиальная схема добычной скважины при способе ПВС

В нижней части водоподающей колонны имеется перфорация, которая с помощью разделительного пакера 6 делится на верхнюю – водяную 7 и нижнюю – серную 8. Горячая вода поступает через верхнюю перфорацию в сероносную залежь, разогревает ее и расплавляет серу.

Расплавленная сера, более тяжелая, чем вода, стекает к скважине и скапливается в нижней части скважины, проникая через нижнюю перфорацию в серную колонну. Высоту подъема расплавленной серы по скважине определяет гидростатическое давление у почвы залежи. Воздушная колонна должна быть опущена ниже верхнего уровня серы в серной колонне. Подачей по однодюймовой трубе сжатого воздуха расплавленная сера эмульгируется и выдается на поверхность в промежутке между трех- и однодюймовой трубами. Так как степень прогрева отдельных колонн различна, для компенсации температурных колебаний в устье скважины между отдельными трубопроводами установлены сальниковые компенсаторы 9.

Расплавленная сера, выходящая из скважины, направляется через отстойные резервуары (сепараторы) в фильтры для очистки и далее на склад готовой продукции. Для предотвращения остывания серы все трубопроводы и бассейны постоянно обогреваются.

В результате непрерывной закачки горячей воды в массив возрастает пластовое давление. Для его регулирования и управления технологическим процессом добычи серы сооружают водоотливные скважины.

Очень важным является экономия теплоносителя, так как затраты на его приготовление составляют более половины общих расходов.

Параметры технологии определяются условиями залегания рудной залежи и свойствами руды и вмещающих пород: мощность залежи, трещиноватость и пористость рудного массива, содержание серы, гидродинамический режим рудного тела, подвергаемого разработке и т. д.

Разработку начинают после обуривания месторождения или его участка добычными скважинами. Расположение скважин и порядок их включения являются основными вопросами проектирования и эксплуатации месторождения. Они определяют такие важнейшие технологические и экономические параметры, как степень извлечения серы, производительность скважины, время работы скважины, степень взаимного влияния скважин (интерференция), удельный расход теплоносителя, объем капитальных затрат, себестоимость и т. п.

В процессе длительной эксплуатации добычных скважин возникают различного рода неполадки, приводящие к прекращению выдачи серы. Для их предотвращения рекомендуется периодически поворачивать колонны труб и промывать затрубное пространство и перфорацию раствором каустической соды.

Схема расположения скважин на месторождении зависит от гидрогеологических условий залежи и может быть линейной (скважины добычные, промежуточные, водоотливные) или блочной (добычные скважины располагаются в шахматном порядке в виде ячеек). Блок-ячейки выделяются на основе анализа гидрогеологических условий рудной залежи по разреженной сетке.

Экономическую эффективность способа определяют следующие параметры:

· капитальные затраты на технологический комплекс поверхности (котельная, компрессорная, здания и сооружения);

· капитальные затраты на сооружение скважины;

· запасы, отрабатываемые одной скважиной;

· эксплуатационные расходы на добычу;

· время работы скважины;

· срок службы предприятия.

С целью повышения эффективности ПВС проводились многочисленные научно-исследовательские работы по ее совершенствованию, не нашедшие, однако, широкого применения на практике. К основным из них относят:

· использование теплоносителей большой плотности, так как от этого зависит конусность зоны плавления, что во многом определяет коэффициент извлечения серы из массива; однако применение рассолов, в т. ч. морской воды, и суспензий существенно усложняет процесс и приводит к выходу из строя оборудования из-за коррозии и кольматации каналов;

· бурение наклонных скважин, т. к. вертикальные быстро выходят из строя в результате сдвижения массива пород при его подработке;

· использование в качестве теплоносителя дымовых газов, получаемых в котельной на поверхности или с помощью специальной горелки, опускаемой в скважину;

· использование для прогрева массива электролиза или погружного электронагревателя;

· использование для прогрева массива энергии взрыва, в т. ч. атомного.

Основные технико-экономические показатели способа подземной выплавки серы, полученные на предприятиях бывшего СССР, следующие:

· удельный расход теплоносителя – 17–30 м3/ т;

· удельный расход сжатого воздуха – 30 м3/ т;

· извлечение серы из недр – 40 %.

Область применения способа подземной выплавки постоянно расширяется. Ведутся масштабные работы по освоению этим способом месторождений ртути, битумов, высоковязкой нефти и других полезных ископаемых. Совершенствование подземной выплавки осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя, добавления в его состав поверхностно-активных веществ и др.