3.2. Металл — керамикалық қатты қорытпалар

Металл — керамикалық қорытпалар деп вольфрам, титан немесе баяу балкитын металдар карбидінің ұнтағын кобальттың байланыстырғыш ұнтағымен араласып пісірілген қорытпаларын айтады. Металл — керамикалық қатты корытпалар МСТ 38% 2—61 бойынша үш топқа бөлінеді (2-кесте): вольфрам-кобальтты қорытпалар (яғни вольфрамдық), титан-вольфрам-кобальтты қорытпалар (яғни титандық) және титан-тантал-вольфрам-кобальты қорытпалары (яғни титан-танталдық). Алдыңғылары WC вольфрам карбиді мен Со кобальттан, екіншілері ТіС титан карбиді мен WC вольфрам карбидінің және Со кабольтті қорытпасынан құралады. Карбид-металл — керамикалық қатты қорытпаның негізгі белігі (81—97 пайызы).

Вольфрамдық қатты қорытпаларды өндіру мынадай операциялардан тұрады.

1. Таза вольфрамның ұлпа ұнтағы шам күйесімен араластырылады; осы қоспа алынған электр пеште 1350—1400°С-ге дейін Н2 немесе СО атмосферасында қыздырылады; бұдан вольфрам карбиді WC алынады, ол ұнтақталып, електен өткізіледі.

2. WC және СО ұлпа ұнтақтары қажетті арақатынаста алынып (6-кесте), 24 сағат бойы шарлы тиірменде араластырылады. Алынған қорытпа желіммен (синтетикалық каучуктің бензинді ерітіндісімен) шыланып кептіріледі. Титан-вольфрам қорытпасы да осындай тәртіппен дайындалады.

3. Дайындалған қорытпа пресс қалыптарда 10—40 кГ/мм² қысыммен престеледі.

4. Престелген пластиналар сутек атмосферасында 1400 градуста 2 сағат ішінде вольфрам қорытпалары (және 1500 градуста 1—3 сағат ішінде титан қоспалары) пісіріліп біріктіріледі. Пісіріп біріктіру нәтижесінде қорытпа 25 пайызға дейін кішірейеді, аса қатаяды (HRA 87—91) және кобальтпен берік байланыстырылған карбидтерден тұратын структураға ие болады. Титан қорытпасына тантал карбидін енгізу оның тотығуға қарсы төзімділігін т. б. едәуір арттырады. Қатты қорытпалардан жасалған бұйымдардың көпшілігі металл кесетін кескіш, фреза, бұрғы, развертка т. б. сияқты аспаптардың жұмыс бөліктеріне пісіріп жапсыру немесе механикалық жолмен біріктіру арқылы жабдықтау үшін пластинка түрінде шығарылады.

Вольфрамды қатты қорытпалар ВК морт сынғыш материалдарды — шойынды, қоланы, фарфорды, шыныны т. б, титанды қатты қорытпалар ТК, түтқыр материалдарды — болатты, жезді т. б. өңдегенде қолданылады. Титан-тантал қатты қорытпалары ТТК ВК мен ТК жарамсыз кезде материалдарды алғашқы өңдеу кезінде қолданылады.

Төмендегі әр түрлі салада қолданылатын қатты қорытпалар маркалары келтірілген.

2-кесте. Металл-керамикалық қорытпалардың механикалық қасиеттері

| Қорытпалар тобы | Қорытпалардың маркасы | Негізгі қасиеттері |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июдегі беріктігі кГ/мм2 [Мн/м2] | Орташа үлес салмағы | Орташа қаттылығы HRA |
| Вольфрам кобальттық | ВК2 ВК3М ВК4 ВК4В ВК6М ВК6 ВК6В ВК8 ВК8В ВК10 ВК15 ВК20 ВК25 ВК30 | 100[1000] 110[1100] 130[1300] 135[1350] 130[1300] 135[1350] 140[1400] 140[1400] 155[1550] 150[1500] 165[1650] 190[1900] 200[2000] 200[2000] | 15,2 15,1 15,0 15,0 14,9 14,8 14,8 14,7 14,5 14,4 14,0 13,6 13,0 12,6 | 92 92 89,5 88 90 89 88 87,5 86,5 87 86 85 84,5 82,5 |
| Титан-тантал вольфрам-кобальттық | Т30К4 Т15К6 Т14К8 Т5К10 Т5К12В | 90[900] 110[1100] 130[1300] 150[1500] 130[1300] | 9,7 11,3 12,8 13,0 13,1 | 92 90 88,5 88,7 87 |
| Титан-тантал-вольфрам-кобальттық | ТТ7К12 | 155[1550] | 13,2 | 87 |

ВК2, ВК6, ВК8, ВК10, ВК15, Т5К10, Т14К8, Т15К6 және Т30К4 -маркалы қатты қоспалары  (2-кесте) әр түрлі материалдарды өңдегенде кескіш аспапты жабдықтау үшін қолданылады. ВК2— шойынды, түсті металдарды, металл емес материалдарды т. б. таза өңдеуде қолданылатын кескіштермен разверткалар үшін:

ВК6 — алғашқы және біржола жонуда қолданылатын кескіштерді, шойынды, түсті металдарды, металл емес материалдарды жартылай таза өңдеуде қолданылатын фрезалар, разверткалар, зенкерлер үшін;

ВК8 — шойынды, түсті металдарды, металл емес материалдарды алғашқы жонуда, қыкен, фрезерлеуде, бұрғылауда пайдаланылатын аспаптар үшін;

ВК10 — жеңіл жағдайда жұмыс істейтін тартып созу, сындыру қалыптау, соғып тесу және штамптау аспаптары үшін:

ВК15 — металл шыбықтар мен құбырларды жоғарылатылған температура мен кернеуде тартып соғу аспаптары үшін:

Т5К10 — көміртегі және легіренген болаттарды (поковкаларды, қалыпталған дайындамаларды, құймаларды қоса есептегенде) қабыршық пен қақтан тазартылмаған күйінде алғашқы және мәнерлі жонуға, алғашқы және таза қыруға арналған кескіш аспап үшін:

Т14К8 — құюдан шыққан көміртөкті және легірленген болаттағы тесіктерді жонуда,  фрезерлеуде, бұрғылап кеңейтуде және алғашқы зенкерлеуде пайдаланылатын аспаптар үшін; Т15К6 — жартылай таза жону т. б. үшін.

Соңғы кезде қатты қорытпалардың жаңа маркаларын (ВКЗМ, ВК4, ВК6М, ВК8В, ВК25, ВК30, Т5К12В, ТТ7К12) өнеркәсіптік әдіспен шығару игерілді, олар өнеркәсіпте күн санап кең қолданыла түсуде. Шойындарды, түсті металдарды, қоспаларды өңдеудің көптеген операцияларында ВК6 және ВК8 қорытпаларының орнына жаңа ВК4 қорытпасын қолдануға болады. Мұнда аспаптың төзімділігі 1,5—2 есе артады.

Қаттылығы мен тығыздығы жоғары, ұсақ түйіршікті ВК6М қорытпасы тазартылған шойындарды және тотықпайтын болаттардың кейбір маркаларын өңдеуде қолданылады. ВК6М қорытпасын қолдану аспаптың төзімділігін 2—3 есе арттырады.

ТТ7К12 маркалы титанды-тантал қорытпасы және ірі түйіршікті Т5К12В қорытпасы қыру мен алғашқы жонуда, заттың пісіру жапсарларын өндеуде және беріктігі жоғары Т5К10 мен ВК8 стандартты қорытпаның төзімділігі төмен болып жарамсыз болған жағдайларда қолданылады. Беріктігі және соққыға төзгіштігі жоғары ірі және ұсақ түйіршікті, кобальтқа бай ВК20, ВК25, ВК30 және ВК15В, ВК20В, К25В тәжірибе маркаларын жасап шығаруды игеру үлкен соққы жағдайында жұмыс істейтін қатты қорытпалы штамптарды өнеркәсіпке кеңінен енгізуді қамтамасыз етеді. Қатты қорытпалы штамптардың төзімділігі, болат қалыптарға, 30—50 есе артады, ал мұның өзі экономикалық жағынан өте тиімді болады.

3.3.Минералды керамикалық қатты қорытпалар

Соңғы жылдары совет ғалымдары минерал-керамикалық қатты қорытпалар деп аталатын жаңа аспап материалдарын жасап шығакен зор табыстарға жетті. Бұларды жасау үшін минералдық шикізат (алюминий тотығы бар жыныстар), яғни оңай да арзан капитал алынады. Аспаптың өте берік минерал-керамикалық кескіш бөлігі 1720—1750°С температурада қыздырып біріктіру арқылы пластинка түрінде жасалады.

Минералды керамиканың қаттылығы жоғары (HRA — 91—93), ол ыстыққа және тотығуға төзімді болады, бірақ жылу өткізгіштік және июге беріктілігі жағынан металды керамикалық қоспалардан кем түседі. Минералды керамиканың игендегі беріктік шегі металл-керамикалық қорытпалардыкінен 2—3 есе төмен болады, минералды керамиканың аз қолданылуының негізгі себебі де осыдан.

Минералды керамиканың жылу өткізгіштігінің төмендігі оны дәнекерлеу, қайрау технологиясына және кескіш аспаптарды пайдалану тәсіліне ерекше талап қояды. Мысалы, тез және ала-құла қыздыру мен салқындату салдарынан пластинкада жарық пайда болады да, оның сынып бүлінуіне әкеп соғады.

Москваның қатты қорытпалар комбинаты кескіш аспаптарды жабдықтау үшін ЦМ-332 маркалы минерал-керамикалық пластинкалар шығарады. Бұл пластинкалар төрт бұрышты, жартылай дөңгелек және басқа формалы етіп жасалады.

Минералды керамика өзінің жылуға және тозуға төзімділігі арқасында (қатты қорытпалы аспаптарға қарағанда) металды керамикаға қарағанда кесу жылдамдығын жоғарылата отырып қолдануға мүмкіндік береді. Оның тозуға төзімділігі кескіш аспаптың өлшемдік беріктігінің жоғары болуын қамтамасыз етеді. Кесудің бірдей режимінде минералды керамиканың төзімділігі металл-керамикалық қатты қорытпалардыкінен едәуір жоғары болады. ЦМ-332 қорытпасының өңделетін материалмен балқып бірігу температурасы жоғары болғандықтан (1540°С), минералды керамикалық аспап өңделетін материалға онша жабысқыш келмейді, ал мүның өзі ыстыққа төзімді қорытпаларды өңдегенде өте құнды.

Минерал-керамикамен жабдықталған аспаптар қазіргі кезде шойынды, құрылымдық және легірленген болатты жартылай таза өңдегенде қолданылады. Бүкіл одақтық ғылыми-зерттеу институты қайта қайралмайтын формасы үш бес және алты қырлы болып келген минерал-керамикалық пластинкалар жасап шығарады. Пластинкалардың барлық түрлері екі вариантта: шынықтырылған болатты өңдеу үшін тегіс және шынықтырылмаған болат пен шойынды өңдеу үшін — барлык кескіш қырлар бойымен ойық түрінде орындалған. Ойықтардың өлшемдері кесу тереңдігі t=1,5 мм және s = 0,25—0,6 мм/об болғанда, яғни жартылай таза және таза өңдеу шегінде үгіндінің қанағаттанарлықтай түсіріліп отыруын қамтамасыз ететіндей алынған.

Минерал-керамикалық пластинкалар кескіштерге дәнекерлеп ұстау арқылы немесе механикалық жолмен бекітіледі.

Дәнекерлеу технологиясы күрделі, өйткені пластинкамен ұстауыштың біртіндеп суыту кезінде температураны бірдей етіп тұруды қажет етеді.

Пластинканы механикалық жолмен бекіту өте оңай, ол көп қырлы металл-керамикалық пластинкалар сияқты, ұстауыштағы штырға кигізіледі.

Сондықтан көп қырлы минерал-керамикалық пластинкалардын ортасында тесігі болады.

3.4.Балқытылған материалдар және электродтар

Балқытылатын материалдар ұнтақ, ұсак түйір түрінде (түйіршік қорытпалар — салинит, борид-хлорлы корытпа т. б.) және электродтар түрінде — негізін әр түрлі ферроқорытпалар феррохром, ферромарганец т. б.) құрайтын арнаулы заттар жағылған электродтық темір сым түрінде дайындалады.

Электродқа жағылатын шихтаға енгізілетін барлық компоненттерді: легірленетін шлак құрайтын, байланыстыратын және тұрақтандыратын деп төрт топқа бөлуге болады.

Легірлейтін компоненттер (ферроқорытпалар) осылардын негізгісі болып саналады. Қалған үш топтың компоненттері қосалқы болып келеді. Балқытылатын электродтарды жасаудың технологиялық процесі сымды әзірлеуден (түзеуден), компоненттерді классификациялаудан ұстаудан, іріктеуден, шихта даярлаудан, онын сымға жағудан, электродтарды құрғату мен тексеруден құралады.

Балқытылатын түйір тәрізді қорытпалардың бірнеше түрі бар: олардың негізгілері — сталинит, боридті-хром қоспасы т. б. (3-кесте).

Сталинит негізінен қатты қажалып тозатын бөлшектерға мысалы, тас ұсатқыштың жақтауына, экскаватор шөмішінің тесіктеріне, бұрғылау тескішіне т. б. балқыту үшін қолданылады.

Боридті-хром қоспасы құрылыс, жол және тау-кен машиналарының жаңа бөлшектерің балқытып біріктіру және тозғандарын қалпына келтіру үшін пайдаланылады.

Борид қоспасы да осындай мақсатқа, тек машиналардың жауаптырақ бөлшектеріна қолданылады.

Сталинит типті түйір қорытпаларды әзірлеудің технологиялық процесі шихталық материалдарды (феррохром, ферромарганец, мұнай коксы, шойын үгіндісі) ұнтақ тәрізді күйге дейін ұсақтаудан тұрады. Ұсақталған материалдарды 30 пайыз феррохром, 18— 19% ферромарганец, 45% шойын үгіндісі, 7—8% мұнай кокс мөлшерінде алынып мұқият араластырылады. Бұл қоспа 3—4 сағат бойы 400—500°С-де қыздырылады. Масса жалпақ, табаға құйылады, ал салқындап қатқан соң жақтаулы ұсатқышта жентектеп ұсақталады. Алынған ұнтақ тексеріледі де қапқа салынады.

Сталинит тек Бенардос әдісі бойынша көмір немесе графит электродымен электр доғасы арқылы балқытылады. Балқытуды тұрақты токпен де, айнымалы токпен де жүргізуге болады, бір қалыпты болғандықтан да тұрақты ток балқытудың жоғары сапалы болуын қамтамасыз етеді.

3 – кесте.Балқытылған қорытпалардың негізгі құрамы мен міндеттері

| Пісіріп жабыстырылған қоспа | Маркасы | Негізгі құрамы | Жабысты-рылған қабаттың қаттылығы НРА |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталинит Боридті-хром қоспасы Борид қоспасы Вольфрамның құйылған карбидтері Бұл да сол Бұл да сол | Жақсартылған КБХ БХ ТЗ З РФ | Хром, марганец, көміртек, кремний, темір Хром, бор, кремний, көміртек, темір Хром, бор, көміртек, темір Темір түтіктегі вольфрам карбидінің түйірлері Вольфрам карбидінің түйірлері Вольфрам карбидінен құйылған қарапайым формалы дайындама | 75 78 80 90 90 92 |

Балқытып құйылған қатты қорытпалардың бөлшектер мен аспаптардың төзімділігі 8—12 есе және одан да артығырақ болады.

4. ТҮСТІ МЕТАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОРЫТПАЛАРЫ

Түсті металдарға мыс, алюминий, қалайы, мырыш, қорғасын, никель, титан, магний, т. б. сондай-ақ бұлардың негізінде алынған қорытпалар жатады. Осы заманғы машина жасауда түсті металдар аса зор роль атқарады, ал кейбір салаларда, мысалы, электротехникада, радиоэлектроникада, авиация өнеркәсібінде олар негізгі материалдар болып табылады.

Мыс кенінің қоры жағынан дүние жүзінде алдыңғы орындардың бірін алады. Мыс кені қазылатын басты аудандар — Орталық және Шығыс Қазақстан, Орал тауының шығыс беткейі, Орта Азия, Солтүстік Кавказ бен Закавказье. Түсті металдардың кендеғы мөлшері темірдікінен гөрі едәуір аз келеді. Егер темір кенінда темір 35—45 пайыз болғанда ол пайдалануға тиімді келеді деп есептелетін болса, онда мыс кенінда бір және одан жоғары пайыз мыс болғанда экономикалық жағынан рентабельді деп саналады. Демек, 1 т шойын алу үшін шамамен 2—2,5 т темір кені, ал 1 т мыс алу үшін 200 тоннаға дейін мыс кені керек. Түсті металдар металлургиясының қара металл металлургиясынан өзгешелігі ең алдымен олардың кені қорытуға түсер алдында міндетті түрде байытуды талап етеді.

Бұдан басқа, түсті металдардың кенінда әр түрлі металдар: қорғасын, мырыш, мыс, алтын, күміс, күкірт, темір, мышьяк және сирек кездесетін металдар бірге кездеседі (бұл кендер полиметалдық деп аталады). Сондықтан түсті металдардың кендері оларды комплексті өңдеу, яғни барлық құнды металдарды бір мезгілде айыру тұрғысынан алып қаралады.

4.1.Мыс және оның қорытпалары

Мыс — пластикалық, жұмсақ металл, өзіне тән қызғылт түсі бар. Мыстың кристалдық торы — жақ центрлік куб. Оның тығыздығы - 8,9, балқу температурасы 1083°С. Мыстың меншікті электрлік кедергісі (күмістен кейін) ең аз болады, сондықтан ол таза күйінде электр өнеркәсібінде, радиотехникада, электроникада, ал қорытпа түрінде халық шаруашылығының барлық салаларында кеңінен қолданылады. Мыс өзінің жоғары пластикалығы арқасында суық және қыздырылған күйінде қысыммен жақсы өңделеді: мыс лентасының (фольга) қалыңдығы 0,03-0,05 мм, ал сымның диаметрі 0,015—0,03 мм болуы мүмкін. Мыс күкірт және тұз қышкылдарында мүлде дерлік ерімейді, ал азот қышқылында жақсы ериді. Ылғалды ауада мыстың бетін көмір қышқылды тұздардың көгі басады. Болат және тағы басқаларды көп қабатты етіп хромдағанда, мыс гальваникалық жабу материалы есебінде аралық қабатқа қолданылады.

Мыс кенін өндіру, шын мәнінде, ең концентрат өнімді таза металды алғанға дейін бірте-бірте байыта беру болып табылады. Заттың химиялық табиғатын өзгертпейтін әр түрлі механикалық тәсілдермен алғашқы концентрациялау байытуға, ал электр тогының жоғары температурасын немесе еріткіштер (қышқылдар сілтілер) қолдана отырып кейін жүргізілетін өңдеу металлургияға жатады деп есептеледі.

Түсті металдар кенін, әсіресе мыс кенін байытудың соңғы 50—60 жылда жер-жерге тараған тәсілі — флотация (ағылшынша — «қалқып шығу»).

Флотациялық байытуды жүргізгенде металы бар түйіршіктер арнаулы реагенттермен өңдеу нәтижесінде нашар шыланады да меншікті салмағының қандай болатындығына қарамастан ваннаның бетіне қалқып шығады, ал құр жыныс түйіршіктері ваннаның түбінде қалады. Металы бар концентрат қалқып алынады, бос жыныс ваннаның түбіне кетеді. Металы бар концентрат алдымен күйдіріліп, одан кейін 20—25% мыстан, 40—20% темірден, 22—25% күкірттен, 8%-ке дейін оттегінен және алтын, күміс, қорғасын мырыш, никель, т. б. қоспалардан құралатын жартылай өнім түрінде (штейн деп аталатын) балқытып шығарылады. Штейн бүйірлік үрмесі бар конверторларда немесе ұзын бөшке тәрізді горизонталь цилиндр конверторларда тазартылмаған мыс айналады. Мұндай конверторлардың сыйымдылығы 100—120 т болады. Штейнді конверторда 15—20 сағат үрлегеннен кейін 98,5—99,5%   мысы, тағы

басқа қоспалары (қорғасын күміс, т. б.) бар қаралай мыс алынады.

Тазартылмаған мыс арнаулы машиналарда табақшаға немесе плитаға құйылады да от немесе электролиз тәсілімен рафинадталады (қоспалардан тазартылады).

Тазартылмаған мысты отпен тазарту тәсілі мынадай: арнаулы пеште сұйық металға түтік арқылы 1,5—2,0 ати [0,15— 0,2 Мн/м²] қысыммен ауа жіберіледі, ол мыстағы қоспаларды тотықтырады.

Электролиттік тазарту жолдары сапалы ең таза мыс алу және одан алтын, күміс тағы басқа қоспаларды бөліп шығару мақсатымен жүргізіледі.

Электролиз процесі былай орындалады: күкірт қышқылындағы мыс купоросының 12—16 пайызтік сулы ерітіндісі бар ваннаға екі мыс пластина батырылады, олардың бірі — он полюспен (анодпен), екіншісі теріс полюспен (катодпен) қосылады. Ток өткізгенде анод еріп, мыстың иондары катодқа қонады. Анодтар отпен тазартылған тәсілмен немесе тазартылмаған мыс салмағы 200—250 кг, өлшемі 0,9X0,9 м және қалыңдығы 40—50 мм плита түрінде құйылады. Катод есебінде электролиздік мыстың жұқа табақтары (0,5— 0,7 мм) алынады, олардың бетіне 10—12 күн ішінде 100 килограмға дейін металл шөгеді. 1 т катодтық мыс алу үшін 250—350 квт. сағ. электр энергиясы жұмсалады.

Электролиз процесінде қоспалардың бір бөлігі (темір, никель, кобальт, мырыш, т. б.) ерітіндіге айналады, ал екінші бөлігі ерімей, құрамында 10—25% мыс, 5—50% күміс, 0,5—5% алтын және басқа металдар болатын шлам түрінде ваннаның түбіне шөгеді. Ерітінді мен шламнан металдарды таза күйінде бөліп алу үшін оларды өңдеуден өткізеді. Электролиздік катод мысы — өте таза металл: мұның МСТ 859—66 бойынша маркалары, құрамы, қандай максатқа арналғандығы 4 –кестеда келтірілген.

Мыс қоспасына мынадай элементтер: огтегі, висмут, сурьма, мышьяк, темір, никель қорғасын, қалайы, күкірт, мырыш енеді. Мыста әсіресе оның қызған күйінде сынғыштығын тудыратын висмуттың және мыстың «сутегілік» ауруын — құйманың шытынауын туғызатын оттегінің араласпағаны абзал.

Қазіргі машина жасауда, мысқа қарағанда, беріктігі жоғары, өңдеуге икемдірек, құюға ыңғайлы, көп жағдайда арзанға түсетін мыс қорытпалары көп қолданылады.

Техникалық мыс қорытпалары екі топқа біріктірілген, олар: жез және қола.

4 – кесте. Мыстың маркалары, құрамы және жұмсалатын орны

| Маркасы | % есебімен мыс құрамы | Жұмсалатын орны |
| --- | --- | --- |
| МОО МО М1 М2 М3 М4 | 99,99 99,95 99,90 99,70 99,5 99,0 | Жартылай өткізгіштер үшін Ток өткізгіштері және өте таза қорытпалар алу үшін Ток өткізгіштері, прокат, жоғары сапалы қорытпалар Жоғары сапалы жартылай фабрикаттар және мыс негізіндегі қорытпалар Әдеттегі сапалы мыс негізіндегі прокатталған қорытпалар Құйма қолалар және әр түрлі қарапайым қорытпалар |

Жездер — құрамында 45 пайызға дейін мырыш болатын мыс пен мырыштің қорытпалары болып табылады.

Мырыш мөлшері 39 пайыздан кем болғанда жездің құрамы структурасы мырыштің мыстағы бір фазалық қатты ерітіндісі түрінде болады, ондай жез α-жез деп аталады. 40—43 пайыз мырыш бар жездер — кристалды екі қатты ерітінді түрінде болатын — альфа+бэта (α+β) = жездер.

Мырыштің мөлшері 50 пайыздан артса, қорытпасы морт сынғыш келетін қатты γ ерітінді структура пайда болады.

32 пайызтей мырыш (δ = 55%) бар жез ең жоғары пластикалык иіліп-созылғыш болады, ал 45 пайызтей мырыш (δв =35 кГ/мм² ≈ 350 Мн/м²) бар жез ең берік келеді.

Егер жез созылса, жанышталса, онда оның механикалық қасиеті өзгереді, үзу беріктігі (60 кГ/мм² = 60 Мн/м²-ге дейін) артады, салыстырмалы ұзару төмендейді (1 пайызға дейін).

Техникада тек α-жез бен (α+β)-жез ғана қолданылады. Жез салқын күйінде де, ыстық күйінде де жақсы өңделеді. Ішкі кернеулерді жою үшін қысыммен салқындай өнделген жез бұйымдарын 400°С температурада қыздыру қажет, онсыз бөлшектерда өздігінен шытынау пайда болады және өлшемі өзгереді.

Түсті металдардың барлық қорытпалары сияқты, жездер де кұю арқылы және қысым арқылы өңделетін деп екіге бөлінеді.

Жезді маркалау былай жүргізіледі: бірінші Л әрпі қорытпаның (жез) атын көрсетеді. Одан кейінгі цифрлары қорытпадағы мыстың мөлшерін көрсетеді; мысалы, Л62 маркасымен 62 пайыз мысы бар жез белгіленеді. Арнаулы жездерде легірлейтін элементтердің мынадай белгілері қабылданған. А — алюминий, Мц — марганец, К — кремний, С — қорғасын, О—қалайы, Н — никель, Ж — темір, әріп белгісінен соң тұратын екі цифр пайызпен көрсетілген — мыстың орташа мөлшерін, ал одан кейінгі цифрлар басқа элементтердің мөлшерін көрсетеді, қалғаны (100 пайызға дейін) мырыш болады. Мысалы, ЛМцЖ52-4-1 марікасы — марганецті-темірлі жез, онда 52 пайызға жуық Сu, 4 пайыз Мn, 1 пайыз темір, қалғаны мырыш болады. ЛАЖМц66-6-3-2 маркалы жезде 66 пайызтей мыс, 6 пайыз алюминий, 3 пайыз темір, 2 пайыз марганец бар, қалғаны мырыш. Марка атының аяғындағы Л әрпі жездің (латунь) құйма екенін көрсетеді; бұл әріп болмаса (мысалы, ЛКС80-3-3), жез қысыммен өңдеуде қолданылады. МСТ 1019—47-ге сәйкес құйма жездер подшипник төлкесын (мысалы, ЛАЖ60-1-1Л), кұйма арматОраларды теңіз суының әсері тиетін кеме арматурасының бөлшектерін, жалпы машина жасауда тотығуға төзімді бөлшектерді (мысалы, ЛК80-ЗЛ, ЛА77-2) т. б. жасау үшін қолданылады. Қысыммен өңделетін жездерден радиаторлық және буылтық түтіктер (Л96, Л85) тілме лента, табақ жездер, құбырлар, сымдар (Л62, Л68) т. б. алынады.

Құйма жездер жақсы өңделеді және теңіз суы мен ылғалды ауада коррозияға төзімді келеді.

Л96, Л90, Л85 маркалы жездер (бұларда басқа маркаларға қарағанда мыстың пайызі ең көп болады) томпақтар деп аталады.

Қолалар — мыстың қалайымен, марганецпен, алюминиймен, фосформен, никельмен және басқа элементтермен қорытпалары.

Құрамына қарай қолалар қалайылы және қалайысыз (арнаулы) деп бөлінеді. Қоланы маркалау да жезді маркалаудағы принципке негізделген. Марканың алдында Бр (қола), одан кейін қорытпа құрамына кіретін элементтердің әріп белгілері, бұлардан соң элементтердің пайыз есебімен орташа мөлшерін көрсететін цифрлар тұрады. Мысалы, Бр Оф6,5-0,15 — құрамында 6—7% қалайы, 0,15 пайызға жуық фосфор, қалғаны — мыс болып келген қалайы-фосфорлы қоланың маркасы. Бр. АЖМц10-3-1,5— алюминий 9,5—10,5% алюминий, 2,5—3,5% темір, 1—2% марганец, қалғаны мыс болып келген алюминий-темір-марганецті қоланың маркасы. Қолалардың ішінде ең маңыздылары қалайылы және алюминийлі қолалар.

Қалайы мөлшері артқан сайын қалайылы қоланың морт сынғыштығы жоғарылай түседі, сондықтан қысыммен өңделетін қолада қалайы көп дегенде 5—6% болады.

Деформацияланатын қалайылы қолалар (МСТ 5017—49) негізінен қалыптау және престеу арқылы табақ, сым, лента, шыбық, түтік т. б. түрінде жасалады.

Қолалардың маркалары мен жұмсалатын орны 9-кестеда келтірілген.

Қалайылы құйма қолалар (МСТ 613—65) құйма түрінде 25 ати [2,5 Мн/м²] қысымды бу, сондай-ақ теңіз суы (Бр. ОЦ10-2) жағдайында жұмыс істейтін машиналардың бөлшектерін, подшипник астарын, антифрикциялық және трактор бөлшектерін жасау үшін қолданылады. Мөлшері 22 пайыздан артық қолалар өте сынғыш келеді, сондықтан олар қолданылмайды.

Қалайылы қолалардың жоғары механикалық және коррозиялық төзімді қасиеттері бар, олар жақсы құйылады, кесіп өңдеуге икемді келеді, бірақ тапшы болғандықтан қолданылуына шек қойылады.

Қалайылы қоланың сапасын жақсарту үшін оған қорғасын (антифрикциялық қасиеттерін арттырады, жақсы өңделу қабілетін арттырады: мырыш құймалық қасиеттерін жақсартады); фосфор (кұймалык, механикалық және антифрикциялық қасиеттерін арттырады) енгізеді.

Арнаулы қолалар (қалайысы жок) кеңінен қолданылады. Олар жоғары механикалық қасиетті болып келеді де, коррозияға төзімділігі технологиялық қасиеттерімен сипатталады.

5 – кесте. Қолалардың маркалары мен жұмсалуы

| Маркасы | Жұмсалатын орны |
| --- | --- |
| Деформацияланатын қалайылы қолалар |  |
| Бр. ОФ 6,5-0,15 Бр. Оф 4-0,25 Бр. ОЦ 4-3 Бр. ОЦС 4-4-2,5 | Шыбықтар тілкемдер, ленталар, подшипник бөлшектері, серіппелік сымдар Бақылау-өлшеуіш приборлары үшін және аппарат жасауда қолданылатын түтіктер Шыбықтар, ленталар, тілкемдер, серіппе және химия өнеркәсібінің аппаратурасы үшін сым Подшипниктер мен төлкелердың аралық төсемдері үшін тілкемдер және ленталар |
| Құйма қалайылы қолалар |  |
| Бр. ОЦСН 3-7-5-1 Бр. ОЦС 3-12-5 Бр. Оф 10-1 Бр. ОЦ 5-5-5 Бр. ОЦС 6-6-3 Бр. ОЦС 4-4-17 Бр. ОЦС 3,5-6-5 Бр. ОЦ 10-2 | Будың 25 кГ/см2 [2,5 Мн/м2] қысымында және теңіз суы жағдайында жұмыс істейтін арматура Тұщы су және қысымы 25 кГ/см2 [2,5 Мн/м2]-ге дейінгі бу жағдайында жұмыс істейтін арматура Антифрикциялық бөлшектер Бұл да сол » Трактор бөлшектері Бұл да сол Кеме құрылысындағы коррозияға төзімді бөлшектер |

Арнаулы қолаларға: марганец, алюмивийлі, қорғасынды, кремнийлі, бериллийлі т. б. қолалар жатады.

Марганецті қолалардың механикалық қасиеттері айтарлықтай жоғары болмайды, алайда олар коррозияға қарсы қабілетті және пластикалылығы едәуір болып келеді, сондай-ақ жоғары температурада механикалық қасиеттерін сақтайды (мысалы, Бр. Мц5, 400—450°С-ге дейін сақтай алады).

Алюминийлі қолалар механикалық қасиеттері мен коррозияға төзімділігі жағынан қалайылы қоладан артық келеді, алайда оның құймалық қасиеттері төмен болады. Никель, марганец, темірдің қосылуынан қоланың беріктігімен коррозияға қарсы қабілеттілігі және механикалық қасиеттері жақсарады; темір қоланың структурасын ұсақтайды, беріктігін арттырады: марганец жылуға беріктігін көтереді. Бр. АЖ9-4 типті қолалар пластикалылығын арттыру үшін алғашқы қалпына келтіріледі немесе суда 650 градуста шынықтырылады. Суда 920°С-ге шынықтыру және одан кейінгі 650 градуста жасыту нәтижесінде Бр. АЖН10-4-4 қоласында δв =70 кГ/мм² [700 Мн/м²] және НВ 200—250 болады.

Қорғасынды қоланың жоғары антифрикциялық қасиеті бар, ол үлкен меншікті қысымды ауыр жүк түсетін подшипниктер үшін  қолданылады   (мысалы, турбиналар мен басқа да тез айналымды машиналардың подшипниктері үшін), ол тек қалайылы қоланың ғана емес, сырғу подшипніктерінің астары үшін қолданылатын мол қалайылы қымбат баббиттің де қызметін аткарады.

Кремнийлі қола кремний 3 пайызға дейін болғанда, пластикалығы жоғары және құймалық қасиеттері жақсы болады. Оның коррозияға төзімділігін арттыру үшін марганец, ал антифрикциялық қасиеттерін жақсарту үшін қорғасын енгізеді. Берийлі қола 800—830 градуста шынықтырылғанда жоғары пластикалық қасиетке ие болады. (δ = 20 - 30%), алайда беріктігі (δв =50— 60 кГ/мм²= 500—600 Мн/м²) шамалы болады. Шынықтырылған қоланы 300—350С°-де 2—3 сағат ішінде жұмсартқаннан кейін оның беріктік шегі бірден артады (δв =120 - 150 кГ/мм² ≈ 1200— 1500 Мн/м² алайда пластикалығы (δ = 2—4%) төмендейді.

Шынықтырып, 300 градуста жұмсартқаннан кейін оның қаттылығы НВ 400 болады. Бериллийлі қола серпімділігінің шегі жоғары және жұмсарту шегі едәуір, қаттылығы үлкен, тозуға төзімді болады. Бериллийлі қоланың кемшілігі — қымбаттығы. МСТ 493 — 54-ке сәйкес Бр. Б2 қола серіппе, қажалатын бөлшектер т. б. үшін қолданылады; Бр. А5 — ленталар, полосалар, металл ақша өндірісі үшін Бр. АЖ9-4, Бр. АЖН10-4-4 — тісті дөңгелектер, төлкелер, клапан ершіктерін пайдаланылған газды шығаратын клапандары үшін, Бр. С30 — подшипник астарларын; Бр. КМцЗ-1 химиялық машина жасау мен кеме құрылысындағы серіппелер, арматура және бөлшектер үшін қолданылады.