## Slide 1: Температура смеси при отгрузке потребителю
Вид смеси | Температура смеси, °С, в зависимости от показателя битума |  |  |  |  |  | 
 | глубины проникания иглы при 25°С, 0,1 мм |  |  |  |  | условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60С, с | 
 | 40...60 | 61...90 | 91...130 | 131...200 | 201...300 | 70...130 | 121...200
Горячая | От 150 до 160 | От 145 до 155 | От 140 до 150 | От 130 до 140 | От 120 до 130 | - | От 110 до 120
Холодная | - | - | - | - | - | От 80 до 100 | От 100 до 120
Примечания:
1. При использовании ПАВ и активированных минеральных порошков допускается снижать температуру горячих смесей на 20С
2. Для высокоплотных асфальтобетонов и асфальтобетонов на полимерно-битумных вяжущих допускается увеличивать температуру готовых смесей на 20С.

## Slide 2: Условия для устройства асфальтобетонных покрытий

## Slide 3
Технологическая схема устройства двухслойного асфальтобетонного покрытия на проектную ширину при работе в одну смену: 1 - автомобиль-самосвал; 2 - асфальтоукладчик; 3 - каток на пневматических шинах; 4 - каток тяжелый гладковальцовый массой 11-18 т; 5 - поливомоечная машина

## Slide 4
Контролируемый параметр | Конструктивный элемент | Допуски при приемке
Поперечный уклон | Все виды слоев | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений от -0,015 до +0,030, остальные до ±0,010
Ровность (просвет под 3-метровой рейкой) | Основания щебеночные и из тощего бетона | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм
 | Нижележащие слои из асфальтобетона и монолитного цементобетона | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, остальные - до 5 мм
Разница в уровне поверхности шва | Монолитные цементобетонные основания | Не более 20 % результатов определений могут иметь значения в пределах до 10 мм, остальные - до 3 мм
Превышение граней смежных плит | Сборные цементобетонные основания | Не более 20 % результатов определений могут иметь значения в пределах до 10 мм, остальные - до 5 мм

## Slide 5: Минимальная температура асфальтобетонной смеси при укладке
Толщина слоя, см | Марка битума | Температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10
До 5 | БН, БНД 40/60, 60/90, 90/130 | 115 120 | 125 135 | 130 110 | 135 145 | 140 150 | 145 155 | - | -
5...10 | То же | 105 110 | 115 120 | 120 125 | 125 130 | 130 135 | 135 140 | - | -
До 5 | БН, БНД 130/200, 200/300, СГ 130/200, МГ 130/200, | 90 100 | 95 105 | 100 110 | 105 115 | 110 120 | 115 125 | 120 130 | 125 135
5...10 | То же | 90 95 | 90 100 | 95 105 | 100 110 | 105 115 | 110 115 | 115 125 | 120 130

## Slide 6: Рекомендуемая температура смесей
Вид смеси | Марка битума | Температура смеси в начале уплотнения °С | 
 |  | высокоплотный, плотный асфальтобетон типов А и Б, пористый и высокопористый асфальтобетон с содержанием щебня (гравия) более 40 % | плотный асфальтобетон типов В, Г и Д, пористый и высокопористый асфальт с содержанием щебня (гравия) менее 40 % массы и высокопористый песчаный
Горя-чая | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БН 60/90 БН 90/130 | 120...160 | 100...130
 | БНД 130/200 БНД 200/300 БН 130/200 БН 200/300 | 100...140 | 80...110
 | СГ 130/200 МГ 130/200 | 70...110 |