- НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Общие вопросы

К неметаллическим материалам относятся:

а) полимерные материалы органические и неорганические; б) различные виды пластических масс;

в) композиционные материалы на неметаллической основе; г) каучуки и резины;

д) клеи и герметики; е) графит;

ж) стекло неорганическое; и) керамика.

Неметаллические материалы нашли и находят все большее применение в различных отраслях машиностроения. Основой многих неметаллических ма- териалов являются синтетические полимеры. В их разработке, получении и внедрении громадную роль сыграли российские ученые: Бутлеров А.М. создал теорию структурного строения органики, Петров Г.С. организовал промышлен- ное производство пластмасс, Лебедев С.В. осуществил промышленный синтез каучука, Семенов Н.Н. разработал теорию цепных реакций при полимеризации, Медведев С.С., Андрионов К.А. получили термостойкие полимеры.

  - Полимеры

Полимеры – это вещества, макромолекулы которых состоят из много- численных элементарных звеньев (мономеров) одинаковой структуры. Молеку- лярная масса составляет от 500 до 106 единиц. Длина цепи полимера в тысячи раз больше поперечного сечения, поэтому макромолекулам свойственна гиб- кость.

Полимеры встречаются в природе: каучук, целлюлоза, слюда, асбест, природный графит. Ведущей группой являются синтетические полимеры.

Полимеры классифицируются: по составу, форме макромолекул, фазо- вому состоянию, полярности, отношению к нагреву.

По химическому составу полимеры делятся на органические, элементо- органические и неорганические. К органическим полимерам относятся смолы, каучуки. Элементоорганические полимеры содержат в цепи атомы O, P, Cl, S, F, Si, Al, Ti, сочетающиеся с органическими радикалами СН3, СН2, С6Н5. Эти элементы придают полимерам специфические свойства. Так атом О способст- вует повышению гибкости цепей, атомы Р и Cl повышают огнестойкость, ато- мы S придают непроницаемость, F – придает радикалу износостойкость. К не- органическим полимерам относятся силикатные стекла, слюда, асбест, графит, керамика, основу которых составляют оксиды Si, Al, Mg, Са, Na и других.

По форме макромолекул полимеры делятся на:

а) линейные (полиэтилен, полиамид); б) разветвленные (полиизобутилен);

в) плоские – кремнийорганические полимеры;

г) пространственные (сетчатые) – мягкие резины; д) паркетные (ячеистые) – графит.

По фазовому состоянию полимеры подразделяются на аморфные и кри- сталлические.

По отношению к нагреву полимеры делятся на термопластичные и тер- мореактивные. Термопластичные полимеры при нагреве размягчаются, плавят- ся, а при охлаждении затвердевают, что может повторятся неоднократно. Тер- мореактивные полимеры вначале имеют линейную структуру и при нагреве размягчаются, а затем в результате химической реакции затвердевают навсегда. Полимеры могут находится в вязкотекучем, высокоэластичном и стеклообраз- ном состоянии.

Полимеры  также   как   металлы   проходят технологическую  обработку

(льются, штампуются, механически обрабатываются, склеиваются, свариваются

и т. д.), механические испытания, упрочняются, стареют, охрупчиваются и т. д. Например: ориентационное упрочнение производится в вязкотекучем состоя- нии при медленном растяжении. Прочность на разрыв в направлении растяже- ния увеличивается в 2 – 5 раз, в перпендикулярном – уменьшается на 30-50%. При релаксационном упрочнении цепи макромолекул распрямляются, раскру- чиваются и механические свойства увеличиваются.

При старении полимеры окисляются, образуются свободные радикалы, испаряются летучие вещества, материал становится хрупким. Для уменьшения старения в полимеры добавляют стабилизаторы (амины, фенолы и др.). При де- струкции из полимеров выделяются газы, свойства их ухудшаются. При абля- ции полимеры разрушаются под воздействием горячего газового потока. С уве- личением добавления сажи, аминов, фенолов увеличивается радиационная стойкость.

  - Пластические массы

Пластические массы производятся на основе полимеров и состоят из: а) связующего вещества (смолы, эфиры, полиэтилены, целлюлозы); б) наполнителей;

в) пластификаторов (стеарин, дибутилфталат, олеиновая кислота и др.); г) отвердителей (амины);

д) катализаторов (перекисные соединения).

Пластмассы делятся на термопластичные и термореактивные. По виду наполнителя пластмассы делятся на:

  - карболиты, в которых наполнитель – древесная мука, графит, тальк и другие порошки;

  - волокниты – очесы хлопка, льна, синтетических волокон;

  - асбоволокниты, где наполнителем является асбест;

  - стекловолокниты наполняются стекловолокном;

  - гетинаксы наполняются листами бумаги, шпоном, стружкой и т.д.;

  - пенно- и поропластмассы наполняются воздухом, азотом, нейтральными и другими газами.

По применению пластмассы делятся на конструкционные, фрикцион- ные, антифрикционные, электроизоляционные, оптические, химстойкие, теп- лоизоляционные, декоративные, уплотнительные и др.

К термопластичным пластмассам относятся:

  - полиэтилен (-СН2 – СН2-)n, получаемый из газа этилена с помощью по- лимеризации. Он бывает высокого и низкого давления, применяется от температур – 700С до 1000 С;

  - полипропилен (- СН2 – СН×СН3 -) n работает от – 200 С до 1500 С;

  - полистирол (- СН2 – СН×С6Н5 -) n твердый материал, жесткий, прозрач- ный, хорошо обрабатывается, окрашивается, растворим в бензоле. Ударо- прочный полистрол делается с добавками каучука;

  - фторопласт - 4 (фторопан) относится к политетрафторэтиленам (- CF2 - CF2 -) n . Он может эксплуатироваться от – 2690С до 2500С. Разрушается при температурах выше 4150С. Фторпласт стоек к растворителям, кисло- там, щелочам, отличный диэлектрик. Из него изготавливают трубы, вен- тиля, краны, насосы, мембраны, манжеты, подшипники, втулки и т.д.;

  - органическое стекло – это прозрачный аморфный материал на основе сложных эфиров акриловой и метаакриловых кислот. Оргстекло при 800 С размягчается, а при 105-1500С становится пластичным;

  - винипласт (поливинилхлорид) (-СН2 - СН Cl -) n твердый материал, кото- рый сваривается, склеивается. Он стоек к кислотам, щелочам, солям;

  - полиамиды (капрон, нейлон, анид и др.) относятся к элементоорганиче- ским соединениям CO СН2)m  COСН2)n . Эти материалы хорошо работают на истирание, гасят удары, прочны, стойки к щелочам, бензину, спирту, отлично переносит тропические условия. Из них изго- тавливают шестерни, втулки, подшипники, болты, гайки, шкивы;

  - полиуретаны содержат уретановую группу (СOО) n. Прочны, из- носостойки, хорошо технологически обрабатываются;

  - ловсан (полиэтилентерефталат) – прозрачный, очень прочный материал;

  - поликарбонат (дифлон) – сложный полиэфир угольной кислоты. Он очень прочен, отличается высокой ударной вязкостью, стоек к солям, мас- лам, разбавленным кислотам, выдерживает тепловые удары;

  - полиарилат (эстеран) – это сложные гетероцепные полиэфиры. Они прочны, антифракционны, химстойки;

  - полиформальдегид имеет в цепи кислород (-СН2 - О -) n жесткий, твер- дый, высокоударный, упругий материал. Он водостоек, масло – и бензи- ноустойчив и используется для изготовления зубчатых шестерен, под- шипников, клапанов и т.д.

Термостойкие пластики могут эксплуатироваться до 4000 С. Интерес представляют ароматические полиамиды, полифениленоксид, полисульфон и гетероциклические полимеры (полиамиды и полибензимидазолы).

Ароматический полиамид (фенилон) – прочен, морозостоек, длительно работает при 250-2600 С, химстоек, износостоек, обладает высоким сопротив- лением усталости. Из него изготавливают подшипники, зубчатые колеса, плен- ки, волокна, бумагу.

Арилокс – полифениленоксид – простой ароматический полиэфир – химстоек, имеет хорошие механические свойства, выдерживает температуру до 1500 С.

Полисульфон – простой ароматический полиэфир, содержит в цепи зве- нья – SО2- и –О-С(СН3)2. Материал химстоек, прочен. Его применяют в виде пленок, литых изделий, деталей машины.

Полиамиды отличаются высокими механическими свойствами, хорошо сопротивляются ползучести, истиранию, имеют низкий коэффициент трения.

Полибензимидазолы – обладают высокой термостойкостью (300-4000 С), прочны, хорошие диэлектрики, огнестойки и термостойки.

Термопласты могут применяться с различными армирующими наполни- телями: стекловолокно, асбест, органические волокна и ткани. Термопласты с армированием обладают повышенной прочностью, теплостойкостью, износо- стойкостью, сопротивлением к циклическим нагрузкам, малой ползучестью.

Для изготовления термореактивных пластмасс применяются термореак- тивные смолы: фенолоформальдегидные, кремнийорганические, эпоксидные и непредельные полиэфиры. Часто в смолы вводят пластификаторы, отвердители, растворители, ускорители и замедлители реакций. Смолы должны обладать вы- сокой адгезией (клеящей способностью), теплостойкостью, электроизоляцион- ными свойствами, небольшой усадкой, технологичностью, отсутствием токсич- ности. Из термореактивных смол изготавливают пластмассы с порошковыми наполнителями (карболиты), волокнистыми наполнителями (волокниты), слои- стыми наполнителями (гитенаксы), ДСП, ДВП и т.д.

Газонаполненные пластмассы. Это пластмассы изготавливают для теп- лоизоляции, шумоизоляции, незатопляемости изделий, вибростойкости; часто применяют для амортизаторов, мягких сидений, губок. К ним относятся пено- полистрол (ПС), пенополивинилхлорид (ПВХ). Поропласты (губчатые мате- риалы) изготавливаются с открытой пористостью для поглощения влаги, жид- костей в 400-700 %.

Сотопласты изготавливают из листовых гофр разных материалов, кото- рые склеиваются в виде пчелиных сот. Они обладают высокой тепло – и элек- троизоляцией, радиопрозрачностью.

  - Композиционные материалы

В развитых странах композиционные материалы находят все большее применение и практически не существует области техники, где не применялись бы композиты (автостроение, судостроение, строительство, самолето и ракето- строение, сельское хозяйство и т.д.). Композиционные материалы – это мате- риалы, состоящие из 2-х и более компонентов, которые не растворяются друг в

друге, не поглощают друг друга. Упрочнителями служат волокна, нитевидные кристаллы, проволока, жгуты, ленты и т.п., которые служат арматурой.

В качестве связующих применяются полиэфиры, фенолы, силиконы, ал- киды, эпоксидные смолы, полиамиды, фторуглеродные соединения, полипро- пилен и т.д.

Наполнителями служат порошки, волокна, кристаллы, керамика и т.п.

Арматурой служат бумага, ткань, стеклоткань, металлическая проволока и волокна, углеродные, борные нитевидные кристаллы на основе оксидов, кар- бидов, боридов, нитридов и др. По виду упрочнителя композиционные мате- риалы классифицируются на:

  - стекловолокниты;

  - карбоволокниты;

  - бороволокниты;

  - органоволокниты.

Для хорошей надежной работы композиционных материалов в изделии важно учитывать направление действующих нагрузок. Арматура укладывается с учетом нагрузок и от порядка укладки слоев упрочнителя зависят изгибные и крутильные жесткости, качество изделий, их долговечность и надежность.

Композиционные материалы используются в судо-, авто-, авиатехнике, аппаратах химической промышленности, космических аппаратах, электропро- мышленности.

  - Каучуки и резины

Резина это продукт вулканизации смеси каучука и серы с различными добавками, имеющий высокие эластичные свойства; относительное удлинение составляет до 1000 %; высокая стойкость к истиранию, химстойкость, электро- изолирующие свойства, газо- и водонепроницаемость, упругость делают резину незаменимым материалом.

В состав резины входят:

цинка;

а) натуральный или синтетический каучук (НК, СК);

б) вулканизирующие вещества – сера, селен, сернистые соединения;

в) ускорители вулканизации: полисульфиды, оксиды свинца, магния,

г) противостарители: парафин, воск, неозон Д;

д) пластификаторы (мягчители): вазелины, стеариновая кислота, биту-

мы, дибутилфталат, растительные масла;

е) наполнители: активные (сажа углеродистая, сажа белая – кремниевая кислота, оксид цинка), неактивные (мел, тальк, барит), регенерат – перерабо- танная резина;

ж) красители.

Процесс химического взаимодействия каучуков с серой называется вул- канизацией. В зависимости от количества серы резину можно получать от эла- стичной (1-5% S) до твердой (≈30% S), то есть эбонит. При вулканизации воз- растает прочность и эластичность. А пластичность уменьшается.

Выпускаются резины общего назначения и со специальными свойства-

ми.

Резины  общего  назначения  получают  из  натурального  каучука  (НК),

синтетического  каучука бутадиенового(СКБ), СК-бутадиенстирольного  , СК –

изопренового.

Резины специального назначения: маслобензостойкие, теплостойкие, морозостойкие, светозащитные, износостойкие, электротехнические, термо- стойкие изготавливают из каучуков специального назначения – хлоропреново- го, полисульфидного, акрилового, силаксанового, фтор-борсодержащего, поли- уретанового и других.

  - Клеящие материалы и герметики

Клеи и герметики – это растворы и расплавы полимеров и неорганиче- ских веществ, которые наносятся на склеивающиеся поверхности и после вы-

сыхания образуют хорошо прилипающие пленки. Клеи и герметики изготав- ливаются в виде жидкостей, паст, замазок, пленок.

В состав клеев и герметиков входят: каучуки натуральные и синтетиче- ские, растворители, пластификаторы для уменьшения или устранения усадки и повышения эластичности, отвердители с ускорителями и замедлителями за- твердевания, катализаторы, наполнители.

Клеевые соединения и герметики дают возможность соединять металлы и сплавы, пластмассы, стекла, керамику и другие материалы между собой и любых сочетаниях.

Недостатки органических клеев – это низкая теплостойкость (≤ 3500 С), невысокая прочность, склонность к старению. Прочность можно повысить пу- тем увеличения поверхности сцепления, ее активизации, увеличения шерохова- тости. Для склеивания полярных материалов требуется применение полярных клеев. При склеивании полимеров и пластмасс лучшим клеем является склеи- ваемый полимер в растворе или расплаве.

Клеи классифицируются по следующим признакам:

а) по пленкообразующему веществу: смоляные и резиновые;

б) по агдезионным свойствам: универсальные клеи, которые склеивают все материалы и их сочетания, типа БФ, а так же с избирательной агдезией (белковые, костные, резиновые и т.п.);

в) по отношению к нагреву: клеи термопластичные (обратимые) и тер- мостабильные (необратимые);

г) по условиям отверждения: «холодного» и «горячего» склеивания. д) по внешнему виду – жидкие, пастообразные, пленочные;

е) по назначению – конструкционные, силовые и несиловые.

Смоляные клеи могут быть термопластичными и термореактивными. Термореактивные смолы дают прочные, теплостойкие пленки, применяемые для склеивания силовых конструкций из металлов и неметаллических материа- лов. Клеи на основе термопластичных смол (поливинилацетат, акрилы и т.д.)

имеют невысокие прочностные характеристики (особенно при нагреве) и при- меняются для несиловых соединений неметаллических материалов.

В смоляных клеях в качестве пленкообразующих веществ применяются термореактивные смолы отверждаемые в присутствии катализаторов и отвер- дителей при повышенной и нормальной температурах. При горячем склеивании соединения наиболее прочные и теплостойкие; термостойкие, что достигается введением минеральных наполнителей, карборансодержащих полимеров (ВnC2Hn+2). В настоящее время созданы карборансодержащие фенольные, эпок- сидные, кремнийорганические и другие клеи.

Резиновые клеи в основе имеют каучук или сырую резину и отличаются высокой эластичностью. Они применяются для склеивания резины с резиной, с металлом.

Хорошо склеивающими, высокотемпературными являются неорганиче- ские клеи на основе фосфатов, оксидов.

Основными требованиями к герметикам являются: а) высокая агдезия к металлам и другим материалам; б) эластичность;

в) непроницаемость для различных сред; г) тепло- морозостойкость;

д) высокая химическая устойчивость.

Герметики по составу классифицируются на каучуковые, каучуково -

смоляные, смоляные.

Основные клеи:

  - клеи	на	основе	модифицированных	фенолформальдегидных	смол, склеивающие металл, стеклопластики;

  - феналокаучуковые композиции типа ВК-32-200, ВК-3, ВК-4, ВК-13 и другие водостойки, прочны, выдерживают циклические нагрузки;

  - фенолополивинилацеталевые композиции используются в клеях типа БФ-2,БФ-4, предназначенных для склеивания металлов, пластмасс, кера-

мики. Очень хорош клей ВС-10Т, который отличается прочностью, термо- стойкостью, выдерживает циклические нагрузки;

  - фенолкремнийорганические клеи типа ВК 18 М термостойки, влагостой- ки, прочны и могут выдерживать температуры до 5000 С;

  - клеи на основе эпоксидных смол могут отверждаться «холодным» и «го- рячим» способами. Благодаря своей полярности эпоксидные смолы обла- дают высокой адгезией ко всем материалам. «Холодные» клеи: Л-4, ВК 9, ВК 16, ЭПО и другие. «Горячие» клеи: ВК 32 ЭМ, К 153, ФЛ – 4С, ВК 1, УП – 5 – 207М, УП-5-177, УП-5-140-2, ТКМ – 75, Т – 73, УП-5-140, УП-5-

213. Все эти клеи являются конструкционными силовыми для склеивания металлов, пластмасс, ферритов, керамики, режущих частей инструмента. Эти клеи прочны, влагостойки, не стареют, виброционностойки, ударо- стойки;

  - полиуретановые клеи холодного и горячего отвержения полярны, вибро- стойки, прочны, стойки к маслам. Эти клеи токсичны;

  - клеи, модифицированные карборансодержащими соединениями облада- ют большой термостойкостью (350-4000 С). Клеи циакрин марки ЭО 87, ЭО 170 не стареют, со временем их прочность возрастает;

  - клеи на основе кремнийорганических соединений теплостойки, устойчи- вы к маслу, бензину, диэлектрики, не вызывают коррозии, но имеют ма- лую агдезию. Ими склеивают стали, титан, стекло, графит, асбопластики и другие неорганические материалы;

  - клеи на основе поликарборангилоксанов обладают стойкостью к термо- окислительной деструкции и работают до температур 8000 С, имеют вы- сокую агдезию ко многим материалам;

  - клеи на основе гетероциклических полимеров прочны, высоко темпера- туростойкие ( 3000 С), химически стойкие;

  - резиновые клеи изготавливают из каучуков, резиновых смесей, раство- ряемых в органических растворителях. Склеивание производят вулкани-

зацией при температуре 140-1500 С. При введении активаторов и ускори- телей получают самовулканизирующие клеи при комнатной температуре. Хорошей склеивающей способностью обладают клеи 9М-35Ф, ФЭН – 1,88 НП и другие. Часто для склеивания резины применяют кремнийорганиче- ские клеи (КТ-15,КТ-30,МАС-1В и другие);

  - неорганические клеи - это композиции водных растворов неорганиче- ских полимеров (порошков, оксидов, силикатов, фосфатов;

  - фосфатные клеи являются растворами фосфатов в воде, водных раство- рах жидкого стекла. Чаще всего применяются алюмофосфатные, алюмо- хромофосфатные клеи АФС, АХФС. Отверждение происходит при темпе- ратурах до 2500 С, их огнеупорность составляет от 1000 до 18000 С. Эти клеи водокислотостойки, имеют хорошую адгезию;

  - керамические клеи являются суспензиями ультрадисперсных оксидов щелочноземельных металлов (MgO, Al2O3, SiO2 и другие) в воде. Эти клеи наносятся на склеивающие поверхности, подсушиваются, а затем при не- большом давлении нагреваются до температуры плавления компонентов. Прочность соединения сохраняется до 500-10000 С;

  - силикатные клеи представляют собой раствор жидкого стекла в воде. Часто дополняют алюмосиликатные связки типа АСС. Ими склеивают стекло, керамику, асбест;

  - герметики употребляются для уплотнения и герметизации клёпанных, сварных, болтовых соединений;

  - тиоколовые герметики УТ-31,УТ-30М получают на основе каучука и се- ры. Они имеют высокую газо и поронепроницаемость, агдезию к метал- лам, бетону, древесине, маслобензостойки. Применяются в авто-, судо-, авиатхнике;

  - анаэробные герметики получают на основе полиакрилатов (анатерм,

унигерм). Они стойки к вибрации, ударам, агрессивным средам, большим

давлениям и работают при температурах от –200 до 2000 С. Применяются для герметизации дефектов в сварных швах, отливках, трубопроводах;

  - кремнийорганические герметики (ваксит, эластосил) отличаются тепло- стойкостью и применяются для герметизации металла, электро- и радио- аппаратуры при температурах от –60 до 2500 С;

  - эпоксидные герметики холодного и горячего отверждения выдерживают вибрации, ударные нагрузки. Они применяются в судовых конструкциях, шахтной аппаратуре, электротехнике;

  - фторкаучуковые герметики тепло-масло-топливостойки, кислото и паро- стойкие, негорючи, работают до 2500 С.

  - Графит

Это одна из аллотропических разновидностей углерода. В решетке гра- фита имеются свободные электроны, сообщающие графиту электро- и тепло- проводность, металлический блеск. Графит не плавится, а при температуре 37000 С испаряется (сублимируется). Графит встречается в естественных усло- виях и получается искусственным путем из нефтяного кокса и каменноугольно- го пека. Изделия прессуют, обжигают, графитизируют при 30000 С. Из графита изготавливают блоки, электроды, ткани.

Пиролитический графит получается из газообразного сырья (метана).

Для повышения качества технического графита его рекристализуют при давлении 50МПА и температурах свыше 25000 С. Обработка графита парами кремния дает силицированный графит, работающий при высоких температурах в условиях эрозии. Графит устойчив к тепловым ударам. Он перспективный ма- териал высокой жаропрочности, теплозащитный материал. Графит обладает хорошими антифрикционными свойствами.

Графит применяется в металлургии для футеровки печей, изготовления электропроводящих электродов, в летательных аппаратах, для изготовления высоконагреваемых конструкций и двигателей, в ядерных реакторах, в виде уг-

леграфитовых волокнистых изделий: ткани, фетры, войлоки (типа УТМ), пла- стины, нити, маты.

  - Неорганическое стекло

Это затвердевший раствор (сложный расплав высокой вязкости) кислот- ных и основных оксидов. Стеклообразующий каркас стекла образует катион

SiO4]-4 . При частичной замене Si на Al или В образуются алюмосиликаты Si Al O4]2- , боросиликаты Si В O4]2- .

Стекло модифицируют Na, K, Ca, Mg, Ba. Введение модификаторов снижает прочность, термо- и химическую стойкость стекла, но облегчает его производство. В состав стекла часто вводят оксиды P, Al, Fe, Pb, Ti, Mo, Be, Ge, Cu и других элементов таблицы Менделеева для придания определенных спе- цифических свойств.

В зависимости от химической природы стекла подразделяются на сили- катные (SiO2), алюмосиликатные (Al2О3SiO2), боросиликатные (В2О3SiO2), алюмоборосиликатные (Al2О3В2О3SiO2), алюмофосфатные (Al2О3Р2O5) и дру- гие. По содержанию модификаторов стекла бывают щелочными, бесщелочны- ми, кварцевыми. По назначению стекла подразделяются на оптические, свето- технические, электротехнические, химико-лабораторные, приборные, трубные, строительные, бытовые и другие.

При нагреве стекло плавится в некотором интервале температур, зави- сящим от его химсостава. Температура стеклования 425-600 0С, размягчения 600-800 0С. переработку стекол производят после расплавления 1000-11000 С. Удельный вес стекла колеблется от 2200 до 8000 кг/м3. Стекло в большинстве своем хрупко, твердо. Более прочное стекло бесщелочное и кварцевое.

Стекло в зависимости от химсостава может быть разного цвета – белое, зеленое, синее, красное, желтое и т.д. Важнейшим свойством стекол являются оптические свойства: светопрозрачность, отражение, рассеяние, поглощение,

преломление света. Химстойкость стекла зависит от содержащихся в нем ком- понентов.

Механические свойства и термостойкость стекла можно увеличить с по- мощью закалки: нагрев до температуры стеклования (425-6000 С) и быстрое ох- лаждение в потоке воздуха или масле. При этом увеличивается в 5-7 раз удар- ная вязкость и в 3-6 раз сопротивление статическим нагрузкам. Термохимиче- ское упрочнение производится с помощью закалки в подогретых кремнийорга- нических жидкостях, в результате чего на поверхности образуются прозрачные полимерные упрочняющие пленки. Упрочнить стекло можно травлением его в плавиковой кислоте (НF), при этом удаляются поверхностные дефекты, и каче- ство стекла улучшается.

Для дальнейшего упрочнения стекла изготавливают силикатные трип- лексы, которые представляют собой два закаленных стекла склеенные прозрач- ной эластичной пленкой (обычно лавсановой).

Для увеличения теплоизоляции изготавливают трехслойное стекло –

термопан, состоящее из двух стекол и воздушного пространства между ними.

Для остекленения транспорта применяются закаленные стекла, триплек- сы и термопаны.

В оптические стекла добавляют оксид свинца, в светорассеивающие – соли фтора, в стекло задерживающее инфракрасное излучение – окислы железа и ванадия и т.д.

Из стекла изготавливают стекловату, стекловолокно, стеклоткани, стек- лорагожу и т.д. Их применяют для теплоизоляции, звукоизоляции.

Ситаллы – это стеклокристаллические материалы, получающиеся путем полной или частичной управляемой кристаллизации. От стекол ситаллы отли- чаются мелким кристаллическим строением. Ситаллы получают путем плавле- ния стекольной шихты с добавкой катализаторов, охлаждения до пластического состояния, формования изделий и их ситаллизации. В состав стекла входят LiO2, Al2O3, SiO2, MgO, COO и другие катализаторы, а также соли светочувст- вительных металлов Au, Ag, Cu, фтористые, фосфатные соли, соединения TiO2 .

Ситаллы делятся на: фотоситаллы, термоситаллы, шлакоситаллы. Фото- ситаллы получают из литиевого стекла с нуклеаторами – коллоидными краси- телями. Фотохимический процесс протекает при облучении стекла ультрафио- летовыми или рентгеновскими лучами. Термоситаллы получают из стекол MgO Al2O3SiO2, CaOAl2O3SiO2 с добавками TiO2, FeS, нуклеаторов. Шлакоситаллы получают из доменных шлаков с катализаторами (сульфаты, порошки железа, соединения фтора).

Из ситаллов изготовляют подшипники, детали двигателей, жаростойкие покрытия, абразивы, фильеры, сопла реактивных двигателей.

  - Керамические материалы

Керамика – это неорганический материал получаемый в основном из по- рошков. Они восстанавливаются, смешиваются, формуются, прессуются, обжи- гаются при температурах 1200-25000 С. Керамика может быть кислородная и бескислородная.

Кислородная керамика получается на основе чистых окислов Al2O3, ZrO2, MgO, CaO, BeO, ThO2, UO2 и т.д. Структура однофазная, пористая, стек- ловидная, прочная на сжатие, хрупкая на удар и растяжение, не подвержена окислению.

Керамика на основе корунда (Al2O3) обладает высокой прочностью до 12000С, химически стойка, отличный диэлектрик, хороший инструментальный материал с красностойкостью до 12000С, твердостью 92-93 НRС. Из корундово- го материала (микролита ЦМ-232) изготавливают резцовые пластинки, филье- ры, насадки, сопла, матрицы, подшипники, свечи зажигания, тигли для плавки металла и т.д.

Из циркониевой керамики (ZrO2) изготавливают тигли, покрытия для металлов, футеровку печей.

Керамика из MgO, CaO хорошо стоит в печах при основных шлаках и используется для изготовления тиглей, футеровки печей.

Бериллиевая керамика отличается высокой теплопроводностью, очень термостойкая, рассеивает ионизирующее излучение высоких энергий, замедля- ет тепловые нейтроны, используется в полупроводниках.

Керамика на основе урана, тория имеет высокую температуру плавле- ния, плотность, удельный вес, радиоактивность. Делают тигли для плавки ра- дия, платины, иридия.

Бескислородная керамика изготавливается на основе карбидов (МеС), боридов (МеВ), нитридов (МеN), силицидов (МеSi). Эта керамика отличается высокой огнеупорностью (2500-35000С), твердостью до 90-97 НRс, износостой- костью, красностойкостью до 900-10000С (силициды до 1300-17000С).

Карбид кремния (SiC) – карборунд выдерживает температуры 1300- 17000С, тверд, устойчив к кислотам. Изготавливают нагревательные стержни, чехлы термопар, абразивный инструмент, защитное покрытие для графита.

Бориды (МеВ) обладают высокой тепло- и электропроводностью, изно- состойки, тверды, не окисляются. Распространены TiB2, ZrB2 и другие. Их ле- гируют кремнием, что делает их устойчивыми до температур плавления. Дибо- рид циркония ZrB2 устойчив в расплавах Al, Cu, чугуна, стали. Изготавливают чехлы термопар до температур 20000 С, тигли, трубы и т.д.

Нитриды (МеN) высокотермостойкие материалы имеют низкую тепло- и электропроводность, при обычной температуре – изоляторы, при повышенной

- полупроводники, стойки к окислению, действию расплавленных металлов, шлаков.

Нитрид бора (ВN) имеет α и β решетки. ВN – α имеет гексоганольную решетку (белый графит). Это мягкий порошок стойкий к восстановительной среде, используется как огнестойкий смазочный материал, диэлектрик при 18000С. ВN – β – алмазоподобный (эльбор). Температура плавления его ~30000 C, плотность 3450 кг/м3. Он является заменителем алмаза, стоек к окислению до 20000 C.

Нитрид кремния (Si3N4) прочный, износостойкий материал, жаропрочен, устойчив к окислению до 16000 C. Он превосходит практически все материалы

по прочности при высоких температурах, стоек к коррозии и эрозии, не боится перегрева. Из него изготавливают головки блоков цилиндров, поршни и т.д.

Силициды (МеSi) отличаются полупроводниковыми свойствами, окали- ностойкостью, стойкостью к кислотам и щелочам. Их применяют до 1300 - 17000 C. До 10000 C силициды не реагируют со свинцом, оловом, натрием. Ди- силицид молибдена (Мо Si2) используется в качестве нагревателей до 17000 С в течении многих тысяч часов. Из МоSi2 изготавливают лопатки газовых турбин, сопловые вкладыши, подшипники для работы при высоких температурах. Он отличный смазочный высокотемпературный материал.

Сульфиды. Из сульфидов практически применяется МоS2 как антифрик- ционный материал в сухом виде на воздухе до 150-4000 С, в вакууме до 14000 С, в среде инертных газов до 15400 С. МоS2 электропроводен, немагнитен, стоек к радиации, воде, маслам. Начинает окислятся при температурах более 4000 С, превращаясь в МоО3 (абразив).

9.10. Формообразование изделий из неметаллических материалов

Пластмассы всё больше внедряются в производство вместо металла. Ко- эффициент использования материала составляет 85-95 %, малая трудоемкость, высокая механизация и автоматизация. При выборе технологии изготовления деталей учитывается серийность, термопластичность и термореактивность, конструктивность, стоимость и т.д. Полимеры могут перерабатываться в высо- коэластичном, вязкотекучем состояниях. Полуфабрикаты и заготовки постав- ляются в виде матов, таблеток, гранул. К подготовительным операциям отно- сятся смешивание, вальцевание, таблетирование, сушка и подогрев, гранулиро- вание.

При переработке термопластов в вязкотекучем состоянии формующий инструмент охлаждается, а при переработки реактопластов – нагревается для полного затвердевания изделия. Для переработки термопластов используют: прессование, экструзию, литье под давлением, центробежное литье, свободное

литье, каландрование. Реактопласты перерабатываются методом прессования

(прямое и литьевое).

Экструзия (выдавливание по типу мясорубки) осуществляется на одно - двух червячных экструдерах (рис. 59). Встречаются плунжерные, поршневые экструдеры, чтобы не разрушать волокна.

1 –материальный цилиндр, 2 –червяк, 3 –загрузочное устройство, 4 –

формующий инструмент, 5 –нагреватели, 6 –опорный узел, 7 –

электродвигатель, 8 –редуктор, 9 –муфта Рисунок 59 – Схема одночервячного экструдера

Литье под давлением производиться на литьевых машинах разных кон- струкций в зависимости от способа литья, степени нагрева, материала (рис. 60). Все виды литья включают следующие основные операции:

а) подогрев материала (пластификация);

б) впрыск материала в форму;

в) выдержка под давлением на охлаждение (отверждение), удаление от-

ливки.

1 – гидроцилиндр смыкания форм, 2 и 6 –неподвижные плиты, 3 – колоны, 4 – подвижная плита, 5 –форма, 7 –червяк, 8 –пластификационный ци- линдр, 9 –бункер для материала, 10 –привод, 11 –гидроцилиндр

Рисунок 60 – Схема одноцилиндровой литьевой машины

Центробежное литье производиться на центробежных машинах с гори- зонтальной или вертикальной осью вращения (рис. 61). Этим способом полу- чают тела вращения.

а - обертывание оправки; б - вращение; в - отверждение; г - снятие отвержденной обертки с оправки

Рисунок 61 – Схема центробежного литья

Прессование производится на прессах с помощью пресс-форм различной сложности в зависимости от конфигурации (конструкции) детали (рис. 62).

1 - деформирующая насадка; 2 - подвижная плита; 3, 7 - изоляция; 4 - полуфор- ма (пуансон); 5 - извлекаемая готовая деталь; 6 - полуформа (матрица); 8 - ста- нина пресса; а - пространство для выталкивающего приспособления; b - рас- стояние между плитами; D- глубина детали; s=2D - минимальный ход между плитами

Рисунок 62 – Детали и параметры пресса

Для изготовления деталей сложной конфигурации с применением зна- ков, вставок, арматуры используют метод литьевого прессования (рис. 63).

1 –литьевой плунжер; 2 –литьевая камера; 3 –литниковая система; 4 –

оформляемая полость; 5 –знак (вставка); 6 –выталкиватель.

Рисунок 63 – Схема литьевого прессования

На рисунке 64 показаны детали и параметры литьевого пресса.

1 - деформирующая насадка; 2 - подвижная плита; 3, 7 - изоляция; 4 - полуфор- ма (пуансон); 5 - извлекаемая готовая деталь; 6 - полуформа (матрица); 8 - ста- нина пресса; а - пространство для выталкивающего приспособления; b - рас- стояние между плитами; D- глубина детали; s=2D - минимальный ход между плитами

Рисунок 64 – Детали и параметры пресса

Каландрование, как и вальцевание, заключается в непрерывном продав- ливании полимерного материала через зазор между вращающимися навстречу один другому валиками (рис. 65). Кроме получения листовых и пленочных ма- териалов каландрование применяют для нанесения полимерных покрытий на текстильное и бумажное полотно с нанесением теснения (рельефного рисунка).

а	б	в	г	д

а - вертикальное; б - L-образное; в - Г-образное; г - Z-образное;

д - S-образное

Рисунок 65 – Расположение валков в каландрах

Метод переработки пластмасс в высокоэластичном состоянии показан  на рисунке 66. Формование производиться механической вытяжкой. Чаще всего применяют вакуумное и пневматическое формование (рис. 67, 68, 69, 70).

1 - плунжер пресса; 2 - верхняя плита пресса; 3 - патрубки для подачи пара; 4 - матрица; 5 - формуемое изделие; 6 -смола; 7 - заготовка; 8 - направляющие ко- лонки; 9 - ограничители; 10 - пуансон; 11 - нижняя плита пресса

Рисунок 66-  Схема формования заготовок матрицей

а - исходное положение; б - момент окончания формования Рисунок 67 –	Формование механической вытяжкой

а	б

а - исходное положение; б - формование детали

Рисунок 68 – Негативное вакуумное формование

а - исходное положение; б - подвод пневмокамеры; в - оформление детали

Рисунок 69 – Позитивное пневмоформование

а - исходное положение; б - предварительная механическая вытяжка; в – окончательное оформление детали

Рисунок 70 – Негативное механо-вакуумное формование

Для повышения производительности труда часто применяют формова- ние изделий из жидких полимеров (смол), заливкой их в формы, пресс-формы. Методом полива получают кино и фотопленки, целлофан, полиамидные и др. пленки, проливая полимер через фильеру на движущуюся транспортерную лен- ту. Формующий инструмент изготавливают из стали, чугуна, латуни, гипса, де- рева и др. материалов.

Подготовленный для литья материал (смола, полимеры) с добавленными отвердителями, катализаторами, наполнителями, красителями и др. добавками заливают в форму, прессуют и т.д.

Композиционные армированные материалы изготавливаются методом прессования (механического, пневматического и т.д.), формуются на специаль- ном оборудовании с напылением, пропиткой, намоткой, протяжкой, центро- бежным формованием и т.д.

На рисунке 71 показано нанесение покрытия напылением, на рисунке 72 показана технология изготовления изделия ручной укладки. Разновидность не- которых распылителей показаны на рисунке 73. На рисунке 74 показана схема процесса формования намоткой волокном. На рисунке 75 показан роботизиро- ванный автомат для изготовления корпуса небольшой лодки. На рисунке 76 по- казано формование кожуха из модифицированных акриловых смол. На рисун- ках 77 и 78 показано контактное формование эластичной диафрагмой и давле- нием пресса. На рисунке 79 показаны некоторые способы намотки оболочки из стекловолокна и других нитей. На рисунках 80 и 81 показана установка для слоевого изготовления деталей.

Многие детали из пластмасс получают в твердом состоянии методом объемной листовой штамповки с вытяжкой и термоформованием (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид). Используется также раздели- тельная штамповка (вырубка, пробивка, зачистка и т.д.).

1 - ровинг; 2 - смола с катализатором; 3 - рубильное устройство; 4 - смо- ла с ускори-	телем; 5 - уплотненный слой; 6 - валик; 7 - форма

Рисунок 71 – Безвоздушная система напыления с двумя емкостями:

1 - форма; 2 - разделительная пленка; 3 - наружный смоляной слой; 4 -

стекловолокно;	5 - ручной валик; 6 - смола в смеси с катализатором

Рисунок 72 - Элементы конструкции формы и изделия при формовании руч- ной укладкой

а  -  с  наружным смещением, типа	3 (“Джонсон”): 1 - катализатор; 2 -

рубленое	волокно; 3 - полиэфир;

б, в - с безвоздушным наружным смешением, соответственно типа 1 (реактивный	конус) и типа 2 (стекломат)

Рисунок 73 – Разновидности распылителей

1 - ровинг; 2 - натяжное устройство; 3 - емкость со смолой; 4 - челнок; 5 - вал; 6- электродвигатель;  7  -  редуктор;  8  -  цепь;  9  -  сухарь;  10  -  рельсовый путь; 11 - изделие; l - ход; t – выстой

Рисунок 74 - Схема процесса формования намоткой волокном

1 - привод продольного перемещения; 2 - форма; 3 - распылительное со- пло; 4 – пово ротная головка; 5 - подача стекловолокна; 6 - привод верти- кального перемещения; 7 - привод поперечного перемещения; 8 - кабель; 9 - подача смолы; 10 - ленточные про- граммоносители

Рисунок 75 - Трехкоординатный роботизированный автомат для напыления

а - нагрев полиакрилатного листа;

б - форма для вакуумного формования;

в - извлечение формы, переворачивание и установка ее в зажимы; г - напыление на полиакрилатный лист;

д - прикатка и отверждение;

е - извлечение изделия и обрезка кромок

Рисунок 76 - Схема процесса формования кожуха с покрытием

1 - эластичная диафрагма; 2 - крышка формы; 3 - канал для подачи сжато- го газа; 4 - боковое выпускное отверстие; 5 - канал для соединения с атмосфе- рой или вакуумом; 6 - композиционный материал; 7 -  вертикальное выпу- скное отверстие

Рисунок 77– Формование с эластичной диафрагмой под давлением (зажимы не показаны)

1 - верхняя плита пресса; 2 - нагреватели; 3 - камера, заполняемая сжатым газом; 4 - коллектор для подачи сжатого газа; 5 - защитный слой из силикса- нового каучука; 6 - форма; 7 - композиционный материал; 8 - выпускное отверстие; 9 - плунжер; 10 – кол- лекторы для соединения с атмосферой или вакуумом; 11 - нижняя плита пресса

Рисунок 78 – Формование с эластичной диафрагмой под давлением в прессе

1 - полярная; 2 - спиральная перекрестная; 3 - продольная; 4 - кольцевая; 5

- спираль- ная широкой лентой; 6 - простая овальная; 7 - строго сферическая Рисунок 79 – Схемы намотки оболочек

1- ленточный конвейер; 2 - предварительно пропитанный материал; 3 -

ведущий ва-		лик; 4 - оправка; 5 - уплотняющий валик; 6 - натяжной ролик Рисунок 80 - Схема установки для слоевой обертки

1 - препрег слоевой обертки; 2 - уплотняющий валик; 3 - оправка; 4 - лен- точный кон- вейер; 5 - натяжной ролик; 6 - электродвигатель

Рисунок 81 – Установка слоевой обертки

Из композиционных материалов изготавливают сандвичевые конструк- ции (сотовые) для машиностроения, строительства и других отраслей промыш- ленности. На рисунке 82 показана сотовая конструкция. Основные материалы для их изготовления: дерево, бумага, арамидные смолы, пенопласты, стекло- пласты, лист и полоса разных металлов (железо, алюминий, медь, никель, не- ржавеющая сталь и т.д.). На рисунке 83 показана схема изготовления сотового заполнителя. Форма ячеек может быть разных конструкций, показанных на ри- сунке 84. из рисунка видно, что В и С могут быть получены только методом рифления. При производстве сотовой структуры типа F из сплавов использует- ся сварное соединение ячеек. В заполнителе E использован изгиб по одной оси, в G и H - по двум осям. Варианты A, C и D отличаются степенью растяжения сотового заполнителя: С - полностью растянутый; D - растяжение на 50 %; В - структура с усиленными слоями.

Рисунок 82 – Сандвичевая (сотовая) конструкция

Рисунок 83 – Схема изготовления сотового заполнителя

Рисунок 84 - Различные виды конфигураций ячеек в сотовых заполни-

телях

Из резины изготавливают шины, камеры, приводные ремни, транспор- терные ленты, шланги, трубы, шнуры, сальники, кольца, амортизаторы, детские игрушки и т.д. методами не отличающимися от переработки и обработки пла- стмасс.

Графит и изделия из него получаются в основном методом прессования: электроды, блоки, пластины, тигли и т.д. Графитовые ткани, фетры получают осаждением пиролитического графита на подложке. После упрочнения, графи- тизации, химической обработке получают ткани, выдерживающие очень высо- кие температуры. Ткани ткут, вяжут и т.д. Из неорганического стекла изготав- ливают оконное стекло, трубы, банки, бутылки, изоляторы, автостекло, оптиче- ское стекло. К технологическим методам изготовления относится прокатка, прессование, литье, формование, механическая обработка, выдувание в метал- лическую форму. Детали сложной конфигурации изготавливают методом спе- кания стеклянных порошков.

Примеры изделий из неметаллических материалов приведены на рисун- ках 85, 86, 87, 88, 89.

Рисунок 85 – Горизонтальный стабилизатор самолёта F-14A

Рисунок  86 – Средняя секция длиной 10,4 м английского минного тральщика

Рисунок 87 –  Цельностеклопластиковый самолет «Игл 1» фирмы «Виндекер»

Рисунок 88 – Конструкция предкрылка из боропластика самолета С-5А

1 - узел крепления подъемника (в трех точках) из алюминиевого сплава; 2

- несущая   опора; 3 - швеллерные лонжероны; 4 - синусоидальные лонжероны  с нервюрами; 5 - нижняя панель обшивки; 6 - эпоксиборопластик; 7 - углепластик типа А/S; 8 - титан

Рисунок 89 – Изготовленный из композита горизонтальный стабилизатор