- СТАЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

  - Классификация сталей со специальными свойствами

К сталям со специальными свойствами относятся следующие: а) износостойкие;

б) нержавеющие;

в) жаропрочные и теплоустойчивые, жаростойкие; г) с особенностями теплового расширения;

д) с особыми магнитными свойствами; е) электротехнические стали;

ж) кислотостойкие стали;

и) криогенные стали, работающие до температур – 270°С;

к) стали и сплавы с высоким  омическим сопротивлением.

  - Износостойкие стали

К износостойким сталям относятся графитизирующие стали, содержащие

C – 1.3 ÷ 1.8%, Si – 0,7 ÷ 1,7%, Mn – 0,2 ÷ 0,5%.

К лучшим износостойким сталям относится сталь Гадфильда – высокомар- ганцовистая, содержащая от 11,5 до 15% Mn; 0,95 ÷ 1,5% C; 0,3 ÷ 1,0% Si; ≤ 0,04% S; ≤ 0,12% P. Эта сталь хорошо работает в условиях жесткого ударно – абразивного износа. Твердость при этом возрастает с 200НВ до 550 – 600НВ. При содержании фосфора более 0,05% она сильно охрупчивается. Сталь имеет мехсвойства:σв 60 – 80 кгс/мм² (600-800 Мпа); δ и Ψ = 25 – 30%; аn = 18 – 25 кгсм/см²; КСU = 2500 кДж/м 2 , НВ = 200 после аустенизации.

Изделия, работающие в условиях кавитационного износа изготавливают из сталей 30Х10Г10А, 0Х14Г2МА.

Наплавочные материалы – релиты и сормайты. Релиты это – W C + WC в стальной трубке.

C1 – C – 3%; Cr – 30%; Ni – 5%; Si – 3%;

C2 – C – 1,7%; Cr – 15%; Ni – 2%; Si – 2%.

  - Нержавеющие стали (коррозионностойкие)

Коррозия – процесс разрушения металла под действием внешней среды. Различают химическую коррозию и электрохимическую, развивающуюся при контакте с электролитами с образованием на поверхности сплава микрогальва- нических элементов на границах фаз, зерен, дефектах структур. Анодные уча- стки растворяются в электролите, реализуется межкристаллитная коррозия. Под воздействием нагрузок коррозия усиливается, появляется коррозионное рас- трескивание.

Стали, устойчивые против электрохимической коррозии, называются не- ржавеющими. Введение более 13% хрома резко изменяет электрохимический потенциал стали с отрицательного на положительный и делает сталь нержа- веющей.

Хромистые нержавеющие стали содержат углерод от 0,03 до 0,40%, хром от 13 до 30%. Они могут быть ферритными (08Х17, 12Х17, 15Х25Т, 15Х28Т), мартенситно – ферритными (12Х13), мартенситными (20Х13, 30Х13, 40Х17 и др.). Стали термообрабатываются (закалка с отпуском) для получения опреде- ленных механических свойств. Для получения мелкого зерна хромистые стали легируют титаном.

Хромоникелевые нержавеющие стали получают путем ввода в хромистые стали от 9 до 28 % никеля, который обеспечивает лучшие механические свой- ства, меньшую склонность к росту зерна, большую коррозионную стойкость. В нержавеющих сталях может встречаться ά и γ- фазы в зависимости от содержа- ния хрома, никеля (рис.53).

Рисунок 53 – Структурная диаграмма хромоникелевых нержавеющих ста-

лей Шеффлера

При содержании  никеля 8 – 10%,   γ – фаза неустойчива, от 11 до 13%   –   γ – фаза метастабильная, при содержании никеля более 14% – γ – фаза стабиль- ная. Практически все нержавеющие хромоникелевые стали закаливаются с температур 1050-1150°С в воде или масле для получения чистой аустенитной структуры без карбидов (Cr23, C6, Fe3C).Чтобы затем при нагреве металла кар- биды  вновь  не  выпадали  из  твердого  раствора,  стали  легируют  титаном   Ti = ( C×5+0,1)%, ниобием Б = (С×6+0,1 )% для связывания углерода в TiC, NbC, которые очень тугоплавки и не распадаются при высоких температурах. Межкристаллитная коррозия (МКК) в этом случае не проявляется.

Стали аусенитного класса: 03Х 18Н10Т, 12Х18Н10Т и др.

Стали аустенито-мортенситного класса: 09Х15Н8Ю, 09Х17Н7Ю.

Стали аустенисто-ферритного класса: 08Х22Н6Т, 03Х23Н6, 08Х21НМ2Т, 10Х25Н5М2, 08Х18Г8Н2Т часто микролегируют Nb, Cu, Si, Mo, Ti, Al, Cu . Ti и Al добавляют для интерметаллидного упрочнения при термомеханической низ- котемпературной обработке.

  - Жаростойкие и жаропрочные стали

Под жаростойкостью (окалиностойкость) понимают сопротивление метал- ла окислению в газовой среде при температурах выше 550°С. Для этого сталь легируют Cr, Al, Si, которые создают на поверхности оксидные пленки Cr2O3, Al2O3, SiO2 и др. Это сильхромы, хромали, сильхромали. К ним относятся стали 40Х9С2, 40Х10С2М (сильхромы), 10Х13СЮ (сильхромаль).

Аустенитные стали 12Х18Н10Т, 36Х18Н25С2 жаростойкие до 1100°С, ферритная сталь 08Х17Т применяется в теплообменниках до 900°С. Стали 12Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н10Т, 10Х23Н18ТБ, 12Х25Н16Г7АПА, ХН32Т,

ХН45Ю, ХН78Т, 30Х24Н12С2Л, 15Х25Н19С2ЛА особо жаростойкие при вы- соких температурах и воспринимают термические удары при многократных за- калках.

Жаропрочные стали работают при высоких температурах под нагрузкой в течение заданного промежутка времени. Жаропрочные стали перлитного класса (12Х1МФ, 12Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1БРА и др.) применяются для изготовления де- талей паровых турбин, котлов. V и Nb измельчают зерно, Cr придает жаростой- кость и жаропрочность.

Стали мартенситного и мартенситно-ферритного класса (15Х11МФ, 11Х11Н2В2МФА, 15Х12ВНМФА, 18Х12ВМБФБ и др.) используются при тем- пературах 550 - 600°С. К ним относятся так же хромансилы, сильхромы (10Х12Н8С2А, 40Х9С2, 40Х10С2М и др.).

Аустенитные стали типа 08Х15Н24В4ТР, 09Х14Н19В2БР, 45Х14Н14В2МФ, 40Х15Н7Г7Ф2МС наиболее жаропрочны и жаростойки и уп- рочняются старением, интерметаллидным упрочнением из-за образования кар- бидов, интерметаллидов (NiTi, NiAl, Ni (Ti, Al), Ni Nb и др.). Их закаливают, подвергают старению, НТМО.

Стали типа (10Х11Н20Т3П, 10Х11Н23Т3МП и др.) легируют Ti, Al, Mo, B, Nb для образования интерметаллидов, измельчения зерна, повышения жаро- прочности. Они работают до температур 700°С - 750°С.

Котельные стали используются для изготовления разного типа паровых котлов (12ХМФА, 12Х2МФСП, Х5ВФ, 15Х11МФ, Х12ВНМФ, Х12Б2МФ, 15Х12ВМФА и др.).

Жаропрочные стали применяют для изготовления клапанов двигателей, лопаток газовых и паровых турбин, деталей реактивных двигателей, работаю- щих до 700°С. Они жаростойки, жаропрочны, окалиностойки, пластичны, сва- риваемы, хорошо обрабатываются всеми видами давления.

Для особоответственных деталей турбин, реактивных двигателей, ракет применяют сплавы на основе никеля, хрома, кобальта, алюминия, титана.

Нихромы Х15Н60, Х20Н80 Ферронихромы Х15Н60

Нимоник Н77Х20 T2Юl1, ХН77ТЮ, ХН77ТЮР, ХН70БМТ10

Хромель 0Х23Ю5

Фехраль Х13Ю4, 0Х27Ю5А

  - Стали с особенностями теплового расширения

Эти стали имеют заданный коэффициент линейного расширения равный коэффициенту расширения стекла, пластмассы и др.материалов. Это сплавы железа, никеля, кобальта.

Инвар 36Н: углерод - ≤0,05%, никель 36%, основа – железо.

Ковар 29НК: углерод ≤ 0,05%, никель 29%, кобальт 18%, железо остальное.

  - Магнитные стали

Магнитные стали и сплавы имеют высокую коэрцетивную силу (затрачи- вается много энергии на размагничивание и намагничивание). Это дает мартен- сит с высокой плотностью дефектов. Материал постоянных магнитов прочен, тверд, хрупок. Его плавят обычно в индукционных печах, льют в формы, тер-

мообрабатывают, мехобрабатывают и шлифуют, намагничивают в магнитном поле, при ~1000°С отпускают.

К сплавам, из которых изготавливают постоянные магниты, относятся, на- пример: ЕХ3 (С=1%, Cr = 3%), ЕХ5К5, ЕХ9К15М2, ЮНДК15, ЮН14Д25А, ЮНДК31Т3БА, ЮНДК40Т8А, ЮНДК35Т5БА, ЮНДК35Т5АА.

В настоящее время мощные постоянные магниты изготавливают из порош- ков Fe, Ni, Al, Co, Cr, Si с микродобавками порошков V, Nb,Nd.

  - Электротехнические стали

Это стали магнитомягкие и применяются для изготовления «железа», элек- тродвигателей, трансформаторов из тонколистовой холоднокатаной стали. У них высокая магнитная проницаемость, малая коэрцитивная сила (малы потери на перемагничивание и вихревые токи). Для этого используются железокрем- нистые сплавы, содержащие C=0,05– 0,005%, S и P ≤ 0,01% каждого. Содержа- ние кислорода, водорода, азота должно быть минимальное.

  - Парамагнитные (немагнитные) стали

Это стали типа 17Х18Н9, 12Х18Н10Т, 55Х3Н9Г9, 50Х4Г18,

40Х14Н9Г3ЮФ2, 45Г18Х2ТЮЛ и многие другие, они применяются для изго- товления деталей работающих в сильных электрических полях постоянного и переменного тока.

  - Кислотостойкие стали

Чтобы увеличить стойкость в кислотах, в аустенитные высокохромисто – никелевые стали добавляют Mo, Cu. Ti и Al для интерметаллидного упрочне- ния.

  - Криогенные стали

Их применяют для получения, хранения и перевозки сжиженных газов: ме- тана, пропана, кислорода (минус 183°С), азота (минус 196°С), водорода (минус 250°С), гелия (минус 269°С) и других газов.

Стали должны иметь высокую прочность при очень низких температурах, не иметь полиморфизма, иметь однородную – фазу. К таким сталям, напри- мер, относятся: 10Х18Н10ТА, 07Х21Г7АН5А, 03Х20Н16АГ6А, 03Х19Г10Н7АМ2А, 03Х13Н9Д2ТМ и др.

  - Стали и сплавы с высоким электросопротивлением

Они применяются для изготовления нагревателей разных конструкций. В эти сплавы часто добавляют алюминий, молибден, вольфрам и др. тугоплавкие металлы. Их температура плавления от 1370 до 1450°С. Сплавы: Х10Н90, Х20Н80, Х40Н60, Х50Н50, Х20Н75ГТЮ, Х25Н60В15Т, Х30Н70, ХН78Т,

ХН75МБТ10, Х70Ю, ХН80ТБ10 и др. с интерметаллидным упрочнением, вы- держивают нагрев до 1150 - 1200°С.

  - Тугоплавкие металлы и сплавы

К ним относятся хром (tпл=1865°С), ниобий (tпл=2468°С), молибден (tпл=2625°С), тантал (tпл=2996°С), вольфрам (tпл=3422°С), Re (tпл=3180°С), вана- дий (tпл=1890°С), цирконий (tпл=1855°С), гафний (tпл=2231°С), технеций (tпл=2904°С), рутений (tпл=2384°С), радий (tпл=1963°С), осмий (tпл=3033°С). Температура плавления у них выше 1800°С. Изделия из  тугоплавких металлов и сплавов работают при температурах более 1000 - 1500°С, как во временном, так и в длительном режимах. Однако им присущ переход в хрупкое состояние при температурах от 0 до 400°С. Тугоплавкие металлы сильно окисляются и

их свойства резко ухудшаются, поэтому необходима защита от кислорода, во- дорода, азота, углерода. Их применяют при строительстве ракет, ядерных реак- торов, энергетических установок, плазмотронов и т.д.

Мо и W используются для изготовления нитей ламп, анодов, контактов и т.д. в химическом машиностроении, стекольной промышленности.

Nb применяется в ядерных реакторах из-за нейтральности к щелочным расплавленным металлам.

Cr жаропрочен до 1300°С, малоокисляется, применяется для легирования сталей.

Жаропрочность этих металлов увеличивается в результате дисперсного уп- рочнения карбидами, нитридами, оксидами, силицидами и др. интерметаллида- ми.

  - Биметаллы и металлокомпозиты

Биметаллы производят заливкой, прокаткой, специальной сваркой, плаки- рованием для придания специальных свойств. Например: Ст 20 покрывают ста- лью 03Х18Н10Т, стальную проволоку покрывают медью, алюминием для луч- шей электропроводности и т.д.

Металлы армируют проволокой, высокопрочными волокнами W, SiC, Mo, TiB, SiO2, Al2O3, B, графита. Например, никель, нихром, медь упрочняются ни- тями вольфрама; титан – алюминий – ванадиевые сплавы упрочняют волок- ном молибдена, карбида, кремния, боридом титана; алюминий – волокнами SiO2, Al2O3, бора, графита и т.д.

Алюминий при заливке упрочняют частицами Al2O3 в количестве от 6 до 23% (САП). Он преспективен для авиации, автомобилестоения и может работать до 500°С.

Никель дисперсно упрочняется двуокисью тория (2 – 3%), гафния. Матери- ал работает до 1300°С.

Вольфрам упрочняется частицами ThO2 (2%).