ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе изложены условия образования минералов, их физические свойства, классификация минералов по химическому составу, методика визуального определения минералов, значение их в породообразовании и методики применения при изготовлении строительных изделий и конструкций.

Во втором разделе дано подробное описание горных пород различных генетических групп: магматических, осадочных и метаморфических; рассмотрены их структурно-текстурные особенности, минеральный состав; изложены методики определения наименования пород по внешним признакам и применения их в строительстве.

Рассмотрены формы залегания интрузивных, эффузивных и осадочных пород. Даны предложения по учёту характера залегания пород при проектировании инженерных сооружений.

В приложении приведено подразделение скальных пород по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии в соответствии с ГОСТ 25100-95, дана классификация крупнообломочных пород и песков по гранулометрическому составу. Для связных пород приведены классификации по показателю текучести, содержанию галечниковых (щебёнистых) или гравелистых (дресвяных) включений, по содержанию песчаных частиц и указана пригодность грунтов для дорожного строительства.

Учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами разделов «Минералы» и «Горные породы» без использования дополнительной литературы. Пособие может быть использовано также преподавателями при проведении лабораторных работ по данным темам и инженерами-строителями, строителями-технологами для решения задач, связанных с применением горных пород в строительстве.

ЛЕКЦИЯ 3 МИНЕРАЛЫ

3.1 Общие сведения о минералах

Минералы (лат. minera – руда) – это природные химические соединения или самородные элементы, образовавшиеся в результате естественных физико-химических процессов в земной коре, на поверхности Земли или прилегающих к ней оболочках.

Наука о составе, строении, свойствах и происхождении минералов называется минералогией.

Различают два вида минералов: 1) природного происхождения;

2) искусственные, созданные в результате техногенной деятельности человека (в том числе и целенаправленной). Искусственные минералы в настоящем пособии не рассматриваются.

Известно около 7 000 природных минералов и их разновидностей. Большинство из них встречаются редко. Это акцессорные минералы (акцессории) (лат. accessorias – добавочный), входящие в состав горных пород в очень малых количествах (менее 1 %), но часто имеющие важное диагностическое значение. Так, например, пирит (FeS2) даже в количестве 1 – 2 % резко ухудшает строительные свойства магматических пород и делает их непригодными для использования в качестве облицовочного материала.

Минералы, составляющие основную массу горной породы, называют породообразующими. Таких минералов в природе известно немногим более 100. Каждый минерал имеет определенное внутреннее строение, химический состав, присущие только ему внешние признаки, свои характерные оптические и физические свойства.

Всё это обусловливается условиями тех геологических процессов, в которых рождаются минералы. Каждый минерал может существовать в природе лишь в определенных термодинамических условиях. При изменении этих условий минералы видоизменяются или полностью разрушаются.

Большинство минералов имеют кристаллическое строение, которое выражается в их геометрически правильной многогранной форме – кристаллах. Составляющие кристалл элементарные частицы (атомы, ионы или молекулы) располагаются в строго определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. Для кристаллов характерна анизотропность, т.е. их физические и оптические свойства разные по различным направлениям. Значительно реже встречаются минералы с аморфным (стеклообразным) строением вещества. Слагающие их элементы расположены беспорядочно и менее плотно упакованы по сравнению с минералами, имеющими кристаллическую решетку. Аморфные по строению минералы по своим свойствам изотропны, т.е. характеризуются одинаковыми свойствами по всем направлениям. Для них характерна неправильная внешняя форма. Аморфное состояние редко бывает устойчивым и чаще всего со временем стремится перейти в кристаллическое состояние. Например, минерал опал (аморфный кремнезём) со временем переходит в халцедон с кристаллической решеткой.

Наука, занимающаяся изучением кристаллов, т.е. их возникновением, ростом, внешней формой, внутренним строением и физическими свойствами, называется кристаллографией.

3.2 Генезис минералов

Различают три основных процесса минералообразования, т.е. три основных типа генезиса: эндогенный, экзогенный и метаморфический.

Эндогенное происхождение имеют минералы, образовавшиеся из магмы в процессе её остывания. Эндогенное происхождение подразделяют на магмагенное, гидротермальное и пневматолитовое.

Магмагенное происхождение имеют минералы, образование которых связано непосредственно с магмой. По мере понижения температуры магмы при подъеме её к поверхности Земли происходят дифференциация расплава, кристаллизация и затвердение (в условиях высоких температур и давления). Таким путем образуются кварц, полевые шпаты (ортоклаз, микроклин, плагиоклазы), слюды (мусковит, биотит), пироксены (авгит, энстатит), амфиболы (роговая обманка, актинолит, тремолит, хризотил-асбест), пирит, халькопирит, магнетит, алмаз и многие другие.

Гидротермальный генезис имеют минералы, образовавшиеся из жидких горячих компонентов, выделяемых магмой. Проникая в трещины, эти горячие растворы оказываются в условиях более низких температур и давления, вследствие чего из них выпадают минералы. Таким путем образуются полиминеральные жилы, содержащие кварц, флюорит, самородные элементы (серебро, золото, ртуть), сульфиды (пирит) и др.

Если минералы образуются из газообразных компонентов, выделяемых магмой, их генезис называют пневматолитовым. Таким способом образуются касситерит (оловянный камень), минералы бора и др.

Минералы эндогенного происхождения входят в основном в магматические породы. Это минералы, как правило, плотные, с большой твердостью, стойкие к воде, кислотам и щелочам.

Экзогенный процесс образования минералов свойственен поверхности и самой верхней части земной коры. Минералы здесь образуются как в континентальных, так и в морских условиях, в тесном контакте и взаимодействии между собой земной коры, атмосферы, гидросферы и биосферы. В сложных процессах минералообразования принимают участие кислород, углекислота из воздуха атмосферы, различного состава водные растворы, живые растительные и животные организмы, их остатки и продукты жизнедеятельности, колебания температур, солнечная энергия.

Экзогенный процесс делят на три основных вида минералообра- зования: 1) разрушение одних и создание других минералов; 2) выпадение из водных растворов; 3) биогенное формирование.

Первый вид – разрушение одних и создание других минералов происходит на поверхности земной коры в результате процесса выветривания. Магматические минералы, как и магматические горные породы, на поверхности Земли в течение миллионов лет, т.е. в пределах геологического времени, распадаются на составные части, и из продуктов их разрушения формируются новые минералы, устойчивые в данных условиях. Характерными для таких условий являются глинистые минералы, а также минералы, относящиеся к оксидам, карбонатам и сульфатам.

Второй вид – выпадение минералов из водных растворов (моря, океаны, озера, реки, подземные воды и вновь созданные водохранилища).

Все природные воды содержат в растворенном виде соли, иногда в очень большом количестве. Так, в воде океанов присутствуют хлориды и сульфаты натрия, калия, магния, кальция (до 35 г/л), в соляных озерах – хлориды и сульфаты магния и частично натрия и калия, в речной воде, в озерах и водохранилищах – в основном углекислые соли.

Выпадение солей из растворов происходит в периоды интенсивного испарения воды, а также при температурных изменениях в водном растворе.

Таким путем формируются минералы: гипс CaSO4 · 2 H2O; галит NaCl; мирабилит Na2SO4 10 H2O и др.

Третий тип минералообразования – биогенное формирование. Минералы формируются в процессе жизнедеятельности животных и растительных организмов, особенно обильно населяющих мелководные участки морей и других водоемов. Например, морские водоросли и простейшие морские организмы поглощают углекислый кальций и при отмирании оставляют минеральные накопления в виде кальцита CaCO3 и арагонита. Диатомовые водоросли, морские губки используют для своих скелетов кремнезем. Таким путем образуется минерал опал SiO2 nH2O. Железопоглощающие бактерии создают накопления гидроксида железа (минерал лимонит – источник формирования бурых железняков).

Экзогенные минералы входят в состав различных осадочных пород.

Метаморфический генезис минералов связан с перерождением ранее образовавшихся минералов (эндогенных и экзогенных) под воздействием высоких температур, давлений, горячих вод и газов. Возникают новые термодинамические условия, не свойственные условиям существования этих минералов. Минералы в новых условиях начинают видоизменяться: одни разрушаются, другие перекристаллизовываются, третьи дают новые минеральные образования. Так возникают метаморфические минералы, в большинстве силикатного состава. Многие из минералов метаморфического генезиса имеют листоватую или чешуйчатую форму (тальк, хлорит и др.). Минералы метаморфического генезиса входят в основном в состав метаморфических горных пород. Процесс замещения одних минералов другими с изменением их химического состава при взаимодействии с газовой средой или магматическими растворами называют метасоматозом.

3.3 Химический состав, форма, оптические, физические и особые свойства минералов

Химический состав. Каждый минерал характеризуется определенным химическим составом. Химический состав кристаллических минералов выражается кристаллохимической формулой, которая одновременно показывает количественные соотношения элементов и характер их взаимной связи в пространственной решетке. Примерами таких формул минералов являются: каолинит Al [Si4O10](OH)2, авгит

(Ca, Na)(Mg, Fe, Al)[(SiAl2) O6]. Химическая формула аморфных минералов отражает только количественное соотношение минералов.

В составе многих минералов экзогенного генезиса содержится вода. Молекулярная вода не участвует в строении пространственной решетки минералов и её удаление лишь обезвоживает минерал. Например, после нагревания гипса CaSO4 · 2H2O остается CaSO4, называемый ангидритом. Химически связанная вода в виде OH входит в пространственную решетку, например, глинистых минералов и её удаление приводит к разрушению минерала.

Форма (габитус) – облик. Минералы обладают различной внешней формой. В природных условиях они чаще всего приобретают неправильные очертания. Хорошо ограненные кристаллы встречаются сравнительно редко. Разнообразные формы кристаллов делят на несколько видов: изометрические формы – одинаково развитые по всем трем направлениям (пирит, галит); вытянутые в одном направлении формы – призматические, столбчатые, игольчатые, лучистые (кварц, асбест, роговая обманка, астрофиллит); вытянутые в двух направлениях формы – таблитчатые, пластинчатые, листоватые, чешуйчатые (слюда, графит). Многие кристаллические минералы имеют сложный неправильный облик, образуя натёчные формы, дендриты и т.д. Натёчные формы минералов имеют вид сосулек, почек или гроздей. Натёки, свисающие сверху в виде сосулек, называются сталактитами, а нарастающие навстречу снизу-вверх – сталагмитами. Помимо единичных форм кристаллов встречаются и их скопления: друзы (сростки кристаллов), дендриты (тонкие кристаллы, подобные веткам растений). Тонкие пленки минералов на поверхности горных пород называют налетами.

Размер минералов может быть менее 0,001 мм (глинистые минералы). В отдельных случаях размер кристаллов минералов может достигать нескольких метров (кварц, мусковит).

Оптические свойства минералов. Основными оптическими свойствами минералов являются цвет, цвет черты, прозрачность, блеск.

Цвет минералов является важным диагностическим признаком. Некоторые минералы характеризуются только им присущим цветом: например, малахит всегда имеет зелёный цвет, азурит – синий, киноварь – красный. Минералы могут иметь самую разнообразную окраску, зависящую как от химического состава самого минерала, так и от примесей таких элементов, как железо, никель, кобальт, титан, медь, хром, уран и др. Основной цвет минералов связан с их химическим составом, другой цвет или цветовые оттенки обусловливаются различными примесями. Например, кварц в чистом виде бесцветен, а за счет примесей может быть фиолетовым, дымчатым, черным, золотистым, зеленым, молочным и т.д.

Цвет черты – это цвет минерала в порошке. Некоторые минералы в порошкообразном состоянии имеют цвет, отличный от цвета в куске. Например, минерал пирит имеет латунно-желтую окраску в крупных зернах, а цвет черты – зеленовато-черный. Минерал кальцит имеет белую черту независимо от окраски этого минерала в куске. Особенно характерным цвет черты является для малопрозрачных и непрозрачных минералов. В отличие от цвета минерала цвет его черты служит более постоянным признаком. Порошок можно получить, проводя куском минерала черту на белой шероховатой фарфоровой пластинке, при условии, что, твердость его меньше твердости фарфора. Если твердость минерала выше твердости фарфора, то минерал образует на фарфоре царапину.

Прозрачность минералов – способность пропускать через себя свет. Выделяют три группы минералов: прозрачные (кварц, мусковит), полупрозрачные (гипс, халцедон) и непрозрачные (пирит, графит и др.). Многие непрозрачные минералы становятся прозрачными (полупрозрачными) в тонких пленках.

Блеск минералов – способность отражать свет поверхностью своих кристаллов. Блеск не зависит от цвета минералов. Среди минералов выделяют блеск металлический и неметаллический.

Металлический блеск минералов напоминает блеск полированной поверхности металла. Такой блеск имеют самородные металлы, сульфиды, некоторые оксиды. К этой же группе относятся минералы с металловидным блеском, который напоминает блеск потускневшего металла (магнетит, графит, ильменит).

Минералы с неметаллическим блеском обычно прозрачные или полупрозрачные. Среди них выделяют следующие разновидности блеска: стеклянный (кальцит, ортоклаз, горный хрусталь и др.); жирный – поверхность минерала как бы отливает жиром, характерен для светлоокрашенных минералов (тальк, сера, нефелин); перламутровый

– поверхность кристаллов отливает радужным цветом (мусковит, гипс и др.); шелковистый – характерен для минералов волокнистого строе- ния (хризотил – асбест, селенит и др.); алмазный – очень яркий, ис- крящийся (алмаз, сфалерит, киноварь и др.); смолистый – подобен жирному блеску, но свойственен тёмноокрашенным  минералам (например, шунгит); восковой – некоторые светлоокрашенные минералы с тонкозернистым и тонковолокнистым строением (например, халце- дон); матовый – обычно минералы в виде землистых скоплений (као- линит, монтмориллонит и др.).

Физические и особые свойства минералов. Физические свойства минералов определяются в основном двумя факторами: природой химических элементов, входящих в их состав, и взаимным расположением этих элементов.

Наиболее характерными физическими свойствами минералов являются твердость, спайность, излом, плотность.

Твёрдость – способность минералов противостоять внешним механическим воздействиям (царапанию, шлифованию, сверлению и т.д.).

Степень твердости минералов связана с химическим составом и строением пространственной решетки. Анизотропные кристаллы в разных направлениях имеют неодинаковую твердость.

Твердость минералов определяют сравнением с твердостью эта лонной шкалы Мооса (Фридрих Моос, австрийский минеролог, 1773 – 1839), которая включает 10 минералов в порядке увеличения твердости. По шкале Мооса определяют относительную, т.е. условную, твердость минерала по отношению к другим минералам. Истинная твердость выражается в цифровых величинах (МПа) и определяется специальными приборами.

Определение твердости методом Мооса производится путем царапания. Более твердые эталонные минералы царапают более мягкие. По твердости эталонные минералы подразделяют на четыре группы: мягкие (тальк, гипс); средней твердости (кальцит, флюорит, апатит); твердые (ортоклаз, кварц); очень твердые (топаз, корунд, алмаз). Мягкие минералы чертятся ногтем. Минералы средней твердости царапаются ножом, стальной иглой. Твердые минералы оставляют царапину на стекле. Очень твердые минералы режут стекло (табл. 1).

Большинство минералов в соответствии со шкалой Мооса имеют твердость от 2 до 6. Твердость минералов в порошке и кристаллов может быть различной, например, гематит в кристаллах имеет твердость 6, а в виде красной охры всего 1.

На практике твердость можно определять с помощью простейших предметов. Например, карандаш имеет твердость 1; ноготь – 2 – 2,5; бронзовая монета – 3,5 – 4; стекло – 5; стальная игла – 6.

Спайность – способность минералов раскалываться или расщепляться по определенным направлениям с образованием плоскостей раскола. Это свойство обусловлено внутренним строением кристаллов и не зависит от их внешней формы. Спайность в минералах бывает: 1) весьма совершенная (мусковит, биотит); 2) совершенная, в том числе: в трех направлениях (кальцит), в двух направлениях (ортоклаз), в одном напралении (роговая обманка); 3) средняя (флюорит); 4) несовершенная (апатит); 5) весьма несовершенная, т.е. отсутствует (кварц).

Таблица 1 - Твердость минералов

| Эталонный минерал | Твердость по шкале Мооса | Число истинной твердости, МПа | Визуальный признак твердости | Твердость по группам минералов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальк | 1 | 24 | Чертится ногтем | Мягкие |
| Гипс | 2 | 360 |  |  |
| Кальцит | 3 | 1 090 | Царапается ножом, стальной иглой | Средней твердости |
| Флюорит | 4 | 1 890 |  |  |
| Апатит | 5 | 5 360 |  |  |
| Ортоклаз | 6 | 7 967 | Царапает стекло | Твердые |
| Кварц | 7 | 11 200 |  |  |
| Топаз | 8 | 14 270 | Режет стекло | Очень твердые |
| Корунд | 9 | 20 600 |  |  |
| Алмаз | 10 | 100 600 |  |  |

Излом проявляется в результате разламывания минералов не по спайности. При этом образуются поверхности различной формы – ступенчатые, раковистые, занозистые, шероховатые. Раковистый излом характерен для минералов без спайности (кварц, опал). Занозистый излом наблюдается у минералов волокнистого сложения.

Плотность минералов колеблется в широких пределах – от менее 1 до 23 г/см3. Минералы с высокой плотностью всегда содержат металлы. Большинство минералов имеют плотность от 2 до 10 г/см3, а наиболее распространенные (породообразующие) – от 2,5 до 3,5 г/см3. По плотности минералы подразделяются на три группы: легкие – до 2,5 г/см3 (гипс, каменная соль, сера и др.); средние – от 2,5 до 4,0 г/см3 (кварц, полевые шпаты, кальцит и др.); тяжелые – больше 4,0 г/см3 (рудные минералы).

Особые свойства. Ряд минералов характеризуется особыми, специфическими свойствами. Так, для карбонатов характерна реакция со слабой (10 %-ной) соляной кислотой с выделением углекислого газа в виде пузырьков. Бурно реагирует с соляной кислотой кальцит в куске, доломит – после измельчения его в порошок, магнезит – после его нагревания. Вскипают с соляной кислотой также многие сульфиды с образованием сероводорода, легко отличимого по характерному запаху.

К особым свойствам также относят растворимость в воде (галит), растворимость в соляной кислоте (гипс), вкус (галит – солёный, сильвин

– горький), горючесть (сера), магнитные свойства (магнетит), жирные на ощупь (тальк, графит), радиоактивность и др. Различные радиоактивные химические элементы (238U, 232Th, Ra и др.) содержат 97 природных минералов. Наиболее часто радиоактивные минералы присутствуют в гранитах и глинах. Низкую радиоактивность имеют известняки и песок кварцевый.

3.4 Классификация минералов

Основой классификации минералов являются их внутренняя структура и химический состав. В соответствии с кристаллохимической классификацией все минералы делят на 10 классов (таблица 2).

Таблица 2 - Классы минералов и типичные для них минералы

| № п/п | Класс | Минерал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силикаты | Ортоклаз K[AlSi3O8] |
| 2 | Карбонаты | Кальцит CaCO3 |
| 3 | Оксиды | Кварц SiO2 |
| 4 | Гидроксиды | Опал SiO2 · nH2O |
| 5 | Сульфиды | Пирит FeS2 |
| 6 | Сульфаты | Гипс CaSO4 · 2H2O |
| 7 | Галоиды | Галит NaCl |
| 8 | Фосфаты | Апатит Ca5(F, Cl) [PO4]3 |
| 9 | Вольфраматы | Вольфрамит (Fe, Mn)WO4 |
| 10 | Самородные элементы | Алмаз C |

Силикаты – наиболее многочисленный класс, включающий до 800 минералов, являющихся основной составной частью большинства магматических и метаморфических пород. По массе они составляют около 75 % земной коры. В химическом отношении силикаты представляют собой сложные соединения, в состав которых входят Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, O, H и другие элементы. Среди силикатов выделяют группы минералов, характеризующиеся некоторой общностью состава и строения: полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды, а также оливин, тальк, хлориты и глинистые минералы. Все эти минералы по своему составу алюмосиликаты и своим происхождением обязаны эндогенному, экзогенному и отчасти метаморфическим процессам минералообразования.

Большинство из них имеют эндогенное происхождение (ортоклаз, плагиоклаз, авгит, оливин и др.). Метаморфический генезис имеют тальк, хлорит. Экзогенное происхождение характерно для глинистых минералов, образовавшихся на поверхности земли в процессе выветривания алюмосиликатных эндогенных минералов. Породообразующее значение из них имеют каолинит, монтмориллонит и гидрослюда. Эти минералы являются главной составной частью многих осадочных пород (глины, суглинки и др.).

Минералы класса силикатов имеют различную внешнюю форму, например, хризотил-асбест по форме волокнистый, а гидрослюда – не видимые простому глазу слюдоподобные пластинки.

Карбонаты. В класс карбонатов входят минералы, представляющие собой соли угольной кислоты. К ним относятся более 80 минералов. Их масса составляет 1,7 % земной коры. Наиболее распространены кальцит, доломит, магнезит. Происхождение в основном экзогенное и связано с водными растворами. В контакте с водой карбонаты снижают свою механическую прочность, хотя и слабо, но растворяются в воде, разрушаются в кислотах.

Оксиды и гидроксиды. Эти два класса объединяют около 200 минералов, на их долю приходится до 17 % всей массы земной коры. К оксидам относится один из самых распространенных минералов – кварц, а также корунд и гематит. Гидроксиды широко распространены в поверхностной части земной коры. Это в основном опал и бурый железняк (лимонит). Основное количество минералов этих двух классов образуется в экзогенном процессе минералообразования. Присутствуют во всех типах горных пород.

Сульфиды – соли сероводородной кислоты. Они насчитывают до 200 представителей, но общее количество их в земной коре незначительно (менее 0,25 %). Несмотря на это, роль сульфидов в народном хозяйстве достаточно велика, эта группа минералов служит для получения многих необходимых элементов: меди, цинка, свинца и др. Для них характерны металлический блеск и малая твердость. В зоне выветривания эти минералы легко разрушаются. Примесь сульфидов к естественным строительным материалам снижает их качество. Большинство минералов этого класса образуется в магматических процессах, особенно в гидротермальных, в ряде случаев – в экзогенных условиях. Содержатся в виде вкраплений во всех типах пород, в том числе осадочных образованиях. Наиболее распространенными минералами являются пирит, халькопирит и галенит.

Сульфаты. К этому классу относятся около 260 минералов, общее содержание их в земной коре не более 0,1 %. В основном это продукты выпадения из водных растворов. Характеризуются малой твердостью, светлой окраской. Сравнительно хорошо растворяются в воде. Отдельные минералы, например, гипс, содержат воду. В основном эти минералы являются сульфатами Na, K, Ca, Mg. Наибольшее распространение имеют гипс и ангидрит. При соприкосновении с водой ангидрит переходит в гипс, увеличиваясь в объеме до 33 %. Сульфаты являются типичными минералами осадочных образований.

Галоиды. Галоидные соединения включают около 100 минералов, из которых наибольшее распространение имеют галит, сильвин и флюорит. Происхождение минералов экзогенное (галит, сильвин) и эндогенное (флюорит). По окраске эти минералы светлые, часто прозрачные. Многие из них растворяются в воде.

Фосфаты. К этому классу относят минералы, представляющие собой соли ортофосфорной кислоты. Генезис – преимущественно эндогенный. Наиболее распространенным из них является апатит. Известно около 300 представителей минералов этого класса, содержание их в земной коре около 1 %. Большинство минералов редкие.

Вольфраматы – соли вольфрамовой кислоты. Имеют твердость около 4 – 5, плотность 6,5 – 7,5 г/см3. Происхождение пневматолитовое и гидротермальное. Типичный представитель – минерал вольфрамит.

Самородные элементы составляют менее 0,1 % массы земной коры. К этому классу относятся: золото, платина, серебро, медь, сера, графит, алмаз. Серу и графит применяют в лакокрасочной промышленности, алмаз – при бурении скважин в особо твердых породах, для нарезки швов в бетоне, при сверлении отверстий в строительных конструкциях.

Химический состав, оптические, физические и особые свойства минералов приведены в таблице 3.

3.5 Методика визуального определения минералов

Для визуального определения наименования минералов необходимо иметь 10 %-ный раствор соляной кислоты, фарфоровую пластинку, железный гвоздь либо перочинный нож, стальную иглу, лезвие бритвы, а также кусочек оконного стекла.

Сначала минералы необходимо разделить по их блеску, т.е. отделить минералы с металлическим блеском от минералов, имеющих блеск неметаллический (стеклянный, перламутровый, жирный, восковой, матовый). Минералы с металлическим блеском следует отнести к сульфидам и в зависимости от их окраски и цвета черты определить их наименование в соответствии с табл.3 (пирит: цвет латунно- желтый, черта черная; галенит: цвет свинцово-серый, черта серовато- черная; сфалерит: цвет коричневый, черта желтая; киноварь: цвет красный, иногда свинцово-серый, черта красная).

Минералы с неметаллическим блеском разделяют по окраске. Светлоокрашенные минералы отделяют от минералов с темной окраской. К светлоокрашенным относятся бесцветные, белые, светло- серые, светло-зеленые, розовые и желтые минералы. После этого светлые минералы разделяют по твердости. Минералы мягкие и средней твердости отделяют от твердых минералов (с твердостью более 5). Среди мягких и средней твердости светлоокрашенных минералов могут находиться гипс, ангидрит, барит, мирабилит, галит, сильвин, флюорит, кальцит, магнезит, доломит, малахит, азурит, тальк, мусковит, каолинит, монтмориллонит, хризотил-асбест, хлорит, вермикулит, сера.  Светлые минералы проверяют на взаимодействие с 10 %-ным раствором соляной кислоты. По этому признаку подразделяют минералы, относящиеся к карбонатам (кальцит, доломит, магнезит). По весьма совершенной спайности различают слюды (мусковит, хлорит), по жирности на ощупь – тальк, по лёгкому растиранию между пальцев – каолинит и монтмориллонит. У оставшихся мягких и средней твердости светлоокрашенных минералов исследуют их физические свойства (твердость, блеск, спайность, цвет черты) и в соответствии с табл. 3 определяют наименование минерала.

Среди светлоокрашенных твердых минералов (не берутся ножом, оставляют царапину на стекле) могут находиться ортоклаз, микроклин, альбит, анортит, нефелин, энстатит, тремолит, актинолит, опал, кварц, лазурит, корунд, оливин. Их подразделяют, пользуясь табл. 3, по характерным для каждого из них свойствам (актинолит – лучистое строение, кварц – жирный в изломе, полевой шпат в отличие от кварца – по наличию спайности и стеклянному блеску, лазурит – по густой лазорево-синей окраске и т.д.).

К темноокрашенным относятся тёмные малопрозрачные минералы, имеющие черный, темно-зеленый, коричневый, коричнево-бурый и другие цвета. Темноокрашенные минералы также следует разделить по твердости (отделить минералы мягкие и средней твердости, которые легко берутся ножом, не оставляют царапину на стекле, от минералов твердых, которые не берутся ножом и оставляют на стекле царапину). Среди мягких и средней твердости темноокрашенных минералов могут находиться биотит, графит и бурый железняк (лимонит). Эти минералы легко отличить друг от друга по следующим свойствам: биотит легко расщепляется на пластины; графит чертит бумагу, мажет пальцы; бурый железняк (лимонит) имеет желтовато-бурую черту.

Среди тёмноокрашенных твердых минералов (твердость более

- могут находиться авгит, роговая обманка и лабрадор. Авгит отличают от роговой обманки по форме кристаллов (у авгита кристаллы в виде коротких столбиков, у роговой обманки кристаллы преимущественно длиннопризматические, излом занозистый). Лабрадор отличают от авгита и роговой обманки по совершенной спайности в двух направлениях.

Результаты определений оформляют в виде таблице 4.

ЛЕКЦИЯ 4 Минералы и их физические свойства

Таблица 3 - Минералы и их физические свойства

| Наименование минерала, химическая формула |  |  | Физические свойства, генезис, значимость в породообразовании, применение в строительстве |  | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит Fe S2 |  |  | Блеск металлический, форма кристаллов кубическая, реже октаэд- рическая с характерной штриховкой на гранях, параллельной рёбрам. Часто образует вкрапленники (кристаллики или округлые зёрна) в разнообразных горных породах. Цвет латунно-жёлтый, черта чёрная. Блеск сильный металлический. Твердость 6 – 6,5. Спайность несовершенная. Излом неровный. Происхождение различное: магматическое, контактно-метасоматическое (в скарнах, грейзенах), гидротермальное, осадочное (в виде конкреций, желваков в глинах), ме таморфическое (в кристаллических сланцах). Примесь пирита в строительных материалах не допускается, так как под воздействием воды на него образуется серная кислота, разрушительно действующая на породы, его со держащие |  | Сульфиды |
| Галенит PbS |  | Кристаллы кубические, октаэдрические. Плотные, зернистые агрегаты, часто непра вильной формы вкрапленники. Цвет свинцово-серый. Черта серовато-черная. Блеск ме таллический. Твердость 2,5. Спайность со вершенная по трём направлениям. При ударе распадается на мелкие кубики, излом ступен чатый. Происхождение гидротермальное, реже метасоматическое. Используется для приготовления свинцовых белил |  | То же |
| Сфалерит ZnS |  | Кристаллы тетраэдрические. Агрегаты друзы, сплошные, зернистые, реже почковидные. Цвет бурый, коричневый, чёpный, реже жёлтый, красный, зеленоватый, бесцветный. Черта жёлтая, буроватая, коричневая, иногда белая. Блеск алмазный, металлический. Твер дость 3 – 4. Спайность совершенная, излом неровный. Происхождение гидротермальное. Используется для изготовления цинковых белил |  | То же |
| Киноварь HgS |  | Кристаллы редки – мелкие толстотаблитча тые, ромбоэдрические. Агрегаты сплошные, порошковатые, примазки и налёты. Цвет красный, иногда свинцово-серый. Черта красная. Блеск алмазный, металлический. Твердость 2 – 2,5. Спайность, совершенная. Излом раковистый. Хрупка. Происхождение гидротермальное. Применяется для изготов- ления красной краски |  | То же |
| Гипс CaSO42H2O | Кристаллы призматические, пластинчатые, игольчатые. Цвет белый, сероватый, реже желтоватый, красноватый. Черта белая. Спайность у листовых разновидностей весьма совершенная. Излом раковистый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности пер ламутровый. Твердость 2. Растворяется в со ляной кислоте. Образуется в процессе выпа дения солей из водных растворов. Входит в состав осадочных пород. Применяется как вяжущее, как добавка к портландцементу для замедления его схватывания, для изготовле ния архитектурных деталей перегородок, плит, для приготовления различных красок, эмали, глазури |  | Сульфаты |
| Ангидрит CaSO4 |  |  | Кристаллы призматические, таблитчатые. Чаще встречается в виде плотных зернистых агрегатов. Цвет серый или голубоватый. Блеск стеклянный, на плоскостях cпайности перламутровый. Спайность, совершенная по трем направлениям. Излом неровный. Твердость 3 – 3,5. Генезис экзогенный. Выпадает из морских растворов в присутствии хлористого натрия и хлористого магния. В порошке растворяется в соляной кислоте. При соприкосновении с водой переходит в гипс, увеличиваясь в объеме до 30 %. Входит в состав осадочных пород. Применяется в производстве вяжущих веществ (ангидритового цемента), а также как поделочный камень. |  | То же |
| Барит BaSO4 |  |  | Кристаллы таблитчатые, реже призматические, столбчатые со штриховкой на гранях. Цвет белый, реже розовый, желтый, бурый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Твердость 3 – 3,5. Спайность, совершенная в одном направлении. Излом неровный. Происхождение гидротермальное, реже осадочное и метаморфическое. Исполь зуется как составная часть штукатурки рент геновских кабинетов, для приготовления липтоновых белил, баритовых цементов для особо тяжелых бетонов. |  | То же |
| Мирабилит Na2SO4 10H2O |  |  | Кристаллы короткостолбчатые, игольчатые. Агрегаты сплошные, зернистые, корки и налёты. Цвет белый с зеленоватым, желтоватым и синеватым оттенками. Блеск стеклянный. Твердость 1,5 – 2. Спайность, совершенная в одном направлении. Очень хрупок. Имеет горько-кислый вкус. Образуется как химический осадок в солёных озерах. Используется в стекольной, бумажной промышленности и для изготовления красок. |  | То же |
| Галит NaCl |  |  | Кристаллы кубические. Агрегаты друзы, сплошные, зернистые, плотные, столбчатые, плотные кристаллические корки и пластины. Цвет снежно-белый, желтый, реже серый, ро- зовый, голубой, бурый. Черта белая. Блеск стеклянный, жирный. Твердость 2,5. Спай- ность совершенная в трех направлениях по граням куба. Излом неровный. Легко рас- творяется в воде. Солёный на вкус. Образу- ется как водный осадок. Входит в состав оса- дочных пород |  | Галоиды |
| Сильвин KCl |  |  | Кристаллы редки (кубические). Агрегаты сплошные зернистые массы. Цвет молочно- белый, желтоватый, розовато-красный, сине- ватый. Блеск стеклянный, жирный. Твер- дость 1,5 – 2. Спайность совершенная по ку- бу. Излом неровный. Легко растворяется в воде, имеет горько-соленый вкус. Образуется как химический осадок в морских и озёрных водоемах. Используется в стекольном и ла- кокрасочном производствах |  | То же |
| Флюорит (плавиковый шпат) CaF2 |  |  | Форма кубическая и октаэдрическая. Агрега- ты зернистые, плотные и листоватые, реже шестоватые. Цвет фиолетовый, зеленый, го- лубой, розоватый, желтый, серый, красный. Окраска нередко различная в разных частях образца. Черта белая, реже темно- фиолетовая, серая. Блеск стеклянный, не- ровный по интенсивности. Спайность совер- шенная по граням октаэдра. Излом неров- ный. Происхождение гидротермальное и пневматолитическое, изредка осадочное. Применяется для получения эмалей и цвет- ных стекол |  | То же |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| Апатит Ca5[PO4]3(F,OH2) |  |  | Зелёный, сине-зелёный с серыми пятнами. Чер- та белая. Твердость 5. Блеск стеклянный. Спай- ность несовершенная. Излом раковистый. Ге- незис магматический, осадочный, пневматоли- товый, метаморфический. Встречается в боль- шинстве типов горных пород. Используется для приготовления фосфогипсовых вяжущих | Фосфаты |  |
| Кальцит (известковый шпат) CaCO3 |  |  | Форма кристаллов различная: таблитчатая, пла- стинчатая, призматическая, ромбоэдрическая. Может быть сплошной зернистый, плотный, на- тёчный, оолитовый, ноздреватый, землистый, листоватый, полосчатый, радиально-лучистый. Цвет молочно-белый, желтый, серый, розовый, бурый. Черта белая. Блеск стеклянный, на плос- костях спайности перламутровый. Излом рако- вистый. Твердость 3. Спайность совершенная в трех направлениях по граням ромбоэдра. Бурно вскипает при действии соляной кислоты. Гене- зис экзогенный. Входит в состав осадочных по- род (известняк, мел, известковый туф) и мета- морфических пород (мрамор), также встречает- ся в виде скелетных остатков (раковин) вымер- ших морских животных в пещерах и пустотах, внутри раковин моллюсков (жемчуг). Использу- ется для приготовления вяжущих строительных материалов (известь, цемент) | Карбонаты |  |
| Магнезит (магнезиальный шпат) MgCO3 |  |  | Кристаллы редки в виде ромбоэдров. Чаще мелкокристаллический плотный до землисто- го. Цвет белый с желтоватым или сероватым оттенками. Блеск стеклянный. Твердость 4 – 4,5. Спайность совершенная в трех направле- ниях. В нагретом состоянии вскипает при действии соляной кислоты. Происхождение гидротермальное и метасоматическое. Входит в состав метаморфических пород. Применяет- ся для изготовления высококачественных ог- неупорных кирпичей, специальных цементов (цемента Сореля, используемого для стойкой штукатурки) | То же |  |
| Доломит CaCO3MgCO3 |  |  | Кристаллы ромбоэдрические, грани ромбоэд- ра часто седлообразные. Агрегаты кристалли- ческие и зернистые, часто пористые, почко- | То же |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  |  | видные, ячеистые, шаровидные. Цвет белый, серый, бурый, зеленоватый. Блеск стеклян- ный. Твердость 3,5 – 4. Спайность совершен- ная по трем направлениям. Хрупок. В порош- кообразном состоянии вскипает при действии соляной кислоты. Образуется как водный осадок, реже – гидротермальным путем. Вхо- дит в состав осадочных пород. Применяется для получения гидравлической извести, в ка- честве строительного камня, для производст- ва огнеупорных материалов |  |  |
| Малахит CuCO3Cu(OH)2 |  |  | Кристаллы очень редки, призматические. Об- разует массы натечной формы радиально- лучистого строения, а также землистые скоп- ления. Цвет от ярко-зеленого до бледно- зелёного. Черта бледно-зеленая. Блеск стек- лянный до алмазного, шелковистый, мато- вый. Твердость 3,5 – 4. Спайность средняя. Излом неровный. Хрупок. Генезис экзоген- ный. Образуется в зонах окисления медных сульфидных месторождений. Прекрасный поделочный материал и для внутренней об- лицовки зданий. Землистые разновидности используются для изготовления красок | То же |  |
| Азурит (медная лазурь) 2CuCO3Cu(OH)2 |  |  | Кристаллы короткостолбчатые или приз- матические. Агрегаты сплошные, зернистые, радиально-лучистые, землистые, друзы. Цвет тёмно-синий, в землистых массах голубой. Черта голубая. Блеск стеклянный. Твердость 3,5 – 4. Спайность средняя. Излом ракови- стый. Хрупок. В соляной кислоте растворяет- ся со вскипанием («шипит»). Генезис экзоген- ный. Образуется в зонах окисления медных сульфидных месторождений. Используется для получения синей краски. Ценный поде- лочный и облицовочный материал | То же |  |
| Тальк Mg3[Si4O10](OH)2 |  |  | Форма таблитчатая, листоватая. Образует плотные, иногда шаровидные, массы. Цвет бледно-зеленый, белый с желтоватым, буро- ватым, зеленоватым оттенками, иногда крас- новатый. Блеск стеклянный с перламутровым отливом. Черта белая. Очень легко ломается, | Силикаты |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | мягкий, жирен на ощупь. Твердость 1. Спай- ность весьма совершенная. Листочки гибки, но не упруги. Происхождение метаморфиче- ское. Образуется вследствие гидротермально- го изменения ультраосновных пород. Входит в состав тальковых сланцев. Применяется в производстве линолеумов, рулонных гидро- изоляционных материалов |  |
| Мусковит (белая калийная слюда) KАl2(OH)2 [AlSi3O10] | Форма листоватая, пластинчатая, таблитча- тая, чешуйчатая. Бесцветный, часто с желто- ватым, сероватым, зеленоватым оттенками. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый, серебристый. Твердость 2 – 3,обладает гибкостью. Спайность весьма со- вершенная. Происхождение магматическое и метаморфическое. Входит в состав многих магматических, метаморфических (слюди- стые сланцы) и осадочных пород (слюдистые песчаники). Обладает тепло- и электроизоля- ционными свойствами. Присутствие в соста- ве строительных естественных материалов несколько снижает их прочность. При физи- ческом выветривании (морозные явления) слюды расслаиваются и снижают механиче- скую прочность пород, ускоряя процесс их разрушения | То же |
| Каолинит Al[Si4O10](OH)2 | Форма чешуйчатая, пластинчатая. Размер зё- рен менее 1 мк. Агрегаты рыхлые, плотные, тонкозернистые. Цвет белый, желтоватый, красноватый, буроватый, голубоватый. Блеск матовый у сплошных масс, перламутровый у отдельных пластинок и чешуек. Твердость 1. Спайность весьма совершенная. Излом не- ровный. Жирный на ощупь, легко растирает- ся между пальцами, в сухом виде жадно по- глощает воду. Во влажном состоянии образу- ет необычайно пластичное тесто. При дыха- нии на образец заметен запах глины. Генезис экзогенный. Продукт выветривания магмати- ческих горных пород, образуется главным образом за счет полевых шпатов и слюд. В некоторых случаях образуется в результате | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | совместной коагуляции гелей кремнезема и глинозема на дне природных водных бассей- нов. Является главной составной частью ог- неупорных глин. Используется как водоза- держивающий материал, в красочной про- мышленности. Каолиновая вата используется в качестве теплоизоляционного материала |  |
| Монтморило- нит (Al,Mg)2(OH)2 [Si4010)nH2O | Форма чешуйчатая. Размер чешуек менее 1мк. Обычно встречается в виде пластинча- тых агрегатов и землистых сплошных масс. Цвет белый с сероватым, иногда синеватым оттенком, розовый, розово-красный, иногда зеленый. Блеск в сухом состоянии матовый. Твердость около 1. Спайность чешуек совер- шенная. Жирный на ощупь. Происхождение экзогенное, образуется как продукт выветри- вания магматических пород и разложения вулканических пеплов и туфов. Является ос- новной частью отбеливающих глин, приме- няется в качестве коллоидального связующе- го, придающего водостойкость бетону. Гли- ны, содержащие монтморилонит, сильно на- бухают во влажных условиях, увеличиваясь в объеме до 20 раз | То же |
| Иллит K<1, Al2(OH)2 [(Al, Si)4O10]· nH2O (примерная фор- мула) | Цвет светло-коричневый, зеленоватый, редко черный. Образует землистые массы. Твер- дость 1 – 2. Генезис экзогенный. Входит в со- став глинистых пород. Иногда встречается в чистом виде и добывается как сырье для огне- упоров. Обладает средней набухаемостью и небольшой адсорбцией веществ из растворов | То же |
| Серпентин (змеевик) Mg3[OH]4Si2O5 (serpens – змея; по окраске) | Хороших кристаллов не образует. Скрыто- кристаллические массы, часто смятые, со следами скольжения, иногда с прожилками хризотил-асбеста. Цвет зеленовато-желтый, белый, оливково-зеленый, бурый. Блеск стек- лянный, жирный, восковой. Твердость 2,5 – 3,3. Спайность совершенная в одном направ- лении. Жирный на ощупь. Хрупкий. Излом раковистый, занозистый. Происхождение ме- таморфическое в результате гидротермально- | Силикаты |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | го изменения ультраосновных пород (дунитов, перидотитов). Огнеупорен, щелочестоек, плохой проводник тепла, электричества, звука. Применяется в качестве поделочного и облицовочного камня, а также высокосортного огне- упорного сырья (изготовление форсте- ритовых кирпичей). Входит в состав метаморфических пород (серпентита) |  |
| Хризотил - | Тонковолокнистый минерал. Цвет зеле- | То же |
| асбест | новато-жёлтый, почти белый. Волокна |  |
| (змеевиковидный | мягкие и гибкие, в распущенном виде |  |
| асбест) | снежно-белый. Блеск шелковистый. Твер- |  |
| Mg6[Si4O11] | дость 2 – 3. Излом занозистый. Происхож- |  |
| (OH)6 H2O (от греч. хризос – золото, тилос – волокно) | дение метаморфическое в результате гид- ротермального изменения ультраосновных пород. Волокнистая разновидность сер- пентина. Расщепляется на тонкое волокно толщиной до 0,0001 мм. Огнестоек, щело- |  |
|  | честоек, щелочеупорен, плохой проводник |  |
|  | теплоты, электричества и звука. Асбесто- |  |
|  | вые волокна вместе с цементом использу- |  |
|  | ются для изготовления прочных, коррози- |  |
|  | онно-стойких труб, кафеля для пола и кро- |  |
|  | вельной черепицы, тормозных колодок, |  |
|  | шифера, стенных панелей. Асбест исполь- |  |
|  | зуют для изготовления огнестойких красок |  |
|  | и штукатурок. Входит в состав серпентина |  |
|  | в виде прожилок. За последние годы до- |  |
|  | быча и применение асбестоподобных ми- |  |
|  | нералов заметно снизилась в связи с заме- |  |
|  | ченной их концерогенностью |  |
| Хлорит Mg4Al2[Si2Al2O10] (OH)2 | Кристаллы таблитчатые, чешуйчатые. Агре- гаты сплошные, рыхлые, землистые. Цвет зеленый различных оттенков. Черта зелено- вато-белая, серая. Блеск стеклянный до пер- ламутрового, иногда матовый. Твердость 1,5 – 3. Спайность весьма совершенная. Происхождение метаморфическое. Является породообразующим минералом хлоритовых сланцев, входит в состав многих других ме- таморфических пород | То же |

| 1 |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вермикулит (OH)2(Mg,Fe)3 (Si,Al,Fe,)4O10 4H 2O |  | Чешуйчатые, листоватые, плотные агрега- ты. Цвет золотисто-желтый, желтовато- бурый, бронзово-желтый, иногда с зелено- ватым оттенком. Блеск жирный до матово- го. Твердость 1,0 – 1,5. Спайность совер- шенная в одном направлении. Излом не- ровный. При нагреве вспучивается и распа- дается на тончайшие червеобразные ис- кривленные нити или столбики. При прока- ливании до 900 – 1 0000 С сильно вспучива- ется, увеличиваясь в объёме в I8 – 25 раз, становясь легким (плавает в воде). Проис- хождение гидротермальное и осадочное (при выветривании биотита). Во вспучен- ном виде применяется в строительстве как тепло- и звукоизоляционный материал. Ис- пользуется также при производстве обоев | То же |  |
| Сера S |  | Кристаллы пирамидальные. Агрегаты дру- зы, щетки, сплошные, землистые, натечные, почковидные. Кристаллы бывают и усечён- но-пирамидальные, таблитчатые. Цвет жёл- тый различных оттенков. Блеск жирный. Твердость 1 – 2,5. Спайность несовершен- ная. Излом неровный, раковистый. Очень хрупка. Генезис пневматолитовый. Образу- ется также экзогенным путём в результате разложения гипса битуминозными водами, вследствие разложения сернистых соедине- ний (преимущественно пирита) в зоне окисления, как продукт жизнедеятельности организмов. Применяется в производстве красок, вяжущих для серных бетонов | Самородные элементы |  |
| б) минералы твердые и очень твердые (не берутся ножом, оставляют царапину на стекле, твердость выше 5) |  |  |  |  |
| Ортоклаз (полевые шпаты) K[AlSi3O8] |  | Кристаллы короткопризматические, толсто- таблитчатые. Сплошные, зернистые агрега- ты. Цвет белый, розовый, буровато-жёлтый, красновато-белый. Иногда мясокрасный, серо-зелёный. Блеск стеклянный. Твер- дость6 – 6,5. Спайность совершенная по двум направлениям. Излом ступенчатый. Происхождение магматическое и гидротер- | Силикаты |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | мальное, реже метаморфическое. Входит в состав магматических, а также многих оса- дочных и метаморфических пород. При вы- ветривании переходит в один из глинистых минералов (каолинит и др.) |  |  |  |
| Микроклин K[AlSi3O8] | Окраска мясокрасная, иногда жёлтая, зелё- ная. Твердость 6 – 6,5. Спайность совершен- ная в двух направлениях. Блеск стеклянный. Генезис магматический, гидротермальный, реже метаморфический. Излом ступенчатый. Входит в магматические, осадочные и мета- морфические породы. Сырье для стекольной и керамической промышленности |  |  | То же |
| Альбит Na[AlSi3O8] | Кристаллы таблитчатые, таблитчато- призматические, зубьевидные. Друзы, зер- нисто-кристаллические агрегаты. Цвет бе- лый, реже буровато-желтый, красноватый, зеленоватый, бесцветный. Блеск стеклян- ный. Твердость 6 – 6,5. Спайность совер- шенная по двум направлениям. Хрупок. Из- лом раковистый, неровный. Происхождение магматическое, пневматолитовое, гидротер- мальное и метаморфическое. Входит в со- став магматических, метаморфических, реже осадочных пород. В процессе выветривания переходит в глинистые минералы с образо- ванием в кислой среде каолинита, а в ще- лочной – монтмориллонита |  |  | То же |
| Анортит Ca[Al2Si2O8] | Кристаллы короткостолбчатые и неправиль- ной формы. Цвет розовый, белый, голубова- тый, бесцветный и др. Блеск стеклянный, перламутровый. Спайность совершенная. Твердость 6 – 6,5. Генезис магматический. Входит в состав магматических пород (габб- ро, базальты) |  |  | То же |
| Лабрадор Na[AlSi3O8]+ Ca[Al2Si2O8] | Изоморфная смесь альбита (30 – 50 %) и анортита (50 – 70 %). Цвет серый, темно- серый с ярким синим отблеском по плоско- стям спайности (иризация). Блеск стеклян- ный. Спайность совершенная, излом неров- ный. Генезис магматический. Входит в со- став магматических (габбро, базальты) и ме- |  |  | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | таморфических пород (амфиболиты). В про- цессе выветривания переходит в глинистые минералы |  |
| Нефелин Na[AlSiO4] | Кристаллы (редки) призматические, корот- костолбчатые, толстотаблитчатые. Чаще сплошные, зернистые массы. Окраска серо- вато-белая, серая с различными оттенками. Блеск стеклянный до жирного. Твердость 5,5 – 6,0. Спайность отсутствует. Излом ра- ковистый, неровный. Хрупок. Происхожде- ние магматическое. Породообразующий ми- нерал щелочных изверженных пород (нефе- линовых сиенитов). Встречается также в пегматитах | То же |
| Энстатит Mg2(Si2O6) | Правильные кристаллы редки, имеет приз- матический, реже таблитчатый облик. Бес- цветный, серовато-белый с зеленоватым от- тенком, реже буровато-зеленый. Блеск стек- лянный. Твердость 5,5. Спайность совер- шенная в одном направлении. Происхожде- ние магматическое. Входит в состав многих магматических пород и кристаллических сланцев | То же |
| Тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2 (OH)2 | Кристаллы длиннопризматические, игольча- тые, волосовидные. Агрегаты тонколучи- стые, листоватые, волокнистые, войлокопо- добные, плотные. Цвет белый, серый, свет- ло-зелёный, желтоватый, иногда бесцветен. Черта бесцветная, белая, сероватая. Блеск стеклянный, шелковистый, перламутровый. Тведость 5,5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом занозистый. Происхождение магматическое и метамор- фическое. Образуется в контактах магмати- ческих пород с известняками и доломитами (в скарнах), в кристаллических сланцах и ро- говиках. Содержание тремолита в составе естественных строительных материалов по- вышает их хрупкость. Встречается в мета- морфических породах. В процессе выветри- вания переходит в новые соединения (хло- рит, карбонаты и др.) | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Актинолит Ca2(Mg,Fe2+)5 [Si4O11]2(OH)2 | Форма игольчатая. Цвет от светло- зеленого до темно-зеленого. Черта белая. Твердость 5 – 6.Спайность совершен- ная. Происхождение метаморфическое. Встречается в кристаллических слан- цах, мраморах, серпентинитах | То же |
| Оливин (Mg, Fe)2[SiO4] | Зернистые агрегаты. Цвет желтовато- зеленый. Твердость 6,5 – 7. Блеск стек- лянный, жирный. Спайность средняя. Излом раковистый. Генезис магматиче- ский, реже метаморфический. Входит в состав основных и ультраосновных маг- матических пород (габбро, дуниты, пе- ридотиты и др.) | Оксиды |
| Опал SiO2nH2O | Аморфный минерал. Цвет белый, молоч- ный, желтый, бурый, красный, зелёный, голубой. Блеск восковой, жирный, пер- ламутровый, стеклянный, матовый. Твер- дость 5 – 6,5. Излом раковистый, неров- ный. Происхождение гидротермальное, в связи с вулканической деятельностью (отложения вод гейзеров) и экзогенное в результате выветривания магнезиаль- ных горных пород. Входит в состав оса- дочных пород (трепел, диатомиты, опо- ки). Широко применяется в цементной промышленности в качестве гидравличе- ских добавок, для изготовления лёгкого кирпича. Обладает звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами | Гидроксиды |
| Кварц SiO2 | Шестиугольные призматические кри- сталлы, заканчивающиеся пирамидами. Сплошные, плотные массы и вкрапления в породе. Бесцветный, молочный, жел- тый, золотистый, фиолетовый, бурый, розовый, черный. Блеск по граням кри- сталлов стеклянный, в изломе жирный. Твердость 7. Спайность отсутствует. Из- лом раковистый. Xpупок. Про- исхождение магматическое, осадочное, метаморфическое. Один из наиболее распространенных минералов. Содержит- | Оксиды |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ся во многих магматических, осадочных, метаморфических породах |  |
| Лазурит (лазоревый ка- мень) 3NaAlSiO4CaSО4 (Na2S3) | Кристаллы очень редки, кубической формы. Сплошные плотные массы и неправильной формы зерна в породах. Цвет густой лазо- рево-синий, фиолетовый, иногда голубой или зеленоватый. Черта синяя. Блеск стек- лянный. Твердость 5,0 – 5,5. Спайность не- совершенная. Хрупок. Излом неровный. Происхождение контактно-метасоматическое на контакте кислых и средних магматиче- ских пород с известняками и доломитами. Поделочный камень, природная синяя крас- ка (ультрамарин) | Силикаты |
| Корунд Al2O3 | Кристаллы бочонковидные, столбчатые, пирамидальные. Агрегаты сплошные, зер- нистые. Цвет синевато- или желтовато- серый, жёлтый, зелёный. Разновидности: красный – рубин, синий – сапфир, бесцвет- ный – лейкосапфир. Блеск алмазный до стеклянного. Твердость 9. Спайность отсут- ствует. Излом неровный до раковистого. Хрупкий. Происхождение магматическое, метаморфическое. Входит в состав квар- цитов, кристаллических сланцев | Оксиды |
| Алмаз С | Форма – октаэдры, реже кубы. Окраска желтая, оранжевая, голубая, зеленая. Блеск – алмазный. Спайность совершенная. Излом раковистый, реже ступенчатый. Твердость 10. Происхождение магматическое (залега- ет в виде отдельных кристаллов в ультраос- новных породах). Используется как абра- зивный материал и при бурении скважин | Самородные элементы |
| Минералы тёмноокрашенные а) минералы мягкие и средней твердости (легко берутся ножом, не оставляют царапину на стекле) |  |  |
| Биотит K(Mg, Fe)3 [AlSi3O10](OH,F)2 | Кристаллы таблитчатые, часто столбчатые, пирамидальные. Агрегаты сплошные, пла- стинчатые и чешуйчато-зернистые. Цвет | Силикаты |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | черный, коричневый, бурый, иногда с красноватым и зеленоватым оттенками. Блеск стеклянный, на плоскостях спайно- сти с перламутровым отливом. Твердость 2 – 3. Спайность весьма совершенная. Происхождение магматическое, мета- морфическое. Входит в состав многих магматических и метаморфических пород (граниты, гнейсы, сланцы и др.). При вы- ветривании переходит в минерал верми- кулит и далее в хлорит. Присутствие его в составе естественных материалов не- сколько понижает их прочность |  |
| Графит С | Кристаллы редки (шестиугольные пла- стинки, таблички). Агрегаты плотные, землистые, зернистые, тонкочешуйчатые, реже шестоватые или волокнистые. Цвет черный до стального серого. Черта чер- ная, блестящая. Блеск матовый. Твер- дость 1. Жирен на ощупь, пачкает руки. Спайность совершенная в одном направ- лении. Генезис магматический, осадоч- ный, метаморфический (результат мета- морфизма углей). Месторождения графи- та встречаются также среди магматиче- ских пород. Применяется в лакокрасоч- ной промышленности, как смазочное ве- щество | Самородные элементы |
| Бурый желез- няк (лимонит) 2Fe2O3nH2O | Скрытокристаллический или аморфный. Плотные и землистые массы, часто с приме- сями глинистых частиц, нередко образуют оолиты, концентрически-скорлуповатые агрегаты. Цвет желтый, бурый до черного. Черта желтовато-бурая. Блеск полуметалли- ческий, шелковистый, матовый. Твердость от 1 (у рыхлых разновидностей) до 4 – 5. Хрупок. Происхождение экзогенное вслед- ствие окисления железосодержащих минера- лов, а также как химический осадок морей. Образуется также на дне болот и озёр при участии железобактерий. Используется для изготовления краски (железной) охры | Гидроксиды |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| б) минералы твердые (не берутся ножом. Оставляют царапину на стекле, твер- дость свыше 5) |  |  |
| Авгит Са(Mg,Fe,Al)3 [(Si,Al)2O6] | Кристаллы короткопризматические, вось- миугольные. Агрегаты зернистые. Цвет чёрный, зеленовато- и буровато-черный, реже темно-зелёный. Блеск стеклянный. Твердость 5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом неровный. Хрупок. Продуктами выветривания авги- та являются вторичная роговая обманка, хлорит, каолинит, лимонит. Присутствие авгита делает породу хрупкой и трудно поддающейся полировке. Происхождение магматическое. Главнейшая часть магма- тических основных и ультраосновных пород (габбро, пироксенит и др.) | Силикаты |
| Роговая обманка Ca2 (Mg, Fe2+)5 ( Al, Fe3+) [(Si,Al)4O11]2(OH)2 | Кристаллы призматические, столбчатые, реже изометрические. Агрегаты шестова- тые, зернистые. Цвет зеленый или бурый различных оттенков до черного. Черта зеленоватая. Блеск стеклянный, шелко- вистый на плоскостях спайности. Твер- дость 5,5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом занозистый, иногда раковистый. Происхождение маг- матическое. Породообразующий минерал основных изверженных пород (габбро, диабазов и др.). Присутствие роговой обманки придает естественным строи- тельным материалам вязкость при обра- ботке | То же |

32

Определение физических свойств минералов (пример заполнения таблицы)

| № п/п | Ми- не- рал | Цвет |  | Блеск | Твёр- дость по Моосу | Спайность | Излом | Особые свой- ства | Класс | Генезис | Значимость минерала в породооб- разовании. Применение в промыш- ленности строитель- ных мате- риалов (для ПСК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мине- рала | черты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Каль- цит | Белый | Белая | Стеклян- ный | 3 | Совер- шенная в трех направле- ниях | Ровный по спайно- сти | Бурно вски- пает при дейст- вии соля- ной кисло- ты | Карбона- ты | Экзоген- ный | Породооб- разующий минерал из- вестняков, известко- вых туфов, мраморов |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Галенит | Свин - цово - серый | Серо- вато - черная | Метал- личес- кий | 2,5 | Совер- шенная в 3 трех направле- ниях | Ровный | Нет | Сульфи- ды | Эндо- генный | Для приго- товления свинцовых белил |
| 3 | Мала- хит | Ярко- зелё- ный | Блед- но- зелё- ная | Стеклян- ный | 3,5 - 4,0 | Совер- шенная | Неров- ный | Хрупок | Карбона- ты | Экзоген- ный | Для внут- ренней облицовки зданий. Из земли- стых разно- видностей изготавли- вают краску |

Контрольные вопросы к разделу 1

  - Что такое минерал? Как они образуются?

  - По каким внешним признакам отличают минералы?

  - Какие минералы называют породообразующими?

  - Что понимают под блеском минералов? С какими видами блеска вы ознакомились?

  - Какие минералы вы запомнили из эталонной шкалы твердости (шкалы Мооса)?

  - Что означает спайность минералов?

  - Как	классифицируют	минералы	по	кристаллохимическим свойствам?

  - Какими	особыми	свойствами	характеризуются	минералы кальцит и галит?

  - Чем отличается мусковит от биотита?

  - Какой минерал растворим в воде? к какому классу он относится? в составе какой породы он является породообразующим?

  - По каким физическим свойствам можно отличить галит от кварца, кварц от ортоклаза?

  - Почему не допускается примесь пирита в строительных материалах?

  - Какой минерал сильно набухает во влажных условиях, увеличиваясь в объеме?

  - Какие минералы из шкалы твердости Мооса относятся к мягким, средней твердости, твердым и очень твердым?

  - Какой класс минералов включает около 800 минералов?

  - Какой генезис имеет минерал хлорит?

  - Где в строительстве применяют серу?

  - Какой генезис имеет алмаз?

Библиографический список

- Ананьев  В.П.  Инженерная  геология:  учебник  для  строит.   спец. вузов / В.П.Ананьев, А.Д.Потапов. – 4-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2007. – 575 с.

- Ананьев В.П. Основы геологии, минералогии и петрографии: учебник для вузов / В.П.Ананьев, А.Д.Потапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 398 с.

- Ананьев В.П. Инженерная геология / В.П. Ананьев, В.И. Коробкин. – М.: Высшая школа, 1973. – 300 с.

- Ананьев В.П. Минералогия и петрография: учебное пособие / В.П.Ананьев. – Ростов н/Д: Рост. гос. акад. стр-ва, 1993. – 84 с.

- Баженов Ю.М. Технология бетона: учеб. пособие для строит. ву- зов/Ю.М.Баженов. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 1987. – 415 с.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 31с.

- ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технич. условия.- М.: Изд-во стандартов, 1992. – 23 с.

- ГОСТ 25820-83. Бетоны легкие. Технич. условия. – М.:Изд-во стандар- тов, 1983. – 11 с.

- ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 15 с.

- ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1993. – 11 с.

- ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производ- ства вяжущих материалов. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 5 с.

- ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.

- ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 9 с.

- ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 23 с.

- Дорожно-строительные материалы: учеб. для вузов / И.М. Грушко, И.В. Королёв, И.М. Борщ, Г.М. Мищенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс- порт, 1991. – 357 с.

- Комар А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г.Комар. – М.: Высшая школа, 1983. – 487 с.

- Комар А.Г. Технология производства строительных материалов / А.Г. Комар, Ю.М. Баженов. – М.:Высшая школа, 1990. – 443 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

- МИНЕРАЛЫ	4

  - Общие сведения о минералах	4

  - Генезис минералов	5

  - Химический состав, форма, оптические, физические

и особые свойства минералов	7

  - Классификация минералов	12

  - Методика визуального определения минералов	14

Контрольные вопросы к разделу 1	34

- ГОРНЫЕ ПОРОДЫ	34

  - Магматические горные породы	35

  - Осадочные горные породы	41

  - Метаморфические горные породы	47

  - Методика определения наименования горных пород

по внешним признакам	48

Контрольные вопросы к разделу 2	66

Приложение	67

Библиографический список	70