ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе изложены условия образования минералов, их физические свойства, классификация минералов по химическому составу, методика визуального определения минералов, значение их в породообразовании и методики применения при изготовлении строительных изделий и конструкций.

Во втором разделе дано подробное описание горных пород различных генетических групп: магматических, осадочных и метаморфических; рассмотрены их структурно-текстурные особенности, минеральный состав; изложены методики определения наименования пород по внешним признакам и применения их в строительстве.

Рассмотрены формы залегания интрузивных, эффузивных и осадочных пород. Даны предложения по учёту характера залегания пород при проектировании инженерных сооружений.

В приложении приведено подразделение скальных пород по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии в соответствии с ГОСТ 25100-95, дана классификация крупнообломочных пород и песков по гранулометрическому составу. Для связных пород приведены классификации по показателю текучести, содержанию галечниковых (щебёнистых) или гравелистых (дресвяных) включений, по содержанию песчаных частиц и указана пригодность грунтов для дорожного строительства.

Учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами разделов «Минералы» и «Горные породы» без использования дополнительной литературы. Пособие может быть использовано также преподавателями при проведении лабораторных работ по данным темам и инженерами-строителями, строителями-технологами для решения задач, связанных с применением горных пород в строительстве.

ЛЕКЦИЯ 1 МИНЕРАЛЫ

  - Общие сведения о минералах

Минералы (лат. minera – руда) – это природные химические соединения или самородные элементы, образовавшиеся в результате естественных физико-химических процессов в земной коре, на поверхности Земли или прилегающих к ней оболочках.

Наука о составе, строении, свойствах и происхождении минералов называется минералогией.

Различают два вида минералов: 1) природного происхождения;

2) искусственные, созданные в результате техногенной деятельности человека (в том числе и целенаправленной). Искусственные минералы в настоящем пособии не рассматриваются.

Известно около 7 000 природных минералов и их разновидностей. Большинство из них встречаются редко. Это акцессорные минералы (акцессории) (лат. accessorias – добавочный), входящие в состав горных пород в очень малых количествах (менее 1 %), но часто имеющие важное диагностическое значение. Так, например, пирит (FeS2) даже в количестве 1 – 2 % резко ухудшает строительные свойства магматических пород и делает их непригодными для использования в качестве облицовочного материала.

Минералы, составляющие основную массу горной породы, называют породообразующими. Таких минералов в природе известно немногим более 100. Каждый минерал имеет определенное внутреннее строение, химический состав, присущие только ему внешние признаки, свои характерные оптические и физические свойства.

Всё это обусловливается условиями тех геологических процессов, в которых рождаются минералы. Каждый минерал может существовать в природе лишь в определенных термодинамических условиях. При изменении этих условий минералы видоизменяются или полностью разрушаются.

Большинство минералов имеют кристаллическое строение, которое выражается в их геометрически правильной многогранной форме – кристаллах. Составляющие кристалл элементарные частицы (атомы, ионы или молекулы) располагаются в строго определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. Для кристаллов характерна анизотропность, т.е. их физические и оптические свойства разные по различным направлениям. Значительно реже встречаются минералы с аморфным (стеклообразным) строением вещества. Слагающие их элементы расположены беспорядочно и менее плотно упакованы по сравнению с минералами, имеющими кристаллическую решетку. Аморфные по строению минералы по своим свойствам изотропны, т.е. характеризуются одинаковыми свойствами по всем направлениям. Для них характерна неправильная внешняя форма. Аморфное состояние редко бывает устойчивым и чаще всего со временем стремится перейти в кристаллическое состояние. Например, минерал опал (аморфный кремнезём) со временем переходит в халцедон с кристаллической решеткой.

Наука, занимающаяся изучением кристаллов, т.е. их возникновением, ростом, внешней формой, внутренним строением и физическими свойствами, называется кристаллографией.

  - Генезис минералов

Различают три основных процесса минералообразования, т.е. три основных типа генезиса: эндогенный, экзогенный и метаморфический.

Эндогенное происхождение имеют минералы, образовавшиеся из магмы в процессе её остывания. Эндогенное происхождение подразделяют на магмагенное, гидротермальное и пневматолитовое.

Магмагенное происхождение имеют минералы, образование которых связано непосредственно с магмой. По мере понижения температуры магмы при подъеме её к поверхности Земли происходят дифференциация расплава, кристаллизация и затвердение (в условиях высоких температур и давления). Таким путем образуются кварц, полевые шпаты (ортоклаз, микроклин, плагиоклазы), слюды (мусковит, биотит), пироксены (авгит, энстатит), амфиболы (роговая обманка, актинолит, тремолит, хризотил-асбест), пирит, халькопирит, магнетит, алмаз и многие другие.

Гидротермальный генезис имеют минералы, образовавшиеся из жидких горячих компонентов, выделяемых магмой. Проникая в трещины, эти горячие растворы оказываются в условиях более низких температур и давления, вследствие чего из них выпадают минералы. Таким путем образуются полиминеральные жилы, содержащие кварц, флюорит, самородные элементы (серебро, золото, ртуть), сульфиды (пирит) и др.

Если минералы образуются из газообразных компонентов, выделяемых магмой, их генезис называют пневматолитовым. Таким способом образуются касситерит (оловянный камень), минералы бора и др.

Минералы эндогенного происхождения входят в основном в магматические породы. Это минералы, как правило, плотные, с большой твердостью, стойкие к воде, кислотам и щелочам.

Экзогенный процесс образования минералов свойственен поверхности и самой верхней части земной коры. Минералы здесь образуются как в континентальных, так и в морских условиях, в тесном контакте и взаимодействии между собой земной коры, атмосферы, гидросферы и биосферы. В сложных процессах минералообразования принимают участие кислород, углекислота из воздуха атмосферы, различного состава водные растворы, живые растительные и животные организмы, их остатки и продукты жизнедеятельности, колебания температур, солнечная энергия.

Экзогенный процесс делят на три основных вида минералообра- зования: 1) разрушение одних и создание других минералов; 2) выпадение из водных растворов; 3) биогенное формирование.

Первый вид – разрушение одних и создание других минералов происходит на поверхности земной коры в результате процесса выветривания. Магматические минералы, как и магматические горные породы, на поверхности Земли в течение миллионов лет, т.е. в пределах геологического времени, распадаются на составные части, и из продуктов их разрушения формируются новые минералы, устойчивые в данных условиях. Характерными для таких условий являются глинистые минералы, а также минералы, относящиеся к оксидам, карбонатам и сульфатам.

Второй вид – выпадение минералов из водных растворов (моря, океаны, озера, реки, подземные воды и вновь созданные водохранилища).

Все природные воды содержат в растворенном виде соли, иногда в очень большом количестве. Так, в воде океанов присутствуют хлориды и сульфаты натрия, калия, магния, кальция (до 35 г/л), в соляных озерах – хлориды и сульфаты магния и частично натрия и калия, в речной воде, в озерах и водохранилищах – в основном углекислые соли.

Выпадение солей из растворов происходит в периоды интенсивного испарения воды, а также при температурных изменениях в водном растворе.

Таким путем формируются минералы: гипс CaSO4 · 2 H2O; галит NaCl; мирабилит Na2SO4 10 H2O и др.

Третий тип минералообразования – биогенное формирование. Минералы формируются в процессе жизнедеятельности животных и растительных организмов, особенно обильно населяющих мелководные участки морей и других водоемов. Например, морские водоросли и простейшие морские организмы поглощают углекислый кальций и при отмирании оставляют минеральные накопления в виде кальцита CaCO3 и арагонита. Диатомовые водоросли, морские губки используют для своих скелетов кремнезем. Таким путем образуется минерал опал SiO2 nH2O. Железопоглощающие бактерии создают накопления гидроксида железа (минерал лимонит – источник формирования бурых железняков).

Экзогенные минералы входят в состав различных осадочных пород.

Метаморфический генезис минералов связан с перерождением ранее образовавшихся минералов (эндогенных и экзогенных) под воздействием высоких температур, давлений, горячих вод и газов. Возникают новые термодинамические условия, не свойственные условиям существования этих минералов. Минералы в новых условиях начинают видоизменяться: одни разрушаются, другие перекристаллизовываются, третьи дают новые минеральные образования. Так возникают метаморфические минералы, в большинстве силикатного состава. Многие из минералов метаморфического генезиса имеют листоватую или чешуйчатую форму (тальк, хлорит и др.). Минералы метаморфического генезиса входят в основном в состав метаморфических горных пород. Процесс замещения одних минералов другими с изменением их химического состава при взаимодействии с газовой средой или магматическими растворами называют метасоматозом.

  - Химический состав, форма, оптические, физические и особые свойства минералов

Химический состав. Каждый минерал характеризуется определенным химическим составом. Химический состав кристаллических минералов выражается кристаллохимической формулой, которая одновременно показывает количественные соотношения элементов и характер их взаимной связи в пространственной решетке. Примерами таких формул минералов являются: каолинит Al [Si4O10](OH)2, авгит

(Ca, Na)(Mg, Fe, Al)[(SiAl2) O6]. Химическая формула аморфных минералов отражает только количественное соотношение минералов.

В составе многих минералов экзогенного генезиса содержится вода. Молекулярная вода не участвует в строении пространственной решетки минералов и её удаление лишь обезвоживает минерал. Например, после нагревания гипса CaSO4 · 2H2O остается CaSO4, называемый ангидритом. Химически связанная вода в виде OH входит в пространственную решетку, например, глинистых минералов и её удаление приводит к разрушению минерала.

Форма (габитус) – облик. Минералы обладают различной внешней формой. В природных условиях они чаще всего приобретают неправильные очертания. Хорошо ограненные кристаллы встречаются сравнительно редко. Разнообразные формы кристаллов делят на несколько видов: изометрические формы – одинаково развитые по всем трем направлениям (пирит, галит); вытянутые в одном направлении формы – призматические, столбчатые, игольчатые, лучистые (кварц, асбест, роговая обманка, астрофиллит); вытянутые в двух направлениях формы – таблитчатые, пластинчатые, листоватые, чешуйчатые (слюда, графит). Многие кристаллические минералы имеют сложный неправильный облик, образуя натёчные формы, дендриты и т.д. Натёчные формы минералов имеют вид сосулек, почек или гроздей. Натёки, свисающие сверху в виде сосулек, называются сталактитами, а нарастающие навстречу снизу-вверх – сталагмитами. Помимо единичных форм кристаллов встречаются и их скопления: друзы (сростки кристаллов), дендриты (тонкие кристаллы, подобные веткам растений). Тонкие пленки минералов на поверхности горных пород называют налетами.

Размер минералов может быть менее 0,001 мм (глинистые минералы). В отдельных случаях размер кристаллов минералов может достигать нескольких метров (кварц, мусковит).

Оптические свойства минералов. Основными оптическими свойствами минералов являются цвет, цвет черты, прозрачность, блеск.

Цвет минералов является важным диагностическим признаком. Некоторые минералы характеризуются только им присущим цветом: например, малахит всегда имеет зелёный цвет, азурит – синий, киноварь – красный. Минералы могут иметь самую разнообразную окраску, зависящую как от химического состава самого минерала, так и от примесей таких элементов, как железо, никель, кобальт, титан, медь, хром, уран и др. Основной цвет минералов связан с их химическим составом, другой цвет или цветовые оттенки обусловливаются различными примесями. Например, кварц в чистом виде бесцветен, а за счет примесей может быть фиолетовым, дымчатым, черным, золотистым, зеленым, молочным и т.д.

Цвет черты – это цвет минерала в порошке. Некоторые минералы в порошкообразном состоянии имеют цвет, отличный от цвета в куске. Например, минерал пирит имеет латунно-желтую окраску в крупных зернах, а цвет черты – зеленовато-черный. Минерал кальцит имеет белую черту независимо от окраски этого минерала в куске. Особенно характерным цвет черты является для малопрозрачных и непрозрачных минералов. В отличие от цвета минерала цвет его черты служит более постоянным признаком. Порошок можно получить, проводя куском минерала черту на белой шероховатой фарфоровой пластинке, при условии, что, твердость его меньше твердости фарфора. Если твердость минерала выше твердости фарфора, то минерал образует на фарфоре царапину.

Прозрачность минералов – способность пропускать через себя свет. Выделяют три группы минералов: прозрачные (кварц, мусковит), полупрозрачные (гипс, халцедон) и непрозрачные (пирит, графит и др.). Многие непрозрачные минералы становятся прозрачными (полупрозрачными) в тонких пленках.

Блеск минералов – способность отражать свет поверхностью своих кристаллов. Блеск не зависит от цвета минералов. Среди минералов выделяют блеск металлический и неметаллический.

Металлический блеск минералов напоминает блеск полированной поверхности металла. Такой блеск имеют самородные металлы, сульфиды, некоторые оксиды. К этой же группе относятся минералы с металловидным блеском, который напоминает блеск потускневшего металла (магнетит, графит, ильменит).

Минералы с неметаллическим блеском обычно прозрачные или полупрозрачные. Среди них выделяют следующие разновидности блеска: стеклянный (кальцит, ортоклаз, горный хрусталь и др.); жирный – поверхность минерала как бы отливает жиром, характерен для светлоокрашенных минералов (тальк, сера, нефелин); перламутровый

– поверхность кристаллов отливает радужным цветом (мусковит, гипс и др.); шелковистый – характерен для минералов волокнистого строе- ния (хризотил – асбест, селенит и др.); алмазный – очень яркий, ис- крящийся (алмаз, сфалерит, киноварь и др.); смолистый – подобен жирному блеску, но свойственен тёмноокрашенным  минералам (например, шунгит); восковой – некоторые светлоокрашенные минералы с тонкозернистым и тонковолокнистым строением (например, халце- дон); матовый – обычно минералы в виде землистых скоплений (као- линит, монтмориллонит и др.).

Физические и особые свойства минералов. Физические свойства минералов определяются в основном двумя факторами: природой химических элементов, входящих в их состав, и взаимным расположением этих элементов.

Наиболее характерными физическими свойствами минералов являются твердость, спайность, излом, плотность.

Твёрдость – способность минералов противостоять внешним механическим воздействиям (царапанию, шлифованию, сверлению и т.д.).

Степень твердости минералов связана с химическим составом и строением пространственной решетки. Анизотропные кристаллы в разных направлениях имеют неодинаковую твердость.

Твердость минералов определяют сравнением с твердостью эта лонной шкалы Мооса (Фридрих Моос, австрийский минеролог, 1773 – 1839), которая включает 10 минералов в порядке увеличения твердости. По шкале Мооса определяют относительную, т.е. условную, твердость минерала по отношению к другим минералам. Истинная твердость выражается в цифровых величинах (МПа) и определяется специальными приборами.

Определение твердости методом Мооса производится путем царапания. Более твердые эталонные минералы царапают более мягкие. По твердости эталонные минералы подразделяют на четыре группы: мягкие (тальк, гипс); средней твердости (кальцит, флюорит, апатит); твердые (ортоклаз, кварц); очень твердые (топаз, корунд, алмаз). Мягкие минералы чертятся ногтем. Минералы средней твердости царапаются ножом, стальной иглой. Твердые минералы оставляют царапину на стекле. Очень твердые минералы режут стекло (табл. 1).

Большинство минералов в соответствии со шкалой Мооса имеют твердость от 2 до 6. Твердость минералов в порошке и кристаллов может быть различной, например, гематит в кристаллах имеет твердость 6, а в виде красной охры всего 1.

На практике твердость можно определять с помощью простейших предметов. Например, карандаш имеет твердость 1; ноготь – 2 – 2,5; бронзовая монета – 3,5 – 4; стекло – 5; стальная игла – 6.

Спайность – способность минералов раскалываться или расщепляться по определенным направлениям с образованием плоскостей раскола. Это свойство обусловлено внутренним строением кристаллов и не зависит от их внешней формы. Спайность в минералах бывает: 1) весьма совершенная (мусковит, биотит); 2) совершенная, в том числе: в трех направлениях (кальцит), в двух направлениях (ортоклаз), в одном напралении (роговая обманка); 3) средняя (флюорит); 4) несовершенная (апа- тит); 5) весьма несовершенная, т.е. отсутствует (кварц).

Таблица 1 - Твердость минералов

| Эталонный минерал | Твердость по шкале Мооса | Число истинной твердости, МПа | Визуальный признак твердости | Твердость по группам минералов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальк | 1 | 24 | Чертится ногтем | Мягкие |
| Гипс | 2 | 360 |  |  |
| Кальцит | 3 | 1 090 | Царапается ножом, стальной иглой | Средней твердости |
| Флюорит | 4 | 1 890 |  |  |
| Апатит | 5 | 5 360 |  |  |
| Ортоклаз | 6 | 7 967 | Царапает стекло | Твердые |
| Кварц | 7 | 11 200 |  |  |
| Топаз | 8 | 14 270 | Режет стекло | Очень твердые |
| Корунд | 9 | 20 600 |  |  |
| Алмаз | 10 | 100 600 |  |  |

Излом проявляется в результате разламывания минералов не по спайности. При этом образуются поверхности различной формы – ступенчатые, раковистые, занозистые, шероховатые. Раковистый излом характерен для минералов без спайности (кварц, опал). Занозистый излом наблюдается у минералов волокнистого сложения.

Плотность минералов колеблется в широких пределах – от менее 1 до 23 г/см3. Минералы с высокой плотностью всегда содержат металлы. Большинство минералов имеют плотность от 2 до 10 г/см3, а наиболее распространенные (породообразующие) – от 2,5 до 3,5 г/см3. По плотности минералы подразделяются на три группы: легкие – до 2,5 г/см3 (гипс, каменная соль, сера и др.); средние – от 2,5 до 4,0 г/см3 (кварц, полевые шпаты, кальцит и др.); тяжелые – больше 4,0 г/см3 (рудные минералы).

Особые свойства. Ряд минералов характеризуется особыми, специфическими свойствами. Так, для карбонатов характерна реакция со слабой (10 %-ной) соляной кислотой с выделением углекислого газа в виде пузырьков. Бурно реагирует с соляной кислотой кальцит в куске, доломит – после измельчения его в порошок, магнезит – после его нагревания. Вскипают с соляной кислотой также многие сульфиды с образованием сероводорода, легко отличимого по характерному запаху.

К особым свойствам также относят растворимость в воде (галит), растворимость в соляной кислоте (гипс), вкус (галит – солёный, сильвин

– горький), горючесть (сера), магнитные свойства (магнетит), жирные на ощупь (тальк, графит), радиоактивность и др. Различные радиоактивные химические элементы (238U, 232Th, Ra и др.) содержат 97 природных минералов. Наиболее часто радиоактивные минералы присутствуют в гранитах и глинах. Низкую радиоактивность имеют известняки и песок кварцевый.

  - Классификация минералов

Основой классификации минералов являются их внутренняя структура и химический состав. В соответствии с кристаллохимической классификацией все минералы делят на 10 классов (таблица 2).

Таблица 2 - Классы минералов и типичные для них минералы

| № п/п | Класс | Минерал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силикаты | Ортоклаз K[AlSi3O8] |
| 2 | Карбонаты | Кальцит CaCO3 |
| 3 | Оксиды | Кварц SiO2 |
| 4 | Гидроксиды | Опал SiO2 · nH2O |
| 5 | Сульфиды | Пирит FeS2 |
| 6 | Сульфаты | Гипс CaSO4 · 2H2O |
| 7 | Галоиды | Галит NaCl |
| 8 | Фосфаты | Апатит Ca5(F, Cl) [PO4]3 |
| 9 | Вольфраматы | Вольфрамит (Fe, Mn)WO4 |
| 10 | Самородные элементы | Алмаз C |

Силикаты – наиболее многочисленный класс, включающий до 800 минералов, являющихся основной составной частью большинства магматических и метаморфических пород. По массе они составляют около 75 % земной коры. В химическом отношении силикаты представляют собой сложные соединения, в состав которых входят Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, O, H и другие элементы. Среди силикатов выделяют группы минералов, характеризующиеся некоторой общностью состава и строения: полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды, а также оливин, тальк, хлориты и глинистые минералы. Все эти минералы по своему составу алюмосиликаты и своим происхождением обязаны эндогенному, экзогенному и отчасти метаморфическим процессам минералообразования.

Большинство из них имеют эндогенное происхождение (ортоклаз, плагиоклаз, авгит, оливин и др.). Метаморфический генезис имеют тальк, хлорит. Экзогенное происхождение характерно для глинистых минералов, образовавшихся на поверхности земли в процессе выветривания алюмосиликатных эндогенных минералов. Породообразующее значение из них имеют каолинит, монтмориллонит и гидрослюда. Эти минералы являются главной составной частью многих осадочных пород (глины, суглинки и др.).

Минералы класса силикатов имеют различную внешнюю форму, например, хризотил-асбест по форме волокнистый, а гидрослюда – не видимые простому глазу слюдоподобные пластинки.

Карбонаты. В класс карбонатов входят минералы, представляющие собой соли угольной кислоты. К ним относятся более 80 минералов. Их масса составляет 1,7 % земной коры. Наиболее распространены кальцит, доломит, магнезит. Происхождение в основном экзогенное и связано с водными растворами. В контакте с водой карбонаты снижают свою механическую прочность, хотя и слабо, но растворяются в воде, разрушаются в кислотах.

Оксиды и гидроксиды. Эти два класса объединяют около 200 минералов, на их долю приходится до 17 % всей массы земной коры. К оксидам относится один из самых распространенных минералов – кварц, а также корунд и гематит. Гидроксиды широко распространены в поверхностной части земной коры. Это в основном опал и бурый железняк (лимонит). Основное количество минералов этих двух классов образуется в экзогенном процессе минералообразования. Присутствуют во всех типах горных пород.

Сульфиды – соли сероводородной кислоты. Они насчитывают до 200 представителей, но общее количество их в земной коре незначительно (менее 0,25 %). Несмотря на это, роль сульфидов в народном хозяйстве достаточно велика, эта группа минералов служит для получения многих необходимых элементов: меди, цинка, свинца и др. Для них характерны металлический блеск и малая твердость. В зоне выветривания эти минералы легко разрушаются. Примесь сульфидов к естественным строительным материалам снижает их качество. Большинство минералов этого класса образуется в магматических процессах, особенно в гидротермальных, в ряде случаев – в экзогенных условиях. Содержатся в виде вкраплений во всех типах пород, в том числе осадочных образованиях. Наиболее распространенными минералами являются пирит, халькопирит и галенит.

Сульфаты. К этому классу относятся около 260 минералов, общее содержание их в земной коре не более 0,1 %. В основном это продукты выпадения из водных растворов. Характеризуются малой твердостью, светлой окраской. Сравнительно хорошо растворяются в воде. Отдельные минералы, например, гипс, содержат воду. В основном эти минералы являются сульфатами Na, K, Ca, Mg. Наибольшее распространение имеют гипс и ангидрит. При соприкосновении с водой ангидрит переходит в гипс, увеличиваясь в объеме до 33 %. Сульфаты являются типичными минералами осадочных образований.

Галоиды. Галоидные соединения включают около 100 минералов, из которых наибольшее распространение имеют галит, сильвин и флюорит. Происхождение минералов экзогенное (галит, сильвин) и эндогенное (флюорит). По окраске эти минералы светлые, часто прозрачные. Многие из них растворяются в воде.

Фосфаты. К этому классу относят минералы, представляющие собой соли ортофосфорной кислоты. Генезис – преимущественно эндогенный. Наиболее распространенным из них является апатит. Известно около 300 представителей минералов этого класса, содержание их в земной коре около 1 %. Большинство минералов редкие.

Вольфраматы – соли вольфрамовой кислоты. Имеют твердость около 4 – 5, плотность 6,5 – 7,5 г/см3. Происхождение пневматолитовое и гидротермальное. Типичный представитель – минерал вольфрамит.

Самородные элементы составляют менее 0,1 % массы земной коры. К этому классу относятся: золото, платина, серебро, медь, сера, графит, алмаз. Серу и графит применяют в лакокрасочной промышленности, алмаз – при бурении скважин в особо твердых породах, для нарезки швов в бетоне, при сверлении отверстий в строительных конструкциях.

Химический состав, оптические, физические и особые свойства минералов приведены в таблице 3.

  - Методика визуального определения минералов

Для визуального определения наименования минералов необходимо иметь 10 %-ный раствор соляной кислоты, фарфоровую пластинку, железный гвоздь либо перочинный нож, стальную иглу, лезвие бритвы, а также кусочек оконного стекла.

Сначала минералы необходимо разделить по их блеску, т.е. отделить минералы с металлическим блеском от минералов, имеющих блеск неметаллический (стеклянный, перламутровый, жирный, восковой, матовый). Минералы с металлическим блеском следует отнести к сульфидам и в зависимости от их окраски и цвета черты определить их наименование в соответствии с табл.3 (пирит: цвет латунно- желтый, черта черная; галенит: цвет свинцово-серый, черта серовато- черная; сфалерит: цвет коричневый, черта желтая; киноварь: цвет красный, иногда свинцово-серый, черта красная).

Минералы с неметаллическим блеском разделяют по окраске. Светлоокрашенные минералы отделяют от минералов с темной окраской. К светлоокрашенным относятся бесцветные, белые, светло- серые, светло-зеленые, розовые и желтые минералы. После этого светлые минералы разделяют по твердости. Минералы мягкие и средней твердости отделяют от твердых минералов (с твердостью более 5). Среди мягких и средней твердости светлоокрашенных минералов могут находиться гипс, ангидрит, барит, мирабилит, галит, сильвин, флюорит, кальцит, магнезит, доломит, малахит, азурит, тальк, мусковит, каолинит, монтмориллонит, хризотил-асбест, хлорит, вермикулит, сера.  Светлые минералы проверяют на взаимодействие с 10 %-ным раствором соляной кислоты. По этому признаку подразделяют минералы, относящиеся к карбонатам (кальцит, доломит, магнезит). По весьма совершенной спайности различают слюды (мусковит, хлорит), по жирности на ощупь – тальк, по лёгкому растиранию между пальцев – каолинит и монтмориллонит. У оставшихся мягких и средней твердости светлоокрашенных минералов исследуют их физические свойства (твердость, блеск, спайность, цвет черты) и в соответствии с табл. 3 определяют наименование минерала.

Среди светлоокрашенных твердых минералов (не берутся ножом, оставляют царапину на стекле) могут находиться ортоклаз, микроклин, альбит, анортит, нефелин, энстатит, тремолит, актинолит, опал, кварц, лазурит, корунд, оливин. Их подразделяют, пользуясь табл. 3, по характерным для каждого из них свойствам (актинолит – лучистое строение, кварц – жирный в изломе, полевой шпат в отличие от кварца – по наличию спайности и стеклянному блеску, лазурит – по густой лазорево-синей окраске и т.д.).

К темноокрашенным относятся тёмные малопрозрачные минералы, имеющие черный, темно-зеленый, коричневый, коричнево-бурый и другие цвета. Темноокрашенные минералы также следует разделить по твердости (отделить минералы мягкие и средней твердости, которые легко берутся ножом, не оставляют царапину на стекле, от минералов твердых, которые не берутся ножом и оставляют на стекле царапину). Среди мягких и средней твердости темноокрашенных минералов могут находиться биотит, графит и бурый железняк (лимонит). Эти минералы легко отличить друг от друга по следующим свойствам: биотит легко расщепляется на пластины; графит чертит бумагу, мажет пальцы; бурый железняк (лимонит) имеет желтовато-бурую черту.

Среди тёмноокрашенных твердых минералов (твердость более

- могут находиться авгит, роговая обманка и лабрадор. Авгит отличают от роговой обманки по форме кристаллов (у авгита кристаллы в виде коротких столбиков, у роговой обманки кристаллы преимущественно длиннопризматические, излом занозистый). Лабрадор отличают от авгита и роговой обманки по совершенной спайности в двух направлениях.

Результаты определений оформляют в виде таблице 4.

Таблица 3 - Минералы и их физические свойства

| Наименование минерала, химическая формула |  |  | Физические свойства, генезис, значимость в породообразовании, применение в строительстве |  | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит Fe S2 |  |  | Блеск металлический, форма кристаллов кубическая, реже октаэд- рическая с характерной штриховкой на гранях, параллельной рёбрам. Часто образует вкрапленники (кристаллики или округлые зёрна) в разнообразных горных породах. Цвет латунно-жёлтый, черта чёрная. Блеск сильный металлический. Твердость 6 – 6,5. Спайность несовершенная. Излом неровный. Происхождение различное: магматическое, контактно-метасоматическое (в скарнах, грейзенах), гидротермальное, осадочное (в виде конкреций, желваков в глинах), ме таморфическое (в кристаллических сланцах). Примесь пирита в строительных материалах не допускается, так как под воздействием воды на него образуется серная кислота, разрушительно действующая на породы, его со держащие |  | Сульфиды |
| Галенит PbS |  | Кристаллы кубические, октаэдрические. Плотные, зернистые агрегаты, часто непра вильной формы вкрапленники. Цвет свинцово-серый. Черта серовато-черная. Блеск ме таллический. Твердость 2,5. Спайность со вершенная по трём направлениям. При ударе распадается на мелкие кубики, излом ступен чатый. Происхождение гидротермальное, реже метасоматическое. Используется для приготовления свинцовых белил |  | То же |
| Сфалерит ZnS |  | Кристаллы тетраэдрические. Агрегаты друзы, сплошные, зернистые, реже почковидные. Цвет бурый, коричневый, чёpный, реже жёлтый, красный, зеленоватый, бесцветный. Черта жёлтая, буроватая, коричневая, иногда белая. Блеск алмазный, металлический. Твер дость 3 – 4. Спайность совершенная, излом неровный. Происхождение гидротермальное. Используется для изготовления цинковых белил |  | То же |
| Киноварь HgS |  | Кристаллы редки – мелкие толстотаблитча тые, ромбоэдрические. Агрегаты сплошные, порошковатые, примазки и налёты. Цвет красный, иногда свинцово-серый. Черта красная. Блеск алмазный, металлический. Твердость 2 – 2,5. Спайность, совершенная. Излом раковистый. Хрупка. Происхождение гидротермальное. Применяется для изготов- ления красной краски |  | То же |
| Гипс CaSO42H2O | Кристаллы призматические, пластинчатые, игольчатые. Цвет белый, сероватый, реже желтоватый, красноватый. Черта белая. Спайность у листовых разновидностей весьма совершенная. Излом раковистый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности пер ламутровый. Твердость 2. Растворяется в со ляной кислоте. Образуется в процессе выпа дения солей из водных растворов. Входит в состав осадочных пород. Применяется как вяжущее, как добавка к портландцементу для замедления его схватывания, для изготовле ния архитектурных деталей перегородок, плит, для приготовления различных красок, эмали, глазури |  | Сульфаты |
| Ангидрит CaSO4 |  |  | Кристаллы призматические, таблитчатые. Чаще встречается в виде плотных зернистых агрегатов. Цвет серый или голубоватый. Блеск стеклянный, на плоскостях cпайности перламутровый. Спайность, совершенная по трем направлениям. Излом неровный. Твердость 3 – 3,5. Генезис экзогенный. Выпадает из морских растворов в присутствии хлористого натрия и хлористого магния. В порошке растворяется в соляной кислоте. При соприкосновении с водой переходит в гипс, увеличиваясь в объеме до 30 %. Входит в состав осадочных пород. Применяется в производстве вяжущих веществ (ангидритового цемента), а также как поделочный камень. |  | То же |
| Барит BaSO4 |  |  | Кристаллы таблитчатые, реже призматические, столбчатые со штриховкой на гранях. Цвет белый, реже розовый, желтый, бурый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Твердость 3 – 3,5. Спайность, совершенная в одном направлении. Излом неровный. Происхождение гидротермальное, реже осадочное и метаморфическое. Исполь зуется как составная часть штукатурки рент геновских кабинетов, для приготовления липтоновых белил, баритовых цементов для особо тяжелых бетонов. |  | То же |
| Мирабилит Na2SO4 10H2O |  |  | Кристаллы короткостолбчатые, игольчатые. Агрегаты сплошные, зернистые, корки и налёты. Цвет белый с зеленоватым, желтоватым и синеватым оттенками. Блеск стеклянный. Твердость 1,5 – 2. Спайность, совершенная в одном направлении. Очень хрупок. Имеет горько-кислый вкус. Образуется как химический осадок в солёных озерах. Используется в стекольной, бумажной промышленности и для изготовления красок. |  | То же |
| Галит NaCl |  |  | Кристаллы кубические. Агрегаты друзы, сплошные, зернистые, плотные, столбчатые, плотные кристаллические корки и пластины. Цвет снежно-белый, желтый, реже серый, ро- зовый, голубой, бурый. Черта белая. Блеск стеклянный, жирный. Твердость 2,5. Спай- ность совершенная в трех направлениях по граням куба. Излом неровный. Легко рас- творяется в воде. Солёный на вкус. Образу- ется как водный осадок. Входит в состав оса- дочных пород |  | Галоиды |
| Сильвин KCl |  |  | Кристаллы редки (кубические). Агрегаты сплошные зернистые массы. Цвет молочно- белый, желтоватый, розовато-красный, сине- ватый. Блеск стеклянный, жирный. Твер- дость 1,5 – 2. Спайность совершенная по ку- бу. Излом неровный. Легко растворяется в воде, имеет горько-соленый вкус. Образуется как химический осадок в морских и озёрных водоемах. Используется в стекольном и ла- кокрасочном производствах |  | То же |
| Флюорит (плавиковый шпат) CaF2 |  |  | Форма кубическая и октаэдрическая. Агрега- ты зернистые, плотные и листоватые, реже шестоватые. Цвет фиолетовый, зеленый, го- лубой, розоватый, желтый, серый, красный. Окраска нередко различная в разных частях образца. Черта белая, реже темно- фиолетовая, серая. Блеск стеклянный, не- ровный по интенсивности. Спайность совер- шенная по граням октаэдра. Излом неров- ный. Происхождение гидротермальное и пневматолитическое, изредка осадочное. Применяется для получения эмалей и цвет- ных стекол |  | То же |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| Апатит Ca5[PO4]3(F,OH2) |  |  | Зелёный, сине-зелёный с серыми пятнами. Чер- та белая. Твердость 5. Блеск стеклянный. Спай- ность несовершенная. Излом раковистый. Ге- незис магматический, осадочный, пневматоли- товый, метаморфический. Встречается в боль- шинстве типов горных пород. Используется для приготовления фосфогипсовых вяжущих | Фосфаты |  |
| Кальцит (известковый шпат) CaCO3 |  |  | Форма кристаллов различная: таблитчатая, пла- стинчатая, призматическая, ромбоэдрическая. Может быть сплошной зернистый, плотный, на- тёчный, оолитовый, ноздреватый, землистый, листоватый, полосчатый, радиально-лучистый. Цвет молочно-белый, желтый, серый, розовый, бурый. Черта белая. Блеск стеклянный, на плос- костях спайности перламутровый. Излом рако- вистый. Твердость 3. Спайность совершенная в трех направлениях по граням ромбоэдра. Бурно вскипает при действии соляной кислоты. Гене- зис экзогенный. Входит в состав осадочных по- род (известняк, мел, известковый туф) и мета- морфических пород (мрамор), также встречает- ся в виде скелетных остатков (раковин) вымер- ших морских животных в пещерах и пустотах, внутри раковин моллюсков (жемчуг). Использу- ется для приготовления вяжущих строительных материалов (известь, цемент) | Карбонаты |  |
| Магнезит (магнезиальный шпат) MgCO3 |  |  | Кристаллы редки в виде ромбоэдров. Чаще мелкокристаллический плотный до землисто- го. Цвет белый с желтоватым или сероватым оттенками. Блеск стеклянный. Твердость 4 – 4,5. Спайность совершенная в трех направле- ниях. В нагретом состоянии вскипает при действии соляной кислоты. Происхождение гидротермальное и метасоматическое. Входит в состав метаморфических пород. Применяет- ся для изготовления высококачественных ог- неупорных кирпичей, специальных цементов (цемента Сореля, используемого для стойкой штукатурки) | То же |  |
| Доломит CaCO3MgCO3 |  |  | Кристаллы ромбоэдрические, грани ромбоэд- ра часто седлообразные. Агрегаты кристалли- ческие и зернистые, часто пористые, почко- | То же |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  |  | видные, ячеистые, шаровидные. Цвет белый, серый, бурый, зеленоватый. Блеск стеклян- ный. Твердость 3,5 – 4. Спайность совершен- ная по трем направлениям. Хрупок. В порош- кообразном состоянии вскипает при действии соляной кислоты. Образуется как водный осадок, реже – гидротермальным путем. Вхо- дит в состав осадочных пород. Применяется для получения гидравлической извести, в ка- честве строительного камня, для производст- ва огнеупорных материалов |  |  |
| Малахит CuCO3Cu(OH)2 |  |  | Кристаллы очень редки, призматические. Об- разует массы натечной формы радиально- лучистого строения, а также землистые скоп- ления. Цвет от ярко-зеленого до бледно- зелёного. Черта бледно-зеленая. Блеск стек- лянный до алмазного, шелковистый, мато- вый. Твердость 3,5 – 4. Спайность средняя. Излом неровный. Хрупок. Генезис экзоген- ный. Образуется в зонах окисления медных сульфидных месторождений. Прекрасный поделочный материал и для внутренней об- лицовки зданий. Землистые разновидности используются для изготовления красок | То же |  |
| Азурит (медная лазурь) 2CuCO3Cu(OH)2 |  |  | Кристаллы короткостолбчатые или приз- матические. Агрегаты сплошные, зернистые, радиально-лучистые, землистые, друзы. Цвет тёмно-синий, в землистых массах голубой. Черта голубая. Блеск стеклянный. Твердость 3,5 – 4. Спайность средняя. Излом ракови- стый. Хрупок. В соляной кислоте растворяет- ся со вскипанием («шипит»). Генезис экзоген- ный. Образуется в зонах окисления медных сульфидных месторождений. Используется для получения синей краски. Ценный поде- лочный и облицовочный материал | То же |  |
| Тальк Mg3[Si4O10](OH)2 |  |  | Форма таблитчатая, листоватая. Образует плотные, иногда шаровидные, массы. Цвет бледно-зеленый, белый с желтоватым, буро- ватым, зеленоватым оттенками, иногда крас- новатый. Блеск стеклянный с перламутровым отливом. Черта белая. Очень легко ломается, | Силикаты |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | мягкий, жирен на ощупь. Твердость 1. Спай- ность весьма совершенная. Листочки гибки, но не упруги. Происхождение метаморфиче- ское. Образуется вследствие гидротермально- го изменения ультраосновных пород. Входит в состав тальковых сланцев. Применяется в производстве линолеумов, рулонных гидро- изоляционных материалов |  |
| Мусковит (белая калийная слюда) KАl2(OH)2 [AlSi3O10] | Форма листоватая, пластинчатая, таблитча- тая, чешуйчатая. Бесцветный, часто с желто- ватым, сероватым, зеленоватым оттенками. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый, серебристый. Твердость 2 – 3,обладает гибкостью. Спайность весьма со- вершенная. Происхождение магматическое и метаморфическое. Входит в состав многих магматических, метаморфических (слюди- стые сланцы) и осадочных пород (слюдистые песчаники). Обладает тепло- и электроизоля- ционными свойствами. Присутствие в соста- ве строительных естественных материалов несколько снижает их прочность. При физи- ческом выветривании (морозные явления) слюды расслаиваются и снижают механиче- скую прочность пород, ускоряя процесс их разрушения | То же |
| Каолинит Al[Si4O10](OH)2 | Форма чешуйчатая, пластинчатая. Размер зё- рен менее 1 мк. Агрегаты рыхлые, плотные, тонкозернистые. Цвет белый, желтоватый, красноватый, буроватый, голубоватый. Блеск матовый у сплошных масс, перламутровый у отдельных пластинок и чешуек. Твердость 1. Спайность весьма совершенная. Излом не- ровный. Жирный на ощупь, легко растирает- ся между пальцами, в сухом виде жадно по- глощает воду. Во влажном состоянии образу- ет необычайно пластичное тесто. При дыха- нии на образец заметен запах глины. Генезис экзогенный. Продукт выветривания магмати- ческих горных пород, образуется главным образом за счет полевых шпатов и слюд. В некоторых случаях образуется в результате | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | совместной коагуляции гелей кремнезема и глинозема на дне природных водных бассей- нов. Является главной составной частью ог- неупорных глин. Используется как водоза- держивающий материал, в красочной про- мышленности. Каолиновая вата используется в качестве теплоизоляционного материала |  |
| Монтморило- нит (Al,Mg)2(OH)2 [Si4010)nH2O | Форма чешуйчатая. Размер чешуек менее 1мк. Обычно встречается в виде пластинча- тых агрегатов и землистых сплошных масс. Цвет белый с сероватым, иногда синеватым оттенком, розовый, розово-красный, иногда зеленый. Блеск в сухом состоянии матовый. Твердость около 1. Спайность чешуек совер- шенная. Жирный на ощупь. Происхождение экзогенное, образуется как продукт выветри- вания магматических пород и разложения вулканических пеплов и туфов. Является ос- новной частью отбеливающих глин, приме- няется в качестве коллоидального связующе- го, придающего водостойкость бетону. Гли- ны, содержащие монтморилонит, сильно на- бухают во влажных условиях, увеличиваясь в объеме до 20 раз | То же |
| Иллит K<1, Al2(OH)2 [(Al, Si)4O10]· nH2O (примерная фор- мула) | Цвет светло-коричневый, зеленоватый, редко черный. Образует землистые массы. Твер- дость 1 – 2. Генезис экзогенный. Входит в со- став глинистых пород. Иногда встречается в чистом виде и добывается как сырье для огне- упоров. Обладает средней набухаемостью и небольшой адсорбцией веществ из растворов | То же |
| Серпентин (змеевик) Mg3[OH]4Si2O5 (serpens – змея; по окраске) | Хороших кристаллов не образует. Скрыто- кристаллические массы, часто смятые, со следами скольжения, иногда с прожилками хризотил-асбеста. Цвет зеленовато-желтый, белый, оливково-зеленый, бурый. Блеск стек- лянный, жирный, восковой. Твердость 2,5 – 3,3. Спайность совершенная в одном направ- лении. Жирный на ощупь. Хрупкий. Излом раковистый, занозистый. Происхождение ме- таморфическое в результате гидротермально- | Силикаты |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | го изменения ультраосновных пород (дунитов, перидотитов). Огнеупорен, щелочестоек, плохой проводник тепла, электричества, звука. Применяется в качестве поделочного и облицовочного камня, а также высокосортного огне- упорного сырья (изготовление форсте- ритовых кирпичей). Входит в состав метаморфических пород (серпентита) |  |
| Хризотил - | Тонковолокнистый минерал. Цвет зеле- | То же |
| асбест | новато-жёлтый, почти белый. Волокна |  |
| (змеевиковидный | мягкие и гибкие, в распущенном виде |  |
| асбест) | снежно-белый. Блеск шелковистый. Твер- |  |
| Mg6[Si4O11] | дость 2 – 3. Излом занозистый. Происхож- |  |
| (OH)6 H2O (от греч. хризос – золото, тилос – волокно) | дение метаморфическое в результате гид- ротермального изменения ультраосновных пород. Волокнистая разновидность сер- пентина. Расщепляется на тонкое волокно толщиной до 0,0001 мм. Огнестоек, щело- |  |
|  | честоек, щелочеупорен, плохой проводник |  |
|  | теплоты, электричества и звука. Асбесто- |  |
|  | вые волокна вместе с цементом использу- |  |
|  | ются для изготовления прочных, коррози- |  |
|  | онно-стойких труб, кафеля для пола и кро- |  |
|  | вельной черепицы, тормозных колодок, |  |
|  | шифера, стенных панелей. Асбест исполь- |  |
|  | зуют для изготовления огнестойких красок |  |
|  | и штукатурок. Входит в состав серпентина |  |
|  | в виде прожилок. За последние годы до- |  |
|  | быча и применение асбестоподобных ми- |  |
|  | нералов заметно снизилась в связи с заме- |  |
|  | ченной их концерогенностью |  |
| Хлорит Mg4Al2[Si2Al2O10] (OH)2 | Кристаллы таблитчатые, чешуйчатые. Агре- гаты сплошные, рыхлые, землистые. Цвет зеленый различных оттенков. Черта зелено- вато-белая, серая. Блеск стеклянный до пер- ламутрового, иногда матовый. Твердость 1,5 – 3. Спайность весьма совершенная. Происхождение метаморфическое. Является породообразующим минералом хлоритовых сланцев, входит в состав многих других ме- таморфических пород | То же |

| 1 |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вермикулит (OH)2(Mg,Fe)3 (Si,Al,Fe,)4O10 4H 2O |  | Чешуйчатые, листоватые, плотные агрега- ты. Цвет золотисто-желтый, желтовато- бурый, бронзово-желтый, иногда с зелено- ватым оттенком. Блеск жирный до матово- го. Твердость 1,0 – 1,5. Спайность совер- шенная в одном направлении. Излом не- ровный. При нагреве вспучивается и распа- дается на тончайшие червеобразные ис- кривленные нити или столбики. При прока- ливании до 900 – 1 0000 С сильно вспучива- ется, увеличиваясь в объёме в I8 – 25 раз, становясь легким (плавает в воде). Проис- хождение гидротермальное и осадочное (при выветривании биотита). Во вспучен- ном виде применяется в строительстве как тепло- и звукоизоляционный материал. Ис- пользуется также при производстве обоев | То же |  |
| Сера S |  | Кристаллы пирамидальные. Агрегаты дру- зы, щетки, сплошные, землистые, натечные, почковидные. Кристаллы бывают и усечён- но-пирамидальные, таблитчатые. Цвет жёл- тый различных оттенков. Блеск жирный. Твердость 1 – 2,5. Спайность несовершен- ная. Излом неровный, раковистый. Очень хрупка. Генезис пневматолитовый. Образу- ется также экзогенным путём в результате разложения гипса битуминозными водами, вследствие разложения сернистых соедине- ний (преимущественно пирита) в зоне окисления, как продукт жизнедеятельности организмов. Применяется в производстве красок, вяжущих для серных бетонов | Самородные элементы |  |
| б) минералы твердые и очень твердые (не берутся ножом, оставляют царапину на стекле, твердость выше 5) |  |  |  |  |
| Ортоклаз (полевые шпаты) K[AlSi3O8] |  | Кристаллы короткопризматические, толсто- таблитчатые. Сплошные, зернистые агрега- ты. Цвет белый, розовый, буровато-жёлтый, красновато-белый. Иногда мясокрасный, серо-зелёный. Блеск стеклянный. Твер- дость6 – 6,5. Спайность совершенная по двум направлениям. Излом ступенчатый. Происхождение магматическое и гидротер- | Силикаты |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | мальное, реже метаморфическое. Входит в состав магматических, а также многих оса- дочных и метаморфических пород. При вы- ветривании переходит в один из глинистых минералов (каолинит и др.) |  |  |  |
| Микроклин K[AlSi3O8] | Окраска мясокрасная, иногда жёлтая, зелё- ная. Твердость 6 – 6,5. Спайность совершен- ная в двух направлениях. Блеск стеклянный. Генезис магматический, гидротермальный, реже метаморфический. Излом ступенчатый. Входит в магматические, осадочные и мета- морфические породы. Сырье для стекольной и керамической промышленности |  |  | То же |
| Альбит Na[AlSi3O8] | Кристаллы таблитчатые, таблитчато- призматические, зубьевидные. Друзы, зер- нисто-кристаллические агрегаты. Цвет бе- лый, реже буровато-желтый, красноватый, зеленоватый, бесцветный. Блеск стеклян- ный. Твердость 6 – 6,5. Спайность совер- шенная по двум направлениям. Хрупок. Из- лом раковистый, неровный. Происхождение магматическое, пневматолитовое, гидротер- мальное и метаморфическое. Входит в со- став магматических, метаморфических, реже осадочных пород. В процессе выветривания переходит в глинистые минералы с образо- ванием в кислой среде каолинита, а в ще- лочной – монтмориллонита |  |  | То же |
| Анортит Ca[Al2Si2O8] | Кристаллы короткостолбчатые и неправиль- ной формы. Цвет розовый, белый, голубова- тый, бесцветный и др. Блеск стеклянный, перламутровый. Спайность совершенная. Твердость 6 – 6,5. Генезис магматический. Входит в состав магматических пород (габб- ро, базальты) |  |  | То же |
| Лабрадор Na[AlSi3O8]+ Ca[Al2Si2O8] | Изоморфная смесь альбита (30 – 50 %) и анортита (50 – 70 %). Цвет серый, темно- серый с ярким синим отблеском по плоско- стям спайности (иризация). Блеск стеклян- ный. Спайность совершенная, излом неров- ный. Генезис магматический. Входит в со- став магматических (габбро, базальты) и ме- |  |  | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | таморфических пород (амфиболиты). В про- цессе выветривания переходит в глинистые минералы |  |
| Нефелин Na[AlSiO4] | Кристаллы (редки) призматические, корот- костолбчатые, толстотаблитчатые. Чаще сплошные, зернистые массы. Окраска серо- вато-белая, серая с различными оттенками. Блеск стеклянный до жирного. Твердость 5,5 – 6,0. Спайность отсутствует. Излом ра- ковистый, неровный. Хрупок. Происхожде- ние магматическое. Породообразующий ми- нерал щелочных изверженных пород (нефе- линовых сиенитов). Встречается также в пегматитах | То же |
| Энстатит Mg2(Si2O6) | Правильные кристаллы редки, имеет приз- матический, реже таблитчатый облик. Бес- цветный, серовато-белый с зеленоватым от- тенком, реже буровато-зеленый. Блеск стек- лянный. Твердость 5,5. Спайность совер- шенная в одном направлении. Происхожде- ние магматическое. Входит в состав многих магматических пород и кристаллических сланцев | То же |
| Тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2 (OH)2 | Кристаллы длиннопризматические, игольча- тые, волосовидные. Агрегаты тонколучи- стые, листоватые, волокнистые, войлокопо- добные, плотные. Цвет белый, серый, свет- ло-зелёный, желтоватый, иногда бесцветен. Черта бесцветная, белая, сероватая. Блеск стеклянный, шелковистый, перламутровый. Тведость 5,5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом занозистый. Происхождение магматическое и метамор- фическое. Образуется в контактах магмати- ческих пород с известняками и доломитами (в скарнах), в кристаллических сланцах и ро- говиках. Содержание тремолита в составе естественных строительных материалов по- вышает их хрупкость. Встречается в мета- морфических породах. В процессе выветри- вания переходит в новые соединения (хло- рит, карбонаты и др.) | То же |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Актинолит Ca2(Mg,Fe2+)5 [Si4O11]2(OH)2 | Форма игольчатая. Цвет от светло- зеленого до темно-зеленого. Черта белая. Твердость 5 – 6.Спайность совершен- ная. Происхождение метаморфическое. Встречается в кристаллических слан- цах, мраморах, серпентинитах | То же |
| Оливин (Mg, Fe)2[SiO4] | Зернистые агрегаты. Цвет желтовато- зеленый. Твердость 6,5 – 7. Блеск стек- лянный, жирный. Спайность средняя. Излом раковистый. Генезис магматиче- ский, реже метаморфический. Входит в состав основных и ультраосновных маг- матических пород (габбро, дуниты, пе- ридотиты и др.) | Оксиды |
| Опал SiO2nH2O | Аморфный минерал. Цвет белый, молоч- ный, желтый, бурый, красный, зелёный, голубой. Блеск восковой, жирный, пер- ламутровый, стеклянный, матовый. Твер- дость 5 – 6,5. Излом раковистый, неров- ный. Происхождение гидротермальное, в связи с вулканической деятельностью (отложения вод гейзеров) и экзогенное в результате выветривания магнезиаль- ных горных пород. Входит в состав оса- дочных пород (трепел, диатомиты, опо- ки). Широко применяется в цементной промышленности в качестве гидравличе- ских добавок, для изготовления лёгкого кирпича. Обладает звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами | Гидроксиды |
| Кварц SiO2 | Шестиугольные призматические кри- сталлы, заканчивающиеся пирамидами. Сплошные, плотные массы и вкрапления в породе. Бесцветный, молочный, жел- тый, золотистый, фиолетовый, бурый, розовый, черный. Блеск по граням кри- сталлов стеклянный, в изломе жирный. Твердость 7. Спайность отсутствует. Из- лом раковистый. Xpупок. Про- исхождение магматическое, осадочное, метаморфическое. Один из наиболее распространенных минералов. Содержит- | Оксиды |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ся во многих магматических, осадочных, метаморфических породах |  |
| Лазурит (лазоревый ка- мень) 3NaAlSiO4CaSО4 (Na2S3) | Кристаллы очень редки, кубической формы. Сплошные плотные массы и неправильной формы зерна в породах. Цвет густой лазо- рево-синий, фиолетовый, иногда голубой или зеленоватый. Черта синяя. Блеск стек- лянный. Твердость 5,0 – 5,5. Спайность не- совершенная. Хрупок. Излом неровный. Происхождение контактно-метасоматическое на контакте кислых и средних магматиче- ских пород с известняками и доломитами. Поделочный камень, природная синяя крас- ка (ультрамарин) | Силикаты |
| Корунд Al2O3 | Кристаллы бочонковидные, столбчатые, пирамидальные. Агрегаты сплошные, зер- нистые. Цвет синевато- или желтовато- серый, жёлтый, зелёный. Разновидности: красный – рубин, синий – сапфир, бесцвет- ный – лейкосапфир. Блеск алмазный до стеклянного. Твердость 9. Спайность отсут- ствует. Излом неровный до раковистого. Хрупкий. Происхождение магматическое, метаморфическое. Входит в состав квар- цитов, кристаллических сланцев | Оксиды |
| Алмаз С | Форма – октаэдры, реже кубы. Окраска желтая, оранжевая, голубая, зеленая. Блеск – алмазный. Спайность совершенная. Излом раковистый, реже ступенчатый. Твердость 10. Происхождение магматическое (залега- ет в виде отдельных кристаллов в ультраос- новных породах). Используется как абра- зивный материал и при бурении скважин | Самородные элементы |
| Минералы тёмноокрашенные а) минералы мягкие и средней твердости (легко берутся ножом, не оставляют царапину на стекле) |  |  |
| Биотит K(Mg, Fe)3 [AlSi3O10](OH,F)2 | Кристаллы таблитчатые, часто столбчатые, пирамидальные. Агрегаты сплошные, пла- стинчатые и чешуйчато-зернистые. Цвет | Силикаты |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | черный, коричневый, бурый, иногда с красноватым и зеленоватым оттенками. Блеск стеклянный, на плоскостях спайно- сти с перламутровым отливом. Твердость 2 – 3. Спайность весьма совершенная. Происхождение магматическое, мета- морфическое. Входит в состав многих магматических и метаморфических пород (граниты, гнейсы, сланцы и др.). При вы- ветривании переходит в минерал верми- кулит и далее в хлорит. Присутствие его в составе естественных материалов не- сколько понижает их прочность |  |
| Графит С | Кристаллы редки (шестиугольные пла- стинки, таблички). Агрегаты плотные, землистые, зернистые, тонкочешуйчатые, реже шестоватые или волокнистые. Цвет черный до стального серого. Черта чер- ная, блестящая. Блеск матовый. Твер- дость 1. Жирен на ощупь, пачкает руки. Спайность совершенная в одном направ- лении. Генезис магматический, осадоч- ный, метаморфический (результат мета- морфизма углей). Месторождения графи- та встречаются также среди магматиче- ских пород. Применяется в лакокрасоч- ной промышленности, как смазочное ве- щество | Самородные элементы |
| Бурый желез- няк (лимонит) 2Fe2O3nH2O | Скрытокристаллический или аморфный. Плотные и землистые массы, часто с приме- сями глинистых частиц, нередко образуют оолиты, концентрически-скорлуповатые агрегаты. Цвет желтый, бурый до черного. Черта желтовато-бурая. Блеск полуметалли- ческий, шелковистый, матовый. Твердость от 1 (у рыхлых разновидностей) до 4 – 5. Хрупок. Происхождение экзогенное вслед- ствие окисления железосодержащих минера- лов, а также как химический осадок морей. Образуется также на дне болот и озёр при участии железобактерий. Используется для изготовления краски (железной) охры | Гидроксиды |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| б) минералы твердые (не берутся ножом. Оставляют царапину на стекле, твер- дость свыше 5) |  |  |
| Авгит Са(Mg,Fe,Al)3 [(Si,Al)2O6] | Кристаллы короткопризматические, вось- миугольные. Агрегаты зернистые. Цвет чёрный, зеленовато- и буровато-черный, реже темно-зелёный. Блеск стеклянный. Твердость 5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом неровный. Хрупок. Продуктами выветривания авги- та являются вторичная роговая обманка, хлорит, каолинит, лимонит. Присутствие авгита делает породу хрупкой и трудно поддающейся полировке. Происхождение магматическое. Главнейшая часть магма- тических основных и ультраосновных пород (габбро, пироксенит и др.) | Силикаты |
| Роговая обманка Ca2 (Mg, Fe2+)5 ( Al, Fe3+) [(Si,Al)4O11]2(OH)2 | Кристаллы призматические, столбчатые, реже изометрические. Агрегаты шестова- тые, зернистые. Цвет зеленый или бурый различных оттенков до черного. Черта зеленоватая. Блеск стеклянный, шелко- вистый на плоскостях спайности. Твер- дость 5,5 – 6. Спайность совершенная в одном направлении. Излом занозистый, иногда раковистый. Происхождение маг- матическое. Породообразующий минерал основных изверженных пород (габбро, диабазов и др.). Присутствие роговой обманки придает естественным строи- тельным материалам вязкость при обра- ботке | То же |

32

Определение физических свойств минералов (пример заполнения таблицы)

| № п/п | Ми- не- рал | Цвет |  | Блеск | Твёр- дость по Моосу | Спайность | Излом | Особые свой- ства | Класс | Генезис | Значимость минерала в породооб- разовании. Применение в промыш- ленности строитель- ных мате- риалов (для ПСК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мине- рала | черты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Каль- цит | Белый | Белая | Стеклян- ный | 3 | Совер- шенная в трех направле- ниях | Ровный по спайно- сти | Бурно вски- пает при дейст- вии соля- ной кисло- ты | Карбона- ты | Экзоген- ный | Породооб- разующий минерал из- вестняков, известко- вых туфов, мраморов |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Галенит | Свин - цово - серый | Серо- вато - черная | Метал- личес- кий | 2,5 | Совер- шенная в 3 трех направле- ниях | Ровный | Нет | Сульфи- ды | Эндо- генный | Для приго- товления свинцовых белил |
| 3 | Мала- хит | Ярко- зелё- ный | Блед- но- зелё- ная | Стеклян- ный | 3,5 - 4,0 | Совер- шенная | Неров- ный | Хрупок | Карбона- ты | Экзоген- ный | Для внут- ренней облицовки зданий. Из земли- стых разно- видностей изготавли- вают краску |

Контрольные вопросы к разделу 1

  - Что называется минералами? Как они образуются?

  - По каким внешним признакам отличают минералы?

  - Какие минералы называют породообразующими?

  - Что понимают под блеском минералов? С какими видами блеска вы ознакомились?

  - Какие минералы вы запомнили из эталонной шкалы твердости (шкалы Мооса)?

  - Что означает спайность минералов?

  - Как	классифицируют	минералы	по	кристаллохимическим свойствам?

  - Какими	особыми	свойствами	характеризуются	минералы кальцит и галит?

  - Чем отличается мусковит от биотита?

  - Какой минерал растворим в воде? к какому классу он относится? в составе какой породы он является породообразующим?

  - По каким физическим свойствам можно отличить галит от кварца, кварц от ортоклаза?

  - Почему не допускается примесь пирита в строительных материалах?

  - Какой минерал сильно набухает во влажных условиях, увеличиваясь в объеме?

  - Какие минералы из шкалы твердости Мооса относятся к мягким, средней твердости, твердым и очень твердым?

  - Какой класс минералов включает около 800 минералов?

  - Какой генезис имеет минерал хлорит?

  - Где в строительстве применяют серу?

  - Какой генезис имеет алмаз?

ЛЕКЦИЯ 2 ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Горные породы представляют собой минеральные агрегаты. Горная порода, состоящая из одного минерала, называется мономинеральной. Например, кварцит состоит из кварца. Более широко распространены полиминеральные породы, состоящие из нескольких минералов, например гранит, в состав которого входят полевой шпат, кварц, слюда.

По своему происхождению горные породы делятся на три генетические группы.

- Магматические горные породы:

- глубинные (интрузивные), например гранит, диорит, габбро и

др.;

- излившиеся (эффузивные), например липарит, базальт, траит,

андезит и др.

- Осадочные горные породы:

- химического происхождения, например каменная соль, гипс и

др.;

- механического происхождения (обломочные породы), напри-

мер галечник, песок, глина, брекчия, конгломерат, алеврит, аргиллит и др.

- органогенного происхождения, например известняк ракушеч- ник, диатомит, опока, трепел, торф и др.;

- смешанного происхождения, например мергель.

- Метаморфические горные породы, образовавшиеся в про- цессе:

- контактового	метаморфизма,	например	мрамор,	роговик, кварцит;

- динамометаморфизма, например глинистый сланец;

- регионального метаморфизма, например гнейсы, сланцы гли- нистые, слюдяные, кристаллические и др.

  - Магматические горные породы

Образование и классификация.

Магматические (или изверженные) горные породы образуются в результате кристаллизации магмы при ее остывании. Магма – это сложный по составу, преимущественно силикатный расплав, включающий разнообразные газы и пары воды. Температура магмы различна, но обычно 100 – 1 300 С.

Расплавленная магма, прорываясь по трещинам земной коры, в одних случаях застывает в её недрах, что приводит к образованию интрузивных (глубинных) пород (рис. 1). В других случаях она достигает поверхности земли, разливаясь потоками лавы, и даёт начало эффузивным (излившимся) породам (рис. 2).

Интрузивные магматические породы образуются в условиях высокого давления, медленного и равномерного остывания. В этом случае происходит происходит полная раскристаллизация магмы и образуются плотные, массивные, полнокристаллические породы типа гранита, габбро, которые залегают крупными массивами.

Рис. 1. Схема образования	Рис. 2. Схема образования интрузивных пород		эффузивных пород

Эффузивные магматические породы формируются в виде лавовых покровов и потоков на поверхности Земли. Это происходит при низких давлении и температуре, при быстрой отдаче тепла и газовых компонентов. При таких условиях кристаллизации возникают породы с обилием аморфного стекла, часто с большой пористостью. Например, базальт, пемза. Эффузивные породы, образовавшиеся в палеозойскую эру и раньше, называют древними (палеотипными), а в более позднее время – молодыми (кайнотипными). Кайнотипные породы, как правило, прочнее палеотипных.

Магматические горные породы подразделяются по содержанию в них SiO2 на ультракислые, кислые, средние, основные и ультраосновные (табл. 5).

Таблица 5 - Классификация магматических пород по SiO2

| Состав пород |  | Породы интрузивные | Породы эффузивные (аналоги интрузивных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| химический | минералогический |  | молодые (кайнотипные) | древние (палеотипные |

Окончание табл. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ультракислые, SiO2 более 75% | Кварц, ортоклаз | Пегматиты, аляскиты | - | - |
| Кислые, SiO2 75 – 65% | Кварц, полевые шпаты (чаще ор токлаз), слюды | Граниты | Липариты, вулканичес- кие стёкла | Кварцевые порфиры |
| Средние, SiO2 65 – 52% | Полевые шпаты (чаще ортоклаз), роговая обманка, биотит | Сиениты | Трахиты | Ортоклазовые порфиры Порфириты |
|  | Плагиоклазы, роговая обманка, биотит | Диориты | Андезиты |  |
| Основные, SiO2 52 – 40% | Плагиоклазы (чаще лабрадор), авгит, иногда оливин | Габбро | Базальты | Диабазы |
| Ультраосновны | е Авгит, оливин, рудные минералы | Перидотиты, пироксениты, дуниты | - | - |
| SiO2 менее 40% |  |  | - - | - - |

Чем меньше в породе содержится SiO2, тем она темнее, тем лучше сцепление породы с органическими вяжущими (битумом).

Структура, текстура и трещиноватость магматических горных пород. Структура – это совокупность признаков внутреннего строения породы, обусловленных степенью кристаллизации, размером минералов, их взаимным расположением и характером связей между минералами.

По степени кристаллизации различают: полнокристаллическую структуру, типичную для глубинных пород (гранит, габбро); скрытокристаллическую, присущую породам излившимся (базальт, диабаз и др.); стекловатую, в которой степень кристаллизации пород равна нулю (обсидиан); порфировую, характерную для пород, излившихся и жильных (среди стекловатой массы имеются отдельные крупные кри- сталлы вкрапленников, например порфириты и порфиры).

По величине кристаллов структуры делят на: 1) крупнозернистые – более 5 мм; 2) среднезернистые – 5 – 2 мм; 3) мелкозернистые– менее 2 мм. Наибольшей прочностью и долговечностью отличаются породы, имеющие мелкозернистую структуру.

По взаимному расположению минералов различают равномерно-зернистые и неравномерно-зернистые структуры. Среди неравномерно-зернистых выделяется пегматитовая структура, где два минерала (кварц и полевой шпат) образуют сростки, причём один из них имеет крупные формы, проросшие другим минералом.

По характеру связей между минералами все магматические породы характеризуются прочной кристаллизационной структурой.

Текстура (сложение) характеризует пространственное расположение составных частей породы в её объёме. Для магматических пород характерны: массивная текстура – равномерное, плотное расположение минералов (гранит, габбро); шлаковая текстура – порода содержит видимые глазом пустоты (пемза, базальт); полосчатая – чередование в породе участков различного минерального состава или различной структуры.

Трещиноватость магматических пород связана с тектоническими движениями земной коры, с уменьшением объёма в результате неравномерного остывания магмы (лавы) и с процессами выветривания. Магматические породы практически всегда разбиты разломами и трещинами. Разломы являются следствием тектонических движений земной коры. Их расположение в пространстве неопределенное.

При остывании магмы (лавы) в связи с изменением объема охлаждающейся массы возникают трещины отдельности. Массив горной породы оказывается разделенным на отдельные части (формы). Возникает система закономерно расположенных трещин. Для каж- доймагматической породы характерна своя трещиноватость отдельностей. Например, для базальта характерна столбчатая отдельность, для диабаза – шаровая, для гранита – глыбовая или матрацевидная.

Для магматических пород, залегающих на поверхности земли, характерны мелкие и хаотические трещины, образовавшиеся в результате воздействия процесса выветривания. Трещиноватость магматических пород облегчает их добычу, раскалывание и обработку, но трещины выветривания ухудшают качество каменных материалов и ограничивают возможность их применения.

В заключение следует отметить, что все магматические невы- ветрелые породы характеризуются высокой прочностью и являются надёжным основанием для любых инженерных сооружений(табл.П1).

При оценке магматических пород в качестве строительных материалов предпочтение следует отдавать породам с массивной текстурой. Все магматические породы не боятся воздействия воды и кислот. Под действием процесса выветривания они начинают разрушаться по истечении многих сотен лет.

Формы залегания магматических пород

Форма залегания магматических пород связана с их происхождением. Интрузивные породы залегают в виде батолитов, лакколитов, даек, силлов, лополитов, реже в виде факолитов (рис. 3).

Батолит (греч. bathos – глубина + lithos – камень) – очень крупный массив, образовавшийся на больших глубинах в ядре антиклино- рия среди осадочных пород.

Лакколит (греч. lakkos – свод, яма + lithos – камень) – геологическое тело, сложенное интрузивными породами, кровля которого имеет форму свода, а подошва близка к горизонтальной плоскости. Образуется на сравнительно небольшой глубине при внедрении магмы между слоями осадочных горных пород в том случае, если верхние породы сводообразно приподнимаются.

Дайка (англ. dike, dyke – преграда, стена из камня) – вертикальное или крутопадающее интрузивное тело, ограниченное примерно параллельными стенками, образованное магмой при заполнении ею вертикальных или наклонных трещин в земной коре. На поверхности Земли дайки имеют вид сильно разрушенных стен вследствие более быстрой разрушаемости вмещающих дайки осадочных горных пород. Силл (швед. syll – лежень, подкладина) – пластообразное геологическое тело, сложенное магматическими глубинными породами, залегающее согласно с вмещающими слоистыми и осадочными породами. Длина силлов достигает иногда десятков километров.

Лополит (греч. lopas – чаша, миска + lithos – камень) – блюдцеобразное интрузивное тело значительных размеров, согласно залегающее с вмещающими осадочными породами.

Факолит (факос – чечевица) – интрузивное тело, похожее на изогнутую чечевицу, сравнительно незначительных размеров. Располагается в сводах складок согласно с пластами осадочных пород.

Эффузивные породы залегают в виде покровов, потоков и куполов (рис. 4).

40

Рис. 3. Формы залегания интрузивных пород:

1 – батолит; 2 – лакколит; 3 – дайка; 4 – пластовая залежь или силл; 5 – лополит; 6 – факолит;

41

7 – осадочные породы

1	2	3

Рис. 4. Формы залегания эффузивных пород: 1 – покров;

2 – поток; 3 – купол

Покровы образуются при больших излияниях масс преимущественно базальтовых лав и занимают значительные площади.

Потоки образуются при вытекании лавы на наклонную поверхность.

Купола возникают при очень вязких магмах. Лавы, вытекая из вулканов, не растекаются, а образуют куполообразные формы, приуроченные к месту эффузивного излияния.

2.2 Осадочные горные породы

Осадочные породы слагают самые верхние слои земной коры, покрывая своеобразным чехлом породы магматического и метаморфического генезиса. Земная поверхность на 75 % своей площади покрыта осадочными породами, несмотря на то, что они составляют все го 5 % земной коры.

Мощность толщ осадочных пород изменяется от нескольких сантиметров до тысяч метров. Осадочные породы чаще всего служат основанием зданий и сооружений, а также используются как строительный материал. Инженерно-геологические свойства осадочных горных пород складываются в процессе литогенеза, т.е. совокупности геологических процессов, определяющих современный состав, строение и состояние пород.

Процессы литогенеза условно подразделяют на ряд стадий: ги- пергенез – выветривание (разрушение) кристаллических и других пород, образование новых минералов, обломков пород, обломков минералов, коллоидных и истинных растворов; седиментогенез – перенос и отложение материала – образование осадка; диагенез – превращение

осадка в осадочную породу; катагенез – начальные изменения осадочной породы; метагенез – глубокие изменения осадочной породы – образование метаморфизованных осадочных пород. Последние две стадии иногда объединяют под одним понятием – эпигенез.

Особенности осадочных пород. Осадочные породы в силу специфических условий образования имеют следующие особенности: минеральный и химический состав, пористость, слоистость, органические остатки.

Минеральный состав осадочных пород разнообразен: обломки различных пород (магматических, осадочных, метаморфических), первичные минералы, сохранившиеся после разрушения исходных пород (кварц, полевые шпаты, слюды); вторичные минералы, которые образовались из продуктов разложения первичных минералов, напри- мер после разрушения полевых шпатов (глинистые минералы, типич- ные только для осадочных пород); минералы, сформировавшиеся в осадочных породах в периоды диагенеза и эпигенеза (гипс, кальцит, галит, опал, магнетит).

В химическом составе осадочных пород в отличие от магматических пород наблюдается большее количество оксидов железа, калия и повышенное содержание воды, углекислоты и углерода.

Пористость типична для всех осадочных пород. Исключение составляют лишь некоторые породы химического происхождения (известняки, гипсы и др.). Поры бывают мелкие, крупные, в виде каверн. Мелкие поры, невидимые глазом, типичны для глин; крупные поры характерны для лессовидных пород, песков. В известняках их часто называют кавернами. Общая пористость колеблется в значительных пределах. Так, в песках она составляет 30 – 40 %, а в глинах более 70 %.

Слоистость образуется в процессе периодического накопления осадков на дне рек, морей, океанов, на поверхности суши.

Органические остатки наблюдаются в большинстве осадочных пород. В одних случаях это примесь в виде гумуса (глины, суглинки), в других остатки растений или скелетных частей организмов в виде окаменелостей, в третьих это основная масса пород (торф, сапропель, илы).

Классификация осадочных пород. Осадочные породы подразде- ляются на три основные группы: обломочные, химического происхо- ждения (хемогенные) и органогенные. Некоторые осадочные породы в своем составе содержат материал органогенного, химического и обло- мочного происхождения (смешанные осадки).

Обломочные породы состоят из продуктов механического раз- рушения магматических и метаморфических пород, а также ранее образовавшихся осадочных пород (песчаников, известняков и др.). Они делятся на рыхлые (несцементированные) и сцементированные (табл. 6).

Таблица 6

Классификация обломочных пород

| Размер обломков, мм | Наименование обломков | Порода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рыхлая (несцементиро- ванная) | сцементиро- ванная |
| < 0,005 | Глинистые | Глина | Аргиллит |
| 0,005 - 0,05 | Пылеватые | Алеврит | Алевролит |
| 0,05 – 2 | Песчаные | Песок | Песчаник |
| 2 – 10 | Гравийные (окатанные) | Гравий | Конгломерат |
|  | Дресвяные (угловатые) | Дресва | Брекчия |
| 10 – 200 | Галечниковые (окатанные) | Галечник | Конгломерат |
|  | Щебенистые (угловатые) | Щебень | Брекчия |
| >200 | Валунные (окатанные) | Валуны |  |
|  | Глыбовые (угловатые) | Глыбы |  |

Несцементированные обломочные породы характеризуются меха- ническими и водно-коллоидными структурными связями. Их делят на несвязные и связные.

К несвязным относят крупнообломочные породы (валунные, глы- бовые, галечниковые, щебенистые, гравийные, дресвяные) и пески. На- именование несвязных пород определяют по гранулометрическому со- ставу, т.е. по количественному соотношению частиц различной крупно- сти. Классификация крупнообломочных пород и песков по грануломет- рическому составу приведена в табл. П. 2.

Минералогический состав этих пород самый разнообразный. В песках, например, преобладают минералы, наиболее устойчивые к вы- ветриванию: кварц, слюда, полевые шпаты и т.п.

Применение несвязных обломочных пород в качестве естественных оснований под инженерные сооружения зависит от их гранулометриче- ского состава, степени окатанности обломков и плотности сложения. Чем крупнее обломки и чем менее они окатаны, тем надёжнее порода как ес- тественное основание. При одинаковом гранулометрическом составе и одинаковой степени окатанности обломков надёжнее та порода, у кото- рой меньше коэффициент пористости.

Как строительный материал несвязные обломочные породы ис- пользуются для приготовления бетона, асфальтобетона, а также для воз- ведения земляного полотна автомобильных дорог и аэродромов, для дре- нажных устройств.

Связные породы имеют самое широкое распространение на по- верхности земли. Они часто являются основанием инженерных сооруже- ний. К связным породам относят супеси, суглинки и глины. Способность связных пород выдерживать нагрузку от инженерных сооружений зави- сит от показателя текучести (табл. П.3). По наличию включений их под- разделяют в соответствии с табл.П.4.

Как строительный материал связные породы используют для при- готовления строительных растворов, при изготовлении кирпича, керам- зита, керамита, для устройства земляного полотна автомобильных дорог  и аэродромов, а при укреплении их цементом – для устройства дорожных одежд взамен щебня (табл. П. 5).

Сцементированные осадочные породы (аргиллит, алевролит, пес- чаник, конгломерат, брекчия) являются надёжным основанием под инже- нерные сооружения. Применение этих пород как строительного материа- ла зависит от вида цементирующего вещества. Породы, имеющие крем- незёмистый цемент, характеризуются высокой прочностью, но имеют плохое сцепление с органическими вяжущими (битумом). Породы, обло- мочный материал в которых сцементирован известковистым цементом, характеризуются лучшим сцеплением с битумом, но меньшей прочно- стью. Породы с глинистым цементом характеризуются низкой прочно- стью и размокают в воде, поэтому в качестве строительного материала не используются.

Кроме перечисленных выше к сцементированным породам относят пирокластические горные породы, сформировавшиеся из твердых вулка- нических продуктов (пепла, вулканического песка и т.д.). Этот вулкани- ческий материал, выброшенный при извержении в воздух, транспортиру- ется водой и ветром, накапливаясь в районах, прилегающих к вулканам.

Пирокластические породы имеют признаки как осадочного, так и

магматического происхождения, поэтому их выделяют в особую группу. Характерным представителем пирокластических пород является вулка- нический туф, применяемый как пористый заполнитель для изготовления лёгких бетонов.

Осадочные породы химического происхождения (хемогенные) образуются в результате выпадения химических осадков (солей) из вод- ных растворов. Такой процесс происходит в водах морей, океанов, кон- тинентальных усыхающих бассейнов, соляных источников и т.д. Поро- дами химического происхождения являются различные известняки, из- вестковый туф, доломит, ангидрит, гипс, каменная соль. Общими  для этих пород особенностями являются растворимость в воде, наличие пус- тотности вследствие растворения, трещиноватость. Наиболее растворима в воде каменная соль.

Осадочные породы органогенного происхождения образуются в результате накопления и преобразования остатков животного мира (зоо- генные) и растений (фитогенные). К зоогенным относят известняк- ракушечник, мел, мергель и др., к фитогенным – диатомит, трепел, опоку, торф, нефть, асфальт, озокерит и др.

Свойства осадочных пород, их структрно-текстурные особенности  и применение в строительстве приведены в табл. 7.

Формы залегания осадочных пород. Осадочные породы залегают слоями. Верхняя поверхность слоя называется кровлей, нижняя – ложем (подошвой). Расстояние между кровлей и подошвой называют мощно- стью слоя. Если слой выклинивается в обе стороны на сравнительно не- большом расстоянии, то он называется линзой. Группы слоёв, сходные по литологическому составу, называют толщами.

3

2

h

1

Рис. 5. Горизонтальное залегание осадочных пород: 1 – кровля слоя; 2 – подошва (ложе) слоя; 3 – линза песка в слое глины; h – мощность слоя

Первоначально слои осадочных пород залегают горизон- тально или почти горизонтально (рис. 5). Горизонтальное залега- ние осадочных пород характерно для равнинных территорий, на- пример для Западно-Сибирской низменности. В  горных областях в результате тектонических движений земной коры горизонталь- ное залегание слоёв нарушается и они приобретают форму скла- док.

Характер залегания осадочных пород имеет важное значе- ние при проектировании инженерных сооружений. Наиболее бла- гоприятным при строительстве промышленных и гражданских сооружений, автомобильных дорог, аэродромов и тоннелей явля- ется горизонтальное залегание слоёв.















 





 

 



 

	

	

	

Ось

1	2	Замок

Крыло

Ось

Крыло

6

7

4	5

Р	Р	Р	Р	Р	Р

Рис. 6. Нарушенное залегание горных пород:

1 – моноклиналь; 2 – складка антиклинальная;

- – складка синклинальная; 4 – взброс; 5 – сброс; 5 – горст; 7 – грабен; Р – плоскости разрывов слоев. Стрелками показано направление смещения слоев

Складки бывают двух видов: 1) без разрыва сплошности слоев – моноклинали, антиклинали, синклинали; 2) с разрывом слоев – взбро- сы, сбросы, горсты, грабены (рис. 6).

При складчатом залегании слоев необходимо иметь в виду, что в местах изгиба слоев породы будут характеризоваться повышенной трещиноватостью и обводнённостью. Самыми неблагоприятными для строительства инженерных сооружений, особенно транспортных тон- нелей, являются разрывные нарушения слоёв осадочных пород. При пересечении тоннелем обводненных тектонических зон дробления по- род возможны внезапные мощные прорывы воды в тоннельную выра- ботку. Если тоннель пересекает зону разрывных нарушений в районах проявления молодого вулканизма, в тоннель могут проникать токсич- ные природные газы, такие как окись углерода (угарный газ), окислы азота, сероводорода и сернистый газ. Следует ещё на стадии проекти- рования учитывать наличие тектонических зон дробления пород и по возможности избегать их пересечения тоннелем.

  - Метаморфические горные породы

Метаморфические породы образуются в результате глубоких изменений и преобразований магматических и осадочных пород под воздействием высокой температуры, давления и химически активных веществ. В зависимости от ведущего фактора изменения горных по- род различают следующие типы метаморфизма: контактовый, дина- мометаморфизм и региональный.

При контактовом метаморфизме изменение пород происходит на контакте с магмой под воздействием высокой температуры, газо- образных компонентов и горячих растворов, выделяемых магмой. Так образуются зернистые породы – мраморы, кварциты и др.

При динамометаморфизме преобразование исходных пород про- исходит под действием высокого давления, которое возникает в про- цессе горообразования или под весом вышележащих толщ. Образу- ются породы типа глинистых сланцев.

Региональный метаморфизм проявляется на больших площадях и в глубине земной коры. Толщу пород, где протекает такой процесс, называют поясом метаморфизма. Изменение исходных горных пород происходит под действием высоких температур и высокого гидроста- тического давления. Степень изменения исходных пород зависит от глубины их погружения. Наиболее интенсивно процесс метаморфиза-

ции протекает на глубине более 5 – 6 км. При региональном мета- морфизме образуются такие породы, как филлиты, кристаллические сланцы, слюдяные сланцы, кварциты, мраморы, гнейсы.

Метаморфическим породам в целом присуща кристаллическая структура. Наиболее характерны следующие текстуры: сланцеватая, полосчатая, массивная.

Форма залегания. При контактном метаморфизме образуются своеобразные оболочки метаморфических пород, окружающих маг- матические породы. Динамометаморфизм образует мощные зоны смятия, возникают складки. При региональном метаморфизме изме- ненные осадочные породы часто сохраняют первичную слоистость.

Все метаморфические породы – это надежные скальные основа- ния для зданий и сооружений. При строительстве подземных соору- жений сланцеватость оказывает неблагоприятное действие, так как по плоскостям сланцеватости возможны обвалы, особенно кровли гори- зонтальных подземных выработок. Породы часто бывают трещинова- тыми. Структурно-текстурные особенности метаморфических пород, их минералогический состав и применение в качестве строительного материала приведены в табл. 7 и 8.

  - Методика определения наименования горных пород по внешним признакам

Для определения наименования горных пород их подразделяют по структурно-текстурным особенностям, выделяя магматические по- роды, осадочные и метаморфические (см. табл. 7).

Среди магматических горных пород выделяют породы, имею- щие полнокристаллическую структуру, порфировую, скрытокристал- лическую и стекловатую. Затем породы с полнокристаллической структурой подразделяются по окраске. Светлоокрашенные полно- кристаллические породы содержат значительное количество кремне- зёма и небольшой процент тёмноцветных минералов (авгит, ро- говая обманка, биотит). К светлоокрашенным породам относится гранит (SiO2 более 65%). По мере уменьшения содержания крем- незёма цвет породы становится темнее (диорит, сиенит) и при содержании кремнезёма менее 52% порода приобретает окраску темную до чёрной (габбро, перидотит, пироксенит). Дунит отли- чается от всех остальных полнокристаллических пород темно- зеленой или оливковой окраской.

Таблица 7

Структурно-текстурные признаки горных пород различного генезиса

| Тип и группа пород по генезису | Структура | Текстура |
| --- | --- | --- |
| Магматические Глубинные (интрузивные) Излившиеся (эффузивные) | Полнокристаллическая (крупно-, средне- и мелкокри- сталлическая). Иногда нерав- номерно-кристаллическая Порфировая, стекловатая, скрытокристаллическая, стек- ловатая | Массивная (однород- ная) Массивная, ноздрева- тая, микропористая, миндалевидная, пузы- ристая |
| Осадочные Обломочные Связные Хемогенные Пирокластические | Обломочная: грубо-, средне-, мелко-, тонкозернистая, пыле- ватая Землистая Зернистая Обломочные, зернисто- угловатая, пепловая | Пористая, слоистая, беспорядочная Пористая, слоистая Плотная Пористая, пузыри- стая |
| Метаморфические Глубинного мета- морфизма Контактного мета- морфизма | Зернистая, листоватая, иголь- чатая, волокнистая. Кристаллическая, зернистая | Полосчатая, сланце- ватая Массивная, однород- ная, брекчиевидная |

Породами, имеющими порфировую структуру, могут быть липарит, кварцевый порфир, порфирит, трахит, андезит. Назва- ние магматической породы с порфировой структурой определя- ют, пользуясь табл. 8, в зависимости от их окраски и состава ми- нералов в порфировых выделениях (липарит и трахит – окраска светлая; порфирит – окраска зеленоватая; андезит – окраска тём- ная).

Магматические горные породы, имеющие скрытокристал- лическую структуру, могут быть представлены базальтом и диа- базом. Базальт имеет тёмную, почти чёрную, окраску; порода тя- желая по весу. Окраска диабаза имеет зеленоватый оттенок.

Стекловатая структура характерна для обсидиана и пемзы, ко- торые легко отличить друг от друга по следующим особенностям: об- сидиан напоминает тёмное стекло с раковистым изломом и стеклян- ным блеском; пемза – пористая, легкая порода, похожая на застыв- шую пену.

Осадочные породы подразделяют по их строению, выделяя по- роды с плотным зернистым строением, сцементированные обломки, пористым, землистым, волокнистым строением и несцементирован- ные обломки. Среди пород, имеющих плотное зернистое строение, могут находиться гипс, ангидрит, каменная соль, доломит, яшма, из- вестняк. Действуя на эти породы соляной кислотой, выделяют из- вестняк (бурная реакция при действии кислоты) и доломит (реагирует в порошкообразном состоянии с соляной кислотой). Гипс растворя- ется в соляной кислоте, легко отщепляется ногтём. Ангидрит имеет голубоватый оттенок. Каменная соль легко растворяется в воде, часто характеризуется жирным блеском, имеет солёный вкус. Яшма отлича- ется от перечисленных выше пород большой твердостью (не берётся ножом) и раковистым изломом.

Наименование сцементированных обломочных пород опреде- ляют в зависимости от величины и формы обломков. Остроугольные обломки размером более 2 мм, сцементированные каким-либо веще- ством, называют брекчией; такие же по размеру сцементированные окатанные обломки называют конгломератом; сцементированные остроугольные и окатанные обломки размером более 2 мм – конгло- мератобрекчией; сцементированный песок – песчаником; отвердев- шую пыль – алевролитом; камнеподобную глину – аргиллитом.

С целью определения применимости той или иной сцемен- тированной породы в строительстве выделяют вид цементирую- щего вещества (известковистый, глинистый, гипсовый, кремни- стый, железистый цемент). Цементирующее вещество определя- ют следующим образом: порода, имеющая известковистый це- мент, вскипает при действии разбавленной соляной кислоты; кремнезёмистый – не царапается ножом; глинистый – издаёт за- пах глины, а при царапании ножом пылит; если порода сцемен- тирована железистым цементом, она имеет ржаво-бурую, охряно- жёлтую окраску и становится более тяжелой. Нередко сцементи- рованные породы имеют смешанный цемент, например известко- во-глинистый (вскипает при действии соляной кислоты и пылит при царапании ножом), кремнисто-железистый и т.д.

К породам, имеющим пористое строение, относят известковый туф и опоку. Их различают, пользуясь раствором соляной кислоты. Известковый туф бурно реагирует (шипит) при действии на него со- ляной кислоты. Опока не реагирует с кислотой.

Если порода состоит из скелетных остатков (раковин) морских животных, она называется известняк-ракушечник. Эта порода также бурно реагирует при действии раствора соляной кислоты.

Породы землистого строения (лёсс, глина, суглинок, супесь, мергель, мел, диатомит, трепел) сравнительно легко распознают- ся при действии на них воды и растирании на ладони (лёсс раз- мокает в воде; глина даёт пластичную, жирную на ощупь массу, скатывается между пальцами в жгутик; при растирании мокрого суглинка на ладони чувствуются песчинки; в супеси таких пес- чинок больше, а пластичной массы меньше и т.д.).

Представителем осадочных пород, имеющих волокнистое строение, является торф, который отличается большой пористо- стью, малым весом (не тонет в воде).

Наименование несцементированных обломков и область применения их в строительстве определяют в зависимости от их размера и формы в соответствии с табл. 8.

Для определения наименования метаморфических горных пород необходимо подразделить их по сложению (текстуре), т.е. отделить образцы плотной массивной текстуры от пород, имеющих сланцева- тое и гнейсовидное сложение. Среди пород, имеющих массивное плотное сложение, могут находиться мрамор, кварцит, роговик, ам- фиболит и серпентинит. Действуя на образцы раствором соляной ки- слоты, выделяют мрамор (бурная реакция с кислотой). Кварцит, в от- личие от мрамора, не реагирует с раствором соляной кислоты и не бе- рётся ножом. Роговик отличается раковистым изломом. Для серпен- тинита характерны полосчатая или пятнистая окраска и прожилки ас- беста. Амфиболит имеет почти чёрную окраску и довольно высокую твердость (не берётся ножом).

Породы сланцеватого сложения могут быть представлены различными сланцами, наименование которых зависит от преоб- ладающих в них минералов (слюдяной сланец, тальковый сланец  и др.).

Представителем пород полосчатого (гнейсовидного) сложения является гнейс.

Результаты определения пород заносят в табл. 9.

Состав и свойства горных пород

| Наименование породы | Состав, свойства горной породы и применение её в строительстве |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Гранит | МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Структура полнокристаллическая Окраска от светло-серой до мясокрасной, реже зеленоватая, преобладают светлые тона. Состав: полевые шпаты (40 – 60%), кварц (20 – 40%), темноцветные минералы – биотит, авгит, роговая обманка (10%); второстепенные минералы – апатит, пирит, магнетит. Порода прочная. Rc=160 – 250 МПа (Rc – предел прочности на сжатие). Текстура массивная, од- нородная. Используется для облицовки различных сооруже- ний, кладки фундаментов, волнорезов, изготовления ступе- ней, бордюров. Щебень из гранита применяют в качестве за- полнителя для приготовления тяжёлых и химически стойких бетонов, для устройства щебёночных оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
| Диорит | Окраска от светло-серой до тёмно-серой. В составе преобла- дают плагиоклазы, роговая обманка, биотит, авгит. Из второ- степенных минералов присутствуют апатит, пирит, магнетит. Текстура массивная. Rc=180 – 240 МПа. Хорошо полируется. Используется для облицовки сооружений. В связи с хорошей полируемостью не рекомендуется применять диорит для тро- туарных плит, ступеней и защитного слоя (слоя износа) авто- мобильных дорог и аэродромов во избежание скользкости покрытий. Щебень применяют для тяжёлых и химически стойких бетонов, устройства щебёночных оснований авто- мобильных дорог и аэродромов |
| Сиенит | Окраска светло-серая, розовая, красная. Основную роль в со- ставе занимают ортоклаз или микроклин и плагиоклаз. В не- большом количестве (до 15%) присутствуют роговая обман- ка, авгит, биотит. Отличается от гранита отсутствием кварца. Порода прочная (Rc=120 – 180 МПа). Текстура массивная, однородная. Полируется и обрабатывается легче, чем гранит. Сцепление с органическими вяжущими лучше, чем у гранита. Применяется для облицовки зданий, сооружений. Щебень применяется для бетонов, устройства щебёночных оснований автомобильных дорог и аэродромов |
| Габбро | Порода тяжелая по весу, очень прочная (Rc до 360 МПа). Трудно поддаётся разработке. Текстура массивная. Исполь- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | зуется как облицовочный материал, а также для устройства мостовых устоев, набережных. Отходы промышленности в виде щебня могут применяться для устройства щебёночных оснований, асфальтобетонных дорожных и аэродромных по- крытий (габбро имеет хорошее сцепление с органическими вяжущими материалами), тяжёлых и химически стойких бе- тонов |
| Перидотит | Окраска тёмная: темно-бурая, чёрная, тёмно-зелёная. Состо- ит из авгита и оливина. Кварц и полевые шпаты отсутству- ют. Из второстепенных минералов могут присутствовать ро- говая обманка, магнетит и др. Текстура массивная. Щебень применяют при изготовлении бетона, асфальтобетона |
| Пироксенит | Окраска чёрная. Основной минерал – авгит. Порода вязкая, обрабатывается с трудом. Текстура массивная. В виде щебня применяется при изготовлении бетона, для устройства ще- бёночных оснований и асфальтобетонных покрытий |
| Дунит | Тёмно-зелёная или оливково-зелёная порода, состоящая из оливина с небольшой примесью магнетита и хлорита. Тек- стура массивная. Дунит – ценное сырьё для изготовления огнеупорных кирпичей. Имеет отличное сцепление с биту- мом. Применяется для асфальтобетонных покрытий дорог и аэродромов |
| Липарит | Структура порфировая Это излившийся аналог гранита, сходный с ним по минера- логическому составу, хотя цветных минералов содержится меньше, чем в граните. Окраска породы преимущественно светлая: белая, желтоватая, светло-серая, иногда слегка ро- зоватая. Основная масса породы стекловатая (редко тонко- зернистая). Вкрапленники представлены полевым шпатом, кварцем, реже биотитом. Rc=130 – 180 МПа. Порода может быть пористой. Используется в качестве строительного кам- ня (бут, щебень, тёсаный камень), реже как облицовочный материал. Применяется также для изготовления стекла. При выветривании распадается на обломки с переходом в гли- нистую массу |
| Кварцевый порфир | Отличается от липарита более тёмной окраской (бурой, жёл- той), большей плотностью, меньшим содержанием стеклова- той массы. Порфировые вкрепленники представлены квар- цем. Текстура массивная. Rc=130 – 180 МПа. Используется в качестве строительного камня (бут, щебень, тёсаный ка- мень), иногда как облицовочный материал |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Порфирит | По минералогическому составу аналогичен диориту. Вкрап- ленники представлены в основном плагиоклазом. Окраска по- роды зеленоватая, сероватая. Текстура массивная. Rc=160 – 250 МПа. Используются для внутренней облицовки зданий. В виде щебня применяется для приготовления тяжёлых бетонов, устройства щебёночных оснований и асфальтобетонных по- крытий автомобильных дорог |
| Андезит | Окраска темно-серая, буроватая, чёрная. Вкрапленники пред- ставлены плагиоклазами, реже роговой обманкой, авгитом и биотитом. Основная масса породы плотная или пористая, мел- козернистая с примесью стекла. В выветрелом состоянии по- рода зеленовато-серая. Шероховатая на ощупь. Плотные анде- зиты применяют в качестве кислотоупорных плит и щебня для кислотоупорного бетона. Пористые разности породы отлича- ются легкостью и легко распиливаются. Андезиты используют так же, как стеновой, дорожный и поделочный камни. Rc=140 – 250 МПа |
| Трахит | Состав минералов тот же, что и у сиенита. Вкрапленники, как и основная тонкозернистая масса породы, представлены поле- выми шпатами. Окраска белая, серая, желтоватая. Порода мелкопористая, шероховатая на ощупь. Rc= 60 – 70 МПа. Лег- ко выветривается, распадаясь на угловатые обломки с после- дующим переходом в глину. Легко поддаётся обработке, не полируется. Имеет хорошее сцепление с цементом и битумом. Используется в качестве стеновых блоков, дорожных плит, щебня для устройства защитных слоёв автомобильных дорог и аэродромов, для изготовления бетона и асфальтобетона. При- меняется также как кислотоупорный материал |
| Базальт | Структура скрытокристаллическая Окраска тёмная, почти чёрная. Минералогический состав анало- гичен габбро. Самая прочная порода, Rc= до 500 МПа, стойкая к выветриванию. Текстура массивная, реже шлаковая. Это наибо- лее легкоплавкая из всех магматических пород (температура плавления около 1 1500С). В результате термической обработки (расплавления и раскристаллизации в формах) получаются ка- менное литье, облицовочные плитки, лестничные марши, до- рожные плиты. Предел прочности на сжатие Rc плавленного ба- зальта достигает 1 000 МПа. В виде щебня применяют для при- готовления тяжёлых бетонов |
| Диабаз | Состав минералов аналогичен габбро, но все минералы в той или иной степени изменены выветриванием, в силу чего большое |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | место в составе занимают вторичные минералы, такие как хлорит, серпентин и др. Окраска от тёмно- зелёной до чёр- ной. Порода хорошо полируется. Текстура массивная. Све- жий (т.е. не выветрелый) диабаз применяют для облицовки, перерабатывают на щебень для приготовления тяжёлых бе- тонов, устройства щебёночных оснований автомобильных дорог. В связи с хорошей его полируемостью применять диа- баз для устройства защитного слоя (слоя износа), тротуарных плит и ступеней не рекомендуется во избежание скользкости таких покрытий |
| Обсидиан (вулканическое стекло) | Структура стекловатая Стекловатая разновидность липарита и кварцевого порфира. Образуется при быстром охлаждении кислой лавы на земной поверхности. Окраска серая, сургучная, бурая до чёрной. Блеск стеклянный, раковистый излом. Используется в каче- стве гидравлической добавки, способен затвердевать под во- дой в смеси с гашёной известью. Применяется также для из- готовления тёмного стекла |
| Пемза | Пористая масса, похожая на застывшую пену. Окраска белая, серая, желтоватая, иногда красноватая. Легкая (плавает на воде), хрупкая. Обладает малой теплопроводностью. Встре- чается в виде обломков, выброшенных при извержении вул- канов. Состав минералов такой же, как у липарита и кварце- вого порфира. Текстура породы шлаковая. Используется как теплоизоляционный материал, в качестве пористого заполни- теля для легких бетонов, активной добавки к извести и це- менту (в силу чего они получают способность затвердевать под водой), сухой краски для штукатурки (добавляется в виде порошка) |
| Известняк оолитовый | ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ Структура зернистая. Сложение (текстура) плотное Порода сложена мелкими округлыми зёрнами кальцита (оолитами), сцементированными кальцитовым цемен- том. Бурно реагирует с раствором соляной кислоты. Ок- раска преимущественно светлая. Образуется на при- брежных участках теплых морей. Залегает в виде пла- стов. Маломорозостойка. Rc=16 – 20 МПа. Применяется как сырьё для изготовления цемента и извести. Перера- батывается на щебень для строительства автомобильных дорог низших технических категорий |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Гипс | Окраска белая, серая, иногда с различными оттенками. Основ- ной минерал – гипс. Из примесей присутствуют ангидрит, глина и др. минералы. Структура от мелко- до крупнозерни- стой, иногда мраморовидная, реже волокнистая. Rc менее 20 МПа. Применяется как вяжущее, как добавка к портландце- менту для регулирования скорости схватывания, для изготов- ления архитектурных деталей, перегородок, плит, для изго- товле-ния красок, эмалей, глазурей, для получения белых, де- коративных гипсоглинозёмистых расширяющихся цементов, для безусадочных водонепроницаемых бетонов и растворов |
| Ангидрит | Разнозернистая порода белого, серого, голубоватого или крас- новатого цвета. Залегает пластами совместно с гипсом и ка- менной солью. Состоит из одноименного минерала. Применя- ется в производстве вяжущих веществ (ангидритового цемен- та) и как поделочный камень. Rc=60 – 80 МПа. Залегает совме- стно с гипсом, в нижних толщах последнего. Под вли-янием воды ангидрит при малом давлении ( 1 МПа) переходит в гипс с увеличением объёма на 30% и более. Развивающееся при гидратации давление способно поднять вышележащие толщи пород небольшой мощности и стать причиной дефор- мации инженерных сооружений |
| Доломит | Окраска белая, жёлтая, буроватая, серая, зеленоватая, чёрная. Основной минерал доломит. В качестве примесей содержатся кальцит, оксиды железа, гипс, ангидрит, реже кварц и халце- дон, глинистые минералы и остатки организмов. Структура тонкозернистая. При действии соляной кислоты вскипает в порошке при нагревании. Применяется для получения гидрав- лической извести, магнезиального цемента, в качестве строи- тельного камня. В виде щебня используется для строительства дорожных оснований и покрытий. Характеризуется отличным сцеплением с битумами и другими органическими вяжущими материалами, Rc =100 – 140 МПа |
| Яшма | Очень плотная, твердая порода, окрашенная в разные цвета. Излом раковистый. Основной породообразующий минерал – тонкозернистый кварц или халцедон. В виде примесей – хло- рит и гематит. Разнообразная окраска придаёт отполирован- ным поверхностям красивый узор, что вместе с большой твер- достью обеспечивает широкое применение породы в качестве ценного поделочного камня |
| Каменная соль | Зернистая порода, состоящая из галита. В виде примесей при- сутствуют сильвин, глинистые минералы и др. Окраска белая, серая, желтоватая. Легко растворяется в воде. Вкус солёный. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Используется в качестве добавки при зимнем бетонировании и укреплении грунтов цементом при пониженных температу- рах |
| Песок | Несцементированные обломки Рыхлая обломочная порода, образовавшаяся в результате ес- тественного разрушения скальных горных пород и получае- мая при разработке песчаных месторождений без использова- ния специального оборудования. В соответствии с ГОСТ 25100-95 [6] к песчаным относят обломки размером от 0,05 до 2,0 мм. По ГОСТ 8736-93 [10] к песчаным относят облом- ки размером от 0,14 до 5 мм. По условиям образования раз- личают эоловые, речные, морские и овражные (горные) пес- ки. Зерна речных, морских и эоловых песков имеют окатан- ную форму и гладкую поверхность, т.к. истираются при пе- реносе водой и ветром. В овражных и горных песках зерна преимущественно угловатые.В морских песках могут присут- ствовать обломки раковин, которые легко разрушаются и снижают прочность строительного материала. В бетонах сце- пление цементного камня увеличивается при остроугольной форме зерен песка и шероховатой их поверхности. По мине- ральному составу различают пески кварцевые (кварца более 90%), полевошпатовые (полевых шпатов более 90%), кварце- во-полевошпатовые, кварцево-слюдистые (с содержанием чешуек слюды свыше 10%), глауконитовые (с примесью же- лезистых соединений), ракушечные, содержащие значитель- ное количество ракушек, гумозные (с содержанием органиче- ских соединений более 0,5%) и др. Наиболее прочными яв- ляются кварцевые пески. По гранулометрическому составу пески подразделяют на гравелистые, крупные, средней круп- ности, мелкие и пылеватые [6]. Пески используют в качестве мелкого заполнителя для цементобетонов, тяжелых и легких бетонов, для возведения земляного полотна и устройства до- рожных одежд. Кварцевые пески применяют для изготовле- ния стекла, силикатного кирпича и силикальцита. Кварцево- полевошпатовые тонкомолотые пески используют при изго- товлении известково-кремнезёмистого вяжущего для плот- ных силикатных бетонов. Для приготовления бетона и ас- фальтобетона применяют преимущественно пески крупные и средней крупности |
| Гравий | Рыхлый материал, образовавшийся в результате естественного разрушения (выветривания) горных пород, состоящий из окатан- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | ных зерен размером от 2 до 10 мм [6]. В строительных ГОСТах к гравийным относят зерна от 3 до 70 мм. В гравии могут содер- жаться зерна высокой прочности, например гра-нитные, и сла- бые зерна пористых известняков. По крупности зерен гравий подразделяют на фракции (мм): 5...10; 10...20; 20...40; 40...70. Применяют для строительства покрытий переходного типа, ос- нований, дренажных водоотводных сооружений, как крупный заполнитель в цементо- и асфальтобетоне |
| Песчано- гравийные смеси | Представляют собой смесь гравия и песка. Содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не бо- лее 95% по массе [12]. Применяются для приготовления бетон- ных и асфальтобетонных смесей, возведения земляного полотна, дренажных устройств |
| Дресва | Остроугольные обломки размером от 2 до 10 мм различного петрографического состава, являющиеся продуктом выветрива- ния скальных пород, оставшихся на месте их образования. В за- висимости от вида исходной горной породы и стадии её вывет- релости дресва может применяться для устройства различных слоёв одежды на дорогах местного значения [15] |
| Щебень | Продукт дробления скальных или рыхлых (гравия, валунов) гор- ных пород размером от 10 до 200 мм [6] различного петрографи- ческого состава. По крупности щебень разделяют на фракции (мм): 5(3)...10; 10...20; 20...40; 40...70. В отдельных случаях в строительстве находят применение фракции 70...120 мм и 120...150 мм. Щебень из прочных магматических, метаморфиче- ских и осадочных пород применяют в качестве крупных запол- нителей для тяжелых, химически стойких бетонов и асфальтобе- тонных смесей [7], из пористых горных пород, таких как пемза, туфы, крупнопористые базальты, андезитобазальты, андезиты, известняки-ракушечники, опоки и др. – в качестве заполнителей для лёгких бетонов и для теплоизоляции |
| Галечник | Окатанные обломки размером от 10 до 200 мм различного пет- рографического состава [6]. В строительных ГОСТах к галечни- ковым относят обломки размером от 70 до 100 мм. Применение такое же, как у щебня |
| Валуны (окатанные) Глыбы (угловатые) | Обломки размером более 200 мм различного петрографического состава. Перерабатывают на щебень в бетон, асфальтобетон, для устройства щебёночных оснований автомобильных дорог и аэ- родромов. Валуны и глыбы размером до 250 мм применяют для мощения улиц. Более крупные обломки используют для получе- ния каменного материала (шашки, щебня) путем раскалывания и дробления |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Лёсс | Строение землистое (порода легко растирается между пальцами) Однородная макропористая (крупные поры, различаемые гла- зом) порода, лёгкая, легко растирается между пальцами в тончайшую пыль, образуя мучнистую массу, легко режется ножом. Вскипает от действия соляной кислоты. В воде легко размокает. Обладает просадочностью, что выражается в способности лёссовой толщи при увлажнении самоуп- лотняться под собственным весом за счет разрушения части агрегатов и уменьшения пористости, деформируя поверхность земли. При этом порода изменяет свою тек- стуру и структуру. Используется для изготовления кир- пича и черепицы, в качестве добавки в бетон, а также как сырье для получения низкотемпературных цементов |
| Глина | Порода, сложенная более чем на 30% из глинистых частиц (раз- мером менее 0,005 мм). Окраска разнообразная – бурая, жёлтая, зелёная и зависит от состава минералов глинистой массы и кра- сящих примесей (оксиды железа, органическое вещество). В су- хом состоянии глина плотная и твердая, в соединении с водой дает пластичную, жирную на ощупь массу, скатываясь между пальцами в жгутик. Если на сухую глину подышать, чувствуется землистый запах. Используется как вяжущее вещество и сырье для кирпично-черепичных, плиточных и гончарных изделий, как сырье для огнеупорных материалов, в производстве керамзита и аглопорита. Монтмориллонитовые глины – прекрасный адсор- бент. Из глин получают различные краски: охру, сиену, умбру. Глины, содержащие свыше 40% песчаных частиц (глины лёгкие, песчанистые), применяют для возведения земляного полотна ав- томобильных дорог, а при добавке извести укрепляют цементом и используют взамен щебня для устройства дорожных основа- ний. Глины тяжелые в дорожном строительстве не применяются |
| Суглинок | Рыхлая порода, содержащая меньше глинистых частиц, чем у глины, и больше песчаных и пылеватых частиц. При растирании между пальцами чувствуется присутст- вие песчинок. Цвет желтоватый, буровато-желтый. Име- ет запах глины. При смачивании водой пластичен. Рас- катывается в жгут диаметром 3 – 4 мм. Применяется для изготовления кирпича, керамзита, аглопорита и возведе- ния земляного полотна автомобильных дорог, при укре- плении цементом – для устройства оснований взамен щебёночных |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Суглинок лёссовидный | Это разновидность суглинков, характеризующихся наличием макропор, значительным содержанием пыли (более 50%), при- сутствием карбоната кальция, лёгкой размокаемостью в воде. Иногда эти суглинки просадочные. Используется как сырье для изготовления кирпича и керамзита, хорошо укрепляется цемен- том и применяется для устройства дорожных одежд автомо- бильных дорог взамен щебёночных |
| Супесь | В отличие от суглинка супесь содержит больше песчаных частиц и меньше глинистых. При раскатывании в жгут рассыпается. Супесь, содержащая песчаных частиц более 50%,весьма пригод- на для возведения земляного полотна автомобильных дорог и укрепления цементом при устройстве дорожных одежд |
| Диатомит | Рыхлая или слабо сцементированная легкая порода белого либо желтоватого цвета, состоящая главным образом из панцирей диатомовых водорослей, отчасти из скелетов радиолярий и гу- бок. Из минеральных примесей встречаются глинистый матери- ал и кварц. Используется в качестве адсорбента, служит сырьем для изготовления лучших сортов цемента. Употребляется как термоизоляционный материал и легкий наполнитель при произ- водстве кирпича, а также изготовления ультрамарина. В виде тонкомолотой добавки применяется для приготовления сульфа- тостойких и белых портландцементов |
| Мергель (рухляк) | Тонкозернистая порода разной степени твердости. Это глина, содержащая до 50% известняка. Вскипает при действии разбав- ленной соляной кислоты, оставляет грязное пятно после реак- ции. Окраска светлая, желтоватая, зеленоватая и сероватая, реже темно-серая и бурая. Состоит из кальцита и глинистых минера- лов, иногда содержит примесь доломита и кремнезёмистого ве- щества. Реже в виде примесей присутствуют опал и гидроокис- лы железа. Мергель – важнейшее сырье для портландцемента, романцемента. Используется также для улучшения автомобиль- ных дорог местного значения |
| Мел | Тонкозернистая, очень мягкая порода белого, реже желтоватого или сероватого цвета, состоящая из кальцита с незначительной примесью глинистых частиц. Пачкает руки. Бурно реагирует (вскипает) при действии разбавленной соляной кислоты. Приме- няется для производства цемента, извести. Используется также для изготовления замазок, белил, мастики, керамики, красок, ла- ков и глазури |
| Трепел | Легкая, землистого облика порода, состоящая из зернышек опа- ла (размером менее 0,005 мм) или халцедона. В качестве при- месей присутствуют скелетные остатки (диатомей и радиоля- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | рий), глинистый материал и окислы железа и марганца. Окра- ска белая, светло-серая, желтоватая, реже бурая, красная, черная. Обладает огнеупорностью и кислотостойкостью, плохо проводит звук и тепло. Применение в строительстве такое же, как диатомита |
| Брекчия | Сцементированные обломки Остроугольные обломки крупнее 2 мм, сцементирован- ные в сплошную массу. Петрографический состав об- ломков самый разнообразный. Текстура породы чаще всего массивная. Строительные свойства определяются видом цементирующего вещества. Прочная брекчия ис- пользуется как облицовочный материал. Щебень приме- няют для устройства оснований и покрытий автомо- бильных дорог |
| Конгломерат | Окатанные обломки крупнее 2 мм, сцементированные в сплошную массу. Состав обломков разнообразный. Строи- тельные свойства определяются видом цементирующего ве- щества. Плотносцементированные представители используют как красивый облицовочный материал |
| Песчаник | Сцементированный песок. Окраска различная: серая, тёмно-серая, желтоватая, бурая, красноватая. Излом ра- ковистый. Прочность зависит от вида цементирующего вещества. Прочный песчаник (кремнезёмистый, желези- стый цемент) применяют как строительный (бут, плиты, щебень) и декоративный материал |
| Алевролит | Отвердевшие пылеватые породы. Применение прочных алевролитов такое же, как и песчаников |
| Аргиллит | Тёмные камнеподобные (не размокают в воде) глины. В строительстве не применяются. Используется в произ- водстве керамзита по сухому способу |
| Вулканичес- кий туф | Структура пирокластическая Состоит из обломков эффузивных пород и магматических минералов, сцементированных пепловым, реже осадоч- ным материалом. Окраска белая, серая, розовая. Обломки образуются при вулканических взрывах. Плотные вулка- нические туфы называют трассами, рыхлый вулканиче- ский пепел – пуццоланом. Вулканический туф, обладаю- щий достаточной прочностью, лёгкостью, звуко- и тепло- изоляционными свойствами, является ценным строитель- ным материалом. Туфы используютч в качестве облицо- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | вочного камня, для приготовления шлакобетонных блоков, стойких красок. Трассы и пуццоланы применяют в качестве гидравлической добавки к цементам. Породы, имеющие шла- ковую текстуру, применяют как пористый заполнитель для изготовления легких бетонов |
| Известковый туф | Строение пористое Окраска белая, сероватая, жёлтоватая, бурая. Ноздреватая, не слоистая порода. Бурно реагирует с соляной кислотой. Порода мягкая (легко берётся ножом). Основной минерал – кальцит. Используется как сырьё для цементной и известковой про- мышленности, как облицовочный и декоративный материал. Применяется также для улучшения автомобильных дорог ме- стного значения. Основное применение – стеновой материал в виде пиленого камня |
| Опока | Лёгкая, твердая, пористая порода светло-серого, зеленовато- жёлтого или светло-жёлтого цвета. Образуется путём цемен- тации кремнистым веществом трепелов. Используется как ад- сорбент. Добавка опоки в виде порошка повышает вспучивае- мость керамзита, используется для приготовления сульфато- стойких и пуццолановых цементов |
| Известняк- ракушечник | Порода состоит из скелетных остатков (раковин) морских животных Окраска белая, желтоватая, сероватая, розовая. Состоит из ра- кушек. Основной минерал – кальцит. Порода бурно вскипает при действии разбавленной соляной кислоты. Легко берётся ножом. Используется в качестве строительного камня (буто- вый, деловой, стеновой камень, плиты, ступени, площадки), облицовочного материала, а также для получения извести и цемента. Плотные прочные известняки являются универсаль- ным дорожно-строительным материалом. В качестве щебня известняки применяют для устройства дорожных одежд (ос- нований и покрытий). Щебень хорошо укатывается, порода имеет отличное сцепление с битумом. Малопрочные известня- ки применяют для улучшения автомобильных дорог низших технических категорий |
| Торф | Строение волокнистое Цвет бурый, желто-бурый, чёрно-бурый. Лёгкий, в воде не тонет, окрашивает воду в бурый цвет. В сухом состоянии за-горается от спички. Состоит из изменённых растительных остатков. Сильно |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | сжимается под нагрузкой. Отличается большой пористостью и влагоёмкостью. Плохое основание под сооружения. Использует- ся как теплоизоляционный материал |
| Мрамор | МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ Структура кристаллическая, зернистая. Текстура массивная Средне- и мелкозернистая кристаллическая порода. Окраска бе- лая, серая, желтоватая, голубоватая, пёстрая, чёрная, часто пят- нистая, полосатая. Основной минерал  кальцит, присутствуют также доломит, магнезит. В виде примесей встречаются кварц, ортоклаз, пирит. Порода берётся ножом. Вскипает при действии соляной кислоты. Легко поддаётся обработке и хорошо полиру- ется. Это ценный облицовочный материал. Широко применяется для орнаментов, скульптурных изделий. Используется также как щебень, для цветных штукатурок, декоративного бетона. Имеет хорошее сцепление с вяжущими материалами. Rc=50  120 МПа |
| Кварцит | Окраска розовая, серая, желтоватая. Характеризуется большой твердостью (царапает стекло). Основной минерал  кварц. По- рода очень прочная, хрупкая. Обрабатывается с трудом, в изломе блестящая. Даёт красивую полированную поверхность. Отлича- ется пониженным сцеплением с битумом. Обладает щелоче- и кислотоустойчивостью. Используется для приготовления огне- упорного кирпича (динаса), бетона, как облицовочный и декора- тивный материал, штучный камень. Rc= 120  250 МПа |
| Роговик | Серая, белая, беловато-серая, розовато-серая, чёрная мелкокри- сталлическая порода. Главные минералы  слюда, пироксен (ав- гит); второстепенные  кварц, полевой шпат. Излом раковистый. Перерабатывается на щебень для бетона и асфальтобетона (име- ет отличное сцепление с битумом) |
| Гнейс | Структура кристаллическая, текстура полосчатая (гнейсовая) Окраска светлая: серая, зеленоватая; состав: кварц, полевые шпаты, слюды, роговая обманка, иногда авгит. Текстура полос- чатая, что обусловлено линейным расположением чешуек слю- ды и роговой обманки. Более широкие и светлые полосы сложе- ны кварцем и полевым шпатом. Если полевой шпат имеет чече- вицеобразную форму и окружен каёмкой темных минералов, та- кой гнейс называют очковым. Порода прочная, твердая. Наи- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | большая прочность на сжатие в перпендикулярном к по- лосчатости направлении. При ударах раскалывается по полосча- тости. Применяется как строительный камень и щебень. Из него получают постелистые камни. Гнейсы с ленточной текстурой дают красивые поверхности при полировке и используются как облицовочный материал. Rc= 80  180 МПа |
| Филлит | Строение сланцеватое, зернисто-сланцеватое Окраска светло-зелёная, фиолетовая, красноватая, серая, реже чёрная с серебристым отливом. Главные минералы – серцинит, кварц, хлорит. В качестве примесей могут быть тальк и глинистые минералы. Порода тонкосланце- ватая, мягкая (берется ножом). Поверхности сланцевато- сти блестящие, шелковистые. Используется в качестве кровельного материала |
| Слюдяной сланец | Окраска белая, бурая, чёрная. Основные минералы – мусковит (мусковитовый сланец) и биотит (биотитовый сланец). Второстепенные минералы – кварц, полевой шпат. Блеск шелковистый на плоскостях сланцеватости. Используется для получения электроизоляционных плит, рулонных кровельных материалов |
| Тальковый сланец | Окраска белая, серовато-белая, бледно-зелёная. Основ- ной минерал – тальк. Жирён на ощупь, имеет очень низ- кую твердость (царапается ногтём). Применяется в каче- стве сырья для огнеупоров |
| Глинистый сланец | Окраска сероватая, желтоватая, бурая. Состоит из гли- нистых минералов с примесью кварца. Если дышать на него, издаёт землистый запах. Легко распадается на плитки. Не размокает в воде. Используется как кровель- ный материал. В размельченном виде применяется в производстве линолеумов |
| Серпентит | Плотная порода зеленого (зеленовато-черного, реже желтого, коричневого) цвета. Основной минерал – сер- пентин. В качестве примесей присутствуют оливин и пироксены, а также актигорит (листоватая разновид- ность серпентина). Образуется в результате метамор- физма ультраосновных пород, богатых оливином. В про- цессе метаморфизма происходит замещение оливина серпентином. Имеет отличное сцепление с битумом. В виде щебня применяется для устройства дорожных по- крытий |

66

65

Таблица 9

Определение наименования горных пород по внешним признакам (пример заполнения таблицы)

| п/п | Наименова- ние породы | Состав минералов | Структу- ра | Текстура | Степень выветрелости | Генезис породы | Применение в строитель- стве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит | Полевой шпат, кварц, слюда | Полно- кристал- лическая | Массивная | Маловывет- релый | Магма- ти- ческий | Для облицовки инженер- ных сооружений, декора- тивного оформления зда- ний, кладки фундаментов, устройства волнорезов, ступеней. Щебень из гра- нита применяют для изго- товления железобетонных изделий и конструкций, для устройства оснований и покрытий автомобиль- ных дорог и аэродромов |
| 2 | Суглинок лёссовидный | Кварц, глини- стые минералы | Земли- стая | Рыхлая (слоистая) | Продукт вы- ветривания | Осадоч- ный | Для изготовления кирпи- ча, керамзита, возведения земляного полотна авто- мобильных дорог; при ук- реплении цементом – для устройства оснований до- рог и аэродромов взамен щебня |

Контрольные вопросы к разделу 2

- Что называется горной породой?

- Как классифицируют горные породы по их генезису?

- Чем отличаются интрузивные (глубинные) горные породы от эффузивных (излившихся)?

- Как	классифицируются	магматические	горные	породы	по SiO2, %?

- Что понимают под структурой и текстурой магматических горных пород? Назовите основные типы структур и текстур.

- Чем отличается гранит от липарита?

- Как образуются осадочные горные породы?

- Какая из осадочных пород имеет происхождение хемогенное, органогенное и химическое?

- Какие осадочные горные породы растворимы в воде?

- Что собою представляет торф? Почему он непригоден в каче- стве естественного основания для инженерных сооружений?

- Чем отличается гравий от дресвы, галечник от щебня?

- Чем отличается брекчия от конгломерата?

- Как образуются метаморфические горные породы? Назовите виды метаморфизма.

- Как отличить мрамор от кварцита?

- Чем отличается гнейс от гранита?

- Как образуется серпентит?

Подразделение скальных пород по прочности при одноосном сжатии Rc в водонасыщенном состоянии

| Разновидность пород | Предел прочности при одноосном сжатии, МПа |
| --- | --- |
| Очень прочная | >120 |
| Прочная | 120 - 50 |
| Средней прочности | 50 -15 |
| Малопрочная | 15 - 5 |
| Пониженной прочности | 5 - 3 |
| Низкой прочности | 3 - 1 |
| Очень низкой прочности | <1 |

Таблица П.2

Классификация крупнообломочных пород и песков по гранулометрическому составу

| Разновидность пород | Размер зёрен, частиц d, мм | Содержание зёрен, частиц, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: - валунная (при преобладании неокатанных частиц – глыбовая) - галечниковая (при неокатанных гранях – щебенистая) - гравийная (при неокатанных гранях – дресвяная) | >200 >10 >2 | >50 >50 >50 |
| Пески: |  |  |
| - гравелистый | >2 | >25 |
| - крупный | >0,5 | >50 |
| - средней крупности | >0,25 | >50 |
| - мелкий | >0,10 | >75 |
| - пылеватый | >0,10 | <75 |

Подразделение связных пород по показателю текучести IL

| Разновидность связных пород | Показатель текучести | IL |
| --- | --- | --- |
| Супесь: - твердая - пластичная - текучая | <0 0 - 1 >1 |  |
| Суглинки и глины: |  |  |
| - твердые | <0 |  |
| - полутвердые | 0 - 0,25 |  |
| - тугопластичные | 0,25 - 0,50 |  |
| - мягкопластичные | 0,50 - 0,75 |  |
| - текучепластичные | 0,75 - 1,00 |  |
| - текучие | >1,00 |  |

Таблица П.4

Подразделение связных пород по наличию включений

| Разновидность связных пород | Содержание частиц крупнее 2 мм, % по массе |
| --- | --- |
| Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем) Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные) | 15 – 25 25 – 50 |

Классификация связных пород по числу пластичности и содержанию

в них песчаных частиц. Пригодность грунтов для дорожного строительства

| Наименование связных пород | Число пластичности | Содержание песчаных частиц, % по массе | Пригодность для дорожного строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при сооружении земляного полотна | при укреплении вяжущими |
| Супеси: - песчанистая - пылеватая Суглинки: - легкий песчанистый - легкий пылеватый - тяжелый песчанистый - тяжелый пылеватый Глина: - легкая песчанистая - легкая пылеватая - тяжелая | 1-7 | >50 | Весьма | Весьма |
|  |  |  | пригодна | пригодна |
|  | 1-7 | <50 | Малоприго- | Пригодна |
|  |  |  | дна |  |
|  |  |  | Пригоден | Пригоден |
|  | 7-12 | 40 | Малоприго- | Пригоден |
|  | 7-12 | <40 | ден |  |
|  |  |  | Пригоден | Пригоден с |
|  | 12-17 | 40 |  | ограниче- ниями |
|  |  |  | Малоприго- | Пригоден |
|  | 12-17 | <40 | ден | при добавке извести |
|  |  |  |  | Пригодна |
|  |  |  | Пригодна | при добавке |
|  | 17-27 | 40 |  | извести |
|  |  |  | Малоприго- | Пригодна |
|  | 17-27 | <40 | дна | при добавке извести |
|  | >27 | Не регла- | Непригодна | Непригодна |
|  |  | ментируется |  |  |

Библиографический список

- Ананьев  В.П.  Инженерная  геология:  учебник  для  строит.   спец. вузов / В.П.Ананьев, А.Д.Потапов. – 4-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2007. – 575 с.

- Ананьев В.П. Основы геологии, минералогии и петрографии: учебник для вузов / В.П.Ананьев, А.Д.Потапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 398 с.

- Ананьев В.П. Инженерная геология / В.П. Ананьев, В.И. Коробкин. – М.: Высшая школа, 1973. – 300 с.

- Ананьев В.П. Минералогия и петрография: учебное пособие / В.П.Ананьев. – Ростов н/Д: Рост. гос. акад. стр-ва, 1993. – 84 с.

- Баженов Ю.М. Технология бетона: учеб. пособие для строит. ву- зов/Ю.М.Баженов. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 1987. – 415 с.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 31с.

- ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технич. условия.- М.: Изд-во стандартов, 1992. – 23 с.

- ГОСТ 25820-83. Бетоны легкие. Технич. условия. – М.:Изд-во стандар- тов, 1983. – 11 с.

- ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 15 с.

- ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1993. – 11 с.

- ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производ- ства вяжущих материалов. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 5 с.

- ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.

- ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 9 с.

- ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технич. условия. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 23 с.

- Дорожно-строительные материалы: учеб. для вузов / И.М. Грушко, И.В. Королёв, И.М. Борщ, Г.М. Мищенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс- порт, 1991. – 357 с.

- Комар А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г.Комар. – М.: Высшая школа, 1983. – 487 с.

- Комар А.Г. Технология производства строительных материалов / А.Г. Комар, Ю.М. Баженов. – М.:Высшая школа, 1990. – 443 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

- МИНЕРАЛЫ	4

  - Общие сведения о минералах	4

  - Генезис минералов	5

  - Химический состав, форма, оптические, физические

и особые свойства минералов	7

  - Классификация минералов	12

  - Методика визуального определения минералов	14

Контрольные вопросы к разделу 1	34

- ГОРНЫЕ ПОРОДЫ	34

  - Магматические горные породы	35

  - Осадочные горные породы	41

  - Метаморфические горные породы	47

  - Методика определения наименования горных пород

по внешним признакам	48

Контрольные вопросы к разделу 2	66

Приложение	67

Библиографический список	70