Дәріс.

Тақырыбы: Механикалық қасиеті мен оны анықтау әдісі туралы жалпы мәліметтер

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Механикалық қасиеті мен оны анықтау әдісі туралы жалпы мәліметтер ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ МЕН ОНЫ АНЫҚТАУ ӘДІСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘШМЕТТЕР

Механикалық қасиет сыртқы күштерге (жүктемелерге) сүректің қарсы

қабілеті сипаты.

Жүктемелер стаикалық, динамикалық жэне вибрациялық болады. Статикалық баяу өседі (қарда), динамикалық - лезде (сейсмикалық, соққылық), вибрациалық бағытын ауыстырады (белгі).

Жүктеме эсерінің ұзақтығы бойынша тұрақты жэне уақытша (қысқа уақытты - қар, жэне үзақ - ғимараттағы қү-рылғының салсағынан).

Сыртқы күштер эсерінен сүректе кернеу пайда болады. Кернеу күштің бірлігін аудан бірлігіне бөлініп өлшенеді (НУм2 - Па (паскаль)). 1 МПа = 106 Па.

Деформация - сыртқы күш эсерінен пішіні мен өлшемін өзгертуі. Деформация майысқақ (күшін тоқтату кезінде жоғалатын) жэне қалдықты (күштің эсерінен кейін сақталатын).

Механикалық қасиетке жатады:

Беріктілік - материалдың бұзылуға қарсы тұруы. Ол түрге, талшыққа қатынасына бағытталған жүктемелерге (анизатропия), тығыздыққа, ылғалдылыққа, ақауларға байланысты.

Үлгінің бұзылуы болатын керенуді беріктілік шегі (уақытша кедергі) деп атайды. Оны кішкентай таза үлгіде анықтайды, ақаулары жоқ ГОСТқа сэйкес болуы керек.

, Беріктілік ылғалдылыққа тәуелді, бацйланысқан ьілғалдъшьіктьі үлкейткенде (0%-дан 30% дейін) ол төмендейді. 30% жоғары ылғалдылықты үлғайту беріктілікке эсер етпейді. стандартты ылғалдылық болып W=12% болғанда есептеледі.

Сүректің беріктілігіне жүктеменің эсер ету үзақтығы ықпал етеді. Бүл қасиет реологиялық деп аталады. Сынақ кезінде ГОСТ бойынша жүктеменің салыну жылдамдығы нормаланады.

Сүрек беріктілігі кернеуленген қалпына байланысты болады (созылу, қысау, иілу, тесу, тегістеу).

Созылу кезіндегі беріктілік таза сүрек үшін талшық маңайы 100-120МПа. Бұтанак пен қисық қабаттар ондаған есе беріктілікті төмендетеді. Талшықты көлденең созған кезед 20 есеге кіші болаыд (5-6 МПа). Бүл көрсеткіш анизатропия деңгейі деп аталады. Қүрылыс конструкцияларыңца талшық маңайындағы созылудан қашық болу керек.

Қысауға беріктілік талшық маңайында 40-50МПа, ақауларға эсері кікшкрек болады. Сондықтан кысылған элементер жү-мысы көбірек сенімді болады.

Тегістеу көлденеңінен талшықты қысуы аталады. Тегістеуге беріктілік 8 есе кіші. Беріктілік радиалды жэне тангенциалды бағытта анықталады.

Иілу кезіндегі беріктілік созылу мен қысу кезінде арасындағы аралық калыпты қамтиды. Беріктілік шегі - 75-90 Мпа. Жоғары зонада кысайтын,

24

төменгіде - созатын кернеулер эсер етеді. Балканың осінде кернеу еольге тең (нейтраль қабат). Бүл қабатта максималды жанама керену эсер етеді (тесу). Қысылу зонасы бұзылғанда мыжық пайда болады, созылыңқыда -тармдалған сынық.

Жылжу кезіндегі беріктілік талшық маңында 6-9 МПа тең; талшықты көлденең тесу кезінде шамамен 2 есе азболады. Өзекшелі сэулеленуі бар түрлерде (емен, қарағаш, граб), тангенциалды жазықтықта тесілуі беріктілігі көбірек. Радиалдымен салыстырғанда.